РЕЕСТР

месторождений и проявлений

полезных ископаемых

(Каталог месторождений и проявлений полезных ископаемых,

вынесенных на Карту полезных ископаемых Кыргызской Республики

масштаба 1:500 000)

Оглавление

Баткенская область	3

Горючие ископаемые	3

Нефть и горючие газы	3

Нефть и горючие газы	4

Твердые горючие ископаемые	5

Металлические ископаемые	6

Черные металлы	6

Алюминий	7

2. Редкоземельные, редкие, рассеянные и радиоактивные элементы,	22

благородные металлы, россыпные месторождения	22

Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы	22

Тантал, ниобий	22

Благородные металлы	23

Серебросодержащие месторождения	26

Пьезооптические и оптические материалы	31

Камень облицовочный	39

Джалал-Абадская область	46

Парафин–5%	46

Твердые горючие ископаемые	47

Металлические ископаемые	48

Черные металлы	48

Железо	48

Алюминий	49

Бокситы	49

Медь	49

Свинец и цинк	51

Свинец	51

Свинец, цинк	53

Редкие металлы	54

Молибден	55

Ртуть	56

Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы	58

Редкие земли	58

Благородные металлы	58

Золото, медь	65

Золото, сурьма	66

Золото, ртуть	67

Золото, вольфрам	67

Серебросодержащие месторождения	67

Серебро	67

Уран	67

Россыпные месторождения	68

Пьезооптические и оптические материалы	71

Исландский шпат	71

Кварц пьезооптический	72

Агрохимическое сырье	72

Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита	84

Иссык-Кульская область	88

Твердые горючие ископаемые	88

Бурый уголь	88

Металлические ископаемые	88

Черные металлы	88

Марганец	88

Цветные металлы	89

Медь	89

Медь, полиметаллы	91

Кобальт	91

Свинец и цинк	91

Свинец	91

Свинец, цинк	93

Цинк	94

Редкие металлы	94

Олово	94

Олово, полиметаллы	97

Олово, вольфрам	97

Вольфрам	98

Молибден	99

Молибден, вольфрам	100

Бериллий	100

Висмут	101

Ртуть	102

Литий, цезий, рубидий	103

Золото, полиметаллы	106

Золото, висмут	106

Серебро	106

Серебро, полиметаллы	106

Радиоактивные элементы	107

Уран, молибден, ванадий	107

Россыпные месторождения	108

Уран, торий	109

Полудрагоценные камни	109

Ювелирно-поделочные камни	110

Поделочные камни	110

Флюорит оптический	111

Серый колчедан	111

Минеральные пигменты	111

Кварц-полешпатовые породы	112

Каолин	112

Глины и суглинки кирпичные	112

Кварцевые песчаники	114

Кварциты	114

Тальк	115

Песчаники, конгломераты	116

Мраморы	116

Известняки и доломиты для цемента	117

Глины и суглинки для цемента	117

Гипс для цемента	117

Песок строительный	119

Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита	119

Сырье для производства керамзита, аглопорита	120

Высококремнистое сырье	120

Асбест	120

Графит	120

Гипс	121

Термальные воды	122

Термально-минеральные воды	123

Нарынская область	124

Твердые горючие ископаемые	124

Каменный уголь	124

Металлические ископаемые	125

Черные металлы	125

Железо	125

Цветные металлы	126

Нефелиновые сиениты	126

Алюминий, рубидий	126

Медь	126

Медь, полиметаллы	128

Никель	128

Кобальт	128

Свинец и цинк	128

Свинец	128

Свинец, цинк	131

Редкие металлы	132

Олово	132

Вольфрам	132

Молибден	133

Молибден, вольфрам	133

Бериллий	133

Висмут	133

Ртуть	134

Ртуть, сурьма	136

Сурьма	137

Сурьма, полиметаллы	137

Тантал, ниобий	138

Литий, цезий, торий, цирконий	138

Золото, медь	140

Золото, полиметаллы	141

Золото, вольфрам	141

Золото, висмут	141

Серебро	141

Серебро, полиметаллы	142

Уран, молибден, ванадий	142

Полудрагоценные камни	146

Ювелирно-поделочные камни	146

Поделочные камни	147

Флюорит оптический	148

Бор	149

Кремнеземное сырье	149

Флюорит флюсовый	150

Известняк флюсовый	150

Доломиты	150

Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье	151

Каолин	151

Глины гончарные, огнеупорные, керамические	151

Глины и суглинки кирпичные	151

Кварциты	153

Абразивное сырье	153

Точильные камни	153

Сульфат натрия	154

Мраморы	154

Известняки и доломиты для цемента	156

Мергели для цемента	156

Гипс для цемента	156

Асбест	157

Минеральные воды	158

Термальные воды	158

Ошская область	159

Твердые горючие ископаемые	159

Бурый уголь	160

Металлические ископаемые	161

Черные металлы	161

Хром	161

Алюминий	161

Бокситы	161

Медь	162

Свинец и цинк	163

Свинец	163

Свинец, цинк	163

Редкие металлы	164

Мышьяк	166

Молибден	166

Висмут	167

Ртуть	167

Ртуть, сурьма	169

Сурьма	170

Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы	172

Редкие земли	172

Благородные металлы	172

Золото, медь	176

Золото, полиметаллы	177

Золото, сурьма	177

Золото, кобальт	178

Серебросодержащие месторождения	178

Серебро, полиметаллы	178

Уран	179

Россыпные месторождения	179

Поделочные камни	181

Агрохимическое сырье	182

Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита	188

Чуйская область	191

Металлические ископаемые	191

Черные металлы	191

Железо	191

Цветные металлы	191

Медь	191

Медь, полиметаллы	192

Никель	193

Кобальт	193

Свинец и цинк	193

Свинец	193

Свинец, цинк	195

Редкие металлы	196

Олово	196

Вольфрам	196

Мышьяк	197

Молибден	197

Молибден, вольфрам	198

Бериллий	198

Висмут	198

Тантал, ниобий	200

Золото, медь	203

Золото, полиметаллы	204

Золото, висмут	204

Торий	205

Бор	207

Серный колчедан	207

Минеральные пигменты	208

Кварц-полешпатовые породы	208

Каолин	208

Глины гончарные, огнеупорные, керамические	209

Глины и суглинки кирпичные	209

Кварцевые пески	211

Тальк	211

Пиррофилит	211

Известняк	212

Магматические породы	213

Известняки и доломиты для цемента	214

Глины и суглинки для цемента	215

Активные добавки в цемент	215

Песок строительный	217

Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита	217

Сырье для производства керамзита, аглопорита	217

Минеральные воды	221

Термальные воды	221

Термально-минеральные воды	221

Таласская область	222

Металлические ископаемые	222

Черные металлы	222

Железо, титан, ванадий	222

Цветные металлы	222

Медь	222

Свинец и цинк	222

Свинец	222

Свинец, цинк	222

Редкие металлы	223

Олово, полиметаллы	225

Вольфрам	225

Мышьяк	225

Молибден, вольфрам	225

Бериллий	226

Висмут	227

Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы	227

Редкие земли	227

Тантал, ниобий	227

Литий, церий, торий, цирконий	227

Благородные металлы	228

Золото	228

Золото, медь	230

Золото, полиметаллы	231

Золото, висмут	231

Серебро	231

Серебро, полиметаллы	232

Россыпные месторождения	232

Полудрагоценные камни	233

Ювелирно-поделочные камни	233

Поделочные камни	233

Кварц пьезооптический	234

Фосфориты	235

Селитра	235

Химическое сырье	235

Бор	235

Серный колчедан	236

Нерудное сырье для металлургии	236

Кварциты	237

Песчаники, конгломераты	237

Мраморы	237

Роговики	238

Доломит, известняк	239

Магматические породы	239

Роговики	240

Известняки для извести	240

Песчано-гравийная смесь	241

Петрургическое сырье	241

Пресные воды	242

### Баткенская область

#### 1. Горючие ископаемые, черные, цветные и редкие металлы

| Индекс квадрата и номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горючие ископаемые Нефть и горючие газы Нефть |
| 73 40004'с.ш. 69035'в.д. Ляйлякский район | Нефтепрояв-ление Ходжа-Бакырган | Потенциально нефтеносная брахиантиклиналь сложена толщами К и Р. Нефтеносные пласты не вскрыты. | Нет сведений. | - | Структура бесперспек-тивная. |
| 74 40003'с.ш. 69034'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Карагачи | Пласт нефтеносного песча-ника Р в ядре пологой трехгорбой антиклинали на глубине 2.8км. Площадь залежи – 2.45км2, эффектив-ная мощность – 1.95м. | Плотность-0.864г/см3 Вязкость –3.75мПас Сера–0,4%, Парафин - 13% Смолы и асфальтены–43% | На 01.01.2006г. Балансовые извлекаемые запасы: кат.С1-58тыс.т кат.С2-29тыс.т кат.С1+С2-87тыс.т газ растворенный, кат.С1- 1млн.м3. | Эксплуатиру- ется с 1974г. В 1998г. добыто 1тыс.т. Учтено балансом. |
| 13 40010'с.ш. 69059'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Ташрават | Пласт нефтеносного песча-ника Р в ядре антиклинали на глубине 1.2км. Площадь залежи – 9.8км2, эффектив-ная мощность – 2.04м. | Плотность-0.87г/см3 Вязкость – 6.5 мПас Сера–0.31% Парафин–21.4% Смолы и асфальтены–73% | На 01.01.2008г. Балансовые извлекаемые запасы, нефть кат.С1-187тыс.т кат.С2-200тыс.т кат.С1+С2-387тыс.т | Эксплуатиру-ется с 1974г. добыто 5тыс.т. Учтено балансом. |
| 75 40004'с.ш. 69048'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Бешкент-Тогап | Два участка – 2 пласта неф-теносных песчаников Р в ядре антиклинали на глуби-не ~ 2км. Площади залежей 12.458км2 и 6.495км2, эф-фективные мощности соот-ветственно 3.06 и 2.45м. | Плотность-0.86г/см3 Вязкость – 5.6 и 10мПас Сера–0.37 и 0.21% Парафин–10.8 и 25%, Смолы и асфаль-тены–57 и 52% | Извлекаемые запасы по кат.В: уч.Бешкент-372тыс.т уч.Тогап-52тыс.т Всего – 424 тыс.т | Эксплуатиру-ется с 1977г. В 1998г. добыто 13тыс.т. Учтено балансом. |
| 14 40010'с.ш. 70000'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Тамчи | Пласт нефтеносного песча-ника в ядре антиклинали на глубине 2.5км. Площадь залежи -3.25км2, эффективная мощность – 5.5м. | Плотность-0.876г/см3 Вязкость – 2.7мПас Сера – 0.26% Парафин – 7%, Смолы и асфаль-тены–43% | На 01.01.2000г. Запасы извлек.: кат.В-32тыс.т кат.С1-452тыс.т кат.В+С1-484тыс.т | Эксплуатиру-ется с 1982г. В 1998г.добыто 2.3тыс.т. Учтено балансом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 40015'с.ш. 71028'в.д. Кадамджайс-кий район | Мелкое месторождение Чаур-Яркутан | Один нефтеносный и 3 газо-носных пласта в песчаных толщах к сводовой части антиклинали на глубинах 310-370м. Эффективная мощ-ность нефтеносного пласта – 6м. Длина нефтяной залежи – 7.5км, ширина 400-700м, высота – 200м. | Нефть: Плотность-0.87г/см3 Вязкость – 4.24мПас Сера – 0.31% Парафин – 7.51%, Смолы и асфаль-тены–29% Газ: Плотн.-0.64-0.98г/см3 Теплотворная способ. 8.5-14.1тыс.кДж | Запасы извлекаемой нефти на 01.01.2008г.: кат.А+В-6,7тыс.т | Месторождение эксплуатиро-валось с 1909 по 1965г. Практически отработано. |
| Нефть и горючие газы |
| 17 40008'с.ш. 70010'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Северный Каракчикум | Три подгазовые нефтяные залежи среди песчаников Р на глубинах 3660-3700м. Свободный газ в виде газовых "шапок" и раство-ренный газ в нефти локали-зуются в одних и тех же стр-рах. Площади нефтегазовых залежей 0.74-1.73км2, эффек-тивная мощность – 2.3-5.8м. | Нефть: Плотность-0.84-0.87г/см3, Вязкость-0.78-1.2мПас, Сера – 0.11-0.33%; Парафин-7.6-13.4%; Смолы и асфальтены- 9.1-10.8%. Газ: Плотн.:0.643-0.79г/см3; Теплотв.способность 37.2-46.1тыс.кДж. | На 01.01.2006г. Балансовые извлекаемые запасы: нефть: кат.В -178тыс.т, газ: кат.В-184,2млн.м3; | Эксплуатир. с 1974г. В 1998г. добыто 3млн.м3 газа. Учтено балансом. |
| 1 40015'с.ш. 71001'в.д. Ляйлякский район КР и Узбекс.Респ. | Мелкое месторождение Чонгара | 8 продуктивных нефтегазо-носных карбонатных и пес-чаных пластов в толщах К и Р, слагающих антиклиналь-ную складку со средней глубиной залегания 600м. 1 промыш. пласт нефти – в песч. Р на глубине 430м. Общая мощность – 8м. 3 пром. газоносных пласта в из-ках К на глубинах 520-530м. Эффект.мощн. 6-10м. | Нефть: Плотность-0.86-0.88г/см3, Сера – 0.13-0.20%; Парафин-6.1-9.5%; Смолы – 20-30%. Газы растворены в нефти. Газы – тяжелые с большим содержанием газолина. | Нет сведений. | Эксплуати-ровалось с 1949г. Практически отработано. |
| 3 40015'с.ш. 71013'в.д. Кадамджайкий район | Мелкое месторождение Северный Риштан | Три нефтегазоносных гори-зонта известняков и горизонт песчаников К в ядре анти-клинали на глубинах 0.8-1.2км. Площадь нефтегазоносной залежи - 10.56км2, эффектив-ная мощность-15.8м. | Нефть: Плотность – 0.73г/см3, Вязкость – 1.37мПас, Сера – 0.39%, Парафин – 4.7 %, Смолы и асфальтены–11%. Газ: Плотность – 0.67-1.25г/см3, Теплотворная способность – 10.4-11.6 тыс.кДж. | Извлекаемые запасы отработаны. | Эксплуатиро-валось с 1956г. Законсерви-ровано. |
| Газы горючие. |
| 16 40009'с.ш. 70010'в.д. Ляйлякский район | Газопроявлен. Аксарайское | 2 газоносных пласта в ядре антиклинали, сложенной толщами Р на глубине ~570м. Длина складки 1.2км. | Не определялись. | Суточный дебит газа 7тыс.м3 и 10тыс.м3. Запасы не подсчитывались. | Промышлен. перспектив не имеет; не эксплуатир. |
| 25 40012'с.ш. 71013'в.д. Кадамджайкий район | Мелкое месторождение Сарыкамыш | Три газовые залежи в карбо-натно-терригенных толщах J и К в ядре антиклинали, на глубинах 100-800м. Площадь залежи –1.46км2, газонасыщ. толщина –18м. Газ свободный. | Плотность 0.75г/см3, Теплотворная способность – 8.7тыс.кДж. | На 01.01.2008г. Балансовые извлекаемые запасы кат. С1- 283млн.м3. | Месторождение резервное. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 40012'с.ш. 71015'в.д. Кадамджайкий район | Мелкое месторождение Сары-Ток. | 4 газоносные залежи в своде брахиантиклин. в терриген. толще К. Площадь газоносн. 1.7км2, газонасыщ. толщина – 11м. Газ – свободный. | Плотность 0.71г/см3, Теплотворная способность – 9.2тыс.кДж. | . | Месторождение отработано. |
| 5 40019'с.ш. 71022'в.д. Кадамджайкий район | Мелкое месторождение Южный Риштан. | Три горизонта газонос. пес-чаников J на глубинах 1124-1163м. Площадь газоносн. 1.3-1.4км2, газонасыщ. толщина 3.8м, 5.3м, 5.5м. Газ свободный. | Нет сведений. | На 01.01.2008г. Балансовые извлекаемые запасы кат.С1- 425млн.м3, кат.С2-1083млн.м3. | Месторождение разраб. Учтено балансом. Разведывается. |
| Твердые горючие ископаемые Бурый уголь |
| 96 40002'с.ш. 70029'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Шураб (уч.I-III, Самаркандек, Гарм, Баткен) | Сев. крыло Шураб-Баткенс-кой антиклинали широт. простир.; угленосны отл.J1 (сарыташская, самаркандская св.) и J2-3 (баткенская св.); всего 53 угол.. пласта, из них 19-конд. (мощ.1.2-2.3м). | Теплота сгорания 6594-7152 ккал/кг зольн.- 13.4-22.3% влага – 8.3-11.0% сера – 0.61-2.49% летуч.- 30.8-38.2% | Госбаланс на гл.600м, тыс.т: А+В-13500, С1-55870, С2-70955, (-140325, з/б-11224; Р1+Р2-49000 | Разраб. до 1917г. с год. добычей 31 тыс. т; 1930-31г.г. - разв. (шахты 1-2), 1937-59 г.г. – предв. и дет. разв. 1983-85г.г. –экпл. Уголь 3Б, энер-гетич. |
| 23 40010'с.ш. 71006'в.д. Кадамжайс-кий район | Мелкое месторождение Отукчи | Пологая синкл. ВСВ прост.; угленосны отл.J1-2 (ходжеке-лянская св.), всего 7 угол. пластов, кондиц.-2 (мощ-ность. 0.75-28.6м). | Теплота сгорания 6570 ккал/кг зольность- 19.89 % влага – 6.73 % сера – 1.42 % летуч.- 39.54% | Общие ресурсы до гл. 500м (т.т) Р1-74250 Р2-77436 Р1+Р2 – 151686 | Поиски 1988-92 г.г.; Уголь 3Б, энергетическ.; вскрыто бур. скв. под чехлом рых-лых отл. Перспективное. |
| 36 40011'с.ш. 71029'в.д. Кадамжайс-кий район | Среднее месторождение Чонташ (включая старое м-е Шуран | Синкл. ВСВ простир., угленосны отл. J1-2 (ходжеке-лянская св.). Чонташ: всего 5 угольн. пластов, 1-кондиц. (мощн. 4.93м). Шуран: 7 угол. пластов, 3-кондиц. (мощн. 0.6-24.3м). | Теплота сгорания 6474-6522 ккал/кг зольн.- 23.2-24.6 % влага – 4.5-4.85 % сера – 1.4-1.83 % летуч.- 37-40.6% С-78.5, О-14.3, N-14.3%, полукокс-65.9%, смола –3.9% | Общие запасы и ресурсы на гл. 500м, тыс.т: С2-88197 Р1-226862 всего 315059 | 1940г.-предв. раз-вед. уч. Шуран (69.5млн.т); 1988-92г.г.-поиски на уч.Шуран и Чон-таш (С2+Р1 – 315.059тыс.т). Уголь энерг. 3Б |
| 8 40017'с.ш. 72006'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Кызыл-Кия (шахта "Ленин. Комсомола", уч.Восточный,7,8 Караван, отраб.шахты 1,2,4,6,110 Основная часть месторождения сосредоточена в Ошской облас-ти. | Отл. J мощн. до 600м приу-рочены к Чолташской антикл. и Джинджиганской синкл. Угленосны отл. J1-J2 (кызылкийская св.). На западе-1 раб. пласт мощн. 7.68м, на востоке-14 пласт. угля, из них рабочих 5 (мощн. 1.78-2.98). | Теплота сгорания 6650-7120 ккал/кг зольн.- 16.5-33.8 % летучие- 32.8-40% сера – 1.33-2.6 % Н-4.81, N- 1.48, О-16.96%, полукокс-70% смола –7.53% | Госбаланс на глуб. 645м, т.т.: уч.Восточный В+С1-69036 С2-19184 всего-88220 шахта-А+В-18344 С1-5121, всего-23465, зб.7516. | Разв. с 1940г. Шах-та эксп. с 1961г., дет. разв.–1970г. (ГКЗ: А+В+С1-26432 т.т). За 1961-94 гг. доб. 11663т.т угля. Уч. Восточ-ный: дет. разв.-1970-80гг.(ГКЗ: В+С1+С2 8220т.т., зб.7516 т.т.). Уголь энерг., 3Б. Эксплу-атация прекраще-на. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 40011'с.ш. 72007'в.д. Кадамжайс-кий район | Мелкое месторождение Уч-Кургонское (Уч-Кургон, шахта Валакиш) | Синкл. узкая симметричная с пад.пород на крыльях от 40 до 800; угленосны отл. J1-J2 (кызылкийская св.); 1 угол. пл. слож. строения мощн. от 1.22 до 22.8м, ср.7.2м и гл. до 438м. | Теплота сгорания 7120 ккал/кг зольность- 18.2% влага – 13.3% летучие- 39.1% сера – 1.4 % полукокс-73.3% смола –7.2% | Госбаланс на глуб. 400м, тыс.т В-904 С1-1717 С2-625 всего 3246 | Бывшие французс. копи; 1942г. - разв. (А+В+С1-661.2 т.т), 1982-86г.- предвар. разведка (ТКЗ В+ С1+С2-3676т.т.). Экспл. с 1988г. шахтой Валакиш; добыто 260тыс.т. угля. Уголь энер-гетич., 3Б. Закон-сервировано. |
| 133 39055'-57'с.ш. 69034'-43'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Сулюкта | Сулюктинская депрессия, осложн. складками II пер., из кот. основные: гл. антикл. длиной 6км на западе (шахты 2-5 и 9) и гл. синкл. дл.23км в центре (шахты 6/18, уч. Сев. и №11-12); угленосны отл. J1 (сулюк-тинская св.), всего 11 пл. угля, кондиц. – 4. Мощность пластов 0.1-18м. | Теплота сгорания 3705-8722 ккал/кг зольн.- 10.82 % влага – 4.47-15.47% летуч. –19-55.1% сера – 0.6 % | Госбаланс, т.т А-37780 В-39590 С1-106054 С2-5405 всего-190173 зб.-9637 | Разраб. с 1971г., планомерно изуч. с 1926г. по наст. время. Дет. разв. уч. 5-8,11,12, доразв. полей трех шахт и раз-реза. Экспл. 2 шахты и разрез Кызыл-Булак; за период 1961-98гг. добыто 23357 т.т. угля. Уголь 3Б, энерг. Гумино-вый уголь для удобрения |
| 223 39040' с.ш. 70054' в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Урмизан (Чукур) | Отл. J смяты в скл. Широт-ного простир. с падением крыльев 10-550; угленосны отл.J1 (кызыл-талинская св.), всего 9пл. угля, кондиц. 7, мощн.1.2-13.2м, длиной 0.7-1.8км. | Теплота сгорания 5733 ккал/кг зольность- 23.1 % влага – 4.96 % летучие –41.68 % сера – 0.59 % | Прогнозные ресурсы Р1 на гл. 500м: 62000 тыс.т | Известно с 1903 года; поиски в 1965-67гг. и 1987 года. Уголь 3Б, энергетич. |
| 254 39048' с.ш. 72024' в.д. Наукатский район | Крупное месторождение Бель-Алма и Зап. Кашкасу | Кичикалайская грабен-синкл. длиной 3-5км, шир. 1.0 км; угленосны отл. J1 (согуль-ская св.); угол. пласт ср. мощн. 45м. | Теплота сгорания 6500-7150 ккал/кг зольность- 11.8 % летучие –27-40 % сера – 0.28 % | Прогнозные ресурсы Р1 на гл. 100м: 90 000 тыс.т (90 млн.т.) | Поиски – 1983-87г.г. Уголь энерг., 3Б. |
| Металлические ископаемые Черные металлы Железо |
| 105 39059'с.ш. 71023'в.д. Кадамд-жайский район | Мелкое месторождение Надир | Две полосы оруденения в северном и южном контак-тах габбро-гипербазитовой расслоенной субпластовой интрузии (-О2. Пласты имеют протяженность: северный – 4км, южный – 3.5 км, мощность соотв. 2-10 и 2-15 м. | Fe – 42 %, в т.ч. для балансов. 44.6%, для забалансовых – 29.9%, Mn- 2.11 % Ni – 0.05 % Тi – 0.3 % V – 0.04 % | Кат.С1+С2 - 1.2 млн.т, в т.ч. балансов. – 0.89 млн.т, забалансовые – 0.3 млн.т | Имеет перспек-тивы увеличения за счет глубины. Поисково-оце-ночные работы в 50-х годах: ка-навы (1300м3), шурфы (44п.м), скважины (3830п.м.). Район экономически благоприятный (выс.отм. 2000-2300м). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветные металлы Алюминий Бокситы |
| 104 40000'с.ш. 71020'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Катранбаши | Линзы, гнезда, карстовые полости, выполненные бок-ситами, приуроченные к межформационной поверх-ности древнего пенеплена на известняках С2m. Боксито-носный горизонт:32км х 1.2-1.4 км; рудные тела 10-162м х 0.7-22м. | Al2O3 – 38.38-62.76 % средн.– 46.8% SiO2 - 6.4-20.92 % Модуль – 3.0-6.0 | На 01.01.1995г. кат.Р1+Р2: Al2O3 –1.3млн.т | Невыдержанное размещение мел-ких рудных тел. Качество–хорошее. Среднегорная зона (1500-2500м), освоенный район. Поиски и оценка 1963-1973г.г. (ка-навы, бурение, шурфы, бор. пр.). |
| 115 40002'с.ш. 71042'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Охнинское | Линзы аллитов в составе межформац. известн.-аллито-вой брекчии на древнем пенеплене в известняках С2. Линзы и залежи – 1760 х 6-8.5м | Al2O3–33.68% | На 01.01.1995г. кат.Р1: Al2O3 – 166 тыс.т | Бесперспективое. Поиски с поверх-ности в 1964-1966 г.г. (канавы, шур-фы, бор. пр.). Низ- когорная зона (до 1650м), хорошо освоенный район. |
| 52 40007'с.ш. 71050'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Каранглинское | Линзующийся аллитовый го-ризонт по межформацион-ной границе карбонатных толщ С1 и С2. 3 участка аллитовых линз: 600-970м х 1-18.95м | Al2O3–32-42% средние – 37.83-38.95% SiO2 – 32-42% Al2O3/SiO2 =1.0 | на 01.01.1995г. Al2O3 : Р1 – 5.63млн.т Р2 – 13.04млн.т Р1+Р2 = 18.67млн.т | Поисково-оценоч. работы в 1971-1974 г.г. (канавы, шур-фы, бурение бороз. и керн. пробы). Низкосортн. руды с неизучен. технол. Низкогорн. зона (1500-1800м), хоро-шо освоен. район. |
| 137 39056'с.ш. 69046'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Кара-Кия-Сай | Бокситоподобные глины, си-аллиты, аллиты в составе Т-J1 переотложенной коры выветривания на известняках D2-C2. Линзообразная, пласто-образная залежь размером 1700м х 0-30 х 1000м. | Бокситы: Al2O3–10.52-31.22% (сред.– 18.44%) SiO2 – 55.92-68.00% Al2O3/SiO2 – 0.20-0.85 | на 01.01.1995г. кат.Р1: Al2O3 – 8.77 млт.т | Самостоят. перс-пектив не имеет. Руды низкосорт-ные, высококрем-нистые. Низко-горная зона (до 1500м), освоен-ный р-н. Поиски с поверхности в 1936-1973г.г. (канавы, шурфы, бор.пр.) |
| 183 39045'с.ш. 69029'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Андаракское-2 | Гнезда (1х4м) и линзы (3-35 х 0.1-1 х 1-1.5м) бокситов, бокситоподобных пород, аллитов, приуроченные к закарстванному контакту из-вестняков С1n и С2b. | Al2O3–29.4-57.7% сред.– 45.4% SiO2 – 23.73% модуль – 1.9 | на 01.01.1985г. кат.Р1: Al2O3 – 100 тыс.т | Бесперспектив-ное. Поиски с поверхности. Среднегорная зона (до 2500м). Освоенный р-н. |
| 185 39041'с.ш. 69024'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Шаршаринское | Пластообразные тела бокси-тов (6-45м х 0.5-4м) в кровле известняков С2, перекрытых флишевой толщей С2-3. | Al2O3–41.12-57.1% сред. – 51.85% SiO2 – 16.1% модуль – 3.22 | Нет сведений | Бесперспектив-ное. Изучено только с поверх-ности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 39046'с.ш. 69035'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Кокчетауское | Более 25 мелких линз и гнезд бокситов и аллитов (0.7-43.2 х 0.4-2м) и пластов (200-450м х 2.5-3.15м) в сос-таве бокситоносного гори-зонта среди карбонатных толщ D3-C1 и С1. | Al2O3–30.00-57.04% среднее – 34.61-44.10% SiO2 – 7.70-37.92% модуль – 1.16-4.49 | На 01.01.1995г. кат.С2: Al2O3 – 118.5 тыс.т | Бесперспективн. Поиск.-оценоч. работы в 1953 и 1956г.г. (канавы, шурфы, бурение, борозд. пробы). Среднегорная зона (до 2500м), хорошо освоен-ный район. |
| 82 40000'с.ш. 70011'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Шадымирское | Около 40 мелких линз аллитов (38-226м х 0.6-15м) в составе бокситоносного горизонта, приуроченного к древнему пенеплену на известняках С2. | Al2O3–43.59% | На 01.01.1995г. С1-Al2O3 – 243.2 тыс.т Р1-Al2O3 – 2.6 тыс.т С1+Р1- Al2O3 – 245.8тыс.т | Бесперспективн. Поиск.-оценоч. работы в 1963- 1976г.г. (канавы, бор.пр.) Средне-горная зона (1600-2500м), освоенный район. |
| 145 39058'с.ш. 70048'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Акшагыльское | Более 50 мелких карстовых гнезд и линз бокситов, аллитов, сиенитов (20-85 х 0.8-6.5м) в составе бокситоносного горизонта на известняках С2. | Al2O3–39.33-76.32% (сред.– 46.03%) SiO2 – 2.2-42.26 % Al2O3/SiO2 – 4.3-8.8 | На 01.01.1995г. кат.Р1 + Р2: Al2O3 – 217.7 тыс.т | Изучено только с поверхности в 1963-1966г.г. (канавы, шурфы, бор. пр.). Низко-горная зона (1100-1900м), освоенный район |
| 210 39048'с.ш. 70032'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Варух (Бедек) | Бокситоносный горизонт (10км х 7-30м), залегающий в толще известняков С2m. 2 наиболее крупных тела бокситов и бокситовых пород имеют размеры 2.5км х 5-14м и 650м х 8.5м -13м. | Al2O3–26-35% SiO2 – 35-40% модуль: 0.74-0.57 | на 01.01.1976г. кат.Р1- от 17 до 100млн.т | Неизученное на глубину место-рождение с бед-ными рудами. Низкогорная зона (до 2000м), хоро-шо освоенный район. |
| 156 39058'с.ш. 71006'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Сохское | Бокситы и аллитовые мелкие карстовые гнезда и пласто-вые линзы в бокситоносном горизонте известняков С1-2. Размеры горизонта: 3км х 3.65-27.4м. | Al2O3–24.8-42.5% сред.– 33.36% SiO2 – 18.72-49.5% сред.-38.31% модуль-0.87 | на 01.01.1995г. кат.Р1- Al2O3–333.6 тыс.т | Низкосортные кремнистые же-лезистые аллиты. Бесперспектив-ное. Поисково-оценочные рабо-ты 1966г, 1971г. (канавы, бор.пр.). Низкогорная зона, освоенный район. |
| Нефелиновые сиениты |
| 230 39047'с.ш. 71005'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Зардалекское | Штокообразные (1100-1200м х600-1000м) и дайкообраз-ные (650-2200х50-200м) тела рудоносных щелочных не-фелиновых сиенитов Р2-Т1 в составе многофазного масс-сива нефелиновых сиенитов Р2-Т1. | Al2O3 – 20.32-24.60% SiO2 – 48.95-55.53% Fe2O3-0.49-3.43% Na2O+K2O/ Al2O3=0.8-1.0 | на 01.01.1964г. кат.С1+С2: Al2O3–151.4 млн.т кат.Р1-49.1млн.т С1+С2+Р1-200.5млн.т | Весьма перспек-тивное месторож-дение с неизучен-ной технологич. извлеч. алюминия. Высокогорная зона (2800-3200 м), хорошо освоен. р-н. Поис.-оценоч. работы 1961-62г.г. (канавы, шурфы, бор.пр.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 284 39037'с.ш. 71015'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Ходжаачкан | Северо-восточная часть мас-сива нефелиновых сиенитов Р2-Т1, площадью ~ 10 км2. | Сред. содерж.: SiO2 – 56.25% Al2O3 –23.39% FeO – 1.8% Na2O+K2O–14.94% кремн. модуль-4.23 щелоч. модуль-0.63 нефелин-12-48% | кат.Р2- 3млрд. т Al2O3 | Перспективное, неизученное, труднодоступное месторождение. Общие поиски и съемка, 1992г. |
| 282 39035'с.ш. 71008'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Кульп | Фрагмент массива нефели-новых сиенитов Р2-Т1, площадью ~ 0.6 км2. | Сред.содерж.: SiO2 –53.76% Al2O3 –22.64% FeO – 4.41% Na2O+K2O–13.91% кремн.модуль-3.97 щелоч.модуль-0.61 нефелин-10-35% | кат.Р2 - 1млрд.т Al2O3 | Перспективное, неизученное, труднодоступное. Общие поиски и съемка, 1992г. |
| Медь |
| 241 39048'с.ш. 71054'в.д. Кадамджайс-кий район | Рудопроявление Трумсу | Скарновая рудоносная за-лежь (1500 х 4м) на контакте массива монцонитов Р2–Т1. | Cu – 0.5 % Ag – 4 – 40 г/т Au – 0.012 – 5 г/т | Кат.Р2 на глубину 450м: Cu – 40.5 тыс.т | Бесперспектив-ное. |
| Свинец |
| 84 40003'с.ш. 70015'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Кара-Джильма | 3 стратиформных рудных тела (130-180м х 15-20м) в извест-ках D2, насыщенных вкрапленностью и линзами (0.8-0.25м) галенита. | Pb – 1-4.6 % | На 01.01.1952г. прогнозные ресурсы по одному р.телу – 335т. | Самостоятель-ного значения не имеет. Район освоен. |
| Свинец, цинк |
| 31 40010'с.ш. 71020'в.д. Кадмджай-ский район | Мелкое месторождение Канское | Рудные тела и минерализо-ванные брекчии в серпенти-нитовом меланже PZ2. | Pb – 2.43 % Zn – 1.29 % Ag – 8.5 г/т | На 01.01.1955г. Забалансовые запасы: Pb – 91 т.т Zn – 48.2 т.т | Карьерные и 15% шахтных запасов м-ния отработаны с 1951 по 1974г.г. Добыто 60.6тыс.т свинца и 3.1тыс.т цинка. Низкогор-ная зона, разви-тая инфраструк-тура. На балансе не числятся. |
| 212 39045'с.ш. 70035'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Чечеглы | Стратиформное оруденение, сосредоточенное в 8 пласто-образных крутопадающих залежах (20-580мх1-4м) сре-ди известняков вулканоген-ной толщи D1-2. | Pb – 3.67 % Zn – 3.50 % Ag – 153.2 г/т | На 01.01.1992г. по кат.Р2 – Pb – 80.5 т.т Zn – 76.8 т.т Ag – 336 т | Перспективное месторождение. Выс. 3200м. Частично развитая инфраструктура. |
| 165 39058'с.ш. 71016'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Шор-Булак-I | Минерализованная зона вдоль тектонического кон-такта известняков (С1) и кремнистых сланцев (D). | Pb – 0.39 % (до 1-10%) Zn – 1.31 % (до 3-6%) | На 01.01.1935г. запасы на 1м углубки: Pb – 1.25 т Zn – 5.23 т | Неизученный объект с неясны-ми перспектива-ми, находящийся в благоприятной обстановке. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редкие металлы Олово |
| 273 39036'с.ш. 70024'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Тамынген | В В метаморфических сланцах S–16 пегматитовых жил (20-700 х 0.3-0.5м). | Sn – 0.5 - 0.2 % Ве – 0.29 % | В+С1 – 21.8т С2 – 9.3 т | В 1941г. разраба-тывалось стара-телями на олово; 1951г.-разведка (шт., бороз. пр.); условия не благо-прият., выс.3200м, труднодоступно. |
| 242 39049'с.ш. 71057'в.д. Кадамжайс-кий район | Рудопроявление Ойтерек | В экзоконтакте гранодиори-тов Р1, в известняках D3 – межпластовая скарновая залежь (1000 х 1.0м). | Sn – 0.11 % Pb – 0.18 % As – 0.18 % | Р2 на глуб.50м Sn – 165 т | 1938г. – геологич. съемка масштаба 1:10000; условия благопр., выс. 2200м; доступно; не перспективно. |
| Вольфрам |
| 257 39035'с.ш. 69046'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Сабах | В экзоконтакте адамелитов С3 - Р1 в кварцитах и сланцах S1–10 кварц-вольфрамит-шеелитовых жил (35-125м х 0.05-1.0м). | WO3 – 2.08 % Au – до 2.1 г/т Ag – до 2480г/т | Р1 – на глуб. 100м: WO3 –917 т | 1981-87.г.г. геол. съемка масштаба 1:50000, поиски масштаба 1:5000 (канавы, пробы). Условия сложные, выс.3950-4300; труднодоступно; перспективно. |
| 213 39045'с.ш. 70037'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Караканыш | Промышленные содержания WO3 неустановленной мине-ральной формы в черно-сланцевых толщах PZ2, вскрытых скважинами на глубинах 150-400м. | WO3 – от 0.002-0.015 % до 0.19-1.26 % WO3 сред. – 0.018% | Кат. Р2 – WO3 –19.4 тыс. т | Перспективный объект. Средне-горная зона, освоенный район, детальные поис-ки, бурение, 1987-92г.г. |
| 243 39049'с.ш. 71058'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Меликсу | Вдоль контакта монцодио-ритов Р1 с толщей D-С2 – 7 скарновых рудных тел (2.4 – 22.0 х 0.48 – 0.78 х 30-100м). | WO3 –2.64-12.4% Pb – 1.98 Bi – 0.14 % на нижних горизонтах WO3– 0.29 % | По состоянию на 1985 г. Р2 – 4400 т на глуб.150 м | 1937-44г.г. – раз-ведка и отработ-ка, добыто 276.5т WO3 (5.2%); в 1950г. рудник был законсервирован. 1985г. – поиски масштаба 1:10000. Условия относ. благопр., выс. 2700-2850м, дос-тупно, перспек-тивы ограничены. |
| 240 39049'с.ш. 71059'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Кумыш-Таш | В апикальной части грейзе-низированного штока грано-диоритов Р1, прорывающего конгломераты и алевролиты С2 – рудоносная штокверко-вая зона (400 х 120 – 250м х 120м). | WO3 –0.25-1.0 % Mo – до 0.15 % Au – 0.012-0.04 г/т (редко до 0.5 г/т) | Р2 – на глуб.200м 23620т (0.35%) | 1940-41г.г. – раз-ведка. 1983-85г. –поиски масштаба 1:10000. Условия сложные, выс. 2800-3000м. Перспективное |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 39044'с.ш. 72023'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Тюзашу-Восточное (№ 90) | В кремнисто-глинистых алевролитах и конгломера-тах С2 – минерализованная зона 300х7х100м. | WO3 –0.4 % Cu – 1.0 % Au – 1.5 г/т Ag – 30 г/т | Р2 на глуб 100м WO3 –2100 т Cu – 5250 т Au – 0.393 т | 1983-87г.г.–геол. съемка масштаба 1:50000 (пробы). Условия не благо-приятные, выс. 3900м; перспек-тивы ограничены. |
| 251 39043'с.ш. 72016'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Ат-Джайлоу (№91) | В зонах эндо-экзоконтакта кварц. монцонитов Р1, про-рыв. изв-ки D1–C2 – линзо-видные скарн. тела и рудная кварц-сульфид. жила (40х1.0м). | WO3 –0.35 % Cu – 0.7 % Au – 0.5-1.2 г/т Sn – 0.02 % | Р2 на глуб 50м WO3 –30 т Au – 0.02 т (0.85 г/т) | 1983-87г.г.–геол. съемка масштаба 1:50000 (борозд. пробы). Условия не благоприятные, выс.3750-4000м; перспективы ограничены. |
| Молибден, вольфрам |
| 239 39050'с.ш. 71057'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Беш-Арча | Штокверковые и скарновые рудные тела. В гранитах Р1 – штокверк, в конгломератах С3-Р1 - залежь скарнов 200-300 х 2м. | В штокверке: Мо - 0.097% WO3 - 0.02-0.45% Bi - 0.042% В скарн. залежи: WO3 - 0.48-1.69% | 1985г. кат. Р2 WO3 - 28.35т.т (0.35%) | Перспективное. Предварительная разведка 1940-41 г.г. (к-вы, штоль-ни, борозд. пр.). Возможно осво-ение в составе Меликсуйской группы W – мес-торождений. Вы-сокогорная зона, освоенный р-н. |
| 252 39045'с.ш. 72022'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Кичикалай | Штокверкообразное тело с шеелит - полисульфидным оруденением в апикальной и надинтрузивной частях што-ка гранитоидов Р1, проры-вающего песчаную толщу С2. | Мо - до 0.1% WO3 - до 1% Bi - до 0.3% Cu - до 1% Ag - до 20г/т Au - до 0.15г/т | На 01.01.1987г. прогн. ресурсы по кат. Р3: WO3 - 20.4т.т. Мо - 1.63т.т Sn - 0.4т.т | Мелкий объект с невыясненными перспективами. Выс. 3500-3800м, не освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, масштаб 1:50000, 1983-87 г.г. (к-вы, борозд. пр.) |
| Бериллий |
| 259 39035'с.ш. 69053'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Кырк-Булак | Десятки пегматитовых жил, линз, штокообразных тел среди кристаллических слан-цев S в экзоконтакте массива адамелитов Р1. 5 продуктив-ных тел имеют размеры 5-90 х 3-12 х 48-70м. | BeО - 0.075-0.084% в мусковитовых жилах: мусковит - 30.9кг/м3 берилл - 0.24кг/м3 | На 01.01.1952г. кат. С1+С2: ВеО - 16.58т Мусковит - 336.7т Берилл (с мусковитом) - 3.03т | Детально разве-данный (1950г.) объект для стара-тельской эксплу-атации бериллия и мусковита. Выс. 3000-3500м, слабо освоенный р-н. Съемка м-ба 1:50000, 1987г. |
| 269 39036'с.ш. 70015'в.д. Баткенский район | Группа рудопроявлений Карасу-Каравшинское (Карасу, Аксу, Карасу I-V) | Семь сближенных рудопро-явлений, вмещающих десят-ки тел с касситерит-споду-мен-берилловым оруденени-ем в кристаллических слан-цах S, в экзоконтакте с ин-трузивом гранитов Р1. 8 продуктивных тел имеют размеры 20-150 х 1.2-15м. | BeО - 0.063% Nb2О5 - 0.03-0.14% Li2О - 0.11% Sn -0.01-5% | На 01.01.1941г. кат. С2: ВеО - 27.5т | Объект разведан-ный и частично отработанный в 1941г. (4.4т ВеО). Приледниковая зона (3400-4800 м), слабо освоен-ный р-н. Геол. съемка масштаба 1:50000, 1987г. (канавы, штоль-ни, валовые пр.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 39035'с.ш. 70017'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Ак-Су (Каравшин-ское) | 3 жилы бериллоносных пег-матитов (40-100 х 2.5-4.5м) в метаморфических сланцах S, прорванных массивом гра-нитов Р1. | BeО - 0.19-0.57% | Нет сведений | Перспективный объект. Поиски, оценка, 1933-50 годы, канавы, ва-ловые пр.). Геол. съемка м-ба 1:50000, 1987г. |
| Ртуть |
| 42 40010'с.ш. 71038'в.д. Кадам-джайский район | Рудопроявление Сарыташ | Линзы (10-35х0.5-2.27 м) с кварц-анкерит-киноварной минерализацией в 9 рудо-носных зонах (15-250х0.5-25 м) среди диабазов и порфиритов D1-2. | 0.12 % | На 01.01.1995г кат. Р1: 6.6 т. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (950-1050 м), хорошо освоенный р-н. Поисково-оцен. работы, 1973-76 г.г. (к-вы, шурфы, скважины). |
| 30 40007'с.ш. 71018'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Шунк | Мелкие (9-50 х 6-9 х 5-20 м) киноварь-кварц-анкерито-вые линзы и гнезда в составе 10 жил (70-1500 х 0.5-30 м) среди конгломератов С2. | Hg- 0.35 % Pb-0.09-2.5% Zn-до 0.58 % Ag- 0.3-11г/т | На 01.01.1945г кат. Р1: 8.8 т. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1280-1480м), хорошо освоенный р-н. Поиски с поверх-ности 1945-76 гг. (канавы). |
| 111 40005'с.ш. 71042'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Кутур-Булак | Прожилково-вкрапленный кальцит-киноварный шток-верк (60х2-6 х 40 м) в из-вестняках С1. | 0.2 | На 01.01.1985г кат. С2: 100 т. | Бесперспектив-ное. Низкогорная зона, хорошо освоеный район. Поисково-оце-ночные работы 1942 гг. (канавы, штольня). |
| 109 40004'с.ш. 71038'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Западноохнин-ское | Известняковая брекчия с ки-новарью (200х20м), в зоне межформационного контак-та известняков С2 и экранирующих сланцев С2. | 0.01-0.1 % макс.- 0.33 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Низкогорная зона (1600м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности 1960 гг. (канавы). |
| 110 40004'с.ш. 71041'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Охна (Гальбир-Камар) | Кальцит-киноварный шток-верк (100х2-6 х 40 м) в изв-ках С1, на участке экрани-рования крутопадающего разрыва аллохтонными сланцами S. | 0.15 %, макс.-0.28 %. | На 01.01.1985г кат. С2: 100 т. | Отработано древ-ними рудоко-пами. Низкогор-ная зона (1500-1650м), хорошо освоенный р-н. Оценка на глу-бину 1941-44 гг., геолсъемка, м-ба 1:25000, 1959-62 гг. (штольни). |
| 112 40004'с.ш. 71044'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Восточно-Охнинское | Секущая зона кальцитиза-ции с вкрапленностью кино-вари в известняках С1. | до 0.01 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Хорошо ос-военный район. Поиски с поверх-ности (пробы бороздовые). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 40009'с.ш. 71057'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Акташ | 5 рудоносных тел (150х13 м) джаспероидов с киноварно-кварц-флюоритовой минера-лизацией в известняках С1, осложненные аллохтонными толщами известняков D. | 0.088-0.18 % | На 01.01.1941г кат. Р2: 30.7 т. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1950м), освоенный р-н. Поиски и реви-зия с поверхно-сти, 1942г.,1959г., 1973-76гг. (к-вы, шурфы). |
| 63 40014'с.ш. 72012'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Ретран | Мелкие гнезда и крутопа-дающие линзы (15-40х1-6 м) с кварц-анкерит-киноварной минерализацией среди диа-базов и порфиритов D1-2. | 0.03-3.12%, среднее – 1.01%. | На 01.01.1995г кат. Р2: 61.8 т. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1200-1300 м) хорошо освоенный р-н. Поиски 1973-76 гг. (канавы, шур-фы). |
| 58 40011'с.ш. 72002'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Беш-Булак | 3 лиственит-киноварные линзы (35-100 х 0.9-5 м), в зоне лиственитизации (2км х50-500м) среди сланцевых толщ S1-2. | 0.47 % | На 01.01.1995г кат. С2: 0.195 т. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1150-1250 м) Поиски и оценка на глуби-ну, 1955-74 гг., (к-вы, шурфы, штольни). |
| 61 40012'с.ш. 72004'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Осеннее | Кварц-карбонатная жила (120х0.9-3м) с вкрапленос-тью киновари среди эффузивов D1-2. | 0.1-0.2 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1000м) Поиски с поверх-ности, 1973-76г., (к-вы, шурфы). |
| 59 40009'с.ш. 72006'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Алыш | 16 мелких (1-10х0.2-8х1-5м) линзо и гнездообразных джаспероидных межформа-ционных и секущих тел в зоне взбросо-надвига среди из-ков С2, экранированных сланцами С2. | 0.08-4.34 % среднее – 0.24 % | На 01.01.1968г кат. С2: Hg-222.2 т. | Самостоятельных перспектив не имеет. Низкогор-ная зона (1200-1500 м), хорошо освоенный район. Поиски (1964-66 гг.) и предвари- тельная разведка 1964-66гг. (к-вы, шт-ни, скв-ны). |
| 60 40008'с.ш. 72002'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Ак-Терек | Крутопадающая рудоносная зона оруденелых джаспе-роидов (300х15м) с вкрап-ленностью киновари в известняках С1-2. | 0.1-0.65 % макс.- 1.97% | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1600-1700м). Поиско-вые работы с по-верхности 1943, 1955, 1960, 1973-76гг., (канавы, шурфы, шт-ни). |
| 65 40008'с.ш. 72006'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Чип-Таш | Рудоносная зона межфор-мационных джаспероидов (500-700х0-20м) на контакте изв-ков С2 и экранизирую-щих сланцев S. | до 0.01 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Хорошо освоенный район. Поиски с поверх-ности и на глуби-ну, (к-вы, скв-ы). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 40006'с.ш. 72007'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Зор-Данге (зап. фланг м-ния Чаувай) | Согласные джаспероидные антимонит-киноварные зале-жи (350х180 м, мощн. – 2-20м) на к-те изв-ков и сланцев С2. Рудные тела – 80 х 2-10м. | Hg-0.19 % Sb до 0.3 % и реже более (4.1%) | кат. С1: - 305 т | Промышленное месторождение, отработанное до горизонта 1175-1180м. Сохраняет промышленные перспективы на глубину. |
| 70 40008'с.ш. 72013'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Чильтан (участок м-ния Чаувай) | Столбообразные тела рудо-носных джаспероидов в зоне крутопадающего разлома в изв-ках С2. Протяженность “столбов” по падению–80-100м. | до 0.41 % | Нет сведений | Промышленное месторождение, отработанное до горизонта 1720 м. |
| 122 40000'с.ш. 72012'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Аустан | 20 линзообразных тел рудо-носных джаспероидов (до 50 х 0.7-7 м) с флюорит-кино-варным оруденением на кон-те из-ков С2 и экранирую-щих сланцев С2. | 0.01-0.07 % макс. 0.15 - 0.3 % среднее - 0.03 % | На 01.01.1995г кат. Р1: 0.8 т. | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона (2500 м), освоенный район. Поиски с поверх-ности, 1948г., 1969 г. (канавы). |
| 186 39042'с.ш. 69032'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Корхана | 2 мелких согласных тела (7х1; 120х0.2-4.5м) с кино-варью в изв-ках среди карбо-натно-терригенной толщи S2 на к-те с экранизирующими горизонтами сланцев. | 0.01-0.03%, макс.- 0.77-1.25%. | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона. Поиски с поверхности (канавы). |
| 188 39040'с.ш. 69038'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Шаабас | Мелкие гнезда с вкраплен-ностью киновари в песча-никах S. | до 0.1 % макс. 1.58 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3200-3550м), освоен-ный р-н. Поиски с поверхности, 1953, 1969-70гг. (канавы). |
| 194 39044' с.ш. 69056' в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Баул | Кальцит-киноварные гнезда и линзы (5-15х1.3х5-10 м), выполняющие трещины в известняках С2, в лежачем крыле широтного надвига. | 0.56 % | На 01.01.1995г кат. Р1: 8.5 т. | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона (2500м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1969-70гг. (канавы, шурфы). |
| 258 39037'с.ш. 69054'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Ашат | Мощная (5м) баритовая жила с вкрапленностью киновари, приуроченная к контакту известняков D1 со штоком порфиритов Р. | до 1 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3700 м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1969-70гг., съем-ка м-ба 1:50000 1980-1985гг. |
| 144 39058'с.ш. 70047'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Шамальбель | Тела джаспероидов (до 8х0.3м) в из-ках С2, несущие убогую вкрапленность кино-вари. | до 0.01 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Детальные поиски с поверх-ности, в т.ч. ВЭЗ. |
| 147 39057'с.ш. 70051'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Карапута | Гнезда, прожилки киновари в минерализованной зоне крутого разлома среди сланцев S. | менее 0.01% макс.-0.03 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Детальные поиски с поверх-ности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 39057'с.ш. 70051'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Ирисай | Пластообразные залежи джаспероидов (100-150 х 3-5м) в сланцах С2, слагающих свод антиклинали. | до 0.02 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона. Поиски с поверхности, 1962г. (канавы). |
| 149 39056'с.ш. 70051'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Карабулак | Линзовидные тела межфор-мационных джаспероидов (50 х 1.5м) с киноварно-флюоритовым оруденением, на контакте известняков С2 с экранирующими гл. сланца-ми С2. | Hg-0.11 % CaF2-8.23 % | На 01.01.1995г кат. С2: Hg-2.1 т CaF2-156 т. | Бесперспектив-ное. Низкогорная зона (1700-1800 м). Поиски с по-верхности, и на глубину, 1967г. (шурфы, скважи-ны). |
| 150 39056'с.ш. 70053'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Ичкесу | Джаспероидная брекчия (50х 30м) с вкрапленностью киновари в крутопадающем разломе в известняках С1. | 0.01-0.1 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Низкогорная зона. Поиски с поверхности,1962год (канавы). |
| 152 39051'с.ш. 70051'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Таштерды | Гнезда (до 1м) с вкраплен-ностью киновари в минера-лизованной зоне разлома (80х4 м) в доломитах D3. | Менее 0.01% | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Поиски с по-верхности (к-вы, шурфы). |
| 153 39051'с.ш. 70053'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Черекты | 4 линзо- и жилоподобных крутопадающих тела (45-60х 1-2.47х35м) в трещинах в доломитах D3. | Hg-0.1-5% среднее-0.38% Se-350-2000 г/т, Jn-0.49% | На 01.01.1966г кат. С2: Hg-38 т | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднего-рная зона (2600-2900м), освоен-ный р-н. Поиски и оценка на глу-бину, 1962-65 гг. (канавы, шурфы, штольни). |
| 151 39050'с.ш. 70049'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Булак-Баши | Крутопадающая минерали-зованная зона (80х4 м) с вкрапленным киноварным оруденением среди доломи-тов D2-3. | 0.01-0.02 %, среднее 0.05% | На 01.01.1995г кат. С2: 16.6 т | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона (2600-2800м), освоен-ный р-н. Поиско-во-оценочные работы, 1950г. (канавы, шурфы, штольни). |
| 154 39050'с.ш. 70057'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Денеке | Крутопадающая зона брек-чированных доломитов D3 (50х 1.5м) с мелкими гнез-дами, пленками киновари. | до 0.01 % макс.-0.58% | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона, частич-но освоенный район. Поиски с поверхности. |
| 198 39048'с.ш. 70009'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Бирксуйское (в т. ч. уч. Алма) | В сводовой части антикли-нали- десятки мелких гнезд, линз, жил, столбов (10-100 х 1-10м) киноварных руд в известняках С1. | Ср. содерж. Hg по рудн. телам: 0.1-2.5%, по м-нию-0.52%, Se-200-1600 г/т | На 01.01.1955г кат. С1: 203.6т /0.38 %/ С2: 208.7т /0.82%/ Всего: 412.3т /0.52%/ На уч-ке Алма на 01.01.1962г., кат. С1-148т /0.42 %/ | Разведанное мес-торождение с богатыми руда-ми. Среднегор-ная зона (2300-3000 м), освоен-ный р-н. Предва-рительная разве-дка 1942-45 гг., 1951-54 гг. (кана-вы, штольни). Участок Алма отрабатывался до 1948 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 39047'с.ш. 70015'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Гурото I | Крутопадающие гнезда и залежи (10-15х1-2х5-10-55м) с киноварным оруденением в зоне трещиноватости (1700-х 3-10м) среди доло-митов D3. | 0.08-1.1%, среднее по м-нию-0.17 % | На 01.01.1966г кат. Р1: 279.1 т | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокого-рная зона (2900-3300м), освоен-ный р-н. Поиски с поверхности, 1964-66гг. (к-вы). |
| 196 39046'с.ш. 70001'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Каин-Джилга | Мелкие линзы и гнезда (до первых метров) с вкраплен-ностью киновари в зонах разломов среди известняков С1. | 0.01-0.15 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Детальные поиски с поверх-ности (канавы, шурфы). |
| 199 39046'с.ш. 70012'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Каракавак | Мелкая вкрапленность кино-вари в зоне трещиноватости в доломитах. | Нет сведений | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Общие поис-ки, м-ба 1:25000. |
| 205 39049'с.ш. 70021'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Аскасай (фланг м-ния Ташбулак) | Рудный столб (60х17-34м) с ртутно-флюоритовым оруде-нением в известняках С1-2. | Ср.содерж. по горизонтам: 7.87 % 0.9 % 1.4 %. CaF2-40.3 % | На 01.01.1970г кат. С1: 53.8 т | Перспективное для старатель-ской отработки. Высокогорная зона, освоенный р-н. Поиски и разведка на глу-бину. 1966-67гг. (канавы, шурфы, штольни). |
| 204 39048'с.ш. 70020'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Ташбулак | Секущие столбообразные и согласные тела, гнезда, залежи (0.4-20х3-13х5-60 м) с флюорит-киноварным ору-денением в известняках С2. | Hg-0.01-62.13 % средн.-1.54%, CaF2-0.7-53.9 % средн.- 31% | На 01.01.1970г кат. С2: Hg-108.8 т CaF2-35.46т.т | Самостоятельные перспективы ограничены. Вы-сокогорная зона (2800-3100 м), освоенный р-н. Поиски на глу-бину 1966-70 гг. (канавы, штоль-ни, скважины). |
| 202 39047'с.ш. 70018'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Нау | Секущие мелкие гнезда и вкрапленность киновари в зоне брекчированных изве-стняков С1. | 0.01-0.03 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Поиски с по-верхности. |
| 207 39047'с.ш. 70024'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Актерек - Западный | Убогая вкрапленность кино-вари, сопровождающая меж-пластовые трещины в доло-митах D3. | Нет сведений | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Детальные поиски с поверх-ности. |
| 215 39046'с.ш. 70043'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Шамиши | 15 мелких (2-55 х 0.55-4.0 х 2-20м) гнездо- и линзообраз-ных и пластовых тел с кино-варным оруденением в доло-митах D3 во взаимосвязи с разрывами. | 0.12-0.93 % средн.-0.324% | На 01.01.1970г кат. С2: 24 т. | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегор-ная зона (2700-3000 м). Поисковые и оценочные работы с поверхности и на глубину, 1961-1969 гг. (канавы, шур-фы, штольни). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 39048'с.ш. 70053'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Селик-Даван | Локальный блок дробленых доломитов D2 (100м) с вкрапленностью киновари в висячем крыле надвига. | 0.01-0.04 %, редко-0.1 %. | На 01.01.1964г кат. Р2: 58 т. | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3800 м). Поиски с поверх-ности, 1963-66 гг. (канавы, шурфы). |
| 218 39047'с.ш. 70050'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Горное | Зона дробления с вкрап-ленностью киновари, приу-роченная к тектоническому контакту известняков D3-C1. | Hg-0.02 % и 1.38 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3100 м) частично освоен-ный р-н. Поиски с поверхности, 1963 г. (канавы). |
| 217 39046'с.ш. 70049'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Чатыр-Таш | Мелкие гнезда и вкраплен-ность киновари в минера-лизованной зоне среди доло-митов D3. | 0.05-0.4 % | Не подсчиты-вались | Бесперспектив-ное. Общие поис-ки с поверхности. |
| 219 39046'с.ш. 70051'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Сымап | 4 линзообразных тела (зоны) (75-400х0.26-6.32х50-130м) киноварных руд в плоскос-тях сближенных надвигов в карбонатных толщах D2-3 и С1. | 0.12-3.08 % средн. 0.11 % | На 01.01.1962г кат. С1+ С2: Hg-66.32 т кат. Р1: Hg-545.0 т кат.С1+С2+Р1: 611.32 т | Детально разведан-ное на глубину (17 штольневых гори-зонтов) мелкое м-ние, отрабатыва-лось с 1942 по 1972 гг. Высокогорная зона (2700-3000 м), освоенный район. |
| 224 39041'с.ш. 70058'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Сары-Бель | 30 мелких (5-10х0.8-5.8х10 м) жилообразных и гнездо-образных тел киноварных руд в минерализованных зонах (300х40-150х10-90м) среди доломитов D2, экрани-рованных аллохтонными толщами S-D. | 0.07-0.57 % среднее- 0.23% | На 01.01.1968г кат.С2: 31.5 т. | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона (2600-3100м), хорошо освоенный р-н. Поиски и оценка на глубину, 1956-67 гг. (канавы, шурфы, шт-и). |
| 161 39041'с.ш. 70058'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Сур | Гнезда с киноварью в плас-тообразной джаспероидной залежи и секущие тела на контакте из-ков С2 и экрани-рующих сланцев. | 0.01-5.97 % | Нет сведений | Перспективы не ясны. Освоенный район. Оценено на глубину: 36 скважин, из них рудных – 5. |
| 159 39050'с.ш. 71005'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Адыракоу | Согласные зоны минерали-зации в “зебровидных” гори-зонтах доломитов D3 (50-500х2.75м х80-300м), вме-щающие пластовые (5-30х5-10м) и секущие (жилы, штоки, столбы) рудные тела (10х50м х 1-5м) с киновар-ной минерализацией. | Средн.по рудным телам: 0.02-0.8 % | На 01.01.1970г кат.С2-25 т/ 0.24 % Р1-176.5 т/0.02 % .С2+ Р1-201.5т | Бесперспектив-ное. Богатые гнезда отработа-ны. Низкогорная зона (1400м-2100 м). Поиски, оцен-ка, в 1969-70 гг., разведка в 1943-45гг. (канавы, штольни, скв.). |
| 163 39050'с.ш. 71008'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Кштут | Крутопадающее плитообраз-ное тело с кальцит-киновар-ной минерализацией (18х3х 58м), сопровождающее раз-рыв в “зебровидных” доло-митах D3. | до 0.47 % | На 01.01.1985г кат.С2: 1 т. | Бесперспектив-ное. Отработано древними рудо-копами. Низко-горная зона. Поиски и оценка 1942-46 гг. (кана-вы, штольни). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 164 39051'с.ш. 71014'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Алмасай I | Минерализованная брекчия (400х1.5-6м) в плоскости взбросо-надвига среди доло-митов и известняков D3. | 0.32 % | Не подсчиты-вались | Перспективы не ясны. Слабо изу-чено. Освоенный район. Поиски и оценка с поверх-ности (канавы, шурфы). |
| 169 39058'с.ш. 71042'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Курсала | 45 мелких (4-6х0.2-5м) плас-товых и секущих тел с киноварным оруденением в рудоносном горизонте доло-митов D3. | 0.08-0.68% среднее в продуктивных телах 0.175-0.26% | На 01.01.1962г кат. С2 – 18.4т/0.168 % Р1-112.5т /0.18% С2+ Р1-130.9т | Самостоятельных перспектив не имеет. Средне-горная зона (2300-2400м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1959-61гг. (канавы). |
| Ртуть, сурьма |
| 57 40009'с.ш. 71057'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Ходжагаир (у-ки I-VII) | Линзообразные тела рудоно-сных джаспероидов (до 70х5-10м) с вкрапленностью киновари в зоне надвига сланцев S на из-ки С1-2. | По 2 ведущим рудн. телам: Hg - 0.19 и 0.53% макс. -1.75% Sb - 0.05-2.3% | Не подсчиты-вались. | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1700м). Часть рудопрояв-ления отработана древними рудо-копами ((25т). Поиски с поверх-ности, 1962-68г.г. (к-вы). |
| 64 40012'с.ш. 72016'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Дувана-Таш-Чаувайский | 2 пластообразные залежи оруденелых джаспероидов (300-500мх1-14мх300-400м) в из-ках С2, экранированных сланцами С2. 1 столбообра-зное рудное тело (600х1х 450м) в из-ках С2 в лежачем крыле взброса. | Hg - 0.168 % Sb - 2.88% CaF2 - 14.34% | На 01.01.1990г. кат. Р1: Hg - 271.4т Sb - 4.33т.т CaF2 - 56.37т.т | Перспективное. Низкогорная зона (1700-2100м). Поиски с поверх-ности, оценка на глубину 1982-90 г.г. (к-вы, скв.). |
| 68 40008'с.ш. 72007'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Чат-Мазар-Чаувайский | Столбообразные и пластооб-разные оруденелые джаспе-роидные брекчии в зонах секущих меж- и внутрифор-мационных разломов среди известняков С2, экраниро-ванных сланцами С2. Рудные тела: 100-600х1-45х350м | Hg - 0.252 % Sb - 1.07% CaF2 - 10.1% | На 01.01.1991г. кат. С2: Hg - 562.4т Sb - 2241.6т CaF2 - 17891.3т кат Р1: Hg - 183.8т Sb - 919.0т CaF2 - 12042.6т кат С2+Р1: Hg - 746.2т Sb - 3160.6т CaF2 - 29933.9т | Перспективное, оцененное на глубину м-ние. Низкогорная зона (1600-2000м). хорошо освоен-ный р-н. Поиск.-оцен. работы 1978-84г.г. (к-вы, шурфы, штольни, скв.). |
| 69 40009'с.ш. 72010'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Чаувай | Пластообразные джасперо-идные залежи (100-600х1-32х до 1250м) по тектон. контакту карбонатных толщ С2 и экранир. сланцев С2. Секущие крутопадающие линзы, жилы, столбы в изве-стняках С2 во взаимосвязи с разрывами (370-720х1-68х(100м). | HgС1 - 0.226 % С2 – 0.320% Sb - 0.43-1.07% CaF2 - 1.98-14.34% | На 01.01.2000г. учтено Государ.и отрасл. баланс. Hg - С1- 0.306т.т С2 - 0.320т.т забал. - 0.069т.т. Всего - Hg - 0.695т.т На 01.01.1986г. кат С2+Р1+Р2: Hg - 11т.т Sb - 53.1т.т CaF2 -720.9т.т | Законсервирован-ное м-ние, отра-батывавшееся на ртуть с 1942г. по 1993г. Среднего-рная зона (1300-3000м). хорошо освоенный р-н. Поиск.-оцен. Ра-боты 1927-63г.г. (канавы, шурфы, штольни, скв.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 40006'с.ш. 72016'в.д. Наукатский район | Мелкое месторождение Теке-Булак | Джаспероиды с гнездами и линзами (до 50-1.5м) кино-варь-антимонит-флюорито-вых руд в межформацион-ном контакте сланцев S, надвинутых на известняки С2. | Sb - 0.25-9.1% (2.87%) Hg - 0.01-0.2 % (0.13%) CaF2 - 15% | На 01.01.85г. кат. Р2: Sb - 9.385т.т Hg - 0.4т.т CaF2 - 49.4т.т | Перспективы не выяснены. На глубоких гори-зонтах орудене-ние убогое (Sb-0.45%). Высота - 2300м. В 1953-56г.г. - поиски. В 1983 -85г.г. - оценка на глуби-ну (к-вы, скв.). |
| 160 39057'с.ш. 71009'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Богашинское | Внутриформационная за-лежь оруденелых джасперо-идных брекчий (800х30-60х400м) в сводовой части антиклинали известняков С2 под экраном терригенных толщ С2. | Hg - 0.1% Sb - 0.93-3% CaF2 - до 10% | На 02.06.1942г. кат. С1 : Hg: - 34.3т С2 - 34.3т С1+С2 - 68.6т | Самостоятельных преспектив не имеет. Низкогор-ная зона (1400м). Оценка на глуби-ну (1951-52 г.г.), предварительная разведка 1941-42 г.г., 1966-70г.г. (к-вы, шурфы, штольни, скв.). |
| 167 39057'с.ш. 71021'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Хайдаркан (в том числе месторождение Новое) | В куполовидных поднятиях из-ков С2, экранированных аллохтонными песчано-сланцевыми толщами S-D, сосредоточены 24 минерали-зован-ные зоны (до 2.5км х 10-200мх10-800м), насыщен-ные согласными секущими джаспероидными телами (100х2-10х100м) с киновар-ным и киноварь-антимонит-флюоритовым оруденением | Хайдаркан Hg С1 - 0.117% Hg С2 - 0.172% Sb С1 - 1.742% Sb С2 - 1.183% CaF2 С1 - 15.2% CaF2 С2 - 14.0% Новое Hg С1 - 0.139% Hg С2 - 0.165% Sb С1 - 1.94% Sb С2 - 1.18% CaF2 С1 - 14.03% CaF2 С2 - 13.0% | На 01.01.2000г. учтено Государственным и отраслевым балансами: Hg-В-0.026т.т Hg-С1-5.302т.т Hg-С2-8.468т.т Hg - забал. - 1.347т.т Всего: Hg-13.797т.т Sb-С1-61.712т.т Sb-С2-45.990т.т. Всего Sb-107.702т.т CaF2 - С1 -562т.т CaF2- С2 -565т.т CaF2- заб. - 6т.т Всего CaF2 -1133т.т | Эксплуатируется. Отработано 4 уч-ка из 24. Низко-горная зона (1800-2300м), хорошо освоен-ный р-н. Годовое производство ртути - 600т. Сурьмяный кон-центрат вывозится на Кадамджай-ский Sb комби-нат. |
| Сурьма |
| 43 40007'с.ш. 71043'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Кадамджай (в т.ч. участок Старательский) | Межформационные соглас-ные залежи джаспероидов с кварц-антимонитовым ору-денением в плоскости над-вига песчано-сланцевых толщ S-D на известняки С1. Пераметры рудоносных зон: 60-900мх0.7-40мх350-1500м. Параметры рудных тел: 30-800мх07-30мх300-1500м. Есть и секущие рудные тела. | Средние содержания Sb С1 - 2.911% Sb С2 - 2.332% Au - 0.33-2.27г/т (0.9г/т) Ag - 0.8-2г/т CaF2 -до 2.5% | На 01.01.1995г. общие запасы сурьмы по кат. В+С1+С2 =104.8т.т Ресурсы, кат.: Р1+Р2 =82.5т.т Всего =187.3т.т на 01.01.2006г. на госбалансе В - 1.150т.т С1 - 37.230т.т С2-38.380т.т забал. - 6.754т.т Итого - 77.002т.т Попутное Au - кат. С1+С2+Р2 - 2.5т /0.9г/т | Эксплуатируется с 1928г. Низкогор-ная зона (500-1200м). Хорошо освоенный р-н. Оставшиеся запа-сы обеспечивают эксплуатацию месторождения шахтным спосо-бом ( на 20лет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 40007'с.ш. 71045'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Южный Акташ | Пластообразная залежь ору-денелых джаспероидов (1000х 200-800х5-30м) с флюорит-кварц-антимонито-вым оруденением в извест-няках С1-2, в зоне надвига на них сланцев S-D. | Sb - 0.58% CaF2 - 5-7% Au - 0.1-3г/т Ag - 1-20г/т W - 0.05-0.83% As - 0.1-0.5% | На 01.01.1986г. кат. Р1: Sb - 10.872т.т | Перспективное. Непосредственно прилегает к мест-нию Sb Северный Акташ. Поиски с поверхности, оценка на глуби-ну (скв.). |
| 49 40007'с.ш. 71047'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление № 79 | Оруденелая пологая зона брекчирования в песчано-сланцевых толщах С2, над-винутых на известняки С2. | 1.13-32.3% средние - 3% на 3м. Sb во вмещающих породах - до 0.1% | Нет сведений | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1720м). Поиски с поверх-ности, 1973-76г.г. (к-вы). |
| 50 40007'с.ш. 71048'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Верхний Карабий | Залежи джаспероидов (90х1.5 х100м) с кварц-анти-монитовым оруденением на контакте песчано-сланцевой толщи С2, надвинутой на известняки С2. | Sb - 2.2% | На 01.01.1978г. кат Р2: Sb -154т | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1850-1950м). Поиски с поверхности, 1978г. (канавы, шурфы). |
| 51 40007'с.ш. 71049'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Сурьмяное | 2 крутопадающие зоны (550х5-8.3м) секущего типа с кварц-антимонит-валенти-нитовой минерализацией. | Sb - 0.07-22.8% (1.57%) | На 01.01.1991г. кат Р1: Sb -1.74т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Низкогор-горная зона (1800м). Поиски и оценка с повер-хности и на глу-бину (к-вы, скв.). |
| 53 40007'с.ш. 71052'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Западный Акташ | Антимонит-кварцевая плас-тообразная джаспероидная брекчия (350х2.4м) в доло-митах С1. | Sb - 1-2.2% | На 01.01.2000г. нет сведений | Бесперспектив-ное. Низкогор-ная зона (1600-1750м). Поиско-вые работы с по-верхности 1958-60г.г., 73-78г.г. (к-вы). |
| 192 39040'с.ш. 69048'в.д. Ляйлякский район | Рудопроявление Сарыкунгей | Дайка кварцевых порфиров С3 (3.3кмх0.5-8м) среди пес-чано-сланцевых толщ С2, вмещающая 3 рудн. тела (60-200х 4.2-6.7мх60-100м) с кварц-антимонитовой мине-рализацией. | Sb - 2.14-5.15% (ср. 3.6%) | На 01.01.1987г. кат. Р1: Sb -3т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Высоко-горная зона (3300-4000м), слабо освоенный р-н. Поиски с по-верхности 1981-87г.г. (канавы). |
| 208 39043'с.ш. 70020'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Киндык | В пластовом теле гранит-порфиров С3 среди толщ С2 - минерализованная трещина с антимонитом. | Sb - 0.14-4% (ср. 2.12%) As - 1.0% W - 0.15% | Нет сведений | Бесперспективно. Среднегорная зо-на, плохо освоен-ный р-н. Съемка м-ба 1:50000, 1981-87г.г. (к-вы) |
| 214 39046'с.ш. 70039'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Шаркратма | Крутопадающая минерали-зованная зона (725х4-24м) в известняках D на границе с флишоидной толщей С2-3. Кварц-антимонитовое ору-денение в составе 3 р. тел: 70-370м х 2.15-4.76м х 40-360м. | по р. телам: Sb - 1.53-4.17% по м-нию - 3.79% WO3 - 0.002-0.015% макс. 0.19-1.26% ср. - 0.018% Au- до 0.9г/т Ag - 2-600г/т | На 01.01.1992г. кат. Р1 - Sb - 31т.т кат Р2 - WO3 - 19.4т.т На 01.01.1999г. кат. Р1 - Sb - 3.5т.т (на глубину 30м) | Перспективное. Дальний резерв на Sb и W и, особенно со сбли-женным место-рождением Sb -Нурлау. Высоко-горная зона, ос-военный район. Поиски с поверх-ности и на глуби-ну 1981-92г.г. (к-вы, шурфы, скв.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 39045'с.ш. 70046'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Нурлау | 8 жилообразных рудных тел (100-550х1-2мх35-220м) с кварц-антимонитовой мине-рализацией в крутопадаю-щей дайке кварцевых пор-фиров С3 (2.3кмх0.5-10м х300м) среди песчано-сланцевых толщ С2-3. | Sb - 1.68-3.12% средн.по м-нию - 2.85% Au- 0.01-2.8г/т Ag - 1-3г/т | На 01.01.1992г. кат. Р1-Sb - 51т.т | Перспективное. Высокогорная зо-на, (2700-3500м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности 1981-92г.г. (к-вы, шурфы). |
| Стронций |
| 94 40002'с.ш. 70027'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Джидабулак-ское | Продуктивные горизонты среди пестроцветных песча-ников и глин К2. Длина пластообразных рудных тел 600м., мощн. 2.1м. | SrО – 4.91% | Кат Р1 512.8т.т | Возможно увели-чение ресурсов. Известно с 1917г. Изучалось в 1955г. (1100м3 –канав), в 1956-57г.г.–(канавы -3250м3, шурфы-85п.м, штольни – 430п.м, скв. – 1000п.м). Выс. 1470м. |
| 21 40008'с.ш. 70052'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Карабакское | Рудный пласт среди пестро-цветных сланцев и песчани-ков К. Длина пласта 1650м. Мощн. 2.12м. | SrО – 6.15% | Кат В+С1 – 23.5т.т Кат. С2 – 93.7т.т. Итого: 117.2т.т. | Перспективы незначительны. Известен с 1955 года. В 1956г. – предварит. разве-дка, в 1957-58г.г. – детальная (40 канав, 7 шурфов, 11 уклонов, 4 буровые скважи-ны). Выс. 890м. |

# 2. Редкоземельные, редкие, рассеянные и радиоактивные элементы,

# благородные металлы, россыпные месторождения

| Индекс квадрата и номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Тантал, ниобий |
| 277 39033'с.ш. 70050'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Дельбек | 10 крупных тел (300-1250х 19.8-49.4х155-625м) карбо-натитовых метасоматитов в экзоконтакте интрузии ще-лочных сиенитов Р2-Т1. Рудный минерал-пирохлор. | Ta2O5-0.06% Nb2O5-0.011% (TR2O3-0.25% ZrO2 - 0.011% | На 01.01.1992г кат.Р1+Р2 Ta2O5-56.2т.т | Перспективное, не изученное. Высокогорная зона (2200-4000м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1988-90гг. (канавы). |
| 278 39029'с.ш. 70048'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Тутек | Три рудоносные зоны (1.3-2.95 км х 0.45-0.75 км), в массиве щелочных сиени-тов Р2-Т1, насыщенные десятками жил (150-800х1.7-5х100х600м) с полисульфидно-торий-пиро-хлоровой минерализацией. | Ta2O5-0.076% Nb2O5-0.076% U,Th-0.074% Th-0.19% ZrO2 - 0.322% (TR2O3-0.01-0.48% LiO2-до 0.15% | На 01.01.1992г. кат.Р1+Р2 Ta2O5-30.6т.т Nb2O5-16.4 т.т ZrO2 –60.1 т.т U-2.4 т.т Th - 6.5 т.т | Перспективное, не изученное мес-торождение. Вы-сокогорная зона (3500-3900м), слабо освоенный р-н. Поиски с по-верхности,1988-90гг. (канавы). |
| 286 39034'с.ш. 71017'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Южноконтак-товое (Кашкасу) | Жилообразные рудоносные дайки (500х50м) щелочных сиенитов (Р1-2), прорываю-щие карбонатно-сланцевую толщу S. | Nb2O5-0.077% Ta2O5-0.03% U3О8-0.031% | Нет сведений | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3200м-3400м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1946-56гг. (канавы). |
| Гафний |
| 248 39046с.ш. 72010'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Чекенды | Субвертикальные жило-образные тела карбонатитов и альбититов (200-1500х100-200м) среди сиенитов Р1-2, несущие вкрапленность пирохлора, циркона. | Nb2O5-0.4 % ZrO2 –0.4 % U-0.008% Pb-до 1 % Ag-до 100г/т Sn-до 0.4% Mo-до 0.1% HfO2-0.006% | На 01.01.1987г кат.Р1: Nb2O5-13.6 т.т ZrO2 –0.2т.т HfO2-2.3 т.т U-0.27 т.т | Не изученный объект. Высоко-горная зона (2300-3600м), не освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1983-87 гг. (канавы). |
| Цирконий |
| 283 39039'с.ш. 71014'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Ходжаачканское | Минерализованные тела альби-титов (10-200х0.5-10м) в дай-ках щелочных сиенитов Р1-2 и вмещающих глинистых сланцах С3. | Nb-0.01-0.1% Zn- до 1% | На 01.01.1950г кат.С2: Th-8.66 т | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3500 м), слабо освоенный р-н. Поиски с по-верхности 1946-59 гг. (канавы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литий, цезий, торий, цирконий |
| 237 39040'с.ш. 71016'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Джилисуйское | 14 крутопадающих минера-лизованных зон (45-455х1-80м) с альбит-пирохлор-цир-коновой минерализацией среди роговиков в экзокон-такте массива щелочных сиенитов Р1-2. | Nb2O5-0.03-0.149% (0.071%), Ta2O5-0.006-0.013% (0.008%) ZrO2-0.06-0.29% (0.12%) LiО2-0.06-0.41% (0.19%) Th-0.1-0.5 % | На 01.01.1960г кат.С2: Nb2O5-9.47т.т Ta2O5-1.07 т.т ZrO2-15.9 т.т LiО2-25.9 т.т Th-10 т.т | Перспективное, частично изучен-ное на глубину, месторождение. Высокогорная зона (2600-3500 м), слабо освоен-ный р-н. Поиски с поверхности и на глубину,1946-59 гг. (к-вы, шур-фы, штольни). |
| Благородные металлы Золотосодержащие месторождения Золото |
| 123 40001'с.ш. 72016'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявле-ние Учкол Северный | Среди песчаник., сланцев и известн. S2-D1, прорванных малыми интрузиями грано-диоритов Р1, минерализ. зона (200х1.2м). | Au - 6.0г/т | Р2 - на глуб. 100м 0.36т | 1964г.- геол-съемка м-ба 1:25000, 1981г. - детальные поис-ки (к-вы). Выс. 3200-3600м, р-н не освоен. |
| 193 39040'с.ш. 69050'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Карасанг | Минерализ. дайка диоритов. порфиритов С2, прорываю-щая известняки С1-2, мощн. 6-20м, дл. - 1500м. В ней руд-ное тело - 875х7.25х437.5м. | Au - 3.35г/т As - до 1.0% | Р1 на глуб. 437м: 14.6т | 1987г. – геол. съемка и поиски м-ба 1:50000. Выс. 3600-4200м, трудная доступ., перспективное. |
| 195 39046'с.ш. 70000'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Апрельское | Зоны эндо- экзоконтакта штока габбро, монцонитов, сиенитов Р1, прорывающего терриг. толщи D1-2, D2-3, С2, всего 9 жильных рудных тел (20-180х0.4-7.0м). | Au - 11.63г/т Cu - 0.7-1.0% Ag - до 257.6г/т | На глуб. 50-90м: С2 - 0.037т Р1 - 1.382т С2+Р1 - 1.42т | 1968г. - детальн. поиски м-ба 1:10000-1:2000 (к-вы, шурфы, скв.), условия благопр., выс. 1800-2000м, доступно, пер-спективное. |
| 201 39047'с.ш. 70017'в.д. Баткенский район | Рудопроявле-ние Нау-М | Среди известняковых конгло-мератов Р1, в экзоконтакте гранодиоритов С2-3 зона скар-нирования и окварцевания 60х4-8х30м. | Au - 15.07г/т Cu - ср.2.14% Ag - 4.1-74.6г/т Bi - до 1.0% As - до 15.0% | Р2 на глуб 30м - 0.282т | 1966г. – поиски м-ба 1:25000 (ка-навы), 1972г.- поиски, ревизия на Au. Выс. 3350м, доступно, перспективное. |
| 203 39047'с.ш. 70020'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Канызак | Среди вулк.-терриг. отл. PZ2, прорв. интрузиями Р1, 5 ми-нерализ. зон мощн. до 25м, дл. от 20-50 до 500-800м. | Au - 2.52г/т | Р1 на глуб 50м - 33т | 1956г. – геол. съемка и поиски м-ба 1:50000; 1999г. - поиски при ГДП м-ба 1:50000 (к-вы). Выс. 1650-2900м, доступно, перс-пективное. |
| 226 39045'с.ш. 70059'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Алтын-Джилга | Карбонатные (D1-2) и терриг. (С2-3) отл. прорваны масси-вом монцодиоритов и кв. диоритов (Р). Всего 18 рудных тел, из них 15 жильных (90х1.0-20.0м) и 3 скарновые залежи: две (35-100х22-60м) на поверхности и одна (125х18.73 х100м) слепая. | Au - 6.37г/т Cu - 0.159% As - 0.2% | C2 - 9.953т Р1 - 26.443т Р2 - 3.024т С2+Р1+Р2 - 39.42т | 1956-57гг. – пои-ски м-ба 1:10000; 1994-97гг. - поиск.-оценоч. работы (к-вы, шурфы, шт., скв.). Условия благопр., выс. 2000-2300м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 39042'с.ш. 70053'в.д. Баткенский район | Рудопроявле-ние Курдактыр | На контакте дайки диорит. порфиритов Р1 с известн. S2-D серия мелких скарн. тел (0.2-0.5м) и жильное рудное тело 170х1.5х56м. | Au - 4.17г/т | Р1 - на глуб. 56м 0.15т | 1987г. – геол. съемка и поиски м-ба 1:50000; (канавы). Выс. 3800м, перспек-тивы ограниче-ны. |
| 157 39053'с.ш. 71003'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Дува-Таш | На контакте гранодиоритов с известняками С1-2 два жило-образных рудных тела дл. по 70м, мощн. 1 и 3.6м. | Au - 4.05г/т Ag - 1.51г/т Cu -0.114% Sn - 0.0064% | Прогнозные ресурсы по кат. Au - Р1- 9.1т Р2 - 10.7т Р1+Р2 - 19.8т Ag-Р1+Р2 - 12.74т Cu-Р1+Р2 - 8631.7т Sn-Р1+Р2 - 496.8т | На площади – др. выработки; 1959-60гг. – геолсъем-ка и поиски м-ба 1:25000, деталь-ные поиски м-ба 1:10000 1995-2000гг. Условия благоприят., выс. 1660м. |
| 228 39047'с.ш. 71003'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Чакуш | Площадь сложена сланцами S, прорв. диоритами-монцо-диорит. Р1. В зоне трещинов. - 18 жильных рудных тел (70-250х0.5-4.0м). | Au - 5.8г/т Ag - 7.2-225.8г/т Pb и Zn-до 1% Bi - 0.15%, WO3 - 0.3%, Sb - до 1.87, As - 1.98% | Р1 на глуб. 50-125м - 5.97т Р2 на глуб. до 300-500м - 30.0т Р1+Р2 - 35.97т в т.ч. Р1 по 5 р.т. 3.5т (11.0г/т) | 1979-83гг. – геол. съемка масштаба 1:50000, (канавы, шурфы). Усло-вия благоприят., выс. 1500-2400м, доступно, перс-пективное. |
| 233 39045'с.ш. 71012'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Озерное | На контакте диоритов Р1 и изв. D2 4 скарн. залежи Сум-марн. пл. 220м2; в диоритах - штокверк (100х20х50м) и 4 жильных рудн. тела суммарн. дл. - 150м, ср. мощн. 0.7м. | Au - 8.3г/т, Cu - 0.3%, Ag - 20.3-42.5г/т, Sn-0.012-0.09%, Bi - 0.02%, As - 0.4-0.59% | Р1 на глуб. 50м Au - 2.55т Р2 - 2.4т Р1+Р2 - 4.95т Сu-Р1+Р2 (2000т | 1979-83гг. – геол. съемка м-ба 1:50000, 1982-86гг. - поиски м-ба 1:20000, выс. 3000-3500м, доступно. |
| 232 39043'с.ш. 71009'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Аугул - вост. (№24) | На конт. известн. и доломи-тов с гранодиоритами Р1 две скарновые залежи дл. 60 и 200м, мощн. 22 и 10м. | Au - 3.2г/т, Cu - до 1.0%, Sb - 0.09% | Р2 на глуб. 100м Au - 3.187т | 1979-83гг. – геол. съемка масштаба 1:50000, выс. 4400м, трудная доступность; ЮВ фланг м-я Аугул. |
| 235 39047'с.ш. 71021'в.д. Кадам-джайский район | Мелкое месторождение Гавиан | В экзо- эндоконтактах грано-диоритов Р1, прорыв. известн. и доломиты D1-2, семь скарн. рудн. тел S от 240 до 600м2 и два жильн. рудн. тела сум-марная дл. 30м, мощн. 1.0м. | Au - 10.3г/т, Ag - 31.4-65.4г/т Cu - до 3.53%, Mo - 0.04% Pb -0.02-1.0%, Zn -0.04-0.2%, As в жилах до 29.2% | Р1 на глуб. 40м: скарны - 1.703т Р1 на глуб. 50м: жилы - 0.115т Всего Р1 - 1.818т Р2 - 9.682т Р1+Р2 - 11.5т | 1979-83гг. – геол. съемка масштаба 1:50000 (к-вы, шурфы, бор. пр., литохимия). Выс. 3000-3900м, труднодоступ.; перспективное. |
| 176 39057'с.ш. 72018'в.д. Кадам-джайский район | Мелкое месторождение Сухое озеро | В песч. и алевролит. S2-D1, прорв. штоками и дайками диоритов Р1-4 минерал. зоны (90-500х0.2-4.6м) и 5 жиль-ных зон (50-530х4.1-15.8м). | Au 3.9г/т, Ag - 8.0г/т Bi - 0.04%, WO3 -до 0.9%, As - 1.0%, Cu - 0.08% | На глуб. 100м Р1 - 2.791т Р2 - 26.248т Р1+Р2 - 29.039т | 1984-87гг. – геол. съемка масштаба 1:50000; 1987-93гг. - поиски м-ба 1:2000 (ка-навы). Выс. 3500 -3900м, доступно |
| 177 39056'с.ш. 72017'в.д. Кадам-джайский район | Мелкое месторождение Берксу I | В зоне экзоконт. граноди-оритов Р1, во вмещающ. але-вролитах и песчаник. S2-D1 - две минерализ. зоны суммар-ная дл. 700м, ср. мощн. 3.0м. | Au 5.2г/т, Bi - 0.15%, Sb - 0.44%, As - 0.9-1.0% Ag - 99.8г/т | Р2 на глуб. 100м -2.948т | 1987-93гг.-поис-ки м-ба 1:10000; (канавы,). Выс. 3040-3190м, доступно. |
| 178 39056'с.ш. 72018'в.д. Кадам-джайский район | Мелкое месторождение Южное | В экзоконтакте гранодио-ритов Р, прорывающих известн. С2 и алевролиты С3 - скарн. тела S - 1600м2, 3 жильные зоны (30-100х3м). | Au 11.8г/т, Bi - 0.04%, Sb - 0.055%, Cu - 0.3%, As - до 14.5% | Р2 на глуб. 100м - 3.075т | 1966-67гг. – геол. съемка масштаба 1:25000; 1987-93гг. - поиски (к-вы,). Выс. 2700-3000м, доступно, перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото, медь |
| 231 39044'с.ш. 71007'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Донгрюк-Аугул | Доломиты и известн. D2-3 прорваны штоком грано-диоритов Р1; на контактах 3 скарнов. залежи (100-400х2.5-17.5м), суммарн. дл. тел 850м, ср. мощн. 10.5м. | Au - 3.18 г/т Cu - 0.3%, Zn - 0.12%, Bi - 0.1%, As - до 6.8-56.0% Ag - 1.7-145.9г/т | Р1 по жилам - Au - 0.756т (8.4г/т); Р1 по скарнам - Au - 10.979т (4.1г/т) Р2 - 10.725т (2.5г/т); Всего: Р1+Р2 - Au - 22.46т (3.18г/т) Cu ( 21120т | 1975-83гг. – геол. съемка масштаба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3300-4050м, трудная доступность. Перспективное. |
| Золото, сурьма |
| 47 40008'с.ш. 71046'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Северный Акташ | Мощная (50-70 м) и протяж. (до 2.5 км) зона надвига тер-ригенных отлож.S на карбо-натно-терриг. отлож. С, соп-ровожд. джаспероидами. Минер. зона 700х11х230 м. | Au–1.85 г/т Sb-0.54 % As-1.0 % | Sb–С1+С2 – 35719 т Au на глуб.230 м Р1+Р2-7.924 т | 1975-80 гг. поис-ки и предварит. разв.; 1980 г. – детальн. развед. на Sb; 1988-89 гг. – ревизия на Au; Район освоен, выс. 1100-1500 м. Перспективное. |
| 48 40008'с.ш. 71048'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Карабий | В зоне дробления среди песч. – карб. пород С1-2 развиты джаспероидн. залежи, жилы. Рудная зона – 200 х 9 х 100 м. | Au – 2.0 г/т Sb-2.38 % Ag-3.7 г/т As-<1.0 % | P1-на глуб.100м Au- 0.897 т Sb-711 т. Ag-1.665 т | 1958-78гг.- поис-ки и геолсъемка м-ба 1:50000 (ка-навы, скв.). Выс. 1200-1600м, дос-тупно. |
| 46 40006'с.ш. 71045'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Сланцевый клин | Джаспероидные залежи, сог-ласные и секущие рудн. тела в районе контакта известня-ков С1-2 и надвинутых сланцев S. | Au – 1.9 г/т Sb-0.3 % As-<1.0 % | P2-на глуб.100м Au- 0.356 т Sb-750 т. | 1961г. – геол. съемка масштаба 1:25000; 1966-67 гг. – поис.- разве-дочн. работы; 1988-92 гг. – рев-изия на Au (скв., шт., к-вы). Выс. 1800м, район освоен. |
| 66 40008'с.ш. 72005'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Обдилля | Минерализованная зона (1600х8.0х100 м) вдоль кон-такта извест. С2 с песчаника-ми и сланцами S1-2. | Au – 2.0 г/т Sb-0.01-1.85% Hg-0.01-0.1% | На глуб.100м Au-Р2 – 3.35 т | 1965-68гг.- поис-ки на Hg и Sb; 1961г.-геолсъем-ка м-ба 1:25000 (канавы, шурфы, скв.). Выс. 1250-1400м, легкая доступность. Перспективы ограничены. |
| 225 39043'с.ш. 70058'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Алтын-Джилга Южная | В экзоконтакте монцодио-ритов Р1, прорывающих доломиты D1-2, минерализо-ванная зона мощн. 4.0 м, длина 50 м. | Sb-2.9 % Au –0.03-4.0, ср. 1.3 г/т | Р1 на глуб.25м Au – 0.019 т Sb-421 т | 1992г.-геолсъем-ка и поиски м-ба 1:50000 (к-вы), выс. 2300-2400 м, район освоен. Перспективы ограничены. |
| 175 39058'с.ш. 72016'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Ничкесу | В терриген. отл. S прорван-ных гранодиоритами и дайка-ми Р1- 34 жильных тела, из них – 20 золоторудных (220-2850х1.35-10.4); 8-сульфо-ант.-сульф. (400-900х1.1-1.9 м); 6-сульфо-антим.(160-700 х1.5-4.8 м) и 2- (100-400х2.9-5.0 м) с Ag. | Au – 9.3г/т Sb-0.23 % Cu-0.068 % Bi-0.013 % As-до 1.0 % Ag-84.8 г/т | На глуб.300м Au:С2-3.033 т Р1-12.676 т Р2-23.431 т С2+Р1+Р2-39.14 т Sb: 24000 т. Bi: 1428 т. Cu:7067 т | 1983-87гг.-геол. съемка масштаба 1:50000, 1987-93 гг.- поиски м-ба 1:10000, (к-вы, шурфы, скв.). Условия слож-ные, выс. 3500-4000 м. Перспек-тивное. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 178/1 39056'с.ш. 72020'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Джумасу | В кремн. сл. и песчаниках S1-2 прорв.штоком диоритов Р1, 22 жильных рудн. тела дл. 30-300 м, мощн.- 0.1-4.0 м. | Au – 4.6г/т Sb-1.03 % Pb, Zn и Cu – до 1.0 % Sn- до 0.37%, As-до 1.0 % Ag-78.6 г/т | Р2 на глуб. 100м Au – 2.310 т Sb-5172 т. Ag – 78.6 т. | 1983-87гг.- геол. съемка и поиски м-ба 1:50000; 1987-90гг. – по-иски масштаба 1:10000 (к-вы). Выс. 3000-3700м, доступно. |
| 179 39055'с.ш. 72019'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Чонкимис-дыкты | В песч-х и сланцах S2-D1, прорванных штоками и дай-ками диоритов Р, 10 минера-лиз. зон, из них 5 золоторудн. (280-600х1.1-1.9 м) и 5 суль-фоанти-монит-полиметаллич. (дл.2500 м, мощн. 12 м). | Au – 5.75г/т Sb-0.18 % Pb-0.2%; Zn-0.84% Cu-1.0 % Bi-0.12 % As-1.0-24.9 % Ag-68 г/т | На глуб.100м Au:С2-0.55 т Р1-20.65 т Р2 на глуб.200-300м – 19.63 т. С2+Р1+Р2-40.83 т Sb: 12836 т. | 1983-87гг.-геол. съемка масштаба 1:50000 и поиски масштаба 1:5000; 1987-93гг. – по-иски (канавы, шурфы, штоль-ни, скважины). Перспективное. |
| 180 39054'с.ш. 72020'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Куганды | В песчан. и сланцах S2-D1, прорв. штоками и дайками диоритов Р1 – 7 минерализ. зон (280-1740х1.3-3.0 м) и 6 кварцево-метасоматич. руд-ных тел (240-880х0.7-40 м). | Au – 5.7г/т Sb-0.43 % Pb-до 0.5%; Zn-1.0; Cu-0.3 % As-до 17.3 % Ag-18.9 г/т | На глуб.100м Au:Р1-9.47 т (10.5 г/т): Р2 на глуб.200-300м-8.97 т. Р1+Р2-18.68 т. Sb-10900 т. Ag – 18.9 т. | 1983-87гг.-геол. съемка масштаба 1:50000, поиски масштаба 1:5000; 1987-93гг. поис-ки (к-вы). Выс. 3800-3900м, дос-тупно. Перспек-тивно. |
| Серебросодержащие месторождения Серебро, полиметаллы |
| 89 40001'с.ш. 70021'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Кан - и - Гут | Стратиформное (галенит-сфалеритовое) оруденение, сосредоточенное в шести пластообразных рудных телах (30-70х0.5-10 м) среди изв-ков D2. | Ag-185-372.3 г/т Pb-1.75-3.74 % Zn-0.9-1.76 % | На 01.01.1992г по кат.: С1+ С2 +Р1+Р2 Pb - 34.1т.т Zn-17.1т.т ; Ag- 357.36 т Отраслевой баланс на 01.01. 99 г. кат.С1+С2: Pb-7.4т.т/3.6% Zn-3.4т.т/1.6% Ag-76.6 т/375г/т | Сохраняет про-мышленные пер-спективы, в том числе на Ag. Выс. 1800м, хо-рошо развитая инфраструктура. |
| 238 39041'с.ш. 71022'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Джилису | Субвертикальная плитооб-разная минерализованная зона (1200 х 8.7 м), по грани-це песчано-сланцевых толщ С2 и конгломератов С3. Оруденение блеклорудно-полиметаллическое. | Pb-5.28 % Cu-1.74 % Zn-0.9 % Ag-69.9 г/т | На 01.08.1993г по кат.: Р2 Pb-916..2 т.т Zn-156.1 т.т. Cu-301.9 т.т Ag-1213 т. | Перспективное не изученное месторождение. Выс. 3000-3500м, неразвитая ин-фраструктура, удаленный объект. |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 87 40004'с.ш. 70020'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Коктобе | 19 мелких рудных карнотито-вых линз (4-6м х 0.5-2.0 м) в глинах и известняках Р. | 0.05 % | С2-0.25 т Р1-32.27 т С2+Р1-32.52 т | Поисково-оцено-чные работы в 1954-55гг.; эко-номические ус-ловия благопри-ятные. Выс. 1600 -1900м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 40002'с.ш. 70022'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Сагул | Субширотные зоны дробле-ния (20-200 х 4-20 м) в терри-генном меланже С1-2. Скопле-ние тюямунита, коловратита, гидроокислов Fe и Cu. | U2O5-0.008-0.062 % макс. – 0.5 % Мо-0.012 % V-0.3 % | Нет сведений | Перспективы не ясны. Оценива-лось с поверхно-сти и на глубину Ленинабадским ГХК. Съемка 1999 г. |
| 103 40001'с.ш. 71023'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Кара-Танге | Зоны брекчирования в блоках кремней среди сланцев силу-ра (меланж). Общая длина зон более 700 м, ширина блоков кремней (фтанитов) – до 160 м. | 0.011 % | С1-14.82 т | Район экономии-чески освоен. Выс. 1500-1920 м. Рудопроявле-ние бесперспек-тивное. В 1952 г. пройдены штоль-ни, скважины, канавы, шурфы. |
| 116 40001'с.ш. 71043'в.д. Кадамджай-ский район | Рудопроявление Кремневая горка | 5 рудных тел (110-400х1.6-11м) в рудоносных кремнис-тых сланцах С1-2. | 0.008 % | С1-2.751 т С2-25.98 т С1+С2 -28.73 т | Рудопроявление бесперспектив-ное. Поисково-оценочные рабо-ты в 1944г. Освоенный р-н. |
| 81 40000'с.ш. 70008'в.д. Баткенский район | Рудопроявление Герарык | Рудоносная полоса (4500х400 м) меланжа С1-2. Налеты, корочки тюямунита, карно-тита в глыбах кремней. | U-0.012 - 0.294 % | Нет сведений | Перспективы не ясны. Объект оце-нен на глубину скважинами в 1973 г. Ленинабадским ГХК.Съемка,1999г. |
| 279 39030'с.ш. 70049'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Чаарарга | Жильные рудные тела (20-75 х10-100м) на контакте квар-цевых сиенитов Р1 и сланцев S2. | 0.015 % | Запасы подсчитаны по кат. С2, но данных нет. | Высота 2500-3200м. Место-рождение реко-мендовано для продолжения разведки. |
| 247 39046'с.ш. 72012'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Чекенды | Жилы и дайкообразные тела пирохлор-ортитовых карбо-натитов в сиенитах Р1. | 0.02 % | Р2-680 т. | Высота 2350-4200 м. |
| Торий |
| 285 39039с.ш. 71019'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Гаумыш | Роговики, кварцевые жилы, пегматиты, альбититы в крае-вой части сиенитов Р2, содер-жащие ториевую минерали-зацию. Три участка: Семи-жильный, Гаумыш, Джуры-Сай. | Th-0.16 0.119 0.123 | С2-57.69 т Р1-340.5 т С2+ Р1 - 398.19 т | Поисково-оце-ночные работы в 1947г. Горно-экономические условия сложные (высота 2600-4300 м, до авто-дороги – 50 км). |
| Уран, молибден, ванадий |
| 29 40007'с.ш. 71017'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Хожда-Корум (син. Киянь-Куль) | Семь зон (300 м х 5 м) дроб-ления с рудной минерализа-цией среди окремнелых пес-чано-кремнистых пород С2. | V-0.12 % U-до 0.17 % | кат. Р2: V-4 т.т | Перспективы не ясны. Поиски в 1944 г. (канавы). Горно-экономи-ческие условия благоприятные. Высотные отметки 1500-1900 м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Россыпное месторождение Золото |
| 171 39054' с.ш. 71038'в.д.(ЮЗ) 39057' с.ш. 71046'в.д.(СВ) Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Аксу | Долинная пойменно-террасо-вая россыпь, дл. 12.5км, шир. 150м, объединяющая 4 учас-тка. | Au - 0.200г/м3 | Р1–300кг | 1979-83гг.-поис-ки м-ба 1:50000. 1984-88гг.- спец-поиски. Условия благопр., выс. 1000-2600м, доступно. Перспективно. |
| 229 39047' с.ш. 71003'в.д. (Ю) 40000' с.ш. 71007'в.д. (С) Баткенский район | Мелкое месторождение Сохское | Долинная россыпь поймен-ная и русловая, дл. 25км, шир. 200м, с мощн. песков -1.0м. | Au - для россыпи -0.192г/м3 Au - для рудного тела 0.395г/м3 | Р1–для россыпи -960кг Р1–для рудного тела - 260.7кг | 1984-88гг.-поис-ки. Условия бла-гопр., выс. 2000-2300м, легко дос-тупно; перспек-тивно, золотины 0.5-4.3мм. |

3. Нерудные полезные ископаемые

| Индекс квадрата и номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неметаллические ископаемые Цветные камни Драгоценные камни |
| 275 39039'с.ш. 70048'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Кок-Белес Рубин (корунд благородный розовый) | Зона контакта мраморов с кристаллическими сланцами S2-D1. Размеры зон с розо-вым корундом от 80х10-20м до 500х10м. Выделено 3 уча-стка: Северный, Централь-ный и Южный. | Корунд размером от 2.5х2х12мм до 20х18х12мм, цвет от светло- до густорозо-вого | Утверждено ГКЗ корунд-сырец кат. С2 – 5119.4 кг | Объект перспек-тивен. Удален-ный высокогор-ный р-н. |
| 276 39038'с.ш. 70050'в.д. Баткенский район | Проявление Ормазан (Кала-и-Махмуд) Благородный корунд (рубин) | Пачки доломитизированных мраморов среди кристалличе-ских сланцев PZ, содержащие вкрапленность кристаллов 1-6мм розового корунда. | Корунд прозрачный и полупрозрачный, нередко трещинова-тый, красного и синего цветов. | Утверждено ГКЗ корунд-сырец кат. С2 – 594.5 кг сортовой корунд – 59.4 кг. | Объект перспективный. Требуются специализиро-ванные поиски. |
| Полудрагоценные камни |
| 209 39049'с.ш. 70033'в.д. Баткенский район | Проявление Чумургон (Каравшин) Хромдиопсид | В поле олистостромовых толщ (С2) группа даек щелочных лампрофиров Т. Мощн. до 10м и дл. до 500м. | Кристаллы хром-диопсида оплавлены, размер до 1-1.5см | Запасы не подсчитывались | Площадь перспективная. |
| 211 39048'с.ш. 70040'в.д. Баткенский район | Проявление Ворух Хромдиопсид | Дайки щелочных лампро-фиров Т, секущие флишево-олистостромовую толщу С2. | Хромдиопсид изу-мрудно-зеленого цвета, размер кристаллов 1-2мм | Запасы не подсчитывались | Площадь перспективная. |
| 266 39037'с.ш. 70014'в.д. Баткенский район | Проявление Пирамидальное Турмалин черный, цвет-ной | Пегматитовая жила среди сланцев S2. Мощн. 2.5-12м, дл. 110м | Размер кристаллов 0.3-5.0см по длине и 1.5см в диаметре. Размер кристаллов полихромного турма-лина до 0.3х2.0см | Запасы не определялись | Объект перспек-тивен на поиски кондиционных разностей турма-лина. Труднодос-тупный, высоко-горный р-н. |
| 264 39036'с.ш. 70006'в.д. Баткенский район | Проявление Ак-Су-Ляйлякское Берилл | 2 пегматитовые жилы среди метаморфических сланцев S. Мощн. 5-15м, дл. 100-300м. | Кристаллы берилла: диаметр 1-4см, длина 4-7см, зеленоватый и светло-бурый цвет. | Запасы не определялись | Перспективы не ясны. Горнотех-нические усло-вия сложные. |
| 267/1 39034'с.ш. 70002'в.д. Баткенский район | Проявление Самжен (Месторожние лития Самжен) Берилл | 30 пегматитовых жил с берилл-сподуменовой мине-рализацией среди отложений S. 2 жилы с двумя разновид-ностями берилла - бесфор-менным и коническим. | 1)бесформенный берилл - бурый до 10-15 см в диаметре 2) конический белый от 1-2см до 16 см по длинной оси. | Запасы берилла не определялись | На ювелирные камни объект не изучался. Высо-когорный труд-нодоступный объект. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 39036'с.ш. 70016'в.д. Баткенский район | Проявление Аксу-Каравшинское Берилл | Несколько групп берилло-носных жил среди гранитов Р1. Длина жил 100-240м, мощн. 2.5-20м. | Длина кристаллов 4-12см, в сечении - 0.5-4.0см. Есть зеленова-тые разности берилл-лов разм. от 0.5х3 до 5х30см. | Запасы не подсчитывались | Перспективы не ясны. Труднодо-ступный высоко-горный р-н. |
| 274 39036'с.ш. 70023'в.д. Баткенский район | Проявление Тамынген Берилл | 16 пегматитовых жил среди сланцев S2 в экзоконтакте гранитов Р1. Длина жил 20-100-700м, мощн. 0.3-0.5м. Кристаллы полупрозрачные, зеленовато-желтые. | Размер кристаллов от 1.5-3.6см до 15см. | Запасы не подсчитывались | Объект перспек-тивен на берилл. Удаленный вы-сокогорный р-н. |
| 236 39046'с.ш. 71023'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Гаумыш Хромдиопсид | Штокообразное тело лимбур-гитов размером 60х400м среди известняков D1-2 с вкрапленностью хромдиоп-сида. | Кристаллы изумруд-но-зеленые, размером от 1-3мм до 10мм по длинной оси. | Запасы не подсчитывались | Хромдиопсид высш. качества, со стоимостью 10-12 долларов за карат. |
| 250 39042'с.ш. 72011'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Тенгизбайское Хромдиопсид | В трубке взрыва щелочных базальтоидов отмечены об-ломки и кристаллы хром-диопсида размером 2-8мм. Длина трубки 300м, ширина 0.5-80м. | Хромдиопсид темно-зеленый, изумрудно-травяно-зеленой окраски. Cодержание Cr2О3 в минерале 0.2-1.5% | Прогнозные ресур-сы ювелирного сырья 600м3. Ко-личество обломков и вкрапленников хромдиопсида-5-7% от объема породы. | Перспективный объект. Необхо-димы дальней-шие исследова-ния. Общие по-иски, 1987г. |
| Ювелирно-поделочные камни |
| 107 40000'с.ш. 71024'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Сартале Гематит- кровавик | Магнетит-гематитовые тела в экзоконтакте гипербазитов. Длина ( 2км, мощн. до 20м. | Цвет гематита серова-то-черный со слабым металлическим блес-ком. | Запасы не определялись | Проявление пока не имеет практи-ческого значения из-за низкого качества сырья. Горно-техниче-ские условия легкие. |
| 234 39047'с.ш. 71018'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Гавиан Нефрит | Среди карбонатных отложе-ний D3-C1, на контакте с гранитоидами - глыбы и валуны нефрита размером 1.2х7м, 1.0х0.8м. | Нефрит светло-зеле-ный, пятнистый, мас-сивный. | Запасы не подсчитывались | Нефрит в корен-ном залегании не обнаружен. Образование свя-зано с зонами серпентинитиза-ции известняков. |
| 249 39042'с.ш. 72011'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Тенгизбай Амазонит | Жила пегматитов среди гра-носиенитов. Мощность жилы 0.3-2.0м, протяженность 50м. | Амазонит в гнездах (0.1х0.3м) светло-голубовато-зеленый. | Запасы не подсчитывались | В качестве поде-лочного камня особой ценности не представляет. |
| 91 40001'с.ш. 70026'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Сары-Ташское (Джида-Булакское) Халцедон | На контакте песчано-глиниc-той толщи Р с породами К2 - халцедоновая минерализа-ция. Протяженность - 7км, мощн. 5-8м, содержание жел-ваков и гнезд - 73-75кг/м3. | Цвет молочно-белый, розоватый, голубоватый. | На глуб 1м кат. Р2: - 3150кг | При исследова-ниях в 1980г. объекту дана отрицательная оценка. |
| 38 40010'с.ш. 71027'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Декабрьское Нефрит, бовенит | Зона будинажа в лизардит-хризотиловых апопироксе-нитовых серпентинитах. | Цвет камня зеленый, в тонких пластинах (до 4мм) просвечивает, декоративность высо-кая | Кат. Р2 - 1166.1т | Месторождение перспективно на ювелирно – по-делочное сырье для сувениров. |
| 41 40008'с.ш. 71029'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Шуран Диопсид- "кошачий глаз", родингит | 3 будины родингитизирован-ного пироксен-пегматита (до 7х4х4м). Диопсид светло-зеленый, имеет эффект кошачьего глаза. | Размер бездефектных моноблоков колеб-лется от 5х5х5см до 20х20х20см. | Кат. Р1: ДКГ - 28.3т кондицион-ный родингит - 384кг | Перспективный объект. Низко-горная зона (700-1300м), хорошо освоенный р-н. Специализиро-ванные поиски, 1982, 91г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 151/1 39059'с.ш. 70057'в.д. Баткенский район | Проявление Карабулак Агат, агатовидный халцедон | Горизонт сцементированных халцедоном обломков вулка-нитов среди толщ эффузивов (-D2 длиной 2.5км. Размер скоплений халцедона от 3-5см до 5х20см. | Содержание агатовых ядер 3-5% от объема халцедоновидных стяжений. Агаты декоративны. | Запасы не подсчитывались | Объект рекомен-дуется к доизу-чению по причи-не хорошего ка-чества агата. |
| 272 39038'с.ш. 70020'в.д. Ляйлякский район | Проявление Джупая Кварц розовый | Невыдержанные по мощнос-ти (10-40см) жилы кварца (дл. до 15м), секущие м/з граниты С3. | Розовый кварц сильно выве-трелый и трещи-новатый. Цвет от бледно-розового до густо фиолетово-розового | Кат. Р2 - 5т | С глубиной ожи-дается улучше-ние качествен-ных характерис-тик. Горнотехни-ческие условия сложные. |
| 268 39037'с.ш. 70016'в.д. Ляйлякский район | Проявление Асан-Усан Кварц розовый | Пегматиты среди гранитов С3-Р1. В 4-х из них зафикси-рованы кварцевые ядра размером 5х3м. | Кварц имеет зональную окраску от дымчатой до розовой и малино-вой в центре ядра. | Кат. Р2 - 5т | Объект представ-ляет практичес-кий интерес. Проявление высокогорное и труднодоступное |
| Поделочный камень |
| 55 40011'с.ш. 71058'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Ходжагаир Яшма | Горизонты красных плитча-тых яшм (1.5-6.0кмх15-40м) среди отложений D1-2. | Яшмы красные, узорчато-полосча-тые, толщина плиток от 2-3 до 30см. | Кат. Р2 - 216тыс.м3 | Целесообразна постановка оце-ночных работ. Объект доступ-ный. |
| 113 40004'с.ш. 71045'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Кызыл-Булак Оникс | В пещере среди известняков С1-2 сталактиты и залежи мраморного оникса и араго-нитового оникса. Мощность залежи 0.5м, дл. до 20м. Размер сталактитов 1-1.5м х0.3м. | Ониксы медово-желтые, полосчатые и концентрические. Блочность 30х30х70см. | Кат. Р2 - 140т сортового или 350т оникса-сырца | Объект представ-ляет интерес для малого предпри-ятия. Возможен прирост запасов. Горно-техничес-кие условия удо-влетворительные |
| 54 40007'с.ш. 71053'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Пахаля Оникс мрамор-ный | Три жилы (10-20х0.05-0.8м) и 10 более мелких среди терри-генно-карбонатных пород С2. | Оникс плотный, поло-счатый, оранжевый до темно-коричневого. Выход кондицион-ного оникса 40%. | Кат. Р1 на глубину 5м - оникс-сырец - 390т, сортовой оникс - 156т | Объект перспек-тивный. Горно-технические ус-ловия удовлетво-рительные. |
| 143 39056'с.ш. 70035'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Ходжагор Оникс мраморный | Залежь на дне пещеры, корки на стенах и кровле, сталак-титы и сталагмиты. Длина пещеры 54м, ширина 10-12м. | Оникс полосчатый, медово-желтый до буро-красного. Сред. содержание сортового оникса-сырца от 50 до 97.7%. | Кат. С2 - оникса-сырца - 150.2т и кондиционного оникса 116.3т | Объект с высоко-декоративным сырьем. Перспе-кпективен. Низ-когорно-средне-горный район. |
| 183 39053'с.ш. 72017'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Катта-Кыныздык Агальматолит | Залежь агальматолита на контакте известняков PZ и гранодиоритов PZ3. Мощн. залежи 2-3м, площ. - 200м2. | Агальматолит развит неравномерно. Каче-ство не изучено. | Запасы не определялись | Перспективы объекта не ясны. Объект трудно-доступный. |
| Пьезооптические и оптические материалы Исландский шпат |
| 114 40007'с.ш. 71048'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Сартала | В из-ках С1 - зона дробления с полостями, обогащенными кристаллами кальцита. | Кальцит - белый оже-лезненный. В одной из полостей стенки обросли прозрачными кристаллами. Размер – до 30х20-20см | Запасы не подсчитывались | Освоенный р-н. Общие поиски, 1961г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюорит оптический |
| 172 39058'с.ш. 71047'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Шамансай | 3 флюоритсодержащие зале-жи (55-160х2-20х35м-300м) между известняками С2 и надви-нутыми сланцами S1-2. | CaF2 -82.14% Флюорит зеленоватый. | Кат С2: CaF2- 16т.т Кат Р1: CaF2- 40т.т Всего - 56т.т | Перспективное. Выс. 1900-2100м, хорошо освоен-ный р-н. Поиски с поверхности, 1968-71г.г. (ка-навы). |
| 121 40000'с.ш. 72011'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Аустан (Аустанское, Зек-Сай, Чева-Сай) | Пластообразное тело (150х 0.5-7м) джаспероидной квар-цевой брекчии со скоплени-ями (5х1.7м) флюорита в плоскости надвига сланцев S на известняки С. | Флюорит бледно-фиолетовый, зеле-новатый, светлый. В отдельных гнез-дах-крупные крис-таллы флюорита. | Кат Р1: CaF2- 13-15т.т | Самостоятельных пер-спектив не имеет. Средне-горная зона, ос-военный р-н. Поиски с поверх-ности, 1949, 67, 68г.г. (к-вы). |
| Агрохимическое сырье Апатиты |
| 246 39045'с.ш. 72013'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Чекенды | Апатит в карбонатизирован-ных сиенитах и телах кар-бонатитов в интрузивном массиве. | Содержание Р2О5 достигает 13% | Запасы не подсчитывались | Перспективно, рекомендуется для дальнейшего изучения. |
| Фосфориты |
| 99 40002'с.ш. 70031'в.д. Баткенский район | Проявление Исфана | Сузакский фосфоритоносный горизонт известняков мощн. 1.0-2.5м в основании пале-огена. Зерна фосфоритов 0.25-2.0см. | Среднее содержание Р2О5 - 7.8% | Прогнозные ресурсы - 142.6т.т | Проведены поисково-реви-зионные работы. |
| 189 69053'с.ш. 39049'в.д. Ляйлякский район | Проявление Чубрек | Фосфоритосодержащая пачка (1100х4.2м) слабо сцементи-рованных кварцевых песча-ников (песков) К. | Р2О5 - 1.8-2.7% Р2О5 средн. - 2.01% | Р1 - 42тыс.м3 (песчаники) | Мелкий объект. Пески могут использоваться без обогащения в качестве удобре-ния. Съемка и поиски, 1999г. |
| Химическое сырье Барит |
| 118 40002'с.ш. 72000'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Караджегач (№ 183) | 9 баритовых тел (до 40х12м), в сланцах S1-2. Опробовано 2 р. тела мощностью 10 и 12м. Барит относится к I и II сортам. | BaSO4- 85.2-93.45% SiO2 - 0.4-1.84% CaO - 0.02-0.3% Fe2O3 - 0.6-1.6% Плотность: 4.21-4.42г/см3 | кат. Р1 - BaSO4 - 28т.т | Богатые руды. Выс. 1750м, хо-рошо освоенный р-н. Общие поис-ки с поверхно-сти, 1973-76г.г. |
| Минеральные пигменты |
| 78 40005'с.ш. 70001'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Белесенык | 5 субвертикальных пласто-вых тел пигментов (200-400х3.7-17.3м) в известняках D3-C1. По содержанию Fe2O3 это природные мумии. | Fe2O3 - 11.52-63%, водораствор. соли - 0.52-3.27% | Кат. Р1 240тыс.т | Перспективный объект. Выс. 2000м, освоен-ный р-н. Поиски и оценка, 1972г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 40003'с.ш. 70012'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Мадыгенское | 3 горизонта глинистых пиг-ментов в PZ толщах. Мощ-ность горизонтов 10;22;2м, протяженность 900;150;750м. Глины желтые, темнокрас-ные, красные. | Fe2O3 - 7-14% Маслоемкость - 29.3%. Укрывистость - 106г/м2. Сырье относится к охрам марки "Б". | Кат. Р1 -287тыс.т | Перспективное. Выс. 1200-1300м, хорошо освоен-ный р-н. Поиски и оценка, 1972г. |
| 85 40002'с.ш. 70014'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Курубель | Среди PZ и J отложений линзообразные и пластообра-зные тела минеральных пигментов с окислами Fe. Параметры:80-650х5-12м. | Fe2O3 - 12.3-49.35% Водораствор. соли - 0.84-2.91% Маслоемкость - 26-29% Укрывистость - 79.8-111.75г/м2 | Кат. Р1 -223тыс.т | Перспективный объект. Низко-горная зона, ос-военный р-н. Поисковые работы, 1972г. |
| 86 40002'с.ш. 70018'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Чай-и-Камар | 4 крутопадающие тела пиг-ментных лимонитов и ожелезненных из-ков (75-400х12-25м) PZ. | Fe2O3 - 11.48-58.24% Пигменты пригодны для получения умбры коричневой и охры сухой. | Кат. Р1: умбры - 181т.т охры - 270т.т Всего -451тыс.т | Перспективный объект. Выс. 1600м, освоен-ный р-н. Поиски, 1972г. |
| 90 40001'с.ш. 70022'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Сагул | Среди пород PZ и J 13 гори-зонтов минеральных пигмен-тов. | По качеству пигмен-ты соответствуют 1.глинистым охрам, 2.мумии светлой. | Кат. Р1 - 1.067млн.т | Недостаточно изученный перс-пективный объект. Выс. 1600м, хорошо освоенный р-н. Поиски, 1972г. |
| 98 40001'с.ш. 70032'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Шурабское I | Юрские цветные глины в линзовидных залежах (240-600мх0.3-3.4м). Глины дис-персные красные, желтые, коричневые. | Fe2O3 - 8.58-33.16% | Кат. А+В+С1 - 42т.т | Разведанное месторождение, готовое к отрабо-тке. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Разведочные работы, 1952г. |
| Нерудное сырье для металлургии Серпентиниты |
| 33 40009'с.ш. 71021'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Кан | Канский массив серпентини-зированных ультрабазитов и серпентинитов (8кмх2кмх 400м). | SiO2 - 39.22% Al2O3 -1.83% Fe2O3 - 5.54% FeO - 2.80% MgO -36.42% CaO - 0.69% CaF2 – отсутствует | Кат. С2: 21млн.т MgO - 7млн.т | Перспективное м-ние на огне-упорное магнези-альное сырье. Выс. 1000-1300м. Специализиро-ванное изучение с поверхности - "Химразведка", 1953-55г.г. |
| Магнезит |
| 39 40010'с.ш. 71028'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Шуранское | Магнезитсодержащая зона (3кмх300-500х10-12м) в сер-пентинитах. Магнезит в виде гнезд, прожилков, желваков, размерами 0.5х5см. | MgСO3 -10% макс. -45% | MgСO3: кат. С1 - 40тыс.т кат. Р1 - 200тыс.т Всего 240тыс.т | Перспективный недостаточно изученный объ-ект. Отрабатыва-лось с 1932г. ме-лкими карьера-ми. Складиро-ванная руда - 1250т. Разведка, 1931-33г.г.; дои-зучение, реви-зия - 1961, 71г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Андалузит |
| 261 39034'с.ш. 69051'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Кыркбулакское | Толща экзоконтактовых кри-сталлических сланцев, гней-сов, кварцитов S1-2, вмещаю-щая пачки андалузитовых кристаллических сланцев мощностью 200м. | Al2O3 - 13.44-16.57% | Кат. Р1 - не менее 10млн.т | Перспективный объект. Выс. 3000-4500м, труднодоступ-ный р-н. Общие поиски, 1965-85г.г. |
| Флюорит флюсовый |
| 206 39050'с.ш. 70021'в.д. Баткенский район | Проявление Шаркратма | Среди карбонатных толщ С1-2 жилообразное тело площа-дью 750м2 (сложенное синим -сиреневым полупрозрачным CaF2. | CaF2 - 30% (1.16-55.29%) Hg - 0.07% | кат. Р1 - CaF2 -35тыс.т | Бесперспектив-ное. Высокогор-ная зона (3000м), частично освоен-ный р-н. Поиски с поверхности, 1966, 1970г.г. |
| 173 39059'с.ш. 72009'в.д. Баткенский район | Проявление Акджарское | 9 мелких линзообразных тел бесцветного флюорита (40х1-10м), среди карбонатных (С2) и песчано-сланцевых (С2) толщ. | CaF2 - 10.22% (1.2-54.48%) | Запасы не подсчитывались | Бесперспектив-ное. Среднегор-ная зона. Выс. 2200-2500м), освоенный р-н. Общие поиски 1966 -75г.г. |
| Доломиты |
| 132 39055'с.ш. 69034'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Джаромазсай-ское (уч-к № 40; Сулюктинское уч-к № 2). | Мощная протяженная толща доломитов D3. | CaО - 31.52-33.82% MgО- 17.62-20.66% SiO2 - 0.14-1.56% Fe2O3 - 0.15-0.82% СО2 - 46.42-47.38% | Кат. С1 -0.99млн.м3 Р2 - 10млн.м3 С1+Р2 ( 11млн.м3 ((27.5млн.т) | Частично разве-данный объект. Выс. 1200-1300м, хорошо освоен-ный р-н. Оценка, 1972г. |
| 146 39058'с.ш. 70048'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Акшагыл | Толща доломитов и доломи-тистых из-ков D2. | CaО - 32.7-33.44% MgО -17.92-18.95% Fe2O3 - 0.27-0.49% | Кат. Р2 - сотни млн.т | Перспективное. Низкогорная зона, освоенный р-н. Общие поис-ки, 1962г. |
| 155 39050'с.ш. 70059'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Газское | Толща доломитов D2-3 (40кмх400м). | CaО - 27.64% MgО - 21.03% СО2 - 44.6% | Кат. Р2 -300млн.т | Перспективное. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1964г. |
| 170 39058'с.ш. 71042'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Аксуйское | Толща доломитов D3 (7.5км х120м). | CaО - 20.6-45.7% MgО - 12.6-21.8% СО2 - 28.4-47.1% | Кат. Р2 - 215млн.т | Перспективное. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1962г. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье Глины гончарные, огнеупорные, керамические |
| 83 40004'с.ш. 70013'в.д. Баткенский район | Проявление Мадыгенское | 2 крутопадающих пласта глин мощн. 6-11м в угленос-ной терригенной толще J. | Водозатворение 25.5% Усадка воздушная 7% Пластичность 5.2 tо плавления 1680оС | Не подсчиты-вались | Мелкий неизу-ченный объект. Выс. 1000-1500м, освоенный р-н. Поиски, 1957-58г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 40003'с.ш. 70025'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Шурабское – V | Огнеупорные (мощн. – 65-70м), гончарные (45-60м) и цветные красящие глины в составе угленосной толщи J. | Качество глин не изучалось. Глины жирные пластичные, чистые | Кат. Р1: 16.02млн.м3 (15млн.т) | Неизученный объект. Значи-тельный объем вскрыша. Выс. 1000-1300м, хорошо освоен-ный р-н. Поиски, ревизия, оценка, 1953-72г.г. |
| 27 40012'с.ш. 71017'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Риштанское | Пластовая залежь (7кмх60м) плотных малиновых глин в составе песчано-глинистой толщи Р. | SiO2 - 50.51-53.67% Al2O3 – 13.68% Fe2O3 – 6.50% СаО – 7.69% MgО - 2.50% Пластичность – 15.1-17.2%. Огнеупорность 1140-1150о. | Кат. А+В+С1: 6.14млн.м3 ((15.3млн.т) | М-ние подготов-лено для освое-ния. Низкогор-ная зона, хорошо освоенный р-н. Разведано, 1972г. («Химгеолнеруд») |
| 9 40018'с.ш. 72007'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Кызыл-Кийское | Пласты черных и темно-коричневых глин в составе 3 горизонтов угленосной толщи J. Мощность пластов 0.7-14м. | SiO2 - 46.3-48.5% TiO2- 0.06-0.09% Al2O3 – 18.22-24.72% Fe2O3 – 1.99-7.18% СаО – 0.5-1.40% MgО - 0.83% tо плавления 1670-1690оС | Запасы не подсчитывались | Перспективный объект. Изучен недостаточно. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Поиски, 1951г. |
| 10 40014'с.ш. 72007'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Уч-Коргонское (участок № 14) | Огнеупорные и цветные глины в составе угленосной толщи J. Мощность глин – 25м. | SiO2 - 29.42-68.52% Al2O3 – 9.6-19.4% Fe2O3 – 2.8-7.4% СаО – 0.29-22.92% MgО - 1.46-9.96% SO3 – до 0.96% | Кат. А+В+С1 – 3.8т.м3 ((9.5т.т) | Выс. 1200м, хо-рошо ос-военный р-н. Разведка, 1949г., ревизия – 1956г. До 1961г. разрабатывалось для приготовле-ния буровых р-ров. |
| 130 39056'с.ш. 69036'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Сулюктинское | 7 наклонных пластов (500х 0.5-2.7м) свелосерых плас-тичных глин в угленосно-терригенной толще J. | SiO2 - 58.57% TiO2 -0.09% Al2O3 – 25.2% Fe2O3 –3.2% СаО – 0.46% MgО - 0.6% SO3 – 0.34% п.п.п. 9.3% | Кат. Р1 – 2млн.м3 | Слабо изученный объект. Низкогор-ная зона (900-1000м), хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1969-71г.г. |
| 138 39057'с.ш. 69053'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Каракияcай-ское (участок №13) | Пластообразные и линзооб-разные тела красных глин в кровле аллитовой залежи J. Мощность глин до 1.5м. | SiO2 - 60.55% Al2O3 – 17.65-25.10% Fe2O3 –2.57-11.46% FeO –0.75-3.18% TiO2 -0.70-1.40% MgО - 0.01-0.5% СаО – 0.9-1.96%. Глины тугоплавкие, tо(1300оС. Число пластичности – 9. | Кат. Р1 – 500т.м3 ((1.25млн.т) | Самостоятельное значение ограни-чено. Источник сырья для мест-ной промышлен-ности. Низкого-рная зона (1300-1400м), освоен-ный р-н. Поиски, оценка, 1952, 1970-72г.г. |
| 140 39058'с.ш. 70016'в.д. Баткенский район | Проявление Шурабское III | 16 крутопадающих пластов глин мощностью 1-10м в составе угленосной терриген-ной толщи J. | Глины пластичные, жирные | Не подсчиты-вались | Неизученный объект. Низкого-рная зона (1000 -1300м), хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1974-76г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 100 40001'с.ш. 70034'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Сурхское | Пластичные пестроцветные глины J мощностью 17.5-18м. Состав, %: SiO2–66.4; Al2O3- 14.54; СаО –1.35; SO3–1.20. | Пластичность 13-18 t0 плавления 13500 | Кат.С1 – глины-158 тыс.м3, суглинки-1307 тыс.м3 | Разведанное м-ние. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1953, 1958г.г. |
| 124 39058'с.ш. 69032'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Кызыл-Сайское | Залежь суглинков (1000-1500м х 100-400 х 2-20м), залегающих на размытых толщах Р. Состав: SO3–1.21%. | Фракции, %: >0.5мм – 2.14 0.5-0.1 – 6.61 0.1-0.05 – 8.14 0.05-0.01 –47.54 0.01-0.005– 10.86 <0.005 – 25.86. Пластичность – 9 | Кат. С1 – 0.9 млн.м3. Запасы учтены балансом | М-ние не разра-батывалось. Выс. 950-1200м. Хоро-шо освоенный р-н. Разведка, 1968г. Пригодны для кирпича "125". |
| 127 39055'с.ш. 69031'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Джамараз-сайское | 1)Четвертичные лессовидные суглинки мощностью 3-18м. Состав: SO3-1.05%; водораст-воримые соли – 3.04%. 2)Палеогеновые плотные глины. Пласт – 1000-1100м х 30-56м. Состав: SO3-0.95%; водорастворимые соли – 0.57%. Вскрыша 1:24. | 1. Фракции, %: (суглинки) >0.5мм – 1.2 0.5-0.25 – 0.26 0.25-0.01 – 49.37 0.01-0.005 – 12.56 0.005-0.001 – 15.46 <0.001мм – 20.71. Пластичность – 3.91-6.49 2.Фракции (глины),%: >0.5мм – 0.26 0.5-0.25 – 0.50 0.25-0.01 – 34.80 0.01-0.005 – 14.32 0.005-0.001 – 21.07 <0.001мм – 29.97. Пластичность –9.66 t0 обжига глин - 10000 | Госбалансом учтены суглинки - кат. А+В+С1 – 2.35 млн.м3, С2 – 0.842 млн.м3. Глины - кат. А+В+С1 – 0.335 млн.м3 | М-ние разраба-тывается. Выс. 1120-1319м, хорошо освоен-ный р-н. Развед-ка, 1968-70 г.г. Пригодны для керамических камней. |
| 135 39056'с.ш. 69040'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Сулюктинское II | Четвертичные лессовидные суглинки мощностью 1.1-18.0м. Состав, %: SiO2–50.9; Al2O3- 12.97; Fe2O3 – 4.2; СаО –12.17; МgО –2.79; SO3-0.39%, п.п.п. – 13.9%. | Фракции, %: <0.01 – 40.42 0.01-0.1 – 33.2-56.46 0.1-1 – 1.5-2.6 > 1мм – 5.16 | Кат. А+В+С1 – участок 56а, 1394 тыс.м3 | Подготовлено для освоения. Выс.1500м, осво-енный район. Разведка, 1955; 1972г.г. Пригод-ны для кирпича "100". |
| 166 39056'с.ш. 71017'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Гавиан | Желтовато-серые N-Q плот-ные суглинки, мощностью более 20м. Состав,%: SiO2–49.4-50.8; Fe2O3 – 3.50; FeO– 1.08; TiO2-0.62; Al2O3 - 10.40- | Фракции, %: >0.5мм – 0.05 0.5-0.05 – 2.80 0.05-0.01 – 47.75 0.01-0.005 – 13.20 | Кат. А+В+С1 – 1.332 млн.м3 Запасы учтены балансом. | Не разрабатыва-ется. Среднегор-ная зона, освоен-ный район. Раз-ведка,1988г.При-год-ны для кирпи-ча "100". |
| Кварцевые пески |
| 77 40004'с.ш. 69057'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Белесенык (Мургунское) | Линза кварцевых песков К (500х60м). Состав, %: SiO2-95.38; Fe2O3 – 0.13; Al2O3 –2.87; CaO-0.22; п.п.п.-0.52. | Фракции, %: >0.25мм – 46.29 0.25-0.1 – 41.08 0.1-0.05– 5.8 0.05-0.005 – 5.91 | Кат. С2 – 0.675млн.т | Частично разве-данный объект. Выс.1400м. Хорошо освоен-ный р-н. Поиски и оценка, 1956-57г.г. Пригодны для стекольного сырья. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 126 39058'с.ш. 69034'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Кольцо-Половинка | 4 пласта кварцевых песков К2 общей мощностью 30м. Состав, %: SiO2-93.53; Al2O3 –0.85; Fe2O3 – 0.53; CaO-0.36; MgO - 0.17; K2O - 0.19; Na2O-0.44; CO2 до 0.87; SO3 до 0.026. | По гранулометричес-кому составу относят-ся к группам 50/100; 70/140; 100/200. | Кат. А+В+С1 – 0.574 млн.т; Балансовые запасы кат. В: 0.172 млн.т | М-ние разрабаты-вается частично. Выс.1000м. Хоро-шо освоенный район, железная дорога. Разведка, 1936-46г.г. Ревизия, 1972г. Пригодны для стекольного сырья. |
| 129 39056'с.ш. 69035'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Сулюктинское | Серовато-белые слабо сце-ментированные кварцевые пески К мощностью до 36м. Состав, %: SiO2-91.58; Al2O3 –3.66; Fe2O3 – 0.26; CaO-1.34; MgO - 0.23; SO3 – 0.09; K2O+ Na2O - 1.85; п.п.п-1.13. | Пески мелкозернис-тые и очень мелкие. Фракция < 0.01 – 1.8-20%. | Кат. А+В+С1 – 3.589 млн.т. До 1969г. учитывалось Госбалансом. | М-ние подготов. к освоению. Выс.1200 -1365м. Хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1949, 1955-56г. Вскрыша 2-28.7м. Пригодны для стекольного сырья. |
| 131 39053'с.ш. 69031'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Карасуйское | Продуктивная толща квар-цевых песков Р1 мощностью 4.97-40.04м. Состав, %: SiO2–91.8; Fe2O3 –0.42; ТiО2 –0.082; МnО-0.05; Al2O3- 2.89; МgО –0.30; К2О-1.53; Na2O –0.21; SO3-0.31; Р2О5-0.05. | Фракции, %: > 0.8мм – 0.43 0.8-0.1 – 86.95 <0.1 – 12.63. Пески марки ПС-250 и ПБ-150-2. | Госбаланс кат. В+С1 – 7.324 млн.т (в т.ч. В-1.494млн.т, С1– 5.380млн.т | М-ние рекоменду-ется для промыш-ленного освоения. Выс.1150-1350м, хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1995г. Пригодны для стекольного и керамического сырья. |
| Кварцевые песчаники |
| 15 40008'с.ш. 70009'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Акчечек (в том числе у-ки Даргун и Шорбулак) | 3 участка кварцевых песчани-ков. П-ки белые, слабо сцементированные, в составе толщи Р. Мощность пластов до 20м, протяжен. – 3км. Состав, %: кварц – 63-81; кремнистые породы 2-11; полевой шпат – 7-33. | Фракции, %: 1-0.5мм – 0.5 0.5-0.25 – 46.0 0.25-0.1 – 41.0 0.01-0.05 – 12.5 | Кат. С2 – Акчечек-24.9 млн.м3, Даргун-4.4млн.м3, Шорбулак-8.3 млн. м3 Всего-37.6млн.м3 (~75 млн.т) | Неизученный перспективный объект. Выс.850-1400м, освоен-ный р-н. Поиски, 1966, 1968. При-годны для сили-катного кирпича. |
| 125 39057'с.ш. 69033'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Курганчинское Находится на территории Республики Таджикистан | В толще Р – горизонт белых кварцевых песчаников (3-4км х 8м) и 3 горизонта белых кварцевых песков (3-4км х 8-25м), при ширине 40-359м). | Песчаники, %: SiO2 – 91.7; Al2O3 –1.28; Fe2O3 – 0.5; СаО- 0.5; К2О – 0.25; Na2О -0.18; МgО–0.5. Пески, %: SiO2–92.5-95.95 Fe2O3 –0.58 –0.68 Al2O3 – 2.43-5.86 СаО – 0.21-3.0 МgО – 0.18-1.07 К2О+ Na2О-0.73-1.49 | Запасы кварц.песков кат.: А – 6.732млн.т В –11.733млн.т С1–31.326млн.т Всего – 49.791млн.т | М-ния эксплуа-тируются Кува-сайским (Узбе-кистан) цемент-ным комбинатом. Пески могут использоваться в стекольной про-мышленности. Разведывалось в 1965-1966г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальк |
| 28 40009'с.ш. 71015'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Шаматалказы | 3 участка оталькования среди серпентинизированных ультрабазитов PZ2, вмещаю-щих 18 рудных тел (60-460 х 25-140м). Состав,%: SiO2–36.16-50.54; Al2O3 –0.66-6.91; Fe2O3 –4.5-7.8; СаО-2.07-11.5; МgО – 20.64-34.1; SO3– до 1.0; п.п.п. –12-20.44; Н.О –39.0-64.3. | Среднее содержание талька – 68%. В рудных телах содержатся 54-70% тальковых пород и талькитов. | Кат.А+В+С1 (уч-к №1) –1.412 млн.т, кат.С1 (по м-нию) – 2.8 млн.т Всего~4.2млн.т | Объект может быть рекомендо-ван к освоению. Выс.1100-1300м, хорошо освоен-ный р-н. Деталь-ная разведка, 1955г. |
| Абразивное сырье Корунд, наждак |
| 190 39042'с.ш. 69048'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Чаркумтауское | 5 горизонтов мощн. 10-12м известняков S2 с линзами корунда. Длина горизонтов – сотни м, мощн. – 0.4-1.2м. | Корунд – 50% | Кат.С2 – 0.1млн.м3, кат.Р1 ~ 0.1млн.м3 | Возможно уве-личение запасов. Объект открыт в 1922г., изучался в 1932, 1949, 1964, 1970г.г. Условия небла-гоприятные. Выс. 2600м. |
| 191 39041'с.ш. 69048'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Чаркум-Сай | Два корундоносных пласта дл. до 1км в известняках S2, с гнездами (1-3м) наждака. | Корунд – 70% | Кат.Р1 – 0.12млн. м3 | Перспективы не ясны. Известен с 1947г. Условия сложные. Выс. 3000м. |
| 255 39034'с.ш. 69023'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Гурундукское | Многочисленные гнезда (30-50см) корунда среди извест-няков D. Длина полосы – сотни м, ширина до 100м. | Корунд – 50% | Кат.Р1 – 0.2млн.м3 | Перспективное. Известно с 1965г., нуждает-ся в доизучении. Условия слож-ные. Выс.2800м. |
| 256 39039'с.ш. 69046'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Абды-Выширское | Два горизонта (2000х20м) ко-рундоносных пород среди хлоритизированных мрамо-ров S2. | Корунд – 33.5% | Кат. С2 – 0.12 млн. м3 | Перспективы незначительные. Объект известен с 1937г., изучал-ся в 1962-64г.г. Условия небла-гоприятные. Выс.3000-4000м. |
| 244 39045'с.ш. 71050'в.д. Ляйлякский район | Проявление Сурметашское | Линзообразные (0.25х0.2м) скопления (4х1.5м) корунда среди известняков PZ2. | Корунд – от 22.88 до 44.18 % | Кат.Р1 ~ 0.1 млн. м3 | Перспективы незначительные. Объект открыт в 1938г., обследо-вался в 1961, 1985г.г. Условия неблагоприятныеВыс. свыше 2000м. |
| Точильные камни |
| 119 40006'с.ш. 72005'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Кара-Джегач | Пласты аллювиальных плот-носцементированных терра-совых конгломерато-галеч-ников (>1000м х 20-35м). | Качество не изучено. | Кат.Р1 – 1.0млн. м3 | Объект известен с 1944 года, изу-чался в 1953, 1972 г.г. Условия р-на благоприят-ные. Выс.1200м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Соли и рассолы Бром, йод (рассол) |
| 12 40012'с.ш. 70003'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Тузлук | Слабонапорные горизонты рассолов в толщах песчани-ков и известняков K, P, N, вскрытые скважиной. | NaCl– 86-253г/л Br – 100 мг/л J – 35 мг/л. Воды –термальные. | Дебит – 0.01-0.06 л/сек (0.8-5.1м3/сут) (ср.4.3 м3/сут) | Самостоятельных перспектив не имеет. Низкогор-ная зона, хорошо освоенный р-н. Поисковые и раз-ведочные работы на нефтегазовых полях и структу-рах, гидрогеоло-гическ. работы |
| Строительные материалы Бутовый и стеновой камень Мраморы |
| 197 39045'с.ш. 70003'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Ляйляк | Толща мраморов D1-2 белых, серых, пятнистых черных сильно трещиноватых. Мощ-ность толщи 1500-4500м, длина 2700м. | Ср. плотн. – 2.71г/см3 Пористость – 0.48% Предел прочн. – 71.2-93.6МПа Водопоглощ. – 0.08% | Кат Р1 – 5-6млрд.м3 | Перспективное. Известно с нача-ла 70-хг.г. Реко-мендовано для проведения пои-сково-оценочных работ. Благопри-ятные условия. Выс. 2700-3200м. |
| 168 39052'с.ш. 71023'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Гавианское | Продуктивная толща мрамо-ров PZ2 прослеживается на 2000м при мощн. 50-120м. | Выход крошки - >80% Плотн. – до 2.79г/см3 Пористость – до 2.7% Водопогл. – до 0.55% Предел прочн. – 136МПа | Госбаланс кат. А+В+С1 – 2.4 млн.м3 С2–0.96млн.м3 Всего ( 3.36млн.м3 | М-ние подготов-лено к освоению, оно известно с 1965года и было разведано в 1972 -73г.г. Условия благоприятные. Выс. 2226-2530м. |
| 174 39057'с.ш. 72007'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Шигай | Толща белых, светло-серых, темных мраморов С1 сильно трещиноватых. Мощн. толщи > 160м, длина – более 1000м. | Блочность отсутствует Выход крошки >80% Предел прочн. – 112кг/см2 Пористость до 20% Водопогл. – 0.5% | Госбаланс кат. А+В+С1 – 0.12 млн.м3 кат. С2 – 0.045млн.м3 Всего 0.165млн.м3 | Объект подго-товлен для экс-плуатации. Он известен с 1984г. и ревизовался в 1971 и 1995г.г. Условия благо-приятные. Выс. 1500 -2500м. |
| Камень облицовочный Мрамор |
| 158 39051'с.ш. 71004'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Аксу | Семь участков мраморов С1: белых, темносерых, серых полосчатых, крупно- и гиган-то-зернистых. | Выход блоков III – V групп на Центральном участке – 62.7%, в т.ч. блоков III-V групп – 26% | Кат. Р2, уч-к Централь-ный: 4.5млн.м3, из них белых 2-2.5млн.м3 | Слабо изучен-ный объект. Выс. 2800-2300м, освоенный р-н. Поиски, 1985г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк-ракушечник |
| 139 39057'с.ш. 70008'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Оюлма | 3 слоя известняков-ракушеч-ников Р2 мощностью 0.8-4.0м. Средняя плотность – 2.01г/см3, пористость – 24.9-26.1%, водопоглощение 6.08-6.18%. Предел прочности при сжатии: – 12.2-13.3МПа. | Известняки удовлетворяют требо-ваниям ГОСТов. Выход шлифованных плит. (слой №1) – 16-18м2/м3 | Кат. Р2: 2-3млн.м3 | Перспективное м-ние. Низкогор-ная зона, освоен-ный р-н. Поиски, 1980г. |
| Доломит, известняк |
| 93 40001'с.ш. 70025'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Шурабское I (участок № 2) | Массив (200х100х50м) свет-ло-серых и темносерых масс-сивных декоративных из-ков S. Средняя плотность – 2.61-2.67г/см3, предел прочности при сжатии в сухом состоя-нии – 88.3-95.9МПа, в водо-насыщенном – 89.4МПа. СаО – 54.05%, MgO – 0.8-1.44%, SiO2 – 0.42-2.26%. | Хорошо полируется, удовлетворяет требованиям ГОСТ | Кат.В: 0.5млн.м3. Кат. Р1 – 10.0млн.м3. Всего – 10.5млн.м3 | Частично разве-данное перспек-тивное м-ние. Оригинальные декоративные свойства. Выс. 1100-1165м, хорошо освоен-ный р-н. Оценка, разведка, 1952г. |
| 162 39050'с.ш. 71005'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Адыракоу | Полосчатые, «зебровидные» вы-сокодекоративные доло-миты D3. Фрагмент полосы доломитов – 500х100м. | Качество не изучалось. Размеры моноблоков 1.5х0.5х0.4м | Кат. Р2– 0.5млн.м3. Возможен прирост запасов | Перспективный не изученный объект. Выс. 1500м, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1983г. |
| Магматические породы |
| 106 39059'с.ш. 71023'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Сарталинское (в т.ч. уч-ок Надирское) | Габбро PZ2, серые, темно-серые, текстура оригиналь-ная, декоративная. Истинная плотность – 2.96г/см3, порис-тость- – 0.67-0.85%, водопог-лощение 0.176-0.416%, исти-раемость – 0.151г/см3, предел прочности при сжатии 121.8-226.5МПа. На участке Надир-ское - черные декоративные пикриты PZ. | С поверхности – мелко-блочное. Блочность на глубину и прочие свойства не изучались . Блочность- V | Кат. Р1: габбро - 50млн.м3 пикриты – 2.75млн.м3 (уч-ок Надирское) | Перспективное м-ние. Выс. 2000 -2600м, освоен-ный р-н. Поиски, 1968-79г.г., 1976-80г.г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 34 40010'с.ш. 71022'в.д. Кадамд-жайский район | Крупное месторождение Кан | Известняки К – 3кмх150 – 180х70м. | Состав, %: СaO – 52.7-55.0 MgO – 0.36 Al2O3 – 0.12 Fe2O3– сл. СО2 – 44.25 Н.О. – 0.28 | С2 – 60 млн.т | Разведано в 1956г. тр. "Средазгеолнеруд". Условия благопр., выс. 1100-1300м. |
| 44 40007'с.ш. 71042'в.д. Кадамд-жайский район | Проявление Джидалик | Светло-серые известняки С1 на площади 250х80-100м. | Состав, %: СaO – 55.04 MgO – 0.67 SiO2 – 1.07 Al2O3 – 0.2 FeO – 0.21 ТiО2 – 0.1 MnO – 0.01 К2О – 0.1 Na2O – 0.1 SO3 – 0.11 Р2О5 – 0.1 Н.О. – 3.36 п.п.п. – 42.36% | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.031 В – 0.251 С1 – 0.583 Всего – 0.865 ТКЗ, 1987 | Разведано ЮКГЭ в 1987г. Условия благоприятные, выс. 1160-1245м.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 136 39056'с.ш. 69044'в.д. Ляйлякский район | Проявление Кызылсайское (уч.№50) | Известняки S2 – 3кмх150 – 180м | Состав, %: СaO – 53.41 MgO – 0.30-0.43 Н.О. – 0.54-1.66 п.п.п. – 42.47-43.76 | С1 – 3.476млн.т Р1+Р2 > 3.0млн.т | Разведано в 1956 г. тр. "Средазуг-легеология". Условия благо-приятные. |
| 142 39056'с.ш. 70031'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Ворухское | Мощная толща известняков D1-2 в составе карбонатного комплекса D-C1. Протяжен-ность – многие километры. | Пригодны для производства извести и серы | А+В+С1 – 244.3млн.т С2 – 196.0млн.т Всего – 440.0млн. | Разрабатывается местными строи-тельными орга-низациями. Раз-ведка, 1960г. |
| Известняки и доломиты для цемента |
| 128 39056'с.ш. 69035'в.д. Ляйлякский район | Крупное месторождение Сулюктинское I | Известняки С1 слагают пачку мощностью 100-200м и линзу размером 150х20м среди сланцев. | СaO – 53.25–52.5 MgO – 0.39–1.19 SiO2 –1.87-3.63 R2O3 – 0.5-0.85 SO3 – 0.82-0.96 СО2 – 40.94-41.67 п.п.п. – 42.27-41.3 | С2 – 108 млн.т ТКЗ, 1972г. | Разведано в 1972 г. Условия благо-приятные. Перспективно. |
| Активные добавки в цемент |
| 11 40014'с.ш. 72008'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Кызыл-Кийское | Глиежи в угленосной толще J, мощностью от 3.0 до 30.0м в низах над угольной свитой юры. | SiO2 – 59.6-85.8 Al2O3 –4.96-21.44 Fe2O3– 4.37-5.3 СaO – 1.14-10.45 MgO –0.1-2.22 К2О+Na2О – до 1.84 п.п.п.- 0.36-6.29% SO3 – 0.18-3.86 Р2О5 до 0.27 | Госбаланс: С1 – 0.10млн.т Общие запасы: А+В+С1–0.768млн.т С2 – 0.2млн.т Всего – 0.968млн.т | Шесть участков разведанных в 1938-72г.г. |
| 134 39057'с.ш. 69041'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Сулюктинское II (уч.№16 и 74) | Глиежи – 4.6кмх13.5– 56.0м х250-300м. Мощность кон-диционных глиежей 4.65-56.0м. | SiO2 – 72.48; Al2O3 13.27; Fe2O3– 5.04; ТiО2-0.8; СaO – 1.22; MgO –0.6; МnО-0.08; К2О+Na2О – 2.10% п.п.п.- 4.84% Гидравл. активн. -30-10.1мг/г; плотность –2.5г/см3 | С1 – 2.35 млн.т С2 – 2.40 млн.т Р1+Р2 – 26.0млн.т | Разведано в 1956-57г.г. тр. "Средаз-углегеология". 1970г. – ревизия. Условия благопр-приятн., выс. 1100м |
| Сырье для бетона и строительного раствора Сырье для производства керамзита, аглопорита |
| 102 40007' с.ш. 71001'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Каратокойское | Темнозеленые-черные гли-нистые сланцы S1-2 (2км х 70-400м). | t0 вспучивания – 11800С. Интервал вспучивания – 1000С. Плотность керамзита 0.55г/см3. | Кат.Р1 – 20 млн.м3 | Перспективный не разведанный объект. Выс.1300м, ос-военный р-н. Поиски, 1972г. |
| 117 40006' с.ш. 71045'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Джидалинское (Джидалисай-ское) | Углисто-глинистые сланцы D1. Мощность продуктив-ной толщи 50-200м. Вскрыша (суглинки) – 2-4м. Вскрыша 1:25,3. | t0 обжига – 11800 –12000С, t0 вспучивания – 60 – 1200С, коэфф. вспучивания 3-5, водопоглащение 7-8%. Керамзитовый гравий с объемным весом 500-600кг/м3. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 2.328 С1 – 5.379 С2 – 5.067 Всего – 12.774 | М-ние законсер-вировано, отра-батывалось с 1971 по 1975г.г. Выс. 1100-1370м, хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1969-70г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие неметаллические ископаемые Озокерит |
| 4 40015'с.ш. 71016'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Риштанское (Северо-Риштанское) | 6 пластов битуминозных пес-чаников Р. Площадь м-ния 16 км2, разведанная глубина – 120 м по падению, мощности пластов 1.6-19.8 м. | Содержания битума 0.47-6%, макс.- 8.93 %. Озокериты соот-ветствуют III-IV сортам. | кат. С1 и С2: озокерит – 202.8 тыс.т | Частично разве-данный объект, реальный источ-ник промышлен-ного озокерита. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Спецпоиски, 1947, 1953 гг. |
| Слюда |
| 260 39035'с.ш. 69052'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Кырк-Булак (Ляйлякское) | 34 мусковит-пегматитовые жилы среди кристаллических сланцев S. Мощность жил 0.5-14м. Пачки мусковита достигают 30х30х5см. Выход колотой слюды к забойному сырцу 5.75-25%. | Мусковит встреча-ется в виде мелких и крупных кристаллов. Выход мусковита-сырца 9.4-27.9 кг/м3. | Запасы мусковита-сырца по 5 телам, по кат.С1+С2: 331.9т. Колотая слюда: С1+С2: 20.46т | Мелкий разве-данный объект. Возможна стара-тельская отра-ботка. Выс. 3100-3500м, не осво-енный р-н. Разведка, 1951 г. |
| 263 39035'с.ш. 69058'в.д. Ляйлякский район | Проявление Урям | 50 мусковитсодержащих жи-лы (30-40х2 м), на площади 0.5х1 км. | Содержание муско-вита-сырца до 1 кг/м3, редко - до 2.5 кг/м3, единично - 8.6 кг/м3. Кристаллы имеют размеры от 2х3 до 5х10см. Выход колотой слюды из забойного сырца – 8%. | Запасы не подсчитывались. | Самостоятель-ных перспектив не имеет. Качес-тво слюды низ-кое. Выс. 4000 м, неосвоенный р-н. Разведка, 1950 г.; оценка спецпар-тией, 1953 г. |
| 267 39038'с.ш. 70015'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Карасу (Каравшинское) | В кристаллических сланцах S-360 пегматитовых жил: турмалин-мусковитовых, му-сковитовых, берилл-мускови-товых. Длина жил 50-1500 м, ср. мощности 4-20 м. Раз-ведано 57 слюдоносных жил. Расщепляемость слюды удов-летворительная. | Ср.содержание муско-вита-сырца в жильной массе 17.2 кг/м3, ср. содержание колотой слюды в жильной массе 2.2кг/м3. Коло-тая слюда имеет номера 6-9, 90 % относится ко II-III сортам. | Госбаланс, кат. С1-836 т С2-596 т Всего-1432т. | М-ние разраба-тывалось. Добы-то 697.4 т слюды. Объект с высоко-качественным мусковитом. Выс. 3000-4000м, приледниковая зона, неосвоен-ный район. Раз-ведка, доизуче-ние, 1948-1950гг. |
| 265 39035'с.ш. 70008'в.д. Ляйлякский район | Проявление Тро | 35 пегматитовых жил (5-200м х 2-3м) берилл-мусковитово-го и др. состава. Разведано 17 жил. Размер пластин муско-вита от 4х5 см до 10х10 см. Содержание мусковита-сырца 2.5-5.3 кг/м3. | Выход колотой слюды из забойного сырца–7%. 80-85% колотой слюды относятся к III-IV сорту. Содержа-ние колотой слюды до 2.5 кг.см2/см3 | По 9 жилам, кат. С1+С2: 67 т. | Мелкий объект для старатель-ской отработки. Выс. 4000 м, не освоенный р-н. Оценочные рабо-ты,1934-1953 гг. |
| Глины бентонитовые |
| 76 40005'с.ш. 69057'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Бешкентское | Продуктивный пласт (820х5-20м) бентонитовых глин Р. | Число пластично-сти 34. Вязкость 25ПУАЗ. Объемн. масса 2.07. | Госбаланс, млн.т.: кат.А–0.121 В–0.253 С1–0.213, за- баланс-0.809 Всего–1.396 млн.т | М-ние разраба-тывается. Выс. 1350-1450м, хо-рошо освоенный р-н. Детальная разведка, 1969 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95 40003'с.ш. 70028'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Кызылтутек-ское | 6 продуктивных горизонтов бентонитовых глин (9кмх2.9-8.9м) в отложениях Р. Глины монтмориллонитовые, высо-кодисперсные. | Пластичность 15-47. Сырье соответствует IV сорту бентонита. | кат. Р1 10.78 млн.т (~4млн.м3) | Перспективный объект. Выс. 1200 м, хорошо освоенный р-н. Поиски, оценка, 1972, 1974 гг. |
| Асбест |
| 35 40010'с.ш. 71025'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Шуранское (Шуран) | 2 участка асбестоносных серпентинитов PZ2 в серпен-тинизированных из-ках D2. Пластообразное тело имеет параметры 1000-1500м х 10м х350м (ширина); гнездооб-разное – 10-100х10-100х10м. | Асбест – хризотило-ловый. Содержание 0.5-5.9 %. | Кат. С2 (на глубину 20м): асбест – 17.1 тыс.т магнезит– 40 тыс.т | Самостоятель-ные перспективы ограничены. В 1982 г. кустарно разра-батывалось заводом (Узбеки-стан).Выс.1260м, хорошо освоен-ный р-н. Поиски, оценка, 1931-34 гг., 1957-60гг., общие поиски, 1961 г. |
| Графит |
| 262 39037'с.ш. 69059'в.д. Ляйлякский район | Проявление Урям | Графитовая залежь (57.5х 1.05м) в биотит-мусковито-вых сланцах S. | Графит однородный, плотный, чешуйча-тый, без примесей. | Кат. С1: 4.16 тыс.т. запасы могут быть увеличены. | Выс.3500-3600 м, слабо освоенный р-н. Поиски, 1953 г., съемка, 1987 г. |
| 245 39045'с.ш. 71052'в.д. Кадамджай-ский район | Проявление Топан | Среди мраморизованных из-ков С1 вблизи их контакта с сиенитами Р 7 линзообраз-ных графитоносных тел (2.25-3.8м х 0.5-1.3м). | Содержание углерода 52.4-72.2% (ср.63.2%). | Кат. С2: 55 т. | Самостоятельн. перспектив не имеет. Выс. 3500 м, слабо освоен-ный район. Поиски, 1953 г. |
| Гипс |
| 19 40009'с.ш. 70010'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Акчечек | Пластовая залежь гипса (3км х20м) в толще р. Наклон пластов 200. | Гипс I сорта (ГОСТ). Гипс белый и светло-серый, сахаровид-ный. | кат. P3: 37.4 млн.т | Перспективное. Выс. 850м, осво-енный район. Поиски, 1966-1967 гг. |
| 18 40007'с.ш. 70012'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Ак-Белесское | Пласт гипса (600х6-19.4м) в пестроцветной гипсоносной толще К2. Наклон пласта 100. | Содержание гипса 98.51%.Гипс I сорта (ГОСТ). | кат. С2: 48.99 млн т. | Перспективное. Выс. 800м, осво-енный р-н. Поис-ково-оценочные работы 1955, 1972 гг. |
| 79 40002'с.ш. 70007'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Даргун | Пластовая залежь гипса мощностью 25-30м в толще р. | Гипс I сорта (ГОСТ). Гипс белый, сахаро-видный плотный | кат. P3: 23.4 млн т. | Перспективный. Выс. 1400м, ос-военный р-н. Общие поиски, 1966-1967 гг. |
| 32 40011'с.ш. 71021'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Канское (Кан) | Пласт чистого кристалличес-кого гипса (2кмх30м) в толще К. 2 участка гипсов в толще р. | Содержание гипса в слоях р: 99.10%. Гип-сы р относятся к I сорту. | кат. р1: 0.83млн.м3 (~1.8 млн.т) | Перспективное. Выс. 1100-1300м, хорошо освоен-ный р-н. Поиско-во-оценочные работы, 1956-1971 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 40008'с.ш. 71001'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Калача | Пласт гипса (5км х 40-50м) в толще р. Ширина выходов 300 м, наклон 800. | Содержание гипса 99.69%. Качество сырья соответствуют ГОСТу. | кат. р1: 19.5млн.т. | Перспективное. Выс. 900м, хоро-шо освоенный р-н. Поисково-оце-ночные работы, 1972 г. |
| 24 40008'с.ш. 71007'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Бадамча | Пласт гипса (2км х 30м) в толще К1. | Содержание гипса 98.51-99.69%.Гипс I cорта. | кат. р1: 5.2 млн.т. | Выс. 1300м, ос-военный район. Поисково-оцено-чные работы, 1971 г. |
| 67 40011'с.ш. 72008'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Французская копь (Боорду) | 2 пласта гипса мощностью 8 м и 32 м в глинисто-терри-генной толще К. | Гипс – 82.98%. Ангидрит-2.94%. Гипс - Ш сорта. | кат. с2: 7.8 млн.т. | Перспективный объект. Нерегу-лярно кустарно разрабатывалось местными про-мкомбинатами. Поисково-реви-зионные работы, 1955 г. |
| 227 39046'с.ш. 70059'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Присохское | Полоса гнездообразных и пластовых тел гипса, мощ-ностью до 20м в толще D. Длина полосы 2 км, ширина 300м. | Гипс относится к I сорту. | кат. р2: 3-5млн.т | Выс. 1600м, час-тично освоенный район. Общие поиски, 1962-1963 гг. |
| Подземные воды |
| 97 40001'-с.ш. 70030'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Самаркандек | Водоносный горизонт в пролювиальных отложениях QII-III Самаркандекской впадины.. | Воды гидрокарбонат-ные кальциево-маг-ниевые. Минерализа-ция до 0.16-0.26г/л. Общая жесткость 2.6-4.1 мг-экв/л. | С1-10.4тыс.м3/cут | Потребители– населенные пункты Баткен-ского р-на. |
| 20 40004'-40008'с.ш. 70045'-70052'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Исфара-Ляк-канское | Подземные воды приуро-чены к пролювиальным отло-жениях QII-IV cлившихся конусов выноса мелких и крупных водотоков. | Воды сульфатно-гид-ро-карбонатные натриево-магниевые. Минерализация 0.8г/л. | С1+С2-59.5тыс.м3/cут | Для орошения земель и водо-снабжения на-селенных пун-ктов Баткенс-кого р-на. |
| 101 39057'-40005'с.ш. 70046'-70055'в.д. Баткенский район | Мелкое месторождение Баткенское | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых отложениях с гравийно-пес-чаным запонителем QIII-IV . | Вода гидрокарбонат-но-сульфатная каль-циево-магниевая. Минерализация 0.2г/л. Общая же-сткость 3.0-4.6 мг-экв/л. | А-30.7тыс.м3/сут В-37.3тыс.м3/сут С1-17.3тыс.м3/cут А+В+ С1-85.3 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Бат-кенского р-на |
| 2 40015'-40020'с.ш. 71000'-71027'в.д. Кадамджай-ский район | Крупное месторождение Актурпак-Бурганды | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QII-III массивов Бурганды и Актурпак. | Вода сульфатно-гид-рокарбонатная маг-ниево-кальциевая. Минерализация 0.8-4.0г/л. Общая жест-кость 3.5-4.7 мг-экв/л. | С1+С2-388.8тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 40 40010'-40017'с.ш. 71026'-71045'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Яркутан-Кутальское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с песча-но-гравийным заполнителем QII-IV. | Вода сульфатно-гидро-карбонатная кальциево-магниевая. Минерализация 0.4-1.9г/л. | А-46.8тыс.м3/сут В-82.9тыс.м3/сут А+В-129.7 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Ка-дамджайского района. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48/1 40013'-40016'с.ш. 71050'-72002'в.д. Кадамджай-ский район | Мелкое месторождение Уч. Ходжа-Гаир | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QII-III конуса выноса (мощность-80м). | Вода сульфатно-гид-ро-карбонатная. Минерализация до 1.2г/л. | С1+С2-21.7тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 108 40000'-40004'с.ш. 71028'-71040'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторождение Охнинское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях QIII с гравийно-песчаным запол-нителем. | Вода гидрокарбонат-ная кальциево-маг-ниевая. Минерализа-ция до 0.3г/л. Общая жест-кость не более 3.5 мг-экв/л. | А-60.7тыс.м3/сут С1-14.5тыс.м3/сут А+ С1-75.2 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Ка-дамджайского района. |
| 182 39048'-39051'с.ш. 69031'-69036'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Карабулак-Исфанинское | Водоносный безнапорный горизонт в гравийно-галеч-ных отложениях QII-III. | Вода гидрокарбонат-ная, кальциево-маг-ниевая. Минерализа-ция до 0.4г/л. Общая жесткость не выше 7.0 мг-экв/л. | А-41.6тыс.м3/сут В-18.3тыс.м3/сут С1-59.0тыс.м3/cут | Потребители–хозяйства г.Сулюкта и Ляйлякского района |
| 187 39041'-39045'с.ш. 69036'-69041'в.д. Ляйлякский район | Среднее месторождение Туя-Джайляу | Водоносный горизонт (35-128м) в рыхлых аллюви-ально-пролювиальных от-ложениях QII-IV. | Воды гидрокарбонат-ные магниево-каль-циевые и гидрокарбо-натно-сульфатные магниево-кальциевые. Минерализация 0.2-0.3г/л. | С1-60.5тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 141 39054'-39057'с.ш. 70006'-70025'в.д. Ляйлякский район | Мелкое месторождение Раватское | Безнапорный водоносный горизонт в песчано-галечни-ковых отложениях QII-III. | Вода гидрокарбонат-ная кальциево-маг-ниевая. Минерализа-ция 0.4г/л. | А-4.6тыс.м3/сут В-4.1тыс.м3/сут С1-7.1тыс.м3/cут А+В+ С1-15.8 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства Ляйлякского района |
| Термально-минеральные воды |
| 222 39042'с.ш. 70057'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Сохское | Самоизливающиеся воды (источники) в зоне разлома среди карбонатно-терриген-ных комплексов D-C2. | Воды гидрокарбонат-но-кальциево-магние-вые, сероводородные с минерализацией 0.5-0.7г/л. Сероводород – 34мг/л., t=20-400С. Расход – 2-15 л/сек. | А-864 м3/сут | Перспективное, не изученное на глубину. Исполь-зуется местным населением. |
| 280 39037'с.ш. 71002'в.д. Баткенский район | Среднее месторождение Ходжа-Ачкан | Самоизливающиеся воды (источники) в кристалли-ческих сланцах S1, прор-ванных гранитоидами C3-P1. | Воды сульфатно-гидро-карбонатные натриево-кальциевые, SiO2-32-60 мг-экв/л.,t=18-700С. Расход – 2 л/сек. | А-172.8 м3/сут | Перспективно, не изученное на глубину. |
| 281 39031'с.ш. 71002'в.д. Баткенский район | Крупное месторождение Арчабаши | Самоизливающиеся воды (источники) в зоне трещино-ватости среди гранитоидов C3-P1. | Воды сульфатно-гидро-карбонатные натрий-кальциевые сероводо-родные. t=28-520С. Рас-ход – 16 л/сек. | А-1382 м3/сут | Перспективно, не изученное на глубину. Исполь-зуется местным населением. |

### Джалал-Абадская область

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прог-нозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горючие ископаемые Нефть и горючие газы Нефть |
| 286 41017'с.ш. 72001'в.д. Джанги-Джольский район | Мелкое месторож-дение Майли-Сай | Один пласт нефтеносных известняков Р2 в ядре антиклинали на глубину 200-500м. Площадь неф-теносности – 2129 тыс.м2, эфф. мощность - 6м. | Плотность – 0.86г/см3 Вязкость – 1.5мПас Сера–0.17% Парафин–5% Смолы и асфальтены -37% | На 01.01.2000 г. Извлекаемые запасы нефти, кат.В-31тыс.т | Эксплуатируется с 1901г. В 1973г.добыто 1тыс.т нефти. Учтено балансом. |
| 295 41016'с.ш. 72038'в.д. Ноокентский район | Нефте-проявление Шайданское | Карбонатно-терригенные толщи К-Р, слагающие моноклиналь с локальными флексурами. Разбурены 8 скважинами глубиной до 3012м. | Нет сведений | Запасы нефти кат.С2 на 01.01.1965г. оцениваются в 1 млн.т | Бесперспективное |
| 339 40053'с.ш. 72035'в.д. Сузакский район | Нефте-проявление Ак-Мече-тинское | Один нефтеносный карбо-натно-терригенный пласт Р в сводовой части антиклинали на глубине 1784-1796м. Скважиной вскрыта вода с нефтью. | Качество нефти ана-логично нефти мес-торождения Чонгыр-таш. | Сведений о прогнозных ресурсах нефти не имеется. | Характеризует дальние западные слабо нефтена-сыщенные фланги место-рождения Чангырташ |
| 349 40055'с.ш. 72054'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Чигирик | Пласт нефтеносных пес-чаников J в ядре анти-клинали на глубине около 1км. Площадь залежи 1.37км2, эффективная мощность – 14.3м. | Плотность- 0.815г/см3, вязкость–10мПас, сера–0.07% парафин-20%, смолы и асфальты–17%. | На 01.01.2000г. извлек. запасы кат.С1, нефть – 577тыс.т; газ растворенный кат.С1-294млн.м3. | Эксплуатируется с 1977г.; степень вырабо-таности – 2.2%. Учтено балансом. |
| 342 40053'с.ш. 72048'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Чангыр-ташское | Два карбонатно-терриген-ных пласта Р эфф. мощности 5.4 и 6.2м на глубине 100-1000м, при-уроченные к антиклинали размером 10х2.5км. Площадь нефтеносности – 6.7км2. | Плотность- 0.87г/см3, вязкость –5.4-10.5мПас, сера–0.3-0.6%, парафин - 8%, смолы и асфальтены–10.1-16.2%. | На 01.01.2000г. извлек.запасы: нефть: кат.А+В-368тыс.т; газ растворенный кат.А+В-18млн.м3. | Эксплуатируется с 1938г. В 1998г. добыто 4тыс.т нефти. Учтено балансом. |
| Нефть и горючие газы |
| 293 41013'с.ш. 72027'в.д. Ноокентский район | Мелкое месторож-дение Майлису III | Сводовые пластовые нефте-газовые залежи приурочены к ядру брахиантиклинали. Глубина залегания 0.2-2км. Нефть - в породах С и Р, газ – в толщах J и К. Площадь нефтяных зале-жей – 35.75км2, эффектив-ная мощность–5.6м. | Нефть: Плотность-0.86г/см3 Вязкость – 6,5мПас Сера – 0.35% Парафин – 6%, Смолы и асфаль-тены–40% | Извлек. запасы: Нефть: кат.С1 - 205тыс.т кат.С2-463тыс.т. Газ: кат.С1 - 4млн.м3 кат.С2-10млн.м3 Газ свободный: кат.С2-60млн.м3 | Месторождеиие эксплу-атируется с 1989 г. В 1998г. добыто 1тыс.т нефти. Учтено балансом. |
| 316 41008'с.ш. 72028'в.д. Ноокентский район | Среднее месторож-дение Майлису IV- Восточный Избаскент | 15 горизонтов-коллекторов в теригенно-карбонатной толще J-K-Р на глубинах 1-2км. Моноклиналь с ан-тиклинальными перегиба-ми: Майлису IV и Вост. Избскент. Площадь структуры-116.5 км2, суммарная эффектив- ная мощность-100.32м. | Нефть: Плотность - 0.812-0.867г/см3 Вязкость – 1.7-6.7 мПас Сера – 0.085-0.19% Парафин- 6.5-21% Смолы и асфальты-26-50%. | Запасы извлекаем. на 01.01.2000г.: нефть, кат.А+В+С1-8708т.т. кат.С2- 804т.т.; газ своб., кат.С1-1555млн.м3; | Эксплуатируется с 1950г. В 1998г. добыто 54т.т. нефти и 12млн.м3 газа. Месторождение сущест-венно выработано. Учтено балансом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | В 6-ти верхних пластах Р – нефть, в J-K породах –газ. | Газ: Плотн. –0.6-1.2г/см3 Теплотворная способность 30.98-65.0 тыс.кДж | газ растворен., кат.А+В+С1-279млн.м3, катС2-13млн.м3; гелий, кат.С1- 3192тыс.м3. |  |
| 315 41006'с.ш. 72025'в.д. Ноокентский район | Мелкое месторож-дение Избаскент | 9 нефтегазоносных плас-тов песчаника и известня-ка в толщах К и Р на глубине 2км. Нефть – в пластах Р, газ в породах К. Площади нефтеносных залежей 2.83-9.45км2, эффективные мощности пластов 0.67-0.80м. | Нефть: Плотность-0.865г/см3, Вязкость-1.7-3.мПас;; Сера – 0.17-0.19%; Парафин-7.5-9.5%; Смолы и асфальтены- 21-22.4%. Газ: Плотн.:0.61-1.22г/см3. Теплотв.способность 33.5-67.0тыс.кДж. | Запасы извлекаемые: нефть: кат.А+В+С1-182тыс.т, кат.С2-96тыс.т; газ: кат.С1-42млн.м3, кат.С2-6млн.м3. | Эксплуатируется с 1956г. В 1998г. добыто 2 тыс.т нефти и 3млн.м3 газа. Учтено балансом. |
| Газы горючие |
| 350 40053'с.ш. 72050'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Сузак | 2 газовые залежи локализ. в песчаниках J в ядре антиклинали на глубине 1.86-1.9км. Площади газоносности 4.6км2 и 1.4км2, газонасыщ. Толщи-на 10.3м и 14.8м. Газ свободный. | Плотность – 0.63-0.67г/см3; Теплотворная способность 32.2-32.6 тыс.кДж | На 01.01.2000г. кат.С1 – 17млн.м3. | Эксплуатируется с 1970г. Учтено балансом. |
| Твердые горючие ископаемые Каменный уголь. |
| 69 41052'с.ш. 71058'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Аркит (Сары-Челек) | Антикл. скл. СВ простир.; в отл. J1 20 пластов угля, полого (10-200) залегаю-щих; кондиц. 3 пласта мощн. 0.9-1.96; 0.87-2.4; 1.0-5.0м. | Тепл. сгорания 5900-6000 ккал/кг зольн.– 7-25% влага – 6.8-8.0% сера – 0.43-0.56% летучие-35.8-37.7% | Ресурсы Р1 на глуб. 600м, тыс.т: 56000 | 1953г. – поиски, запасы не утв. Уголь ДГВ, энерг. |
| 105 41042'с.ш. 72041'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Падша-Ата | СЗ крыло Аральской ан-тикл. В отл. J1 17 пологих (10-300) пластов угля, из них 8-кондиц. (мощн.0.7-4.35м, длина до 8км). | Тепл. сгорания 5907 ккал/кг зольн.– 9.4-16.4% влага – 9.8-10.4% сера – 0.5-1.45% летучие-32-43.4% | Ресурсы на глуб. 600м, тыс.т: Р1 – 44000 Р2 – 72000 всего - 116000 | 1953 – поиски (канавы, шурфы, шт.); запасы не утв. Уголь марки Д. |
| 106 41042'с.ш. 72003'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож дение Ходжа-Ата | СЗ крыло Афлатунской антикл. В отл. J1 на двух разобщенных уч. 11 поло-гих пластов угля, из кот. 9 кондиц. (мощн.0.9-1.8м). | Тепл. сгорания 6000 ккал/кг зольн.– 12.5-35.9% влага – 11.7-13.7% сера – 1.38-3.99% летучие-40.7% | Прогнозные ресурсы Р1 на гл.600 м. тыс.т: 44000 | 1953г. – поиски (канавы, шурфы, штольни); Запасы не утверждены. Уголь Д. |
| 194 41031'с.ш. 72016'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Тегенек (уч.Карьер-ный, Шахтный) | ЮВ крыло Карасуйской антикл. В J отл. шахтное поле 7.5х3.8км угленосны отл. J1, всего 7 пластов угля пологонаклонных (10-200), кондиц. один пласт мощн. -17.8м. | Тепл. сгорания 6800-7800 ккал/кг зольность– 15.17% влага – 6.49% сера – 0.76% летучие-36.8% | Госбаланс на гл.600м, тыс.т: В-31325, С1-23368, В+С1-54693; С2-3732, з/б-838 Всего - 59263 | 1954-57г.г.-поиски, 1968-79г.г.-предвар. и детал. разв. (ГКЗ: В+С1+С2-47954 тыс.т); 1986-89г.г.-доразв. Эксплуатир. с 1996г. АО "Тегенек-Комур", добыто 43тыс.т угля, в т.ч. 1998г.-16тыс.т. Уголь ДВ, энерг. |
| 214 41028'с.ш. 72014'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Кара-Тут | Брахисинклиналь с поло-гими (15-200) крыльями площ. 7.4км2; угленосны отл. J1 (ташкумырская св.), всего 3 пласта угля, один раб. мощн. 7.6м, длина-3.9км. | Тепл. сгорания 6111-7986 ккал/кг зольн.– 15.8-21.7% влага – 9.49% сера – 1.05% летучие - 43.3% | Госбаланс на гл.350м, тыс.т: В-15088 С1-13346 В+С1-28434 | 1955-56г.г. – дет.разв.; 1982-85г.г.-доразв.(ГКЗ: В+С1-32100тыс.т). Эксплуат. с 1983г., добыто 4083т.т угля, в т.ч. в 1998г.-13тыс.т Уголь ДВ, энерг. |
| 221 41024'с.ш. 72012'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторожд. Ташкумыр Сев. (Нарынское) разрез Карасу и шахта Северная | Сев.крыло Карагундайской антиклин. Угленосны отл. J1 (ташкумырская св.), образ. пологую синкл. скл. Пло-щадь шахтного поля 16.2 км2; всего 7 пластов, из них 5 кондиц. (мощн.1.0-8.2м). | Тепл. сгорания 5428 ккал/кг зольн.– 10.9-21.3% влага – 5.8-10.3% сера – 0.75-1.48% летучие–35.7-41.0% | Госбаланс на гл.150-350м, тыс.т: В-1993 С1-10641 заб.-11250 всего 23884 | Предв. и дет.разв.-1939-54г.г.; доразв.-1955-57 и 1981г. (ГКЗ А+В+С1: 36267 тыс.т, зб.11794т.т). Экспл. с 1939г.; добыто 33531 тыс.т угля, в т.ч. за 1998г. 8тыс.т. Уголь ДВ, энерг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 41021'с.ш. 72014'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Ташкумыр Южный (Нарынское) шт.Капитальная шахта Южная | Юж.крыло Карагундайской антиклин. Отл. J залегает моноклинально с пад к Ю под (20-450. В ташку-мырской свите J1 5 уг. пластов, из них 2 кондиц. (мощн. 2.2 и 10.0м). | Тепл. сгорания 5450 ккал/кг зольн.– 8.3-9.04% влага – 6.3-6.9% сера – 0.3-0.35% летучие–35% | Госбаланс на гл.300м, тыс.т: А-848 В-8086 С1-22519 С2-13198 заб.-55 всего 44706 | Дет. развед.-1931-34г.г.; поиски-1943-45гг.;эксп. –1939-45гг. Добыто 3260т.т. угля 1956-62гг.-доразв. (ГКЗ А+В+С1+С2-47675тыс.т). 1986-92гг.-доразв.; с 1998-экспл. АО Нарынгидроэнергострой; добыто 5тыс.т угля. Уголь ДВ, энерг. |
| 291/1 41018'с.ш. 72032'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторож-дение Майли-Су (уч.Западный Майли-Су и Сары-Бия) | Антикл. скл. субширотного простир.J отл. залегают монокл. ((30-500); в ташкумырской св.J1 три пласта угля, из них 2 кондиц. (мощн.5.72 и 6.83м) | Тепл. сгорания 5100 ккал/кг зольн.– 9.8% влага – 14.1% сера – 1.2% летучие–43.3% | Госбаланс, тыс.т: С1-834 С2-14730 С1+С2-15564 кат.Р1 на глуб. 600м-75000т.т. | Разработ. с 1927г.; разв. Майлису-1941г. (С2-3600 т.т). За период 1946-53гг. добыто 564.4т.т угля. Сары-Бия-1953г. (ТКЗ: А-371т.т, В-463, С1-5713, С2-9017т.т). 1971г.-переоцен.: С1-834, С2-14730т.т. Уголь ДВ, энерг. |
| 328 41001'с.ш. 73011'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Кок-Янгак (8 шахт и участков, в т.ч. действ.– шахты Кок-Янгак и Маркай) | Шахтное поле - 32км2. Угленосны отл. J1-2; всего 13 пластов, падающих к западу под (15-300, из них кондиц.–6 (мощн.1.0-4.1м). | Тепл. сгорания 5980-8498 ккал/кг зольн.– 12.0-22.5% влага – 3.5-6% сера – 0.6-2.04% летучие–25-39.8% кокс-71-80.5% смолы-15.25% газы-290-380м3/т | Госбаланс на гл.600м, тыс.т: В-6940 С1-37425 С2-14242 зб.12513 всего-71120 | Разраб. с 1896г.; дет. разв. и доразведка-1942-88гг.(ГКЗ,ТКЗ-1978,1990г.: А+В-9796, С1+С2-43320, зб.12513, всего 65629т.т). Добыча: 1951-66гг.-11222, 1966-1994г.-14382, 1995-98гг.-172т.т. Всего-25776т.т. Уголь ДВ, энерг., пригоден для получения жидкого топлива. |
| 329 41003'с.ш. 73040'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Кумбель (уч.Керегеташ Зап. и Керегеташ Вост.) | Шахтное поле –7км2. Па-дение пластов под (5-350; в туюкской св.J1 51угольн. пл., из них кондиц.-11 (мощн.1.2-3.85м). | Тепл. сгорания 7473-8171 ккал/кг зольн.– 13-19% влага – 3.3-7.6% летучие–32-44% сера – 0.43-0.81% | Госбаланс для откр.разр.,тыс.т: В-5592,С1-5796 В+С1-11388 Запасы для подз. разраб.вне балан.: В-6096, С1-11510, С2-11172 Всего-28778 | 1980-82гг.-поиски; 1982-84гг.-предв.разр.Кереге-таш Зап. 1991г. ГКЗ: В+С1-11063т.т. 1988-91гг.-дет. развед. Керегеташ Вост. (ТКЗ: С1+С2-430тыс.т). Разработ. МП"Жабат", в 1988г. добыто 3.7 тыс.т угля. Уголь 1ГВ, энерг. |
| 330 41002'с.ш. 73038'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Кульдамбес | Пологая Кульдамбеская синкл.; в отл. J1 5 угольн. пластов, из них 2 кондиц. (мощн. до 4.3м, длина 1200-1300м, глуб.150-220). | Тепл. сгорания 6140 ккал/кг зольн.– 20.4-28.9% влага – 6.4-10.3% летучие–44-45% сера – 0.46-0.74% | Госбаланс для откр.разр.,тыс.т: С1-249 Запасы для подз. разраб. вне баланc: С1+ С2-983 | 1944-45гг.-поиски; 1971г.-переоцен. (27.2млн.т); 1988г.-поиск.оцен.раб.(Р1-11.6 млн.т). 1991-93г.-предв. разв. (С1+С2-1269т.т). Уголь Д, энерг.Разраб. МП "Кум-бельуголь", добыто 20т.т угля, в т.ч. в 1998 - 0.8т.т. |
| 337 41005'с.ш. 73052'в.д. Тогуз-Тороуз-ский район | Мелкое месторож-дение Минтеке (3 участка) | Останец J1 отл. (3.6х1.5км) среди Т-J пород. 8 пластов угля, из них 5 кондиц. (мощн. до 2.0м). | зольн. – 4-25% сера – 0.75% | Госбаланс, тыс.т: С1-396, С2-2914, з/б 1505, всего 4815 | 1994-95г.г.-поиски; с 1996г.-разв.(1998 ТКЗ – 2101тыс.т). Планируется экспл. ПМК "Макмал-алтын". |
| 331 41002'с.ш. 73058'в.д. Тогуз-Тороуз-ский район | Мелкое месторож-дение Кок-Кия | Шахтное поле (10км2). В туюкской св.J1 28 пластов угля, из них кондиц.-12 (мощн.0.4-0.65м) | Теплота сгорания 8134-8500 ккал/кг зольн.-4.53-13.8% влага-0.7-2.99% летуч.-13.5-37.9% сера-0.63-0.94% | Прогнозные ресурсы Р1 – 114182т.т. | Поиск.оцен.работы-1943-50гг.(ВКЗ-330868т.т.С2). 1971г.-пресчет (114182т.т. С2); 1991г.-переоценка (114182т.т. по кат.Р1). Уголь коксующ. ГЖ,КО. |
| Металлические ископаемые Черные металлы Железо |
| 224 41021'с.ш. 72013'в.д. Акcыйский район | Мелкое месторож-дение Нарынское | В угленосной толще J многочисленные (до 100) горизонты глин и песча-ников, содержащих на 5-20% от своей массы конк-реции и линзы сидеритов размером до 0.5-3.0 м в длину и 0.3 м по мощности. Ширина толщи > 200 м, длина – 6 км. | Fe – 36.9 % | кат.С2 – 8 млн.т | Экономические условия бла-гоприятные. Район хорошо освоен. Выс.отм. 800-1100 м. Рядом добывается уголь (Таш-Кумыр). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 41020'с.ш. 74024'в.д. Тогуз-Тороузский район | Мелкое месторож-дение Кугантор | Полоса магнетитовых скар-нов в экзоконтакте инт-рузии гранит-порфиров С3? с конгломератами D2-3 и известняками С1-2. Главная залежь имеет штокообразную форму, протяженность > 100м, ширину 10-70м. | Fe – 48 % Тi – до 0.4 % Mn – 0.2 % V – 0.03 % | кат.Р1 – 2.7 млн.т | Перспективы объекта огра-ничены. Месторождение не-доизучено. Горно-техничес-кие условия неблагоприят-ные. Выс.отм. 3000м. |
| 264 41013'с.ш. 71000'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Гава | Полоса скарнов и магне-титового оруденения вбли-зи контакта известняков С1 и эффузивов С2. Длина зоны 1000м, мощность 150 м. | Балансовые руды – 52.7%. Забалансовые – 36.8 % Среднее содержание 38.8 % | Кат.С1+С2 балансовые – 0.25 млн.т, забалансовые – 0.749 млн.т. Всего: С1+С2 – 0.999 млн.т | Перспективы незначитель-ные. Район экономически освоен. Выс.отм. 1750-1950м. База для малого предприя-тия. |
| 300 41011'с.ш. 73057'в.д. Тогуз-Тороузский район | Рудопрояв-ление Ой-Каин | Скарны с линзой магнетита (250х8м) на контакте гранитов Р2 и известняков С1. | Fe – 31 % | Кат.С2 – 0.45 млн.т | На глубину месторождение не изучено. Район освоен. Выс.отм. 1900-2500 м. |
| Марганец |
| 191 41031'с.ш. 72010'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Караджил-гинское | Пласт пиролюзита в осно-вании толщи известняков D2. Оруденение просле-живается на 100м, при мощности пласта ~ 26м. | Mn – 14.4 % Fe – 38-46 % Pb – до 0.14% Cu – до 0.6 % Au – до 5.6г/т | кат.Р2 – 0.25 млн.т | Есть перспектива на глубину и фланги. Поиски в 1950г. (кана-вы -1160м3, шурфы-1240 п.м.). Горно-технические условия благопр., выс.отм. 1150-1300 м. |
| 298 41013'с.ш. 73020'в.д. Сузакский район | Рудопрояв-ление Кара-Алма | Пласт марганцовистых кварцевых песчаников в толще К2. Длина ~ 800м, ср.мощность – 3.5м. | Mn – 6 % | кат.С1+С2- 0.029 млн.т в т.ч. кат.С1- 0.0115 млн.т кат.С2 – 0.0175 млн.т |  |
| Цветные металлы Алюминий Бокситы |
| 231 41020'с.ш. 72031'в.д. Ноокенский район | Рудопрояв-ление Сарыбиинское | Бокситоносный горизонт в составе предъюрской коры выветривания, со-держащей линзы бокси-тов и аллитов размером 400 х 1.5м | Al2O3-24.06% SiO2-26.56% Модуль - 0.9 | на 01.01.1995г. кат.Р2: Al2O3- 72.1 тыс.т | Бесперспективное. Поиски с поверхности 1936 и 1942г.г. (канавы, шурфы, бороз.пр.). Среднегорная зона (до 2500м), освоенный район. |
| 291 41018'с.ш. 72030'в.д. Ноокенский район | Рудопрояв-ление Майлису | Бокситоносный горизонт в составе предъюрской коры выветривания, со-держащей линзы бокси-тов и аллитов размером до 800 х 2 х 160м. | Al2O3- 24.06-39.96 % сред. – 34.75% SiO2-11.52% Модуль–3.02 | на 01.01.1995г. кат.С2: Al2O3- 104.5 тыс.т | Бесперспективное. Поиски с поверхности в 1936 и 1942г.г. (канавы, шурфы, борозд. пр.). Среднегорная зона (до 2500м), освоенный р-н. |
| Медь |
| 168 41032'с.ш. 70053'в.д. Алабукинский район | Рудопрояв-ление Иштамберды - Южное | Минерализованная зона оквар-цевания в ороговикованных терригенных толщах О2-S1 размером 700 х 1-22м. | Cu – 0.92 % Au – до 0.4 г/т среднее 0.2 г/т | кат.Р2 : Cu – 20 тыс.т Au – 0.435 т | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Экономичес-ки освоенный участок. |
| 247 41024'с.ш. 70053'в.д. Алабукинский район | Рудопрояв-ление Северо-Кугалинское | 4 тела (110-150м х 2-30м) экзо-скарнов с гнездово-вкраплен-ным халькопиритом в карбо-натно-терригенной толще С2. | Cu – 0.1-0.36 % макс. – 1.55 % | На 01.01.1966г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 45 41058'с.ш. 71008'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Кумбельташс-кое | 6 линзовид. и столбообр. эндо-скарновых залежей с магнетит-халькопирит. рудами, среди гранодиоритов С2, прорыв. мраморы С1. Р.тела: 50-280х10-25м (до 150м). | Cu – 0.46 % (0.03-1.98 %) W – до 0.015-0.7 % Au – до 0.25-10г/т | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 16.9 тыс.т | Бесперспективное. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 41057'с.ш. 71005'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Северо-Сандалашское | 3 оруденелых скарновых залежи (110-800 х 10-50м) в эндоконтакте массива гранодиоритов С2, прорыва-ющего известняки С1. | Cu – 0.31-1.53 % | На 01.01.1968г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 67 41050'с.ш. 71001'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Каинсу III, IV | Оруденелые залежи экзоскар-нов (до 120 х 8м) среди известняков С1, прорванных массивом гранодиоритов С2. | Cu - 0.3-1.73 % Au – до 5.6 г/т Ag – до 44.5 г/т встречается платина | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 78 41049'с.ш. 71001'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Каинсу | 4 оруденелые залежи суль-фидизированных экзос-карнов (60-450 х 0.97-6.65м) среди известняков С1, прорванных массивом диоритов С2. Полоса скарнов 2.5-3км х 1-50м. | Cu - 0.73-1.61% Au – 0.5-1.4 г/т | На 01.01.1973г. кат.Р1 на 1м углубки: Cu – 60 т/1.3% | Бесперспективное. |
| 102 41041'с.ш. 71026'в.д. Ала-Букинс-кий район | Рудопрояв-ление Чанач | 20 мелких кварц-халькопи-ритовых сближенных жил (до 200-500х0.3-4м) в экзокон-такте массива гранодио-ритов S среди сланцев (. | Cu - 0.7 % (0.33-0.93 %) Au – до 0.1 г/т | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 2.6 тыс.т | Бесперспективное. |
| 85 41045'с.ш. 71046'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Джаман-суйское | Бурые лимониты в составе "железной шляпы", приурочен-ной к зоне окисления медносвинцовой минера-лизации в зоне дробления среди из-ков D3. Зона – 5-40 х 400-500м. В зоне штоки, линзы лимонитов до 100-400 х 15-22м. | Fe – 13.82-45.92% Cu - 0.7-1.68 % Pb – до – 0.52% Ag – до 48.7 г/т Au – до 0.4 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Потенциально-перспек-тивный объект с невыяс-ненными перспективами на глубину. Высокогорная зона (до 3200м), освоен-ный район. |
| 179 41034'с.ш. 71021'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Кумбельсай | Халькопирит-кварцевые жилы (0.1-1.5м х 25-70м) в обоих крыльях разлома между изв-ками С1 и кварц. диоритами С2. | Cu - 0.02-9.8 % Au – до 0.12 г/т | На 01.01.1965г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 210 41029'с.ш. 71017'в.д. Ала-Букинс-кий район | Рудопрояв-ление Перевальное | Мелкие линзы с вкраплен-ностью халькопирита (20-80 х 3х11.5м), сопровожда-ющие разрывы в из-ках С1-2. | Cu - 0.76 % (0.16-2.17 %) | На 01.01.1965г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 253/1 41020'с.ш. 71019'в.д. Чаткалький район | Рудопрояв-ление Перевальное II | 5 линзообразных кварц-барит- халькопиритовых рудных тел, сосредоточен-ных в контуре пласта из-ков D3. Страти-формный тип. Рудные тела: 18-80 х 1-11.5м. | Cu - 0.19-4.69 % | На 01.01.1986г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 87 41047'с.ш. 72004'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Кара-Су | Пластообразный линейный прожилково-вкрапленный штокверк (1100-200м) кварц-халькопиритовых жил, среди песчанистых из-вестняков и известняков С1. | Cu - 0.7 % | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 400.4тыс.т | Мелкий объект с отда-ленными перспективами, расположен. в низкогорной зоне (до 1600м) в хорошо освоенном р-не. Возможна отработка карьером. |
| 109 41040'с.ш. 72041'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Чон-Тегерек | Пластообразная орудене-лая брекчия окварцованных известняков С1, содержа-щая вкрапленность окислов и сульфидов меди. Залежь – 700 х 1-10м. | Cu - 0.16-4.30 %, среднее – 0.95% Ag – 1.2-22 г/т | На 01.01.1962г. Прогнозные ресурсы : Cu – 1.14 тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Средне-горная зона (2000м). Освоенный район. |
| 190 41031'с.ш. 72010'в.д. Ала-Букинс-кий район | Рудопрояв-ление Караджил-гинское | 3 пачки брекчированных и окварцованных из-ков D1-2, несущих стратиформную халькопирит-галенитовую минерализацию. Пачки: 350м х 1-3м. | Cu - 0.05- 1 % Au – до 0.4 г/т Ag – до 4.8 г/т | На 01.01.1952г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 41031'с.ш. 72058'в.д. Базар-Коргонский район | Рудопрояв-ление Кичик-Кенкол Западный | Кварц-кальцит-блеклоруд-ные жилы (720 х 1.2м) в порфиритах D2. | Cu - 0.85-1.3 % | На 01.01.1986г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 62 41050'с.ш. 73038'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Кургаксай | 8 мелких кальцит-кварце-вых жил с вкрапленностью халь-копирита и галенита среди осадочно-вулканоген-ной толщи Є-О2. Мощность жил 0.03-0.2м. | Pb – 0.05-20 % Cu - 0.32-2.05 % | Запасы и прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 362 41036'с.ш. 74031'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Терме | Минерализованная зона трещиноватости в доломи-тах С, выполненная окислами меди. Мощность зоны 0.5-1м. | Cu – 34.31 % Pb – 14.6 %: | На 01.01.1965г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высоко-горная зона (3100м). Час-тично освоенный район. |
| 244 41020'с.ш. 74024'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Кугантор | Зона оруденелых экзоскар-нов (300 х 100м) с рудными зале-жами (200 х 10-60м) среди песчано-карбонат-ных толщ D3-C1. | Cu – 2.14 % Sb – 0.17 %: | Нет сведений | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высоко-горная зона (3000м), не освоенный район. |
| Медь, полиметаллы |
| 285 41017'с.ш. 71026'в.д. Алабукинс-кий район | Мелкое месторож-дение Белькудук | Сближенные крутопадаю-щие минерализованные зоны в кислых вулканитах D1-2, вмещающих четковид-ные линзы с окисленной полиметаллической минера-лизацией. | Вне зоны окисления на 01.01.1962г. Cu – 1.35-2.24% Pb –1.47-1.68% Ag – до 126 г/т | На 01.01.1985г. Pb – 96 тыс.т Cu – 120 тыс.т Ag – 240 т | Потенциально перспек-тивный объект, располо-женный в низкогорной зоне (1200м) в хорошо освоенном районе |
| Свинец и цинк Свинец |
| 169 41031'с.ш. 70059'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Кочкоратинское | Жильная зона (1200 х 5-10м) среди гранодиоритов V, вмещающая 6 круто-падающих кварц-галенит-сфалеритовых линз (20-160 х 0.86-2м). | Pb – 1.96 % Zn – до 1 % Ag – 41 г/т | На 01.01.1957г. кат.Р1: Pb – 2.97 тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 68 41052'с.ш. 71044'в.д.. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Афлатун | 5 стратиформных рудных тел с окисленными пирит-сфалерит-галенитовыми рудами в известняках С1. | Pb –до 24.5 % Zn – до 1 % Sb – до 1 % Ag – до 500 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Неизученный объект в осевой части Чаткальского хребта. Заслуживает оценки. |
| 84 41045'с.ш. 71032'в.д.. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Доулгусай | Минерализованная текто-ническая зона в известня-ках С1 (15 х 0.5-2м), насыщен-ная вкрапленностью и гнез-дами (до 30%) галенита и сфалерита. | Pb – 0.1-3-5 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 181 41035'с.ш. 71056'в.д.. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Кок-Янгак-сайское | 2 залежи оруденелых изве-стняков (60 х 0.65-68м) в оса-дочно-вулканогенной толще D2, содержащих вкрапленность галенита. | Pb – 0.61-1.8 % макс. – 2.1 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 250 41023'с.ш. 71002'в.д.. Ала-Букин-ский район | Мелкое месторож-дение Четынды | Стратиформное прожилко-во-вкрапленное барит-гале-нитовое оруд-е, приурочен-ное к горизонту из-ков D2. Рудное тело – 1000 х 1.7м. | Pb – 1.2-2.2 % среднее – 1.44 | На 01.01.1959г. прогнозные ресурсы Pb – 14 тыс.т | Самостоятельные перс-пективы незначительные. |
| 251 41020'с.ш. 71006'в.д.. Ала-Букин-ский район | Мелкое месторож-дение Акмашатское | Стратифицированный гори-зонт доломитизированных из-ков D2, насыщенный 39 оруденелыми линзами (20-420м х 0.5-8.8м) с вкрап-ленностью галенита. | Pb – 0.95 % | На 01.01.1960г. прогнозные ресурсы Pb – 25 тыс.т | Объект с убогими – бед-ными рудами. Среднегор-ная зона (2500м), разви-тая инфраструктура. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 182 41033'с.ш. 72000'в.д.. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Сынысай | Три галенит-кварцевые жи-лы (10-240м х 0.15-1м), лока-лизованные в зоне разлома среди известняков D3. | Pb – 0.50-7.53 % среднее –5.21% Ag – до 361г/т Au – 0.2-2 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Потенциальный объект для старательской отра-ботки богатых руд. Низко-горная зона, освоенный район. |
| 183 41032'с.ш. 72000'в.д.. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Аирташ | 2 горизонта (1км х 3-12м) до-ломитистых известняков D2 с рассеянной стратиформ-ной (?) барит-полиметал-лической минерализацией. | Pb – 0.07-1.4 % среднее –0.27% Ag – 13.5 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 186 41032'с.ш. 72004'в.д.. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Мазарсу | Пластообразная залежь (90 х 4.4м) галенитовых прожил-ково-вкрапленных руд в доломитах D2. | Pb – 0.19-4.54 % среднее –0.87% Ag – до 19 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 184 41030'с.ш. 72001'в.д.. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Узунбулак | Пластообразные известня-ково-доломитовые брекчии D2 (длина – 3500м), вклю-чающая 25 согласных руд-ных тел (50-450 х 0.5-1.5м). | Pb – 0.5-1.16 % среднее –0.7% Ag – 0.6-200 г/т Au – 0.2 г/т | Кат.С2 : Pb – 2 тыс.т | Бесперспективное. |
| 63 41050'с.ш. 73032'в.д.. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Кавак | Галенит-кварц-кальцитовая жильно-прожилковая зона (70 х 1.8м) в песчаниках О3. | Pb – 2.15 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 95 41048'с.ш. 73038'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Тортмасу | 11 галенит-кальцито-кварце-вых жил (10-180 х 0.05-0.8м), залегающих в песчаниках О2. | Pb – 0.02-15.12% среднее –3 % Ag – 0-647 г/т | На 01.01.1955г. ресурсы на 1м углубки Pb – 21.2тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 113 41046'с.ш. 73039'в.д.. Токтогуль-ский район | Рудопрояв- ление Новот | 5 мелких (до 35 х 0.3м) кварц-кальцитовых жил с вкрап-ленностью и прожилками галенита в песчаниках R2-3. | Pb – 0.19-64.52% среднее –4.37% | На 01.01.1955г. ресурсы на 1м углубки Pb – 4.13 т | Бесперспективное. |
| 263 41013'с.ш. 71001'в.д.. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Центральное | Оруденелые скарны с гале-нитовой минерализацией в экзоконтакте известняков С1 и штоков габбро-диоритов С2. | Pb – 0.81 % на глубоких (106м) горизонтах 6.7 % | Нет сведений. | Самостоятельные перс-пективы незначительные. |
| 267 41013'с.ш. 71001'в.д.. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Акташское (Уртасу) | 2 рудоносные зоны (500 х 8м; 220 х 15м) с вкрап-ленностью галенита среди известняков С1. | Pb – 2.4 % | На 01.01.1952 г. кат.В+С1 Pb –3.64 тыс.т | Мелкий, разведанный на глубину объект, не имею-щий самостоятельных перспектив. |
| 266 41013'с.ш. 71002'в.д.. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Акташ | 2 рудных тела (120-140 х 3.33 – 7.77 х 17-55) в метасома-тической галенит-кварцевой брекчии среди известняков С1. | Pb – 2.09 % | На 01.01.1954 г. кат. С1 Pb –3.5 тыс.т | Бесперспективное. Частич-но разведано на глубину. Низкогорная зона, освоен-ный район. |
| 277 41019'с.ш. 71027'в.д.. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Орто-Бель | 4 стратиформных сфалерит-гале-нитовых рудных тела (110-400м х 1м) в горизонте доло-митов D2. | Pb – 1.34-1.80% | Нет сведений. | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 276 41018'с.ш. 71025'в.д.. Ала-Букин-ский район | Мелкое месторож-дение Караункур | Стратиформная рудная залежь мощностью 1-2.9м в доломитизированных из-ках D3 с прожилково-гнездовой вкрапленностью галенита, сфалерита. | Pb – 2.1 % | На 01.01.1959 г. кат. С1+С2: Pb –9.76 тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Фланг месторождения Сумсар. Район освоен. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец, цинк |
| 16 42010'с.ш. 72020'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Кен-Тор | 3 сфалерит-галенитовые жило-образные зоны (450 х 0.6-1.0м) в карбонатно-сланцевой толще (-О2. | Сред. содер.: Pb – 5.97 % (0.86-14.06 %) Ag – 300 г/т Zn – до 4.5 % Sn – 0.03-0.12% | На 08.10.1993г. кат.Р1: Pb – 10.39т.т/1.55% Zn – 7.6т.т/1.14% Ag-49т/73г/т | Объект разведан на глу-бину 30 м штольнями. |
| 20 42008'с.ш. 72024'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Кен-Шаныкское (Чаткаратай) | Три залежи (100-1100 х 1-20 х 200м) с полиметаллическими рудами в известяках (-О2 на контакте с гранитами О3. | "Главная залежь", поверхность: Pb – 0.44-1.79% Zn – 0.44-2.79% "Главная залежь", глуб. гориз-ты: Pb 3.55-18.99% Zn – 2.18-4.29% | На 01.01.1962г. кат.В+С1+С2 Pb–42.5т.т/2.78% Zn–28.1т.т/1.84% Ag-148.1т/96.8г/т Cd-123.8т/0.008% Sb -929т/0.08% As -750т/0.08% Bi -23.5т/0.002% | Разведанное на глубину, частично отработано в 1951-1954г.г. – одно из месторождений Курганс-кой группы. Среднегор-ная зона (2500м), частич-но развитая инфраструк-тура. |
| 26 42007'с.ш. 72026'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Чон-От | Три галенит-сфалерит-сидери-товые залежи (40-240 х 0.2-0.5м) в зоне тектонического контакта известняков Є-О2. и гранитов О3. | Pb – 0.58-3.20% Zn – 0.14-3.94% на сред.мощн. 1.7 – 2.8м | На 01.01.1956г. прогнозные ресурсы на глубину 20м: Pb – 618 т Zn – 857 т | Бесперспективное. Разрабатывалось древними рудокопами. |
| 249 41022'с.ш. 70058'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Верхне-Сумсарское | Пластовая зона (1200 х 1-5м) окварцованных, баритизиро-ванных из-ков D2 с вкраплен-ностью и гнездами галенита, сфалерита. | Pb – до 1 % среднее –0.17 % Zn – до 1 % среднее – 0.2 % | На 01.01.1952г. прогнозные ресурсы: Pb – 1.8 т.т Zn – 2.1 т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 252 41025'с.ш. 71019'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Тамчи | Мелкие (15-50 х 6-14м) окис-ленные кальцит-церрусито-вые тела в тектонической брекчии среди известняков С1. | Pb – 6.27 % макс. –18.2 % Zn – 4.69 % | Нет сведений. | Объект для старательс-кой отработки богатых мел-ких рудных тел. Низкогор-ная зона, освоенный район. Частично отработано древними рудокопами. |
| 146 41032'с.ш. 73011'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Нура | Минерализованная зона (100 х 0.5-3м), сложенная окис-ленными сфалерит-галени-товыми рудами вдоль кон-такта дайки диабазовых порфиритов среди из-ков S1. | Pb – 1.81-2.82% Zn – 1.47-3.6% Ag – 22.6-164.8 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 147 41032'с.ш. 73013'в.д. Базар-Коргонский район | Рудопрояв-ление Кумышбель | Субпослойная галенит-сфалерит-кальцитовая жила (200 х 0.1-4м) в глинистых сланцах. | Pb – 0.5-1.5 % Zn – 0.5-9.8 % Sn – до 0.1 % Ag –10.0-89.4 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 151 41031'с.ш. 73016'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Алмаункур | Зона (200 х 0.7м) окисленных полисульфидных руд вдоль контакта дайки кварцевых порфиритов Р1 (?), проры-вающих известняки D3-C1. | Pb – до 3.2 % Zn – до 5 % Sn – до 0.24 % Ag –до 563 г/т Bi – 0.01 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 163 41034'с.ш. 74028'в.д. Тогуз-Торо-уский район | Рудопрояв-ление Кен-Чат | 2 сфалерит-галенитовые жилы (16-30 х 1-4м) в известняках C1. | Pb – 15.82 % Zn – 13.64 % Ag – 30.92 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Мелкий объект для ста-рательской отработки. |
| 262 41013'с.ш. 71002'в.д. Ала-Букинс-кий район | Рудопрояв-ление Верхне-кансайское | Пластообразное (46 х 6.6 х 23м) и штокообразное (15 х 15 х 40м) рудные тела с галенит-сфалеритовым оруденением в из-ках и доломитах C1. | Pb – 3.08 % Zn – 3.49 % | На 01.01.1954г. кат. Р1: Pb – 2.63 т.т Zn – 2.99 т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 41012'с.ш. 71002'в.д. Ала-Букинс-кий район | Рудопрояв-ление Джалгызу-рюк | Рассеянное сфалерит-гале-нитовое оруденение в зоне минерализации протяжен-ностью 900м среди доло-митов С1. | Pb – 0.37 % Zn – 0.97 % Sb – 0.45 % | На 01.01.1962г. Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 271 41018'с.ш. 71016'в.д. Ала-Букинс-кий район | Мелкое месторож-дение Сумсарское | 5 галенит-сфалеритовых стратиформных залежей (270-600 х 2-20 х 160-800м) в доломитисных известняках D2. | Pb – 1.89 % Zn – 1.28 % | На 07.08.1978г. добыто: Pb-65.5т.т/1.54% Zn-11.3т.т/0.27% Остаток на 07.08.78г. Pb – 6.5 т.т Zn – 4.4 т.т | Месторождение отработано. |
| Редкие металлы Олово |
| 28 42006'с.ш. 72035'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Чааркаин | На контакте интрузии гранитов О3 с известняками – 6 рудных скарновых тел (50-350м х 2.2-9.7м). | Sn - 0.06-0.1% Cu - 0.1-0.42% Pb – 0.1 % | P1 на глуб.50м Sn – 250т Pb – 250 т Cu – 1550 т | 1977-79г.г.-геолсъемка м-ба 1:50000 (литохимия, к-вы, борозд.пр.); условия относит. благопр., выс. 2550-2800м, не перспективно. |
| 127 41039'с.ш. 70055'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Узунбулак | В известняково-песчанико-вой толще D2-3 в экзоконтакте гранитного массива Р2 – 4 участка скарнирования и развития кварц-турмалин-флюоритовых жил разм. 50-700 х 20-60м. | Sn до 1.8 % cр. 0.43 % Cu – 0.10-5.16% WO3 - 0.005-0.50% | С2 – 7198 т (0.43 %) | 1964-68г. – поиски масштаба 1:5000 (к-вы, пробы). Условия благоприятные; выс. 2800-3300м, доступно, район освоен; перспективно. |
| 150 41032'с.ш. 73014'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Кенколь | В минерализованной зоне (790х1.7-3.5м), секущей изве-стняки D1, два разобщенных рудных тела 250-540 х 1.7-3.5м. Руды окисленные. | Sn до 0.14 % cр. 0.07 % Pb-до 3.7, ср.1.9% Zn – до 13.0 % Ag - до 736г/т | Р1 на глуб.100м Sn- 74т (0.07%) Pb–2025т (1.9%) Ag- 39т (386.6г/т) | 1969-72г.г. – геосъемка м-ба 1:50000 (к-вы, пробы). Условия не благоприятные; выс. 2900-3000м, труднодос-тупно, не перспективно. |
| 152 41030'с.ш. 73019'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Капкаташ | Минерализованная зона дробления в известняках D2 (60 х 3.8 х 100м); руды окис-ленные. | Sn до 0.28 % cр. 0.15 % Pb-до 5.9% Zn – 3.34% Sb- 0.3 % Ag - до 136.6 г/т | Р1 на глуб.100м Sn- 46т (0.15%) Pb–923т (3.0%) Ag- 2.0 т (75.5г/т) | 1969-72г.г. – поиски масштаба 1:10000 (к-вы, пробы). Условия не благоприятные; выс. 2720-2750м, труднодос-тупно, не перспективно. |
| 370 41014'с.ш. 74002'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Чаарташ | В порфировидных гранитах Р2 - две минерализованные зоны дробления: 50 х 2м и 100 х 1.0м. | Sn – 0.15-0.20 % ВеО–0.06-0.14% Вi – 0.02 % | Нет сведений | 1966-68г.г. м-ба 1:50000; условия относит. благопр.; выс. 3450-3500 м; доступно; не перспективно. |
| Олово, полиметаллы |
| 17 42010'с.ш. 72022'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Чаткарагайское (Терек-Южный) | В сланцах и известняках PZ1 – серия секущих сульфидных жил; основное рудное тело 400 х 0.2-1.5 х 200м, 5 мел-ких рудных жил 60-120 х 0.2-4.2м. | Sn- cр.0.2 % Pb – 1.6 % Zn – 1.14% Cd – 0.006 % Sb – до 1.0 % As – 5.84 % Ag – ср.73 г/т | На глуб. 200м С1-забаланс. Sn- 1015 т Pb – 8000 т Zn – 5900 т Cd – 32 т Ag – 37.6 т | Известно с 1933г.; 1937-38, 1951-55г.г. – разведка (5 штольневых горизонтов до гл.200м). Условия благо-приятные; перспективы ог-раничены. |
| 29 42005'с.ш. 72040'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Чагылган | В мраморах R3 в экзоконтакте гранитоидов O3-S1 – 2 полосы скарнов (610-1500 х 51-250м), в них 14 рудных тел дл. от 75 до 610м, мощн. от 0.6 до 10.0м. | Sn – ср. 0.15 % Bi – 0.5 % Ag – до 925 г/т Au – до 3.0 г/т Cu – 0.26 % Zn – 0.21 % Pb – 0.1 % | С2-на глуб. 100м Sn- 5553 т Cu –9559 т Zn – 7701 т Pb – 3617 т Ag – 19.9 т | 1974-79г.г. – поиски масштаба 1:10000 (к-вы, шурфы, пробы); условия благоприят-ные; выс. 3200-3400м; доступно; перспективы ограничены. |
| 93 41047'с.ш. 73027'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Караваш | Рудное тело (75 х 2м) в скарнах между известняками R и гранитами S. | Sn - 0.15 % Cu – 0.49 % Pb – до 24.19 % Zn – 24.6 % Bi – 0.06 % | Забалан. руды на глуб. 150м Sn В+С1-3190т С2 –5570т В+С1+С2-8760т (0.15 %) Cu –В+С1+С2-28400т | 1938г.-поиски; 1940г.-поис-ково-оценочные работы (к-вы, шт.). Условия благо-приятные, выс.1500-2000м; не перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 41032'с.ш. 73011'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Нура | Известняки S прорваны дай-кой диабазовых порфиритов; в зальбандах дайки рудное тело, представленное окисленными сульфидными рудами (100 х 0.5-3.0м). | Sn- 0.15-0.17 % Pb – 1.81-2.82 % Zn – 1.47-3.6 % Ag – от 22.6 до 1648 г/т | Р1на глуб. 50м Sn – 40 т Pb – 570 т Zn – 600 т | 1971-73г.г.-геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, бороз.пр.). Выс.3200-3300м; доступность сезонная; не перспективно. |
| 150 41031'с.ш. 73015'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Алмаункур | Вдоль контакта дайки гранит-порфиров (С2), прорывающей известняки D – рудная зона окисленных полисульфид-ных руд (240 х 2.58 х 100м) | Sn- 0.28 % Pb – 1.33 % Zn – 0.5-17.6 % Ag – 144 г/т | Р1на глуб. 100м Sn – 331 т Pb – 1572 т Ag – 17 т | Известно с 1937г.; 1972г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы). Выс. 3250-3300м, труднодоступно; не перс-пективно. |
| Вольфрам |
| 30 42005'с.ш. 72050'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Джелибек | На контакте массива гранодиоритов О3 с известня-ками Є-О – полоса скарнов (300 х 3-8м), в ней две руд-ные залежи (50 х 1.65-2.1м) | WO3 – ср.0.15% Cu - 0.002-1.0 Mo – 0.001-0.01 Zn – 0.01-0.08% Au-0.7-1.2 г/т Ag –0.8-8.0 г/т | Р1 на глуб.100м WO3 –84т (0.15%) Au-0.055т(0.98г/т) | 1965г.-поиски (к-вы, пробы). Условия неблагоприятные, выс.- 2080-2300м, труднодос-тупно; не перспективно. |
| 35 42002'с.ш. 73002'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Кызтуды | На контакте гранитов О3 с известняками PR3- скарновая залежь (45 х5.5м). | WO3 – 0.06-0.32% Sn – 0.02-0.09% Mo- 0.03-0.15% | Не подсчи-тывались | 1965-67г.г.-геолсъемка м-ба 1:50000. Выс.-3560м, трудно-доступно; не перспективно. |
| Молибден |
| 165 41034'с.ш. 70051'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Сууктор | Скарновые тела (100-150мх1-20м) в из-ках D3 на контакте с гранодиоритами С2. | Мо - 0.05-0.1% WO3 - 0.04% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Выс.3200м. Поиски с поверхн. при съемке м-ба 1:50000, 1967г. (к-вы, бор. пробы). |
| 44 41059'с.ш. 71008'в.д. Чаткальс-кий район | Среднее месторож-дение Средне-Сандалашское | 5 жил (9.5-230мх0.3-3.95м) и 2 штокверка (15х10м) в экзоконтакте гранодиори-тов С2, прорывающих пес-чано-карбонатные толщи С1-2. | Жилы: Мо - 0.05-0.15% Штокверки: Мо (ср.) - 0.14% WO3-0.008-0.38% Cu - 0.02-0.2% Sb - до 0.065% | На 01.01.1967г. С2 на 1м углубки: Мо - 2.2т.т | Перспективный объект, неизученный на глубину. Выс. 2700-3000м. Поиски с поверхн. 1935г., 1965-66г.г. (к-вы, пробы борозд.). |
| 47 41055'с.ш. 71005'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Молибденовое | В эндоконтакте гранодио-ритов С2 - зона сульфиди-зации шириной 300-2000м. В единичном пересечении - рудное тело мощн. - 26.6м. | Мо - 0.023% W - до 0.03% Cu - 0.4% | Нет сведений | Перспективный неизученный объект. Выс. 3000м. Поиски с поверхности 1966г. (фраг-ментарное опробование по профилю). |
| 112 41046'с.ш. 73026'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв- ление Уч-Чек | Мелкие (3х0.2м) флюорит-молибденит-кварцевые жилы и гнезда в гранитах О3. | Мо - 0.05% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 1000м, освоенный р-н. Разведочные работы с поверхности 1940-1941г.г., бороздовые пробы. |
| 269 41015'с.ш. 71009'в.д. Алабукинс-кий район | Мелкое месторож-дение Аутсай | Жильные тела кварц-муско-витовых грейзенов (300-350мх0.5-10м) в гра-нитах Р2-Т среди вулка-нитов С2. | Мо - 0.09% Bi - 0.2% Ag - 120г/т Cu - 1.0% Pb - 1.0% Sn - 0.04% | На 01.01.2000г. кат Р2: Мо - 6т.т | Перспективное м-ние, не изученное с поверхности и на глубину. Выс.1600-2000м, хоро-шо освоенный р-н. Поиски при съемке м-ба 1:50000, 1985г. (к-вы, линейно-точ. пр.). |
| 312 41017'с.ш. 74013'в.д. Тогуз-Тороуский район | Среднее месторожде-ние Чон-Таш (Аномальное, Молибденовое) | Пластообразные залежи эн-до- и экзоскарнов (140-320 х17.1-27.7м) в изв-ках С1-2, прорванных штоком андезитовых порфиритов С3-Р. | Мо - 0.3% Cu - 0.09% Au - 0.1г/т Ag - 2.3г/т Re - до 5 г/т | На 1.01.1986г. кат Р1: Мо - 30.6т.т (сред. - 0.5%) Au-9.2т (1.5г/т) на 01.01.1994г. кат. С2 - Мо - 3.4т.т | Перспективное м-ние, в зоне влияния Макмальского ЗРК. Выс. 2310-2800м. Поиски с поверхности и на глубину 1978-94г.г. (к-вы, шурфы, скв., керновое, бороздовое, техно-логическое опр.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молибден, вольфрам |
| 4 42007'с.ш. 71019'в.д. Чаткальский район | Рудопрояв-ление Тоялмыш | Штокверк (1.5км2) в апикаль-ной части гранитов С2 из 250 кварц - вольфрамит-молиб-денит-полисульфидных жил (25-150мх0.05-0.3м). | Мо - 0.15% WO3 - 0.2% Au - до 0.5г/т Bi - до 0.03% Cu- 0.03-1.04% Zn - до 0.4% | По 130 жилам на глуб. 100м кат. Р2 (1976г.): Мо - 0.316 т WO3 - 0.42 т | Объект с невыясненными перспективами. Высокогор-ная зона (3500м). Поисковые, развед., эксплуатационные (старательские) работы, 1935-41г.г.; съемка, поиски, ревизия с поверхности 1976г. |
| 119 41034'с.ш. 70017'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Ункурташс-кое | Штокверк (700х400м) в гранодиоритах С3, содержа-щий мелкие (50-90х3.5-9м) слюдисто-кварцевые тела с вольфрамитом, молибдени-том, шеелитом. | Мо - 0.016% WO3 - 0.1-1.93% | На 01.01.1957г. кат. С2: WO3 - 0.89т.т. кат. Р1: Мо - 10т.т WO3 - 6-10т.т | Перспективный объект, не изученный на глубину. Выс. 1700-2300м, не освоенный р-н. Поиски с поверхности и на глубину, 1954-57г.г. (к-вы, шт., борозд. пр.). |
| Бериллий |
| 27 42005'с.ш. 72029'в.д. Токтогульс-кий район | Рудопрояв-ление Бешташ южный | Мелкие жилообразные тела и зоны грейзенизации мощн. до 1-9.2м с мусковит-полево-шпат-берилловым орудене-нием в гранитах О3. Рудо-носная полоса - 500х300м. | BeО - 0.01- 0.224% | На 01.01 1997г. кат. Р2: ВеО - 0.237 т.т /0.117%/ | Неперспективное. Низкогорная зона, освоенный район. Поиски с поверхности, 1971-74г.г. (к-вы, борозд. пр.). |
| Ртуть |
| , |
| 14 42006'с.ш. 71041'в.д. Чаткаль-ский район | Рудопрояв-ление Чаткальское | Зона дробления среди доломитов D3, вмещающая рудное тело (80 х 10 м) с вкрапленностью киновари и галенита. | Hg–0.1-0.34% Pb – 0.14-20.76 % Zn-0.1-3.3% Sb-0.12 % | Не подсчиты-вались. | Не изученный объект. Пер-спективы не ясны. Средне-горная зона, (2700 м), частично освоенный р-н. Поиски с поверхности 1967-70 гг. (к-вы, пробы борозд.). |
| 207 41028'с.ш. 71010'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Ачикташ | Минерализованное поле (1кмх800 м) каолинизирован-ных эффузивов кислого-среднего состава Р с выще-лоченной полисульфидной минерализацией. | Hg – 0.01 % Sb-0.03-0.15% | Не подсчиты-вались. | Не изученный объект. Поисковые работы с по-верхности, геол. съемка м-ба 1:50000 низкогорная зона (1500-1700м), хорошо осво-енный район. |
| 90 41047'с.ш. 72036'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Джанарык | Роговиково-джаспероидные брекчии с вкрапленностью киновари, приуроченные к плоскости надвига сланцев S на известняки С1. Мощности брекчии до 10 м. | 0.12 % | Не подсчиты-вались. | Перспективы не ясны. Среднегорная зона, частично освоенный р-н. Поиски с поверхности 1970-71 гг. (к-вы, пробы бороздовые). |
| 230 41027'с.ш. 72036'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Чаак | 4 мелких рудных тела (10 х 0.75-2 м) в зоне дробления среди песчано-конгломерато-вых толщ С2. | 0.01-0.15 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2800 м), ос-военный р-н. Поиски с поверхности, 1971 г. (к-вы, пробы бороздовые). |
| 232 41027'с.ш. 73007'в.д. Базар-Кор-гонский район | Рудопрояв-ление Джоонбель | Зона трещиноватости в пес-чаниках S, вмещающая круто-падающее руд.тело (60х1-4м х20 м) с вкрапленностью ки-новари. | 0.01-0.4 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2000-2100 м), освоенный р-н. Геолсъемка и поиски, м-б 1:50000, 1971-74 гг., 77-82 гг. (к-вы, шурфы, скв.). |
| 296 41019'с.ш. 72045'в.д. Ноокенский район | Рудопрояв-ление Алаш | Крутопадающая минерализ.- зона в изв-ках D2-3 (100 х10-50 м), насыщенная мелкими линзами (2-30 х 0.2-1.5 х 5-20м) с киноварным оруденением. | Линза №1: 2.4% макс.6.7%. Линзы №№ 2-4: средние 0.1-0.25%. | На 01.01.1985г. Hg – 6.99 т | Бесперспективное. Средне-горная зона (2800-2900 м), освоенный р-н. Поиски и оценка на глубину, 1953-80 гг., (к-вы,шурфы,штольни, скв.). |
| 297 41019'с.ш. 72049'в.д. Ноокенский район | Рудопрояв-ление Колегон | Пластообразные брекчии (60-100 х1-3.5х30 м) с кальцит-кино-варной минерализацией в осно-вании надвига кремнистых слан-цев С1 на эффузивы D. | 0.01-0.11% | Не подсчиты-вались | Бесперспективное. Средне-горная зона (2400 м), час-тично освоенный р-н. Поиски с поверхности 1953-55 гг., 1977-82 гг. (канавы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурьма |
| 175 41030'с.ш. 71004'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Сары-Ункур | 14 мелких согласных рудных тел (12-80х0.4-2.5мх6-40м) с кварц-антимонитовыми руда-ми в зоне межпластовых сры-вов среди известняков и сланцев D2. | Sb - 0.1-8% (1.84%) Au - 9.2г/т | На 01.01.1975г. кат.Р1+Р2: Sb - 513т Au - 2.4т | Перспективное. Среднегор-ная зона (1400-1700м), хо-рошо освоенный р-н. Поис-ковые и оценочные работы на глубину в 1972-75г.г. (к-вы, штольни, скв.). |
| 209 41027'с.ш. 71012'в.д. Ала-Букинский район | Среднее месторож-дение Кассанское | Пластообразные тела джас-пероидов (200-1200 х 0.7-7 х 800м) с мышьяковистыми блекло-рудно-антимонит-кварцевыми рудами на меж-формационном контакте (1200х0.6-30мх800м) мрамо-ров и перекрывающих крис-таллических сланцев PZ1 (?). | Sb - 3.561% As - до -0.56% Au - 0.1г/т Ag - 5.2г/т | На 01.01.1999г. на госбалансе кат: C1 -33.763т.т. С2 - 5.324т.т Всего – 39.087т.т. | Перспективное м-ние с не-достаточно разработанной технологией переработки руд. С 1932 по 1952г.г. отрабат. старателями (4.5т.т концент. Sb). Низкогорная зона (1400-1700м), хорошо освоенный р-н. Предвар. и дет. разведка, 1940-54г.г. (к-вы, шурфы, шахты, шт., скважины). |
| Сурьма, полиметаллы |
| 177 41030'с.ш. 71011'в.д. Ала-Букинский район | Рудопрояв-ление Арчасу - II | 2 линзы (7х2.5м) джаспе-роидов с буланжерит-антимонитовым орудене-нием на пологом контакте мраморов и перекрываю-щих кристал. сланцев PZ1. | Sb - 4.44% Pb -до 0.13% Zn -0.05-3.7% Ag - 7.2-42.6г/т Au - до 2г/т | Нет сведений | Бесперспективное. Низко-горная зона (1500-1700м). Поиски с поверхности и на глубину, 1948-54, 1975г.г. (к-вы, скв.). |
| 158 41035'с.ш. 74001'в.д. Тогуз-Торо-уский район | Рудопрояв-ление Бочасай | 9 минерализованных крутопадающих зон (500х1.5м) в из-ках С2, несущих блеклорудную минерализацию. | Sb –0.3% Сu – 0.7% As – 0.1% | Нет сведений | Бесперспективное. Средне-горная зона (2600м). Поиски с поверхности 1965-68г.г. (к-вы). |
| Стронций |
| 121 41035'с.ш. 70028'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Баркраук | Зона разлома (2кмх40м) с кварц-анкеритовым орудене-нием среди гранодиоритов С3. | Sr – 0.2% Au – до 10г/т Сu – 0.025% Sn – 0.001% | Кат Р1 Sr – 24т.т Сu – 0.03т.т | Перспективы не ясны. Геолсъемка м-ба 1:50000 – 1966-68г.г. Горно-техничес-кие условия затрудните-льны. Выс. 2680м. |
| 348 40057'с.ш. 72055'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Турпакбельс-кое (Сузак) | Горизонты, линзы и желваки целестина среди песчано-глинистых гипсоносных толщ К2. Суммарная длина 3-х рудных тел 6500м при ср. мощн. 3.13м. | SrО – 8.70% | Кат С1 SrО – 36.6т.т | Возможно увеличение запа-сов. Объект изучался в 1956 -58г.г., р-н освоен. Условия работ благоприятные. Выс. 850-1020м. |
| 344 40053'с.ш. 72049'в.д. Сузакский район | Рудопрояв-ление Чангырташское (Чангыр-Таш) | Пограничная зона К2-P1, где сконцентрирована масса мик-рослоев и линз целестина. Длина зоны 650м, мощн. 3.45м. | SrО – 8.24% | Кат Р1 SrО – 0.824т.т | Объект имеет ценность вме-сте с другими месторожде-ниями Сузакской группы. Район освоен. Условия благо-приятные. Выс. 700-900м. |
| 347 40053'с.ш. 72052'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Кызыл-Яр-Сузак | Целестиновые горизонты (пропластки), составляющие пласт (3560х1.23м) среди терригенно-карбонатных по-род К2-Р2. | SrО – 9.14% | Кат С1 SrО – 51.1т.т | Возможно увеличение за-пасов в 1.5-2 раза. Район экономически освоен. Усло-вия благоприятные. Выс. 860-980м. |
| 345 40052'с.ш. 72049'в.д. Сузакский район | Рудопрояв-ление Кара-Дарьинское | Пласт целестина (2600мх 0.25м) среди пестроцветных толщ К1-2. Отмечаются и линзовидные рудные тела длиной от 20-80 до 130м, мощн. до 0.7м. | SrО – 10.75% | Кат Р1 SrО – 20.96т.т | Перспективы не ясны из-за низкой изученности. Зона (пласт) прослежена на 20км и контролирует размещение нескольких месторождений. Выс. 700-800м. |
| 322 41006'с.ш. 73002'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Ачи-Су | Слой желваков целести-на мощн. 0.2м, длиной 1км, приуроченный к песчаникам и глинам К2. Размер желваков 5х10см. | SrО – до 45% во вмещающих породах SrО–до 1.77% | Кат Р1 5т.т | Перспективы объекта не велики. Он известен с 1957г., изучался в м-бе 1:50000 с применением канав. Выс. 1100м. |
| 366 40051'с.ш. 73009'в.д. Сузакский район | Рудопроявление Ташлак | Целестиновое орудене-ние в песчано -глинистых толщах К1-2, состоящее из мелких (5-10см) желваков бурого цвета. Длина слоя 1570м, мощн. 0.2м. | SrО – 31.86% | Кат Р2 6т.т | Ресурсы ограничены. Изве-стно с 1957г. Выс. 1100м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 23 42006'с.ш. 72024'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Сиенитовое (уч-ки Сиенитовое 1, 2) | 36 жилообразных и линзо-видных крутопадающих тел флюоритовых метасома-титов, скарнов, щелочных сиенитов S (7-112мх0.2-3.5м; 70х20-50м) с ферри-торит-торит-полисульфид-ной минерализацией. Оруденение цериевой и церий-иттриевой групп. | (TR2О3 –0.054-0.352% (0.137%) Nb2O5–0.05-0.112% ZrO2–0.02-1.8% Hf– 0.1-0.17% BeO – 0.002-0.043% (0.011%) Th – 0.01-0.233% Li– 0.004-0.012% | На 01.01.1998г. кат.С2 по 2 участкам: (TR2О3 -4122т.т. ZrO2–699.3т Nb2O5– 118.4т Th – 116.5т BeO – 63.4т Мо – 35т | Перспективы незначи-тельные. Среднегорная зона (2100-2500м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1957-96г.г. (к-вы). |
| Цирконий |
| 22 42007с.ш. 72024'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Курган | 28 секущих жило- и столбообразных рудных тел (6-200х6-78х 165м) в известняках R3. Руды пир-ротин-галенит-сфалерито-вые, окисленные. | ZrO2 –0.02-1.8% (TR2O3-0.01-1.63%, Th-0.085%, BeO-0.048%, Nb2O5-0.05-0.3%, Pb-0.05-40.5%, Zn-до 27.93%, Sn-до 1.99%, Ag-до 342г/т, As-до 0.65%, Sb-до 0.78%,In-0.03% | Р1 на 07.1993 г. ZrO2 –823.4т /0.495%/ (TR2O3-244.7т /0.146%/ Th-142.9т /0.085%/ BeO-81.1т /0.048%/ Nb2O5-133.7т /0.05%/ | Перспективное, деталь-но разведанное место-рождение. Условия бла-гоприятные, высота 2500 м, доступно. |
| 110 41040'с.ш. 72056'в.д. Токтогуль-ский район | Крупное месторождение Чумали | 2 минерализованные зоны (330х600х130-330м), соп-ровождающие экзоконтак-ты даек сиенитов PZ3, про-рывающих карбонатно-сланцевые толщи S2-D1. | Nb2O5-0.85% Ta2O5-0.003% ZrO2 –1.75% Hf2O3-0.25% Ce2O3-0.075% U-до 0.01% La2O3-до 0.04% | На 01.01.1964г кат.Р3: Nb2O5-59.4 т.т Ta2O5-2.09 т.т ZrO2 –1223т.т Hf2O3-17.47 т.т Ce2O3-52.41т.т | Неизученный перспек-тивный объект. Средне-горная зона (1800-2100 м), освоенный район. Поиски с поверхности, 1959-61 гг. (канавы). |
| Благородные металлы Золотосодержащие месторождения Золото |
| 1 42012'с.ш. 71033'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Джамгыр | Минерализ. зона дробления в гранитах PR1 (5кмх200м); 2 рудных жильных тела - (540-740х1.5-2.0м). | Au –11.9г/т , Ag - 38.56г/т, Mo - 0.14% | На глуб. 300м: С2- - 5.331т Р1 - 9.25т Р2 - 4.75т С2+Р1+Р2 - 19.33т | Поисково-оценоч. работы 1988-92гг. (канавы, шт. 1490м, скв.-3780м). Условия благопр., выс. 2700-3700м, доступно, перспективное. |
| 3 42008'с.ш. 71014'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Ишакульды | Минерализованная зона ок-варцевания в гранитах С2 (1000х150м); рудное тело - (180х2.0м). | Au –20г/т , Ag - 11.6г/т, Cu - 0.015% Bi - 0.03% | На глуб. 100м: P2 по рудно-му телу -1.08т Р2 -по рудн. зоне -18.72т (0.5г/т). | Геолсъемка м-ба 1:50000. Условия сложные, выс. 4200м, трудно доступно, перспективное. |
| 7 42004'с.ш. 71014'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Каратор-Сандалашс-кий | В терригенных отл. O2 и D2-3 - минерализ. зона (1000х90м), включ. 4 рудн. тела дл. от 200 до 400м, мощн. от 1.0 до 4.0м. | Au по минер. зоне –2.2г/т , по рудным телам от 2.9 до 18 г/т, сурьма -1.56%, мышьяк - 0.7% | На глуб. 150м: P2 по рудной зоне -56т (2.0г/т) Р2 по рудн. телам-12.87т (4.7г/т). | 1992г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, (канавы, литохимия). Условия бла-гопр., выс.2300-2990м, дос-тупно, перспективное. |
| 9 42006'с.ш. 71019'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Минтеке | В кремнистых сланцах и углисто-кремнистых филлитах Є-О2 - минерализ. зона, мощ. 1.1км, дл. 3.5км, в ней рудная зона 1200х50х100м. | Au–3.0г/т Ag - 100г/т, As - 1.0% Сu - 1.0% Pb - 1.0% Zn - 1.0% Sn - 0.1% | Кат Р2 на глуб.100м: 45т | 1970г. - поиски масштаба 1:50000. Условия относ. благоприятные, выс. 2900-3100м, район труд-нодоступен. Перспективное. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 42004'с.ш. 72056'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Тегермен | На контакте известняков Є-О с гранодиоритами О3 три скарновых рудных тела (120-380х0.4-2.95х100м). | Au – 7.8г/т Cu -0.03-2.27% WO3 - 0.01-0.33%, Bi - 0.024%, Ag - до 50г/т | На глуб. 100м - С2 - 0.524т Р1 - 6.0т С2+Р1 -6.524т | 1965г. - поиски; 1977г.- геол-съемка и поиски м-ба 1:50000 (канавы, про-бы). Выс. 3300м, трудная доступность; район не освоен; перспективное. |
| 33 42002'с.ш. 72055'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Тегермен-Южный | На контакте гранодиоритов О3 с известн. R2-3 рудная скар-новая залежь (80х1.8х100м). | Au – 4.0г/т | Р2 на глу-бину 100м 0.172т | 1965г. - поиски масштаба 1:25000; (пробы, литохи-мия). Условия сложные; выс. 3300м, р-н не освоен. Перспективы не выяснены. |
| 37 41056'с.ш. 70058'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление уч.Северный | На контакте гранодиорит-порфиров Р1-2 с известн. С1v - 7 скарн. рудных тел (300-350мх1.3-4.0м). | Au - 6.6г/т Сu -1.30% Ag - 10.2г/т | Р1 на глуб. 100м - 4.0т | 1979г. - поиск.- оцен. работы м-ба 1:10000 (к-вы 2643м3, шурфы - 101м). Условия относит. благопр., выс. 2700-2900м, доступно; на глуб. до 15м отраб. старателями. |
| 38 41055'с.ш. 70057'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Древнее | В известняках С1 - скарново-рудное тело дл. 150м, мощн. 2.0м, вскрытое древней выработкой. | Au - 10г/т Ag - 8 г/т Сu -0.5% | Р2 на глуб. 50м - 0.45т | 1965г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1979г. - поиск.- оцен. работы м-ба 1:10000 (к-вы, борозд. пр.). Выс. 2700-2750м, доступно. |
| 40 41055'с.ш. 70056'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Акчикташ-Левобережный | В приконтактовых зонах што-ков гранодиоритов С3-Р1 про-рыв. мраморы С1v, залежи гранат-пироксен. скарнов (180х250м) в них скарново-рудное тело дл. 250м и мощн. 8.5м). | Au - 7.0г/т Ag - 11.0 г/т Сu - 1.0% | Р2 на глуб. 50м - 1.87т | 1965г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1979г. - поиск.- оцен. работы м-ба 1:10000. Выс. 2560-2700м, доступно, слабо изучено. |
| 41 41054'с.ш. 70058'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Неогеновое | Среди Р-N отл. небольшой вы-ход гранодиоритов Р1-2 с ксе-нолитами известняков С1v, преобр. в гранат-пироксе-новые скарны; скарново-рудное тело 115 х 3.0 х 50м. | Au - 6.0г/т Ag - 28.0 г/т | Р2 на глуб. 50м - 0.31т Ag - 1.445т | 1965г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1973-76гг. - поиск.- ревиз. работы м-ба 1:10000. Условия не благопр., значит. мощн. Р-N отл. Слабо изуче-но. |
| 42 41055'с.ш. 70056'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Кварцевое | В гранодиорит-порфирах Р1-2 рудный штокверк разм. 500 м2. | Au - 4.6г/т Ag - 5.0 г/т | Р2 на глуб. 100м - 1.512т | 1965г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1979г.- поиск.- рев. работы м-ба 1:10000. Выс. 2750м, доступно. |
| 65 41051'с.ш. 70056'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Герта | В мраморах С1v, гранодио-ритах и кварц. диоритах (С2) серия кварц-сульфидных кру-топадающих жил; одна рудная жила дл. 400м и мощн. 1.3м. | Au - 4.0г/т Ag - 30.0 г/т | Р2 на глуб. 200м Au - 1.3т Ag - 9.0т | 1967г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1973-75гг. - поиски (к-вы). Выс. 1950-2150м, доступно. |
| 73 41050'с.ш. 70057'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Коккайкы | В гранодиоритах и кварц. диоритах С2 рудная кварцевая жила дл. 800м, мощн. от 0.2 до 4.0м. | Au - 3.8г/т Ag - 86.7 г/т Cu - до 0.7% Pb - 0.15% Zn - 0.07% | Р2 на глуб. 200м Au - 1.8т Ag - 41.2т | 1973-75гг. - поисково-ревизион. работы м-ба 1:10000. Условия не бла-гоприятные, выс. 2400-2600м. |
| 74/1 41049'с.ш. 70059'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Верхнее Турпактушты | Вдоль контакта известн. С1 и гранодиоритов С2 серия кварц-гематитовых жил мощн. до 3м, дл. до 400м. | Au - 4.0г/т Ag-9.5-225.0 г/т Cu - 0.05-1.0% Pb - до 1.0% Zn - 1.0% Sb - 0.3% As - 0.15% | Р1на глуб. 100м 1.2т | 1973-76гг. - поисково-реви-зион. работы (к-вы). Выс. 2800-3000м, доступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 41049'с.ш. 70058'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Турпактушты | На контакте гранодиоритов С2 с известн. С1 - 4 пластообр. рудн. залежи (500-1400х1.9-2.1х120м). | Au - 4.35г/т Cu - до 1.0% Pb - 1.0% Zn - 1.0% Ag - 1 - 20 г/т | На глуб. 150м Р1 - 1.763т Р2 - 1.169т Р1+Р2 - 2.932т | 1973-76гг. - поисково-ревиз. работы; 1980-87гг. - поиск.-оцен. работы. Выс. 2700-3200м, доступ-но, широко распростр. древние выработки. |
| 75 41047'с.ш. 70057'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Аккому | В гранодиоритах С2 серия кварц-сульфидных жил мощн. до 2.5м; две рудные жильные зоны мощн. 1-2.5м, дл. 120-160м. | Au - 6.0г/т Ag - 2.0 г/т | Р1 на глуб. 80м - 0.46т | 1971г. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1973-76гг. поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы). Выс. 2600-2700м. До глуб. 10м отработано, в отвалах древних выработ. сод Au до 20-30г/т. |
| 122 41031'с.ш. 70025'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Каинды | В гранитах Р1 минерализ. зона мощн. 0.9м, дл. 50м. | Au - 8.0г/т | Р2 на глуб. 25м - 2.81т | 1969г. - геолсъемка м-ба 1:50000; условия относит. благоприятн., выс. 3400м. Изучено слабо. |
| 123 41035-37'с.ш. 700 31-35'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Ирисай | В гранодиоритах С3 - 9 мине-рализ. и жильн. зон разм. 360-5000х0.7-4.0м. | Au - 2.15г/т Cu - 0.52% Mo - 0.03% | Р2 на глуб. 100м - 5.608т Cu - 14254т | 1966-68гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1981-87гг. - поиски (к-вы). Выс. 2300-3800м, доступно; р-н не освоен, перспективы ограничены. |
| 125 41033'с.ш. 70035 'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Восточное | Вдоль контакта гранодиори-тов Р1 с песчаниками и изве-стняками D2-3 - серия кварц-сульфидных жил, среди них 8 рудных тел 50-400х0.6-5.0м. | Au - 4.87г/т Cu - 0.38% | Р2 на глуб. 100м - 0.818т | 1966-68гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1984г. - поиски (к-вы). Выс. 2200-2700м, доступно. Перс-пективы ограничены. |
| 166 41035' с.ш. 700 55'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Рават | В зоне разлома, секущего сланцы О, андезиты D1, песчаники D3 и гранодиориты (V), - минерализ. зона (1900х4.0м). | Au - 8.5г/т | Р2 на глуб. 100м - 5.232т | 1985г. - поиски (8 канав). Выс. 3200-3450м, значит. мощн. рыхлых отложений. |
| 167 41032'с.ш. 70048'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Чапчама | На контакте мраморов и кристаллич. сланцев в ядре антикл. складки - две джаспе-роидн. залежи дл. 450 и 600м, мощн. 12.0 и 1.5м. | Au -5.0-6.98г/т Sb - 0.03-0.1% As - 0.43-1.89% | С1+С2 - 0.979т Р1+Р2 - 1.0т С1+С2+Р1+Р2 - 1.979т | 1950-51гг. - поиски , 1952г. - предвар. разв.; 1978-82гг. поиск.-оцен. работы (к-вы - 8433м3, шурфы - 877м, шт. 1520м, скв. - 3873м). Выс. 2700-3100м. |
| 198 41029' с.ш. 70058'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Вост. Иштамберды | В метаморф. сланцах и амфиболитах PZ1 - 5 мине-рализ. зон ср. мощн. 1.5м суммарной дл. - 3500м. | Au -9.1г/т | Р2 на глуб. 200м 25.32т | 1964-65гг. - геолсъемка м-ба 1:25000, 1979-82гг. -поиски, 1981-83гг. - поисково-оценоч. работы (30 канав, 4 шурфа). Условия благоприятные, выс. 1950-2350м. |
| 197 41028' с.ш. 70058'в.д. Алабукин-ский район | Среднее месторож-дение Иштамберды | В сланцах PZ1, смятых в антикл. складку и прорванных плагиогранитами - 14 пласто-вых и жильных рудных тел дл.150-1150м, мощн. 1.2-3.8м. | Au -8.2г/т Ag - 2-8г/т As - 0.43-1.87%, Sb - 0.03-0.1% | На глуб. 350м С1 - 13.49т С2 - 20.599т Р2 - 44.042т С1+С2+Р2 - 78.125т | 1983-86гг. - предвар. разв.; (к-вы 138410м3, шурфы - 241м, шт. 9900м, скв. 57298м). Выс.2000-2450м, доступно. Подготовлено к эксплуатации. |
| 196 41029' с.ш. 70056'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Зап. Иштамберды | В метаморфических сл. и амфиболитах PZ1 - 4 мине-рализ. зоны мощн. 1-1.5м, дл. от 100 до 1000м. | Au -7.8г/т Ag - сл. - 9.5г/т | Р2 на глуб. 200м 16.695т | 1966г. - геолсъемка м-ба 1:25000, 1979-82гг. -поиски, 1983-86гг. - поиск.-оцен. ра-боты (30 к-в, гориз. скв.). Условия благопр., выс. 2100-2400м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 41028' с.ш. 70057'в.д. Алабукин-ский район | Рудопрояв-ление Южно-Акбалтыр-ганское | В метаморфич. сланцах PR, в экзоконтакте с гранодио-ритами С2 - минерализ. зона (500х1.5м). | Au -5.1г/т | Р2 на глуб. 200м 2.027т | 1964-65гг. - геолсъемка м-ба 1:25000 и поиски м-ба 1:5000, 1981-83гг - поиск.-оцен. работы (к-вы). Выс. 2000-2250м, большая мощ-ность рыхлых отл., слабо изучено. |
| 204 41029' с.ш. 70059'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Андагул | На контакте сиенито-диоритов С2 с метаморф. сланцами PZ1 - 5 минерализ. рудн. зон (300-500х1.4-1.84м) и 48 пологих рудных жил (200-500х0.5м). | Au - 4.6г/т Ag - 22.4г/т | Р1 на глуб. 100-120м 21.01т | 1966-69гг. - поиск.-оцен. ра-боты; 1986-90гг. - поиск.- ревиз. раб. (к-вы - 32228м3, шурфы - 268м, шт. - 1950м, скв.-1719м). Условия благопр., выс. 1900-2400м. Перспективное. |
| 206 41025' с.ш. 70049'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Кызылташ | В вулканитах С2 минерализ. зона дл. 1500м, шир. 500м, в ней 4 жильных рудных тела (230-500х0.9-2.0м). | Au - 2.8г/т | На глуб.. 300м Р1 - 1.139т (5.1г.т) Р2 - 3.785т (2.6г/т) Р1+Р2 - 4.924т (2.8г/т) | 1964-65гг. - геолсъемка м-ба 1:25000, 1973-76гг. - деталь-ные поиски; 1987-91гг. - по-иск.-оцен. работы (к-вы, врезы, шурфы - 72.5м, 9 скв., шт.-100м). Выс. 2700-3150м. |
| 100 41042' с.ш. 71001'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Чаарташ | В ороговикованных песчани-ках D2-3 - рудная кварцевая линза 50х20х25м. | Au - 4.0г/т Pb - 0.2-2.65% Zn - до 0.5% Sb - 0.15% Ag - от 1 до 1000г/т | Р1 на глуб.. 25м 0.093т | 1968, 1973гг. - поиски м-ба 1:10000-1:5000 (канавы, шурфы - 67м). Выс. 1800-2300м, доступно, перспек-тивы ограничены.. |
| 101 41042' с.ш. 71004'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Закрытое | На контактах мелких штоков диоритов Р с известняками S1 - 3 скарновые залежи (10-20х80м). | Au - 3.0г/т Cu - до 0.65% | Р1 на глуб.. 40м 0.08т | 1973г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:25000 (к-вы, шурфы). Выс. 2300-2500м, доступно, перспективы ограничены. |
| 171 41034' с.ш. 71006'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Сарысай-Тилляберды | Зона межформ. контакта мра-моров и кварц-слюдистых сл. PZ1, минерализ. согласная зона 3700х2.38х500м, рудное тело 800х2.53х500м. | Au - ср. по рудн. телу -5.24г/т, по зоне - 3.73г/т As - до 1.0% | На глуб.. 500м: Р1 по рудному телу 13.787т по минерал. зоне - 42.7т | 1959-61гг. - поиск.-развед. работы (к-вы 3500м3, шт. 166м), 1963г. - геолсъемка м-ба 1:25000 (к-вы, шт.), 1989г.- поиски м-ба 1:10000 Выс. 2000-2500м, перспек-тивное. |
| 173 41032' с.ш. 71008'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Перевальное | В кварц-слюдист. сланцах PZ1 две минерализ. зоны дл. 830 и 250м, мощн. 1-10м; в них два жильн. тела разм. 400х1-5х450 и 90х1-5х180м. | Au - 9.85г/т Ag - 1.0 г/т, Se - 0.5-0.6, Te - 0.35г/т Sb-0.03-0.07% | На глуб.. 500м: С1 - 5.471т С2 - 0.626т С1+С2 - 6.097т | 1978-83гг. - предвар. и де-тальн. разв. (к-вы 10530м3, шт.- 10280м, скв. - 16932м). Условия благопр., подготов-лено к эксплуатации. |
| 176 41030' с.ш. 71009'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Тереккан | Сводовая часть антиклинали, слож. мраморами и кварц-слюдист. сланц. PZ1; рудная межпластовая залежь 500х2-12м и 33 жильных рудных тела (60-300х2-5мх100-300м). | Au - 7.68г/т Ag - 3.59г/т, As - до 9.47% | На глуб.. 100-300м: Au: С1-3.799т С2 - 2.331т С1+С2 - 6.13т Ag - 3.0т | 1957-59гг. - предвар. разв., 1960-77гг. - детальн. разв. (к-вы, шурфы, шт., скв.). Условия благопр., подготов-лено к эксплуатации. |
| 178 41035' с.ш. 71023'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Акбалтыр- ганское | В известняках D3 - согласная крутопадающая минерализо-ванная зона 2100х50-200м, в ней рудные тела - 2100х8-100мх100м. | Au - 6.4г/т Cu - до 1.43% Ag - 1.8г/т | Р2 на глуб.. 100м 14.97т | 1965г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы, борозд. пр.). Условия весьма благопр., выс. 1800-2300м, доступно; перспективно, но есть сомнения в качестве анализов. |
| 202 41029' с.ш. 71002'в.д. Алабукин-ский район | Среднее месторож-дение Ункурташ | В гранодиоритах С3 линейно-штокверковое рудное тело - 2130х5.2х500м. | Au - 3.1г/т Sb - 0.4%, Mo - 0.001-0.03% | Р1 на глуб.. 500м 44.63т | 1983г. - детальн. поиски м-ба 1:10000; 1985г. - поиски. Условия благопр., до глубин. 200-400м возможна отра-ботка открытым способом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 41029' с.ш. 71004'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Джалама | В зоне экзо-эндоконтакта гра-нодиорит. С2, прорывающих карб. гипсовую толщу D2, рудная минерализ. зона - 580х1.4-8.0м. | Au - 8.0г/т Ag - 1-50г/т Pb - 0.5%, Zn - 0.1%, Bi - 0.5%, Sb - 0.3% | На 1989г: C2 - 0.774т Р1 - 0.394т С2+Р1 - 1.168т | 1983г. - детальн. поиски, 1989г. - поиск.-оцен. работы; всего - к-вы 2530м3, шурфы, 6 скв. (970м), 2 шт. (653м); 1983г. запасы - С2 - 1.282т, Р1 - 2.987т, С2+Р1 - 4.269т (7.31г/т). Условия благопр., выс. 1760-1790м. |
| 205 41029' с.ш. 71007'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Актамджал | Вдоль контакта кристал. сл. V с терриг.-карбон. толщей D2 - серицит-кварц. метасомати-ческ. залежь с двумя мине-рализ. рудными зонами разм. 500х1.5-15.0 и 40х1.6м | Au - 6.54г/т Pb - 0.4% As - 0.2% | Р1 - на глуб. 100м 1.66т | 1973г. - поиск.-оцен. работы; 1989г. -детальн. поиски м-ба 1:10000 (к-вы - 1773м3, шт. -40.2м, шурфы 14м, скв. -87.7м). Условия весьма благопр. |
| 48 41058' с.ш. 72001'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Малаташ | В эффузивах D2 три изометр. рудные зоны площ. 3182, 160 и 320м2, объединяющие 35 рудных жил дл. 10-150 и мощн. 0.1-1.5м. | Au - 4.48г/т | На глуб. 100м Р1 - 4.922т | 1973-75гг. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1976-77гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы). Выс. 2000-2500м. Перспек-тивно. |
| 107 41039' с.ш. 72002'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Капчагай | В вулканитах D2 два линейно-штокверковых рудных тела суммарн. дл. 100м, ср. мощн. 3.0м. | Au - 1.2г/т Cu - 0.09%, Bi - 0.002-0.005%, W - 0.04-0.05% | Р2 на глуб. 100м 0.187т | 1990-96гг.-ГДП м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (5 к-в 621м3), условия благопр. |
| 132 41037' с.ш. 72010'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Бакты-Булак | На контакте с гранитами С3-Р1 - скарн. залежь мощн. 42м и минерализ. зона метасома-титов дл. 1600м, мощн. 40-90м. | Au - 1.8г/т Ag - 10г/т Ni - 0.2-0.7% Sn - 0.05% | Р1 на глуб. 100м 0.153т | 1990-96гг.-ГДП м-ба 1:50000 (к-вы). Условия благопр., выс. 1300-1600м. |
| 133 41037' с.ш. 72022'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Акджол | В зеленых сланцах PZ2 жильная рудная зона дл. 500м, шир. до 100м; 10 рудных тел дл. 20-350м, мощн. 0.2-3.35м. | Au - 3.5г/т Ag - 34.4г/т Pb - до 4.7%, Cu - 0.35%, Zn - 0.52%, As - 0.5% | На глуб. 200м - С2 - 0.645т Р1 - 0.592т С2+Р1 - 1.237т Ag - С2+Р2 - 12.0т | 1973-76гг.- поиски, 1976-80гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы, шт.). Выс. 2600-2850м, в освоенном районе. |
| 136 41037' с.ш. 72021'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Кичи-Акджол | В зеленых сланцах PZ2 жи-льная рудная зона - 70х5м. | Au - 4.87г/т Ag - 10-43, ср. 17.9г/т Cu - 0.1%, Pb - 0.07% | На глуб. 50м - Р1 - 0.221т Ag - Р1 - 0.814т | 1987-92гг.- поиски м-ба 1:10000 (5 к-в через 40-80м). ЮЗ фланг м-я Акджол. |
| 135 41036' с.ш. 72022'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Поворот | По контакту терриг. отл. С2-3 с габброидами минерализ. зона мощн. 4.0м, дл. ( 20м. | Au - 4.0г/т | На глуб. 50м - Р1 - 0.041т | 1987-92гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Условия благопр., СЗ фланг м-я Тохтазан. |
| 134 41036' с.ш. 72023'в.д. Аксыйский район | Среднее месторож-дение Тохтазан | Зеленые сланцы Є-D2 и терриг. отл. С2-С3 прорваны интрузией монцодиоритов Р1; в крутопадающ. зонах дробл. 13 минерализ. зон дл. 250-700м, мощн. от 2 до 60м с глуб. оруденения 140-400м. | Au - 3.2г/т W - 0.1% | Р1 на глуб. 60-200м 31.7т | 1973-76гг.- геолсъемка м-ба 1:50000, 1987-92гг. -поиски м-ба 1:10000 (40 к-в, 5 шурфов). Изучается компа-нией Камеко. Условия благопр., выс. 1900-2580, перспективное. |
| 138 41036' с.ш. 72021'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление уч.Роднико-вый | Зеленые сланцы PZ2 и терриг. отл. С2-3 пронизаны силлами кварц. диоритов Р1; жильные рудные тела (дл. 50-75м, мощн. от 0.1 до 4.0м). | Au - 5.5г/т Cu - до 0.6%, Pb - 0.08% Ag - 28-132г/т | Р1 на глуб. 22м- 0.176т | 1973-76г.г., 1987-92гг. - пои-ски м-ба 1:10000, (14 к-в, 3 шурфа, 7 скв.). Условия благоприятные. |
| 139 41035' с.ш. 72020'в.д. Аксыйский район | Рудопрояв-ление Перевальное | В терригенных породах С2-3, прорванных кварц. диоритами Р1, три минерализ. зоны дл. 10-150м, мощн. 1-10м. | Au - 5.1г/т Pb - 0.19-0.95%, Cu - 0.12% Mo - 0.01% | Р1 на глуб. 100м- 1.083т | 1987-92г.г. - поиски м-ба 1:10000, (к-вы). Условия благоприятные. Выс. 2100-2200м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 41035' с.ш. 72021'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Курпсай | Вдоль контакта монцодиори-тов Р1 и метаморф. сл. PZ2, минерализ. зона дл. 1200м, мощн. от 10 до 140м. | Au - 3.3г/т Ag - до 150г/т | На глуб. 225м- Р1 - 4.9т Р2 - 4.6т Р1+Р2 - 9.5т | 1973-76г.г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, 1987-92г.г. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы - 102м, 10 - шурфов). Выс. 1500-1900м. На глубину не изучено. |
| 53 41059' с.ш. 73031'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Зындан - 1 | В гранодиоритах О2 орудене-лая дайка мелкозерн. гранитов дл. 100м мощн. 3-4м | Au - 3.0г/т Pb - 0.02% | Р2 на глуб. 50м- 0.150т | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000, условия не благопр., выс.3500м. |
| 54 41057' с.ш. 73033'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Алмалу | Среди вулканогенно-терриген. отл. О2, прорван. гранитами О3, минерализ. зона 440х5.0 х 200м, в ней 4 рудных тела дл. 110м, мощн. 4.0м. | Au - 1.0г/т Ag - 0.1-6.6г/т | Р1на глуб. 200м- 1.1т (1г/т), в т.ч. 0.1т (5г/т) | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000, условия благопр., выс.1800-2500м. |
| 55 41056' с.ш. 73040'в.д. Токтогуль-ский район | Рудопрояв-ление Туракаин II | На контакте диабазов с прослоями яшм Є-О2 с гра-нитоидами О3 минерализ. зона (400х2х200м). | Au - 1.2г/т Ag - 2.6г/т | Р1на глуб. 200м- 0.48т | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000, условия благопр., выс.2000м. |
| 59 41052' с.ш. 73039'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Кызылсу | Минерализ. зона (400х5х200м) в толще кластолав андезитов О2. | Au - 5.0г/т As - 0.7%, Mо - 0.04% | Р1на глуб. 200м- 5.0т | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000, выс.2250м. Изучено слабо. |
| 60 41051'с.ш. 73039'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Акташ | Минерализов. зона (1000х4.0 х200м) в толще алеврол., песч., кластолав и известн. О2, прорванных габбро-диори- тами D2. | Au - 3.0г/т As - 0.2-1.0% | Р1на глуб. 200м- 6.6т | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы), выс.2300-300м, легко дос-тупно; перспективное. |
| 233 41023' с.ш. 73019'в.д. Базар-Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Куровес - I | Среди базальтовых порфири-тов и кремней D2 минерализ. зона (2000х3.0х200м). | Au - 4.0г/т Ag - 17.0г/т | Р2на глуб. 200м- 6.0т | 1982г. - поиски пр. ГДП м-ба 1:50000, выс.1760м. Изучено слабо, перспективно. |
| 155/1 41029'с.ш. 73032'в.д. Тогуз-Тороус-ский район | Рудопрояв-ление Каначу | Среди мраморов D2 - жильная зона (200х1.0х100м). | Au - 1.0г/т Cu - 0.001%, Pb - 0.001%, Zn - 0.003% | Р2на глуб. 100м- 0.05т | 1977г. - геолсъемка м-ба 1:50000, выс.3200м. трудно доступно. |
| 259 41018' с.ш. 70047'в.д. Ала-Букинский район | Рудопрояв-ление Карасайское | В андезитовых порфиритах С2 - 4 жильные рудные зоны (50-150х1.0-30м), в них два жильных рудных тела (75-150х2-6.5м). | Au - 0.3-6.5г/т ср.2.62г/т | Р1 на глуб. 100м по рудным зонам 0.637т (2.62г/т) по рудным телам 0.247т (5.9г/т) | 1968г. - геолсъемка м-ба 1:25000 (к-вы). Условия бла-гопр., выс. 3100м, легкая доступность в освоенном р-не. |
| 272 41017' с.ш. 71017'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Джал-Какильдак | Андезитовые порфириты D2 прорваны субвулканическими телами андезито-дацитов D2, к которым приурочены 6 мине-рализов. зон разм. 200-650х1.0-10.0м. | Au - 3.0г/т Ag - 4.5г/т | Р2 на глуб. 200м 17.4т (Ag - 26.1т) | 1985г. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы), выс. 1200-1400м, легко доступно; перспективное. |
| 274 41016' с.ш. 71021'в.д. Ала-Букинский район | Рудопрояв-ление Ащисай | Среди андезитовых порфи-ритов и их туфов D2 - минерализ. рудная зона (150х4.0х100м). | Au - 2.0г/т Cu - 0.04%, Pb - 0.045% | Р2 на глуб. 100м 0.3т | 1985г. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы), выс. 1150м, легко доступно. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 303 41011' с.ш. 73059'в.д. Тогуз-Тороуский район | Среднее месторож-дение Макмал | В зонах южного эндо- экзоконтакта гранитов Р2-Т1 прорывающего известняки С1, три минерализов. скарновые зоны (120-440х5.0-75.0х100-400м). | Au - 6.87г/т Ag - 1.62-11.0г/т волластонит - 20.2% | Госбаланс: С1 - 16.716т С2 - 4.218т С1+С2 - 20.934т Р1 - 22.607т С1+С2+Р1 - 43.541т волластонит - 15000т.т. | 1967г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1971-77гг. - предвар. 1973-75гг.; 1977-80гг. - детальная разв.; отрабатывается с 1986г. Карьерные запасы почти отработаны. |
| 304 41011' с.ш. 73059'в.д. Тогуз-Тороуский район | Мелкое месторождение участок Восточный | В известняках С1, прорванных дайками диоритовых порфи-ритов - 4 минерализ. зоны (600-800х30-40х200-400м), в них 20 рудн. тел (70-170х0.8-20.0х200м). | Au - 5.7г/т | Р1 - 11.420т | 1981-85гг.-детальные глубин- ные поиски (скв. - 34370м); перспективно как восточный фланг м-я Макмал. |
| 305 41010' с.ш. 73055'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопроявле-ние Тропинное | В песчаниках О, прорванных дайками диоритовых порфи-ритов Р, минерализованная зона (200х1.6х100м). | Au - 3.8г/т | Р1 на глуб. 100м- 0.304т | 1986-90гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы), условия бла-гопр., выс.2400м, доступно. |
| 308 41010' с.ш. 73058'в.д. Тогуз-Тороуский район | Мелкое месторождение участок Диоритовый | В зальбандах даек порфири-тов, прорывающих известняки С1, 5 жилообразных и линзо-образных минерализованных скарновых залежей (80-160х0.3-8.5х300-400м), вскры-тых скважинами. | Au - 7.0г/т | Р1- 4.892т | 1981-85гг. - поиск.-оцен. работы, глубинные поиски (скв. -14370м); перспективно как ближайший фланг м-я Макмал. |
| 307 41009' с.ш. 73057'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Канское | В углеродисто-глинисто-крем-нистых породах Є-О1 в экзоконтакте штока диоритов Р - минерализ. зона (200х 2.5х100м). | Au - 5.1г/т Sb - 0.4%, As - 0.5% | Р1- на глуб. 100м 0.656т | 1990г. - поиски (к-вы, скв.); условия благопр., выс. 2200м, доступно; перспективы огра-ничены. |
| 332 41005'с.ш. 74002'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Босого | Минерализов. зона надвига в монцодиоритах Р дл. 200м мощн. 20м с гл. оруд. 100м. | Au - 1.2г/т Bi - 0.003% | Р2- на глуб. 100м 1.2т | ГДП м-ба 1:50000 1992г. Выс. 2900м, доступно, р-н освоенный, изучено слабо. |
| 334 41004'с.ш. 74000'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Пчан | Среди темно-серых кремней и кремнистых брекчий С рудная минерализ. зона разм. 1.5х100х100м. | Au - 3.6г/т | Р2- на глуб. 100м 0.45т | ГДП м-ба 1:50000 1992г. Выс. 2600м, доступно. |
| 335 41004'с.ш. 74001'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Ирасу | Минерализ. зона кварц-карб. метасоматитов разм. 1.5х100м в черных углистых из-ках Є-О1. | Au - 1.8г/т Bi - 0.04%, Cu - до 1.0% | Р2- на глуб. 70м 0.05т | ГДП м-ба 1:50000 1992г. Выс. 2900м, доступно, р-н освоен. |
| 336 41004'с.ш. 74001'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Приконтак-товое | На контакте из-ков D3-С2 с монцодиоритами Р серия экзо- и эндоскарновых тел; рудная жильная зона (200х1.0х100м). | Au - 2.3г/т | Р2- на глуб. 100м 0.11т | ГДП м-ба 1:50000 (рас-чистки, к-вы). Выс. 2800-3000м, доступно, р-н освоенный. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото, медь |
| 11 42003'с.ш. 71027'в.д. Чаткальс-кий район | Среднее месторож-дение Куру-Тегерек | Скарновые залежи на контак-тах штоков диоритов С2 с из-вестняками С1; 5 скарновых рудных зон дл. 100-900м, мощн. 129м, глуб. оруденения 300м. | Au – 0.65 г/т, Cu - 0.56%, Zn - 0.45, Pb - 0.11, As - 0.08%, Ag - 2.15г/т | На глуб. 300м: Au: С1 - 63.967т С2 - 33.888т С1+С2-97.355т Cu: С1 - 569830т С2 - 452810т С1+С2 - 372030т Ag: С1+С2-372т | 1963-84гг.- предварит. разв. (шт., скв., шурфы). Выс. 2700-3000м, доступно. В контурах окисл. руд - 20т Au (6г/т). Подготавливается к эксплуатации. |
| 39 41056'с.ш. 70058'в.д. Чаткальс-кий район | Среднее месторож-дение Кичи-Сандык | В эндоконтакте штока грано-диорит-порфиров Р, прорыва-ющих известн. С1, 85 жило-образных скарново-рудных тел размером 100-260х1.0-9.4м. | Au - 6.6 г/т Cu - 1.66%, Ag - 11.4г/т | Р1 на глуб. 100м Au - 27.049т Cu - 67675т | 1968г. - геолсъемка и по-иски м-ба 1:50000, 1973-76гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы). Выс. 2600-3000м, доступно, с поверхности на глуб. 15-20м отработано древними рудокопами. Перспективное. |
| 64 41052'с.ш. 70056'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Ачикташ | В эффузивах С2, вблизи кон-такта с гранитами С3 мине-рализ. рудная зона (600х50-150м). | Au - 1.0 г/т Cu - 0.8%, Zn - 0.15-0.7, As - 0.1% | Р2 на глуб. 100м Au - 12.0т Cu -ориенти-ровочно - 96000т | 1968г. - геолсъемка и по-иски м-ба 1:50000, (к-вы). Условия благопр., выс. 2400-2650м, изучено слабо. |
| 76 41046'с.ш. 70058'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Отвальное | На контакте известняков С1 с гранодиоритами С2 - рудная скарновая залежь (30х2.5-3.0х15.0м). | Au - 7.0 г/т Cu - 0.7, Pb - 0.7, Zn - 0.9% | Р1 на глуб. 15м 0.028т | 1987г.- поиски. Выс. 2500м, доступно, перспективное. |
| 124 41035'с.ш. 70038'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Кызылджар | 4 минерализованные зоны с Au-Cu-порфировым орудене-нием вдоль крутопадающих разрывов в сиенитодиоритах С2. | Cu - 0.62%, Au - 0.65 г/т | Р1: Сu - 20.7 тыс.т Au - 2.18т | Самостоятельных перспек-тив не имеет. |
| 164 41033'с.ш. 70050'в.д. Чаткальс-кий район | Рудопрояв-ление Перевальное | В гранодиоритах, кварцевых монцонитах С2 останцы извес-тняков D3, участками превр. в скарны; 5 скарновых рудных тел (100-240х5-10м). | Au - 2.15 г/т Cu - 0.57%, Ag - 5.09г/т | Р2 на глуб. 100м Au - 0.928т Сu - 8208т | 1966-68гг. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000; 1981-85гг. - поиски (к-вы, шур-фы). Выс. 3200-3300м, дос-тупно. Перспективы огра-ничены. |
| 141 41033'с.ш. 72022'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Бульдурек | Плащеобразная залежь Au-колчеданных руд мощн. до 22м (ср.7.1м), S-420065м2 в зеленых сланцах PZ1. | Au - 0.9 г/т Cu - 0.94, Zn - 0.9% | На гл. 300м Au - Р1 - 4.52т Р2 - 3.0т Р1+Р2 - 7.52т Сu - Р1+Р2 -178221т Zn - 17161т | 1987-92гг. - поиски м-ба 1:10000 (30 к-в через 50-100м, шурфы, две скв. глуб 283м и 192м), р-н освоен, выс. 1400-2000м, перспек-тивное. |
| 143 41031'с.ш. 72034'в.д. Ноокентс-кий район | Рудопрояв-ление Кумышбулак | На контакте зеленых сланцев (- D2 с терриг. породами С2 - две минерализ. зоны дл. 40-100м, мощн. 3.0-6.5 и 1-4.5м. | Cu - 0.1-1.61%, Au - 2.4 г/т Ag - 2-31г/т | На глуб. 100м Au - 0.081т | 1952г. - поиски, 1973-76гг. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, 1977-80гг. - поиски (22 к-вы, врезы, 12 шурфов, шт.). Выс.1300-1700м, доступ-но; перспективы ограничены. |
| 235 41029'с.ш. 73059'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Дупкур | На контакте мраморов С1 с сиенито-диоритами С2 скар-новое рудное тело (40х 10х15м). | Au - 2.0 г/т Cu - 1.0%, Ag - 2.0-39.6г/т As - 0.05% | Р2 на глуб. 15м Au -0.03т Cu - 150т | 1977г. - геолсъемка м-ба 1:50000, детальн. поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 1750м, правый борт каньона р.Нарын, труднодоступно. |
| 234 41028'с.ш. 73050'в.д. Тогуз-Тороуский район | Рудопрояв-ление Долон-Булак | На контакте мраморов С1 с сиенито-диоритами С2 полоса рудных гранат-пироксен-вол-ластон. скарнов (200х1.5 х100м). | Au - 3.0 г/т Cu - 1.0% Bi - 0.12% Zn - 0.2,% Pb - 0.2% Ag - до 2.6г/т | Р2 на глуб. 100м Au -0.23т Cu - 3000т | 1977г. - геолсъемка м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 1900м в освоенном р-не. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 41016'с.ш. 71003'в.д. Ала-Букинский район | Среднее месторож-дение Бозымчак | Четыре скарновые залежи на контактах известняков С с интрузиями гранодиоритов С3 разм. 220-1100х7-85х170-500м. | Au - 1.96 г/т Cu - 1.0-1.14%, Ag - 5-13.2г/т | На глуб. 170-400м Au - С2 -34.79т Р1 - 8.0т С2+Р1-42.79т Cu: С2 - 203401т Р1 - 40000т С2+Р1 - 243401т Ag - С2+Р1 - 254.6т (11.7г/т) | 1960-61гг. - предварит. разв. (к-вы, шт, скв.). Выс. 1700-2300м, легко доступно. Подготовлено к эксплуата-ции. |
| Золото, сурьма |
| 6 42003'с.ш. 71013'в.д. Чаткальский район | Среднее месторождение Чаарат | В лидитах Є1-2 и флишоидных толщах O1-6 продольных жиль-ных рудных тел мощн.0.17-4.0м, дл. от 100 до 200 м. | Au-3.0 г/т Sb-1.7% As-10..82 % | На глуб.200 м Au-P1-3.008 т P2-4.699 т P1+ P2-7.007 т Sb-P1+P2-93190 т | 1936,1987 гг.- поиски; 1991-94 гг. поиск.-оцен. работы (к-вы, шт., скв.).Выс.2000-3000 м, доступно, до пос. и ЛЭП-25 км. Перспективное. |
| 172 41033'с.ш. 71007'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Дальний-Западный | В слюдистых сл., перекрываю-щих мраморы PZ1 в секущих раз-ломах-15 крутопадающих мине-рализ. зон (100-2100х0.5-3.0 м) с Au и Sb. | Au-7.6 г/т Sb-0.6-1.2% Cu-0.2 % Ag-2.4-10.8г/т | P1-на глуб.100м Au- 5.194 т Sb-13700 т. | 1960-78гг. - поиск.-оцен. ра-боты (60 скв.); 1985г.- пои-ски (к-вы), 1989г.-поисково-оченоч-ные работы (шт., скв.). Перспективное. |
| 176 41031'с.ш. 71008'в.д. Чаткальский район | Среднее месторож-дение Терек | Сводовая часть брахиантикл., сложенной слюдист. сл. и мраморами PZ1. Sb оруд. в джа-спероидах на контакте сл. и мрамор.; Au – оруд-в крутопад. секущих разломах. | Au – 6.9 г/т Sb-0.7 % Ag-5..2 г/т As-0..3 % | Sb – В+С1+С2 +Р1 – 35 т.т Au С1–4.315т С2 – 4.074 т Р1 - 11.35 т С1+С2+ Р1 – 19.739 т Ag С1+С2–2.13т | 1957-62гг.-предварительная. разв; 1960-78-84 гг.- дет. разв. (канавы, штольни, скв.). Эксплуатируется на Sb. |
| 174 41030'с.ш. 71003'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Джантеке Заксайское | Au-Sb оруденение в пологих межформац.срывах в кристал. сл. PZ1; Au - оруденение на контакт. кр. сланцев и вулка-нитов D1. | Au – 4.6 г/т Sb-1.0 % Cu-1.0 % Ag-1450 г/т | P2-на глуб. 400-850 м. Au – 16.57 т Sb - 3600 т Cu - 119.25 т Ag - 5000 т | 1973 г.- поиск.оцен. работы; 1983 г. детальн. поиски; 1989 г. – поиски на глубо-ких горизонтах (к-вы, шт., скв.). Условия благопр. Перспективное. |
| 201 41029'с.ш. 71002'в.д. Алабукин-ский район | Мелкое месторож-дение Байконур | В гранодиоритах С2 пологая зона березитизации (500х1.0-20.0м). | Au – 5.0 г/т Sb - 1.3 % | P2-на глуб.100м Au- 1.325 т Sb-5476 т. | 1978, 1983 г. поиски м-ба 1:10000-1:2000 (к-вы, шур-фы, скв.). Условия весьма благоп., доступно. Перспективно. |
| 204 41029'с.ш. 71004'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Каратюбе - Северный | В экзоконтакте гранодиоритов С2, прорывающ. терриг.-карб. толщи D2, две минерализо-ванные зоны. (250-300х50-80 м); в них 15 рудных залежей разм. 40х80 м. | Au – 5.34 г/т Sb-0.12 % Cu-0.68 % Pb-0.28 % Ag-10.7 г/т As-0.05 % | На глуб.150м С2-Au- 5.0 т Sb-1124 т. | 1974 г.-поиск.-оцен. рабо-ты; 1977 г.- предварит.разв.; 1989 г.-детальн. поиски на глубину (к-вы, шурфы, шт., скв.). Условия весьма благоприят. Перспективное. |
| 306 41009'с.ш. 73056'в.д. Тогуз-Торо-уский район | Рудопрояв-ление Медовое | В алевролитах С1 минерали-зованная зона размером 200х2.5х100 м. | Au – 4.0 г/т Sb-1.0 % As-до 1.0 % | Р1на глуб.100м Au- 0.555 т Sb-5.625 т. | Поиски 1986,1990 гг. (к-вы, скв.). Выс 2080-2150 м, доступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото, ртуть |
| 206 41029'с.ш. 71005'в.д. Чаткаль-ский район | Мелкое месторож-дение Артык-Булак | В терригенно-карбонатных гипсоносных толщах D2 – рудная минерализованная зона (140х17х50 м). | Au – 11.0г/т Hg-0.87 % Ag-4.2 г/т As-до-8.57 % | На глуб.50 м Au- С2-0.36 т Р1-0.36 т. С2+Р1-0.718 т Hg: Р1-60 т | 1978 г.-поиски; 1982 г. -поиск.-оценочн. работы (к-вы, шурфы, скв.). Выс. 1750 м, легкая доступность. Перспективное. |
| Золото, вольфрам |
| 129 41038'с.ш. 71005'в.д. Чаткаль-ский район | Мелкое месторож-дение Чаар (Чаар и Чаар-скарновый) | В терригенных отл. S2 прор-ванных дайками гранодиорит-порфиров Р, скарновая залежь (600х5.7х300 м) и мелкие жильные тела (0.7-60х0.3-12м) | Au-1.5 г/т WО3-0.5%, Cu-0.13%, Zn-0.17%, Мо-0.05 % | Р1 на глуб. 300 м. Au-4.155 т Wo3~13000 т | 1976 г.- поиски масштаба 1:10000 (к-вы). Выс. 3100-3900 м, труднодоступно, участками вечная мерзлота; плохо изучено. |
| Серебросодержащие месторождения Серебро |
| 311 41016' с.ш. 74008' в.д. Тогуз-Торо-уский район | Рудопрояв-ление Саргунгой | 14 мелких кварцевых жил размером 4-10х0.2-0.3м. В сос-таве жильной зоны (200х0.6-4 м) среди известняков и доломитов С1-2. | Ag-28 г/т Pb-1.0 % Zn-0.45 % Au-до 0.12 г/т | На 01.01.1992г кат. Р1: Ag-28 т Pb-1 тыс.т Zn-0.45 т.т | Бесперспективное. Выс. 2700-3300 м, частично освоенный р-н в зоне действия Макмальс-кого ЗРК. Геолсъемка 1986-1992 гг. |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 260 41017'с.ш. 70055'в.д. Ала-Букин-ский район | Рудопрояв-ление Бешташ | Три рудных тела размером (20- 60 м х 1-2 м) в разрывах среди вулканитов С2. | 0.036 % | С2-17.0 т Р1-204 т С2+Р1-221 т | Район экономически освоен, высота 2500-2600 м. В 1955-58 гг. велись специализи-рованные поиски |
| 290 41018'с.ш. 72025'в.д. Ноокен-ский район | Рудопрояв-ление Майлису | Пластообразные урановые рудные тела (5-150 х 0.4-1.13 м) в оолитовых битуминозных известняках Р. | Участки Майлису,Кара-Агач | Район экономически осво-ен. Выс. 550-1200 м. На участках Майлису и Кара-Агач балансовые запасы отработаны. |
|  |  |  | 0.142 % | С1+С2бал.-72.0 т |  |
|  |  |  | 0.07 % | С1+С2забал.-21.0 т |  |
|  |  |  | Участок Нарынский |  |
|  |  |  | 0.053 % | С1+С2+Р1-300 т |  |
| 362 40055'с.ш. 73011'в.д. Cузакский, Узгенский район | Рудопрояв-ление Чангетское | Два пластообразных рудных тела (520-1100 х 0.15-0.16 м) в песчано-сланцевой толще К. | 0.02 % | Р1-17.67 т | Поисково-оценочные рабо-ты в 1951-53 гг. |
| Уран, молибден, ванадий |
| 111 41040'с.ш. 73007'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Каргыш | Продуктивный пласт (7 кмх20 м) углисто-кремнистых пород с U- Мо- V минерализацией среди известняков и сланцев Є-О1. | Мо-до 0.012% V-0.59% U-до 0.04 % Au-до 0.5 г/т Ag-до 19.5 г/т | Кат.Р1: V-4.12 т.т U-5.6 т.т Мо-1.68 т.т | Объек перспективный. В 1980 г.- ГДП м-ба 1:50000. Условия работ благоприят-ные, высота 1700 м. |
| 145/1 41036'с.ш. 73014'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Тахталык (син. Кызылтуйское) | Пласт (1700х150-160 м) углисто-кремнистых сланцев с U- Мо- V минерализацией среди толщи известняков и микрокварцитов Є-О1. | Мо-до 0.011% V-0.3% U-повышен. | Кат.Р2: V-76.5т.т | Перспективы ограничены. Изученность низкая. Район высокогорный (2800 м), труднодоступный и не освоен. |
| 155 41032'с.ш. 73040'в.д. Базар-Курганский район | Крупное месторождение Байдамтал | Два продуктивных горизонта (1.5км х 70 м) углистокрем-нистых сланцев с Мо- V минерализацией среди из-вестняков байдамтальской свиты Є-О1. | Мо-до 0.038% V-0.32% Au-до 0.03 г/т Ag-до 20 г/т As, Cu, U | Кат.Р1: V-300.0т.т Мо-20.0т.т Ag-600 т | Геол.съемка м-ба 1:50000 (1971 г.). Горно-техничес-кие условия сложные, выс. отм. 2700 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россыпные месторождения Золото |
| 2 42009'с.ш. 71032'в.д. (Ю) 42012'с.ш. 71034'в.д. (СВ) Чаткальский район | Россыпе проявление Каракасмак (Джамгыр) | Долинная террасовая россыпь, дл. - 6км, шир. 12м; глубина залегания 5м, мощн. - 1.6м. | Au – 0.237 г/м3 | Р2 – 27.3кг | Поиски 1963 и 1987-92гг. (скв. УКБ-256м, к-вы на тер-расах). Условия относит. благопр.; выс. 2100-2700м, доступно. Бесперспективно. |
| 8 41059'с.ш. 71008'в.д. (ЮЗ) 42006'с.ш. 71014'в.д.(СВ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Кумбельташ (Средний Сандалаш) | Долинная пойменно- терра-совая россыпь, дл. - 8км, шир. 20-120м; рудный пласт приплотиковый ширин. 13.8м с мощн. песков 1.0м. | Au – 0.246 г/м3 | Госбаланс С2-5.8кг (0.246 г/м3) Р1+Р2 – 332.97кг | 1948 г.- разведка; 1953г., 1980-84.-87гг. поиски, 1993г. - детальная разведка. Золо-тины - 0.5мм. Условия бла-гопр., выс.2100-2300м, район освоен. Перспективно. |
| 10 41056'с.ш. 71022'в.д.(ЮВ) 42003'с.ш. 71021'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Башкы-Терек | Долинная пойменно- русло-вая россыпь (12500мх60-130м); выделен приплоти-ковый пласт длин. 3200м, шир. 36.7м с мощн. песков 2.2м. | Au – 0.268г/м3 | Госбаланс: С1-61кг С2-8кг С1+С2-69кг | 1982-85гг.-поиски, предвари-тельная и детальная раз-ведка. Золотины 0.25-0.5, до 2-3мм, мощн. торфов - 3-4м. Условия благоп., подго-товлено к эксплуатации. |
| 12 41059'с.ш. 71027'в.д.(ЮВ) 42002'с.ш. 71024'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Чокмаксу | Долинная пойменно-русло-вая россыпь дл. 9.5км, шир. 50м с мощн. песков 10м. | Au – 0.180г/м3 | Р1 –255кг. | 1980-84гг. - поиски (1 линия скв. УКБ, шурфы); золотины до 0.5мм; условия относит. благопр., выс. 2300-2700м. Бесперспективно. |
| 12/1 41059'с.ш. 71029'в.д.(ЮВ) 42002'с.ш. 71026'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Куру-Тегерек | Долинная пойменно- русло-вая и террасовая россыпь (7500х70-170х10.7-15.8м); промышленный пласт дл. 4500км, шир. 50.2м с мощн. песков 12.8м. | Au – 0.217г/м3 | Госбаланс: C1 -645кг | 1932-47гг. - старательская отработка; 1980-85гг.- пред-варительная и детальная разведка. Золотины - 0.6мм. Условия благоприятные, разрабатывается перио-дически. |
| 13 42000'с.ш. 71030'в.д.(ЮВ) 42002'с.ш. 71028'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Сулу-Тегерек | Долинная террасовая пой-менно-русловая россыпь разм. 3140мх49.9мх6.6м. | Au – 0.440г/м3 | Госбаланс: C1 -455кг | 1980-81гг.-поиски; 1981-84гг. детальная разведка. Условия благоприятные, выс. 2100-2300м, доступно. Перспективно. |
| 21’ 42007'с.ш. 72017'в.д. (СЗ) 42000'с.ш. 72029'в.д. (ЮВ) Токтогуль- ский район | Мелкое месторождение Узунахматское | Долинная пойменно-русло-вая и террасовая россыпь. Золото-россыпные тела: Сарыбулак - дл. 3850м, шир. 285м, с мощн. песков 2.8м и Узунахмат - дл. 3000м, шир. - 100м с мощн. песков 1.0м. | Au – 0.257 г/м3 | Р1– 881кг Р2 –1060кг Р1+Р2 – 1941кг | Известно с 1939г.; 1939, 1972-75гг. поисково-оце-ночные работы. (шурфы, скв.); 1939-41гг. -предварит. разведка. Условия благопр.;, золотины 0.3-1.8мм, само-родки до 220г. |
| 99 41042'с.ш. 70052'в.д. (Ю) 41045'с.ш. 70052'в.д.(С) Чаткальский район | Мелкое месторождение Нижний - Чан-далаш | Долинная пойменно-террасо-вая россыпь, дл. 7.5км, шир. 200-700м; рудное тело в приплотиковой части дл. 2.3км, шир. 92м,. с мощн. песк.-2.7м. | Au – 0.185 г/м3 | Госбаланс: C1+C2-105кг P1+P2 - 1695кг | Известно с 1940г.,1980-85гг.- предварит. и детальн. разведка. Утверждены ТКЗ в 1985г.: запасы C1-85кг, C2-20кг (0.185 г/м3) |
| 98 41040'с.ш. 70047'в.д. (Ю) 41045'с.ш. 70049'в.д. (СВ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Джертысу | Долинная пойменно - террасовая россыпь; руд-ные тела в верхней и нижней частях россыпи, дл. 4.0 и 1.12км, шир. 60-150 и 26.5м. | Au – 0.273г/м3 | Госбаланс: C1 -6.2кг P2 - 100кг | 1935г.,1954г.,1983г.- поиски; 1984-88гг. - предварит. и детальн. разведка Условия благопр., подготовлено к эксплуатации. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 41040'с.ш. 70046'в.д.(Ю) 41046'с.ш. 70044'в.д.(С) Чаткальский район | Мелкое месторождение Каракорум | Долинная россыпь, дл. 11.0км, шир. 80-350м, в ней 3 рудных участка, дл.3.0, 1.5 и 1.0км, шир. 20-60 и 10м. | Au – 0.209г/м3 | P1 - 140кг | 1935г.,1954г.,1983г.- поиски; 1984-88гг.- поиск.-оцен. работы. Условия относит. благопр., выс. 1450-1750м, доступно, мощн. торфов до 4.8м, песков-0.4-2.0м. Пер-спективно. |
| 117 41039'с.ш. 70028'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторождение Баркраук | Долинная пойменно - террасовая россыпь, дл. 400м, шир. 130-150м, с мощностью песков 1.2м. | Au – 1.22г/м3 | P2 - 80кг | 1949г.-поиски (штольни, шу-рфы). Условия относит. благопр., выс. 1300-1400м, доступно, мощн. торфов 11-12м, золотины 1-2мм. |
| 118 41036'с.ш. 70020'в.д.(ЮЗ) 41037'с.ш. 70021'в.д.(СВ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Найза-Тугай | Долинная пойменно– терра-совая россыпь, две рудные россыпи - пойменная дл. 2.5км, шир. 100м, террасовая- дл.1.5км, шир.-30-40м. | Au – 0.400-1000мг/м3 | C2 - 200кг P2 - 300кг | 1937-52гг-отработка cтара-телями (добыто 27кг Au); 1949, 1966-68гг. - поиски и оценка; 1983г.-поиски. Перспективно золотины-1-10мм, самородки до 690 мг. |
| 126 41034'с.ш. 70039'в.д.(ЮЗ) 41040'с.ш. 70044'в.д (СВ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Терс | Долинная пойменно - террасовая россыпь, дл. 10.5км, шир. 70-400м, мощность песков - 2.5м. | Au –0.300г/м3 | P1 - 100кг P2 - 250кг | Известно с 1935г, 1983-88гг. - детальные поиски. Условия благопр., перспективно. |
| 200 41028'с.ш. 70059'в.д.(Ю) 41029'с.ш. 71080'в.д.(С) Алабукин- ский район | Мелкое месторождение Андагул | Долинная пойменно – терра-совая россыпь, дл. 1.35км, шир. 20-40м (ср.26.8м), мощность песков - 4.0-15.0м (ср.7.2м) торфов - 5.0-16.0м (ср.11.2м) | Au –0.413г/м3 | C1 - 108кг сопутств. гранат 15т. (100 г/м3 ) | 1985-87гг. - поиски, предвар. разв. Золотины 0.5-1.0мм до 4.5мм. Условия благопр., выс.1790-1970м, подготов-лено к эксплуатации. |
| 46 41054'с.ш. 71003'в.д.(З) 41056'с.ш. 71008'в.д.(В) Чаткальский район | Россыпе проявление Средне- Чандалашское | Долинная пойменно - террасо-вая россыпь, дл. 12.5км, шир. 100-150м. | Au – от знаков до 0.472, максимально - 4г/м3 | C2 - 38.4кг (4.0 г/м3) P2 - 20 кг (0.100 г/м3) | 1949г.,1959г., 1966г, 1993г. - поиски. Условия благопр. |
| 81 41048'с.ш. 71009'в.д. (ЮЗ) 41051'с.ш. 71012'в.д (СВ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Чанач- Чонкурчак | Долинная пойменно - террасовая россыпь, приплотиковая, дл. 6.0км, шир. 100м с мощн. песков - 2.0м. | Au –0.200г/м3 | P2 - 240кг | 1984г.-детальные поиски. Условия благопр., выс.1700-2000м, доступно. |
| 82 41048'с.ш. 71015'в.д.(ЮВ) 41050'с.ш. 71012'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Россыпе проявление Чанач-Нижний | Долинная пойменно - террасо-вая россыпь, дл. 4200м, шир. 25.1м с мощн. песков - 1.8м. | Au –0.233г/м3 | Госбаланс C2 - 26.5кг | 1930г.-старательская отрабо-тка; 1984г. - поиски; 1988г. - детальн. разв. Золотины 0.1-6.0мм. Подготовлено к эксплуатации. |
| 83 41044'с.ш. 71024'в.д.(ЮВ) 41047'с.ш. 71016'в.д.(СЗ) Чаткальский район | Мелкое месторождение Чанач-Верхний | Долинная пойменная рос-сыпь, дл. 1200м, шир.30м, с мощн. песков - 3.5м. | Au –0.243г/м3 | Госбаланс C2 - 50.8кг | 1986-93гг.-поиски, предв. разведка. Условия благопр., выс. 2000-2700м; золотины 0.1-2.0мм, промывистость легкая. Перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 41028'с.ш. 71006'в.д.(Ю) 41035'с.ш. 71006'в.д.(С) Чаткальский район | Мелкое месторождение Сарысай | Долинная пойменно - террасовая россыпь, дл. 12км, шир. 28-300м, мощн. песков - 10-15м; два участка - Верхний и Нижний,. 3 продуктивных пласта. | Au –0.300 и 0.310г/м3 | Госбаланс C1 - 122.1кг P1 - 45.0 кг | 1933г.-старател. отработка; 1987г. - поиски на уч. Верхний, 1985-89гг. поиск.-оценочные работы и детальн. разв. на уч. Нижний. Золотины - 0.7-1мм, условия благоприят. Подготовлено к эксплуата-ции. |
| 208/1 41029'с.ш. 71003'в.д.(З) 41028'с.ш. 71009'в.д.(В) Чаткальский район | Среднее месторождение Кассан (уч-ки Каратюбе, Бузук) | Долинная и пойменно - тер-расовая россыпь, дл. 10.5км, шир. 10-130м; продуктивные пласты 5200х80х7.1м и 5000х47х7м. | Au –0.317г/м3 | Госбаланс C1- 2018.6кг | 1933-36гг.- старательская от-работка; 1954г., 1985-87гг.-поиски; 1988-89гг. - детальн. разв. Золотины 0.27-1.0мм. Подготовлено к эксплуата-ции. |
| 254/1 41024'с.ш. 71018'в.д. (СЗ) 41020'с.ш. 71030'в.д. (ЮВ) Алабукинский район | Мелкое месторождение Нижне-Кассан-ское | Аллювиальная долинная пойменно-террасовая рос-сыпь пластово-струйчатого типа, дл. 28км, шир.60-800м; золотоносные пласты: Кызыл-Токой (2000х58х1.6м), Орто-Токой - (3800х116.5х2.6м), Баймак - (8480х104.3х4.7м). | Au –0.222г/м3 | Госбаланс C1- Токой 55кг Орто-Токой -241кг C1+С2 - Баймак 862кг Всего C1+С2-1158кг | 1954-56гг.-поиски; 1990г. поисково-оценочн. работы. Золотины - ср.0.68мм. Подготовлено к эксплуатации. |
| 49 41058'с.ш. 72030'в.д.(СЗ) 41056'с.ш. 72033'в.д.(ЮВ) Токтогульский район | Россыпе проявление Сарыбулак | Аллювиальная долинная пойменно-русловая россыпь пластового типа, надплоти-ковая, дл. 3850м, шир.287м; с мощ-ностью песков 2.8м. | Au –102.9мг/м3 | P1-441кг | 1972-75гг.-поисково-оценоч-ные работы. Условия бла-гопр. Золотины 0.4-0.5 до 2.2мм. |
| 107 41042'с.ш. 72000'в.д.(СЗ) 41039'с.ш. 72003'в.д.(ЮВ) Аксыйский район | Россыпе проявление Кызыл-Туу | Аллювиальная долинная пойменно-русловая россыпь надплотиковая, пластового типа, дл. 5000м, шир100-120м; с мощностью песков 1.4м. | Au –86мг/м3 | P1-50.57кг | 1961-63гг.-поиски при геол-съемке м-ба 1:25000; 1990-93гг. - поиски. Условия не-благопр. Мощность торфов-21.5м. |
| 131 41038' с.ш. 72004'в.д. (СЗ) 41036' с.ш. 72006'в.д (ЮВ) Аксыйский район | Россыпе проявление Кара-Жыгач | Аллювиальная долинная пой-менно - террасовая россыпь, надплотиковая пластового типа, дл. 3.0км, шир. 600м; золотоносный пласт -750х100х0.8м. | Au –168мг/м3 | P2 - 12.1кг | 1995г. - поиски. Условия от-носит. благопр. Выс. 840м, легко доступно, мощность торфов - 8.2м. |
| 189 41036' с.ш. 72014'в.д.(СВ) 41033' с.ш. 72008'в.д.(ЮЗ) Аксыйский район | Россыпе- проявление Кичи-Джол (Кичи-Акджол) | Аллювиальная долинная россыпь, плащеобразная над-плотиковая, дл. 10км, шир. 500м; два золотонос-ных пласта суммарной длиной 1500м, шир. -5.5м, с мощ-ностью песков 1.3м. | Au –129мг/м3 | P2 - 29.5кг | 1938г.- поиски, 1963г.- поиски м-ба 1:25000; 1990-93гг. - детальн. поиски. Условия относит. благопр., выс.800-930м, доступно, зо-лотины 0.3-6.0мм, мощность торфов - 4.3м. |
| 215 41028' с.ш. 72009'в.д. (З) 41028' с.ш. 72011'в.д (В) Аксыйский район | Россыпе- проявление Капчагай | Аллювиальная долинная рос-сыпь, приплотиковая плас-тообразная, дл. 1500м, шир. 20-40 м; с мощностью песков -2.0м. | Au –303мг/м3 | С2 - 10.4кг | 1995г.- поиски. Условия от-носит. благопр., легко дос-тупно, подготовлено к отра-ботке. |
| 216 41028' с.ш. 72011'в.д.(СЗ) 41026' с.ш. 72012'в.д (ЮВ) Аксыйский район | Россыпе- проявление Кара-Тыт | Долинная россыпь, припло-тиковая дл. 3000м, шир. 250-1500м, с мощностью песков - 1.8м. | Au –360мг/м3 | С2 - 21.333кг | 1995г.- поиски. Условия благопр., выс. 650-680м. легко доступно; золотины до 3мм; подготовлено к отра-ботке. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216/1 41026' с.ш. 72012'в.д.(СЗ) 41024' с.ш. 72014'в.д.ЮВ) Аксыйский район | Россыпе проявление Калай | Долинная россыпь, много-пластовая, дл. 3000м, шир. 1.0км, два золотоносных пласта (1800-560х500м) с мощностью песков - 5-6м. | Au –240мг/м3 | С2 - 20.487кг | 1995г.- поиски. Золотины до 5х3мм; условия благопр., подготовлено к эксплуата-ции. |
| 218 41027' с.ш. 72017'в.д.СВ) 41025' с.ш. 72014'в.д.(ЮЗ) Аксыйский район | Россыпе проявление Таш-Кумыр | Долинная россыпь, припло-тиковая, дл. 6000м, шир. 60-160м: золотоносный пласт (5000х20х0.4м) | Au –463мг/м3 | P2 - 18.5кг | 1995г.- поиски. Условия неблагоприятные – нахо-дится под зеркалом водо-хранилища Ташкумырской ГЭС. |
| 118 41020' с.ш. 71030'в.д. (СЗ) 41017' с.ш. 71033'в.д. (ЮВ) Алабукинский район | Мелкое месторождение Баймак | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 8480м, шир. 104.3м, с мощн. песков -4.7м. | Au -0.201г/м3 | С1+С2 - 862кг | 1954-56гг.- поиски; 1990г.- поисково-оценочные рабо-ты. Условия благоприятные, выс. 1300-1500м, доступно. Подготовлено к эксплуа-тации |

| Неметаллические ископаемые |
| --- |
| Цветные камни Ювелирно-поделочные камни |
| 120 41033'с.ш. 70018'в.д. Чаткальс-кий район | Мелкое месторож-дение Ункурташ Горный хрусталь | В гранитах PZ3 на площади 900х350м многочисленные кварцевые жилы - (мощн. до 0.4м, дл. - 15-16м) с хрус-таленосными полостями (от первых см до 30х60см), вмещающими кристаллы горного хрусталя. | Кристаллы имеют полигранную прозрачную головку. Размер кристаллов 0.5-9.2х0.3-3.8см. | Запасы не подсчитавал. Отобрано 1350кг кристаллосырья, получено 27317гр кристаллов кварца, в т.ч. 12477гр. пригодного для огранки. | Объект мало перспек-тивен, труднодоступный район. |
| 128 41039'с.ш. 70056'в.д. Чаткальс-кий район | Проявление Ничкесай II Горный хрусталь | Хрусталеносная кварцевая линза (15мх0.6-0.8м) среди гранитов Р2-Т1. Горный хрусталь в гнезде размером до 30см. | Размер кристаллов полупрозрачного кварца 40х10см, а прозрачного - до 1см. | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективен в плане поисков новых хруста-леносных жил в пределах массива гранитов. Слож-ные горно-технические условия. |
| 281 41013'с.ш. 71017'в.д. Алабукинс-кий район | Среднее месторож-дение Кызылкечит Опал | Желваки опала в пласте мергеля среди терригенных отложений Р. Размер жел-ваков до 10-15см в попе-речнике. | Опал разноцвет-ный, полупрозрач-ный. Желваки час-то трещиноватые. Декоративные ка-чества опала высо-кие. | Кат. Р2 - 2250м3 | Перспективное, реко-мендуется для доизу-чения. Доступный низ-когорный объект. |
| Пьезооптические и оптические материалы Исландский шпат |
| 18 42009'с.ш. 72031'в.д. Токтогуль-ский район | Проявление Терек | В мраморизованных извест-няках PZ1, в многочисленных кальцитовых прожилках - кристаллы исландского шпа-та размером до 10-15см. | Прозрачные разновидности редки | Нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 2800-3000м. Поиски с поверхности, 1936г. |
| 96 41042'с.ш. 70029'в.д. Ала-Букинский район | Проявление Чаткальское | В кремнистых известняках С1 - жилы кальцита и карстовые полости с кристаллами исландского шпата. | Кристаллы - молочно-белые, зеленоватые, редко бесцветные. Кристаллы - трещиноватые. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 2200-2400м, освоенный р-н. Общие поиски 1959-60г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 177/1 41031'с.ш. 71013'в.д. Ала-Букинский район | Проявление Беркбулак | В зоне дробления мраморов С - гематит-кальцитовая жила (15мх1.5-2м). | Кристаллы оптического кальцита размером до 2х2х1.5-20см. | Запасы незначитель-ны | Высокогорная зона, осво-енный район. Поиски 1960-61г.г. |
| 207 41027'с.ш. 71008'в.д. Ала-Букинский район | Проявление Терексай (Проявле-ние №18) | Жила кальцита (18х0.3-0.5м) в мраморах PZ1. | Прозрачные кристаллы кальцита, размеры от 2х2.5х1см до 8х10х2см. | Запасы не подсчитыва-лись | Среднегорная зона, хоро-шо освоенный район. Поисковые работы, 1960-61г.г. |
| Флюорит оптический |
| 103 41041'с.ш. 71029'в.д. Чаткальс-кий район | Проявление Чанач | Среди из-ков С1 - кварц-каль-цитовая жила (20х0.5-1м), содержащая гнезда прозра-чных кристаллов флюорита размером 10-15см. | Кристаллы опти-ческого флюорита достигают 1-2см. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Средне-горная зона, частично освоенный район. |
| 89 41044'с.ш. 72025'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Ойалма | 6 линзообразных флюорито-вых тел (1-15-230м) в брек-чированных из-ках С1. При-годен для выращивания оптических кристаллов. | Флюорит фиоле-товый, зеленый, полупрозрачныый крупнокристалли-ческий. | Кат. Р1: CaF2 - 560т.т Ресурсы оп--тического флюорита не подсчитыва-лись | Перспективное. Выс. 2200-2500м, частично освоенный р-н. Поиски и оценка с поверхности, 1971-75г.г., в т.ч. технологическое опро-бование. |
| Кварц пьезооптический |
| 128/1 41039'с.ш. 71001'в.д. Ала-Букин-ский район | Проявление Тузашуйское | Хрусталеносные кварцевые жилы (11-60мх0.2-1.6м) в гранитах Р. 5 жил наиболее перспективные. | Длина кристаллов 5-15см. Мелкие кристаллы-проз-рачные, без дефек-тов. Крупные – свилеватые, мут-ные, трещиноватые | Запасы не подсчитыва-лись. Изв-лечено 95кг кристалло-сырья пригодного для плавки. | Перспективный объект. Выс. 2500-3000м, осво-енный р-н. Разведочные работы на пьезоопти-ческое сырье, 1959, 66г.г. (траншеи, карьеры, шурфы, технолог. опробование). |
| 185 41033'с.ш. 72004'в.д. Аксыйский район | Проявление Куру-Учкурт | В кислых эффузивах D2 (2000 кварцевых жил, 30% из кото-рых относятся к хрустале-носным. Протяженность жил 3-15м, мощн. 0.3-2м, размер хрусталеносных погребов до 0.3х0.5х1.2м. Встречаются кристаллы аметиста. | Кристаллы разме-ром 5-60смх1-3см. Часть кристаллов кондиционные. | Запасы не подсчитыва-лись. | Перспективное. Высота. 2400-2500м. Разведано и опоисковано 90 жил в 1957-59г.г. В 1961г. добыто сырье для плавки. |
| Агрохимическое сырье |
| Фосфориты |
| 40/1 41055'с.ш. 70042'в.д. Чаткальский район | Проявление Кара-Корум | Кремнистый горизонт О2 с фосфатами мощн. 10-12м и протяженностью 3км. | Р2О5 от 24.25 до 28.72% | Запасы не подсчитыва-лись | Проявление перспектив-ное. |
| 358 40059'с.ш. 73011'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Сары-Булак | Фосфатоносный горизонт оолитовых аргиллитов представлен пластообраз-ной залежью мощн. от 3.5 до 10.0м в основании юрских отложений. | Водорастворимый Р2О5 - 4.26% Среднее содержание Р2О5- 5.73% | Кат. С2 - 27.0т.т; кат Р1 - 2.8млн.т | Рекомендуется органи-зовать опытно-эксплуа-тационные работы по добыче фосфоритовых руд для производства фосфо-ритовой муки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глаукониты |
| 254 41024'с.ш. 71024'в.д. Чаткальский район | Крупное месторож- дение Кызылтокой II | Пласт глауконитовых пес-чаников среди глинистых отложений Р3. Мощность пласта 2.5-10м, длина 2.5км. Глауконит в виде зерен 0.2-2.3мм. | Сод. глауконита 20-80% | Кат. Р2 - 2.6млн.т кат. Р3 - 18.72млн.т | Месторождение перс-пективное, находится в благоприятных усло-виях. |
| Сера самородная |
| 343 40053'с.ш. 72049'в.д. Сузакский район | Проявление Чангырташ | Сероносная пластообраз-ная залежь мощностью от 0.5 до 9.0м и протяжен-ностью 100-300м в известняках и мергелях Р. | Сод. серы 11.43-14.76%. Извлечение серы из руд 95.8% | Кат. А - 37.8 т.т В - 65.9т.т С1 - 134.8т.т А+В+С1 - 238.5т.т | С 1934 по 1951 годы объект отрабатывался. Месторождение закон-сервировано. |
| Химическое сырье |
| Бор |
| 169/1 41037'с.ш. 71000'в.д. Ала-Букин-ский район | Проявление Водораздель-ное, Водораз-дельное I. | Минерализация в аксинит-амфиболитовых сланцах, насыщенных кристаллами аксинита размером 0.1-2см. | В2О3 - 1.25- 4.0% | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективный объект. Возможно наличие стра-тиформных горизонтов. Детальные поиски, 1957-61г.г |
| Серный колчедан |
| 24 42006'с.ш. 72024'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Курган | Рудная зона длиной 1300м в карбонатно-терригенных тол-щах R2-3. 12 рудных поли-сульфидных тел (6-135х6-70м). | S -15%, по р. т. № 10 - 30% | Кат. С2: S - 0.4млн.т | Самостоятельных пер-спектив не имеет. Сред-негорная зона, частично освоенный р-н. Предва-рительная разведка, 1939-40г.г. |
| Минеральные пигменты |
| 192 41030'с.ш. 72012'в.д. Аксыйский район | Крупное месторож-дение Красная горка | Останец пигментных ярко-окрашенных глин К2 (300х 400м, мощность - 50м). Преобладают желтые глины. | Потенциально пригодны для красок типа охра, мумии, сурик и др. | Кат. Р1 - 3 млн.м3 ((7.5млн.т) | Перспективный объект. Выс. 1150м, освоенный р-н. Общие поиски, 1959г. |
| 361 40057'с.ш. 73013'в.д. Cузакский район | Среднее месторож-дение Ак-Чангыл (Маркайское) | Горизонт железистых бокси-тов (300х1.1-1.3х150м) в уг-леносной толще J. По содер-жанию железа это краски типа мумии. | Fe2O3 -22.7-34.63% MgO - 0.36-2.2% CaO - до 2.41% Краски имеют хо-рошую цветность, высокую дисперс-ность. Укрывис-тость - 35г/м2 | Кат. Р1 - 90тыс.т | Перспективное м-ние. До 1936г. разрабатывалось. Выс. 1450м. Поисковые и ревизионные работы, 1932-57г.г. |
| Нерудное сырье для металлургии |
| Андалузит |
| 154 41034'с.ш. 73042'в.д. Тогуз-Тороуский район | Мелкое месторож-дение № 102 (Байдамтал) | В прослоях биотитовых слан-цев V вкрапленность анда-лузита, дистена, ставролита. Горизонт имеет длину 25км, мощность 35м. | Содержание высокоглиноземистых минералов - до 40%. | Кат. Р1 - 8-10млн.т | Перспективы не ясны. Объект не изучался. Выс. 2500-3500м, частично освоенный р-н. Общие поиски, 1977г. |
| Известняки флюсовые |
| 109/1 41044'с.ш. 72044'в.д. Токтогуль-ский район | Крупное месторож-дение Кокджар (Кокджарское) | Протяженная толща из-ков D3 (мощн. 500-550м) и С1 (мощн. 1300-1500м). | Качество не изучено | Кат. Р2 - 2.6млрд.м3 ((6.3млрд.т) | Среднегорная зона, час-тично освоенный р-н. Общие поиски. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доломиты |
| 153 41036'с.ш. 73041'в.д. Тогуз-Тороусскийрайон | Мелкое месторож-дение Кокирим (№ 83) | Тектонический блок мрамо-ризованных доломитов (1 (1.5-0.5км). | CaО - 30.7% MgО - 20.5% SiO2 - 0.8% Fe2O3 - 0.14% FeO - 0.5% К2О - 0.06% Na2O - 0.1% Al2O3 - 0.38% MgО - 0.03% SO3 - (0.01% | Кат. Р2 -10млн.т | Самостоятельные перс-пективы ограничены. Выс. 3500м, частично освоенный р-н. Общие поиски, 1976г. |
| 156 41030'с.ш. 73046'в.д. Тогуз-Тороусскийрайон | Мелкое месторож-дение Арал (№ 98) | Толща искристых доломитов С1 (7кмх300м). | MgО - 25.6% CaО - 28.4% SiO2 - 2.1% Fe2O3 - 0.1% FeO - 0.8% К2О - 0.3% Al2O3 - 0.94% SO3 - (0.01% | На 01.01.1977г. Кат. Р2 - сотни млн.т | Среднегорная зона, час-тично освоенный р-н. Общие поиски, 1977г. (1 штуфная проба). |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье |
| Фарфоровый камень |
| 187 41032'с.ш. 72005'в.д. Аксыйский район | Среднее месторож-дение Учкурт (Афлатунс-кая площадь) | Поля каолинизирован-ных кварц-серицитовых метасоматитов по фельзитам, риолитам D1-2. | SiO2 - 81% Al2O3 - 11.78% К2О+Na2O – 3.84% Калиевый модуль – 18.2 Fe2O3 + TiО2 – 2.42% | Кат.: В– 1.822млн.т С1-27.231млн.т С2-5.161млн.т Итого – 34.214млн.т Р2 – 50млн.м3((125млн.т) в т.ч. на балансе кат.А+В+С1- 4.3млн.т, кат.С2- 5.368млн.т | М-ние подготовлено для промышленного освое-ния (производство фар-фора, керамики и др.) Выс. 900-1100м. Поиски, оценка, разведка, 1964-95г.г. |
| Кварц-полевошпатовые породы |
| 1942008'с.ш. 72018'в.д. Токтогульс-кий район | Среднее месторож-дение Чаткарагай | Шток сиенитов и кварцевых сиенитов Р в метаморфических сланцах R. | SiO2 - 61.86% TiО2 - 0.6% Al2O3 - 17.11% Fe2O3 - 0.73% FeO - 1.75% MgО - 0.7% CaО – 1.82% Na2O - 0.55% К2О - 11.5% Калиевый модуль – 20.9-47.95% | Кат.: Р1- 6млн.м3 (( 15млн.т) | Перспективный объект. Выс. 2300-2500м, час-тично освоенный р-н. Общие поиски, 1962 1974г.г. |
| 270 41013'с.ш. 71013'в.д. Ала-Букинский район | Среднее месторож-дение Коксарек- Правобереж-ный | Покровы риолитовых порфиров в полях кислых эффузивов и вулканитов Р. | SiO2 - 72.9% TiО2 - 0.13% Al2O3 - 11.6% Fe2O3 - 0.13% FeO - 2.95% MgО - 0.61% CaО – 1.12% Na2O - 1.6% К2О - 7.0% Калиевый модуль – 4.37 | Кат.: Р1- 6млн.м3 (( 15млн.т) | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 1000-1500м, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1985г. |
| Каолин |
| 220 41024'с.ш. 72016'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Бельдеме | Залежь каолиновых глин мощн. 3.2-5.7м, среди песчано-глинистых толщ J. Площадь залежи 30.9т.м2. | SiO2 - 72.0% СаО – 0.12% MgО - 0.35% Fe2O3 – 0.38% Al2O3 – 17.0% SO3 – 0.07% Na2O - 0.63% К2О - 1.28% п.п.п. – 8.29% | Кат. С1+С2: 2.126млн.м3 ((5.315млн.т), в т.ч. на балансе кат. С1+С2: 1.401млн.м3 | М-ние подготовлено для промышленного освое-ния. Выс. 750-850м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1995-96г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глины гончарные, огнеупорные, керамические |
| 193 41030'с.ш. 72015'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторождение Ташкумырское | Линзовидное тело глин J (800х200х20м). | SiO2 - 61.40% TiO2- 0.80% Al2O3 – 17.74% FeO – 0.64% Fe2O3+FeO– 5.98% СаО – 0.55% MgО - 1.43% Na2O - 0.16% К2О - 3.81% SO3 – 0.37% Пластичность–3.09 | Кат. Р2: 3.2млн.м3 | Перспективный не разведанный объект. Выс. 900-1300м, хоро-шо освоенный р-н. Поиски, 1990-91г.г. |
| 354 40056'с.ш. 73001'в.д. Сузакский район | Проявление Джалал-Абадское | Красные пластичные глины Р мощн. 3-3.5м. | SiO2 - 51.10% Al2O3 – 6.12% Fe2O3 – 5.24% СаО – 11.04% MgО - 1.40% СО2 – 7.17% SO3 – 0.60% | Госбалансом учтены : Кат. В - 0.308млн.м3 Кат С2 - 4.743млн.м3 | Мелкий разведанный объект. Выс. 800м, хорошо освоенный р-н. Используется мест-ным населением для изготовления гончарных изделий. |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 80 41046'с.ш. 71005'в.д. Чаткальс-кий район | Проявление Каинсу (Каныш-Кия) | Залежь палево-бурых суглин-ков, мощностью 0.8-8.8м. Состав, %: Al2O3 –9.8-14.60; карбонаты – 13.1-23.5. | Пелитовые и глинис-тые фракции 4-44 %. Пластичность-4.56-7.67 | Кат.В+С1-0.213млн.м3 кат.С2-0.078млн.м3 Всего 0.291млн.м3 Запасы учте-ны балансом. | Не разрабатывается. Выс.1810-1875м, осво-енный р-н. Разведка, 1983г. Пригодны для кирпича "100". |
| 212 41030'с.ш. 71033'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Ала-Бука | Лессовидных желтовато-серые суглинки Q3, мощностью до 30м. Состав: водорастворимые соли – 0.53%; SO3 -<0.10 %. | Фракции, %: 5-1мм - 0.87 0.5мм – 0.21 >0.5 – 1.10 0.5-0.06 – 2.19 0.06-0.01 – 59.72 0.01-0.005 – 12.56 0.005-0.001 – 13.03 <0.001мм – 12.51. Пластичность –3.6 | Кат. А+В+С1 – 4.082 млн.м3. Запасы учтены балансом | М-ние не разраба-тывается. Выс.1200м, хорошо освоенный район. Разведка, 1987г. Пригодны для кирпича "100". |
| 213 41030'с.ш. 71046'в.д. Аксыйский район | Проявление Турпак-Бель | Верхнечетвертичные суглин-ки мощностью более 11.5м. Состав, в %: SiO2-52.7; Al2O3 –11.3; Fe2O3+ТiО2 – 5.47; CaO+MgO–13.5; SO3-0.17; соли водорастворимые – 0.48%. | Фракции, %: >0.5мм – 0.29 0.5-0.05 – 1.03 0.05-0.01 – 50.54 0.01-0.005 – 13.9 0.005-0.001 – 16.7 <0.001 – 17.3. Пластичность-3.16 | Кат. А+В+С1 – 0.810млн.м3 | Подготовлено к освое-нию. Выс.1270-1300м, освоенный р-н. Развед-ка, 1989г. Пригодны для кирпича "75". |
| 255 41025'с.ш. 71030'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Кызыл-Ата | Пласт пластичных, кирпичных глин P. Протяженность пласта-1000м, мощность – 17м. Состав: SO3 – 1.29%, соли во-дорастворимые – 1.1-2.4 %. | Фракции, %: >0.5мм – 1.37 0.5-0.25–0.56 0.25-0.1–35.33 0.01-0.005-11.62 0.005-0.001-20.3. Пластичность – 12.84-13.80 Глины легкоплавкие | Кат. С1 – 0.14 млн.м3 Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Низкогорная зона, ос-военный р-н. Разведка, 1987г. Пригодны для кирпича "100". Вскрыша 1:1.02. |
| 51 41052'с.ш. 72052'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторож-дение Токтогульс-кое | Жирные и пористые лессо-видные суглинки QI, средняя мощность 4.2м. Состав, в %: SiO2-48.26-52.38; Al2O3 –13.10-14.3; Fe2O3 – 5.7-7.2. Карбонатных солей 22.82-27.47%; сульфатов 1.44-1.53%. Вскрыша 1.6. | Фракции, %: <0.005мм-22.32-28.8 0.005-0.05 – 38.56-44.4 0.05-1мм-11.54-33.75 1-7мм – 1.75-5.54. Пластичность –5-12.4 | Кат.А+В – 0.104 млн.м3 | М-ние разрабатывает-ся Токтогульским кир-пичным заводом. Низ-когорная зона, освоен-ный р-н. Детальная разведка, 1955г., реви-зия, 1968-70г.г. Пригод-ны для кирпича "100". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 41025'с.ш. 72015'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Тегене | Линзообразная залежь чет-вертичных суглинков мощ-ностью 2-20м (11.4м). Вскры-ша –0.6м. Состав,%: SO3 – 1.29, соли водорастворимые – 0.76. | Фракции, %: >0.5мм – 3.51 0.5-0.25 – 1.61 0.25-0.01 – 51.69 0.01-0.005 – 13.07 0.005-0.001 – 16.11 <0.001 – 15.80. Пластичность 2-9.02 | Кат. В+С1– 1.154 млн.м3 кат.С2– 0.376 млн.м3 Всего – 1.530 млн.м3. Запасы учте-ны балансом. | Разрабатывается. Выс.1150м. Освоенный р-н. Разведка, 1982-83г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 223 41023'с.ш. 72013'в.д. Аксыйский район | Крупное месторож-дение Ташкумырс-кое II | Плотные красные глины J мощностью до 80м. Угол наклона 2-50. Состав, %: SiO2-62.77; Al2O3 – 17.49; Fe2O3 – 5.91; CaO-0.95; MgO–1.26; п.п.п.-7.99. | Фракции, %: 0.5-1мм – 1.05 0.5-0.25 – 9.15 0.25-0.05 – 10.4 0.05-0.01 – 36.4 0.01-0.001 – 30.9 <0.001 – 12.0. Пластичность 21-25 | Кат.В –0.4млн.м3 кат.С1-24.5млн.м3 Всего 24.9млн.м3 | Перспективный, час-тично разведанный объект. Выс.850м, хорошо ос-военный р-н. Предвар. разведка, 1952г.,1956г. Пригодны для керамики. |
| 71 41050'с.ш. 73003'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторождение Ничке | Пласты камнеподобных глин N2. мощность – 295м. Чехол делювия – 0.5-7м. Состав,%: SO3 – 0.52, соли водорастворимые – 0.3-2.7. Вскрыша 1:7. | Фракции, %: 0.06 - >0.5мм-1.36 0.06-0.01 – 31.48 0.01-0.005-18.58 0.005-0.001 – 25.93 <0.001 – 22.61. Пластичн. 4.88-11.67 | Кат.А+В+С1-1.254млн.м3 Запасы учтены балансом. | М-ние подготовлено для освоения. Выс.940-1100м, осво-енный р-н. Разведка, 1978-80г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 56 41054'с.ш. 73029'в.д. Токтогульс-кий район | Среднее месторождение Алмалу | Коричневые песчанистые глины N (1.2км2 х 6-9м). Состав: соли водораство-римые – 0.45%. | Фракции, %: >0.5мм – 0.42 0.5-0.25 – 0.16 0.25-0.01 – 38.38 0.01-0.005-19.08 0.005-0.001 – 22.88 <0.001 – 19.08 | Кат. Р2-10млн.м3 | Поисковый резерв. Выс.1600м, освоенный район. Поиски, 1979.г. Пригодны для керами-ческих камней. |
| 61 41051'с.ш. 73043'в.д. Токтогульс-кий район | Крупное месторож-дение Терджайляк | Красно-бурые глины N2 (6км2 х 20м). Состав, %: SiO2-46.67; Fe2O3 – 4.4; FeO – 1.01; TiO2 – 0.6; MnО – 0.11; Al2O3 – 14.0; CaO-10.3; MgO–3.22; К2О – 3.05; Na2O – 0.75; SO3 – 0.1. Соли водорастворимые– 0.36%. | Фракции, %: 0.01мм-40.6 0.01-0.005 – 23.08 0.005-0.001 – 20.0 <0.001 – 15.4 | Кат.Р2 - 60 млн.м3 | Перспективный резерв. Выс.2500м, частично освоенный район. Поиски, 1972-75г.г. Пригодны для кирпича "150". |
| 279 41019'с.ш. 71032'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Кандыян | Плотные желвато-серые суг-линки Q3 мощностью 7.9-19.8м. Состав, %: SiO2-51.69; Al2O3 – 11.03; Fe2O3 – 4.15; CaO- 12.23; MgO–2.64; К2О + Na2O – 4.24; SO3 – 1.37, S-сульфидная – 0.33; п.п.п.-12.39; растворимые соли– 0.75. | Фракции, %: >5мм – 1.40 <0.01 –31.52 <0.001 –11.32 Пластичность 2.12-4.37 t плавления - 11600С | Кат. В+С1 – 1.688млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние не разрабатыва-ется. Низкогорная зона, освоенный район. Раз-ведка, 1990г. Пригодны для кирпича "75". |
| 319 41002'с.ш. 72029'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторож-дение Кочкоратинское | Четвертичные лессовидные суглинки мощностью 5-20м (11м). Почвенный слой 0.3м. Состав: SO3-1.26%. водораст-воримые соли – 1.48%. | Фракции, %: >0.5мм – 2.32 0.5-0.06 – 1.88 0.06-0.01 – 59.48 0.01-0.005 – 13.30 0.005-0.001 –12.45. <0.001 – 10.31 Пластичность-2.09-3.86 | Кат. А+В+С1 –1.659млн.м3. Запасы учтены балансом. | Мест-ние подготовлено для освоения. Выс. 500м, хорошо освоен-ный район. Разведка, 1984г. Пригодны для кирпича "100". |
| 317 41009'с.ш. 72032'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторож-дение Рахманжан | Залежь современных суглин-ков (280х180х7.2-10м). Состав, %: SiO2-46.42; Fe2O3 – 3.05; FeO – 1.25; ТiO2-0.56; Al2O3 – 10.1; CaO-15.08; MgO–3.48; К2О–2.1; Na2O-1.43; п.п.п.-14.43; SO3 2.31; Р2О5 –0.07; соли водорастворимые– 1.81. | Фракции, %: >5мм-0.97 0.5-0.25 - 3.13 0.25-0.01 – 56.41 0.01-0.005 – 10.33 0.005-0.001 – 15.86 <0.001 – 13.29. Пластичность-2.43-3.20 (ср.2.81) | Кат. В+С1 –0.478 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Месторождение разра- батывается. Выс.960-1040м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1990г. Пригодны для кирпича "75". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 41000'с.ш. 72047'в.д. Ноокенский район | Проявление Базаркур-ганское | Пластообразная залежь суг-линков мощностью 16м. Состав: SO3 – 0.32%, соли водорастворимые – 0.63%, вскрыша 1:47. | Фракции, %: <0.001мм – 14.80 0.001-0.01 – 25.43 0.01-0.25 – 59.10 0.25-0.5 – 0.14 >0.5мм – 0.43. Пластичность-3.56 t обжига – 9500. | Кат.А+В+С1 – 0.898 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс. 700-750м, хорошо освоенный р-н, шоссе. Разведка, 1973г. Пригодны для кирпича "100". |
| 327 41004с.ш. 72053'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторож-дение Кочкор-Ата II | Залежь суглинков Q3 (600х800х2.2-19.7м). Состав,%: Al2O3 – 11.43-12.13; Fe2O3 – 3.97-5.68. | Фракции, %: <0.001мм – 6.44-18.95. Пластичность- 2.42-5.15 | Кат.В+С1- 2.593 млн.м3, кат.С2–1.375 млн.м3 Всего – 3.968 млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние подготовлено к освоению. Выс.650-750м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1992г. Пригодны для кирпича "75". |
| 340 40057с.ш. 72052'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Сузакское | Пласт красновато-малиновых глин (1800мх17-34.5м) Р. Состав, %: Al2O3–13.91-17.28; SiO2–46.51-49.87; CaO+MgO –9.64-14.22%; Na2O+ K2O –2.80-4.95; SO3–0.11-8.4; Fe2O3+ ТiO2 – высокое. | Огнеупорность 1130-11700С. Пластичность 3.47-29.6. Водопоглощение – 14.81 %. Общая усадка – 6.74 %. | Кат.А+В+С1- 2.247 млн.м3. кат.С2–0.359 млн.м3 Всего – 2.606 млн.м3. Запасы учте-ны балансом. | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс.785-1025м, хорошо освоенный р-н. Развед-ка, 1971г. Пригодны для кирпича "200". |
| 324 41001с.ш. 73008'в.д. Сузакский район | Крупное месторождение Сары-Булакское | Пласты лессовидных суглин-ков и плотных глин в составе терригенной толщи К2. Мощнось глин 1.3-67.1м, суглинков – 0.5-21м. Состав: глины – водорастворимые соли 0.05-0.13%; суглинки – высокое содержание солей. Вскрыша – 0.18. | Глины, %: >0.5мм – 2.29 0.06-0.01 – 26.75 0.01-0.005 – 12.68 0.005-0.001 – 28.49 <0.001 – 21.97 Пластичность – 15.8%; средние-5.87. Суглинки, %: >0.5мм – 0.03-8.43 0.5-0.05 – 1.11-50.58 0.01-0.005–3.67-18.28 0.005-0.001–8.61-33.26 <0.001мм-10.62-44.08. Пластичность - 4.78 | Глины кат.В+С1-15.538млн.м3, забал.5.521 млн.м3 Всего –21.059млн.м3. Суглинки- В+С1 – 1.151 млн.м3, С2- 0.474 млн.м3 Всего – 1.625 млн.м3. Зап. учтены балансом. | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс. 1070-1215м, осво-енный район. Разведка, 1981г. |
| 325 41001'с.ш. 73012'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Кок-Янгакское (участок №3) | Четвертичные лессовидные суглинки (1200х400-500мх11.7-58м). Состав: SO3-0.12%. | Фракции, %: <0.01 мм – 57.6 0.01-0.1 – 40.26 0.1-1 – 0.74 >1мм – 0.5. Пластичность-7-12 | Кат. А+В+С1 – 0.960млн.м3 С2- 1.741млн.м3 Всего – 2.701 млн.м3. Зап. учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс.1350м. Хорошо освоенный район. Железная дорога. Разведка, 1953г. Пригодны для кирпи-ча "125". |
| 327 41001'с.ш. 73015'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Северное (Кок-Янгак) | Пролювиальные суглинки Q2. Мощность 0-70м. Состав, %: SiO2-50.58; Al2O3 –11.18; Fe2O3 – 4.7; CaO-12.34; MgO–2.93; Na2O + К2О – 3.78; SO3–0.62; S сульфидная – 0.42; п.п.п. –13.54; водораствор. соли –0.29. | Фракции, %: > 0.5мм – 1.38 <0.01 мм – 51.54 <0.001 мм – 18.86. Пластичность –3.24-5.97 | Кат. В+С1 – 1.323 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Разведанный разрез треста "Кыргызуголь". Низкогорная зона (1475-1625м), хорошо осво-енный р-н. Разведка, 1990г. Вскрыша 0.3-0.7м. Пригодны для кирпича "100". |
| 355 40054'с.ш. 73002'в.д. Сузакский район | Среднее месторождение Джалал- Абадское | Желтовато-серые суглинки Q3. Мощностью 3-44м (17м). Почвенный слой 0.3-0.5м. Состав: SO3–1.16%; соли водорастворимые –1.89. | Фракции, %: > 0.5мм – 0.28 0.5-0.01 – 51.85 0.01-0.005 – 11.85 <0.005 – 34.58 Пластичность – 5.35 | Кат. В+С1+С2– 5.270 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс.800-850м. Хоро-шо освоенный р-н. Разведка, 1972. Пригодны для кирпича "100" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 41003'с.ш. 72017'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторождение Бурганды | Залежь современных суглин-ков (600х200х3.3-1.2м). Состав, %: SiO2-49.50; Fe2O3 – 2.75; FeO –2.75; ТiO2 –0.62; Al2O3 –9.12; CaO-13.5; MgO–3.20; K2О – 2.35; Na2O–1.73; п.п.п.-12.64; SO3–0.42; Р2О5. –0.17; соли водораствор.–1.02%. | Суглинки грубодисперсные: 0.001мм –11.03% 0.05-0.01 –62.57%. Пластичность 1.06-3.74 | Кат. А+В+С1 – 2.12 млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние не разрабаты-вается. Выс.800м. Освоенный р-н. Раз-ведка, 1990. Пригодны для кирпича "100". |
| Кварцевые песчаники |
| 302 41012'с.ш. 73055'в.д. Тогуз-Тороуский район | Мелкое месторождение Ойкаин Западный | Маршаллиты в коре вывеет-ривания на толщах С1. Площадь коры 1.5км2, мощ-ность 60м. | Маршаллиты, %: SiO2–94 – 96 FeO –0.2 - 0.4 СаО, МgО, MnO и Al2O3 не > 5.0 Кремни: SiО2 – до 95.0 % | Кат. Р2 – 0.150 млн.т | Малоперспективный объект. Выс.2300м, частично освоенный р-н. Поиски, 1970, 1971г.г. Пригодны как стекольное сырье. |
| 326 41002'с.ш. 73013'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Кок- Янгакское | Пласт белого слабо сцемен-тированного кварцевого песчаника (0.5кмх7.85м) в терригенной толще J. Состав,%: SiO2–88.10; Fe2O3 – 0.38; Al2O3 – 5.61; СаО-1.87; МgО –0.17. Отмытые пески: SiO2–91.74; Fe2O3 –0.24. | Фракции, %: 1-0.5мм – 95.5 <0.5мм – 4.5 | Кат. С2 – 0.193 млн.т, кат.Р2 – 0.431млт.т Всего – 0.624млн.т | Объект находится в охранной зоне поселка. Выс.1380-1500м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1945г., дои-зучение 1957-58г.г. ревизия, 1970г. Пригодны для стекольн. сырья. |
| 323 41000'с.ш. 73007'в.д. Сузакский район | Крупное месторождение Сары- Булакское | Семь пластов песчаников К2 мощн. 1.3-44.8м. Состав,%: кварц – 50-70; полевой шпат – 10-20; карбонатные породы – 8-10. Хим.состав, %: SiO2–73.05; СаО-4.8; R2O3-12.7; Al2O3 – 7.69; Na2O+К2О-3.24; Fe2O3 – 2.36; ТiО2 –1.2. | Фракции, %: > 2мм – 0.19 2-1 – 0.2-19.59 1-0.5 – 0.6-34.53 0.5-0.25 – 25.69-71.94 0.25-0.15 – 24.96-375 <0.15 – 7.78-29.95 | Кат. А+А+С1 – 29.883 млн.м3 (~60 млн.т). Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатывается. Выс.1020-1275м. Хорошо освоенный р-н. Разведка, 1958-60г.г., 1980г. Пригодны для силикатного кирпича "75". |
| 359 40056'с.ш. 73013'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Маркайское | Пласт белых кварцевых пес-чаников (1.5км х 8.95м) в толще J. Состав,%: SiO2–89.40; Fe2O3 – 0.47; Al2O3 – 5.79; СаО-0.58; МgО –0.18; п.п.п.-1.53. Отмытые пески,%: SiO2–95.26-97.97; Fe2O3 –0.11-0.30. | Фракции, %: >1.5мм – 0.75 1.5-1мм – 0.5 1-0.5мм – 97.75 | Кат. С1 – 0.131 млн.т, кат.Р2 – до 3-5 млн.т | Слабо разведанный перс-пект. объект. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Предварительная раз-ведка, 1995г., поиски, 1972г. Пригодны на стекольное сырье. |
| Волластонит |
| 66 41050'с.ш. 70058'в.д. Чаткальский район | Крупное месторож-дение Мунуктор | Волластонитовые скарны на контакте известняков С1 и прорывающих их граноди-оритов С2. Залежь – 500м х 500м х 200м. | Содержание волластонита 30-40%. Состав волластонита,%: SiO2–48; СаО-51; Fe2O3 –<0.005 | Кат.Р2 – 50млн. м3 (~125млн.т) | Перспективный, круп-ный не изученный объект. Выс. 2900м, частично освоенный район. Поиски, 1968, 1970г.г. |

| 72 41048'с.ш. 70044'в.д. Чаткальский район | Крупное месторож-дение Каракорум | 3 сближенных место-рождения волластони-товых скарнов (0.1; 0.6; 0.04км2) в экзоконтак-товом ореоле мрамори-зованных известняков С1 и штока диоритов С2. | Состав, % (Каракорум II и Южное): SiO2–51.21; 40.8 Fe2O3 –0.95; 1.14 TiO2–0.07 и 0.13 Al2O3 –0.99; 1.34 СаО – 36.01; 20.0 МgО–0.52; 1.96 Na2О – 0.16; 0.12 п.п.п. – 0.47 | Южное: кат.С1+С2-0.361млн.т Р1 – 0.478млн.т Всего – 0.839млн.т Каракорум II: В+С1 – 1.59млн.т С2 – 17.13млн.т Р1 – 13.00млн.т Всего – 31.72млн.т Каракорум I: С2 +Р1 – 1,76млн.т ИТОГО – 34.3млн.т. Госбалансом учтены: А – 0.256млн.т В – 0.562млн.т С1-1.735млн.т (А+В+С1-2.551млн.т) | Перспективное место-рождение. Выс. 2000-2800м, частично осво-енный район. Оценка, 1992г.; предваритель-ная разведка, 1994г. Сырье для фарфоро-фаянсовой промыш-ленности. Извлечение волластонита в концентрат – 95.2%. В 2008г. добыто 2 тыс.т волластонита. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 41045'с.ш. 70058'в.д. Чаткальский район | Среднее месторож-дение Эмильча (Арстан) | Кварц-кальцит-воллас-тонитовая залежь площадью 1.5км2 и глубиной по падению – 500м. Линзообразное тело – 230м х 60 (ширина) х 50м. | Содержание вол-ластонита 40-50%. Состав, %:SiO2–55.5; ТiO2 – 0.05; Al2O3 – 1.8; Fe2O3+ FeO – 0.9; СаО – 29.6; МgО – 1.1; Na2O+К2О –2.0; п.п.п. –8.3. | В делювиаль-ных осыпях, кат.Р2 – 2-3 млн.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегорная зона, частично освоенный район. Общие поиски, 1979г., разведка, 1991г. |
| 79 41049'с.ш. 71002'в.д. Чаткальский район | Мелкое месторож-дение Каинсу | 4 тела волластонито-вых скар-нов (500х50м – 1000х200м) на контакте диоритов С2 и вмещающих известня-ков С1. | Содержание вол-ластонита 50-80%. Качество не изучалось. | Кат.Р2 – 0.7 млн.м3 (~ 1.75млн.т) | Перспективный неизу-ченный объект. Выс.2400-3000м, частично освоенный район. Общие поиски, 1970г. |
| Абразивное сырье Трепел |
| 105 41013'с.ш. 71017'в.д. Ала-Букинский район | Крупное месторож-дение Балыктинское (Сумсар) | Три горизонта трепелов (ср. мощн. 20м) в толще Р глин. Протяженность 15км. | Опал – 73%, серицит – 20% кварц (зерна) –7% SiО2 – 80% | Кат.Р1 – 29.1млн. м3 | Перспективное. Район освоен. Выс.до 1700м. |
| Соли и рассолы Каменная соль (галит) |
| 91 41048'с.ш. 73005'в.д. Токтогульс-кий район | Крупное месторож-дение Кетмень-Тюбе (Шамшакальс-кое) (в т.ч. участок Малый Лог) | 6 соленосных горизонтов в гипсоносно-соленосной толще N, содержащих 34 пласта каменной соли. Мощность пластов 1.5-7-10м, суммарно – 145м. | NaCl–60-95% (ср.85%) Na2SO4–6-8% CaSO4–3-5% MgSO4–0.1-0.3%. Нерастворимый остаток –0.5-0.6% | Балансовые запасы , кат.: В-2958.0 т.т С1–3685.0 т.т С2–27т.т з/б-158963т.т. Всего баланс –6643 т.т | Месторождение разра-батывается. Выс.1100-1300м, освоенный р-н. Разведка 1961г., 1971г. |
| 240 41023'с.ш. 74009'в.д. Тогуз-Тороуский район | Проявление Тунук-Тузское | 9 линзообразных пластов галита (50-700м х 0.5-6.5м) в соленосных отложениях N2. | NaCl– 90% Na2SO4– 0.25% CaSO4–1.5% MgSO4–0.25%. Нерастворимый осадок –0.06-28% В2О3 – до 0.4% | Балансовые запасы , кат.: В - 32т.т С1–106т.т С2–498т.т. Всего–636т.т | Объект подготовлен для отработки. Выс. 1360-1460м, освоенный р-н. Разведка в 1972г. |
| 242 41023'с.ш. 74028'в.д. Тогуз-Тороуский район | Проявление Бешкольское | Среди отложений N (500м х 200м) 8 пластов галититов. Мощность галититов 1.5-3.5м. | В галититах: NaCl– 96.44%. В глинистых галититах: NaCl– 62.12% Na2SO4– 2.06-5.47% | Кат.Р1 – 315тыс.т | Мелкий объект для нужд местного животноводства. Поиски-оценка, 1927, 1941, 1977г.г. |
| Бром, йод (рассол) |
| 313 41011'с.ш. 72026'в.д. Ноокенский район | Проявление Майлису (Сары-Бия) | На глубоких горизонтах Майлисуйской нефтенос-ной структуры в толщах Р-N встречены хлоридно-натриевые рассолы. На поверхности - два соле-носных ключа. | NaCl– 23-90г/л Br – 420 мг/л J – 489 мг/л | Дебит по скважине – 4 л/сек (3 м3/сут) | Самостоятельные перс-пективы незначительные. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Поисковые и разведочные работы на нефть, гидрогеологические работы 1947-72г.г. |
| Бром, бор (рассол) |
| 318 41008'с.ш. 72032'в.д. Ноокенский район | Крупное месторождение Избаскент (Кочкор-Ата) | В глубоких горизонтах Избаскентской нефтенос-ной структуры хлоридно-натриевые рассолы в кар-бонатно-терригенных тол-щах Р-N, на глубинах 1195-2446м. | NaCl –70 г/л Br – 420 мг/л J – 489 мг/л В > 50мг/л. Воды термал. 25-72С, горько-сол., по составу отвеч. морской воде. Примеси Sr, Li | Воды напорные, самоизли-вающиеся. Дебит – 4-10л/сек | Перспективный объект для лечебных целей. Низкогор-ная зона, хорошо освоенный р-н. Поисковые и разве-дочные работы на нефть, гидрогеологич. работы, 1947-72г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные материалы Бутовый и стеновой камень |
| Известняки и доломиты |
| 284 41015'с.ш. 71024'в.д. Алабукинс-кий район | Мелкое место-рождение Акташ II | Пласт известняка-раку-шечника Р2 с 2-мя про-дуктивными слоями. Об-щая мощность пласта – 42.8м, длина 850м, ши-рина 550м. | Блочность – до 63.8% Выход стен. камня –42.1% Плотность – 2.81г/см3 К размягч. – 0.98 Пористость – 33.2% Водопогл. – 12.3% Предел прочн. – 12.3МПа Морозост. – 0.85 | Госбаланс кат. А+В+С1 – 2.28 млн.м3 | М-ние эксплуатирует-ся. Оно известно с 1984г., разведывалось с 1989-90г.г. Условия благоприятные. Выс. 1000-1070м. |
| 364 40053'с.ш. 73008'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Чангетсу (Кок-Янгакское, уч. № 34, уч. Кубаныч) | Пласт серо-белого (мощ-ность 1.1м) и розового (мощн. 5.4м) доломита Р2, залегающий на запе-соченных глинах Р1 и перекрываемый суглин-ками QIV. Длина пласта – более 500м, полная мощн. 6.5м. | Ср. выход стен. камня – 50.5% Выход блоков – 35.2% Выход тов. плитки –14.6м2/м3 Плотность – 2.12г/см3 Пористость – 24.38% Водопогл. –7.81% Пред. прочн.–27.91МПа К. морозост. – 0.746 | Госбаланс кат. А+В+С1 – 1.07 млн.м3 кат. С2 – 0.75млн.м3 Госбаланс по уч-ку Кубаныч – кат. А+В+С1 – 0.99 млн.м3 | М-ние подготовлено для эксплуатации. Оно известно с 1945г., раз-ведано в1952-53г.г., доразведано в 1982-84г.г. Условия благо-приятные. Выс. 580-750м. |
| Роговики |
| 57 41053'с.ш. 73031'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Толукское | Полоса коричневато-се-рых тонкополосчатых ро-говиков на контакте вул-канитов О2 с гра-нитной интрузией О3. Длина 4000м, ширина 80-100м. | Выход делового камня - - 50% Блочность 30х40см, 40х50см. Предел прочн. – 166МПа | Кат. Р1 – >1млн.м3 | М-ние нуждается в до-изучении. Объект выявлен и изучен в 1975-79г.г. Условия благоприятные. Выс. 2300м. |
| Камень облицовочный Мрамор |
| 31 42003'с.ш. 72049'в.д. Токтогульс-кий район | Среднее месторож-дение Арым (Арым –I, ,Арым – II) | Серые, светло-серые, голу-боватые и зеленоватые пятнистые, полосчатые, мас-сивные мраморы R3. Мощ-ность – 99-140м. Средняя плотность – 2.75г/см3, пористость – 0.55% и 0.84%, водопоглощение – 0.14-0.15%, предел прочности при сжатии: в сухом состоянии – 91-87.6МПа, в водонасы-щенном – 80 и 78.06 МПа, коэф. МРЗ–0.9 и 0.84, истираемость–0.99 и 1.14г/см2. | Выход блоков 21.5%, выход полированных плит 11.3-14.5м2/м3 | Кат.А+В+С1 -0.933млн.м3 С2 – 0.889млн.м3. Всего -1.832млн.м3. Запасы учтены балансом | М-ние разрабаты-вается. Выс. 1460-1700м, освоенный р-н. Разведка, 1978, 1980г.г. |
| 257 41027'с.ш. 71049'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Базбутоо | Высокодекоративные черные известняки и конгломера-тобрекчии Р1. 3 продуктив-ных горизонта мощностью 12.8м, 10.53, 11.32м. Плотность – 2.69-2.70г/см3, пористость – 1.37-2.07%, водопоглощение – 0.24-1.67%, предел прочности на сжатие: в сухом состоянии – 94.8-100.5МПа, в водона-сыщенном – 80.9-92.7МПа, Коэф. МРЗ – 0.98-1.0, истираемость–1.17-.29г/см2. | Выход товарных блоков – 39.9% и 23.4%. Выход полированных плит – 11.3м2/м3 и 7.5м2/м3 | Кат. В+С1 – 3.324млн.м3 С2 –0.267млн.м3. Всего – 3.591млн.м3. Запасы учтены балансом | М-ние подготовлено для промышленного освоения. Выс. 1220-1390м, освоенный р-н. Разведка, 1985г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк-ракушечник |
| 273 41014'с.ш. 71016'в.д. Ала-Букинский район | Среднее месторож-дение Теньги | Светло-коричневые и белые мелкодетритовые плотные и крупнораковинные известняки-раку-шечники Р. Мощность слоев 0.8-1.6м. | Качаство не изучено | Кат. Р2: 8.6млн.м3 | Перспективное, неизучен-ное месторождение. Низко-горная зона, хорошо осво-енный р-н. Поиски, 1985г. |
| Доломит-известняк |
| 253 41021'с.ш. 71023'в.д. Ала-Букинский район | Мелкое месторож-дение Кызы-Токой | Белые плотные фарфоровид-ные известняки P. Средняя плотность – 2.39г/см3, пористость – 12.83%, , водо-поглощение 2.60%, МРЗ – 25 циклов. | Физико-механические св-ва отве-чают ГОСТу. Возможна добыча блоков I-IV групп. Из-ки легко пилятся и принимают полировку | Кат. Р2: 0.150млн.м3 | На участкеке размером 200х150м возможна добыча блоков I-IV групп. Низкогорная зона (1000-1200м), хорошо освоенный р-н. Поиски, 1985г. |
| 365 40053'с.ш. 73008'в.д. Сузакский район | Проявление Барпы | Горизонт нежно-розовых и белых доломитов Р (800х2-6м). Плотность – 2.8г/см3, порис-тость – 25.0%, , водопоглоще-ние - 7.44%, коэф. МРЗ (25) – 0.67. | Выход блочного камня I-IV групп – 60%, выход фрезерован-ных плит 23м2/м3 | Кат. Р1: 0.176млн.м3 | Рекомендуется освоение без разведки. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Поиски-оценка, 1984г. |
| Магматические породы |
| 58 41053'с.ш. 73040'в.д. Токтогульс-кий район | Крупное месторождение Толук (м-ние № 26) | Темно-серые до черных диа-базы Є-О1, плотные, массивные. | Качество не изучено. Визуально размер моноблоков 1х1х0.4м и 0.4х0.6х0.4м | Кат. Р2: 100млн.м3 | Перспективный неизучен-ный объект. Среднегорная зона, освоенный р-н. Поиски, 1979г. |
| 268 41015'с.ш. 71006'в.д. Ала-Букинский район | Крупное месторож-дение Джазгыларча | Гранодиориты (адамеллиты) С3 – резкопорфировые розовато-серого цвета декоративные; уд.вес – 2.72г/см3, объемный вес – 2.67г/см3, пористость – 1.65%, водопоглощение 0.3%, блоки – до 2м3. | Качество не изучено, крупноблочные | Кат. Р2 на глуб. 300м - 220млн.м3 | Перспективный слабоизу-ченный объект. в освоенном р-не. Поиски м-ба 1:50000, 1981-85г.г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 228 41020'с.ш. 72010'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторож-дение Нарынское (Ташкумырс-кое, уч.№4-5) | Известняки-ракушечники Р прослеживаются на 700м при ширине до 200м; среди них четыре кондиционных крутопадающих пласта мощн. от 0.6 до 7.8м. | Состав, %: СaO – 52.29-54.06 MgO – 0.71-0.72 SiO2 – 0.77-3.51 К2О – 0.65-0.80 Р2О5 – 0.008 SO3 – 0.08-0.7 СО2 – 41-42.5% СаСО3–93.38-98.6% МgCO3– до 2.5% | Гобаланс, млн.т: кат.А - 0.307 кат.В – 0.286 кат.С1 – 0.030 Всего – 0.623 | 1955г. - дет.разведка тр. "Средазуглегеология"; условия благоприятные, выс.610-750м, отрабаты-вается |
| 225 41023'с.ш. 72015'в.д. Аксыйский район | Проявление Нарынское I (Ташкумырс-кое I, уч.№69 и 20) | Два пласта известняков С3 мощностью 60-80 и 45-68м. | Состав, %: СaO – 52.64-55.63 MgO – 0.36-1.8 Н.О. –0.22-2.64 Н2О – 0.04-0.32 п.п.п.–41.42-43.38% | С1 – 2.755 млн.т | 1943г. –поиски (С2-3.224млн.т); 1955г.-развед-ка тр."Средазуглегеология". Условия благоприят., выс.760-860м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 41021'с.ш. 74000'в.д. Тогуз-Торо-уский р-н. | Мелкое месторож-дение Караташс-кое | Известняки C1 разм.850х 270м; два продуктивных пласта мощностью до 450м. | Состав, %: СaO – 53.2-56.0 MgO – 0.3-0.6 SiO2 – 0.3-0.45 Al2O3 – 0.18-0.54 Fe2O3–0.32-0.64 Nа2О – 0.3-0.7 п.п.п. –37-43.18 SO3 – 0.01 Р2O5 – 0.01 | Р1 – 14.8 млн.т | 1972г. поиски. Условия благоприятные, выс.1347-1523м. |
| 292 41018'с.ш. 72031'в.д. Ноокенский район | Среднее месторож-дение Майлисайс-кое | Известняки D мощностью 300-350м и С1 мощностью 300м. | Состав, %: СaO – 52.54-53.1 MgO – 0.93-0.48 SiO2 – 0.5-2.3 Fe2O3 – 0.48-0.96 Al2O3 – 0.27-0.33 ТiO2 – 0.1 % п.п.п.- 41.6-42.6 SO3 – 0.15-0.24 | Р1+Р2 – 78млн.т | 1972г. –поиски. Условия весьма благопри-ятные. |
| 346 40053'с.ш. 72050'в.д. Сузакский район | Мелкое месторож-дение Чангырташ-ское | Два пологих пласта известняков мощности 12-20 и 13-26м, разделены прослоем мергеля Р. | Состав, %: СaO – 43.66-47.52 MgO – 4.48-8.48 SiO2+Fe2O3+Al2O3– 3.83-4.19 | Гобаланс, 01.01.2000г. млн.т: кат.А – 1.795 кат.В – 1.860 кат.С1 – 2.525 Всего – 6.180 | Разведано в 1957г. тр. "Средазгеолнеруд", дораз-ведано ЮКГЭ в 1957-69г.г. Условия благоприятные, подготовлено к эксплуа-тации. |
| Активные добавки в цемент |
| 227 41022'с.ш. 72017'в.д. Аксыйский район | Крупное месторождение Ташкумыр (уч.Саракамы-шский) | 7 пластов глиежей в угленосной толще J. Мощность 24-80м, глубина выгорания 35-75м от поверхности. | Состав, %: SiO2–57.14-72.0; R2O3–10.6-32.75; Fe2O3–4.0-12.0; Al2O3–5.58-22.23; ТiО2-0.45-0.75; MgO – 0.76-2.44; п.п.п. – 0.94-13.68; СаО–1.05-2.64; СО2–2.26-3.75; SO3–0.13 | С1 – 5.061млн.т Р1+Р2 –21.0млн.т Всего –26.061млн.т | 1945-56г.г. – предварит. разведка. Условия бла-гоприят., выс.700-900м. |
| 289 41019'с.ш. 72017'в.д. Аксыйский район | Крупное месторож-дение Ташкумыр (уч.Шинг-Сай) | Глиежи в угленос-ной толще J. Мощность глиежей 70-80м, протяжен-ность – 600м. | SiO2–65.52; Al2O3–18.97; Fe2O3 -56.1; MgO – 1.53; R2O3 -2.26; P2O5 – сл.; SO3 - 0.23; п.п.п. –3.16-6.08; активный глинозем –6.11-8.07 активность поглощения СаО-57.51мг на 1г добав.; плотность 2.17-2.29г/м3, водопоглащение 6.23-12.12, водонасыщение–4.16-6.13% | Госбаланс, млн.т: А – 5.170 В – 1.605 С1 – 5.797 Всего – 12.571млн.т ГКЗ, 1959 | Детальная разведка в 1959г. Условия благопр., выс.900-1150м. Перспективно. |
| 346/1 40052'с.ш. 72050'в.д. Сузакский район | Проявление Чангырташское | Линзовидная залежь (160х 4.0м) белых и желтых трепелов и синих трепе-ловых глин К2. | Состав, %: SiO2 – 45.51-59.15 Fe2O3–5.53-8.6 Al2O3 –8.75-16.62 СaO – 2.6-7.45 MgO – 1.82-8.58 SO3 – 5.83-12.86 K2O – 0.28-1.0 Na2O – 1.32-2.26 | В+С1 – 0.047 млн.т Р1 – 0.05млн.т | Разведано в 1932г. тр. "Кирстройматериалы", условия благоприятные. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 40057'с.ш. 73013'в.д. Сузакский район | Крупное месторождение Маркайское | Два горизонта глиежей J1 (1-3кмх12-15мх100-120м). | Состав, %: SiO2 – 71.53; Al2O3 –17.91; Fe2O3–3.66; ТiО2–0.62; СaO – 1.31; MgO –0.47; п.п.п.-3.63; СО2 – 0.12-0.13; активный глинозем – 1.42-12.61%; гидравл. активность 47.67-91.8 мг на 1г добавки, плотность – 2.45-2.77 г/см3 | С1 – 29.2 млн.т | 1952г. – предвар.разведка тр."Средазуглегеология". Условия благоприятные, выс.1600м. |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 92 41046'с.ш. 73020'в.д. Токтогульс-кий район | Среднее месторож-дение Кок-Джар | Современные надпоймен-ные валунно-гравийные отло-жения. Мощность – до 14м, вскрыша – 0.3-1.5м. Фракции,%: >70мм –33.38; 70-5мм–42.37; <5мм– 23.24. Коэфф. вскрыши – 0.2. | Гравий, щебень, песок (после промывки) от-вечают требованиям промыш. для бетона "300". | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.642 В – 2.013 С1 – 4.690 С2 –2.919 Всего – 10.264 | Месторождение не раз-рабатывается. Выс.1000м. Освоенный р-н. Разведка, 1969 г. |
| 237 41024'с.ш. 74002'в.д. Тогуз-Тороуский район | Проявление Тогуз-Тороуское | Современные террасовые песчано-гравийные отло-жения р.Нарын. Разведан-ная мощность 2.1-6.8м. Вскрыша 1:22. Фракции,%: >70мм – 31.74, 70-5 – 50.59, <5мм – 17.66. | Зерен слабых пород нет. Щебень отвечает ГОСТу для бетона "300", песок требует промывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.135 В – 0.334 С1 –0.289 Всего – 0.758 | Объект не разрабатыва-ется. Выс. 1270м, осво-енный р-н. Разведка, 1971г. |
| 239 41020'с.ш. 74000'в.д. Тогуз-Тороуский район | Проявле-ние Караташское (Караташ) | Современные песчано-гра-вийные отложения в терра-сах р.Кугарт. Мощность – 2.3-10м. Вскрыша – 0.5м. Фракции, %: >70мм – 24.67; 70-5 – 54.09; <5мм – 19.22. 56.62% фракций требуют дробления. | Гравий и песок требуют промывки для использования в качестве наполни-теля бетона. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.119 В – 0.265 С1 –0.896 Всего – 1.280 | Объект не разрабатыва-ется. Выс. 1400-1500м, Частично освоенный р-н. Разведка, 1977г. |
| 288 41018'с.ш. 72012 'в.д. Ноокенский район | Среднее месторож-дение Кепелисайское | Современные песчано-гра-вийные отложения мощ-ностью более 20м. Про-слои песков мощн. 1-1.5м. Фракции, %: валуны – 2.0, гравий – 48.7, песок – 49.3. | Гравий отвечает ГОСТу для бетона марок "200" и"300". Песок для бетона требует промывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 2.600 С1 –8.100 Всего – 10.7 | Месторождение не раз-рабатывается. Выс.600м. Хорошо осво-енный р-н. Разведка, 1980г. |
| 353 40058'с.ш. 73001'в.д. Сузакский район | Среднее месторож-дение Кугартское | Современные валунно-га-лечно-гравийно-песчанные отложения поймы р.Кугарт. Длина залежи 3км, ширина – 400м, мощность – десят-ки метров, разведанная мощность –10м. Фракции, %: валуны – 26.2, гравий – 57.7, песок – 15.8 | Обломки извержен-ных пород – 74%. Гравий, щебень и песок отвечают тре-бованиям ГОСТ для бетона "300", строи-тельного раствора. | Кат.А+В+С1 –14.529 млн.м3 | Месторождение не разрабатывается. Резерв. Выс.900м. Хорошо освоенный р-н. Разведка, 1967-68г.г. |
| 299 41016'с.ш. 73057'в.д. Тогуз-Тороусский район | Проявление Четбулакс-кое (Четбулак) | Современные надпоймен-ные песчано-гравийные от-ложения р.Кугарт. Мощ-ность отложений 6.35-10м. Вскрыша – 0.5-1.5м. Фрак-ции, %: >70мм – 6.8; 70-5мм – 31.25, <5мм – 61.95мм. | Обломки на 70.37% - терригенные поро-ды. Гравий и щебень отвечают ГОСТу для бетона "200". Промы-тый песок использует-ся для бетона "200". | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.114 В – 0.250 С1 –0.252 Всего – 0.616 | Месторождение резервное. Выс. 1400-1600м. Частично освоенный р-н. Разведка, 1977г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок строительный |
| 50 41054' с.ш. 72038'в.д. Токтогуль-ский район | Проявление Терексу | Желтовато-серые кварц-полевошпатовые пески QII. Мощность песков 10.м, вскрыша 1-5м. Фракции,%: 2.5мм–21.2; 1.25-23.2; 0.63-24.8; 0.315-15.8; 0.14мм–10.0. | Модуль крупности 3.1. Пустотность 31.7. Плот-ность 2.52г/см3 | Кат. Р1: 1.0 млн.м3 | Пески периодически разрабатываются местными организа-циями. Выс. 1020м, освоенный район. Поиски, 1968 г. |
| 70 41050' с.ш. 73001'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторож-дение Ничке | Пласт песка N-QI, пески со-держат от 7.9 до 28 % включений гравия, линзы глин. | Пески кварц-полевошпа-товые крупнозернистые; модуль–3.07. Пригодны для бетона марки “200” и строительного р-ра. | Госбаланс, млн.м3: кат.А-0.384 В-0.709 С1-1.484 Всего–2.577 | М-ние не разрабаты-вается. Выс. 1020 м, освоенный р-н. Раз-ведка, 1972 г. |
| 301 41010' с.ш. 73056'в.д. Тогуз-Тороуский район | Мелкое месторож-дение Кырташ | Пески N мощностью 30м и пески QIV мощностью 5 м. Содержание пылеватых и глинистых частиц 8-15.6%. Длина пластов 300м. Коэф. вскрыши 2.2. | Пески полимиктовые, модуль крупности –2.08-2.27. Пески пригодны для штукатурных работ. | Кат.Р2: N-пески-2.25 млн.м3 QIV-пески-2.10 млн.м3 Всего: 4.35 млн.м3 | Перспективное м-ние. Выс.1800-2250м, частично освоенный р-н. Поиски, 1973 г. |
| Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита |
| 130 41037' с.ш. 71058'в.д. Аксыйский район | Крупное месторож-дение Афлатунс-кое | Кислые эффузивы D (аль-битофиры, кв.порфиры, фельзиты и их туфы) мощностью ~ 2000м. | Средняя плотность порис-того щебня 525-680 кг/м3, песка –825-1000кг/м3, что соответствует маркам "500-700" (щебень) и "700-900" (песок). | Кат.Р2 – не менее 100 млн.м3 | Перспективное. Выс.900-2800м, освоенный р-н. Специализирован. поиски-ревизия, 1964г |
| Сырье для производства керамзита, аглопорита. |
| 180 41035' с.ш. 71041'в.д. Ала-Букин-ский район | Мелкое месторожд. Кызыл-Ата (и Ала-Бука) | Краснобурые жирные пластичные глины Р мощ-ностью 17м. Водораствори-мые соли 1.1-2.4%, SO3 – 1.20%. | Пластичность – 12.84-13.80. | Кат.А+В+С1 – 4.1 млн.м3 | М-ние разрабатыва-ется в качестве керамического сырья. Выс.1200м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1987г. |
| 222 41023' с.ш. 72010'в.д. Аксыйский район | Мелкое месторожд. Карагунды-сай | Толща лессовидных суг-линков N-QI. Пластооб-разная залежь мощностью 8м. | Пластичность 4.7. Сырье пригодно для получения аглопорита марок "400-600". | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.312 В – 0.473 С1 – 1.167 Всего – 1.952 | М-ние не разрабаты-вается. Выс.800-927м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1971г. |
| 94 41047' с.ш. 73035'в.д. Токтогульс-кий район | Крупное месторожд. Учтерек (Саргаты; №№73,96) | Филлиты и филлитовые сланцы R2-3 (15км х 2км). | t0 вспучивания 1160-11800С. Интервал вспучи-вания 1000С. Плотность керамзита в гранулах 0.7-0.75г/см3. | Кат.Р2 – 1.5млр.т (~600млн.м3) | Перспект. площадь. Выс.1300м, освоен-ный р-н. Общие поиски, 1975-79г.г.. |
| Прочие неметаллические ископаемые |
| Озокерит |
| 280 41010'с.ш. 71016'в.д. Ала-Букин-ский район | Проявление Об-чак (Варзыкское) | Битуминозный горизонт из-вестняка Р. | Содержание биту-ма – 1.7 % (0.4-2.6%), светлых масел 10-30 %. | Нет данных. | Перспективы не ясны. Выс. 1200 м, хорошо освоенный р-н. Спец-поиски, 1942-43-46 гг. |
| 287 41016'с.ш. 72006'в.д. Ноокенский район | Мелкое месторождение Майлисайское (Майли-Сай) | Жилы озокерита и пропи-танные битумом известняки Р. Мощность жилок 3-5 см. | Содержание жиль-ного озокерита 0.29%.Содержание озокерита в изве-стняках 0.5-9.9 % | Озокеритсо-держащие ру-ды, кат. А+В+ С1: 124.3тыс.т | Мелкое разведанное м-ние, подготовленное к освоению. В 1932-42 гг. эксплуатировалось.Низ-когорная зона, хорошо освоенный р-н. Развед-ка 1950 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 41016'с.ш. 72030'в.д. Ноокенский район | Проявление Майли-Су | Озокеритоносные породы в толще Р. t0 плавления озокеритоносной породы 550С. | Содержание озоке-рита 32 %. | Нет данных. | Перспективы не ясны. Поисковый резерв. Выс. 1000-1200 м, хорошо освоенный р-н. Спец-поиски, 1944-46 гг. |
| Слюда |
| 15 42007'с.ш. 71045'в.д. Ала-Букин-ский район | Проявление Джошо | Флогопитовые жилы мощ-ностью 2-15 см среди скар-нированных доломитов С1, прорванных диоритами С2. Количество жил 1-10/м2. MgO-27.41%, Fe2O3 -2.18%, FeO-0.91%. | Средняя площадь кристаллов 15-20 см2. Диэлетричес-кая постоянная 5.95-7.55; угол диэ-лектрических по-терь-0.09; объем-ное удельное сопротивление (8.5-6.2)х1010 ом.см; удельное сопротив-ление поверхност-ное (3.8-4.3) х 1010 ом. | Нет данных. | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 2500 м, освоеный р-н. Ревизии-онно-поисковые работы, 1972 г. |
| Глина бентонитовая |
| 229 41020'с.ш. 72025'в.д. Ноокент-ский район | Проявление Майлисуйское | Пластообразные линзо-видные тела голубовато-серых пластичных жир-ных бентонитовых глин мощностью 0.9м. | Число пластично-сти 24.31, t0 плав-ления 13000С | Запасы не подсчиты-вались | Мелкий слабо изучен-ный объект; поиски 1946г. Выс.1800-2000 м, район освоенный. |
| 283 41014'с.ш. 71020'в.д. Ала-Букин-ский район | Среднее месторождение Балыкты-Очмол | Монтмориллонитовые малиново-красные глины Р3-N1 в 2хпластах 1.5км х 7-9м; 2.5км х 7-10 м. | Среднее число пластичности 7.86, t0 плавления 11700С | кат. Р2 (глубина 100м): 9.75млн.м3 (~24 млн.т) | Глины использовались для приготовления бу-ровых растворов. Перс-пективный неразведан-ный объект. Выс.1000-1500 м, хорошо освоен-ный район. Общие поиски, 1985 г. |
| 351 40052'с.ш. 72050'в.д. Сузакский район | Мелкое месторождение Чангырташский | 9 пластов глин К (мощ- ность. 2.1-15м) и 5 пласт-ов глин Р (мощность 1.5-37 м). Меловые глины каолинит гидрослюдис-тые, монтмориллонито-вые. Палеогеновые глины гидро-слюдисто-каолинит-монтмо-риллонитовые. | Меловые глины: пластичность 28.5-40.7.Палеогеновые глины: пластич-ность 12.67-220.5 t0 плавления 1100-11500С. | кат. С2: 1.5 млн.м3 (~4 млн.т) | Перспективный частич-но изученный объект. Выс. 1000 м, хорошо освоенный р-н. Специа-лизированная оценка, 1946, 1965, 1977 гг. |
| Асбест |
| 351/1 42013'с.ш. 72023'в.д. Таласский район | Проявление Беш-Ташское | Две полосы асбестовых про-жилков на контакте извест-няков Є-Ο и гранитов О3. мощность 0.8–0.35м, длина до 3 м, глубина – 6.6 м. | Асбест-хризотило-вый. Содержание асбеста – 9.4 %. | Кат. С1: 82.5 т | В 1925-26гг. м-ние раз-рабатывалось артелью. Выс. 2900 м., слабо освоенный р-н. Поиски, 1955 г., общие поиски, 1971-74 гг. |
| 142 41032'с.ш. 72023'в.д. Аксыйский район | Проявление Кыркыринское | 2 крутопадающие зоны ас-бестоносн. метасоматитов (340х10.5м и 600х8.5м), в песчано-алевролитовых толщах С3. Рудные тела имеют параметры 200х5-12м. | Асбест-родусито-вый. Среднее со-держание 1492 г/т. | кат.С1+С2: 618.1 т. | Разведанный объект. Выс. 1000-1800 м, хорошо освоенный р-н. Оценочные работы 1986-1989 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гипс |
| 115 41041'с.ш. 73037'в.д. Токтогуль-ский район | Крупное месторождение Джауктерек | Пласты белых гипсов мощ-ностью 75-100м в составе гипсоносной полосы (17км х 50-2500м) среди толщи С1. | Качество не изу-чено. | кат. Р2: 800 млн.т. | Перспективный не изу-ченный объект. Выс. 2400 м, частично освоенный район. Общие поиски, 1975-79 гг. |
| 144/1 41038'с.ш. 73005'в.д. Токтогульс-кий район | Мелкое месторождение Шалдыракское | Гипсоносная толща Р. Протя-женность 1.5 км, мощность 30 м, наклон 30-350. | Состав гипса,%: CaO - 34.0; SO3 -44.77; H2O - 20.3; SiO2 - 0.05.Гипс I cорта. | кат. Р2: 1.5 млн.т. | Выс.2300-2400м, осво-енный район. Общие поиски, 1969-72 гг. |
| 344/1 40052'с.ш. 72049'в.д. Сузакский район | Месторождение Чангырташское | Гипсоносная свита извест-няков Р. Мощность пластов гипса 30-50м. | Содержание гипса 98.58%. Гипс отвечает I сорту по ГОСТ. Плотность 2 г/см3 | Госбаланс, млн.т.: кат.А-0.194 В-0.168 С1-0.236 Всего – 0.598 млн.т. | М-ние разрабатывается. Выс.765-900 м, хорошо освоенный район. Развед-ка, 1957 г. |
| 298/1 41013'с.ш. 73013'в.д. Сузакский район | Проявление Кок-Янгакское | 9 пластов гипса мощностью 1.4-5.77м в глинисто-карбо-натной толще Р. | Содержание гипса 98–99%. Гипс отвечает I сорту. | кат. С1: 0.4 млн.т. | До 1970 г. м-ние числилось на балансе. Самостоя-тельное значение ограни-чено. Выс. 800-2100м, хорошо освоенный р-н. |
| 363 40054'с.ш. 73008'в.д. Сузакский район | Среднее месторождение Чангетсуйское (участок № 46) | 9 пластов гипса (3 км х 1.5-5.7м) в толще Р. Суммарная мощность гипсов 22 м. Вскрыша 1.3. | Содержание гипса 95.22%. Гипс I сорта. | кат. С2: 0.4 млн.т. | Перспективный, частично разведанный объект. Выс. 1000 м, хорошо освоенный район. Предварительная разведка, 1952 г. Ревизия, 1955 г. |
| 356 40051'с.ш. 73004'в.д. Сузакский район | Среднее месторождение Ташлакское | 2 пласта гипсов (2-25м х 3-3.5км) в глинисто-карбонат-ной толще К2. | Гипс-90.7 %. Ангидрит-5.97%. Сырье относится ко II сорту. | кат. А+В+С1 0.628 млн.т. (учитывались балансом 1958г.) кат. Р2: 14.1 млн.т. Всего 14.7млн.т. | Частично разведанный объект. Выс.900-1000м, хорошо освоенный р-н. Детальная разведка, 1938 г., поисково-реви-зионные работы, 1954, 1957 гг. |
| Подземные воды Пресные воды |
| 52 41050'-41055'с.ш. 72057'-73005'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Токтогул | Воды приурочены к пес-чаникам и конгломератам N2-Q1. | Воды гидрокар-бонатные суль-фатно-кальцие-вые. Минерали-зация 0.1-0.4 г/л. Общая жест-кость 1.7 мг-экв/л. | А-4.7тыс.м3/сут В-1.3тыс.м3/сут С1-5.2тыс.м3/cут А+В+ С1-11.2 тыс.м3/сут | Для хозяйственно-питьевого водоснаб-жения пгт.Токтогул. |
| 111/1 41044'-41045'с.ш. 73011'-73014'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Сарагатинс-кое | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никах с гравийно-песча-ным заполнителем QIV. | Вода сульфатно-гидро-карбонат-ная натриево-кальциевая. Минерализация 0.5-1.0 г/л. | В-6.5тыс.м3/сут С2-2.1тыс.м3/cут В+ С2-8.6 тыс.м3/сут | Потребитель – поселок Строителей Кам-баратинских ГЭС. |
| 52 41050'-41055'с.ш. 72057'-73005'в.д. Токтогуль-ский район | Мелкое месторождение Токтогул | Воды приурочены к пес-чаникам и конгломератам N2-Q1. | Воды гидрокар-бонатные суль-фатно-кальцие-вые. Минерали-зация 0.1-0.4 г/л. Общая жесткость 1.7 мг-экв/л. | А-4.7тыс.м3/сут В-1.3тыс.м3/сут С1-5.2тыс.м3/cут А+В+ С1-11.2 тыс.м3/сут | Для хозяйственно-питьевого водоснаб-жения пгт.Токтогул. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 41021'-41026'с.ш. 73057'-73059'в.д. Тогуз-Торо-уский район | Мелкое месторож-дение Кугарт | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с песчано-гравийным запол-нителем QIII-IV. | Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая. Минерализация 0.2-0.5 г/л. Общая жесткость 2.4-5.4 мг-экв/л. | А-2.1тыс.м3/сут В-2.2тыс.м3/сут А+В-4.3 тыс.м3/сут | Потребитель–горнорудный комбинат. |
| 320 41003'с.ш. 72038'в.д. Ноокенский район | Среднее месторождение Караунгурское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с песчано-гравийным запол-нителем QII-IV. | Вода гидрокар-бонатная каль-циево-магнитная. Минерализация до 0.5 г/л. Общая жесткость 3-5 мг-экв/л. | А-105.4тыс.м3/сут В-72.5тыс.м3/сут С1-72.1тыс.м3/cут С2-350.0 тыс.м3/cут А+В+ С1+ С2-600.0 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Ноокенского района. |
| 352 40058'с.ш. 72058'в.д. Сузакский район | Среднее месторождение Кугартское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-ных и песчано-галечных отложениях с песчаным и суглинистым заполните-лем QIII-IV. | Вода гидрокар-бонатная каль-циево-магние-вая. Минерали-зация до 0.2-0.6г/л. Общая жесткость 2.6-8.1 мг-экв/л. | А-142.5тыс.м3/сут В-59.2тыс.м3/сут А+В-201.7 тыс.м3/сут | Водоснабжение г.Джалал-Абада и орошение хлопковых плантаций. |
| 341 40056'с.ш. 72050'в.д. Сузакский район | Среднее месторождение Чангетское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-ных и песчано-галечных отложениях с песчаным и суглинистым заполните-лем QII-IV. | Вода гидрокар-бонатная каль-циево-магние-вая. Минерали-зация 0.2-0.6г/л. Общая жесткость 2.6-8.1 мг-экв/л. | А-276.1тыс.м3/сут В-97.1тыс.м3/сут А+В-373.2 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Сузакского района. |
| Термальные воды |
| 357 40057'с.ш. 73007'в.д. Cузакский район | Крупное месторож-дение Джалал-Абадское | Напорный водоносный го-ризонт в песчаниах, пес-ках, гравелитах J3. | 1. Вода азотная, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная, сложного катионового состава. Минерализация 1.4-1.6г/л.t–39.5-43.50С. | в-1201 м3/сут | Потребитель – курорт Джалал-Абад, АО “Жибек Жолу” |
|  |  |  | 2. Вода азотная, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная, сложного катионового состава. Минерализация 1.2-1.3г/л., t–29-32.20С. | в-561 м3/сут |  |
|  |  |  | 3.Вода азотная, хлоридно-сульфатная натриевая. Мине-рализация 2.7 г/л., t–290С. | в-52 м3/сут |  |
|  |  |  | 4.Вода азотная, сульфатно-хлоридная натриевая. Мин-ция 4.5-6.0г/л., t–38-420С. | А-4 м3/сут Всего: А+В-1818 м3/сут |  |

### Иссык-Кульская область

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Твердые горючие ископаемые Каменный уголь |
| 130 42032'с.ш. 72044'в.д. Ак-Суйский район | Углепрояв-ление Джергес | Синклиналь субмеридион. ориентировки; угленосные отл. J2 (кокбельская св.); 3 уг. пласта мощн. от 1 до 8.0м, выклинивающиеся на глубину до 100м. | Теплота сгорания – 5250ккал/кг зольность – 19-52% влага – 21% сера – 0.7% летучие-50% | Не подсчиты-вались | Изучалось в 1946-47гг. (шт.,скв.); бесперспек-тивно в виду сложн. строен. пластов |
| 137 42037'с.ш. 79007'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Джергалан | Полоса J отл. на северном крыле антикл.; шахтное поле 4.3х0.3км; угленос-ные отл. J1 и J2; всего 10пл. угля, кондиц.-2: мощность 2.69 и 6.59м. | Теплота сгорания – 5653ккал/кг зольность– 11.6-12.7% влага – 1.55-1.92% сера – 0.58-1.08% летучие-37.5% | Госбаланс на гл.500м, тыс.т: В-5231, С1-8631, С2-4051; В+С1+С2-17913; з/б 1648, всего 19561. | Разраб. с 1930г.; за 1930-64г.г. добыто 3935 тыс.т угля при произв. 63тыс.т в год; 1982-85г.г. дет. разв. (ГКЗ 1990г: В+С1-14591, С2-4102, всего 18693 тыс.т) угля, за 1965-98гг добыто ~700т.т. в т.ч. за 1998г.-8тыс.т. Уголь ДФ, энерг. |
| Бурый уголь |
| 88 42008'с.ш. 77012'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Согуты (Джильское) | Шахтное поле (5.4х1.1.км) в отл.J на ю.крыле Джильс-кой синкл.; всего 11пл. угля с (пад.35-650, из них 4 кондиц.(мощн.0.92-1.67м), в т.ч. 3 пласта ураноносны. | Теплота сгорания 5200 ккал/кг зольн.- 15.7-19.7% влага – 3.7-4.0% летуч.- 43.5-45.1% сера – 0.54-0.85% уран-0.06% | Баланс. на глуб. 300м, тыс.т: А-366, В-341, С1-4650; С2-5615; з.б. 5923 (уран 649.25т с сод.0.066%) | Разраб. в 1946-60г. на уран, в 1960-95г. на уголь, добыто 3151т.т угля, в 1995 шахта закр. Уголь марки 3БВ. |
| 172 42019'с.ш. 78010'в.д. Джеты-Огуз-ский район | Углепроявление Сютбулак (Сюттубулак) | J отл., слаг. антикл. складку, 3 угольн. пласта мощн. 0.45-0.75м, длиной от 150 до 2000м, глуб. от 70 до 283м. | зольн.- 31 % влага – 95 % сера – 6.5 % летуч.- 39 % | Не оценива-лись | Изуч. в 1947 и 1986г., запасы не подсчитыва-лись. в виду некондиц. мощн. Уголь 3Б. |
| Металлические ископаемые Черные металлы |
| Марганец |
| 239 41040'с.ш. 77041'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Шоргосуйс-кое | Три пласта полосчатых кремнистых сланцев Є-О2, содержащих тонкие линзовид-ные прослои гематита и магнетита. Основной пласт имеет длину 3 км, среднюю ширину 70-300м., | Mn 3.2% | кат.Р2 – 5.76млн.т | Месторождение слабо изучено (общие поиски м-ба 1:20000, 1957г.). Горно-тех-нические условия сложные.. |
| Цветные металлы |
| Медь |
| 37 42034'с.ш. 75050'в.д. Иссык- Кульский район | Рудопрояв-ление Бала-Тегерек | 5 мелких сближенных субизо-метричных штоквер-ков диаметром 5-15м с вкрапленностью халькопи-рита среди диорит-порфи-ров О1-2. | Cu – 0.78 % Ag – до 12 г/т | На 01.01.1962г. прогнозные ресурсы: Cu –2.5 тыс.т | Бесперспективное. Низкогорная зона (до 1800м). Освоенный район. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 42031'с.ш. 75046'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Южный Талды-Булак | Минерализованная зона окварцевания с вкраплен-ностью халькопирита в из-ках D3. Зона – 160 х 4.8 м. 21 кварцевая жила мощностью 0.15-0.35м. | Cu – 0.36-3.3 % Ag – 0.4 - 1 г/т | На 01.01.1964г. прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 79 42006'с.ш. 76019'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Кашкасу | Линейный рудоносный штокверк (300 х 11м) в песчано-алевро-литовой толще О1-2, прорван-ной гранитами О3-S1. | Cu –0.5 % Bi – 0.1% Au – 1.2 г/т Ag –1.5 г/т | кат.Р2 : Cu –4.1 тыс.т Bi – 825 т Au – 0.99 т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 88 42005'с.ш. 76030'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Джалгызтор | Халькопирит-кварцевая жила (200 х 0.4м) в гранодиоритах О3-S1. | Cu – 2 % | На 01.01.1959г. прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 178 42013'с.ш. 78046'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Сарычат II | Минерализованная рудонос-ная брекчия (500х10-20м) вдоль контакта гранитов О1-2 и углеродисто-глинистых слан-цев R2-3. | Cu – 0.9-1 % Ag –3-5 г/т | кат.Р2 : Cu –17.55 тыс.т | Бесперспективное. |
| 194 42001'с.ш. 78027'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Чомойское | 4 линзы медистых песчани-ков (10-40 х 0.3-1.2м) с вкрапленностью халькопи-рита, малахита в красно-цветной песчаной толще С1. | Cu – 1.55-11.25% Pb – до 0.77 % | На 01.01.1961г. прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Потенциальный объект для старат. отработки. Высокогорная зона, слабо освоенный район. |
| 145 42036'с.ш. 79010'в.д. Тюпский район | Рудопрояв-ление Кызылджар | Зоны минерализованных кварц-кальцитовых брекчий в конгломератах С1 размером 200 х 5м. | Cu – 1 % Ag – 120 г/т Au – 0.12 г/т | На 01.01.1989г. кат.Р2 : Cu –2.7 тыс.т Ag – 32.4 т | Бесперспективное. |
| 155 42026'с.ш. 79009'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Ашуторское | Мелкие маломощные (0.6-1.2м) флюорит-кварц-халько-зиновые жилы в вулкано-генно-осадочных породах Є-O2. | Cu – 2.12 % | На 01.01.1954г. прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 154 42026'с.ш. 79016'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторож-дение Заозерное-Северное | Линейный штокверк (1700 х 55м) в сланцах и габбро PZ, прорванных гранодиорита-ми О3-S1. | Cu – 0.53 % Au – 0.04-1.2г/т среднее – 0.05 г/т Ag – 12-20 г/т | На 01.01.1989г. кат.Р2 : Cu – 146.09 тыс.т | Слабо изученный объект, расположенный в высокогорной зоне (3800-3900м), в неосвоенном районе. |
| 160 42024'с.ш. 79016'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Заозерное-Южное | Линейный рудоносный квар-цевый штокверк (250 х 55м) в базальтах Є-O2, прорванных массивом гранодиоритов D. | Cu – 0.04-4.7 % среднее – 0.8 % Ag – 10-50 г/т | На 01.01.1989г. кат.Р2 : Cu – 30.8 тыс.т | Бесперспективное. |
| 189 42019'с.ш. 79038'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Медвежье | Жильно-прожилковая минера-лизованная зона (200 х 20м) в крист. сланцах и мраморах PR1. | Cu – 0.66 % Sb – 0.34 % Ag – 0.4-6 г/т Au – 0.1 г/т | На 01.01.1970г. кат.Р2 : Cu – 9.5 тыс.т | Бесперспективное. |
| 191 42019'с.ш. 79039'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кашкатор-Южный II | Минерализованная зона с вкрапленностью халькопирита в кристаллич. сланцах PR размером 200 х 5-12м. | Cu – 1.28 % Sb – 0.2 % Bi – 0.16 % | На 01.01.1973г. прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь, полиметаллы |
| 42 42035'с.ш. 75057'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Кашкасу | Редкая вкрапленность гале-нита в зонах эпидотизации и дробления диабазов Є-О2. Длина зон – 3м. Мощность 0.22м. | Pb – 10.65 % Cu – 3.18 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| Кобальт |
| 190 42020'с.ш. 79039'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кашкаратор-Южный | Минерализованная зона дробления в гнейсах PR (15 х 0.25м), несущая вкрапленность халькопирита, арсенопирита, выцветы эритрина. | Co – 1.72 % Cu – 1.95 % As – 21.86 % Zn – 1.06 % Bi – 0.15 % Ag – 10 г/т | Нет сведений | Бесперспективное. |
| 184 42018'с.ш. 79010'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Беркут | 12 мелких кварц-арсено-пирит-полисульфидных жил (10-200м х 0.3-7м), приуро-ченных к мелким разрывам в песчано-сланцевой толще О2. | Co – 0.042 % Au – до 4.8 г/т Ag – 0-1800 г/т Pb – до 0.2 % Cu – до 0.1 % | На 01.01.1995г. Прогнозные ресурсы по кат.Р1 : Со – 52.5 т | Бесперспективное. В 1932-33г.г. поиски с поверхности и на глубину (опробование коренных пород, штольни, борозд. пр.). Высокогорная зона (3000-3500м), частично освоенный район. |
| Свинец и цинк Свинец |
| 1 42044'с.ш. 76050'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Теке-Тор | Кварцевые жилы дробления с халькопирит-галенитовой минерализацией в гранитах О3. Рудное тело: 350 х 1.2м. | Pb – 1.72 % Cu – до 0.2 % Ag – до 3.2 г/т | На 01.01.1963г. прогнозные ресурсы Pb – 313.8 т | Бесперспективное. |
| 54 42029'с.ш. 75056'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Шыргый (Чергей) | Кварц-галенит-гематитовая жи-ла (250 х 0.15 м) в экзоконтакте штока гранит-порфиров Р2? среди серицит-глинистых сланцев D1-2. | Pb – 8.82-16.73% Zn – 0.73-1.08 % | На 01.01.1962г. прогнозные ресурсы на глубину 100м: Pb –2.0 тыс.т | Бесперспективное. Частично отработано древними рудокопами. |
| 43 42033'с.ш. 76002'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Перевальное | Жильная зона (600 х 20-25м), содержащая серию мелких галенит-кварцевых жил (до 100 х 1.16м) в порфиритах Є2-О2. | Pb – 0.7-4.75 % до 8.75-12.15 % Zn – до 0.3 % Au – до 0.2 г/т Ag – до 16.8 г/т Pb сред. – 1.69% | Кат.Р2: Pb – 7 тыс.т (3.5 %) | Потенциальный объект для старательской отработки богатых руд. |
| 50 42032'с.ш. 76006'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Чолок-Сарыбулак | Жильная минерализованная зона (1000 х 1-7м), в андези-товых порфиритах О2, прор-ванных гранитами О3. | Pb – 0.07-8.4 % среднее – 0.92% Zn – до 1.09 % Au – до 2.8 г/т среднее – 0.33 г/т | Кат.Р2: Pb – 276т | Бесперспективное. |
| 92 42007'с.ш. 76052'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Беркут II | Мелкие кварцевые жилы (1-5м х 0.05-0.1м) с галенитом в зоне дробления среди красных гранитов О3. | Pb – 2.75 % Zn – 0.92 % Au – 26 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 106 42004'с.ш. 77013'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Атча-Буча | Две галенит-флюорит-барит-кварцевые жилы (250 х 0.1-3.5м) в гранитах D2-3. | Pb – 0.01-4.0 % среднее: 1.68% и 2.19% Y – 0.01-0.64 % Ag – 4-18.4 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 42006'с.ш. 77030'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Тамга I, Тамга II | Мелкие кварц-флюорит-ба-ритовые жилы с вкраплен-ностью галенита и сфале-рита, локализованные в гранитах О1-2. Мощность жил 0.7-2.0 м. | Pb – 0.36-8.11 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 139 42039'с.ш. 79013'в.д. Тюпский район | Рудопрояв-ление Каркаринское | Оруденелая пластообраз-ная залежь (800 х 0.8-4.9м) с галенитом в известняках С2, в экзоконтакте массива гранитов О3-S1. | Pb – 0.74-2.66 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Оруденение на глубине отсутствует (по данным штолен и скважин). |
| 144 42036'с.ш. 79007'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Таш-Тюбинское | 2 оруденелых пласта (40-100 х 0.87-5.64 х 132-400м) известняков С2, насыщен-ных вкрапленностью гале-нита. | Pb – 1.92 % Ag – 11.51 г/т | На 01.01.62г. Pb – C1- 8.99т.т C2 – 2.3 тыс.т C1+C2 –11.29т.т Ag-Р2 – 6.76т | Месторождение разведано на глубину штольнями. |
| 143 42036'с.ш. 79013'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Чаар-Кудукское | 5 стратиформных залежей (320-1600м х 0.7-1.3 х 50-900м) с вкрапленностью галенита в карбонатной толще С2. | Pb – 4.66 % Zn – 0.03% Cu – 0.04 % Sb – до 0.11 % As – до 0.58 % Ag – 17.2 г/т | На 01.01.62г. Pb – C1- 21.7 т.т C2 – 39.6 т.т C1+C2 –61.3 т.т Ag-С1 – 8.8т С2-13.8т C1+C2 –22.61т | Мелкое промышленное месторождение разве-данное на глубину штольнями и буровыми скважинами. |
| 146 42035'с.ш. 79006'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Нижнетюпское | 5 галенит-турмалин-кварце-вых жил (60-2500м х 0.5-2м х 10-90м) среди массива гранодио-ритов и гранит-порфиров D1-2. | Pb – 9.0 % Ag – 116-812 г/т Au – 0.8-4.8 г/т Zn – до 0.2 % | На 01.01.96г. Pb – по кат. Р1- 15 тыс.т | Частично оцененное на глубину месторожде-ние, перспективное для старательской отработ-ки. Выс. 2500м. Хорошо развитая инфраструк-тура. |
| 135 42035'с.ш. 79002'в.д. Аксуйсий район | Мелкое месторождение Ики-Чатское | Линзообразная крутая залежь оруденелых извест-няков С2 с вкрапленностью и гнездами галенита и др. сульфидов. Длина – 460м, по падении – 1300м. Самостоятельный гори-зонт известняков с медными рудами длиной 1800м, мощ-ностью 0.5-2м. | Pb – 2.74-4.46 % Ср-3.61% Zn – до 2.0 % Ag –13.29г/т Cu – 0.09-0.35 % | Запасы Pb : В – 31.7 тыс.т 2.74 % С1- 28.3тыс.т/ 3.04% С2 –98.9тыс.т/ 4.46 % В+С1+С2=158. .9т.т Запасы Ag: В+С1 – 22.5 т | Мелкое промышленное месторождение, разве-данное на глубину (штольни и буровые скважины). |
| 147 42035'с.ш. 79011'в.д. Тюпский район | Рудопрояв-ление Учкашка-Южное | Горизонт (350 х 3.7м) брекчи-рованного извест-няка в карбо-натной толще С2, насыщенный вкраплен-ностью галенита, сфалерита, блеклых руд, пирита. | Pb – 3.19 % на мощность – 2.06м длину – 147м | На 1.01.1951г. Р1 на 1 м углубки: Pb – 26.8 т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 150 42032'с.ш. 79003'в.д. Аксуйсий район | Рудопрояв-ление Джергаланс-кое-свинцовое | Пластообразная залежь (200 х 0.1-1.2м) с вкрапленностью, гнездами и прожилками галенита в ксенолите мраморизо-ванных известняков. | Pb – 0.54-12.9% среднее – 3.74% на 0.52 м | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 148 42033'с.ш. 79007'в.д. Аксуйсий район | Рудопрояв-ление Верхнетюпское | Серия кварц-галенит-сфа-леритовых жил (10-100м х 0.05-0.6м) в кислых вулка-нитах D2-3. | Pb – 0.27-1.84% Ag – 6-27.6 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 164 42021'с.ш. 79018'в.д. Аксуйсий район | Рудопрояв-ление Джолколот | Дайка гранитов с галенитом в метаморфических песчано-сланцевых толщах. Рассеян-ное оруденение на площади 800м2. Мощность продуктив-ной полосы – 2.65м. | Pb – 1.12 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец, цинк |
| 8 42052'с.ш. 77031'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Джель-Карагайское | В песчано-сланцевой толще Є-О1, в зоне экзоконтакта гранитоидов О3 – погре-бенное под оползнем за-лежь золото-полиметалли-ческих руд. | В высыпках: Pb – 76.26 % Ag – 2060 г/т Au – 0.8 г/т | Нет сведений. | Перспективы не ясны. Выс.2800м, частично развитая инфраструктура. |
| 45 42037'с.ш. 76006'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Заозерное | 2 линзообразных тела (200 х 2.6м) с галенитом, сфалеритом в лавоконгломератах Є-О. | Pb – 1.61 % Zn – 0.61 % | На 01.01.1963г. кат.Р1 – Pb - 1.78 т.т Zn – 0.6 т.т | Бесперспективное. Выс. 3500м, слабо развитая инфраструктура. |
| 44 42037'с.ш. 76005'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Джалама | Минерализованная зона дроб-ления (600 х 3.9м) в вулкано-миктовых конгломератах Є-О2. | Pb – 2.2 % Zn – 0.5 % | Кат.Р1 – Pb – 9.26 т.т Zn – 2.1 т.т | Бесперспективное. Выс. 3600м, слабо развитая инфраструктура. |
| 47 42036'с.ш. 76005'в.д. Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Скальное | Кальцитовая жила (3 х 0.36м) с линзами и гнездами галенита среди диабазов Є1-О2. | Pb – 15.56 % Zn – 7.28 % | Ресурсы не посчитыва- лись. | Бесперспективное. |
| 46 42036'с.ш. 76006'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Шыргыйское (в т.ч. участки: Заозерное, Джалама, Скальное, Сарыбулак Восточный) | 14 сближенных крутопадаю-щих колчеданно-полиметал-лических зон (25-950м х 25-80 х 20-160м), среди вулканогенных толщ Є-О1. | Pb – 1.61-23.8 % среднее –3.62% Zn – 0.54-10.1 % среднее – 0.82% | На 01.01.1964г Кат.Р1 – Pb – 33.1 т.т Zn – 7.5 т.т в т.ч. с учас-ками всего: Pb-46.7т.т Zn – 10.6 т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Наиболее богатые рудные тела (Pb – 14.1-23.8%) могут быть объектом стара-тельской отработки. Выс. 3500м, нераз-витая инфраструктура. |
| 48 42035'с.ш. 76006'в.д. Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Сарыбулак - Восточный | Оруденелая дайка (170 х 0.37м) диабазовых порфи-ритов. | Pb – 23.8 % Zn – 9.1 % | На 01.01.1963г Кат.Р1 – Pb – 2.57 т.т Zn – 0.98 т.т | Объект для стара-тельской отработки богатых свинцово-цинковых руд. Выс. 3600м. неразвитая инфраструктура. |
| 161 42022'с.ш. 79014'в.д. Аксуйский район | Рудопрояв-ление Кенсуйское | Скарновая залежь (180 х 12м) и жилы (10 х 0.2-0.5м) среди экзоскарнов в известняках С1, прорван-ных гранитоидами С2. | В скарновой рудной залежи: Pb –0.04-5.3% Zn – 0.01-7.5% WO3–0.01-0.12% Mo-0.01-0.19% В жилах: Pb - 0.05-5.37% Zn - 0.14-15.88% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 213 42001'с.ш. 79024'в.д. Аксуйский район | Рудопрояв-ление Каинды | Залежь 1.75 х 4м Pb-Zn руд на контакте известняков и перекрываю-щих сланцев S2-D1. | Pb – 0.51-27 % Zn – 0.3-15.2 % Ag – 0.4-58 г/т Au – 0.2-11.6 г/т As – 1.52-6.42 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная приледниковая зона. |
| 235 41054'с.ш. 77040'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Барскаунское | 4 пластообразные линзовид-ные рудные брекчии (156-792 х 0.5-1.2м) среди углистых сланцев R2 в экзоконтакте гранитов О3. | Pb –4.41% Zn – 3.84% Ag –77.03г/т | кат.С1 – Pb-26104 Zn-16702 Ag-45.88. кат С2: Pb –983т. Zn –6895.т Ag –1.47т катС1+С2 Pb-27087т Zn-23597т Ag-47.35т | Слабо изученное мелкое месторождение с богатыми рудами. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 41059'с.ш. 79018'в.д. Аксуйский район | Рудопрояв-ление Уччат | Мелкие галенит-сфалерит-кварцевые (барит-кальцито-вые, кальцитовые) жилы (20 х 2-3.5м) в карбонатно-сланцевой толще S2-D1. | Pb–0.02-1.27 % среднее–0.49% Zn- 0.06-1.68 % среднее– 0.38% Au – 0.3-3.4 г/т Ag – 4-36.8 г/т As – до 0.04 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| Цинк |
| 105 42006'с.ш. 77015'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Богуты | Серия сближенных рудонос-ных кварцево-полиметал-лических жил (90-260 х 0.15-0.5м), залегающих в красных гранитах D2-3. | Zn – до 23.8 % Pb – 0.05-4 % Ag – 4.8-10 г/т (TR2O3 –0.01% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 166 42024'с.ш. 79032'в.д. Аксуйский район | Рудопрояв-ление Мингтур | 3 минерализованных зоны дробления (10-15 х 5-15м) среди углисто-кремнистых пород. | Zn – 4.3 % Pb – 0.12 % (TR –0.08% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Перспективы не уста-новлены. Геолого-разведочные работы не проводились. |
| 232 41055'с.ш. 77036'в.д. Джеты-Огуз-ский район | Среднее месторождение Керегеташское | Минерализованная зона (3.1км х 1.36м) брекчирован-ных, скарнированных извес-тняков Є-О2 с густой вкрапленностью и гнездами сфалерита, реже – пирро-тинита, пирита, галенита. | Zn – 0.1-11.2 % среднее –4.51% In – 0.0123-0.0616 % Ве-0.104% | На 01.01.1960г. катС2: Zn –192.561т.т | Перспективное месторождение. Высокогорная зона (3000м), слабо осво-енный район. |
| Редкие металлы Олово |
| 175 42014'с.ш. 78014'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Грейзеновое (Арчалытор) | В биотитовых гранитах V – шесть жил кварц-топазовых грейзенов (15-500 х 2-7м). | Sn- до 0.5% ср. –0.166% ВеО-до 0.71% WO3-0.06% Pb – до 1.0% Zn- до 1.0% As- 1.0% Nb2O5-0.04 % Li-0.10 % Mo-0.04% | Не подсчи-тывались | 1968-69г.г.-поиски редких металлов (к-вы, борозд.пр., карта м-ба 1:10000, выс. 3700-4000м, трудно доступно. Перспекти-вы ограничены. |
| 176 42013'с.ш. 78013'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Чон-Кызылсу | В эндоконтакте гранитов V- 3 участка развития грейзенов (300-1000 х 100-200м); на Центральном участке – 3 ми-нерализ. зоны (60-280 х 5-20м) с бедной минерализацией (Sn-0.1%) и рудный столб 50х18х180м(Sn-0.758%) | Sn-до 1.51% ср.0.758% WO3-до 0.59% Cu- до 0.4 % Bi – 0.12% Nb2O5- до 0.36% Ta2O5-0.066% BeO- до 0.03% As – 0.27% | С2 на глуб. 180м Sn – 5412т (0.758 %) | 1972-73г.г. – поиски м-ба 1:10000; 1974-77г.г. – поисово-оценочные работы (к-вы, шурфы, шт.-1213м, скв.-529м). условия благопр., выс.3000-3600м, р-н освоен; представляет интерес для стара-тельской отработки. |
| 205 42004'с.ш. 79013'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Шлиховое | В сланцево-карбонатно-эф-фузивной толще S2- минера-лиз. зона (1200 х 3.25м). Основное рудное тело – 100 х1.0х150м; 2 слепых жило-образных тела 40-200 х 2.5-2.8м. | Sn – до 0.62% ср. 0.38 % Sb – 1.55 % Pb –0.07 % WO3- 0.03 % As – 0.13 % | На глуб. 150м С1–110т (0.37%) Р1-1060т (0.38 %) С1+ Р1-1170т (0.38%) | 1967-69г.г. –поиски м-ба 1:10000; 1970-75гг. –поиск.-оцен. работы; 1976-78гг.-предварит. разв. (шт.-1300м, скв.-1620м). Обогащение гравитацией, извлечение Sn –76.73%; условия благоприятные. |
| 207 42004'с.ш. 79014'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Сульфидное | В сланцево-карбонатно-эф-фузивной толще S2- 3 минера-лиз. зоны (300 х 500 х 2-40 х 150-200м); рудное тело - 170 х 2.6 х 160м | Sn – 0.08-0.4% Pb –2.3-2.49 % Zn – 2.3-3.0 % WO3-0.06-0.4% | Р1- Sn – 300т (0.14 %) | 1967-69г.г. –поиски м-ба 1:10000; 1987-91гг. –поиск.-оцен. работы (канавы, скв.-2000м); условия благопр.; выс.2700-2900м, доступно; не перс-пективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 42003'с.ш. 79013'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кунан-Ашу | Минерализованная зона (160 х1.4 х 80м) вдоль контакта гранитов Р1 с породами S/ | Sn – до 0.55 % ср. 0.32 % Pb –2.6-4.8 % Zn – 0.23-0.54 Bi- до 0.95 % As – до 7.1 % | Р1- Sn – 172 т (0.32 %) | 1966-69 г.г. – поиски м-ба 1:10000; 1976гг. –поиски м-ба 1:5000 (к-вы, пробы). Условия относительно благо-приятные; выс.3050-3250м. Не перспективно. |
| 208 42005'с.ш. 79016'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Восход | В экзо-эндоконтактах пор-фировидных гранитов Р1, прорывающих толщу рого-виков и мраморов S2, 3 минерализованные зоны (20-110 х 0.25-0.5м). | Sn – 0.03-0.21, макс.- 0.72 % | Не подсчи-тывались | 1967-68г.г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы, карта м-ба 1:10000). Условия относительно благо-приятные; выс. 3430-3556м, доступно. Не перспективно. |
| 209 42004'с.ш. 79016'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Юбилейное | Вдоль контакта порфиро-видных гранитов Р1 с известняками D1-2 – мине-рализованная зона дроб-ления (600 х 1-6м); в ней одна оловоносная жила мощностью 0.3м. | Sn – 0.38 % WO3-0.08 % | Не подсчи-тывались | 1967-69 г.г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы, карта м-ба 1:1000). Условия сложные; выс. 3670-3800м, труднодоступ-но. Не перспективно. |
| 212 42002'с.ш. 79024'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Атджайляу | Известково-сланцевые отло-жения S2 прорваны штоком порфировидных гранитов Р1; две рудные жильные зоны 130-350 х 10-30м. На север-ном экзоконтакте штока -рудная зона дл.260м, вклю-чающая два рудных тела (55-95 х 1.8-3.18 х 40-140м). | Sn- в жил.тел. – 0.05-8.25% в рудн. телах 2.68-4.18 % Ag – 18.5 г/т Bi – 0.026 % BeO – 0.046 % CaF2-52.5% | Госбаланс С1+С2 – 1338т (2.94%) Sn-P1-3500т C1+C2+Р1-4838т Ag-0.749т(18.5г/т) Bi-10.5т(0.026%) BeO-18.6т(0.046%) CaF2-21.2т(52.5%) | 1967-69гг.-поиск.-оцен. работы (к-вы, шт.-554м, скв.-1334м), 1988-91г.г.–раздведка (шт.840м, скв.3118м, С1+С2-1472т-2.68%). С 1978г.- отрабатывается стара-телями; обогащение по гравитационно-флота-ционной схеме, изв-леч. Sn - 94%. Перс-пективно. |
| 222 41049'с.ш. 77010'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Правобе- режное | Зоны грейзенизации (70-300 х 13-20 х 6.0м) в дайках аплитовидных гранитов R, секущих мраморы и углеро-дистые сланцы, 6 рудных тел (15-130 х 1.3-2.2м). | Sn – 0.07-2.14 ср. 0.71% BeO–до 0.58, ср. 0.1% Li – до 1.5% ср.0.4% CaF2- 22.3 % TR–до 1.32%; La-0.1% Pb-0.33-0.5% Nb2O5- 0.07 % | С2 на глуб. 60м Sn - 762 т (0.71%) BeO-190т (0.10%) Li-1750т (0.40%) CaF2—20000т (22.3 %) | 1982-84г.г – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы). Обогащение гравитацией, флота-цией при извлеч. Sn –80.7 %. Условия относительно благо-приятные; выс.3400-3900 м; перспективно. |
| 260 41051'с.ш. 78043'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Бельбулак | В известково-терригенных отл. С1-2, прорванных дайка-ми гранит-порфиров, серия маломощных кварц-турма-линовых жил и скарновых линз. | Sn – 0.08-0.15 % WO3 – до 0.2 % | Не подсчи-тывались. | 1975-78 г.г. – поиски (шт. 250м, скв. –719м). Условия благоприят-ные; выс.3500-3800 м; доступно; не перспек-тивно. |
| 255 41050'с.ш. 78037'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Геофизическое | В экзоконтакте массива гранитов Р1, в роговиках С1-2 скважиной на глубине 340м вскрыта кварц-турмалиновая жила мощн. 1.5 м. | Sn – 0.5 % | Не подсчи-тывались. | 1965-67г.г. – геол-съемка м-ба 1:25000 и профиль поискового бурения. Условия сложные; выс.3350 м; мощность покрова палеогеновых отло-жений – 30м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 41050'с.ш. 78039'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное местороджение Учкошкон | Среди карбонат-терриг. толщ С1-2 шток гранит-порфиров Р1 с трубкой взрыва. На 2-х участках около 70 кварц-турмалин-флюоритовых жил (60-1050 х 0.24-48.45). | Sn – 0.26 –0.61% ср. 0.53 % Cu – 0.17 % Bi – 0.01 % CaF2-4.65 % WO3- 0.11 % Mo – 0.03 % | Госбаланс, Sn: B+C1-54247 т C2-6409 т C1 з/б-13919 т Cu-C1+C2-16500т Bi-С2-949т CaF2-C2-190300т WO3- 21.8т.т Mo – 5.1 т.т | 1955-56г.г. и 1969-71г.г. поисково-оценочные работы; 1963-69г.г. и 1970-76г.г. детальная разведка; ГКЗ СССР 1970г. 1978г.– поиски на флангах и глубоких го-ризонтах. Извлеч. Sn –70 %. Условия благоприятные, подго-товлено к эксплуатац. |
| 247 41049'с.ш. 78034'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Узунсаз | В гранитах Р1 серия кварц-турмалиновых прожилков мощность 0.1 м, дл. 10м. Во вмещающих роговиках С1-2 –группа скарновых тел мощностью 0.2-1.4 м. | Sn – 0.26-0.32 ср. 0.29 % Zn – 0.1 % WO3 – 0.05 % | Р1 на глуб. 50м 460 т (0.29 %) | 1966-67г.г.–геолсъем-ка м-ба 1:25000 (к-вы, скв. – 835м). Не перспективно. |
| 248 41049'с.ш. 78035'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Пограничное | В экзоконтакте массива гранитов Р1, в роговиках С1-2 серия оловоносных кварц-турмалиновых жил мощн. до 0.2 м и рудных тел (до 118х1 – 3.5х42.5м). | Sn – 0.05-0.53 % макс. - 3.65% | Р1 – 67 т (0.27%) | 1969-78г.г. – поиски (к-вы, скв. – 5810м, шт.-350м), условия благо-приятные, выс.3300-3400м; не перспек-тивно. |
| 249 41048'с.ш. 78035'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Ишигарт | В роговиках С1-2 –скарновые линзы в зоне скарнирова-ния (150 х 1.6м) и серия мало-мощных кварц-турма-лино-вых прожилков. | Sn – до 0.4-0.5% WO3 - до 0.43 % BeO–0.04-0.15% | Р1 – на глуб. 100м – 288т (0.4 %) | 1956-67г.г.–поиски, 1969-75г.г.-поисково-оценочные работы (к-вы, шурфы-88м, скв. – 2000м), условия отно-сительно благоприят., легкодоступно; выс. 3240-3280м; не перс-пективно. |
| 250 41047'с.ш. 78035'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Скарновое | В висячем боку дайки гранит-порфиров мощн. 2м мелкие линзовидные тела гранат-пироксеновых скарнов. | Sn – до 0.4 % Bi – 0.05 % | Не подсчи-тывались | 1975г.г.– поиски (к-вы, скв. – 400м), условия относ. благо-приятные; выс.3200 м; не перспективно. |
| 254 41046'с.ш. 78034'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Тюндюк-Коенды | В роговиках С1-2 – минерали-зованная зона мощн. 20-50м. | Sn – до 0.34 % Pb- до 0.31 % Zn – 1.0 % Сu –0.4 % | Не подсчи-тывались | Геолсъемка м-ба 1:25000 1965-67г.г.; 1975г.– поиски (к-вы, скв. – 1000м). |
| 253 41046'с.ш. 78035'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Таштарата | В экзоконтакте гранитов Р1, прорывающих известково-терригенные породы С1-2, в скарнах (17.5х0.5м) зоны развития кварц-турмалино-вых прожилков. | Sn – 0.03-0.87 % Cu – до 1.9 % Pb – 0.6 % WO3-1.2 % Zn – 0.3% Sb- до 0.3-0.5 % As- 0.01-3.05% | Не подсчи-тывались | 1966-67г.г.– поиски м-ба 1:5000; 1969-74г.г.-поиск.-оцен. работы (канавы, шурфы, скв. – 1500м), условия относит. благо-приятные; выс.3200-3400 м; не перспективно. |
| 261 41046'с.ш. 78041'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Кокбулак | В известково-терригенных породах С1-2 в минерализо-ванной зоне мощн. 20м-серия кварцевых и кварц-флюори-товых жил мощн. 0.2-3.0м. | Sn – 0.51 % Pb и Zn до 1.0% Cu – 0.6 % Bi – 0.2 % | Не подсчи-тывались | 1966-67г.г.–геолсъемка м-ба 1:25000; 1975г.- поиски (геофизика, скв., пробы),. |
| 263 41038'с.ш. 78030'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Баш-Сары-булак | В мраморах D3- минерализ. зона окисленных руд (80 х 1.8 х 280м); рудное тело трубообразной формы разм. 9-20 х 1.8 х 25м. | Sn – 2.28 % | На глуб 25м С2 – 43т (2.28 %) | 1966-67г.г.–геолсъем-ка м-ба 1:25000; 1973-78г.г.- поисково-оце-ночные работы (шт., скв.); выс.3300м; район не освоен; бесперспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 41038'с.ш. 78038'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Сары-Кунгей | В гранитах С3-Р1 - серия сближенных кварц-турмали-новых жил (300м х 0.1-1.0м). | Sn – 0.04-0.24% Cu – 0.3 % Pb – 0.2 % As – до 1.0 % Ag – 50 г/т Zn – до 0.2 % | Нет сведений | 1967 г.г.–геолсъемка м-ба 1:25000; (борозд. пр., карта м-ба 1:2000); условия не благопр., выс.3800 м; не перспективно. |
| 265 41037'с.ш. 78037'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Пикертык | В гранитах С3-Р1 - мелкие кварц-турмалиновые линзы и грейзены (0.9-2.5 х 0.15-0.20м); во вмещающих роговиках – жилы (3-30 х 0.05-0.8м). | Sn – 0.05-1.0 % Cu – до 0.4 % Bi – 0.01 % As – до 1.0 % | Нет сведений | 1967г.г. – геолсъемка м-ба 1:25000; условия не благо-приятны, выс.3800 м; не перспективно. |
| 277 41057'с.ш. 79004'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Акдала | В терригенно-карбонатных и вулканогенно-эффузив-ных породах S2-D1 – два жилооб-разных рудных тела (80 х 0.99 и 300 х 1.0м). | Sn – 0.2-0.35 ср. 0.30 % Pb – до 3.90 % Zn – 12.8 % Cu – 0.7 % Ag – до 200 г/т | На глуб. 140м С2 – 203т (0.35%) Р1 - 5640т (0.20%) С2+Р1 – 5843 т (0.30%) | 1973-76г.г.-поиски; 1987-91г.г.-поиск.-оценоч. работы (к-вы, скв.- 900м, шт.-170м). Условия благоприят., выс.2500-3100м, легко доступно; перспективно. |
| 275 41052'с.ш. 79004'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Поворотное | В известняково-сланцевой толще С – серия жильных тел 20-25 х 0.1-0.3м, образующих рудную зону 250 х 150м. | Sn – 0.05-0.72 % WO3 – 0.05-4.2% | Нет сведений | 1973-76г.г. - поиски; условия не благопри-ятные, выс. 2700 м; труднодоступно; не перспективно. |
| 279 41049'с.ш. 79015'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Джеткаит | В гранодиоритах Р1 – две жильные зоны (200-350 х 80-140м) и линейный штокверк (70-100 х 0.1-0.3м). | Sn – ср. 0.34 % WO3 – ср. 0.2 % | катP1- Sn – 817 т WO3—480т катР2 Sn-3677т Wo3-2160т катР1+Р1 Sn-4494т WO3-2640т | 1984-88г.г.-поиски м-ба 1:10000 (канавы, пробы). Условия не благопр., выс. 2200-3000м; перспективы ограничены. |
| Олово, полиметаллы |
| 264 41038'с.ш. 78031'в.д. Джеты-Огуз-ский район | Мелкое место-рождение Сарыбулак | В известняках D3 в экзоконтакте гранитов Р1, два столбообразных рудных тела окисленных руд разм. 50-105 х 3.5-21.9 х 500м и 70-98 х 5 х 26.6 х 150м. | Sn- cр.0.84 % Pb – 2.78 % Zn – 2.55 % Cu – cр. 0.27 % Ag – ср.18.94г/т | Sn С1-2161 т С2 –7364 т Р1 -7249 т С1+С2+Р1-16774т С1+С2+Р1-сопутс: Sb–21542т (1.08%) Pb-55383т (2.78%) Zn-50936т(2.55%) Cu-5342т (0.27%) Ag-37.78т(18.94г/т) Bi-125т (0.006%) Cd- 326т (0.016%) In- 17т (0.001%) | 1954-56г. –поиски; 1954-56, 1967-68, 1973-78, 1982-86г.г. – поисково-оценоч-ные работы (к-вы, шт.-3350м, шурфы, скв. – 23950м). Подготовлено к эксплуатации. |
| Олово, вольфрам |
| 14 42052'с.ш. 77042'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Орто-Байсорун | В гранодиоритах О3 зона (100-500м) грейзенизации и окварцевания; вмещающая непротяженные линзовидные рудные тела. | Sn – 0.05-0.3 % WO3-0.05-0.3% Mo-0.001-0.2% Bi- до 0.6% (в одной пробе) | Не подсчи-тывались | 1942г.- поиски; 1952г.-разведка трестом "Средазолово" (к-вы, пробы, съемка м-ба 1:2000). Выс.-3600м, доступно. Не перс-пективно. |
| 23 42053'с.ш. 77051'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Озерное | В порфировидных гранитах О3 - 13 касситерит-вольфра-мовых жил (10-130 х 0.1-1.5м). | Sn – до 2.47 % WO3-до 25.0% Bi- 0.124 % Pb – до 4.6 % Cu-0.8% Mo-0.03% | Не подсчи-тывались | 1952г.-поиски трестом "Сред-азолово"; 1968-71г.- поиски (пробы). Условия неблагопр., выс.- 3700-3800м, труднодоступно, р-н не освоен. Перспек-тивно для отработки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 42000'с.ш. 79006'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Трудовое | Вулканогенно-терригенно-карбонатные породы S2-D1 прорваны массивами грани-тов Р1, вмещающих 23 рудные зоны (240-1500 х 60-800 х 60-720м), включающие 191 жильное рудное тело. Преобладают тела кварц-турмалинового состава. | Sn –0.54-0.64% WO3- 0.38 % CaF2-12.7 % Cu – 0.09 % Bi –0.01 % Be – 0.01 % Nb2O5- 0.004 % Ta2O5- 0.001 % | Госбаланс Sn C1-71587т (0.64%) С2-77624т (0.54%) С1+С2-149211т (0.58%) з/б-11672т (0.28%) WO3 C1-41888т (0.38%) С2-53828т (0.37%) С1+С2-95716т (0.38%) з/б-8387 (0.20%) CaF2-548900т (12.7%) | 1963-88г.- совмещен-ные предварительная и деталь-ная разведка (всего: горные-221615м, буровые-302100м); ГКЗ СССР 1975, 1980, 1984 и 1988г.г. Руды легко обогатимые. Эксплуатируется МП. |
| 273 41050'с.ш. 79000'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Теректы | В эндо-экзоконтактах грани-тов-рапакиви Р, прорываю-щих карбонатные и флишо-идные отложения D1-C2, 4 участка (200-500 х 12-300 х 100-200м) развития кварц-турмалиновых жил, грейзе-нов и метасоматических рудных тел. | Sn –0.19-0.87% WO3- 0.15-0.76% | катР1: Sn 673.4т(0.27%) WO3-1499.7т(0.62%) | 1984-91г.г.- поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы); выс. 2650-2950м, отда-ленный и труднодос-тупный район; перс-пективно. |
| Вольфрам |
| 28 42052'с.ш. 77052'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Чон -Урюкты | В гранитах О3 – 37 кварце-вых жил, из них 18 (50-150 х 0.15-0.22 х 15-50м) –рудные. | WO3 – ср.0.52% Мо – 0.10% Sn- 0.01-0.50 % Pb – до 0.3 % | 1944г. утвержд. запасы: С2 на глуб.15-50м WO3 –57т (0.52%) Мо – 11т(0.10%) | 1944г.,52г.-поиски; 1971г.-геолсъемка м-ба 1:50000; выс.3500-3800м, трудная доступность. |
| 49 42035'с.ш. 76008'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Скарновое | На контакте гранодиоритов О3 с известняками (Є-О) – линзовидные тела гранат-эпидотовых скарнов (5-54 х 0.5-4.0м). | WO3–0.56 % Pb – 0.53 % Ta2O5 – 0.042% | Не подсчи-тывались | 1963г.-геолсъемка м-ба 1:25000. Условия бла-гоприятные, выс.3200м, доступно; изучено слабо, перспективы не выяснены. |
| 104 42008'с.ш. 77014'в.д. Тонский район | Рудопро-явление Аксай | Зона разлома (180-250 х 5-7 х 30м) секущая гранит-пор-фиры D2-3 и перекрываю-щие их гравелиты плиоцена. В гранитах – рудное тело – 180 х 1-15.8 х 10м, в гравели-тах 2 пластобразных рудных тела (250х0.1 – 1.3х30м). Оруде-нение представлено тунгоме-ланом, псиломеланом и флюоритом. | WO3–0.10-0.90% Mn – 0.10 -10.58 % CaF2 – 0.07-7.33% | Не подсчи-тывались | 1959г.-геолсъемка м-ба 1:200000; 1960г.-геолсъемка м-ба 1:5000 (к-вы,пробы). Условия благопр., выс.2000-2100м, доступно. Практического инте-реса не представляет. |
| 107 42004'с.ш. 77013'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Дайковое | Оруденелая дайка гранит-порфиров (20 х 0.8м), секу-щая гранодиориы. | WO3–1.10 % (TR – 0.1 % | Не подсчи-тывались | 1959г.-геолсъемка м-ба 1:20000. Условия бла-гоприятные, выс.3100м, доступно; не перс-пективно. |
| 108 42008'с.ш. 77022'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Тоссор | Минерализованная зона (1300 х 8.46 х 350м); секущая граниты D2-3 и отложения плиоцена. Тунгомелан-псило-мелановые руды в основном плиоцена (пластовые тела) и в виде жил в гранитах. | WO3–ср.0.22% Mn – ср.2.58% Ag – до 3.6г/т CaF2 – до 8.4 % | 1972г. – по рудным телам: WO3–С2+Р1-2000т (0.30 %) Мn-31400т (2.58 %) | 1971-72г.г. - поисково-оценочные работы (к-вы, шурфы, скв.-266.7м). Условия благопр., выс.-1700-2000м, легкодоступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 42008'с.ш. 77027'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Таксанбулак | Минерализованная зона на контакте гранит-порфиров с отложениями Р. Три участка развития тунгомелан-псило-мелановых руд. | WO3–0.05-0.40% Mn – 1-14.4% Pb – до 0.3 % CaF2–1.03-9.53% | Не подсчи-тывались | 1952-69г.г.-поиски (к-вы, пробы). Условия благопр., выс.2000-2300м, легко доступно; практического значения не имеет. |
| 152 42027'с.ш. 79013'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Перевальное | Жилообразная скарновая зона на контакте гранито-идов O3-S с известняками и доломитами R3. | WO3–0.11-1.38% Средн.-0.5% | Р1 – 1876 т | 1984-85г.г. - поиски (к-вы, скв.-260м), 1985-92г. – поисково-оценоч-ные работы (скв.-934м). |
| 162 42024'с.ш. 79013'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Кенсу | Карбонатно-терригенная толща С1 прорвана интру-зией субщелочных габброи-дов, монцонитов, сиенитов С2. На контакте – две скарновые рудные зоны (120-350 х 7-80 х 250-500м), включающие 11 рудных тел (40-250 х 1.25-19.75 х 200-460м). | WO3–0.40-0.58% Mo – 0.03 % Cu –0.01-0.15% Ag – до 57.5 г/т | На глуб.460м Госбаланс: С1-10633т (0.41%) С2 –18906т (0.58%) С1+С2-29539т (0.50%) Р1 – 4358т | 1976-79г.г.-поиски; 1976-81г.-поисково-оценочные работы; 1981-89г.г.- предвари-тельная разведка, ТЭО. Подготовлено к эксплуатации. Выс. 3300-3750м, легко доступно. |
| 167 42022'с.ш. 79042'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Турегельдын | Две скарновые зоны в кровле массива габбро, включающие останцы доло-митов PR1? и известняков С1. Линзы руд-ных скарнов (2х10м) и кварц-сульфид-ные прожилки и жи-лы мощн. 0.05-0.5м, дл. до 50м. | WO3 – 0.1-0.75% | Р1 – 500т (0.30%) Р2 – 5000т (0.30%) Р1+ Р2 – 5500т (0.30%) | 1970-72г.г.- поиски (шурфы, к-вы, магнии-торазведка); 1985-92г.г. поисково-оценочные работы (шт., скв.); не перспек-тивно. |
| 259 41051'с.ш. 78041'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Чексай | В экзоконтакте гранитов Р, перекрывающих карбонатно-терригенные отложения С1-2 скважинами вскрыто слепое рудное тело (1024 х 1.5 х 110м). | WO3 – 0.73 % Sn – 0.3 % | Р1 – на глуб.110м WO3-2800т Sn-1150.8т | 1978-84г.г. – поисково-оценочные работы (скв.-11817м); условия благопр.; восточный фланг м-я Учкошкон. |
| 251 41047'с.ш. 78036'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Коенды | В гранитах Р1 – две минерализованные зоны (200-360 х 20-70 х 150м), включающие одно рудное тело (300 х 1.5 х 150м). | WO3 – 0.28 % Sn – 0.2 % ВеО – 0.25 % | Р1 – на глуб.150м 278т | 1966-74г.г. – геол-съемка м-ба 1:25000, поиски масш-таба 1:10000, 1:1000 (к-вы, шурфы, пробы); усло-вия благоприятные; выс.3050-3150м; не перспективно. |
| 252 41046'с.ш. 78034'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Шеелитовое | В экзоконтакте гранитов Р1, в известково-терригенных породах С1 - две минерали-зованные зоны (200-600 х 0.2-8.0м) с кварцевыми про-жилками мощн. от 0.2 до 2.6м. | WO3 – до 0.6 % | Не подсчиты-вались | 1975г. – поиски мас-штаба 1:10000 (к-вы, пробы). Условия благоприятные; выс. 3350м; доступно; не перспективно. |
| Молибден |
| 2 42044'с.ш. 76050'в.д. Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Теке-Тор | Мелкие (60х0.1м) молибде-нит-кварцевые жилы в гра-нитах О3. | Мо - 0.3-1.0% Bi - 0.012-0.018% Au - 0.1г/т Ag - 1-2.4г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Прилед-никовая зона (4000м), не освоенный р-он. Геолсъемка м-ба 1:50000, 1962г. (бороз-довые пробы). |
| 193 42007'с.ш. 78004'в.д. Джеты-Огуз-ский район | Рудопрояв-ление Кашкаторское | Грейзенизированная дайка аплитов (40х8м) с кварц-молибденитовой минерали-зацией. | Мо - 0.02-0.17% ср. -0.1% | На 01.01.1995г. кат Р2: Мо- 5.5т | Бесперспективное. Выс. 3600-3800м, не освоенный р-н. Поиски на поверхн, 1954-59г.г., единичные линейно-точечные пробы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 42032'с.ш. 79003'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Коксайское (в т.ч. рудо- проявленние Джергалан-молибдено-вый) | Молибденит - порфировый штокверк (400х250х500м) в гранитоидах О1-2. | Мо - 0.025 % | Кат.С21712.4т Кат.Р1-11880т Кат.Р2-15066т Кат.С2+Р1+Р2 - 28658.4т | Перспективное место-рождение, не изуче-ное с поверхности и на глубину. Выс. 3100м, освоенный р-н. Поиски с поверхности, к-вы, борозд. пробы. |
| 163 42023'с.ш. 79012'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Штокверковое (Жильное 3) | В сиенитах, монцонитах - жильная рудная зона (200-540х100-200м), 8 молибде-новых рудных тел мощн. 0.7-1.86м и 2 золоторудных тела мощн. 0.5м на верхних горизонтах. | Мо - 0.076% Au - 2.8г/т | Р1 на глуб. 200м Mo - 2.66т.т Р1 на глуб. 100м Au - 0.038г (2.8г/т) | 1985-92г.г.- поисково-оценочные работы (шт. - 400м, гор. и наклон. скв.); условия благопр., ЮЗ фланг месторождения Кенсу. Перспективно на глубину. |
| 225 41041'с.ш. 77009'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Юнтор-Гунтор | 17 гнезд (1-3х1.5) и 1 шток-верк (50х25м) в грейзенизи-рованных гранитоидах О1-2. | Мо - 0.02-0.05% макс. - 0.01-0.095% Cu - до 1.0% Co ( 0.01% | На 01.01.1995г. кат Р2: Мо - 2.18т.т Cu - 6.75т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 3300-3800м), освоенный р-н. Поиски с поверхности 1957-59г.г., 1977-84г.г. (к-вы, пробы борозд., площадное литохим. опробование). |
| Молибден, вольфрам |
| 24 42033'с.ш. 77052'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Куйран | Кварцево-грейзеновые жилы (600-700х0.2-1м) с молибденит-полисульфид-ным оруденением в гранитах О3. | Мо - до 1.2-9% WO3 - до 0.18-1.32% Bi - до 0.3% Pb - 0.17-1.0% | На 01.01.1986г. кат. Р2: Мо - 8.0т Р3 - Мо - 34т.т | Перспективное м-ние с богатыми рудами. Высокогорная зона (3600-3950м), освоенный р-н. Поиски с поверхности м-ба 1:50000, 1968-1971г.г. (штуфные пробы). |
| 25 42053'с.ш. 77053'в.д. Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Урюкты-восточный | Мелкие кварц-молибденит-полисульфидные жилы и прожилки (40-50мх0.1м) в гранитах О3, в составе рудоносной зоны 500х60м. | Мо - до 1.2-9% WO3 - до 0.18-1.32% | Нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет. Сближено с м-нием Куйран. Поиски с поверхности м-ба 1:50000, 1968-71г.г., штуфные пробы. |
| 180 42015'с.ш. 78053'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Молодежное | 19 жилообразных (90-697м х0.7-5.5м), штокверковых и скарновых тел в карбонат-но-терригенных толщах С1, прорванных гранитами S и монцодиоритами С2-3. | Мо - 0.31% WO3 - 0.1% Bi - 0.08%; | Кат. Р1 WO3-409т Мо-1269.4т | Перспективное м-ние, требующее оценки на глубину. Выс. 3300-3800м, Поиски с поверхности. 1979-83г.г. (к-вы, шурфы, бороздовые пробы). |
| 153 42026'с.ш. 79012'в.д. Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Арпатектыр | Молибденит-кварцевые жи- лы (50-500мх0.2-0.6м) и минерализованные зоны в штокобразном массиве гра-нит-порфиров S1. | Мо - 0.1-0.9% | На 1.01.1992г. кат. Р2: Мо - 4.2т.т WO3 - 1.87т.т. Cu - 5.16т.т | Мелкий объект, перс-пективный для стара-тельской отработки. Высокогорная зона (3600-3900м), слабо освоенный район. геолсъемка 1:100000, борозд. опробование. |
| Бериллий |
| 27 42052'с.ш. 77053'в.д. Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Урюкты -западное (№69) | Минерализованная зона ожелезнения и окварцева-ния (100х20м) в гранитои-дах О3. | BeO - 0.24% Мо - 0.6% Bi - 0.1% | Нет сведений | Перспективное. Высокогорная зона (3500м), слабо осво-енный р-н. Геолсъемка масс-ба 1:50000, 1968-71г.г. (штуфн. пр.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 41054'с.ш. 77000'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Тешик-Коль | Зона окварцевания и турма-линизации (90х40м) в гра-нитах О. Минералы берил-лия отсутствуют. | BeО - 0.0012-0.3% Y - 0.012-0.03% | На 01.01.1986г. кат. Р2: ВеО - 50-60т | Бесперспективное. Выс. 3600м. не осво-енный р-н. Геолсъем-ка м-ба 1:50000 1977-83г.г., детальные пои-ски с поверхности, 1990-91г.г. |
| 221 41053'с.ш. 77020'в.д. Джеты-Огузский район | Среднее месторождение Калча | Берилл-фенакит-полисуль-фидная зона в углисто-известково-глинистых сланцах R, прорванных гранитами S. | BeО - 0.108% | На 01.01.1997г. кат. Р2: ВеО - 2.5т.т/ 0.108% | Месторождение с бедными рудами, не изучалось на глубину. Выс. 3700-4100м, не освоенный р-н. Поис-ковые работы на поверхности (канавы, шурфы, борозд. пр.). |
| 237 41059'с.ш. 77040'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Барскаун | 3 мелких рудных штокверка (20-100мх30-50м) с берилл-полисульфидной минера-лизацией в составе мине-рализованной зоны (2км х 0.5км) среди гранодиоритов О1-2. | BeО - 0.08-0.13% Zn - до 1% Sn - до 0.2% Pb - до 0.3% Cu - до 0.2% Ag - до 5г/т | На 01.01.1984г. кат. Р1: ВеО - 0.22т.т Sn - 0.3т.т. Zn - 10-12т.т. | Бесперспективное. Выс. 3400-3600м, слабо освоенный р-н. Поисковые работы на поверхности 1965-68г.г., 1979-84г.г. (к-вы, пробы борозд.). |
| 258 41050'с.ш. 78040'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Акшийрак | Зона пиритизации мощн. 3м в гранитах С3-Р1. | BeО - 0.1-1% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 3800м, слабо освоенный р-н. Поисковые работы м-ба 1:100000, 1955г. Штуфн. Пробы. |
| Висмут |
| 26 42053'с.ш. 77053'в.д. Иссык-Куль-кий район | Рудопрояв-ление № 74 | Линейный штокверк (100х 10м), сложенный серией кварц-полисульфидных жил и прожилков мощн. 0.01-0.3м. | Bi - 0.2-1.28% | Нет сведений | Не изученное р-ние. Выс. 3800м, слабо освоенный район. Геолсъемка масштаба 1:50000, 1968-73г.г. Штуфные пробы. |
| 58 42026'с.ш. 75053'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление № 64 | 4 небольшие кварцевые жи-лы (60-80х0.1-1.2м) в зоне катаклаза среди сиенитов Т. | Bi - 0.003-0.2% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Низкогорная зона, частично ос-военный р-н. Съемка и поиски м-ба 1:25000, 1963-64г.г. (к-вы, штуф. и борозд. пр.). |
| 59 42025'с.ш. 75053'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Чу (№ 191) (в т.ч. уч. Безводный сай XVI) | Минерализованная зона ок-варцевания (300х3м) с халькопиритом в песчани-ках С. Скопление маломощ-ных (0.5-1.5м) гематит-кварцевых жил. | Bi - 0.4-1% Cu - 0.1-0.4% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 2500м, освоен-ный р-н. Геолсъемка и поиски м-ба 1:25000, 1960-62г.г. |
| 60 42023'с.ш. 75052'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Солнечное (в т.ч. уч-к Кеклибулак) | Жильная зона, в песчаниках С1, насыщенная мелкими (35-70мх0.1-0.9м) бисмутит-ха-лькопирит-кварцевыми, кварц-гематитовыми жила-ми. | Bi - 0.73% Cu - 0.8% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 2300м, частично освоенный район. Поиск.-оценочные ра-боты с поверхности, 1967-68г.г. (канавы, бороздовые пробы). |
| 69 42024'с.ш. 75003'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Висмутовый участок №7 | 2 мелкие висмутин-халь-копирит-кварцевые жилы в песчаниках С1. Длины жил - 50 и 150м, мощн. - 0.5-1м. | Bi - 0.05% Со - до 0.05% Cu - до 0.34% Pb - до 0.3% Y - до 0.01% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 1900-2000м, слабо освоенный район. Общие поиски и геолсъемка м-ба 1:25000 1951-64г.г. (к-вы, борозд. пробы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 42022'с.ш. 76000'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Омпул (№ 29) | Зона прожилкования (300х 5м), в сиенитах Р1-2 насы-щенная бисмутит-халькопи-рит-кварц-гематитовыми прожилками, мощность до 5см. | Bi - 0.4% Со - 0.6% Мо - 0.01% | Нет сведений | Не изучено с поверх-ности, среднегорная зона, освоенный р-н. Геолсъемка масштаба 1:25000 1964-66г.г. (1 штуфн. проба)., |
| 132 42028'с.ш. 78052'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Бозучук | 2 висмутин-вольфрамит-мо-либденит-кварцевые жилы (750-850х0.1-6.5м) в массиве гранитов D2. | Bi - 0.21% WO3 - 1.22% Мо - 0.12% | На 01.01.1972г. кат. Р2 - Bi - 92.3т WO3 - 536.4т Мо - 52.7т | Бесперспективное. Выс. 3100-3300м, час-тично освоенный р-н. Геолсъемка масштаба 1:25000 1971г., поиски м-ба 1:5000, 1972г. (к-вы, бо-розд. пр.). , |
| 233 41054'с.ш. 77038'в.д. Джеты-Огуз-ский район | Рудопрояв-ление Висмутовое | Висмутин - кварц - турмалин-флюоритовые жилы в гра-нитах О3-S1. | Bi - до 0.02% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высоко-горная зона, неосвоенный р-н. Поиск.-оценоч. работы м-ба 1:10000,1965-68г.г. |
| 278 41059'с.ш. 79006'в.д. Аксуйский район | Рудопрояв-ление Нижний Курган | Три жильные рудоносные зоны (160-450х2.5-100м) среди вулканитов S2-D1, насыщенные кварц-поли-сульфидными линзами (100 х30м) и кварц-турмалино-выми жилами (150х0.5м). | Bi - 0.27% Sn - 0.005-0.1% Pb - 0.3% Cu - 0.2-0.5% Со - 0.2% Ве - 0.01-0.03% Li - 0.6% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Перспективы незначительные. Среднегорная зона (2700м), частично освоенный район. Геолсъемка и поиски м-ба 1:25000, 1964-66г.г (к-вы). |
| Ртуть |
| III–9-38 41024'с.ш. 78000'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Кичи-Узенгегуш | Минерализованная зона (125х2-18.5м) с прожилково- вкрапленным киноварным оруденением в песчаниках D3. | 0.015% | На 01.01.1995г. кат. Р1: 55 т | Бесперспективное. Высокогорная зона (3650-3800м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1965г. (к-вы, шурфы, пробы бороздовые). |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 31 42052'с.ш. 78012'в.д. Тюпский район | Рудопрояв-ление Курменты | Зоны альбитизации, флюо-ритизации среди гранитои-дов О3. | Nb2O5 – 0.01-0.02% Ta2O3- 0.001-0.006% Y,Yb 0.001-0.1% Be – до 0.01% W – до 0.1% Mo – до 0.003% | Не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (3300м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1956г. (к-вы, шурфы). |
| 177 42012'с.ш. 78013'в.д. Джеты-Огу-зский район | Рудопрояв-ление Чон-Кызылсу (Нижнее) | 4 мелких рудных тела (2х1м) на площади 300м2. | La,Ce,Nb (1% W(1% Sn,Mo,Bi 0.1% U – 0.01-0.02% | Не подсчи-тывались | Бесперспективное. Высокогорная зона, слабо освоенный р-н. Общие поиски с по-верхности 1958-60г.г. (пробы бороздовые и штуфные). |
| 186 42018'с.ш. 79032'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кузгун – 18, 19 | Мелкие жилы (40х0.3-1м) розоватых карбонатитов в гнейсах PR1. | ΣTR2О3–0.266% Nb2O5– 0.005-0.02% Be – 0.001% V–0.01-0.02% Th –0.042% | Не подс-читывались | Высокогорная зона (3500 -3800м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности 1960г. (единичные бороз-довые пробы). |
| 188 42018'с.ш. 79039'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кузгун | 10 сближенных рудных тел (70-80х2-3м) с Th-TR минерализацией. | ΣTR2О3–0.16% Nb2O5– 0.01% Th –0.053-0.1% | Не подс-читывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная прилед-никовая зона (4000м). Поиски с поверхности 1960-65г.г. (единичные канавы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 42002'с.ш. 79011'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Иныльчек | Тела аплит-пегматитов и малых тел гранитов Р1 с вкрапленностью пирохлора и колумбита. | TR2О3–0.006-0.009% Nb2O5– 0.01-0.03% ΣTR2О3 –0.01-0.03% La – 0.003-0.01% Yb – 0.003-0.01% LiO2 –0.006-0.056% | Нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (2500-4200м). Поиски с поверхности 1961-63г.г. (канавы). |
| 218 42000'с.ш. 77005'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Скалистое | Маломощные прожилки (0.15м) темного радиоактив-ного флюорита в гранитах О3. | ΣTR2О3–0.1% Nb2O5– 0.01% BeO – 0.01% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (3470м). Поисковые работы с поверхности 1959г. (канавы). |
| 236 41053'с.ш. 77041'в.д. Джеты- Огузский район | Рудопрояв-ление Барскаун | Штокверковая зона флюори-тизации (100х75м) в аляски-товых гранитах О3, несущая вкрапленность монацита. | ΣTR2О3– 2.24% Th – 0.2-0.5% | Нет сведений | Перспективный неизу-ченный объект. Высо-когорная зона (3800-3900м), слабо освоен-ный район. Поиски с поверхности 1958-59 г.г. (пробы бороздо-вые). |
| 267 41041'с.ш. 78047'в.д. Джеты-Огузский район | Среднее месторождение Сарысай, Сарысай II | Редкоземельно –тантало -ниобиевое оруденение в карбо-натитах и дайке щелочных сиенитов Р2-Т1 (250-1900х1-5), располо-женных в карбонатно-терригенных породах D-С. | TR2О3–0.3% Y2O3– 0.068% Nb2O5– 0.07-0.53% Ta2O5 – 0.007-0.1% Zr – 0.7% | . кат Р1+Р2: TR2О3–14052т Ta2O5 –0.62т.т/ 0.08% Nb2O57.5т.т/ 0.10% | Недостаточно изучен-ный перспективный объект. Высокогорная зо-на (3600 -4300м). Поиски с поверхности, оценка на глубину, 1977-90г.г. (к-вы, шур-фы, скв.). |
| Литий, цезий, рубидий |
| 214 41051'с.ш. 76035'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Туюктор | 2 линзообразных тела (50х10) поллуцит-сподумен-лепидолитовых пегматитов среди метаморфических сланцев R3, прорванных массивами диоритов R3. | Cs-0.009-1% и >(0.315%) Rb-0.02-0.4% (0.137%) Li-0.02-1% (0.167%) Nb2O5-до 0.005% Ta2O5-до 0.026% BeO-0.025% | На 01.01.1981г кат.Р1: Cs-307.45 т Rb-133.25 т Li-162.89 т BeO-24.44 т | Недоизученный перс-пективный объект. Высокогорная зона (3600-3900м), не осво-енный район. Поиски с поверхности, 1977 г. (к-вы). |
| Благородные металлы Золото |
| 7 42052'с.ш. 77029'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Кокджар | В серии надвигов среди изв. и терриг.-вулк. пород Є-О1 минерализ. зона (800х4.3м) и рудное тело (100х1.2м). | Au – 9.17г/т Pb - до 1.6 % Сu - 1.0 % As - 0.8 % Mo - 0.01% Ag- 22.8- 290.0 г/т | На глуб. 50-100м Р1-0.951т | Известно с 1941г. как полиметаллическое рудопроявление; 1973-74гг. - поиски при геолсъемке м-ба 1:50000 (канавы). Условия благоприят-ные., выс. 2400м; перспективно. |
| 9 42052'с.ш. 77032'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление уч. Кокбулак | В зоне дробления по контакту мраморов и вулк.-терриг. отл. PZ1 (400х20м) - минерализ. жильная зона - 100х0.35м и 7 рудных жил- 15х2.0м. | Au – 9.2г/т Ag- 0.8-25.6г/т Pb -0.07 % As - 0.6% | Р2 на глуб. 100м по жилам - 1.045т; по зоне - 0.054т. всего -1.099т | 1971г.- геолсъемка м-ба 1:50000, 1971-77гг. - поисково-оценочные работы (канавы), выс. 2500-3200м; доступно. |
| 10 42052'с.ш. 77035'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Сютбулак Восточный | В вулканог.-терриг. отл.О2 и гранитах - 3 минерализ. жильные зоны (40-200х0.5-12м). | Au – 6.42г/т Ag- 10-1240г/т Pb -0.03-15.4; Co -до 1.6, Zn -0.6-1.2, Sb -0.5% | Р2 на глуб. 200м 1.7т | 1971г. - поиск.-оценоч. работы м-ба 1:10000 (канавы, борозд. пр., литохимия), выс. 3450м, доступно. Перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 42051'с.ш. 77035'в.д. Иссык-Кульский район | Рудопрояв-ление Конгло-мератовое | В вулканоген.-терриген. отл. Є-О2 - минерализован. зоны сум-марной дл. 350м, ср. мощн. 2.1м, с глуб. орудене-ния150м. | Au – 6.42г/т Ag- 163.4г/т Pb - до 8.4; Zn -0.86, Сu -0.5% | Р2 на глуб. 150м 1.77т Ag - 163.4т (163.4г/т) | 1971г. - поиск.-оценоч. рабо-ты м-ба 1:10000 (канавы, борозд пр.-291, литохимия), выс. 3200м, доступно. Перспективно. |
| 78 42015'с.ш. 76016'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Турасу- 4 | В кристаллических сланцах три кварцевые жилы (150х0.1-0.3м). | Au – 3.0г/т Cu - до 1.0%; Bi - 0.09% Ag - 1.5г/т | Р1 на глуб. 30м - 0.007т | 1987г.- геолсъемка и поиски м-ба 1:50000. Условия благопр., выс. 2300м, легко доступно, изучено слабо. |
| 80 42008'с.ш. 76017'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Улахол - 13 | В песчаниках О минерализ. зона тонкого прожилкования (100х4.0х5.8м). | Au – 3.5г/т | Р2 на глуб. 58м - 0.175т | 1987г.- геолсъемка м-ба 1:50000. Условия благопр., выс. 2300м, р-н освоен, слабо изучено. |
| 84 42007'с.ш. 76024'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Сарыджон-37 | В песчаниках и алевролитах О, прорванных гранитами S, рудный линейный штокверк разм. 30х2.1х15м. | Au – 4.9г/т Cu - 0.59%; Bi - 0.06%; W- 0.04% Ag - 5.0г/т | Р1 на глуб. 15м - 0.012т | 1987г.- геолсъемка и поиски м-ба 1:50000 (к-вы). Условия благопр., выс. 2600м, легко доступно. |
| 89 42004'с.ш. 76032'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Мамбеттор | В песчаниках и алевролитах R, прорванных гранитами и сиенитами О, 6 рудных жильных тел (30-120х1.4-2.8х60м). | Au – 1.84г/т | Р2 на глуб. 60м - 0.122т | 1987г.- геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы - 28м). Условия благопр., выс. 2500м, доступно. |
| 181 42011'с.ш. 78055'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Малый Киндык | В гранитах PR1 - два сбли-женных жильных рудных тела мощн. 0.15-0.2м; суммарная дл. тел - 30м, ср. мощн. 0.18м. | Au – 12.0г/т | Р2 на глуб. 20м - 0.003т | 1983г.- поиски; 1988-93гг. -геолсъемка м-ба 1:50000. Выс.3800м, трудно доступно, р-н не освоен. |
| 156 42025'с.ш. 79014'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Приозерное | В долеритах и диабазах О1 - серия кварц-сульфидных жил (5-100х0.1-0.5х100м). | Au – 5.1г/т Pb - до 1.0% Ag - 53.2-694г/т | Р2 на глуб. 50м 0.027т | 1980-85гг. -геолсъемка м-ба 1:50000. Выс. 3600м, доступный рельеф, изучено слабо, перспективы не выяснены. |
| 157 42024'с.ш. 79014'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Жильное 4 | В песчаниках и кремнистых сл. Є -серия кварц-сульф. жил, среди них 3 рудных тела суммарной дл. 100м, ср. мощн. 0.4м. | Au – 5.1г/т Ag - 53-694г/т | Р2 на глуб. 100м 0.030т | 1976-81гг. - поиски м-ба 1:10000: 1980-85гг. -. геол-съемка м-ба 1:50000. Выс. 4000м, трудно-доступно, перспекти-вы не ясны. |
| 158 42025'с.ш. 79016'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Туюк - 2 | В экзоконтакте штока грано-диоритов С2, прорывающего туфопесчаники Є-О2, 2 руд-ных жильных тела суммарной дл. 40м, ср. мощн. 0.35м. | Au – 6.8г/т | Р1 на глуб. 40м 0.011т | 1985-89гг. – геолсъем-ка и поиски м-ба 1:50000 (к-вы, пробы). Выс. 3500-3600м, доступно, значитель-ная мощность рыхлых отложений. |
| 159 42025'с.ш. 79018'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Чон Джиналач | В зонах эндо-экзоконтактов гранодиоритов С2, проры-вающих базальты PZ1, минерализ. зона (850х10-30х100м), в ней 3 рудных жилы суммарной дл. 150м, мощн. 0.1м. | Au – 8.0г/т | Р1 на глуб. 100м 0.036т | 1983-89гг. – геол-съемка м-ба 1:50000, 1985-92гг. - поиски м-ба 1:10000. Условия относительно благо-приятные, выс. 3350-3650м. |
| 168 42025'с.ш. 79046'в.д., Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кашкатор | В андезитовых порфиритах и туфолавах Є-О2 мине-рализ. зона (1500х 150м), в ней 3 рудные согласные залежи суммар-ной длиной 100м, ср. мощн. 1.7м. | Au – 1.2г/т | Р2 на глуб. 100м 0.053т | 1976-81гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Условия благоприят-ные, выс. 3200-3300м, легкая доступность, но район не освоен. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 42026'с.ш. 79051'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Моренное | В эффузивах и метамор-фических сланцах Є-О2, в экзоконтакте гранитов О1-2 - минерализ. жильная зона (100х5х200м). | Au – 10г/т | Р2 на глуб. 200м 2.5т | 1979г. - поиски, 1996-98гг. - поиски "Санта Фе Пасифик". Условия не благоприятные, выс. 3800-4000м, труднодоступно. |
| 169 42024'с.ш. 79049'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Шаркратма | В хлоритовых сланцах Є-О2 - согласная зона кварц-серицитовых метасомати-тов (3000х50х300м), в ней два жильных рудных тела суммарной длина -140м, ср. мощность 1.0м. | Au – по рудным телам -2.1г/т по зоне в целом 0.33г/т WO3 - 0.05% | Р1 на глуб. 100м по рудным телам 0.076т (2.1г/т) Р2 на глуб 300м по рудной зоне - 38.6т (0.33г/т) | 1976-81гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы, борозд. пр.). Условия благоприятные, выс. 3600-3800м, доступность сезонная. |
| 234 41055' с.ш. 77040'в.д. Джеты-Oгузский район | Рудопрояв-ление Геофизи-ческое 8 | В метаморфич. сланцах PZ1 - рудное жильное тело 100х0.3 х50м. | Au - 30 г/т Pb - до 0.4%, Zn - 0.7%, Sb - 0.4%, As - 0.7% | Р1 на глуб. 50м 0.075т | 1979г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Условия сложные, выс. 4200-4300м, мощн. рыхлых отложений 14-17м; перспективное. |
| 246 41053' с.ш. 78014'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Северо-Восточный участок | Зона тектоническ. меланжа (1200х250х300м): чешуи вул-канитов и угл. сл. V1 карбон.-терриг.-кремн. толщ С1-2, в ней минерализ. зона (600х40 х100м), содерж. 2 плитообр. рудные тела (280х5-30 и 250х10-13м). | Au - 3.0 г/т WO3 -0.003-0.03% Ag - 1.5г/т | На глуб. 300м С2+Р1 - 10.8т | 1982-92гг. - поиск.-оцен. работы (шт., 23 скв., наземн. скв, к-вы), изучено на глуб. - 200-550м, выс. 4000-4200м, СВ фланг м-я Кумтор. |
| 245 41051' с.ш. 78011'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное месторождение Кумтор | В углеродисто-карб.-терри-генных толщах V мощная минерализ. зона 1200х100-300х1000м, в ней штокверк 500х100х1000м и три рудные минерализ. зоны 800х65х1000м, 1000х400х1?0??и 4?0х25х??0м. | Au - 4.1 г/т WO3 -0.03% Ag - 2.3г/т Te - 9.2г/т | Карьерные: В+С1+С2 - 316.569т Подземные: С1+С2 - 199.546т Р1 - 200.8т С1+С2+Р1 - 716.9т WO3 -54885т Ag- 388.028т Te - 1509.0т | 1980-83гг. - поиски м-ба 1:10000, 1982-85гг. поиск.-оцен. работы, 1984-87гг. - предвар. разведка, 1988-89гг. - детальная разведка (к-вы - 164.6т.м3, шт. -30.2т.м, скв. - 76.9т.м). Разрабатывается. Абс. выс. 4000м. Годовая производи-тельность по руде 5 млн.т, по золоту - 20т. |
| 244 41051' с.ш. 78011'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Ледник Давыдова | Под ледником (на глуб. от 100 до 300м) скважинами вскрыты углеродисто-карб.-терриг. отл. V, в них рудная минерализованная зона (400х50х200м). | Au - 2.5 г/т | На глуб. 200м Р2 - Au -27т | 1990-92гг. - глубинные поиски; 5 скв. по 4 профилям, глубина 543-707м (3157.8м). Бесперспективное |
| 242 41051' с.ш. 78010'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Юго-Западный участок | В углеродисто-карб.-терриг. породах V зона тектоническ. меланжа с будинированной пологопадающей минера-лиз. зоной (700х150х200м), содержащей линзообразное рудное тело (250х3-40м). | Au - 4.65 г/т WO3 - 0.01-0.1% | На глуб. 200м С1 - 10.8т С2 - 5.7т С1+С2 - 16.5т | 1980-85гг. - детальные поиски с поверхности и на глубину (к-вы, шт., скв.). Фланг м-я Кумтор, возможна от-работка автономным карьером. |
| 243 41050' с.ш. 78009'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Сарытор | Среди брекчирован. чешуй углисто-глинистых сланцев V минерализованная зона 380х100м в плане (по простир. и падению не выдержана), вмещающая серию рудных тел - будин. - 0.1-1.0-40х1.0-80м). | Au - 3.0 г/т WO3 - 0.03% | На глуб. 300м Р1 - Au -10.08т | 1982-85гг. - поиски м-ба 1:5000, 1986-92гг. поиск.-оценые работы (к-вы, шт.,скв.). ЮЗ фланг месторождения Кумтор. Перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 41042'с.ш. 78052'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Джангарт | В мраморах и роговиках S-D система жильных рудных тел (3-45-300х1.5х100м). | Au - 8.05 г/т Cu - 0.07%, Bi - 0.012% | На глуб. 100м Р1 -4.025т | 1959-62гг. – геолсъем-ка м-ба 1:50000, 1978-82гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы, 8 горизонтальные скв. с поверхности). Выс. 3600м, доступно, район отдален. |
| 268 41041' с.ш. 78050'в.д. Джеты-Огузский район | Среднее месторождение Тоголок | В эндоконтакте массива грано-сиенитов Р1-Т1 жильная зона (970х10-140х450м) из 9 жильных рудных тел (40-440х2.0-16.8х40-210м). | Au – 2.14 г/т Ag - 0.4г/т As - 0.66% | С2 -17.368т | 1980г. - поиски м-ба 1:10000-1:2000, 1978-82гг. - поиск.-оценочн. работы (канавы, шт., скв.). Выс. 3600-3900м. Район отдаленный. |
| 270 41041' с.ш. 78052'в.д. Джеты-Огузский район | Рудопрояв-ление Джангартын-Баши | В кварц. сиенитах-грано-сиенитах С3-Р 10 жильных кварц-сульфидных рудных тел (0.5-26х20-100м). | Au - 1.0 г/т Ag - 3.2-8.4г/т | На глуб. 50м Р2 - 0.032т | 1962г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1980г. - поиски м-ба 1:10000. Выс. 3700м, доступно, район отдаленный, бесперспективное. |
| Золото, полиметаллы |
| 11 42052'с.ш. 77037'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Тегерменты | В вулкан.-терриг. образова-ниях О2 минерализов. зона разм.350х50х150м, включа-ет 11 рудных тел суммар-ной дл.350 м,ср.мощн.2.5 м. | Au-1.2 г/т Pb-3.5% Zn-до 1.0%; Cu-4.0%; Bi-0.1%; Sb-1.0%; As-15.0 %. | Р1 на глуб. 150 м Au-3.95 т Pb:~11500 т | 1960 г.-поиски;1971 г.-поиск.-оценочные работы (к-вы). Выс.-3400м; доступно, район осваивается. |
| Золото, висмут |
| 82 42006'с.ш. 76019'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Кашкасу - 19 | В песчаниках и алевролитах R3, прорванных гранитами О3, линейная штокверковая рудная зона (300х11.0х100 м). | Au - 1.2 г/т Bi- 0.1% Cu-0.5 % | Р2 на глуб. 100 м. Au-0.990 т Bi-825 т Cu-4125 т | 1987 г. геолсъемка м-ба 1:50000. Выс. 3000 м, доступность сезон-ная, плохая обнажен-ность, перспективы ограничены. |
| 142 42037'с.ш. 79013'в.д. Тюпский район | Рудопрояв-ление Учкашка №2 | В порфировидных гранитах О3 кварц-эпидот-магнети-товая жила (60х4.0 м). | Au - 15.0 г/т Bi- 0.35% Cu,Pb-0.12 %, Ag-0.15-15 г/т | Р2 на глуб. 20м. Au-0.108 т Bi-25.2 т | 1970-72г.г.–поиски; 1989 г.-геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы). Выс. 3000 м, доступно, район освоен. Перспективное. |
| Серебро |
| 179 42016'с.ш. 78052'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Бетирташ | Сплошные (20м2) и вкрап-ленные(340м2) сульфидные руды в апикальной части штока брекчированных гранодиоритов О3, интруди-рующих карбонатно-песча-ные толщи R2. | Ag-166.39 г/т Bi-0.033 % Pb-0.155 % Zn-0.15 % Cu-0.23 % WО3-0.077 % Sn-0.10 % | кат. Р1: Ag-100.7 т Bi-198.3 т Pb-940.3.т Zn-894.7.т Cu-1396.4.т WО3-464.2 т | Северный фланг мес-торождения Молодеж-ное. Перспективы ог-раничены. Условия очень сложные. |
| Серебро, полиметаллы |
| 149 42032'с.ш. 79000'в.д. Аксуйский район | Мелкое месторождение Темиртор-булак | 2 минерализованные зоны и 2 кварц-кальцитовые жилы в гранодиоритах О3. Зоны: 225-240мх0.33-2.87м. Жилы: 30х 0.03-1.4 м. | Ag-53.78 г/т Pb-18.18% | Запасы на 01.01.1962 г. Pb-С1-4 т.т С2-6 т.т С1+С2-10 т.т Ag- С1-1.2т С2-1.7 т С1+С2-2.9 т. | Разведанное с поверхности мелкое м-ние – потенциаль-ный объект для стара-тельской отработки богатых свинцово-серебряных руд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 55 42029'с.ш. 75056'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Капчигай | Рудные жилы (100-525 х 0.49-1.57х300м) в граносие-нитах Р. | 0.037 % | С1-50.2 т Р1-150.6 т С1 + Р1- 200.8 т ТКЗ, 1954 г. | Район экономически освоен. Высота 1640-2200м. Предваритель-ная разведка в 1953 г. |
| 61 42024'с.ш. 75054'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Чоткара | Рудоносная зона разлома (400х100 м) в гранитах Р2. | 0.071 % | С1-1.68 т Р1-20.69 т С1+ Р1- 22.37 т | Район экономически освоен. Высота 2300-2600 м. |
| 62 42024'с.ш. 75059'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Кок-Мойнок | 3 рудоносные зоны (90-480м х 8-52 м) среди граносиенитов Р1. | 0.060 % | С1-1332 т С2-141 т Заб.-958 т ГКЗ (1957 г.) | Месторождение под-готовлено к отработке. Пройдена шахта гл. 210 м. Выс. 2200-2300 м. |
| 71 42021'с.ш. 76001'в.д. Тонский р-н | Рудопрояв-ление Ачик-Таш | 14 рудных тел – метасома-титов и даек (80-200 х 0.9-2.7 м) в гранитах Р2. | 0.037 % | С1-85.5 т С2-181.2 т С1+ С2 - 266.7 т | Резервный участок для месторождения Кок-Мойнок. Район экономически освоен. Выс. 2100-2700 м. |
| 100 42008'с.ш. 77013'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Джильское | 4 пластообразных урановых рудных тела (300-1500 м х 0.45-1.5 м) в угленосной толще J. | 0.062 % | В+С1-189.0 т С2-178.0 т В+С1+ С2 - 367.0 т Р1-649.25 т ТКЗ (1985г.) | Район экономически освоен. Выс. 1760-1860м. Детальная раз-ведка в 1985г. Утвержденные запасы урана отработаны остались прогнозные ресурсы |
| 111 42005'с.ш. 77029'в.д. Джеты-Огузский район | Тамгинская группа урановых проявлений | Порфировидные граниты и гранодиориты О3 прорваны дайками порфиритов и сиенитов. | до 0.015 % | Сведений нет | Пройдены штольни. |
| 136 42037'с.ш. 79005'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Джергалан | 6 угольных пластов и 3 горизонта песчаников (250-400 х 0.5-1.0 х 300 м) с урановой минерализацией. | 0.069 % | С1-48.66 т С2-12.42 т Р1-179 т С1+С2+Р1 240.08т | Район экономически освоен. Действует угольная шахта. Ура-новые рудные тела не отрабатываются. |
| Уран, молибден, ванадий |
| 195 42007'с.ш. 78047'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Куйлю – восточное | Два минерализованных го-ризонта кремнисто-углистых сланцев Є-О мощностью 450 и 300 м. | Мо-0.02-0.12% (ср. 0.084 %) V-0.13-0.8 % (cр.0.335 %) | Не подсчиты-вались. | Перспективный неизученный объект; высокогорная зона (3800м), частично ос-военный район. Гео-логическая съемка м-ба 1:200000, 1959 г. |
| 183 42018'с.ш. 79008'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Сарыджазское (участки Счастливое, Чон-Олджебай, Мобулак, Чон-Беркут) | Пластообразные залежи (400-2700х1.97-5.22х100-700м) U-Mo-V руд в углисто-кремнистых толщах Є-О1. | U-0.022 % Mo-0.03 % V2O5-0.24 % | Кат.В+С1+С2 U-4.797 т.т Mo-10.438 т.т V2O5-74.643т.т Кат.Р1: U-3.425 т.т Мо-4.731 т.т V2O5-37.818 т.т Кат.В+С1+С2+Р1 U-8.222 т.т Мо-15.169 т.т V2O5-112.491т.т | Объект подготовлен к эксплуатации. Район экономически освоен. Выс.отм. 2900-3500 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 42019'с.ш. 79034'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Кузгун-Кашка-торская группа (Кузгун I,IV,V, Кашкатор II) | 13 стратиформных рудонос-ных урано-молибден-вана-диевых горизонтов (20-70х0.5-12 м) в углисто-крем-нистых толщах О2-3. | Мо-0.02% V-0.22 % U-0.01 % Zn-0.18% ΣTR2O5-0.07% | Не подсчиты-вались. | Самостоятельных перспектив не имеет. Опоискован с поверх-ности, 1960 г. (единич-ные канавы). Высоко-горная зона (3600 м), слабо освоенный р-н. |
| 197 42004'с.ш. 79001'в.д. Ак-Суйский район | Рудопрояв-ление Каиндыбулак | Оруденелый стратиформ-ный горизонт (2 км х 100 м) углисто-кремнистых слан-цев С. | Мо-0.01% V-0.03-0.23% | Не подсчиты-вались. | Перспективный, неизученный объект. Ледниковая зона (4600 м) неосвоенный р-н. Геологическая съемка масштаба 1:100000,1953 г. |
| 224 41038'с.ш. 77004'в.д. Тонский район | Рудопрояв-ление Курменты-Нижнее | Две стратиформные рудо-носные ураново-молибден-ванадиевые залежи (до 300 х200м) в составе углисто-кремнистых сланцев Є-О1. | U-0.02 % Мо-0.02 % V2O5-0.23 % | На 01.01.1995г. по кат. Р1: U-5 т Мо-5 т V2O5-25 т | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (3000-3200м), частич-но освоенный район. |
| Россыпные месторождения Золото |
| 5 42050'-51'с.ш. 77010'в.д. (З) 42044'с.ш. 72028'в.д. (Ю) Иссык-Куль-ский район | Мелкое месторождение Чон-Аксу | Делювиально-пролювиальная пойменно-русловая и террасо-вая россыпь дл. 30км, шир. 100м с мощн. песков - 1.0м. | Au – 0.170 г/м3 | Р2 – 1275 кг | 1971г. – поиски при геол-съемке м-ба 1:50000. Условия слож-ные: выс.3250-2500м. большая валунность (40%). Мощность торфов – 10-15м; золото мелкое. |
| 15 42045'с.ш. 77032'в.д. (Ю) 42052'с.ш. 77029'в.д. (С) Иссык-Куль-ский район | Мелкое месторождение Аксу | Долинная флювиогляциаль-ная, пролювиально-аллюви-альная и пойменно-русловая россыпь дл. 12км, шир. 70 м, с мощн. песков 1.0м. | Au – 0.400 г/м3 | Р2 – 840 кг | Шлиховые поиски 1932-46гг., 1959-77гг. (канавы, шурфы); условия сложные: выс. 3100-2900м, валунистость - 40%, мощн. торфов 15м. Золотины 0.1-0.5мм. |
| 17 42045'с.ш. 77032'в.д.(Ю) 42052'с.ш. 77038'в.д.(С) Иссык-Куль-ский район | Рудопрояв-ление Тегирменты | Долинная пойменно-русловая россыпь, дл. 10км, шир. 5.0м, мощн. песков для Au - 0.7м, касситерита - 5.0м. | Au– 0.200г/м3 касситерит- 1.15 г/м3 | Au - Р2 –175 кг. Касситерит- Р2 –5.75 т. | Шлиховые поиски при геол-съемке м-ба 1:50000 - 1971-84гг. Условия сложные: выс. 1900-3600м, валунис-тость 30%, мощность торфов 10м. Золотины - 0.1-0.3мм. |
| 18 42053'с.ш. 77040'в.д. (С) 42046'с.ш. 77040'в.д.(Ю) Иссык-Кульский район | Россыпе-проявление Чет-Байсорун | Долинная пойменно-русло-вая и террасовая россыпь, дл.- 16км, шир. 50м, с мощн. песков 0.5м. | Au– 0.300г/м3 | Р2 – 300кг | Шлиховые поиски 1971-77 гг., изучена весьма слабо. Усло-вия сложные: валунис-тость 30%, мощность торфов 10-15м. |
| 20а 42053'с.ш. 77045'в.д. (С) 42046'с.ш. 77044'в.д. Иссык-Кульский район | Россыпе-проявление Каменная | Долинная пойменно-русло-вая россыпь, дл.- 15км, шир. 40м, с мощн. песков до 1.0м | Au – 250мг/м3 | Р2 – 375кг | Шлиховые поиски 1971-77 гг., изучена весьма слабо. Усло-вия сложные: выс. 1800-3700м, мощн. торфов от 3 до 10м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 42021'с.ш. 79022'в.д. (СВ) 41020'с.ш. 79019'в.д. (ЮЗ) Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Эчкилиташ | Долинная террасовая россыпь: дл. 5000м, шир. 50м, с мощн. песков 9.0м. | Au – 0.300 г/м3 | P1 - 675кг | Известно с 1930 г., до 1942г. отрабатыва-лось старателями; 1968-73гг. - поиски и оценка. Условия благопр.; выс. 2960-3080м, легкодоступно. Золотины 0.3-1.0мм., самородки до 70 млг. |
| 196 42011'с.ш. 79007в.д. (СВ) 42007'с.ш. 79004'в.д. (ЮЗ) Ак-Суйский район | Мелкое месторождение Куйлю | Долинная русловая россыпь: дл. 10км, шир. 10-60м, обогащенные струи дл. 10-60м, шир. 5-30м с мощн. песков от 3.0 до 5.5м. | Au – 0.150 г/м3 шеелит-0.1- 10 г/м3 (Au в отвалах старательских работ от 50 до 500 мг/ м3) | P2 - 480кг | 1930-33гг. – стара-тельская отработка; 1933г. - поиски, 1968-73гг. - поиски и оценка. Условия весь-ма благопр. Золотины 0.5-1.0мм, до 4.0мм. |
| 215 41042' с.ш. 76046'в.д.(ЮЗ) 41043' с.ш. 76048'в.д.(СВ) Тонский район | Россыпепрояв-ление Болгарт | Долинная пойменная россыпь, дл. 200м, шир. 80м, с мощн. песков 0.4м; торфов -15.6м. | Au -0.275г/м3 | Р1 - 35.2кг | 1989г. - поиски м-ба 1:10000. Условия не-благоприятные ввиду значительной мощ-ности торфов. |
| 216 41041' с.ш. 76055'в.д. (ЮВ) 41043' с.ш. 76051'в.д. (СЗ) Тонский район | Россыпепрояв-ление Арчалу | Долинная пойменная россыпь, дл. 7000м, шир. 40м; три золотоносных пласта мощн. 0.4-0.8м. | Au -0.962г/м3 | Р1 - 29.07т | 1987г. - поиски м-ба 1:50000. 1989г. - поиски м-ба 1:10000 Условия благоприят., выс.2700-3000м, мощность торфов-3.5м, валунистость - 35%, большой водо-приток. |
| Уран, торий |
| 72 42020'-25' с.ш. 75048' -76007' в.д | Крупное месторождение Кызыл-Омпульская группа россыпей | 5 ураноториевых пролювиальных россыпей (конусов выноса): Таш-Булак, Баке, Оттук, Узансай, Тюндюк в межгорных впади-нах, обрамленных сиенитами Р. Длина россыпей 1200-2000м, мощность 3-60м. Кроме урана и тория в россыпях – цирконий, фосфаты, магнетиты. | U | Th | кат. | U | Th | Благоприятная обстановка, развитая инфраструктура, но рядом водохранили-ще. Предварительная разведка в 1964-66гг. Изучена технология извлечения пол. компонентов. Самый крупный объект этого сырья в республике. |
|  |  |  | 12.3 г/м3 | 28 г/м3 | С1 | 861.7 | 1966.2 |  |
|  |  |  | 11.92 г/м3 | 26.4 г/м3 | С2 | 2218.1 | 4913.8 |  |
|  |  |  | 12.1 г/м3 | 26.4 | Р1 | 10352,2 | 73358 |  |
|  |  |  | 9,9 г/м3 | 22,4 | С1+С2+Р1 | 13432 | 30238 |  |
| Неметаллические ископаемые Цветные камни |
| Полудрагоценные камни |
| 41 42031'с.ш. 75054'в.д. Тонский район | Среднее месторождение Кокпак-Верхний (Кокпак-Кыркоо, Кок-Мойнок - I) Аметист | Зона минерализации (мощн. 3-40м) среди граносиенитов Р. 8 участков (20-140х1-5м) с жилами дл. 0.15-15.0м. | Аметист - фиолетовый. Ср. сод. 5.7-2933.3г/м3 Выход для галтовки - 50% | кат. С2 -122.6кг, сырца - 332.8кг | Перспективы на более глубоких горизонтах. Доступный среднегор-ный район. |
| 56 42027'с.ш. 75059'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Кок-Мойнок II Аметист | Семь зон (50-450х13-20м) минерализации в эндокон-такте гранитов Р со сланцами С1. Размер кристаллов 0.1-3см. | Аметист -прозрачный и непрозрачный. Ср. сод. 42-653г/м3. Выход для галтовки - 60%. | кат. С2 -145.5кг, сырца - 249.3кг | Наиболее перпектив-на Юго-Восточная зо-на месторождения. Удаленный средне-горный объект. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 42002'с.ш. 76015'в.д. Тонский р-н | Проявление Турасу Топаз | Кристаллы топаза в брекчии на контакте гнейсовидных сланцев и порфировых гранитов. | Качество не определялось | Запасы не подчитывались | Необходима поста-новка специализиро-ванных поисково-оценочных работ. |
| 204 42002'с.ш. 79010'в.д. Аксуйский район | Проявление Сарыджазское (Суходол), турмалин цветной (индиголит, рубелит, верделит) | Пегматиты среди граносие-нитов Р1. Выделяются тела мощностью 2-3м, длиной в первые сотни метров. | В пегматитах кристаллы индиголита, рубелита и верделита. | Запасы не подчитывались | Объект перспективен. Целесообразна поста-новка специализиро-ванных работ. Высокогорный объект. |
| Ювелирно-поделочные камни |
| 73 42021'с.ш. 76007'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Акулен Иризирующий полевой шпат | Дайкообразный ксенолит сиенит-порфира PZ3 среди крупнозернистых сиенитов Р2, дл. 75м и шириной 25м. В породе 50% микроклина. | Микроклин иризирует в густо-синих тонах. Кристаллы до 25смх5-15см | На 01.01.2000г. ориентировочно, кат. Р2 (глубина 5м) (18т.т. | Объект перспективен для изготовления пли-ток толщиной до 3-х мм и для инкруста-ционных целей. |
| 77 42017'с.ш. 76008'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Оттук Иризирующий полевой шпат | Кристаллы иризирующего КПШ в дайкообразном теле гиганто-зернистых сиенито-диоритов Кызыл-Омпульс-кого массива. | Кристаллы имеют размер от 0.5х0.5х1см до 10х20х25см. Иризация от светло-голубого до ярко синего тона. | Балансовые запасы по кат. С1 - 180.2т | М-ние является един-ственым промышлен-ным объектом на тер-ритории Средней Азии. Доступно для освоения. |
| 202 42002'с.ш. 79010'в.д. Аксуйский район | Проявление Сарыджазское Родонит | Три линзообразные жилы среди известняков и слан-цев S размером 10.0х1.0м; 3.0х4.0м; 3.0х0.3м. Родонит составляет 50% объема жилы. | Родонит темно розовый и малиновый. Блочность 15х15х20см. Выход сортового родонита 30% от горной массы. | До глубины 5м по кат. Р2 - 45т | Нуждается в доизуче-нии. Объект удален-ный, высокогорный, труднодоступный. |
| 229 41047'с.ш. 77027'в.д. Тонский район | Проявление Джаман-Эчки Родонит, яшма | Линзы яшмоидов (20х3м до 170х12м) среди карбонатно-терригенных образований R2-3 включают прожилки и гнезда розового родонита размером до 5х5см. | Родонит мелкоблочный. Яшмоиды с родо-нитом являются высокодекоратив-ной породой. | Запасы не определялись | Рекомендуются спе-циализированные поиски. Объект высо-когорный, удаленный и труднодоступный. |
| Поделочные камни |
| 219 41057'с.ш. 77005'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Ашутор Граниты амазонитовые | Зона амазонитизации внут-ри гранитоидов О. В зоне – разобщенные тела амазони-товых гранитов - 10-700х20-60м. | Амазонит голубо-вато-зеленый, трещиноватый, мелкоблочный, высоко декоративный. | Кат. Р2 - 60тыс.м3 | Объект перспектив-ный. Сложные горно-технические условия. |
| 238 41039'с.ш. 77038'в.д. Джетыогуз-ский район | Среднее месторождение Шоргосу Яшма с родонитом | Пять пластообразных тел яшм (500-1000х8-50м) среди отложений PZ1. В них - мелкие линзы (1х3см) и гнезда (3х4см) родонита. | Яшмы декоратив-ные, красно-корич-невые. Размер блоков 10х10х20см. | До глуб. 10м по кат. Р2 - 480тыс.м3 | Объект высокогорный, удаленный, с тяжелы-ми горно-техничес-кими условиями. |
| Пьезооптические и оптические материалы Исландский шпат |
| 231 41045'с.ш. 77029'в.д. Тонский район | Проявление Скальное | В мраморизованных извест-няках R на площади 25м2 - 5 жил с друзовидными срас-таниями оптического каль-цита. | Размеры кристаллов 15-20см. | Запасы не подсчитыва-лись | Объект не изучен. Выс. 3450м. Общие поиски, 1977-83г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 41043'с.ш. 77018'в.д. Тонский район | Проявление Боординское (Боорду) | Сложная зона дробления (400х20м) в из-ках С1 с гнездовыми и жильными скоплениями кальцита и исландского шпата. | Кристаллы полупрозрачные редко-бесцветные и желтоватые. Размеры 6х6х3см и 6х4х2см | Запасы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 3900м, освоен-ный район. Оценка с поверхности 1957-58г.г. |
| 271 41043'с.ш. 78055'в.д. Джеты-Огу-зский район | Проявление Скарны | Гнезда кальцита в скарни-рованных мраморизован-ных из-ках С2. | Полупрозрачные кристаллы, размером до 20см. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 2700-3100м, сла-бо освоенный район. Поиски с поверхности, 1959г. |
| Флюорит оптический |
| 220 41051'с.ш. 77004'в.д. Джеты-Огу-зский район | Проявление Оптическое | Флюоритовое тело (40х14м) на контакте из-ков R2 с гранитами О2-3. | Флюорит прозрач-ный и полупроз-рачный, кристаллы хорошо огранен-ные. Размер до 4см. | Добыто 16 кг некондицион-ного кристал-лосырья. | Самостоятельных перспектив не имеет. Приледниковая зона, 3500-4200м, не освоен-ный район. |
| 223 41041'с.ш. 77010'в.д. Тонский район | Проявление Мраморное | Крутопадающая жила (70х 0.5-2м) с бесцветным и фиолетовым флюоритом на контакте известняков R2-3 и гранито-идов О. | Флюорит отлича-ется уникальной химической чис-тотой. | Кат Р1: CaF2- 7т.т Запасы опти-ческого флю-орита не под-считывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Флюорит может быть использован в качест-ве сырья для плавки. Выс. 2800м. Поиски с поверхности, 1984г. |
| Агрохимическое сырье Торф |
| 91 42006'с.ш. 76043'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Конурулен | Месторождение приурочено к болотным отложениям долины Конурлен. Площадь 1-ого участка 333.2га, мощн. 0.25-3.2м (ср. 1.21м). Площадь 2-ого участка 23.75га, мощн. 0.3-1.2м (ср. 64м). | Торф коричневый. Степень разложе-ния 10-25%, золь-ность 28.55-62.57%, кислотность (ph) - 6.4-7.4 теплотвор-ная способность - 1141-2948кал. | Кат. А - 3173.2тыс.м3 | Торф пригоден для приготовления компостов, подстилок скоту, как известковое удобрение. |
| 93 42004'с.ш. 76053'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Кольторский | Торфяная залежь располо-жена на первой и второй террасах р.Кол-Тор. Пло-щадь залежи 3.5км2 при мощности 0.25-2.0м (ср. 1.13м). | Качество не изучалось, торф высокозольный | Кат. Р2 - 3.955млн.м3 | Может использовать-ся как органическое удобрение. |
| Химическое сырье Серый колчедан |
| 174 42017'с.ш. 78015'в.д. Джеты- Огузский район | Проявление Джетыогузс-кое | Рудное тело сливного кол-чедана (110х8м) в амфибо-ловых сланцах Є-О. | S - 15.58% Cu - 0.03-0.3% | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 2300м, освоен-ный район. Поиски и оценка с поверхности, 1951-59г.г. |
| Минеральные пигменты |
| 98 42009'с.ш. 77013'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Тоссор | Пигментные глины в виде линз и невыдержанных пластов образуют полосу дл. 1750м, шир. - 40-60м. Мощность желтых глин - 34м, розовых и красных - 15.2м | Отвечают требованиям на неотмученную охру и охру высшего качества. | Кат. Р1 - 1.986млн.т | Естественное продол-жение м-ния Согуты. Выс. 2000м. Поиско-вые работы, 1957г. |
| 102 42009'с.ш. 77017'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Согуты | Пласты и линзы пигментных глин в угленосных толщах J. Протяженность линз до 110м, мощность 1-2м, суммарная мощность - 30м. | Fe2O3 - 1.99-21.55% Глины отвечают требованиям на неотмученную охру и частично охру высшего качества. | Кат. С1 - 1.19млн.т | Перспективный изученный объект. Выс. 1800м, освоен-ный район. Предвари-тельная разведка, 1957г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нерудное сырье для металлургии Известняки флюсовые |
| 262 41037'с.ш. 78030'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное месторождение Водораздель-ный | 5 пачек известняков С1 и D3 (1-2кмх200-400м). | CaО - 54.44-55.47% Mg - 0.01-0.2% SiO2 - 0.36-1.32% Fe2O3 - 0.16-0.57% Al2O3 - 0.01-0.1% P2O5 - 0.02-0.1% SO3 - 0.03-0.14% | Кат Р1 -122млн.т | Перспективное. Выс. 3600м, удаленный частично освоенный р-н. Поисковые работы с поверхности, 1967г. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье |
| Кварц-полешпатовые породы |
| 57 42025'с.ш. 75045'в.д. Иссык-Кульский район | Крупное месторождение Чукыртор | Кварц-серицитовые метасо-матиты (1кмх100м) в теле кв. порфиров и фельзитов О1-2 площадью 6 км2. | SiO2 - 75.61% TiО2 - 0.23% Al2O3 - 12.58% Fe2O3 - 1.16% FeO - 1.15% MgО - 0.41% CaО – 0.85% Na2O - 0.92% К2О - 4.01% Калиевый модуль – 4.35 | Кат.: Р1- 60млн.м3 (( 150млн.т) | Перспективный объект. Выс. 2000-2600м, освоенный р-н. Общие поиски, 1968г. |
| Каолин |
| 96 42005'с.ш. 77003'в.д. Тонский район | Проявление Чокобулакское | Линзы бело-серого сухарис-того каолина мощн. от 1см до 1.8м (суммарно – 3.5-7.34м), среди песчано-гравелитовой толщи J. | SiO2 - 46.0-51.01% Al2O3 - 28.23-32.57% Fe2O3 - 1.17-1.59% Пластичность 2.31-2.48 | Кат. С2: 19.836т.т. | Мелкий объект с воз-можностью использо-вания местной про-мышленностью. Выс. 2000м, освоенный р-н. Оценка с поверхности, 1956г. |
| 171 42020'с.ш. 78008'в.д. Джеты-Огузский район | Проявление Орго-Черское | 2 пласта белых каолинопо-добных жирных глин мощн. 0.45-1.35м, в толще Р. | SiO2 - 59.96% Al2O3 - 25.69% СаО – 0.49% К2О - 3.89% Na2O - 0.58% TiО2 - 0.09% Fe2O3 – 1.20% MgО - 0.40% tо плавления 1670оС Черепок белый | Не подсчиты-вались | Кустарно разрабатывается. Выс. 2000м, частично освоенный район. Поиски, 1946-72г.г. |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 20 42044'с.ш. 77043'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Сасык-Булак | Пластообразная залежь суглинков Q11, (1500 х 600 х 4.5-19.5м). Cостав, %: Al2O3 – 13.18-13.93; Fe2O3–4.91-5.94; MgO – 2.77; CaO-10.42-12.2; SO3 – 0.14-1.85. | Низкодисперсное глинистое сырье- ОСТ-21-78-88. Пластичность- 4-7.35 | Кат.А+В+С1 – 2.838 млн.м3 | Не разрабатывается. Выс. 1950-2050м, осво-енный р-н. Разведка, 1992г. Пригодны для кирпича "125". |
| 30 42047'с.ш. 78011'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Ак-Булак | Залежь бурых плотных про-лювиальных суглинков Q3-4. Мощность 1.6-19.6м. Вскрыша – 0.3-0.5м. Cостав, %: SiO2-49.06; Al2O3 – 13.10; Fe2O3–5.0; Na2O+ K2O- 3.85; CaO+MgO – 15.49; SO3 – 0.10-0.52; S-сульфидная-0.41. Водорастворимые соли – 0.96%. | Фракции, %: >5мм – 0.02 <0.01 – 54.94 <0.001мм – 22.50. Пластичность – 6.14 | Кат.А+В+С1 – 0.736 млн.м3 Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Среднегорная зона, ос-военный район. Раз-ведка, 1991г. Пригодны для кирпича "100". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 42044'с.ш. 78050'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Тюп (Тюпское) | Глины кирпично-красные, камнеподобные, Р(5км х 960м). Cостав, %: SiO2-47.45; Fe2O3–5.26; FeO–1.32; Al2O3 – 12.47; CaO-10.1; MgO – 3.0; SO3 – 0.006. Водо-растворимые соли – 0.30%. | Фракции, %: >5мм – 0.33 0.5-0.25-0.03 0.25-0.01-36.11 0.01-0.005-9.35 0.005-0.001-19.39 <0.001мм-33.98. Пластичность – 6.3-13.7 и 6.8-16.4 | Кат.С1+С2 – 9.292 млн.м3 | Перспективное м-ние. Выс. 2000м. Частично освоенный район. Дет. поиски, 1973г.,1988г. Пригодны для кирпича "300". |
| 40 42031'с.ш. 75050'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Боомское (Рыбачинское) | Серые озерные глины. Мощ-ность глин –8.15м. Cостав, %: SiO2-49.7; Al2O3 –25.3; Fe2O3 –5.84; CaO-9.34; MgO – 3.96; SO3-1.23; п.п.п. – 10.89. Соли водорастворимые – 2.4%. | Фракции, %: >0.5мм – 1.47 0.5-0.25-0.65 0.25-0.1-2.71 0.1-0.05-3.50 0.05-0.01-23.30 0.01-0.005-47.20 <0.005мм – 20.80. Пластичность – 4.33-12.87 | Кат. С1 – 4.640 млн.м3 | Низкогорная зона (1500м), освоенный район. Поиски, оценка, 1959, 1971г.г. Пригодны для кирпича "125". |
| 68 42024'с.ш. 76009'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Оттукское | Залежь (1200х850х0.5-12.5м) озерных серо-коричневых суглинков Q3. Вскрыша – 1:19.4. SO3-0.05%; соли– 0.57%. | Фракции, %: >5мм – 0.10 2-5 - 0.08 2-0.5 – 0.48 0.5-0.25-1.23 0.25-0.01-32.40 0.01-0.005-17.66 0.005-0.001-26.33 <0.001мм – 21.72 Пластичность-5.84 | Кат. А+В+С1– 6.153 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс.1640м. Хорошо освоенный район. Раз-ведка, 1974г. Пригод-ны для кирпича "100". |
| 115 42025'с.ш. 77053'в.д. Джеты-Огузский район | Среднее месторождение Покровское | Лессовидные глины и суглинки Q3. Мощность пласта 1.2-4м. Вскрыша – 1:4.6; SO3 – 0.56-1.03 %. | Фракции, %: 0.005-0.01мм-33.5 0.01-0.05-27.05 0.05-0.25-26.53 0.25-0.5-6.47 0.5- 1мм -1.87 >1мм – 1.06. Пластичность-7.74-14.06 t0 обжига: 850-10000С | Кат. А+В+С1– 2.425 млн.м3 С2 – 3.449 млн.м3 Всего – 5.874 млн.м3. Запасы учтены балансом | М-ние не отрабатыва-ется. Низкогорная зона, освоенный р-н. Разведка, 1956г.; доразведка, 1958г. Пригодны для кирпича "150". |
| 101 42009'с.ш. 77015'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Аксайское (Аксай) | Горизонт пластичных глин J1-2 из 7 пластов мощностью 4-22м. Вскрыша – 1:1.53. Состав, в %: SiO2-62-64; ТiO2-1; Al2O3 –16-18; Fe2O3 – 5-7; FeO –0.2-0.5; CaO-0.3-0.9; MgO – 1-2; Na2O-0.4-0.5; K2O-3-3.2; SO3-0.1; соли – 1.03%. Пластичность 5.28, t0 плавления 11000С. | Фракции, %: >5мм – 1.20 2-5 – 1.17 2-0.5 – 1.46 0.5-0.25 – 1.37 0.25-0.01-16.61 0.01-0.005-13.17 0.005-0.001-28.24 <0.001мм-36.78 | Баланс: кат.В-0.245млн.м3 кат.С1-0.397млн.м3 кат.С2- 0.129млн.м3 кат.В+С1+С2-0.771млн.м3 | Не разрабатывается. Выс.1600-1920м, осво-енный р-н. Разведка, 1972-75г.г. Поиски, разведка, 1984-92г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 95 42007'с.ш. 77003'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Тонское | Пласообразная залежь (2км х 400м х 11.5 м) лессовидных суглинков Q2. | Фракции, %: >5мм – 0.2-6.7 2-5 – 0.14-2.44 2-0.5 – 0.28-2.38 0.5-0.25 - 0.01-0.84 0.25-0.01 – 50.77-59.02 0.01-0.005- 9.28-18.02 0.005-0.001 – 9.76-18.39 <0.001мм – 6.35-16.20. Пластичность – 2.0-3.6 | Кат. А+В+С1 – 2.002 млн.м3 Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс.1750-1850м, ос-военный район. Разведка, 1970г. Пригодны для кирпи-ча "100". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 125 42030'с.ш. 78020'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Каракольское | Загипсованные суглинки Q2 мощностью 1.7-20м | Al2O3–12.97-13.58%. Фракции, %: <0.001мм – 13.22-29.52. Пластичность - 3.17-6.92 | Кат. А+В+С1 – 2.689млн.м3 С2 – 5.636 млн.м3 Всего-8.325 млн.м3 Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс.1900-2000м. Освоенный р-н. Разведка, 1992г. Пригодны для кирпича "125". |
| 118 42024'с.ш. 78007'в.д. Джеты-Огузской район | Крупное месторождение Шальба | Полоса лессовидных суглин-ков Q3 (7кмх1.2кмх11м). Максимальная мощность – 36м. Суглинки незасоленные. | Фракции, %: >5мм – 0.67 0.5-0.25–1.34 0.25-0.1–3.36 0.1-0.05-8.41 0.05-0.01-46.52 0.01-0.005-13.97 0.005-0.002-6.27 <0.002 – 19.46. Пластичность – 9.01-13.21 | Кат. Р1 – 92.4 млн.м3 | Перспективный резерв. Выс.1800м. Частично освоенный р-н. Поиски, оценка, 1971г. Пригодны для керамических камней. |
| 128 42026'с.ш. 78026'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Пржевальское (участок Чельпек, ТЭС, Восточный) | Лессовидные суглинки QII-III, мощность от 1.5 до 20м. 3 сближенных участка. Состав, в %: SiO2-53.48; Al2O3 –13.0-14.55; Fe2O3 – 5.75-6.11; CaO+MgO–10.91-13.65; п.п.п.-10.43-11.55; SO3-0.62-1.20. | Фракции, %: >5мм – 0.49 0.5-0.25 – 0.94 0.25-0.01-47.10 0.01-0.005-12.68 <0.005мм-38.66. Пластичность –5.1 | Участок ТЭС кат.В+С1-0.807млн.м3 Уч-к Восточный кат.С2-5.901млн.м3 Уч-к Чельпек кат.С2-26.867млн.м3. Всего – 33.575млн.м3 | Участок ТЭС не разрабатывается. Выс.2000-2100м, освоенный р-н. Разведка, 1966,73г.г., 1989г. Пригодны для кирпича "100". |
| 199 42001'с.ш. 79006'в.д. Аксуйский район | Мелкое месторождение Сарыджазское | Четвертичные аллювиальные суглинки мощностью 0.5-5м. Состав: водорастворимые соли – 0.27-0.52%. | Фракции, %: >0.5мм – 0.58 0.5-0.25 – 3.57 0.25-0.1 – 4.4 0.1-0.05 – 18.3 0.05-0.01 – 51.33 0.01-0.005 – 6.8 0.005-0.001 – 4.04 <0.001 – 10.47. Пластичность-8.19-10.44 | Кат. А+В+С1– 2.031 млн.м3 | М-ние подготовлено для освоения. Выс.2550-2700м. Слабо освоенный р-н. Разведка, 1979г. |
| Кварцевые песчаники |
| 103 42009'с.ш. 77017'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Согутинское | 2 пласта кварцевых песча-ников на слабом каолино-вом цементе (1.7км х 17м и 33м) среди толщ J. Состав песчаников, %: SiO2– 95 и 93; Al2O3 –2.5 и 3.0; Fe2O3 – 0.26 и 0.35. Состав каолина,%:SiO2– 53.51; Al2O3 –33.0; Fe2O3 – 1.96; TiО2 – 0.29; СаО – 0.21; МgО – 0.61; п.п.п. – 11.14. | Выход песчаной фракции – 85 %, каолина – 15 %. Фракция >0.6мм – 55%. Огнеупорность каолина 1670-17200С, пластичность – 3.5 | Кат. А+В+С1 песчаники – 8.977 млн.т (учтены балансом), каолин – 1.504 млн.т | Месторождение подго-товлено к освоению. Выс. 1800м, освоенный район. Разведка, 1958-59г.г., доизучение,1970г. Пригодны для стеколь-ного сырья и сантехни-ческой керамики. |
| Кварциты |
| 230 41046'с.ш. 77028'в.д. Джеты-Огузский район | Проявление Бурхан | Серые, розовые кварциты в карбонатно-терригенной толще R. Мощность кварци-тов 200м. | Качество не изучалось | Запасы не подсчиты-вались | Объект с неясными перспективами. Среднегорная зона, частично освоенный район. Поиски, 1957-59г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальк |
| 227 41040'с.ш. 77016'в.д. Тонский район | Проявление Бординское | Полоса (400м) тальково-кар-бонатных пород среди доломитов R. Выделяются: оталькованный доломит, тальковый камень (60-70% талька) и талькит (85% талька). | В среднем, %: тальк – 65% карбонат – 25% серпентин – 9.8% SiO2–38.66; Al2O3 – 0.17; Fe2O3 –0.73; СаО – 24.45; МgО – 15.50; п.п.п. –20.12 | Запасы не подсчиты-вались | Самостоятельные перспективы ограни-чены. Выс.3450м, слабо освоенный р-н. Общие поиски, 1956-58г.г. |
| Соли и рассолы Поваренная соль (рассол) |
| 141 42038'с.ш. 79011'в.д. Тюпский район | Среднее месторождение (источник) Уч-Кашка (Чааркудук) | Соленосный источник в тер-ригенно-гипсоносной толще С1, состоящий из 36 нисхо-дящих родников на площади 0.03км2. | NaCl– 130г/л. Тип: крепкий рассол с хлорид-но-натриевой минерализацией. | Дебит – 0.3-6 л/сек (25.4 –518.4 тыс.л/сут) | До 1950г. источник кустарно эксплуати-ров. для выпаривания поваренной соли 800-1000кг/ сутки. Выс.2360м, освоенный р-н. Поиски, оценка, ревизия, 1941-73г.г. |
| 133 42035'с.ш. 79001'в.д. Тюпский район | Среднее месторождение (источник) Туз-Су (Джергалан) | Источник в терригенно-гип-соносной толще С1, состоя-щий из 10 нисходящих род-ников на площади 0.004км2. | NaCl – до 150-190г/л. Тип: крепкий рас-сол с хлоридно-натриевой минерализацией. | Дебит – 0.12 –7л/сек (10.1 –592.2 тыс.л/сут) | До 1950г. источник кустарно эксплуатир. для выпаривания поваренной соли 100кг/ сутки. Выс.2360-2380м, освоенный район. Поиски, оценка, ревизия, 1941-73г.г. |
| Строительные материалы Бутовой и стеновой камень Интрузивные и вулканогенные породы |
| 4 42040'с.ш. 77016'в.д. Иссык-Куль-ский район | Среднее месторождение Пришиб | Массив интенсивно тре-щиноватых гранитов О3. Площадь массива – 1.3км2. | Выход делового камня –70%; Блочность отсутствует Прочность – 890-1235кг/см2 Уд. вес. – 2.67г/см3 | Кат. Р1 – 37.5млн.м3 Глубина подсчета до 50м. | Месторождение известно с 1943года, изучалось в 1971г. Условия благоприят-ные. Выс. 1827м. |
| 34 42047'с.ш. 78019'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Сарыбулакс-кое | Массив серых и серо-желтых ср/з гранитов S. Площадь массива (1.8км2. | Качество гранитов не изучено | Кат. Р1 – (50млн.м3 | Месторождение тре-бует доизучения. Ви-зуально оценено в 1964г. Условия отно-сительно благоприят-ные. Выс. 2700-3100м. |
| 182 42020'с.ш. 78057'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Джергаланс-кое | Кварцевые порфиры и граниты О3, площадь (1.5км2 | Выход делового камня – 75% Предел прочн. – 1100кг/см2 | кат. Р1: (35млн.м3 на глубину (100м | Перспективное. Объект выявлен в 1951г., оценивался в 1964г. Условия благо-приятные. Выс. до 3000м. |
| 198 42002'с.ш. 79003'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Теректинское | Участок продуктивных гранитов гранодиоритового массива С3. Площадь участка – 200х750м. | Выход до 100% Плотность – 2.65г/см3 Пористость – до 3.39% Водопоглощ. – до 1.08% Предел прочн. –1450кг/см2 Истираем. – до 0.67г/см2 Блочность – 0.5-0.7м | Госбаланс кат.А+В+С1- 11.40млн.м3 | Объект подготовлен к освоению. Возможен неограниченный при-рост запасов. Место-рождение открыто и разведано в 1979г. Ус-ловия сложные. Выс. 2490-2650м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 274 41051'с.ш. 79001'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Акшийрак | Граносиениты Р2-Т, буро-вато-серые, среднезер-нистые, порфировидные; площадь выхода – 2.0км2. | Предел прочности при сжатии 110.8МПа, Пористость– 0.38-1.87% Водопоглощ. –0.15-0.36% Марка «800». | Кат. С2 – 67.4млн.м3 на глубину 50м | Поиски 1983г., выс. (3000м, труднодоступ-но, перспективно. |
| Песчаники, конгломераты |
| 39 42031'с.ш. 75048'в.д. Иссык-Куль-ский район | Мелкое месторождение Кок-Мойнок-ское Участок II | Пачка разнозернистых крепких песчаников среди терригенногй толщи С1. Мощн. 1500м, длина более 3000м. | Выход делового камня – до 75% Предел прочн. – 336МПа Водопогл. – до 0.11% | Госбаланс кат С1 – 2.5млн.м3 | Месторождение час-тично осваивается. Предварительная разведка в 1957г. Условия благоприят-ные. Выс. 1400-1500м. |
| Мраморы |
| 13 42050'с.ш. 77034'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Сютбулак | Ксенолит мраморов сре-ди гранитов О3, длиной 1700м, шир. 50-150м, мощн. – 25м. | Выход мраморов 60-70% Блочность – 0.09-0.1м3 Пред. прочн. – 150МПа Плотн. – 2.82г/см3 Водопогл. – 0.07% Истираем. – 2.82 г/см2 | кат Р1 – 1.3млн.м3 | Перспективное. Условия благоприятные. Выс. 1950-2080м. |
| Камень облицовочный Магматические породы |
| 76 42019'с.ш. 76008'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Ак-Улен | Штокообразное тело (230х 100-130м) гигантопорфиро-видных иризирующих высо-кодекоративных сиенитов Р. Средняя плотность – 2.68 г/см3, пористость- 0.77%, водопоглощение 0.13%, истираемость –0.18г/см2, коэф. МРЗ – 0.93. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии 136.7МПа, в водонасыщенном –127.1МПа. Здесь же – вмещающие декоративные средне-зернистые сиениты Р. | Выход блоков I-II групп из гигантопорф. сиенитов 64.7%, из зернистых 32.60%. Выход готовых плит соответст- венно 9.9м2/м3 и 9.6м2/м3 | Кат. А+В+С1: 1.342млн.м3 Запасы учтены балансом. Из них гигантозер-нистые сиениты кат. А+В+С1: 1.012млн.м3 | Перспективное, разведанное м-ние подготовленное к эксплуатации. Выс. 1720-1860м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1974-75г.г. |
| 85 42011'с.ш. 76031'в.д. Тонский район | Среднее месторождение Джукутей | Массив (2х1км) высокодеко-ративных горнблендитов черных до зеленовато-черных однотонных и полосчатых. С поверхности породы трещиноватые мелкоблочные. | Средняя плотность 3.13г/см3. Предел прочности при сжатии 110МПа. Водопогло-щение – 0.1%. Размер моноблоков с поверхности не более 0.1-0.4м3 | Кат. Р2: более 5млн.м3 | Перспективный неизученный объект. Прогнозируется увеличение блочности вне зоны выветри-вания. Выс. 2100-2300м, частично осво-енный район. Поиски, 1975-79г.г. |
| 94 42005'с.ш. 76058'в.д. Тонский район | Среднее месторождение Боконбаево | Розовато серые гранодиориты и желто-розовые граниты О. Средняя плотность 2.60-2.63 г/см3, водопоглощение – 0.16-0.28%, предел прочности при сжатии 115-160МПа. | Прогнозный выход стандартных блоков 30-40%, размер 0.5-6.0м3. Полировка зеркальная | Кат. Р1: 7-8млн.м3, из них розово-желтых гранитов – 1.0млн.м3 | Перспективный не разве-данный объект. Выс. 2000-2100м, освоенный р-н. Поиски, 1976г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 131 42031'с.ш. 78046'в.д. Тюпский район | Проявление Нововозне-сеновское | Пологопадающий пласт оргоногенных известняков С2 мощностью 21м. | Состав, %: СaO – 54.02 MgO – 0.2 SiO2 – 0.8 Al2O3 – 1.6 Fe2O3– сл. п.п.п. –42.8 | А+В+С1 – 0.354 млн.т ТКЗ, 1956 | 1956г. – дет. разведка мр. "Средазгеолнеруд.". Условия благоприятные, выс.1200м. |
| 200 42002'с.ш. 79008'в.д. Ак-Суйский район | Проявление Мало-Курчакское | Крутопадающая (800) за-лежь силурийских извест-няков, размером 600х20 – 40х100м. | Состав, %: СaO – 53.01-54.97 MgO – 0.38-0.7 Глинистые приме-си – 0.85-2.01 СаСО3 – 95.8-96.8 MgCO3–0.87-1.26 | С1 – 8.14 млн.т | 1980г.- предвар. раз-ведка, условия благо-приятные, выс. 2700-2900м, перспективно. |
| Известняки и доломиты для цемента |
| 32 42049'с.ш. 78014'в.д. Тюпский район | Среднее месторождение Куртментинс-кое | Останец известняков С1 площадью 3.5км2; про-дуктивная залежь извес-тняков – 3кмх80-300м. | Состав, %: СaO –52.73 MgO–1.21; SiO2–2.33; К2О+Na2O – сл. Fe2O3 –0.59; Al2O3 –0.9 SO3 – 0.35 Р2О5 – 0.02 п.п.п. – 41.8 | Госбаланс, млн.т: кат.А – 1.144 В – 5.043 С1 – 13.534 С2 – 34.149 Всего – 53.870 | 1956г.- дет.разв. тр. "Средазгеолнеруд". 1964г., 1985г. – дет. разв. Эксплуатируется Курментинским заво-дом. |
| Глины и суглинки для цемента |
| 33 42048'с.ш. 78014'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Курментинс-кое | Суглинки Q3-4 мощн. 1.0-22.0м. Гранулометрический состав суглинков в %: >0.25мм – 2.35; 0.25-0.08мм-9.81; <0.08мм–87.84; пластичность – 7.95. | SiO2 – 50.61 Fe2O3 – 5.21 Al2O3 – 13.4 СаО – 11.27 MgO – 3.04 SO3 – 0.77 R2О – 4.02 п.п.п. –12.44 силик.модуль –2.71 глиноземный –2.61 | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.521 В – 1.040 С1 – 2.762 Всего – 4.323 | Разрабатывается с 1945г.; 1957-61г. разв., 1985г.-ГКЗ СССР, эксплуатир-уется Курментинским цемзаводом с годовой произв. 103.3 т.т. |
| Гипс для цемента |
| 36 42044'с.ш. 78058'в.д. Тюпский район | Проявление Санташское | Среди Р-N красноцветных алевролитов и глин пласт гипса (5200х4-6м) II сорта. | Состав, %: СaO – 28.3 SO3 – 37.7 MgO – 0.1-0.31 Al2O3 – 1.48 Fe2O3 0.54 Н2O – 16.54 Н.О. – 11.48 | С2 – 0.38 млн.т | 1962г. –поиск.-оценоч. работы. Условия благо-приятные, выс.2000-2200м; периодически эксплуатируется Курментинским заводом. |
| 134 42035'с.ш. 79001'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Джергалан (Ички-Чатское) | В гипсоносной свите С2 мощн. 200-400м и протя-женностью – 2.5км – пласт гипса (2500х40 – 100х40-45м) II сорта. | Состав, %: СаSO4 – 50.01 MgCO3 – 3.22 MgSO4 –0.71 Na2SO4 – 0.05 NaCl – 0.07 CaCO3 – 2.11 | Госбаланс, млн.т: кат.В – 0.050 С1 – 1.557 В+С1 – 1.607 С2 – 14.100 Всего – 15.707 | Детальная разведка в 1950г. тр."Средазгеол-неруд."; 1955г. – поиски на флангах. Условия благоприятные, подго-товлено к эксплуа-тации. |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 16 42045'с.ш. 77032'в.д. Иссык-Кульский район | Крупное месторождение Ходжиярское | Песчано-гравийно-валунные отложения р.Аксу. Общая мощность 25-30м, разведан-ная – 10м. Вскрыша – до 2м. Фракции, %: 500-700мм – 27.04; 70-40 – 10.17; 40-20 – 11.82; 20-10 – 7.04; 10-5мм – 7.06; < 5мм – 26.54. Вскрыша 1: 16.8. | Обломки на 74.16% состоят из извер-женных пород. Щебень и песок (после отмывки) отвечают ГОСТу для бетона марок "200" и "300". | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 2.348 В – 2.272 С1 – 7.934 С2 – 11.114 Всего – 23.668 | Месторождение резервное. Выс.1800-1900м, освоенный р-н. Разведка, 1972г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 42045'с.ш. 77045'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Каменское | Современные русловые и террасовые отложения. Гравий –45%; валуны – 36%; песок – 19%. Разведанная мощность – 10м. Вскрыша отсутствует. | Гравий и песок отвечают требова-ниям ГОСТа. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.066 В – 0.670 С1 – 1.339 Всего – 2.075 | Месторождение разрабатывается. Выс.1700 м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1984г. |
| 53 42038'с.ш. 76059'в.д. Иссык-Кульский район | Мелкое месторождение Курское | Верхнечетвертичные отло-жения конуса выноса. Разве-данная мощность 7.6-10.7м. Фракции, %: >70мм – 40-10; 70-40 – 12.08; 40-20- 10.79; 20-10 – 4.94; 10-5 – 4.49; <5 мм – 23.82. | Обломки на 97.64% из изверженных по-род. Дробленный щебень отвечает ГОСТу. Пески тре-буют обогащения. | Госбаланс на 01.01.2000г., млн.м3: кат.А – 0.801 В – 1.110 С1 – 3.879 Всего – 5.790 | Месторождение резервное. Выс.1700м, хорошо освоенный район. Разведка, 1971г. Вскрыша 1:20.3. |
| 64 42029'с.ш. 76015'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Рыбачинское -5 | Террасовые гравийно-пес-чанные отложения р.Чу. Разведанная мощность 10-15м, общая –40м. Вскрыша отсутствует. Фракции, %: >70мм –15.0; 70-5 – 58.0; <5мм(песок) – 27.0. | Обломки извержен-ных пород – 88%, разрушенные об-ломки – 1%. Гравий и щебень отвечают требованиям ГОСТ. Песок требует про-мывки. | Госбаланс, млн.м3: В – 0.330 С1 – 0.664 Всего – 0.994 | Месторождение разрабатывается. Выс.1750м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1984 г. |
| 66 42027'с.ш. 76009'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Рыбачинское 4 (Ак-Улен) | Плохо отсортированные валунно-галечно-песчаные накопления N-Q1. Вскрытая мощность 50м. Вскрыша отсутствует. Фракции, %: >70мм – 18.0; 70-5мм – 49.0; <5мм – 30.0. | Изверженные породы в обломках – 81% выветре-лые – 7%. Гравий по дробимости – D-12. Гравий фракции 20-5мм не отвечает ГОСТу. Пески требуют отмывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.186 В – 0.724 С1 – 0.849 Всего – 1.759 | Месторождение резервное. Выс.1700м, хорошо освоенный район. Разведка, 1985г. |
| 67 42025'с.ш. 76007'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Рыбачинское | Песчано-гравийные отложе-ния надпойменной террасы р.Чу. Уровень грунтовых вод 2.0-9.9м. Вскрытая мощность отложений 30.0м. Фракции, %: валуны-5.77%, гравий -50.73%, песок– 43.5%. | Гравий и щебень отвечает ГОСТу для бетона "300". Пески требуют обогащения. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 2.734 В – 4.084 С1 – 7.236 Всего – 14.054 | Месторождение резерв-ное. Выс.1650м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1965г., доразведка 1976г. |
| 74 42022'с.ш. 76014'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Рыбачинское 3 | Современные валунно-гра-вийно-песчаные отложения долины р.Чу. Фракции, %: >70мм – 31.0; 70-40 – 13.0; 40-20 – 15.0; 20-10 – 12.0; 10-5 – 8.0; <5мм – 21.0. Мощность отложений 7-15м, вскрыша отсутствует. | 50%-щебень, 45%-полуокатанные обломки, 5% - окатанные, 94%-обломки извер-женных пород. Гравий и щебень отвечает ГОСТу для бетона "300". | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.068 В – 0.387 С1 – 1.060 Всего – 1.515 | Месторождение резервное. Выс.1900-2000м, Освоенный р-н. Разведка, 1984г. |
| 113 42011'с.ш. 77034'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Барскаунское | Современные отложения русла и поймы р.Барскаун. Общая мощность толщи 20-27м, разведанная –10м. Вскрыша 0.1-0.3м. Фракции, %: >70мм – 24.0; 70-40 – 14.0; 40-20 – 13.0; 20-10 – 10.0; 10-5 – 8.0; <5мм – 31.0. | Обломки извержен-ных пород – 94%, разрушенные об-ломки – 1%. Гравий отвечают требова-ниям ГОСТа. Песок требуют обогаще-ния. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.296 В – 0.406 С1 –0.609 Всего – 1.311 | Месторождение не разрабатывается. Выс.1700м. Освоенный р-н. Разведка, 1984 г. |
| 123 42033'с.ш. 78030'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Каракольское (Пржевальское) | Аллювиальные гравийно-галечные отложения QI. Длина залежи 4км, ширина –2км. Полезная мощность 10м. Фракции, %: >60мм – 20.17; 60- 5мм – 73.78; <5мм – 0.5. | Обломки извержен-ных пород – 92.6%, Гравий может быть использован для бетона "300", песок (после промывки) – для обычного бетона. | Кат. А+В+С1-6.335млн.м3: | Месторождение рас-положено в охранной сельхоззоне. Освоенный район. Разведка, 1958 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 42032'с.ш. 78024'в.д. Ак-Суйский район | Проявление Ак-Суйское II | Валунно-гравийно-песча-ный материал N-QI. Общая мощность 250м, развед.– 36м. Фракции, %: >70мм – 29.0; 70-40-13.0; 40-20-13.0; 20-10-9.0; 10-5-7.0; <5мм – 28.0. Вскрыша 0.8-2.2м. | Обломки на 90% изверженные породы. Гравий и щебень отвечают ГОСТу. Песок требует обогащения. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.110 С1 –0.310 Всего – 0.420 | Объект не разраба-тывается. Выс. 2000м. Освоенный р-н. Разведка, 1984 г. |
| 127 42030'с.ш. 78029'в.д. Ак-Суйский район | Среднее месторождение Ак-Суу (Пржеваль-ское) | Среднечетвертичные валун-но-галечно-гравийные от-ложения. Фракции, %: >70мм –25.0; 70-40 –15.85; 40-20 – 13.04; 20-10 – 9.04; 10-5 – 6.23; <5мм – 30.43. | Сырье пригодно для получения бетона марок "200" и "400". Песок в естественном виде пригоден для строител. растворов. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.824 С1 – 7.608 С2 –6.269 Всего – 14.701 | Месторождение разрабатывается. Выс.2000м. Освоенный р-н. Разведка, 1984 г. |
| 210 42008'с.ш. 79019'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Иныльчекское | Песчано-гравийно-галеч-никовые отложения Q2-3 мощностью >10м. Вскрыша – 0.5-2.9м. Фракции, %: >70мм –14.1; 70-5мм – 61.2; <5мм – 24.7. | Песок и гравий пригодны для бетона марки "300" и выше. | Кат.С2 – 201 млн.м3 | Месторождение реко-мендуется к разведке. Среднегорная зона, частично освоенный р-н. Оценка, 1983г. |
| 211 42008'с.ш. 79024'в.д. Ак-Суйский район | Проявление Восточное (Восточно-Аксуйский р-н) | Современные галечно-гра-вийные отложения с при-месью валунов (12.7%). Мощность – 3.5-9.0м. Коэффиц. вскрыши 1:30. | Обломки на 82.3% - изверженные породы. Щебень пригоден для бето-на "300", песок – для бетона "300" после обогащения. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.257 В – 0.227 С1 –0.988 Всего – 1.472 | Объект подготовлен для освоения. Выс.2500-2600м, частично освоенный р-н. Разведка, 1978г.. |
| Песок строительный |
| 29 42044' с.ш. 78007'в.д. Тюпский район | Проявление Кутургинское | Современные озерные от-мытые пески, серо-розо-вые. Мощность-2.25м. Вскрыша-0.1м. Фракции,%: 10мм–0.59; 2.5-8.64; 1.25-13.97; 0.6-37.85; 0.3-28.54; 0.14-9.78; <0.14-1.5. Гли-нистые частицы–0.9%. | Модуль крупнос-ти–2.79. Песок удовлетворяет требованием ГОСТа для бе-тона и строитель-ных растворов. | Кат. В+С1: 0.454 млн.м3.До 1985 г. состояли на ба-лансе. | М-ние подготовлено для освоения. Выс. 1420м, частично осво-енный район. |
| 116 42025' с.ш. 77054'в.д. Джеты-Огузский район | Мелкое месторождение Покровское | Маломощные линзы пес-ков QIV, залегающие среди глин. | SiO2-70.2-71.3%. Модуль крупности 0.94-3.47. | С1+С2: 1.3 млн.м3 | Пески используются местными строитель-ными организациями. Выс. 1620-1630м, освоенный район. Раз-ведка, 1959 г. |
| 124 42033' с.ш. 78036'в.д. Ак-Суйский район | Проявление Пржевальское (Чон-Джергес-ское) | Пласт песка QIII мощ-ностью 10.5м, залегающей на глинах. | Песок состоит на 80 % из кварца, 3-5% полевого шпа-та. Фракции %: 0.3 мм-67-71; 0.15 мм - 27.2 -32.2; <0.15мм-0.15-4.48 | Кат. В+С1: 0.325 млн.м3 запасы учтены балансом. | Объект не разраба-тывается. Выс.1700м, освоенный район. Разведка, 1959 г. |
| Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита |
| 109 42008' с.ш. 77025'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Тоссорское | Горизонт кварцевых пор-фиров (2.5кмх200м) D. Плотность в куске – 2.62 т/м3, пористость – 1.9%, водопоглащение 0.06%. | Средняя плот-ность пористого щебня 680 кг/м3, Пригодны для кампорита марок "50", "75", "100" со средней плотно-стью 1350кг/м3. | Кат.Р1 – 37.5млн.м3 | Месторождение перспективное. Среднегорная зона, освоенный район. Специализирован. поиски, 1963г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье для производства керамзита, аглопорита |
| 81 42005' с.ш. 76018'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Салидин | Углисто-глинистые сланцы О1-2. (3.5кмх200-300м) | t0 вспучивания – 1160-11800С. Плотность керам-зитового гравия 0.5-0.95г/см3. | На 01.01.1987г. кат.Р1 – 87.5 млн.м3 | Перспективный, не разведанный объект. Выс.3200м, частично освоенный р-н. Поиски, 1987г. |
| 119 42038' с.ш. 78015'в.д. Тюпский район | Среднее месторождение Курментинс-кое | Озерные глины QIV. c пластами и линзами песча-ников. Мощность пластов глин 1.8-11.5м. Вскрыша 1.5-2.9м. | Пластичность – 2.35-15.48. Коэфф. вспучивания – 0.81-3.03 | Кат.Р1 – 18.5 млн.м3 | Объект расположен в охранной сельхоз-зоне. Выс.1745-2000м, освоенный р-н. Поиски, 1966г. |
| Петролургическое сырье |
| 51 42037'с.ш. 76023'в.д. Иссык- Кульский район | Среднее месторождение Тураайгыр (Торуайгыр) | Силлообразная залежь ба-зальтов (2.3км х 30м) среди песчаной толщи Р. Состав: SiO2<50%, ( Fe2O3<18%. Со-держание плавней – 23,42%. | Модуль кислотно-сти (1.5. Сырье высшей категории для производства минеральной ваты. | Кат.Р1: 3 млн.м3 (~8.4 млн.т) | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 2000-2300м, частично освоенный район. Поиски, 1992 г. |
| Высококремнистое сырье |
| 240 41059'с.ш. 77054'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное месторождение Джууку | Горизонт белых, серых квар-цитов (3кмх50м) в толще R2. Состав,%: SiO2–96.72; Al2O3–0.39; Fe2O3 – 1-18; CaO – 0.84; MgO–0.30; SO3 – 0.01; п.п.п.–0.60. | Качество не изу-чено. | кат. Р1: 7млн.м3 (~17.5 млн.т) | Перспективный не изученный объект. Выс. 3000 м, частично освоенный р-н. Общие поиски, 1972, 1984гг. |
| Асбест |
| 87 42009'с.ш. 76032'в.д. Тонский район | Проявление Алабашское (Алабаш) | Среди мраморизованных и офитизированных из-ков на площади 2.5 км2 отмечено 15 асбестопроявлений. | Асбест-хризотило-вый. Содержание- 1.5%. | Кат. Р1: 324.4 т | Потенциальный источ-ник асбеста для мест-ной промышленности. Среднегорная зона, освоенный район. Оценка,1957г. |
| 228 41040'с.ш. 77016'в.д. Тонский район | Проявление Боординское | Асбестоносная зона (200х7 м) среди серпентинитов R. Длина волокон асбеста до 1-12см. Жилки асбеста простые и сетчатые. | Асбест – хризоти-ловый. Качество не оценивалось. | Кат. Р2: 250 т | Неизученный мало-перспективный объект. Выс. 3700 м, слабо освоенный р-н. Поиски, 1957, 1960 гг. |
| Графит |
| 19 42047'с.ш. 77040'в.д. Иссык-Куль-ский район | Проявление Орто-Байсорун | В сланцах, известняках R1-2 вблизи к-та с гранитоидами О3 графитоносные брекчии, желваки графита, 2 графи-товые линзы мощности 20-70м. | В штуфных пробах:: С-33.64%. Зола –60.73%, S-0.19%, Cо2 – 0.16%. Влага – 1.12%. | Запасы не подсчитыва-лись. | Специализированные работы не выполняя-лись. Выс. 1800м, ос-военный р-н. Регио-нальные и общие поиски, 1959, 1968-71 гг. |
| 185 42012'с.ш. 79006'в.д. Аксуйский район | Крупное месторождение Куйлю | Гранитосодержащий гори-зонт (3км х 30-100м) в крис-таллических сланцах PR1. Длина рудных тел 10-500м, мощность 3-75м. Содер-жание углерода 92.2%, летучие – не более 0.78%, зольность 6%, влажность 0.3%. | Сод-е графита – 1-27%. Лаборатор-ный концентрат содержит 89% гра-фита.Эксперимен-тально получены алмазные порош-ки АО2-АС и моно-кристаллические алмазы АС50-125. | кат.С1+С2: 0.268 млн.т. (ср.сод. гра- фита 3.48%); кат. Р1: 1.098млн.т. Всего-1.366 млн.т | Разведанный объект, отдельные участки ко-торого (Арпа-ТектырII, КуйлюI) подготовлены для освоения. Выс. 3600-3700м, частично освоенный р-н. Разведка, 1992-94 гг. (скв., глуб. 100м). |
| 192 42018'с.ш. 79039'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Кашкатор Южный | 2 пластообразных и 3 лин-зовидных графитоносных тела (250-400м х 10-60м) в слюди-стых мраморах PR1. | Графит чешуйча-тый, размер чешу-ек 1-5мм. Содер-жание графита в руде 3-7%. | Кат. Р1(на 1м углубки): 3.23 тыс.т. На 30м ~100 тыс.т. | Перспективное. Выс. 3400-3600м, не осво-енный район. Общие поиски, 1960-61 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гипс |
| 138 42040'с.ш. 79012'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение Кургаксайское | Пласт гипса мощностью 25м в составе терригенной толщи С2. Состав гипса, %: Н.О. – 1.96; Al2O3-0.21; Fe2O3-20.18; | Содержание гипса 92.17%. Гипс I и II сортов. | кат. С2: 5.1 млн.т. (числились на балансе 1958г.) | Разведанное место-рождение. Выс. 2250-2700м, частично осво-енный район. Предва-рительная разведка. |
| 140 42038'с.ш. 79014'в.д. Тюпский район | Среднее месторождение Каркаринское (Каркара I) | Горизонт гипсов (1.2 км х 140м) в составе толщи С1. Состав гипса, %: гипс-39.17 %, ангидрит-35.4%. | Содержание гипса 90.52%. Гипс быс-тротвердеющий, марки Г-6. | кат. С1: 1.03 млн.т кат. С2: 16.1 млн.т Всего 17.13 млн.т | Перспективное. Выс. 2300-2850 м, слабо освоенный район. Ревизионно-оценочные работы, 1984, 1962 гг. |
| Подземные воды Пресные воды |
| 6 42042' с.ш. 77026' в.д. Иссык-Кульский район | Крупное месторождение Чоктал-Ананьевское (семь уча-стков: Чоктал, Чон-Сарой, Долинка, Чолпон-Ата, Бозтери, Комсомол, Темировка-Григорьевка, Ананьево) | Напорный водоносный гори-зонт в песчано-валунно-галечниковых отложениях с прослоями глин QII-IV. | Вода гидрокарбо-натная кальцие-вая и гидрокар-бонатная кальцие-во-магниевая. Минерализация 0.1-0.5 г/л.Общая жесткость-5.7мг-экв/л. | В-82.1тыс.м3/сут С1-114.1тыс.м3/cут С2-304.7тыс.м3/cут В+С1+С2-500.9 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства Иссык-Куль-ского района. |
| 22 42043'-42045' с.ш. 77043'-78007' в.д. Тюпский район | Среднее месторождение Каменка- Кутурга | Водоносный горизонт в рыхлообломочных отложе-ниях QII-III.конуса выноса предгорных шлейфов. | Подземные воды гидро-карбонат-ные кальциевые. Минерализация 0.1-0.2 г/л. Общая жесткость 1.3-4.1 мг-экв/л. | С2-129.6 тыс.м3/сут | Потребители – населенные пункты Тюпского района. |
| 52 42033'с.ш. 76036' в.д. Иссык-Кульский район | Крупное месторождение Рыбачье-Там-чинское (Четы-ре участка: Сарыкамыш, Торуайгыр, Чирпыкты, Тамчи) | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых, валунно-галечниковых от-ложениях с песчано-глинис-тым заполнителем QII-III. | Вода гидрокарбо-натная кальцие-вая и кальцие-во-натриевая. Мине-рализация 0.1-0.3 г/л. Общая жест-кость 1.3-5.3 мг-экв/л. | А-123.0тыс.м3/сут В-156.4тыс.м3/сут С1-230.0тыс.м3/cут А+В+ С1-509.4 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Иссык-Куль-ского р-на |
| 63 42026'-42028'с.ш. 76004'-76009'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Сары-Булун-ское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях QIII-IV на площади 420 км2. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево-магние-вая. Минерали-зация 0.2-0.4 г/л. Общая жесткость 0.5-5.6 мг-экв/л. | А-51.8тыс.м3/сут В-51.9тыс.м3/сут С1-62.2тыс.м3/cут А+В+ С1-165.9 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства г.Балыкчи. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 42019'-42021'с.ш. 76010'-76013'в.д. Тонский район | Крупное месторождение Акуленское | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых, валунно-галечниковых отложениях с песчано-глинистым заполнителем QIII-IV. | Вода гидрокарбо-натная кальциево-магниевая и каль-циево-натриевая; гидрокарбонатно-сульфатная каль-циево-магниевая. Минерализация 0.25-6.05 мг-экв/л | А-85.3тыс.м3/сут В-42.8тыс.м3/сут С1-17.5тыс.м3/cут А1+В1+ С1-88.8 тыс.м3/сут А+В+ С1-234.4 тыс.м3/сут | Месторождение подготовлено для про-мышленного освое-ние. Потребители– хо-зяйства Тонского рай-она. |
| 65 42026'-42032'с.ш. 76009'-76045'в.д. Иссык-Кульский район | Среднее месторождение Рыбачинское (Калмаксу, Кутмалды) | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галечниковых отложениях с песчано-глинистым запол-нителем QIII-IV. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево-магние-вая. Минерали-зация 0.1-0.4 г/л. Общая жесткость 2.8-3.3 мг-экв/л. | А-26.7тыс.м3/сут В-20.3тыс.м3/сут С2-17.0тыс.м3/cут А+В+ С2-64.0 тыс.м3/сут | Для водоснабжения г.Балыкчи. |
| 90 42006'-42008'с.ш. 76027'-76055'в.д. Тонский район | Среднее месторождение Конгурленское (два участка: Алабаш, Денг-тала) | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с пес-чано-гравийным заполни-телем QII-IV. | Вода гидрокарбо-натная кальцие-вая. Минерали-зация 0.2 г/л. Общая жесткость 2.3-3.9 мг-экв/л. | А-47.1тыс.м3/сут В-55.6тыс.м3/сут а;В-246.0тыс.м3/cут А+В-348.7 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства Тюпского района. |
| 117 42020'-42028'с.ш. 77050'-78005'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное месторождение Карабулунское | Водоносный горизонт в валунно-галечниках, с пес-чано-суглинистым запол-нителем QIII. | Вода гидрокарбо-натная кальцие-вая. Минерали-зация 0.2-0.4 г/л. | С1+С2-546.7 тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 97 42008'с.ш. 77009'в.д. Тонский район | Мелкое месторождение Каджисай | Водоносный горизонт в гравийно-галечниковых отложениях QIII-IV урочища Каджисай. | Вода гидрокарбо-натная кальциево-магниевая. Минерализация 0.2г/л. Общая жесткость 3.2-5.5 мг-экв/л. | С1-7.8 тыс.м3/cут. | Для водоснабжения п. Каджисай. |
| 126 42029'с.ш. 78024'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Каракольское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никах с песчано-гравий-ным заполнителем QIII. | Вода гидрокарбо-натная, кальцие-вая. Минерализа-ция 0.14-0.36 г/л. | А-58.5тыс.м3/сут В-46.7тыс.м3/сут С2-154.8тыс.м3/cут А+В+ С2-260.0 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства Ак-Суйского района. |
| 276 41059'с.ш. 79003'в.д. Аксуйский район | Среднее месторождение Сарыджазское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с песчано-гравийно-глинис-тым заполнителем QIII-IV на площади 12.8 км2. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево-магние-вая. Минерали-зация 0.2-0.4 г/л. Общая жесткость 1.7-6.2 мг-экв/л. | А-5.2тыс.м3/сут В-3.9тыс.м3/сут С1-54.4тыс.м3/cут А+В+ С1-63.5 тыс.м3/сут | Потребитель– рудник “Трудовое”. |
| Термальные воды |
| 86 42015'с.ш. 76036'в.д. Тонский район | Среднее месторождение Барбулакское | Высокогорный водонос-ный горизонт в песча-никах, алевролитах, кон-гломератах R3, сланцах PR. | Воды хлориднo-cуль-фатные, натриево-каль-циевые. Минерализа-ция 4.2-4.5г/л. | В-216 м3/сут | Потребитель– профилакто-рий “Кайнар-Булак”,СП “Бакай-Кол” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 42026'-42028'с.ш. 77052'-77056'в.д. Джеты-Огузский район | Крупное месторождение Карабулунское | Напорный водоносный горизонт в песчаниках, гравелитах, конгломератах, мергелях, аргиллитах, алевролитах N2. | 1. Вода хлоридная натриевая. Мине-рализация 1.0-1.2 г/л. Фтор-7.6-9.2 мг/л., t –46-500c 2. Вода гидрокар-бонатно-хлорид-ная, хлоридно-гидрокарб. натрие-вая. Минерализа-ция 1.0-1.2 г/л. Фтор – 8.2-8.6мг/л. | А-950 м3/сут А-2240 м3/сут Всего: А-3154 м3/сут | Потребитель – санаторный комплекс курортно-оздоровительной зоны Карабулун. |
| 120 42037'-42038'с.ш. 78019'-78023'в.д. Тюпский район | Мелкое месторождение “Пристань Пржевальск” | Напорный водоносный го-ризонт в песчаниках, гра-велитах N1. | Вода хлоридная, йодная, кальциево-натрие-вая. J-5-14 мг/л., орг. в-в до 17 мг/л., t – 400С. | А-100 м3/сут | Потребитель – Иссык-Кульское пароходство. |
| 129 42025'-42028'с.ш. 78032'-78034'в.д. Ак-Суйский район | Крупное месторождение Аксуйское (Теплоключен-ское) | Высоконапорный водо-носный горизонт в гранит-порфирах О3-S1. | Вода хлоридно-сульфатная, нат-риевая. Минера-лизация 0.3-0.7 г/л. Rn – 2.5-3.5ед.Мах t – 55-600С. | в-1552 м3/сут | Потребитель – детский невро-логический санаторий Аксу. |
| 173 42019'с.ш. 78015'в.д. Джеты-Огузский район | Среднее месторождение Джеты-Огузское | Напорный водоносный горизонт в сланцах и из-вестняках С2. | 1. Вода радоновая хлоридная, кальциево-натрие-вая. Минерализа-ция 11.5г/л. Радон – 250-300ед.Мах t – 38-410С. | в-229 м3/сут | Потребитель – курорт Джеты-Огуз. |
| Термально-минеральные воды |
| 3 42037'-42039'с.ш. 77009'-77014'в.д. Иссык-Кульский район | Крупное месторождение Чолпон-Атин-ское | Напорный (самоизлив) водоносный горизонт в песчаниках, гравелитах и конгломератах N2. | Вода хлоридная натриевая, каль-циево-натриевая. Минерализация 21-21.5г/л., t= 500С. | Уч. сан. “Голубой Иссык-Куль” А-527 м3/сут | Потребители – санатории ку-рортного района Большая Чолпон-Ата |
|  |  |  | Вода хлоридная натриевая, каль-циево-натриевая. Минерализация 15.2-16.5г/л.,t= 500С. | Уч. сан. “Голубой Иссык-Куль” в-518 м3/сут |  |
|  |  |  | Вода хлоридная натриевая, каль-циево-натриевая. Минерализация 29-29.5г/л.,t=52-550С | Уч. сан. “Ала-Тоо” С1-691 м3/cут |  |
|  |  |  | Вода хлоридная натриевая. Минерализация 38-39 г/л., t= 490С. | Уч. сан. “Бостери” С1-691 м3/cут |  |
|  |  |  | Вода хлоридная кальциевая натри-евая. Минерали-зация 17.2-17.5 г/л., t= 400С. | Уч. сан. “Иссык-Куль” С1-691 м3/cут Всего: 3118 м3/cут |  |
| 121 42037'с.ш. 78028'в.д. Тюпский район | Крупное месторождение Джергаланское | Напорный водоносный го-ризонт в песчаниках с про-слоями гравия и гальки (N2). | Вода азотная сульфатно-хлоридная натрие-вая. Фтор 4-6 мг/л., t – 35-440c. | А-1728 м3/сут | Потребитель – курорт Джергалан. |

### Нарынская область

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Твердые горючие ископаемые Каменный уголь |
| 230 41002'с.ш. 74039'в.д. Акталинский район | Мелкое месторож-дение Аксайское | Северерное крыло антикли-нальной складки. Падение пластов к северу под (60-700. Угленосны отл. J2 мощность до 80м. Один рабочий пласт угля мощн.2.86м, длиной 900м. | Теплота сгорания 5427-7408 ккал/кг зольн.- 17.3% влага – 9.14-31.7% летуч.- 29.0-35.6% сера – 0.62-2.99% | Общие запасы тыс.т: В-17544, С1-44073, С2 – 121213, всего 182830 | 1952г.-геолсъемка; 1955-56г.-эксплуатация; 1957-59гг.-разведеп (В+С1+С2-182830т.т). В 1993г. отраб. МП "Аксай", добыто 1.0 тыс.т угля. Уголь энерг., Г. |
| 232 40055'с.ш. 74048'в.д. Акталинский район | Мелкое месторож-дение Турук | Тектонический блок отл.J (3.5х0.35км) среди известня-ков С; залегание отл.J поло-гое (15-200). 3 угольных плас-та мощн. 3.5-11.0м, длиной до 580м. | Теплота сгорания 6997 ккал/кг зольность - 5.7-14.6% влага – 7.9-10.1% летуч.- 37-38.4% сера – 0.1-0.57% | общие запасы и прогнозные ресурсы, т.т: С2-328, Р1-746, всего-1074; в т.ч. Госбаланс для открытой разраб.: кат.С2-29. | 1956г.-геолсъемка; 1994-96гг.-поисково-оценные работы (С2-328, Р1-746, С2+Р1-1074т.т). С 1995г. разр.фирмами "Сардер" и "Беш-Сары"; за 1995-98гг. добыто 27т.т. угля. Уголь энерг., Т |
| 249 40035'с.ш. 75025'в.д. Ат-Башинский район | Углепрояв-ление Торугарт | Отл. J мощн. 1500м (3 свиты) смяты в складку СВ простир.; угленосна верхняя свита J1, всего 3 линзовидн. залежи угля мощн. 1-3м и дл. 70-110м. | не изучались | не оценивались | 1935г.-геолсъемка, оцен-ка на уран; 1948-51гг.-поиски (скв.шт.); отрабатывалось пограничниками для местных нужд. Уголь каменный, энергетичен. |
| Бурый уголь |
| 70 41041'с.ш. 74019'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Кок-Майнок (Кавак-Тау, Доргуреме) | Ю.крыло синкл.; шахтное поле 8х1км в J отл.; угленосна туракавакская св. J1, всего 8 пл. угля, из них 5-кондиц. (мощн. от 1.23 до 10.7м) с (пад. от 20 до 800. | Теплота сгорания 6576-7318 ккал/кг зольность - 14.2-22.6% влага – 10.8-14.12% сера – 0.7-3.0% летуч.- 36-38.8% германий – 4 г/т | Общие запасы на глуб. 500м, т.т.: С1-615, С2-19559, Р1-65268, Р2-29531, всего –114973, в т.ч. Госбал. С1-615 | Поиски-1946-51г.; поиск.–оценоч. работы -1951-52 и 1956-57г.(С1+С2-145403т.т). 1992-переоценка, 1998г.-отработка МП. Уголь 3БФ, энерг. (топливо и сырье химпромышл.) Гуминовые угли для удобрения. |
| 77 41042'с.ш. 74025'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Кашкасу (Минкуш 2) | Западная часть Чополачской антикл.; шахтное поле – 3000х300м; в туракавакской св.J1 8 крутопад. пластов угля, 3-кондиц. (мощн. 3.5-9.9м) на уголь и уран. | зольн.- 5.4-12.0% влага – 6.69-7.18% сера – 0.66-0.95% летуч.- 37.6-49.6% полукокс- 58-77% смолы – 6.3-23.2% уран- 0.088-0.23% ср. 0.101% | Общие запасы на глуб. 500м, т.т.: В-463, С1-1877, С2-2615, (-4955, Р1-8255, в т.ч. Госбаланс: В-463, С1-992 | 1947-52г.г.-разведка (А+В+С1+С2-13499т.т. угля и 520.3т урана); до 1960г. разраб. на уран; 1992г. переоц. на уголь. Уголь 3БВ-энерг. топливо и сырье химпромышл. С 1998г. разрабат. МП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 41041'с.ш. 74029'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Тура-Кавак | Минкушская синкл. в J отл. Шахтное поле – 2х1км; уголь-ный пласт в туракавакской св.J1, всего 6 конд. пласт. (мощн.2.7-10.57м), из кот. 3-ураносные. | Теплота сгорания 7153 ккал/кг зольн.- 18.6-27.9% влага – 5-7 % сера –1.3-1.86% летуч.- 34.8-40.0% уран- 0.127-0.208% ср. 0.156 % | Госбаланс на гл.500м, тыс.т: В-13691 С1-24668 С2-11246 (-49605 з/б-1587 | 1951-68гг.-разв. и экспл. уран-содержащихуглей (уголь А+В+С1-53580т.т., уран-1406.5т). 1972-77гг. предваритель-ная и детальная разведка (В+С1+С2-49923т.т.). |
| 82 41040'с.ш. 74029'в.д. Джумгальский район | Крупное месторож-дение Минкуш (уч.Западный и Восточный) | Южн.крыло антиклинальная складка, осложняющей мин-кушскую синкл., 10 угольн. плас. (мощн.2.83-10.0м) в отл. J1, падающих к северу под (10-450. | Теплота сгорания 6766-7250 ккал/кг зольн.- 12.2% влага – 6.3% летуч.- 38.49% сера – 0.98 % | Общие запасы на гл.600м, т.т. С2-59186 Р1-894054 Р2-853663 всего -1747717 | 1951-68гг.-разв. на уран (ВКЗ-С1+С2-730609т.т); 1989-91гг.-поиск.-оцен. работы, переоценка. Запасы сняты с баланса. Уголь 3БФ, энерг. |
| 81 41041'с.ш. 74031'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Агулак (Минкушское) | Минкушская синкл. в J отл. Карьерное поле – 3х1.6км; угольн.пл. в сев. крыле антикл. складки ((10-380); 7 кондиц.пласт. (мощн.2.53-21.8м) в тура-кавакской св.J1, 3 пласта ураноносны | Теплота сгорания 6766-7242 ккал/кг зольн.- 14.8-21.4% влага –5.3-7.4% летуч.-31.4-42.8% сера –1.21-3.25% выход.смолы-4.8-7.8%; битума-1.4%; уран-0.11-0.24% ср. 0.137 % | Госбаланс на гл.500м, тыс.т: В-25967 С1-22389 С2-18302 всего-66658 | 1951-68гг.-разв. и экспл. урано-содержащих углей (А+В+С1: уголь 61566т.т, уран-594.8т); 1972-75гг.-предв. и дет. разв. (ГКЗ В+С1+С2-69077гг.); с 1995г. экспл.; до 1999г. добыто 2361т.т. угля. Уголь 3БФ. |
| 97 41043'с.ш. 74048'в.д. Джумгальский район | Среднее месторож-дение Кара-Киче | Грабен-синкл. ВСВ простир. 10х2км; мощн.J отл.-420м, глуб. 1500м; 2 угольных пласта (мощн. 4.77 и 30.0м) на север. крыле ((30-600) в нижней пачке отлож. J1. | Теплота сгорания 6547-6902 ккал/кг зольн.- 11.3-21.8% влага – 11.9-12.69% летуч.- 36.1-39.5% битум- 0.13-0.55% сера – 0.96-2.81 % | Общие запасы на гл.600м, т.т. В+С1+С2-437814 зб.-2256, Госбаланс: В-106211 С1-203532 С2-125625 зб-2219 | Разраб.1931-47гг; разведка -1945-49, 1956-58гг, дораз-ведка-1959-61, 1980-81гг. ГКЗ 1958г.: А+В+С1-295 млн.т, С2-123млн.т. Экспл. с 1986г. До 1999г. добыто 553 т.т угля. Уголь 3БФ, энерг., сырье для произв. газа, гуминовые угли для удобрения. |
| Металлические ископаемые Черные металлы Железо |
| 41 42018'с.ш. 75054'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Ортото-койское | Скарнированная зона экзо-контакта диоритов О1 с извест-няками PR1. 5 штокообразных залежей магнетита размером до 2.0х3.5м. Длина полосы залежей 250м. | Fe – 50.9 % | кат.Р1 – 0.036 млн.т | Перспективы ограничены. В 1951г. пройдено 8 канав, 6 шурфов, отобрано 11 бороздовых проб. Район экономически освоен. Выс.отм. 1950м. |
| 67 41036'с.ш. 74011'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Табылгаты | Пласт гематитовой руды в основании верхней подсвиты чемандинской свиты карбона. Длина пласта 3250м, мощность 25.0 м. | Fe 31.47% ТiО2 – 0.14-0.16 % | кат.Р1 – 10.56млн.т | Месторождение перспек-тивное, но недоизучено. Горно-технические условия благоприятные. Выс.отм. 1350 м. |
| 106 41056'с.ш. 75024'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Калмак-Ашу | Линзовидные магнетитовые тела на контакте интрузии габбро С2 с известняками С1. Суммарная длина рудных тел ~ 200 м, мощность ~ 20 м. | Fe – 51 % Тi – 0.42 % | кат.Р1 – 0.22 млн.т | Месторождение мало перспективное ввиду малых запасов. Предв. разведка в 1941г. (канавы, бороздовые пробы). Горно-экономические ус-ловия неблагоприятные. Выс.отм. 3600-3700 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 41043'с.ш. 76012'в.д. Тянь-Шаньский район | Среднее месторож-дение Байдулинское | Полоса согласных кварц-гематитовых тел, приуро-ченных к толще серицит-хлоритовых сланцев (филлитов) PZ1(?). Длина полосы –12км, мощность 35м. На восточном фланге руды гематит-магнетитовые. | Fe 38.02% | кат.Р2 – 143.237млн.т | Месторождение перспективное. Трудная доступность, выс.отм. 3600-3900м. Поиски в 1965г. (кана-вы, бороздовое опробо-вание). |
| 206 41030'с.ш. 76049'в.д. Тянь-Шаньский район | Крупное месторож-дение Джетымское | Полоса магнетит-гематито-вых линзо- и пластообраз-ных субсогласных тел среди филлитов венда. Многие сотни рудных тел в полосе длиной 40 км. Длина рудных линз 10-1790 м (ср.- 300 м), мощн. 0.5-85 м. | Fe – 31.7 % Тi – до 0.25 % Р – до 0.8 % V – 0.02 % Ni – 0.01 % Fe магнетитовое-14.37% | кат.Р1 – 1146.6млн.т 2004г: Fe магнетитовое-70.97млн.т | Объект самый крупный в республике. Его исследование ограничено поисково-оценочной стадией с помощью канав – 1960 г. Наиболее значим участок Дангы (50% запасов Fe). Условия работы довольно сложные. Район не освоен. Выс.отм. 2250-3800м. |
| Марганец |
| 199 41033'с.ш. 76036'в.д. Тянь-шаньский район | Рудопрояв-ление Арчалу | Пласт углисто-кремнистых сланцев Є - О1 с конкре-циями и линзами, обога-щенных железом и марганцем. Длина пласта 1400 м, мощность – 100м. | Mn - 10 % Fe – 20 % | кат.Р1 – Mn-0.21 млн.т Fe – 2.8 млн.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Объект недоизучен. В 1983г. поисково-оценоч-ные работы были огра-ничены малыми объе-мами канав (640м3) и бороздового опробова-ния. |
| 205 41033'с.ш. 76044'в.д. Тянь-Шаньский район | Среднее месторож-дение Джакболот | Железо-марганцевые руды среди гематито-кремнистых сланцев джакболотской свиты V. Мощность их 250-300м, длина – 2.2км. | Mn –11.0% Р – 0.08 % | кат.Р1 – 14.5 млн.т | Перспективы ограниче-ны. Выполнены поиски при геологической съем-ке масштаба 1:50000, 1979-83г.г. Горно-эконо-мические условия неблагоприятные, выс.отм. 3300-3550 м. |
| Цветные металлы Алюминий |
| Нефелиновые сиениты |
| 258 40059'с.ш. 76002'в.д. Атбашинский район | Мелкое месторож-дение Суртеке | Массив щелочных нефели-новых трахитоидных сиени-тов (S=22км2), прорванный двумя дайкообразными телами уртитов, мощностью 4-100м. | Нефелиновые сиениты: Al2O3 - 18.4 - 21.7% силик.модуль 2.5 уртиты: Al2O3 – 25.73% SiO2 – 47.99% | на 01.01.1964г. кат.Р2: Al2O3–7 млн.т | Слабо изученное м-ние с невыясненными перс-пективами. Приледни-ковая зона (4000м), неосвоенный район. |
| Алюминий, рубидий |
| 9 42010'с.ш. 75000'в.д. Джумгаль-ский район | Крупное месторож-дение Сандыкское | Штокообразные тела (1450-2300м х 450-1000м х 150м) нефелиновых сиенитов второй фазы Сандыкского массива щелочных сиени-тов Р1-2. | Al2O3 – 17.81-20.12% Rb2O5 - 0.089% SiO2 - 56.7-57.0% Na2O+K2O – 13.85-14.37% Na2O+K2O/ Al2O3 – 0.8-1.1 | На 01.01.63г. кат.С1+С2: Al2O3 –147млн.т RbO5 – 657.4т.т кат.Р1: Al2O3 –56.7млн.т кат.С1+С2+Р1: Al2O3 –203.7млн.т RbO5 – 657.4т.т | Перспек. местор. Алю-миниевых и рубидиевых руд с неразработанной технологией переработ-ки. Руды бедные. Высо-когор. зона (2800-3600м), освоенный район. Поис. -оцен. работы в 1958-61г.г. (канавы, шурфы, бурение, бор. пробы). |
| Медь |
| 3 42023'с.ш. 74053'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Бешсалаа | Оруденелый горизонт ме-дистых песчников и алев-ролитов (1000 х 1.5м), вмещающий 5 пластооб-разных р.тел (100-1000м х 1-1.5м) в составе толщи D3-C1. | Cu – 0.27-0.8 % среднее-0.54 % Ag – 4-85 г/т среднее –33.5 г/т Au - до 0.5 г/т | На 01.01.1988г. кат.Р2 : Cu –10.8 т.т Ag –66.77 т | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 42023'с.ш. 75037'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Басылбек | Минерализованная зона (100 х 3-25м) в алевролитах и песчаниках С1-С2, прор-ванных дайками лампро-фиров. | Cu – 0.01 - 1 % среднее – 0.22% Au – 0.1 - 4 г/т среднее – 0.6 г/т | кат.Р1 : Cu –0.45 тыс.т Au – 0.124 т | Бесперспективное. |
| 43 42017'с.ш. 75044'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кендыбулак | 2 минерализованные зоны дробления (120-200м х 5-10м) в гнейсах, мраморах, сланцах PR1 и Є-O2, прорванных гранитами О3-S1. | Cu –0.08 – 1.32% среднее – 0.31% Pb – до 0.11 % Ag – 1.8-4.6 г/т Au – 0.05 –1.6 г/т | кат.Р1 : Cu –1.86 тыс.т | Бесперспективное. |
| 11 42006'с.ш. 75001'в.д. Джумгальский район | Мелкое месторож-дение Бозалаташ | Рудоносные тектонические брекчии, сосредоточенные в двух разрывах среди осадочных пород R2-3. Рудные тела: 1450х23м и 650х10м. | Cu –0.34 и 1.64% среднее – 0.55% | На 01.01.1975г. кат.Р1 : Cu –124 тыс.т | Потенциально-перс-пективное месторожде-ние. Высокогорный (до 2900м), экономически освоенный район. |
| 72 41040'с.ш. 74020'в.д. Джумгальский район | Рудопрояв-ление Торошон | 10 крутопадающих барит-кварц-гематит-халькопири-товых жил (20-100 х 0.1-0.5); сопровождающих разрывы секущих красноцветную грубообломоч. толщу С1. | Cu - 4.67-18.78% среднее – 11.26% Zn – до 0.7 % Fe – до 30-60 % (гематит) | На 01.01.1994г. кат.Р1 : Cu – 2.2 тыс.т | Перспективный объект для старательской отработки богатых медных руд. |
| 84 41037'с.ш. 74026'в.д. Джумгальский район | Рудопрояв-ление Кызылсуек | Кварцево-карбонатные и баритовые жилы в зоне разлома среди терригенно-карбонатных пород C1t – C2b. Мощность жил 5-20см, протяженность первые десятки м. | Cu – 2.9 % | На 01.01.1956г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 85 41036'с.ш. 74031'в.д. Джумгальский район | Рудопрояв-ление Терме | Минерализованная зона трещиноватости в доломи-тах С, выполненная окис-лами меди. Мощность зоны 0.5-1м. | Cu – 34.31 % Pb – 14.6 %: | На 01.01.1965г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (3100м). Частично освоенный район. |
| 150 41020'с.ш. 74024'в.д. Акталинский район | Рудопрояв-ление Кугантор | Зона оруденелых экзоскар-нов (300 х 100м) с рудными залежами (200 х 10-60м) среди песчано-карбонатных толщ D3-C1. | Cu – 2.14 % Sb – 0.17 %: | Нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (3000м), не освоенный район. |
| 109 41058'с.ш. 75030'в.д. Кочкорский район | Рудопроявление Каракатты | Две зоны дробления в вулканитах Є, вмещающие кварц-халькопиритовые жилы до 50-4м. | Cu – 0.8 % Au – до 2 г/т (макс. – 20 г/т) Ag – до 4.4 г/т | На 01.01.1968г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 179 41025'с.ш. 75050'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Аламышик | Линзовидные (250-300 х 0.6-14м) магнетит-гематит-медно-золоторудные тела в карбо-натно-вулканогенной толще С2. | Cu – 1.12 % (0.38-2.8 %) Au – 0.94 г/т макс. – 1.44 г/т Fe – 40.34 % (25.12 – 59.6 %) | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы: Cu – 15.6тыс.т Au – 1.28т Fe – 523 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегорная зона (2400м), частично освоенный район. |
| 223 41004'с.ш. 74003'в.д. Ак-Талинский район | Мелкое месторождение Зеленое | Линейные медно-порфиро-вые минерализованные зоны и штокверки с халькопирит-пиритовой минерализацией, в узлах сочленения разрывов среди гранитоидов С3. 3 рудных тела: 100-300м х 13.2-21м х 200м. | Cu – 0.72 % (0.12 - 2.02 %) Mo – 0.016 %: | На 01.01.1976г. кат.Р2 : Cu – от 43.7 т.т до 152.9 т.т Мо – Р2 – 447.5т | Перспективный объект медно-порфирового типа, расположенный в высокогорном – (до 3000м), хорошо осво-енном районе. В 30км к северу –Макмал: ЗРК. |
| 233 41004'с.ш. 74051'в.д. Ак-Талинский район | Рудопрояв-ление Карасу-Восточный | Минерализованная зона 1800 х 10м в доломитах и песчани-ках D и С1. | Cu – 0.43-1.35 % среднее – 0.93% | На 01.01.1972г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Дальний перспектив-ный поисковый резерв. Высокогорная зона (3080м), частично осво-енный район. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 41017'с.ш. 77002'в.д. Атбашинский район | Рудопрояв-ление Акбайтал | 19 кварц-полисульфидных жил в серпентинитах PZ2 размером 4-5 х 0.3-0.5м, максим. 25-47м х 2-4м. | Cu – до 2.32 % Ag – до 12 г/т Au – до 0.2 г/т Zn – 0.1-0.9 % | Кат. Р2: Cu – 0.9 тыс.т | Бесперспективное. |
| Медь, полиметаллы |
| 227 41017'с.ш. 74024'в.д. Акталинский район | Мелкое месторож-дение Медное | Стратиформное пластовое (1000 х 20 х 950м – ширина) тело оруденелых известня-ков D3 с прожилковой ковеллин-халькозиновой минерализацией. | Cu – 0.16 % Pb – 0.1 % Ag – 15 г/т макс.- 500 г/т | На 01.01.1986г. кат.Р1: Cu – 80 тыс.т Pb – 50 тыс.т Ag – 750 т | Перспективно. Средне-горная зона (2500м), частично освоенный район вблизи мак-мальского комбината. |
| Никель |
| 267 41018'с.ш. 76037'в.д. Атбашинский район | Рудопрояв-ление Обвальное (Атбаши) | Лентообразная зона дробле-ния с хром-никелевым оруде-нением в серпентинитах и габбро Є-D2, залегающих среди хлорит-серицитовых сланцев и алевро-песчаников D 1-2. Длина зоны – 300м, ширина – 80м. | Ni – 0.28 % Cr – 0.11 % Co – 0.3 % Сu – до 0.015 % Au – 0.005 г/т | Кат.Р1 : Ni – 0.0057 млн.т Cr ~ 0.0023 млн.т | Рудопр. имеет перспек-тиву на глубину. В 1981-84гг.- поиск.-оцен. работы с использова-нием канав (4300м3). Район освоен слабо, высокогорный (2850-3050м), труднодоступ. |
| Кобальт |
| 112 41053'с.ш. 75031'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Мустыр | 4 мелких кобальтин поли-сульфидных штокверка (30-85м х 0.2-0.8м), сопровожд. минерализованные зоны брекчирования в экзоскар-нах по терригенно-карбо-натным толщам С1, про-рванным гранодиоритами С2. | Co – 0.006 % макс. – до 0.15% Cu – до 0.74 % La – 0.5 % Сe – 0.3 % Au – до 2.5 г/т | На 01.01.1995г. кат.Р1 : Со – 3.5 т | Бесперспективное. Поиски с поверхности 1938-41г.г., 1965-67г.г. (канавы, шурфы, бороз-довые пр.). Высокогор-ная зона (3600-4000м), слабо освоенный р-он. |
| Свинец и цинк Свинец |
| 6 42017'с.ш. 74052'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Майтор | 5 сближенных галенит-барит-кварцевых жил в гранитах О3. Жилы 70-265 х 0.4-1.18м. | Pb – 3.09-10.64% Zn – до 0.24 % Ag – до 14.4 % | На 01.01.52г. по кат.С1+С2: Pb – 3.64 тыс.т/7.79 % BaSO4 – 36.2 тыс.т/41.8% | Объект для старатель-ской отработки. Выс. 3500м. Частично развитая инфраструктура. |
| 8 42014'с.ш. 74056'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож- дение Джаманичке | Кварц-барит-флюорит-галени-товая жила (1065 х 1.87м) среди гранитоидов О3. | Pb – 1.32-1.7 % макс. – 8.5 % Ag – до 27 г/т Zn – 0.24-0.28 % макс. – 2.0 % | На 01.01.1954г. по кат. С1 – 0.717 т.т. С2 – 10.71 т.т С1+С2 – 11.4 т.т | Бесперспективное. Высота 3000 м. |
| 12 42005'с.ш. 74024'в.д. Джумгальский район | Рудопрояв-ление Киндык | 8 рудоносных галенит-кварц-кальцит-флюоритовых жил (40-100 х 0.05-1м) на контакте порфиритов PZ1 с гранитами О3. | Pb – 0.8% - 15% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 29 42020'с.ш. 75045'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Арсы | 2 галенит-сфалерит-кварц-ба-ритовые жилы (90 х 17.1м; 450 х 3.4 х 300м), среди карбонатно-терриген-ной толщи С1-2. | Pb – 2.51 % Ag – 13.9 г/т Au – 0.8 г/т BaSO4 – 9.15% | На 13.09.1955г. кат: В – Pb-10.4т.т/ 4.88% С1 - Pb-22.5т.т/3.7% С2 - Pb-3.9т.т/1.29% В+С1+С2 - Pb—36.8т.т Аg – 15.6 т Au – 0.899 т На 01.01.1996г. забал. зап. Pb – 47.2т.т/2.87% На 01.01.1995г. запасы барита в контурах Pb руд, учтенное балансом: BaSO4- 122.8т.т. | Мелкое разведанное месторождение. Выс. 2500м, частично осво-енный район. Поиски и разведка 1934-1955г. (канавы, штольни, бурение, керновые и бороздовые пробы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 42016'с.ш. 75037'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кабуке | Борит-кварцевое рудное те-ло (70 х 0.5-3м) с халько-пирит-галенит-сфалерито-вым оруденением, в крис-таллических сланцах и мраморах PR1. | Pb – 0.5-3.76 % | На 01.01.1954г. P1 – Pb-2.0 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 44 42016'с.ш. 75042'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Акташкоро | Крутопадающие линзопо-добные рудные тела (5-60 х 0.7-1.0) среди терригенно-карбонатных толщ Є2-О1 на площади 1км2. | Pb – 1.73-2.08 % Cu – 0.3-0.5-3 % Zn – до 1.12 % Ag – 1.6-14.8 г/т | На 01.01.1955г. Pb - P1 – 14 тыс.т | Разведано на глубину штольнями и буровыми скважинами. Разраба-тывалось в древнее время на площади 1км2. |
| 36 42019'с.ш. 75050'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Куваки II | Галенит-барит-флюорит-квар-цевая жила (500 х 3м) в сиенитах Р. | Pb – 0.01 – 15.48% среднее – 1% на 1м | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. |
| 59 41056'с.ш. 74014'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Кокомерен (Кок-Мойнок) | 10 кварц-флюорит-галенито-вых жил (10-60-150 х 0.1-1.07м) среди гранитов S. | Pb – 0.09-19.72% Zn – 0.05-0.57% Cu – до 0.13 % Ag – 8.8-18.2г/т CaF2 – 0.11-81.30% | На 01.01.1983г. кат.В+С1+С2 – Pb – 4.2т.т/3.8% CaF2 – 22т.т/19.91% | Потенциальный объект для старательской от-работки. Попутные при-меси Mo – 1.12т, WO3-1.15т. |
| 57 41059'с.ш. 74017'в.д.. Джумгаль-ский район | Мелкое месторож-дение Борунду | 9 пластообразных рудных жил (20-100 х 0.05-0.5м) в жильной зоне (1км х 400м) среди грани-тов О3. | Pb – 3.7 % CaF2 – 31.1 % Zn – 0.2-0.73 % | На 01.01.1942г. кат.С2 – Pb – 3.1 тыс.т На 01.01.1987г. кат.Р2 – Pb – 10 тыс.т CaF2 –200тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 58 41059'с.ш. 74023'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Ман-Теке | 2 жилы: кварц-флюорит-галенитовая (120 х 0.3-1м х 22м) и кварц-кальцит-галенитовая (170 х 0.3-1.2м) в гранитах О3. | Pb – 5.93 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 98 41051'с.ш. 74048'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Кен-Тескей | Кварц-кальцит-галенитовая жила (13.5 х 0.05-0.5м) в гра-нитах О3. | Pb – 0.22-37.16 % Cu – 0.02-1.5 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 63 41050'с.ш. 74017'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Кургак-Каныш | Галенит-кварц-кальцитовые жилы (100-380 х 0.38-6.0 х 79- 225м) среди гранитов О3. | Pb – 3.97 % | На 01.01.1958г. кат.В+С1+С2: Pb – 5.8 тыс.т | Разведано штольнями на глубину, мелкий объект в низкогорн. зоне (1500-2000м). Развита инфраструктура. |
| 79 41047'с.ш. 74029'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Ичке-Колот | Барит-кальцитовая жила (120 х 0.45-1.2м) с вкрапленностью галенита и халькопирита среди гранитов О3. | Pb – 3.42 % макс. – 12-15 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 76 41046'с.ш. 74023'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Эмель | Серия кальцит-кварц-бари-товых жил (10-150 х 0.01-0.5м) с галенитом в зонах разломов среди гранитов О3. | Pb – 1 % макс. – до 20 % | На 01.01.1962г. кат.С2: Pb – 2-3 тыс.т | Бесперспективное. |
| 69 41040'с.ш. 74018'в.д.. Джумгаль-ский район | Мелкое месторож-дение Ак-Кульское | 11 сближенных галенит-барит-кальцит-кварцевых крутопадающих секущих жил (10-100 х 0.25-1.85 х 30-230м) по контакту песча-ников О2 и песчано-слан-цевых толщ С1. | Pb по 5 продуктивным жилам – 2.98%-7.14% Zn – до 0.17 % Cu – до 0.10 % Ag – до 9.8 г/т | Оставшиеся запасы свинца (ниже штольн. горизонтов) по кат.С1 – 3.53т.т (3.80 %) С2 – 5.22 т.т (3.90 %) С1+С2 – 8.75т.т. (3.86 %) | Разведанное место-рождение частично отработанное. С 1960г. – законсервировано. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 41046'с.ш. 74035'в.д.. Джумгаль-ский район | Мелкое месторож-дение Чолок-Терек | 2 кварц-флюорит-галени-товые жилы (200-380 х 0.6-2.17 х 45-130м) в зонах трещиноватости среди гранитоидов О3. | Pb – 1.0-5.46 % (среднее – 4.28%) Ag – 50.48 г/т | На 01.01.1963г. кат.В+С1+С2: Pb – 10.87 т.т Ag – 9.79 т | Детально разведан-ное месторождение с богатыми рудами. Разрабатывалось с поверхности в 1953-1954г.г. Высокогорная зона (3000м), частично развитая инфра-структура. |
| 91 41040'с.ш. 74040'в.д.. Джумгаль-ский район | Ичкеторская группа рудопрояв-лений | Жилы, гнезда, мелкие минера-лизованные зоны (до 20-80м х 0.1-2.5м) с киноварь-блекло-рудно-галенитовой минерали-зацией среди терриг.-карб.-толщи С2-3. | Pb – 0.01-22.8% (макс. – 40.46%) Hg – 0.37-13.57% Cu – до 2.08 % Zn – до 4.63 % Ag – 12-1868.8г/т | На 01.01.1962г. запасы Pb на одном из 6 участков Pb – 320 т Ag – 1.6 т | Мелкие участки богатых галенитовых и киноварных руд, перспективные для старательской отработки. Высокогорная зона (3600-3900м), слабо освоенный район. |
| 75 41036'с.ш. 74021'в.д.. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Чеманды | Линзообразная минерали-зованная крутопадающая кварц-баритовая брекчия (36 х 1.5м) в песчаниках С2 с галенито-вым орудением. | Pb – 4.15 % Zn – до 0.06% BaSO4- 10-15% Sr – 0.5 % | На 01.01.1960г. кат.Р1: Pb – 121 т Sr – 4.5 тыс.т | Бесперспективное. |
| 153 41023'с.ш. 74039'в.д.. Ак-Талинс-кий район | Рудопрояв-ление Чункей | 5 секущих жилообразных га-ленит-баритовых тел (8-10 х 0.2-3м) в конгломератах Р, в сос-таве жильной зоны (100 х 15м). | Pb – 19.40-23.31% Zn – 0.18% Cu – 0.10 % Ag – 70 г/т BaSO4- 31% | На 01.01.1994г. кат.Р1: Pb – 0.989т.т/19.66% | Объект для стара-тельской отработки очень богатых руд. Выс.2200м, частично развитая инфраструктура. |
| 151 41020'с.ш. 74035'в.д.. Ак-Талинс-кий район | Мелкое месторож-дение Кульджа-Башат | Галенит-баритовая жила (353х0.18м) среди извест-няков С1 и конгломератов P3-N1 в зоне крутопадающего разрыва. | Pb – 27.03 % мощность – 0.36м Zn – 0.5% Cu – 0.11-0.5 % | До 1930г. старателями отработано 32 тыс.т Pb На 01.01.1944г. кат.В+С1+С2: Pb – 3.08 т.т (30.68%) | Мелкое месторож-дение перспектив-ное для старательс-кой отработки. Раз-ведано штольнями на глубину 30м. Выс.2700м. Слабо раз-витая инфраструкту-ра. |
| 120 41050'с.ш. 75041'в.д.. Тянь-Шаньс-кий район | Рудопрояв-ление Сарыджель | Кварц-карбонат-баритовая жи-ла (30 х 0.9м) с вкрапленностью галенита среди известняков С1. | Pb – 0.12-3.83 % среднее – 1.6 % | На 01.01.1951г. Pb –20 т | Бесперспективное. |
| 122 41049'с.ш. 75041'в.д.. Тянь-Шаньс-кий район | Рудопрояв-ление Кумбель (Тектер-Саз) | 2 галенит-барит-кварцевые жилы (20-70 х 0.1м) в глинистых известняках С1. | Pb – 2.57-45.45% среднее Pb –15.38 % Zn – 0.10 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 130 41041'с.ш. 75048'в.д.. Тянь-Шаньс-кий район | Рудопрояв-ление Чонкур-Утек | Мелкие сближенные галенит-барит-кварцевые жилы (до 35 х 0.35м) в песчано-сланцевой толще D2-3. | Pb – 0.17-18.51% среднее – 5.28 % Zn – 0.14-0.18 % Cu – 0.11-0.13 % Ag – 63.6 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | В 1925 и 1939г.г. проводились стара-тельские разработ-ки. |
| 200 41033'с.ш. 76038'в.д.. Тянь-Шаньс-кий район | Рудопрояв-ление Телеке | 4 стратифицированные га-ленит-халькопирит-сидери-товые залежи (250-400 х 5-30м) среди метаморфи-ческих толщ V. | Pb – до 6.02 % Zn – до 0.9 % Cu – до 3.3 % Fe – 41.26 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 247 40052'с.ш. 75024'в.д. Атбашинский район | Рудопрояв-ление Ширикты | 3 субпластовые галенит-барит-кварцевые жилы (10-75 х 0.6-2.4м) среди хлоритовых сланцев S2. | Pb – 0.63-2.78% Zn – 0.01-0.34% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 40052'с.ш. 75033'в.д. Атбашинский район | Рудопрояв-ление Ашутор (Атбашинское) | 3 рудоносные зоны (150-250 х 4-16м) баритизации с вкрапленностью галенита, сфалерита, джемсонита среди кварц-хлорит-слю-дистых слацев. | Pb – 0.04-1.6% Zn – 0.16-0.4% Sb – до 0.2% Cu – до 0.5 % As – до 0.2 % Ag – до 10 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Выс.4100м, не освоенный район. |
| Свинец, цинк |
| 37 42021'с.ш. 75052'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Куваки I (Кувакинское) | Сложная ветвящаяся галенит-кварцевая жила (800 х 2-3м) в сиенитах Р. | Pb – 1.66-3.23% Zn – 0.75-1.25% BeO-0.01-0.022% Mo-0.03-0.1% (макс.-1-2%) ΣTR2O3 - 0.02-0.09% Bi – 0.01-0.05% | На 01.01.1958г. по кат. С1+С2: Pb – 5.07/2.63% | Неперспективный объект. Выс. 2100м, развитая инфраструктура. |
| 50 42004'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кенбулак Правый | Пластообразная залежь ору-денелых известняков (мощн. 0.7м) и секущая кварц-карбонатная жила (30 х 0.2-0.5м) в карбонатно-слан-цевой толще R3, прорванной гранит-аплитом О3. | Залежь: Pb – 0.8-1.19% Zn – 1.41-10.22% Жила: Pb–0.62-62.22% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Разрабатывалось старателями до 1917г. Выс. 2450м, неразвитая инфра-структура. |
| 51 42003'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кенду-Булак I | 11 жил (4-30 х 0.5-1.0м) и пластообразные галенит-кварц-анкеритовые залежи (6-20 х 1-2.5м) в карбонатно-сланцевой толще О1-2, прорванной гранитами О3. | Pb –0.16-13.92% Zn – 0.51-7.55% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Потенциальный объект для старательской отработки. |
| 156 41035'с.ш. 74054'в.д. Ак-Талинский район | Рудопрояв-ление Кокджар | Минерализованная зона брекчирования (94 х 2.97м) с вкрапленностью галенита, сфалерита, флюорита, бари-та в известняках C1. | Pb–0.02-24.7% среднее–4.52% Zn- 0.03-19.2 % среднее– 3.16% | На 01.01.1961г. запасы по кат. С1+С2: Pb – 1.02 т.т Zn – 0.67 т.т | Потенциальный объект для стара-тельской отработки. Выс.2400м, частично развитая инфраст-руктура. |
| 128 41045'с.ш. 75046'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Сары-Булак | 2 мелких рудных тела (15 х 0.75-3м) в зоне брекчиро-вания и окварцевания в известняках C1. | Pb–0.04-7.53% среднее – 1.9% Zn- 0.32-3.17 % среднее– 1.16% Cu –0.08-1.36% среднее– 0.52% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 173 41038'с.ш. 75045'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Джергетал | 12 галенит-кварц-барит-кар-бонатных жил (до 170 х 1 –9м) среди известняков C1. | Pb – 5.14 % Zn – 2.1 % Ag – 37 г/т на среднюю мощность 2.5м | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Наиболее крупные рудные тела с бога-тыми рудами могут быть вовлечены в старательскую отра-ботку. Выс. 2500м, удаленный район, неразвитая ифраст-руктура. |
| 170 41037'с.ш. 75041'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Джалбызды | Лимонитизированная брекчия (500 х 10-25м) в зоне разлома на контакте доломитов и известняков C1. | Pb – 0.15 - 3 % Zn – 0.31-1.25% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 169 41036'с.ш. 75038'в.д. Тянь-Шань-ский район | Мелкое месторож-дение Кокджерты | Жилообразное рудное тело с вкрапленностью галенита и сфалерита в известняках C1 мощностью 4.75 м. | Pb–11.6 % Zn-13.25% Cd-0.08 % As+Sb - 0.4% Ag – 25 г/т | На 01.01.1960г. кат. Р1: Pb + Zn – 20 тыс.т | Неразведанный на глубину объект для старательской отра-ботки богатых руд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 41000'с.ш. 76004'в.д. Атбашинс-кий район | Мелкое месторож-дение Снежное-Центральное | 4 линзообразные межплас-товые залежи (300 х 11.7м) с вкрапленностью галенита, сфалерита, пирита в хлорит-кварцевых сланцах S2. | Pb – 0.8-2.6 % Zn – 0.98-3.9 % Ag – 84 г/т | На 01.01.1961г. кат.С2 – Pb – 9.32 т.т Zn – 15.34 т.т Ag – 29.6 т | Бесперспективное. Выс.4500м. |
| Редкие металлы Олово |
| 55 42003'с.ш. 75058'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Правый Кель-Укек | На контакте порфировид-ных гранитов О3 с известняками – скарновое рудное тело (55м х 0.9 м). | Sn - 0.61 % Cu - 0.27% Bi - 0.07 % Bе – до 0.2 % Au – 0.03 г/т | P1 – 30 т | 1975-78г.г.- геологичес. съемка м-ба 1:50000 (пробы, карта м-ба 1:10000). Условия не благо-приятные; выс.3250-3940м, трудно доступно. Не перспективно. |
| 277 41000'с.ш. 76038'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Байболот | На контакте гранитов Р1 с известняками D-серия мелких скарновых тел (20 х 0.5м), среди них 2 рудных тела площадью 3.5 и 4.0 м2. | Sn – 0.17-0.52 % | Не подсчи-тывались | 1965-66г.г. поиски м-ба 1:50000 (к-вы, пробы); условия отно-сительно благоприят-ные; выс.2600-2700м; не перспективно. |
| 278 40059'с.ш. 76038'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Бозой | На контакте гранитов Р1 с известняками D-серия лин-зовидных тел магнетит-гранатовых скарнов (8-10 х 1-2 м). | Sn – 0.1 - 0.14 % | Не подсчи-тывались | 1965-66г.г. поиски (к-вы, пробы); условия относительно благо-приятные; выс. 3300м; не перспективно. |
| Вольфрам |
| 104 42000'с.ш. 75024'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кашкасу-Тюлекское | На контакте гранодиоритов О1-2 с известняками О –два скарновых рудных тела (80-45 х 0.5-0.35 х 15-20 м). | WO3–до 10 % ср. 0.27 % Мо – 0.006 % | Р1 на глуб. 20м WO3–3.0 т (0.27 %) | 1938г.–разведка (шт., шурфы, к-вы). 1953-55г.-геолсъемка м-ба 1:84000, 1:5000, 1:2000. Выс.3600-3800м, труд-нодоступно. Перспек-тивы не выяснены. |
| 105 42000'с.ш. 75026'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Чалой (Чалай) | На контакте гранодиоритов О1-2 с известняками О – три скарновых рудных тела (2-10 х 0.2-0.6 м). | WO3–ср. 1.35 % Мо – 0.06 % Sn-0.01-0.03% Au-до 0.3 г/т | Кат.В –0.253т (1.35%) | 1939г. – разведка; до-быто 0.112т вольфра-мового концентрата; 1953-55г.г.-геол-съемка м-ба 1:10000, 1:1000. Выс.3500-3900м, не перспективно. |
| 114 41052'с.ш. 75033'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Джаман-Ашу | На контакте гранодиоритов С2 с известняками С1 – плас-тообразная скарновая залежь (100-120 х 20-30м). | WO3 – 0.05-0.74% в штуфах – 8-10% в гнездах –2.56 % Sn – 0.1 % | Не подсчиты-вались | 1941г.- разведка с попутной добычей шеелитового концен-трата; 1953г. – поиски (к-вы, пробы). Условия не благоприятные, выс.3950м; не перс-пективно. |
| 108 41043'с.ш. 75022'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Нижне Кенсуйское | В эндоконтакте гранодиори-тов С2 – зона кварц-полево-шпатовых метасоматитов по скарнам (220х40х25м), включающая три рудных тела (30-110х1.0-10.0х 20-25м). | WO3 – 0.21 %: Au – 0.2-1.4 г/т Cu – до 0.76 % Mo – 0.04 % Bi – 0.01 % | Р1 на глуб. 25м WO3 – 100 т Au – 0.04т (0.5 г/т) | 1967-69г.г.-геолсъем-ка м-ба 1:50000; 1982г.- поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы, пробы). Выс. 3000м, доступно; не перспек-тивно. |
| 144 41041'с.ш. 76015'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Карабулак-Северный | На контакте гранодиоритов С2 с известняками С1 – скарновые зоны мощн. 2-29м, включающие 3 сульфидных (пирротиновых) рудных тела (10-30 х 1.0-4.0 м). | WO3 – 0.12 %: Cu – до 0.25 % Zn – до 1.0 % As – 0.18 % | Не подсчиты-вались | 1963-64г.г.-геолсъем-ка м-ба 1:50000; поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы). Выс. 3500м, доступно; не перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 41040'с.ш. 76018'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Кашкасу | На контакте гранодиоритов С2 с известняками С1 – три рудные скарновые залежи (76-250 х 2.8-7.0 х 135-600м). | WO3 – 0.30 %: Мо – 0.14 % Au – до 3-8 г/т Cu – 0.03– 0.9% As – 0.07-0.72% | 1973г. на глуб. 200-400м: Р1-5571т Р2-4630т 1990г.-переоцен.- Р1-15-16 тыс.т | 1942-45г.г.-добыча (95т WO3) и поисково-оценоч. работы ВКЗ в 1945г. утверж-дены запасы. 1972г. –поиски (к-вы, шурфы, пробы). Выс. 3250-3650м; перспективно. |
| 210 41026'с.ш. 77001'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Уланское | На контакте диоритов С2 с известняками – серия линзовидных скарновых тел – 5 х 15м. | WO3 – 0.24-0.26% | Не подсчиты-вались | 1956-58г.г. – геол-съемка м-ба 1:100000 (к-вы, пробы). Выс. 3650м; трудная дос-тупность; не перспек-тивно. |
| 279 41004'с.ш. 76043'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Мудрюм | Линзы скарнированных из-вестняков на контакте гра-нитов с песчано-сланцевой толщей S. Размеры скарновых рудных тел от 1.0 до 5.0м2. | WO3 – до 0.44% Mo – 0.014 % Cu – 0.07 % Au – 0.3-1.3 г/т | Не подсчиты-вались | 1958-60г.г. – геол-съемка м-ба 1:200000 (к-вы, пробы); 1968-69г.г. поиски м-ба 1:50000. Выс. 3200м; мощность рыхлых отл. 15-20м; доступно; не перспективно. |
| Молибден |
| 192 41036'с.ш. 76022'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Кугандыторс-кое | Пластообразные молибде-нит-полисульфидные тела (1,5-108м х 0,2-2,31м) в экзоскарнах среди вендских пород, прорванных грани-тоидами С2. | Мо - 0.019% Cu – до 4,43 % Au – 0,2-11,2 г/т | На 01.01.1942г. кат.С2: Мо – 2,62т | Бесперспективное. Выс.3600-3800м. Поисковые работы с поверхности 1941-42г.г., 1976-81г.г. (канавы, штольни, бороздовые пробы) |
| Молибден, вольфрам |
| 188 41039'с.ш. 76019'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Малое Кашкасу (Кичи-Кашкасу) | Скарновое тело (120х5-14м) среди известняков С в экзо-контакте массива грани-тоидов С2. | Мо - 0.034% WO3 - 0-0.43% | Прогнозные ресурсы не подчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 3500м. Поиски 1942г., геолсъемка м-ба 1:50000, 1964г. (к-вы, шт., борозд. опроб.). |
| Бериллий |
| 56 42002'с.ш. 75058'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Коль-Укок | 3 линзообразные зоны аль-битизации (20-150х5-10м) с торий - редкоземельно-бериллиевым оруденением в кристаллических сланцах О1-2, прорванных гранитами О3-S1. | BeО - 0.5% сумма окислов Th и TR - 0.07-14.435% Nb - до 0.6% | На 01.01.1965г. кат. Р2: ВеО - 38.96т | Бесперспективное. Поиски с поверхности, 1953-58г.г. (канавы, борозд. пр.) Высоко-горная зона (3300-3800м), слабо освоен-ный район. |
| Висмут |
| 16 42002'с.ш. 74035'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Ортокуганды | Залежи гранат-магнетито-вых экзоскарнов мощн. 10м на контакте известняков R и гранитов О3. | Максим. содерж. Bi - 0.125% и 1% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Перспективное. Низкогорная зона. (1950м), освоенный район. Ревизионные работы 1967г. (кана-вы, бороздовые пр). |
| 25 42021'с.ш. 75038'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кокадыр (Тюндюк Кокадыр) | Кварц-полисульфидные жи-лы и прожилки в минера-лизованной зоне по контакту песчаников С1 и О. | Bi - 0.02-0.52% Cu - до 0.2% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Средне-горная зона, частично освоенный район. Геолсъемка и поиски м-ба 1:25000, 1960-62г.г. (канавы, бороздовые пробы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 42023'с.ш. 75052'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кеклибулак | 1 бисмутит-кварц-гематито-вая жила (800х3-10м) в зоне тектонического контакта гранитов и сиенитов Р. | Bi - 0.01-0.3% Мо - до 0.04% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 2600м, освоен-ный район. Геолсъем-ка м-ба 1:25000, детальные поиски. 1960-68г.г. (канавы, бороздовые пробы)., |
| 32 42019'с.ш. 75042'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кыргобаш II | Минерализованная зона ок-варцевания (0.6х50м) в пес-чаниках О1-2. | Bi - 0.1% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 3000м, частично освоенный район. Геолсъемка и поиски м-ба 1:25000 1959-63г.г. (штуфн. пр.). |
| 27 42017'с.ш. 75037'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кара-Кокту VI (Кара-Кокту) | Халькопирит-кварцево-флюоритовая жила (0.3-400м) в гнейсах PR1. | Bi - 0.8% Cu - 1% Pb - 0.1% | Нет сведений | Бесперспективное. Неизуче-но, выс. 2240м, освоенный р-н. Геолсъемка и поиски м-ба 1:25000 1951-63г.г. (штуфн. пр.). |
| 35 42018'с.ш. 75046'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Кызыл-Тоо I (в т.ч. уч-к Сенкельтей XIX) | Базовисмутит-кварцевые и халькопирит-кварц-флюори-товые жилы (до 60х0.4-7м) в гнейсах PR1 и прорываю-щих их сиенитах Р1-2 | Bi - 0.4-0.9% Cu - 0.3-0.9% Pb - 0.5% | Нет сведений | Бесперспективное. Не изучено Выс. 2500м, освоенный р-н. Геол-съемка и поиски м-ба 1:25000 1959-63г.г. (штуфн. пр.). |
| 107 41044'с.ш. 75022'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Заозерное | 13 базовисмутит - бисмутит-полисульфидно - кварцевых жил (10-1500мх0.1-1.1м) среди гранодиоритов С2. | Bi - 0.038% W - 0.01-0.06% поверхностное выщелачивание | На 01.01.1969г. (по одной жиле) Bi -11.4т | Слабо изученное р-ние. Выс. 3000-3200м, частично освоенный р-н. Геолсъемка м-ба 1:10000, поиски (к-вы, борозд. пр.). |
| 143 41040'с.ш. 76013'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Чолок-Тор | Три линзовидные тела суль-фидизированных экзоскарнов (20-150мх1-7м) в карбонат-но-терригенных толщах D3, прорванных массивом грано-диоритов С2. | Bi - 1-2% Сu - 4.4% WO3 - 0.26% | На 01.01.2000г. нет сведений | Бесперспективное. Выс. 3400м, слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1957-59г.г., борозд. опро-бование. Ревизионные работы, 1972г. |
| 276 40054'с.ш. 76038'в.д. Ат-Башинс-кий район | Мелкое месторож-дение Кокшаальское | 16 линзовидных крутопа-дающих тел (15-300х0.6-15м) волластонит-гранато-вых экзоскарнов в извест-няках С1-2, интрудирован-ных гранитами Р1. | Bi - 0.08% | На 01.01.1967г. кат. Р1 - 350т | Бесперспективное. Высокогорная зона (3400м), не освоенный р-н. Поиски и оценка с поверхности, 1961-67г.г. (к-вы, шурфы). |
| Ртуть |
| 90 41040'с.ш. 74039'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Находка | Рудные столбы и линзы (7-45 х 1.4-5.15 х 5.12 м) с киноварным оруденением, сопровождающие минера-лизован-ные зоны (220-280 х 0.57 м) в терригенных толщах С2. | 0.4-1.08 %, среднее – 0.54 % | На 01.01.1995г. кат. Р1: 29.5 т. | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (3500м), не освоенный р-н. Поиски с поверх-ности,1954-74 гг. (к-вы, шурфы). |
| 93 41040'с.ш. 74040'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Ртутное | 2 мелкие кальцит-кварце-вые жилы (15-35х1.1-1.5 м) с киноварным оруденением в минерализованных зонах (70-600 м х 1-3 м) среди терригенных толщ С2. | 0.39 | На 01.01.1995г. кат. Р1: 4.2 т. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3700м), не освоенный район. Поиски с поверхности, 1954-74 гг. (канавы, шурфы). |
| 68 41037'с.ш. 74016'в.д. Джумгаль-ский район | Мелкое месторож-дение Кенсай | Крутопадающие минерали-зованные зоны (70-160 х 0.35-0.55 м) и жильные штокверки (300х10 м) с полисульфидно-блек-лорудно-киноварной мине-рализацией, сопровождаю-щие зону взбросо-надвига (2.5 км х 4м) песчаников D на терригенно-карбонатные толщи С1. | 0.198 % | На 01.01.1976г. кат. Р1: 165 т. | Самостоятельных перспектив не имеет. Высокогорная зона (2600-3100 м), час-тично освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1963-76 гг. (к-вы, шурфы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 41025'с.ш. 77009'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Каракорум | Брекчия сцементированная киноварью в плоскости разлома по контакту извест-няков D1 и D2. Рудное тело имеет размеры 12 х 8 м. | 0.01-0.82 % среднее – 0.42% | Не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высокогорная зона (3400м), слабо освое-нный район. Поиски с поверхности и на глубину, 1964 г., 1973-77 гг. (к-вы, скв.). |
| 216 41025'с.ш. 77010'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Кокджар Западное | Мелкие (5-8 х 0.3-2.5 м) кальцит-киноварные жилы и прожилковые штокверки (12-15х1м), вдоль тектони-ческого контакта изв-ков D2 и порфиритов PR2. | 0.03-2.35 % | Не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высокогорная зона (3800 м), частично освоенный район. Детальные поиски с поверхности, 1963-67 гг. (к-вы, шурфы, пробы бороздовые). |
| 217 41025'с.ш. 77011'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Беркутуя | Пластообразная брекчия (60х 0.5-3.0х50 м) извест-няков D-C1 с вкрапленно-прожилковой киноварью. | Обычно со-тые доли %, максим.–1.54 % | Не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высокогор-ная зона (3300-3400 м), слабо освоенный район. Поиски, оценка на глу-бину 1963-77 гг. (к-вы, шурфы, скв., борозд. и кернов. опробов). |
| 220 41023'с.ш. 77012'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Корумды Верхнее | Рассеянная кварц-кальцит-ки-новарная минерализация вдоль тектонического к-та (500м) известняков и кремнистых сланцев D2. | 0.24 % | Не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высокогорная зона (3800-3950 м), слабо освоенный район. Де-тальные поиски масш-таба 1:10000, 1966-67 гг. (к-вы, шурфы, пробы бороздовые). |
| 222 41022'с.ш. 77013'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Текелитор | 4 мелкие кварц-анкерит-кино-варные линзы (7-43 х2-3.5м), локализованные в крутопадающей зоне дроб-ления (1000 х80-140 м) среди кремнисто-вулкано-генных толщ D2. | 0.05-0.7 % среднее – 0.27 % | На 01.01.1967г. кат. Р1: 20.6 т | Бесперспективное. Приледни-ковая зона (3400-4050 м), не освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1963, 1966 гг. (к-вы, шурфы, пробы бороздовые). |
| 239 40051'с.ш. 75009'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Акбеит | 2 сближенные крутопадаю-щие зоны лиственитизации (70-120 х 0.4-3.6 х 80-180 м) с киноварной минерализа-цией среди вулканитов Р1. Размер рудных гнезд до 0.5 м3. | 0.2 % макс.-1.53 %. | На 01.01.1985г. кат. Р1: 60 т | Бесперспективное. Высокогорная зона (3100 м). Поиски с поверхности (1967-68гг.), оценка на глу-бину (1970-73 гг.) (к-вы, шурфы, скважи-ны). |
| 240 40050'с.ш. 75012'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Дженичке | Мелкие рудоносные меж-пластовые линзы (8-35м х 1.8-2.75м х 29-37 м) с вкрапленностью киновари в зонах брекчирования среди известняков S2. | 0.01-0.53% | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3000-3150м), не осво-енный р-н. Детальные поиски, 1955-58гг., геол. съемка 1969-72 гг. (канавы, шурфы, штольни). |
| 243 40051'с.ш. 75015'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Ташрабат | 6 разобщенных гнезд – столбов (до 12 х 6.5 х 22 м) с вкрапленностью киновари в горизонте брекчированных известняков среди хлори-товых сланцев S2-D1. Длина гори-зонта–280м, мощность 1.5-8 м. | Средние со-держания по рудн. телам: 0.25-2.94 % | На 01.01.1962г. кат. Р1: 19.45т/0.25%/ | Объект для старательской отра-ботки богатых руд. Высокогорная зона, частично освоенный р-н. Оценка с поверх-ности и на глубину, 1957 г., 1966-67 гг. (к-вы, шурфы, штольни). |
| 245 40052'с.ш. 75019'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Акташ – Восточный | Тело лиственитов PZ2 c вкрапленностью киновари. | HgO1 – 1 % Ni – 0.11 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Среднегорная зона (2800-2950 м), слабо освоенный р-н. Поис-ки 1966-70гг. (1 к-ва). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 40050'с.ш. 75014'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Мраморное | 6 мелких (1-40х0.15-1м) кар-бонат-кварц-киноварных жил, линз и гнезд в мине-рализованной зоне (60-120х5-18м) в карбо-натно-сланцевых толщах S2-D1. | 0.56 % | На 01.01.1968г. кат. С2: 34.8т | Бесперспективное. Высокогорная зона (3200-3350 м), слабо освоенный р-н. Поиски и оценка на глубину, 1956-58 гг., 1967 г. (к-вы, шурфы, штольни, скв.). |
| 237 40047'с.ш. 75006'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Коргонташ | 2 тела лиственитов (250х0.2-6 80м) с вкрапленностью киновари в кремнисто-карбонат-ных толщах S2. | 0.01 - 0.09%. В гнездах среди кремнистой толщи – 0.11 % и 4.43 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3200м), частично освоенный р-н. Поис-ки с поверхности (к-вы). |
| 238 40046'с.ш. 75009'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Актай Восточный | Минерализованная зона разрыва вдоль контакта сланцев и известняков, вмещающая рудоносные листвениты. Мощность – 4.8 м. | Hg–до 0.02% Ni – 0.075 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3600м), слабо осво-енный р-н. Поисковые работы с поверхности 1966-67гг. (канавы). |
| 244 40048'с.ш. 75016'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Лиственитовое (участки №№ I-VII) | Линзы, гнезда (до 10х1.5 м) в теле лиственитизирован-ных пироксенитов (долери-тов) PZ2 протяженностью ~ 1 км. | 0.01-0.02 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (более 3000м), частич-но освоенный р-н. Поиски с поверхности 1969-71гг. (пробы бороздовые). |
| 281 41019'с.ш. 76045'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Уланское | 5 минерализованных зон (уч-ков) с вкрапленной кино-варью, сопровождающие раз-рывы в известняках D-C и эффузивах D2. | 0.01-0.28 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3300-3600м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности 1953-57гг. |
| 285 41018'с.ш. 76055'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Чараташ | Тело лиственитов (70х50 м) с вкрапленностью киновари, сопутствующее крутопа-дающей зоне разлома (1000х300м) сре-ди сланцев и вулканитов PZ2. | Hg- 0.01 % Sb- 0.2 % | На 01.01.1995г. P2: Hg- 0.9 т Sb-18.9 т. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3500-3900м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности 1963 г. (канавы). |
| Ртуть, сурьма |
| 73 41034'с.ш. 74018'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Гультор | Мелкие баритовые, кальци-товые жилы с вкраплен-ностью киновари. | Hg - до 0.3% Sb - до 0.5% Cu - до 0.7% | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (2700-3600м), слабо освоенный р-н. Поис-ки с поверхности (штуфн. пробы). |
| 209 41020'с.ш. 76046'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Ботой | Крутопадающая минера-лизованная зона (15х10м) в из-ках D2, экранированная эффузива-ми D2. | Hg - 0.01- 0.48% Sb - 0.02-0.82% (макс.-9.73%) | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3300м), не освоенный р-н. Детальные поиски м-ба 1:5000 (к-вы). |
| 221 41023'с.ш. 77013'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопроявление Суртеке-Правобе-режное | Рудоносная брекчия извест-няков Р (2.5-12х1-1.5мх40м), с киноварь – полисульфид-ным оруденением. Трубообразное тело в узле сочленения разноориен-тированных разрывов. | Hg - 0.01- 0.07% Sb - 0.03-0.61% Cu - до 0.85% Pb - 0.02-2.7% Zn - 0.09-3.0% | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высокогорная зона (3600-3800м), частич-но освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1963-67г.г. (к-вы, шурфы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 40050'с.ш. 75012'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Новое | 4 секущих рудных тела (до 1.7х5мх10м) в зонах разрывов среди из-ков S2. | Hg - 0.08-0.33 % Sb - 0.19-0.5% As - 0.04-0.19% | На 01.01.1970г. Прогнозные ресурсы Hg - первые тонны | Бесперспективное. Высокогорная зона, частично освоенный р-н. Поиски с повер-хности, 1968-69г.г. (к-вы, шурфы). |
| Сурьма |
| 253 40059'с.ш. 75035'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Акташское | Кальцит-антимонитовая линза (4х0.1-0.5м) среди кристалли-ческих сланцев PZ2 (?). | Sb - 10% Zn - 0.15% | Нет сведений | Бесперспективно. Среднегорная зона (2600м), частично ос-военный р-н. Поиски с поверхности (единич-ные борозд. пробы) в 1970-71г.г. |
| 254 40056'с.ш. 75035'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Скалистое | Антимонитовая залежь в зоне разлома между сланцами и известняками S-D (4мх0.2-0.5м). | Sb - 24.8% As – 0.5% | Нет сведений | Бесперспективное. |
| Сурьма, полиметаллы |
| 94 41040'с.ш. 74044'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Таксон-теке | Баритовая жила (2х0.2м) в известняках С1, содержа-щая вкрапленность куприта и блеклых руд. | Sb –0.1-1% Сu – 0.39% Pb - 2.12% Ag – до 0.1г/т As - до 1% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (3700м). Поиски с поверхности 1947-57г.г. |
| 190 41038'с.ш. 76021'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Бугулутор | Экзоскарновое магнетит-по-лисульфидное (джемсони-товое) рудное тело (300х2-6мх100м) в из-ках D3. | Sb –0.6-11.5% Pb – 0.03-11.7% Sn –до 0.5% Bi – до 0.12% Ag –до 200г/т Au –до 1.3г/т As–0.32-1.05% | На 01.01.1962г. кат. С1: Sb –2.144т.т Pb – 1.84т.т Ag – 14.3т As – 438т | Перспективы не опре-делились. Высокогор-ная зона (4000м), слабо освоенный р-н. Поиски, оценка, доизу-чение с поверхности, 1938-44гг., 1956-58гг., 1979-82г.г. (к-вы). |
| 211 41023'с.ш. 77001'в.д. Ат-Башинс-кий район | Рудопрояв-ление Дунгуроме II | Блеклорудно-полисульфид-ная минерализованная зо-на ((170м2) с неустанов-ленными параметрами среди известняков D1-2 | Sb –0.4% Cu – 0.15% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (4000м), не освоенный район. Поисковые работы с поверхности, 1963г. |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 195 41039'с.ш. 76029'в.д. Тяньшаньс-кий район | Рудопрояв-ление Восточное | Кварц-полевошпатовые (20-80х1-8м) и пегматитовые жилы (до 500-600м) с ортит-урано-торитовой минера-лизацией в амфиболитах PR1. | ΣTR2О3–0.73% Cu – 0.1% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (3300м), слабо осво-енный р-н. Поисковые работы с поверхности 1956-58г.г. (карьер, пробы бороздовые). |
| 259 41000'с.ш. 76003'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Суртеке (участки Скальное, Западное, Северное) | Альбититы (1кмх50-90м), пегматиты (800х15-35м), роговики, сопровождающие массив нефелиновых сиенитов Р1-2. | Nb2O5– 0.001-0.3% Ta2O5 –0.001-0.03% ΣTR2О3– до 4.8% U – до 0.26% ZrО2 – 017-1.4% | Нет сведений | Слабо изученный, перспективный объект. Высокогорная приледнико-вая зона (4100-4350м). Поиски с поверхности, 1958-78г.г. (к-вы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тантал, ниобий |
| 260 41000'с.ш. 76002'в.д. Ат-Башин-ский район | Рудопрояв-ление Суртеке - 4 | 3 мелких (60-290х3-17м) флюорит-альбититовых тела, залегающих среди контак-товых роговиков и мраморов D1, прорванных щелочными сиенитами Р1. | Ta2O5-0.01-0.01% Nb2O5-0.003-0.222% ΣTR2O3-0.01-0.05% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (3400м-3700м), не освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1961-63гг., (канавы). |
| Литий, цезий, торий, цирконий |
| 45 42014'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Акташкура VII | Зона интенсивного орого-викования и частичной грейзенизации в гранитах О. | Th-0.1%, Zn-0.1% Ce-0.1%, Y-0.03% Yb-0.03%, V-0.03% Ti-1-3% | Не подсчиты-вались | Не изученный объект. Среднегорная зона (2050м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности, 1953-55гг., 1960 г. (от-дельные пробы). |
| Благородные металлы Золото |
| 2 42025'с.ш. 74052'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Патый (№68) | Среди песчано-сланц. отл. D3-C1 линейный кварцевый штокверк в пласте песча-ника (250х1.0-3.0х300м). | Au – 4.09г/т Ag - до 40г/т Cu - до 0.7% Pb-0.15% Bi- 0.3% | Р2 на глуб. 300м - 1.524т | 1988г. - геолсъемка м-ба 1:50000 и детальн. поиски м-ба 1:10000. Условия не благопр., выс. 3600м, трудно доступно, район не освоен. |
| 4 42021'с.ш. 74054'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Коштор-81 | В песчанистых гравелитах О3 - минерализ. зона дл. 100м, мощн. 7.0м | Au – 9г/т Ag - 1.2г/т As - 0.3% | Р2 на глуб. 100м - 1.4т | 1988г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Условия не благоприятные, выс. 3500м. |
| 99 41053' с.ш. 74058'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Кокбулак | Среди вулк.-осад. толщи -О2, диоритов О3 - три минерализ. зоны разм. 1560-3000х60-900м; в них одно жильное рудное тело 40х3х20м. | Au - 3.5г/т | Р1на глуб. 20м- 0.021т Р2 по зонам на глуб. 100м - 5.0т | 1975г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1979г. - поиски м-ба 1:5000 (к-вы). Условия не бла-гоприятные, выс. 3200-3500м, слабая обнаж, район не освоен. |
| 95 41045' с.ш. 74047'в.д. Джумгальс-кий район | Мелкое месторож-дение Каракиче | В габбро и монцодиоритах T, прорыв. терриг.-сланц. толщи О2 и С1, две рудо-носные зоны 800х350 и 400х150-200м; одно жиль-ное рудное тело дл. 400м, мощн. 0.9-9.0м, гл. до 170м. | Au - 12.1г/т Ag - 5.4-14.7г/т | Р1на глуб. 100м- 1.4т | 1973-75гг. – геолсъем-ка м-ба 1:50000, 1975-79гг.- поисково-оцен. работы (к-вы, шурфы, шт.). Выс.2900-3600м, рельеф доступный. Перспективное. |
| 100 41057' с.ш. 75006'в.д. Джумгальс-кий район | Рудопрояв-ление Чон-Каракия | В диоритах О1-2 рудная ква-рцевая жила дл. 22м, мощн. 0.6-1.0м. | Au - 8.6г/т | Р1на глуб. 11м- 0.0035т | 1979г. - дет. поиски м-ба 1:10000-5000 (7 к-в). Выс. 3250м. |
| 101 41057' с.ш. 75009'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Сарыкоо | В диоритах О3 минерализ. зона 2120х240-520х400м, в ней рудное тело дл. 1250м, мощн. от 1 до 9.0м. | Au - 4.9г/т Cu -0.001-1.0% | Р1на глуб. 60м- 2.5т | 1979г. - дет. поиски (к-вы, скв. шурфы). Выс. 3140-3400м, доступно. |
| 110 41059' с.ш. 75031'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Каракатты | В песчаниках О две мине-рализов. зоны (400х10-25х200м), в них 19 жил (50х0.1-4.0м). | Au - 20.0г/т Cu -0.2-0.8%, Со - 0.004% Ag - 4.4г/т | Р1 на глуб. 50м- 0.014т (20г/т) Р2 на глуб. 200м 0.168т (0.5г/т) | 1967г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Выс. 3500-3700м, доступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 41052' с.ш. 75035'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Коктай | Среди пестроцв. песч. D и кварц-полевошп. песч. С1 - 6 минерализ. зон (120-300х0.3-2.0м) и рудное скарновое тело (120х25х100м). | Au - 4.2г/т Cu - 0.12% Bi - до 0.15% | Р1на глуб. 100м- 0.415т | 1982г. - дет. поиски м-ба 1:10000 (7 к-в). Выс. 3750-3800м, бесперспективно. |
| 113 41051' с.ш. 75031'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Аномальное | В гранодиоритах С2 - 20 жильн. рудн. тел (5-120х0.1-4.5м); суммарн. дл. рудных тел -300м, ср. мощн. 1.0м. | Au - 1.0г/т Cu - до 1.0%, Bi -1.0% Ag - до 15 г/т | Р1на глуб. 100м- 0.075т | 1949, 1986гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3600-3700м, доступно, бесперспек-тивно. |
| 116 41048' с.ш. 75034'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Торсу | В гранодиоритах С2 - мине-рализ. зона (300х15-20м), в ней 7 жильных рудных тел; основное р.т. дл. 120м, мощн. 2.3м. | Au - 4.0г/т Cu - до 0.3%, Bi -0.01-0.03% Ag - 3.6 г/т | Р1на глуб. 100м- 0.298т | 1967гг. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1986г. - поиски м-ба 1:25000. Выс. 3100м, доступно, бесперспективно. |
| 123 41048' с.ш. 75040'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Флюоритовое | На контакте изв. С1 с диори-тами С2 серия скарновых зале-жей; рудное тело дл. 50м, мощн. 2-6м. | Au - 10.7г/т Cu - 0.1-1.0%, Bi -0.02% Ag - до 8.8г/т | Р1на глуб. 100м- 0.270т | 1967гг. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1982г. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3098м, доступно. Перспектив-ное. |
| 119 41047' с.ш. 75038'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Бучук | В гранодиоритах С2 - 5 жиль-ных крутопад зон 200-700х2-5м, в т.ч. 4 рудн. тела сум-марн. дл. - 200м, ср. мощн. 0.2м. | Au - 10.0г/т Ag - 0.6-10г/т | Р1на глуб. 100м- 0.108т | 1967гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 (8 к-в), 1982г. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3129м, доступно, изу-чено слабо. Перспек-тивное. |
| 125 41047' с.ш. 75042'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Первенец | В гранодиоритах С2 - 11 кру-топад жильных рудоносн. зон, из которых изучено 6 (400-2250х15-25м); всего 5 рудн. тел дл. 50-400м, мощн. 0.4-2.94м. | Au – 8.99г/т Ag - до 188г/т | С2 на глуб. 100м- 0.695т | 1967гг. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1969г. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы, скв.). Выс. 2990м. Перспек-тивное. |
| 127 41046' с.ш. 75045'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Сарыйры | Среди песч.-алевролитовых толщ С1, прорв. штоком (120х40м) плагиогранит-пор-фир. С2 - 3 жильные и мине-рализ. зоны (200х1.8-8.2м); 6 рудных тел (10-50х0.2-2.0м) суммарной дл. 200м, мощн. 1.5м. | Au - 12.1г/т Bi - 0.02%, Cu - до 1.0% Pb - до 0.7%, As - 0.05% | Р1 на глуб. 50м- 0.490т | 1960-62гг. - разв., 1967г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1976-78гг. - поиски м-ба 1:5000 (всего - 80 к-в). Выс. 3197м. Перспектив-ное. |
| 139 41045' с.ш. 76013'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Султансары | Метасоматиты, жилы и мелкие штокверки в дайке сиенит-порфиров (7000х100-400х300м), прорывающей песчано-сланцевые толщи О1-2. | Au - 6.0г/т | На глуб. 200м: С1 - 1.38т С2 - 4.907т С1+С2 -6.291т | Известно с 1940г., 1964-68гг. - поиск.-оцен. работы, 1969, 1989гг. - детальн. поиски (к-вы, шурфы,.. шт. - 4765м, скв.) Выс. 3300-3650м, доступно периодически эксплуатируется; законсервировано. |
| 142 41046' с.ш. 76018'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Бельтепши - 22 | Среди вулканитов  рудная жила дл. 400м и мощн. 1.0м. | Au - 7.8г/т | Р2 на глуб. 100м 0.842т | 1994г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000. Выс. 3260м, перспек-тивно как СВ фланг месторождения Султан-Сары. |
| 147 41043' с.ш. 76022'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Сары- Кунгей-26 | Вдоль контакта песчаников О1 и песчано-сланцевых от-ложений О1-2 – минерали-зованная зона (400х36х100м). | Au - 1.5г/т | Р1 на глуб. 100м 5.8т | 1994г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, изучено слабо; выс. 3250м, доступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 41037' с.ш. 76020'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Баш-Нура | Минерализованная зона (2кмх0.1-0.15км) в песчани-ках О2-3 в экзоконтакте массива грано-диоритов С2. | Au - 0.1г/т Bi - до 0.12%; Mo - до 0.01% Cu - до 0.49% As - до 15.9-39.02% | Р2 -5.4т | Не изучено. Трудно-доступно. Съемка и поиски м-ба 1:50000, 1964г. |
| 193 41037' с.ш. 76023'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Кугандытор | В скарнированных извест-няках PR - субпластовые рудные гнезда, жилы (1х0.6 до 5-15х0.1-3м). | Au - 0.5г/т | Р2 - 1.35т | Не изучено. Трудно-доступно. Перспективы не ясные. Съемка и поиски м-ба 1:50000, 1964, 1984гг. |
| 213 41036' с.ш. 77009'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Кызылкиндык | В зоне разлома по контак-там известн. Є2 песчаников О2-3 и эффузивов R3 - минерализованная зона 170х5.0х80м. | Au - 4.0 г/т | Р2 на глуб. 80м 0.68т | 1983г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Условия не благоприятные, выс. 3500м, отдален-ность, трудная доступ-ность; бесперспектив-но. |
| 231 40000'с.ш. 74042'в.д. Ат- Башинский район | Рудопрояв-ление Кулган-Таш (№34) | Минерализ. зона (800х5м) окварцевания и листвени-тизации в плоскости надвига в метаморфических толщах PZ и вулканитах. | Au - 1.5г/т Cu - 0.1% Pb - 0.5% Ag - 1.0г/т Hg - 0.02%, Ni - до 0.15% | Кат. Р2 - Au - 1.15т | Неизученный объект. Высокогорная зона (3700-3800м), слабо освоенный район. Съемка и поиски м-ба 1:50000, 1975г. |
| 268 41016'с.ш. 76035'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Балыктинское | В сланцах D2 и серпентинитах - 7 кварц-сульфидно-магнети-товых жил; суммарная дл. жил 1.0км, ср. мощн. 0.4м. | Au - 5.0г/т Cu - 0.12-0.37% | Р2 - на глуб. 100м 0.6т | 1938г.- поиск.-ревиз. работы на Au; 1981-84гг. - поиски м-ба 1:10000; условия бла-гоприятные, изучено слабо. |
| 288 41008'с.ш. 77033'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Кызыломпул | В эндоконтакте диоритов С3-Р, прорывающих песч., сланцы, туфы и известняки PZ2 - минерализ. зона (140х1.9-4.3х100м). | Au - 1.4г/т Ag- 1.2-6.9г/т | Р2 - на глуб. 100м 0.182т | 1973-77гг.- поиски м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы). Условия сложные, выс. 3400-3700м. Бесперспективное. |
| Золото, медь |
| 126 41046'с.ш. 75041'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Сульфидное | На контакте гранодиоритов С2 с известняками С1 - 3 скарновых тела (200х1-6м). | Au - 0.3 г/т Cu - 0.9, Pb - 0.12 Мо - 0.012% | Р1- на глуб. 100м Au -0.546т Cu - 20т.т. | 1967г. - поиски, 1979-81гг.- поисково-оце-ночные работы (к-вы). Выс. 3060м; легко доступно. Бесперспективное. |
| 137 41041'с.ш. 75058'в.д. Тянь-Шаньский район | Рудопрояв-ление Он-Арча | В песчано-сланцевых отл. О1-2, вблизи контакта с гранодиоритами С2 - рудное жильное тело (200х2х100м). | Au - 4.0 г/т Cu - 3.2%, Ag - 2-6.5г/т | Р1- на глуб. 100м Au -0.442т Cu - 3456т. | 1944г. - поиски, 1994г.- геолсъемка масштаба 1:50000. Условия благопр., выс. 2300м, перспективы не выяснены. |
| 214 41026'с.ш. 77009'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Родниковое | На контакте липаритов R3 и песчаников D - жильная рудная зона (200х2х100м) | Au - 2.0 г/т Cu - 1.0%, Ag - 80г/т | Р2 - на глуб. 100м Au -0.200т Cu - 1200т Ag - 8.0т. | 1973-77гг. - детальные поиски (к-вы). Условия не благопр., выс. 3600м, трудная дос-тупность. Бесперспективное. |
| 218 41025'с.ш. 77013'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Ленкенсай | В фельзитах R3 - жильная рудная зона (200х4.0х100м). | Au - 1.0 г/т Cu - 1.0%, Ag - 0.8-20г/т | Р2 - на глуб. 100м Au -0.200т Cu - 2400т | 1993г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Условия не благоприятные, выс. 3600м, трудная доступность. Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 41024'с.ш. 77013'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Кокташ | В габброидах и аплитах С2, прорывающих толщи туфов R3, тиллитов V и известняков Є- жильная зона (400х15 х100м). | Au - 0.6 г/т Cu - 0.3%, Ag - 42г/т | Р2 - на глуб. 100м Au -0.90т Cu - 5400т Ag -63т | 1973-77гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3800м, трудная доступность, изучено слабо. Бесперспек-тивное. |
| 275 40049'с.ш. 76032'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Каратор | На контакте известняков С1 с небольшой итрузией сиенито-диоритов Р2-Т - 4 скарновых рудных тела (250-800х2.5-5.0х125-300м). | Au - 2.67 г/т Cu – 2.67%, Мо - 0.2% Ag - 14.4г/т | С2-Au-3.022т Cu-20740т Р1-Au-2.327т Cu-22552т Кат.С2+Р1- Au-5.349т Cu-43292т | 1961г. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шур-фы). Выс. 3600-3800м, трудно доступно, р-н не освоен. Перспек-тивное. |
| Золото, полиметаллы |
| 287 41011'с.ш. 77033'в.д. Ат-Башинский район | Рудопрояв-ление Узенгегуш-1 | Минерализованные зоны (50х9 м) с линзами окислен-ных золото-полиметал-лических руд в роговиках и дайках среди карбонатно-вулканоген. толщ D2-C2, прорванных дио-ритами С3-Р1. | Au-0.1-33.6г/т Pb – 0.3-4.0% Ag-2-12 г/т Zn-0.1-04 % Sn-0.1-0.4 % Cu – 0.3 % | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Неизученный объект. Высокогорный не освоенный район (3200-3600 м). |
| Золото, вольфрам |
| 124 41048'с.ш. 75041'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Кумбель | В толще карбонатно-терри-генных пород С1 и грано-диоритах С2-4 пластооб-разные скарно-вые залежи (120-300х20х50х 20-120 м), две жильные зоны (60-250х3-25х80-100 м), вклю-чающие 7 рудных тел. | Au-1..69г/т, WO3-0.41%, Cu-до 1.46%, Bi-0.06 % | кат. Р1- Au-7..917т WO3-19172т Bi-2440т | 1938-40 гг. поиски, 1941-52 гг. предварит., детальная разв. и разработка; 1982,86 г. поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы, скв.). Частично отработано (добыто 592 т WО3-0.45 %). |
| Золото, висмут |
| 103 41055'с.ш. 75021'в.д. Кочкорский район | Рудопроявление Габбровое | В габбро-сиенитах С2 три минерализованных. зоны (900-1300х2.5-80 м), среди них 3 рудных тела (120-200х0.1-1.8 м). | Au - 1.0 г/т Bi- 0.2% Ag-0.2-1.9 г/т WО3- до 0.05, As-1.0 % | Р1 на глуб. 100м. Au - 0.135 т Р1 на глуб. 10м. Bi- 27 т | 1969 г. геолсъемка м-ба 1:50000. 1967-69 гг.- поиски м-ба 1:10000 (канавы). Выс. 3450-3660 м, доступно. |
| 121 41048'с.ш. 75040'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Сарыджель | На контакте гранодиоритов С2 с известняками и алевро-литами С1 – пластообраз-ная скар-новая залежь (120-140 х80-20х90 м). | Au - 5.0 г/т Bi- 0.15% Ag-0.8-322 г/т | Р1 на глуб. 65м. Au – 0.338 т Bi- 101т | 1938-55 гг.- разведка; 1982-86 гг. геолсъемка м-ба 1:50000. Выс. 3200м, легко дос-тупно, перспективно, как фланг месторож-дения Кумбель. |
| Серебро |
| 1 42024'с.ш. 74049'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Караташ | Кварцевые жилы (80х0.7 м) и жильные зоны (450х0.7 м) среди песчаников D3-C1. | Ag-200 г/т | На 01.01.1988г кат. Р2: Ag-1.3 т | Бесперспективное. |
| 225 40058'с.ш. 74006'в.д. Акталинский район | Рудопрояв-ление Туюк- Корумды | 4 линзоподобных полусуль-фидных тела размером 70-150х9-10м в карбонатных толщах S2-D1. | Ag-83.3 г/т Au- 0.2-0.5 г/т Pb-до1.0 % Sb-0.28 % Cu-0.1-0.99 % Cd-0.01-0.02 % | На 01.01.1981г кат. Р2: Ag-57 т | Перспективный объ-ект. Выс.3000-3500 м, частично освоенный р-н. Общие поиски м-ба 1:5000, 1980-81 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебро, полиметаллы |
| 65 41037'с.ш. 73058'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Бардамбот | 4 субпослойные минерали-зованные карбонат-кварце-вые брекчии в из-ках С1. Протяженность зон 110-300 м, мощность 5-15 м. | Pb-16.0 % Sb-до 0.95 % Ag-500-1873г/т Hg-до 0.1% Cu-до 8.6 % As->1 % | кат.Р1:Pb- ~10 тыс.т | Не изученное на глу-бину перспективное месторождение. В по-исковых карьерах со-держания Pb-12.07% на 1м и 24.2% на 2.86м. Потенциальный объект для стара-тельской отработки. |
| 92 41039'с.ш. 74040'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Нижнее | Минерализованная крутопа-дающая зона в песчаниках С2, с вкрапленностью гале-нита, киновари, сфалерита разме-ром 85х2.55 м. | Pb-до24.42 % Hg-0.03-0.12% Sb-0.35 % Ag-511 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись. | Один из объектов Ичкетор-ской группы рудопроявлений. Выс. 3600м, слабо разви-тая инфраструктура. |
| 189 41038'с.ш. 76021'в.д. Тянь-Шань-ский район | Рудопрояв-ление Бугултер | 4 стратиформные рудные залежи среди грейзенизиро-ванных изв-ков D3. Рудонос-ная зона имеет размеры 300х15-20 м, рудные тела – 40-120 х 0.88-2.3 м х 40-60 м. | Pb-2.56 % Sb-2.98 % Ag-203 г/т As-0.62 % | На 01.01.1962г кат. С1: Ag-14.3 т Sb-2.1 тыс.т Pb-1.8 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 4000 м, слабо освоенный р-н. |
| 224 40059'с.ш. 74005'в.д. Акталинский район | Мелкое месторож-дение Арабель I, Арабель II | 2 крутопадающие сближен-ные минерализованные зоны (170х15 м и 150х17 м) среди известняков D1. | Ag-48.8-100 г/т Pb-0.1-1.28 % Zn-0.37-2.4 % Au-0.2 0.4 г/т Cu-0.12-0.21 % | На 01.01.1981г кат. Р2: Pb+Zn-35т.т Ag-150 т | Самостоятельных перспектив не имеют. Частично отработано древними рудокопами. |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 5 42025'с.ш. 74058'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Утор-Туюк | Рудоносный горизонт розо-вато-серых окварцованных и серицитизированных пес-чаников (7 км х 20 м) D3-C1. | 0.147 % | С1-23.4 т С2-49.1 т Р1-631.1 т С1+ С2+ Р1- 703.6 т | Приводораздельная часть Кыргызского хребта, высота 3700-4150 м. В 1951-53 гг. пройдено 321 м што-лен, 136 м шурфов, 7025 м3 канав. |
| 15 42005'с.ш. 74036'в.д. Джумгаль-ский район | Рудопрояв-ление Орто-Куганды | Рудное тело (130 х 3.1 м) среди гранитов О3. | 0.172 % | С2-116 т | Бесперспективное. Пройдены штольни. |
| 39 42023'с.ш. 75052'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Сай Безводный | Рудные тела (85-103 х 1.2-4.05 м.) на контактах даек лампрофиров и порфиритов с вмещающими гранитами Р2. | 0.041 % | С2-60.2 т | Проведена предва-рительная разведка в 1952 г. (штольни, скважины, шурфы, канавы). Перспективы ограничены. |
| 78 41041'с.ш. 74026'в.д. Джумгаль-ский район | Мелкое месторож-дение Кавак (участки Кашка-Су, Тура-Кавак, Агулак, Сассык-Таш) | Полоса юрских отложений в тектоническом блоке между субширотными крутыми разломами. 8 угольных пластов, из которых 4 – ураноносны. Пластообраз-ные рудные тела протя-женностью 30-1000 м, мощ-ностью 0.34-4.4 м и длиной по падению до 250 м. | 0.137 % | В+С1+С2- 2587.4 т (ГКЗ-1952 г.) | Район экономически освоен. Добыча урана прекращена. Отрабатываются угольные пласты без урана. |
| Уран, молибден, ванадий |
| 117 41059'с.ш. 75043'в.д. Кочкорский район | Рудопрояв-ление Джуанарык | Рудоносный горизонт углисто-глинистых сланцев R2.. | Мо- 0.01% V-0.03-0.1% мax – 0.20 % | Не подсчи-тывались | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегорная зона (2400 м), частично освоенный район. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 41034'с.ш. 77003'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Телек-Верхний | 4 продуктивных на U- Мо- V горизонта (мощн.1.5-2.0 м) черных углисто-кремнистых сланцев Є. | V2O5-2.7 % Мо-0.01-0.1% U-до0.6 % Р2О5-до 6.18% | кат. Р2: V-16.2 т.т Мо-1.6 т.т | Перспективы низкие. Общие поиски масштаба 1:100000 в 1957 г. Выс. 4000 м. |
| Россыпные месторождения Золото |
| 136 41046' с.ш. 75042'в.д.(Ю) 41048'с.ш. 75042'в.д (С) Тянь- Шаньский район | Мелкое месторож-дение Кумбельсу | Долинная пойменная россыпь, дл. 5.5км, шир. до 200м, с мощн. песков 0.99-1.27м. | Au –0.450г/м3 | С1+С2 -76кг | 1937-55гг.- поиски, разра-ботка; 1982-86гг. предварительная разведка. 1993-95гг. -детальная разведка. Разрабатывается ГГК "Арбата". |
| 131 41044' с.ш. 75038'в.д.(Ю) 41050' с.ш. 75041'в.д .(С) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Сарыджель | Долинная пойменная россыпь, приплотиковая, дл. 10475м, шир. 10-100м,. с мощностью песков 0.93м. | Au –0.217г/м3 | С2- 48 кг | 1937-50гг.- поиски, отработка; 1985г. - поиск.-оцен. работы, 1995г.-дет. разведка. Разрабатывается ГГК "Арбата". |
| 132 41044' с.ш. 75040'в.д.(Ю) 41049' с.ш. 75041'в.д.(С) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Бюрлюсу | Долинная пойменная россыпь, дл. 10375м, шир. 10-60м, с мощностью песков 0.49-0.78м. | Au –0..504г/м3 | С1+С2 - 55кг | 1938-50гг.- поиски, отработка; 1982-86гг. - поиск.-оцен. работы, 1993-94гг. - детальн. разведка. Разрабатывается ГГК "Арбата". |
| 134 41048' с.ш. 75042в.д.(С) 41042' с.ш. 75044'в.д. (Ю) Тянь-Шань-ский район | Мелкое месторож-дение Тетырсаз | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 9420м, шир. 10-197м, с мощн. песков 0.63м; включает 4 россыпных тела. | Au –0.792г/м3 | Р1 –152кг. | 1982-85гг. -поиски. Условия благоприят., перспективно. |
| 135 41047' с.ш. 75045'в.д.(СВ) 41042' с.ш. 75043'в.д. (ЮЗ) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Караункурт | Долинная пойменная рос-сыпь, дл. 11750м, , шир. 20-120м,. с мощностью песков 1.08м. | Au –0.485г/м3 | Р1 –179кг. | 1949-50гг. - поиски; 1982-84гг. - поиски. 1985г- поисково-оце-ночные работы. Условия благоприят-ные, перспективно. |
| 133 41040' с.ш. 75043'в.д. (ЮВ) 41043' с.ш. 75038'в.д. (СЗ) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Тешик | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 15860м, шир. 20-200м, мощн. песков 0.7м, торфов -3.83м. | Au –0.302г/м3 | Р1 –63.4кг. | 1949-50гг. - поиски на террасах; 1982-86гг. -поиски. Условия бла-гоприятные, перспек-тивно. |
| 140 41046' с.ш. 76013в.д.(Ю) 41048' с.ш. 76013'в.д (С) Тянь-Шаньский район | Россыпепрояв-ление Бучук-Султан-соринское | Долинная россыпь, дл. 3.5км, шир. 50-300м,рудный пласт - 1900х20м, с мощн. песков 0.3м. | Au –0.228г/м3 | Р1 –2.6кг. | 1989г. - поиски. Условия благоприят., находится в пределах горного отвода рудни-ка Султансары. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 41045' с.ш. 76017'в.д. (Ю) 41047' с.ш. 76017'в.д. (С) Тянь-Шаньский район | Россыпепрояв-ление Алтынтор | Пролювиальная россыпь, дл. 3500м, шир. 40м, с мощность пролювия 16.8м; пласт старательской отра-ботки -500х8х0.8м. | Au –0.333-0.398г/м3 | Р1 для россыпи в целом - 35.1кг Р1 для участка старательской отработки 12.7кг | 1989г. - поиски м-ба 1:10000. Условия бла-гоприятные, выс.2900-3600м, доступно; находится в пределах горного отвода руд-ника Султансары. |
| 185 41034' с.ш. 76012'в.д.(С) 41027' с.ш. 76014'в.д.(Ю) Тянь-Шаньский район | Россыпепрояв-ление Ортонура | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 12км, шир. 25м, с мощн. песков -0.4м. | Au -0.259г/м3 | Р1 - 31.1кг | 1989г. - поиски м-ба 1:10000 Условия бла-гоприятные, выс.2300-3000м, доступно; мощн. торфов-12.6м. |
| 186 41034' с.ш. 76017'в.д. 41028' с.ш. 76018'в.д. Тянь-Шаньский район | Россыпепрояв-ление Башнура | Долинная пойменная рос-сыпь - дл. 12км-40м, с мощ-ностью песков - 0.5м, тор-фов-1.5м. | Au -0.159г/м3 | Р1 - 38.7кг | Поиски на россыпное золото - 1989г. Недоизучено. |
| 194 41035' с.ш. 76027'в.д.(С) 41030' с.ш. 76025'в.д.(Ю) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Малый Нарын | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 10км, шир. 2.0км; 3 золоторос-сыпных тела мощностью 0.4-0.9м. | Au -0.300г/м3 | Р1 - 163.9кг | 1938-40гг. - разведка; 1983г.- доизучение. Условия благоприят-ные, перспективно. |
| 196 41033' с.ш. 76032'в.д. (СВ) 41031' с.ш. 76030'в.д. (ЮЗ) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Чирпыкты | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 4000м, шир. 42-80м, 4 золоторос-сыпных тела мощн.-0.4-0.9м. | Au - 0.354г/м3 | C2+P1- 15.5кг Р1-88.3кг С2+P1 - 103.8кг | 1939-43гг.-разведка, отработка; 1947-49гг.- поиски м-ба 1:10000, 1964г.-разведка тер-рас; 1989г.- разведка. Условия благопр. выс. 2400-2600м, доступно; золотины- 0.85-2.1мм, самородки до 11.4г; подготовлено к эксп-луатации. |
| 197 41032' с.ш. 76033'в.д. (СВ) 41030' с.ш. 76032'в.д. (ЮЗ) Тянь- Шаньский район | Мелкое месторож-дение Ардакты | Долинная террасовая рос-сыпь, приплотиковая, 5 золотороссыпных пластов мощн. 0.3-1.2м. | Au - 0.637г/м3 | P1-71.5кг | 1989г.- поиски м-ба 1:10000. Условия бла-гоприятные. Выс. 2400-2550м., Доступно, перспективно. |
| 203 41032' с.ш. 76034'в.д.(С) 41031' с.ш. 76034'в.д.(Ю) Тянь- Шаньский район | Мелкое месторож-дение Четке-Арчалу | Долинная пойменная рос-сыпь на палеоген-неогено-вом плотике, дл. 1950м, шир.70-90м, с мощн. песков 0.8-1.2м. | Au - 2.037г/м3 | P1-317.8кг | 1989г.- поиски м-ба 1:10000. Условия от-носительно благопр., выс. 2500м, доступно; мощн. торфов-21.6м, водоносный горизонт в интервале 8-24м, перспективно. |
| 198 41031' с.ш. 76036'в.д. (СВ) 41030' с.ш. 76034'в.д. (ЮЗ) Тянь- Шаньский район | Россыпепрояв-ление Джакболот | Долинная пойменная рос-сыпь на палеоген-неогено-вом плотике, дл. 2000м, шир.80м, с мощн. песков 0.4м. | Au -0.361г/м3 | P1-18.5кг | 1984г.- поиски м-ба 1:10000. Условия неблагоприятные ввиду значительной мощности торфов -14м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 41030' с.ш. 76036'в.д. (ЮЗ) 41031' с.ш. 76037'в.д. (СВ) Тянь-Шаньский район | Россыпе-проявление Кенсаз | Долинная террасовая рос-сыпь на палеоген-неогено-вом плотике, дл. 1200м, шир.150м, с мощн. песков 0.2-0.5м. | Au -0.300г/м3 | P1-30кг | 1983г.- поиски при геолсъем- ке м-ба 1:50000. Условия неблагопр. ввиду значительной мощности торфов - 6-13м. |
| 187 41029' с.ш. 76022'в.д. (СВ) 41027' с.ш. 76013'в.д. (ЮЗ) Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Нарын (Большой Нарын) | Долинная пойменная и тер-расовая россыпь на палео-ген-неогеновом плотике, дл. 14км, шир. 0.1-0.25км; 4 золотороссыпных тела мощн. 0.2-2.0м. | Au -0.217г/м3 | P1- всего 127.9 кг, в т.ч. кондиционные по коэф. вскрыши - 59.9кг | 1938-60гг.-старательс-кая отработка; 1963г. - поиски. Условия бла-гоприятные, выс. 2000-2200м, доступно, перспективно. |
| 208 41024' с.ш. 76055'в.д. (СВ) 41019' с.ш. 76040'в.д. (ЮЗ) Тянь-Шаньский и Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Улан | Долинная пойменная, косо-во-террасовая россыпь, приплот-иковая дл. 20км, шир. 80м, с мощн. песков -3.0м. | Au - до 2.0г/м3 для россыпи 0.250 г/м3 для обогащенного интервала -0.513 г/м3 осмистый иридий ср. 0.03 г/м3 | Р2 - для россыпи в целом - 400кг Р1-для обогащенного интервала -82кг. | 1938г. поисково-ревизионные работы; 1981-86гг. -поиск.-оценочные работы. Условия благопр., доступно, выс. 2800-3600м, золотины - 1-3мм; песрпективно. |
| 262 41011' с.ш. 76000'в.д. 41015' с.ш. 76023'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Атбаши-I | Долинная пойменно-террасо-вая россыпь, дл. 32км, шир. 70-260м, мощн. песков - 2-3.7м. | Au -614г/м3 | С1+С2-127кг Р2 - 923 кг | Неперспективное. Поиски 1951 -52гг. |
| 264 41015' с.ш. 76024'в.д. (З) 41014' с.ш. 76027'в.д.(В) Ат-Башинс-кий район | Мелкое месторож-дение Босого | Долинная пойменная россыпь, приплотиковая, дл. 4000м, шир. 150м, с мощн. песков -1.0м. | Au -0.400г/м3 осмистый иридий - 30мг/м3 | Р1 – 240кг | 1937-42гг.- старатель-ская отработка; 1951-53гг. - поиски алмазов. Условия благопр., перспективно. |
| 265 41015' с.ш. 76029'в.д.(С) 41013' с.ш. 76031'в.д.(Ю) Ат-Башинс-кий район | Мелкое месторож-дение Кайнар | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, приплотико-вая дл. 2000м, шир. 60м, с мощн. песков - 2.5м. | Au -0.300г/м3 | Р2– 90кг | 1937-42гг.- старат. от-работка; 1968-69гг.- шлиховое опробов. при геолсъем-ке м-ба 1:50000. 1985-89гг. - поиски. Условия бла-гоприят. перспективно. |
| 263 41019' с.ш. 76027'в.д. (ЮЗ) 41019' с.ш. 76040'в.д. (СВ) Ат-Башинс-кий район | Мелкое месторож-дение Атбаши-II | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, приплотико-вая, дл. 22км, шир. 0.1км, с мощн. песков -1.0м. | Au -0.350г/м3 | Р1– 525кг | 1937-38гг.-старат. от--работка; 1942г.,1951г.- по-иски; 1968-69гг. - шлиховое опробова-ние при геолсъемке м-ба 1:50000, 1985-89гг.-поиски. Условия бла-гоприятные, перспек-тивно. |
| 284 41018' с.ш. 76045'в.д. (В) 41019' с.ш. 76040'в.д. (З) Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Джалджыр | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, приплотико-вая, дл. 6.0км, обогащенная часть россыпи - 2000х60х2.5м. | Au -0.300г/м3 | Р1– 90кг | 1942г.- поиски; 1968-69гг., 1981-84гг. –поис-ки, 1985-89гг. -поиски. Условия благопр., перспективно, золоти-ны 0.2мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 41015' с.ш. 76030'в.д.(З) 41016' с.ш. 76035'в.д.(В) Ат- Башинский район | Мелкое месторож-дение Балыкты | Долинная пойменно-терра-совая россыпь, дл. 9000м, шир. 90м, с мощн. песков - 0.83м. | Au – 0.182г/м3 осмистый иридий - 30-120 мг/м3 ср. 0.04 г/м3 | С1-5кг Р2-122.5кг | 1937-42гг.- старат. от-работка;1968-69гг.-шлиховое опроб. м-ба 1:50000. 1981-84гг.- поиск.-оцен. работы. Условия благоприят-ные, перспективно, золотины преимущес-твенно 1.0-2.0мм, самородки - до 140г. |
| 280 41002' с.ш. 76027'в.д. (ЮВ) 41003' с.ш. 76026'в.д. (СЗ) Ат- Башинский район | Россыпе-проявление Кызылбулак | Косово-террасовая россыпь, приплотиковая, дл. 1500м, шир. 20-150м (ср.80м), с мощн. песков - 1.2м. | Au - 0.200г/м3 | Р2–28.8кг | 1959-60гг.- поиски при геол-съемке м-ба 1:200000. 1967г.- поис-ково-оценочные рабо-ты. Условия благопр., выс. 3300-3400м, доступно. |
| Уран, торий |
| 40 42020'-25' с.ш. 75048' -76007' в.д Кочкорский район | Крупное месторож-дение Кызыл-Омпульская группа россыпей | 5 уранотитовых пролюви-альных россыпей (конусов выноса): Таш-Булак, Баке, Оттук, Узансай, Тюндюк в межгорных впади-нах, обрамленных сиенитами Р. Длина россыпей 1200-2000м, мощность 3-60м. Кроме урана и тория в россыпях – цирко-ний, фосфаты, магнетиты. | U | Th | кат. | U | Th | Благоприятная обста-новка, развитая инф-раструктура, но рядом водохранилище. Предварит. разведка в 1964-66гг. Изучена технология извлече-ния пол. комп.. Самый крупный объект этого сырья в республике. |
|  |  |  | 12.3 г/м3 | 28 г/м3 | С1 | 861.7 | 1966.2 |  |
|  |  |  | 11.92 г/м3 | 26.4 г/м3 | С2 | 2218.1 | 4913.8 |  |
|  |  |  | 12.1 г/м3 | 26.4 | Р1 | 10352,2 | 73358 |  |
|  |  |  | 9,9 г/м3 | 22,4 | С1+С2+Р1 | 13432 | 30238 |  |
| Неметаллические ископаемые Цветные камни |
| Полудрагоценные камни |
| 129 41045'с.ш. 75049'в.д. Тянь- Шаньский район | Мелкое месторож-дение Долон Циркон, сапфир | Циркононосные россыпи в надпойменных террасах долин р.р.Оттук (440х42м), Байболо (525х140м) и Туюк (140х230м). Встречаются лейкосапфиры, сапфиры, корунды. Размер зерен циркона от 0.1мм до 8х5х5мм. | Есть разности с размером зерен 3х3х3см, образующие содержания - 1.92кар/м3 | Кат. Р1+Р2+Р3 - 125249.6 ка-рат. Попутно извл. из проб 33.45карата кондиционного циркона. | Объект перспективен. Предлагается постановка поисково-оценочных работ. Удаленный высоко-горный район. |
| 283 41017'с.ш. 76045'в.д. Ат-Башинский район | Проявление Арчалы Демантоид | Мелкие щетки и друзо-видные сростки демантоида размером 2х2см в зоне трещиноватости серпенти-нитов. | Кристаллы размером от 0.5 до 3мм, салатно-зеленые. Содержание демантоида 0.5г/т | Кат. Р2 - 1440карат на глубину 5м. | Проявление перспективное. |
| Ювелирно-поделочные камни |
| 30 42021'с.ш. 75047'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Арсы Иризирующий полевой шпат | Дайка сиенито-диоритов (дл. 6000м) среди сиенитов PZ3. В ней - скопления кристаллов иризирующего КПШ. | Кристаллы КПШ до 15см, иризиру-ют в синих и голу-боватых тонах. Насыщенность ими пород 25кг/м3. | До глубины 5м кат Р1 - около 1000т кат. Р2: не менее 5т.т | Объект перспективен. Рекомендуются поиск.-оцен. работы. Месторождение доступно для вьючно-го транспорта. |
| 34 42019'с.ш. 75047'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Арсы II Лунный камень (иризирующий полевой шпат) | Иризирующие кристаллы КПШ в штоке гиганто-пор-фировых сиенитов Р2 среди мелкозернистых сиенитов Р2. Порфировые выделения составляют 50% породы. | Размеры кристал-лов до 20-35см. Иризация в синих, голубых и голубо-вато-зеленых тонах. | На 01.01.2000г. ориентировочно, кат. Р2: не менее 5т.т | Перспективно. Целесообразна его ревизия. Объект дос-тупный, горно-техни-ческие условия благо-приятные. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 41034'с.ш. 74019'в.д. Джумгальский район | Проявление Ак-Кульское Халцедон цветной | Пропластки и линзы хал-цедона среди аркозовых песчаников и известняков С1. Длина тел до нескольких сот метров, мощн. - 0.1-0.3м. | Халцедон слабо прозрачный, свет-лый с розоватым, голубоватым и перламутровым оттенками. | Запасы не определялись | Объект перспектив-ный. Проявление труднодоступно. |
| 111 41053'с.ш. 75030'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Музтор Родонит | Родонитосодержащие скарны (550мх150-170м). | Родонит бледно-розовый, мали-новый, в гнездах от 5х5см до 0.5м. | Родонитсодержащие скар-ны кат. Р2: 50т. м3 Родонит- 100т | Перспективное м-ние. Среднегорная зона, частично освоенный раон. Специализиро-ванные поиски, 1979г. |
| 246 41052'с.ш. 75020'в.д. Ат-Башинский район | Проявление Башкельтубек Жадеит | В эклогитах среди габбро-норитов PZ2 отмечены гра-нат-кварц-жадеитовые по-роды (доминирует пирок-сен). | Распространены темно-зеленые до черного цвета пироксениты и серпентиниты. | Запасы не подсчитыва- лись | Проявление перспек-тивно на жадеит, реко-мендуется к доизуче-нию. Объект распола-гается в высокогорной области, труднодос-тупный. |
| 269 41018'с.ш. 76035'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Балыкты Родингиты, гроссулярит, декоративная яшма | Среди русловых отложений QIV концентрации (20% от породы) галек и валунов яшм, родингитизированных габбро со значительным содержанием родингита в гнездах размером от 1х1х1см до 5х5х10см. | Состав родингита хлорит-гроссуляр-везувиановый, гранатовый и везувиан- пироксеновый | Родингит кат. Р2 - 5.7т | М-ние перспективное. Объект высокогорный, удаленный, горно-тех-нические условия сложные. |
| 282 41018'с.ш. 76043'в.д. Ат-Башинский район | Проявление Джалджер Нефрит | В гипербазитах нефритои-ды представлены ветвящи-мися прожилками (мощн. 3-5см) и жилами (мощн. 20см). | Нефритоиды плотные, вязкие, тремолитовые, тонколучистые. | Запасы не определялись | Рекомендуются спе-циализированные по-иски нефрита. Объект высокогорный, труднодоступный. |
| Поделочные камни |
| 42 42016'с.ш. 75059'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Кочкорское Гнейсы очко-вые и тонкопо-лосчатые | Декоративные бело-розовые гнейсы среди метаморфитов R. Площадь около 40тыс.м2. | Блочность 0.1-0.2м3. Очковые гнейсы розовато-серые с темным цементом. Блочность - 0.2м3. | Кат. Р2 на глубину 10м: очковых гней-сов - 125тыс.м3, тонкополосчатых -300тыс.м3 | Объект нуждается в доизучении. Благопри-ятные горно-техничес-кие условия. |
| 201 41032'с.ш. 76036'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Арчалу (Арчалы I) Яшма и декоративная кремнистая порода | Два участка декоративных яшм (10х10-15м) с залегаю-щими на них железо-марганцовистыми кремнис-тыми породами (1-3х75м) среди отложений О1. | Яшмы красные, полосчатые. Крем-нистые породы черные, красные, коричневые. Блочность пород 20х20х15см. | На глубину 10м кат. Р1: яшм - 2700м3, кремнистых пород - 15000м3 | Запасы подготовлены для освоения. Объект высокогорный, горно-технические условия благоприятные. |
| 207 41031'с.ш. 76051'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Джакболот Яшмы цветные | Декоративная полосчатая яшма среди сложнодисло-цированных пород PZ1. | В яшме - чередование красных, сире-невых и кремовых полос. Размер моноблоков 10см3. | Кат Р2 - 40тыс.м3 | Перспективное. Объект удаленный, высокогорный. |
| 270 41013'с.ш. 76033'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Кайнар (месторожде-ние № 26) Яшма зелено-вато-серая | Три горизонта (1.5кмх3-27м) зеленых яшм среди отло-жений S; линзовидные тела ярко-красных яшм 0.3х5м. | Блочность 0.5м3. Красные яшмы более декоративные. Размер моноблоков до 10х20см. | Кат. Р2 - 102тыс.м3 | Перспективы огра-ничены. Объект удаленный, высокогорный. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 41008'с.ш. 76027'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож- дение Кинды Яшмы и кремни | Линзы яшм и горизонты кремней среди эффузивно-пирокластических пород D. Кремни - 300х7-12м, яшмы - 10х5м. | Кремни полосча-тые, зеленовато-серые, до фиоле-товых. Блочность 0.4-0.5м3. Яшмы сургучно-красные. Средняя блочность 0.2м3. | Кат. Р2 - 30тыс.м3 | Перспективы ограни-чены. Объект досту-пен для механизиро-ванной отработки. |
| 274 41009'с.ш. 76036'в.д. Атбашинс-кий район | Крупное месторож-дение Бешбельчир (месторожде-ние № 34) Яшмы зелено-вато-серые | Горизонт (3.5кмх180м) яшм среди отложений D2. Яшмы пригодны для облицовки уникальных сооружений. | Яшмы высокоде-коративные. Поли-руемость совер-шенная. Размер моноблоков до 10х25см. | На глубину 50м кат. Р2 - 3.1млн.м3 | Объект перспектив-ный для промышлен-ного освоения. Место-рождение высокогор-ное, доступно для автотранспорта. |
| Пьезооптические и оптические материалы Исландский шпат |
| 164 41037'с.ш. 75027'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Караталташ (Проявление № 10) | Жила шестоватого кальцита (42х4.5м) среди известняков С1. В жиле - крупные полос-ти (10-12м3) шестоватого и кристаллического кальцита. | Величина кристаллов кальцита до 13-15см. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 3000м. Освоен-ный район. Специали-зированные поиски, 1962г. |
| 166 41037'с.ш. 75031'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Кольтор (Кольтор - I) в т.ч. уч-ки Каратал и Кокшалтай | Горизонтальная карстовая полость (150х75х25м) в из-ках С1, выполненная круп-ными кристаллами кальцита и переотложенными глина-ми. | Кристаллы кальцита желтоватые и розоватые, размеры их от 10-20 до 35-40см. | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективное. Выс. 3250м. Частично осво-енный район. Специа-лизированные поиск.-оцен. работы, 1961г. |
| 146 41040'с.ш. 76020'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Булутор (Проявление № 131) | В известняках С1, на участ-ке 500х250м в пустотах - белый и прозрачный каль-цит различных модифика-ций. | Размер кристаллов от 2-3мм до нескольких см. | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективы не ясны. Общие поиски м-ба 1:50000, 1981г. |
| 236 41005'с.ш. 75006'в.д. Ак-Талинский район | Проявление Байбиче | Обильные карстовые пусто-ты до глубины 65м по жиле крупнокристаллического ка-льцита в из-ках С1. | Головки отдельных кристаллов прозрачные вдоль длинной оси на 1-3см. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 3280м. Специа-лизированные поиски с поверхности 1958, 71г.г. |
| Флюорит оптический |
| 13 42003'с.ш. 74021'в.д. Кочкорский район | Проявление Сары-Мундус | 4 кварц-флюоритовые жилы (12х0.5-1.7м) в гранитах О3. | Флюорит голубой и зеленый. Отде-льные зерна отно-сятся к полуопти-ческим разностям. | Кат. С2: CaF2 - 65т.т Ресурсы оптического флюорита не подсчитыва-лись | Перспективы не ясны. Приледниковая зона (3700-4000м). Поисковое обследова-ние с поверхности, ревизия, 1948г. |
| 158 41035'с.ш. 75001'в.д. Ак-Талинский район | Проявление Сулу-Куртка (Куртка) | Штокообразное кварц-флю-оритовое тело (41х8-11х100 м) в карбонатно-сланцевой толще С1. Встречаются линзы и жилы чистого флюорита. | Флюорит массив-но-кристалличес-кий и мелкокрис-таллический, свет-ло-голубой и свет-ло-зеленый, тре-щиноватый. | Кат. С1+ С2: CaF2 - 30.8т.т Запасы оптического флюорита не подсчитыва-лись | Перспективы не ясны. Среднегорная зона (2100м). Поиски и оценка с поверхности и на глубину, 1957-65г.г. (к-вы, штольня). |
| 174 41038'с.ш. 75046'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Джергетал | Зона (400х1-5м) карбона-тизации с гнездообразными скоп-лениями флюорита на к-те из-ков С1 и сланцев С1. | Флюорит темно-фиолетовый, почти черный, слабо трещино-ватый, кристаллов нет. | Запасы не подсчитыва-лись | Объект не изучен. Выс. 2400-2600м, освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1949, 1960г.г. (к-вы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическое сырье Барит |
| 7 42015'с.ш. 74052'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Майтор | Крутопадающая баритовая жила (300х1.2-1.5м) в гра-нитоидах О3. | BaSO4 - 41.8% | BaSO4 :- кат. C1 - 14.6тыс.т C2 - 21.6 тыс.т C1+C2 – 36.2 тыс.т | Не изученный на глубину объект. Выс. 3600-3700м, слабо освоенный р-н. Поис-ково-разведочные работы, 1954г. |
| 24 42021'с.ш. 75036'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Шооро | Пологопадающая кварц-ба-ритовая жила (180х0.5-2м) среди метаморфических сланцев О1-2. | BaSO4 - 57.08% SiO2 - до 18% | Кат. C2 : BaSO4 - 12.9тыс.т | Мало перспективный объект. Среднегорная зона, частично освоен-ный район. Поисково-разведочные работы на флангах месторождения Тюндукское, 1958-60г.г. |
| 26 42020'с.ш. 75036'в.д. Кочкорский район | Среднее месторож-дение Тюндюкское | 3 крупные (60-180мх0.5-6.6м) и 25 мелких (7-46х0.2-4.5м) баритовых жил вдоль к-та песчано-алевролитовых толщ С1 и О. Барит соответствует ГОСТу 4682-84, класс Б. | BaSO4 - 75.56-94.43% SiO2 - 1.37-16.8% Fe2O3 0.49-6.5% TiO2 - 0.04-0.34% MnO – 0.1-0.63% Al2O3 - 0.25-5.95% CaO - 0.12-3.78% MgO - 0.2-0.71% | Жилы №№ I - III кат.: С1 - BaSO4 - 41.8тыс.т С2 - BaSO4 - 49.4тыс.т Прожилковые руды, кат. С1+С2 - BaSO4-24.9т.т Всего -117.2т.т | Разведанное м-ние, подготовленное к освое-нию. Выс. 2500м, освоенный р-н. Поиски, разведка, доизучение 1958-60г.г., 1994г. (к-вы). |
| 31 42020'с.ш. 75045'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Арсы | 2 галенит-сфалерит-кварц-ба-ритовые жилы (90х17.1м; 450х3.4х300м), среди карбо-натно-терригенной толщи О1-2. | BaSO4 - 10.93% Pb - 2.51% Ag - 13.9г/т Au - 0.8г/т | Учтенные балансом в контурах Pb руд - кат. С2: BaSO4-122.8т.т На 13.09.1955г. Pb: кат. В - 10.4т.т/ 4.88% С1 - 22.5т.т/ 3.7% С2 - 3.9т.т/ 1.29% Всего - 36.8т.т Ag - 15.6т Au - 0.899т | Барит-свинцовое раз-веданное месторож-дение. Учтено госба-лансом. Выс. 2500м, освоенный р-н. Поиски и разведка 1934 -55г.г. (канавы, штольни, бурение). |
| 66 41039'с.ш. 74009'в.д. Джумгаль-ский район | Среднее месторож-дение Табылгаты | Баритовая крутопадающая жила (330х1.5-7м) в красно-цветной песчано-алевроли-товой толще D2-C1. | BaSO4 - 71.97-91.2% SiO2 - 0.98-10.46% Fe2O3 - 0.33-4.49% CaCO3 - 0.38-4.05% ВаО - 29.18-61.02% 3 сорта руд | кат.С1 - BaSO4- 179.6т.т кат.С2 - BaSO4- 214.6т.т кат.С1+С2 - 394.2т.т в т.ч. для краски кат.А+В+С1 - 17.1т.т | Объект подготовлен для освоения откры-тым способом. Выс. 2280м. Поиски и разведка, 1948-57г.г. (к-вы, шурфы). |
| Бор |
| 17 42002'с.ш. 74035'в.д. Джумгаль-ский район | Проявление Орто-Куганды | Аксинитовые и датолитовые экзоскарны на контакте гра-нитов О3 с известняками R2. | В2О3 - 0.5 - 4.5% | Запасы не подсчитыва-лись | Неизученный объект. Среднегорная зона, освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1949-64г.г. Специализиро-ванное изучение САИГИМСом. |
| Нерудное сырье для металлургии |
| Кремнеземное сырье |
| 53 42000'с.ш. 75041'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Каракокты | Полого- и крутопадающие жилы (500-700мх0.5-20м) в песчано-сланцевой толще О1-2. | SiO2 - 92.31-95.05% | кат. Р1 -1.178млн.т | Самостоятельные перспективы ограни-чены. Среднегорная зона, частично осво-енный р-н. Поиски с поверхности. 1975-78г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюорит флюсовый |
| 14 42000'с.ш. 74017'в.д. Кочкорский район | Проявление Бурунду | 14 кварц-флюоритовых жил (1кмх1.35м) с галенитом в гранитоидах О3. | CaF2 - 33.17% Отмечаются оптические разности CaF2 | Кат. С2 - CaF2 -265тыс.т | Перспективы не ясны. Выс. 2100-3300м, час-тично освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1937, 1950, 1967г.г. |
| 161 41037'с.ш. 75007'в.д. Ак-Талинский район | Проявление Сарыимек | 6 крутопадающих кальцит-флюоритовых тел (30-140м х 1-30м) в из-ках С1. | CaF2 - 7.86-42.5% (26.9%) | кат. Р1 - CaF2 -350тыс.т | Перспективы не ясны. Выс. 2700-3100м, слабо освоенный р-н. Детальные поиски с поверхности, 1965-67г.г. (к-вы, шурфы). |
| Известняк флюсовый |
| 89 41043'с.ш. 74042'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Каракичин- ское - I | Скрытокристаллические и брекчиевидные из-ки С1. Мощность толщи - 275м. Вскрыша = 3.52 | CaО - 53.7% MgO - 0.83% SiO2 - 0.94% Al2O3 - 0.14% Fe2O3 - 0.13-1.89% CO2-42.7% P2O5 - 0.02% | Кат. С2 -417.4млн.м3 ((1.043млрд.т) | Перспективный объект. Выс. 2850-3450м, частично осво-енный р-н. Поисково-разведочные работы, 1964г. |
| 162 41034'с.ш. 75011'в.д. Ак-Талинский район | Среднее месторож-дение Шорго | Пласт доломитов (2кмх30м) в карбонатной толще D2-3. Ширина выхода - 50-75м. | CaО - 34.69% MgO - 18.27% Al2O3 - 0.12% Fe2O3 - 0.16% | Кат. Р1 - 8.1млн.т | Неизученный объект. Выс. 2600-2800м, ос-военный р-н. Поиски, 1964-66г.г |
| 163 41038'с.ш. 75025'в.д. Тянь-Шаньский район | Среднее месторож-дение Караталское | 2 пласта доломита мощ-ностью 156м в карбонатной толще С1. Ширина выходов - 60-300м. | CaО - 31.37% MgO - 16.16% SiO2 - 1.62% Al2O3 - 0.15% Fe2O3 - 0.04% | Кат. Р1 -42.12млн.т | Перспективный объект. Выс. 2600-2700м, освоенный р-н. Общие поиски, 1964-66г.г. |
| 176 41039'с.ш. 75051'в.д. Тянь-Шаньский район | Крупное месторож-дение Оттук | Горизонт массивных извест-няков С1. Протяженность го-ризонта 2-3км, ширина - 500м, мощность 100-150м. | CaО - 42.04-54.81% MgO - 0.23-0.38% SiO2 - 1.06-1.53% Al2O3 - 0.53-0.83% | Ресурсы не подсчитыва-лись. Ориентирово-чно не менее 100млн.т | Выс.2000-2300м, час-тично освоенный р-н. Общие поиски, 1957-58г.г. |
| 178 41026'с.ш. 75048'в.д. Тянь-Шань-ский район | Среднее месторож-дение Аккийское | Полоса известняков С1, про-тяженностью 8км. | Ca - 94.41-97.49% доломит- 0.52-2.32% гипс - до 0.19% SiO2 - 0.13-0.7% Al2O3+Fe2O3 – 0.03-0.97% | Ориентиро-вочно кат. Р2 не менее 100млн.т | Перспективный объект. Среднегорная зона, частично осво-енный р-н. Общие поиски, 1973-76г.г. |
| 202 41031'с.ш. 76039'в.д. Тянь-Шаньский район | Крупное месторож-дение Нарынское III | Толща известняков С1 (12км х 1км). | SiO2 - 1.62-4.31% (1.81%) Al2O3 - 0.05-1.10% Fe2O3 - 0.2-1.10% CaО - 47.61-55.40% (52.58%) MgO - 0.85-5.15% (1.68%) P2O5 - (0.01% SO3 - 0.02-0.07% (0.06%) | Кат Р2 -9млрд.т | Перспективный объект в р-не Джетым-ского железорудного м-ния. Среднегорная зона, частично осво-енный р-н. Поиски и предварительное изучение, 1958-72г.г. |
| Доломиты |
| 160 41039'с.ш. 75006'в.д. Ак-Талин-ский район | Крупное месторож-дение Эдиленкур | Толща доломитов С1 (1.5км х100м). | CaО - 32.89% MgО - 29.77% SiO2 - 0.91% Fe2O3 - 0.15% Al2O3 - 0.42% | Кат. Р2 - 101.25 млн.т | Перспективное. Выс. 2500-3000м, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1966г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 41037'с.ш. 75036'в.д. Тянь-Шань-ский район | Крупное месторож-дение Теренго-Джал-быздинское | Толща доломитов С1, 5 пачек. Мощностью 43-289м. | CaО - 31.68% MgО - 20.16% Fe2O3 - 0.31% Р2О5 - 0.01% СО2 – 46.72% СаСО3 – 56.54 MgCO3-42.21% | Кат. Р2 -42млн.м3 ((100млн.т) | Перспективное. Выс. 2500-2600м, частично освоенный р-н. Общие поиски, 1963г. |
| 148 41054'с.ш. 76026'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Ак-Таш | Толща темносерых тонко-слоистых доломитов С1 мощностью 100-300м. | MgO – 20,35-20,60% | Прогонозные ресурсы значительные | Перспективное. Выс. 3500м, освоенный р-н. Общие поиски, 1946-47г.г., 1968г. Часть местор. разведана в качестве строител. камня с бал.запасами по кат.А+В+С1 – 2,967млн.м3. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье |
| Каолин |
| 71 41042'с.ш. 74019'в.д. Джумгаль-ский район | Проявление Кок-Мойнок | Горизонт белых огнеупорных глин мощн. 4-6.5м в составе угленосной толщи J. | SiO2 - 52.7% Al2O3 – 29.55% Fe2O3 – 1.45% СаО – 0.80% TiO2 – 0.31% MgО - 0.79% п.п.п. – 8.43 | Не подсчиты-вались | Перспективн. объект. Выс. 1900-2000м, час-тично освоенный р-н. Поиски, 1966, 75г.г. |
| 96 41043'с.ш. 74047'в.д. Джумгаль-ский район | Среднее месторож-дение Кара-Киче | Крутопадающий пласт бело-жгущихся глин мощн. 1.3-18м в составе угленосной толщи J. | SiO2 - 61.84% Fe2O3 – 1.65% FeO – 0.40% TiO2- 0.81% Al2O3 – 21.63% СаО – 0.2% MgО - 0.88% К2О - 2.12% Na2O - 0.12% SO3 – 0.43% Водорастворимые соли – 0.81% | Кат. С1: 0.241млн.м3 ((0.62млн.т) С2–3.375млн.м3 ((8.68млн.т). Всего – 3.616млн.м3 ((9.3млн.т) | Сырьевая база завода по выпуску санитарно-технических изделий «Стройфарфор». Выс. 2700-2800м. Поиски, 1993г. |
| Глины гончарные, огнеупорные, керамические |
| 52 42002'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Каракокты | Глины Р, N, QII суммарной мощностью 70м. Мощность отдельных прослоев 0.5-30м. Глины бурые, зеленоватые, плотные. | Al2O3 – 14% СаО+МgO – 11.3-18.6% Fe2O3– 6-7%, пластичночть 7-15 | Кат. Р2: 490млн.м3 | Неизученное перспек-тивное м-ние. Выс. 2200-3000м, частично освоенный р-н. Поиски, 1978г. |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 46 42011'с.ш. 75043'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Кочкорское | Пылевидные суглинки Q4 мощностью 4.8м. Вскрыша отсутствует. Cостав, %: SO3-0.17-0.44; водораство-римые соли– 0.0068-0.0157%. | Фракции, %: <0.001мм – 7.4 0.001-0.005-26.78 0.005-0.01-18.96 0.01-0.05-34.6 0.05-0.25-7.31 0.25-1мм-1.28 Пластичность 10.97-11.9 | Кат. А – 0.277 млн.м3 Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс.1840м. Освоен-ный район. Разведка, 1955г. Пригодны для кирпича "100". |
| 61 41056'с.ш. 74031'в.д. Джумгальс-кий район | Проявление Чукурское | Залежь красных камнеподоб-ных глин N2 (140 х 240м) под чехлом аллювия мощностью 0.2-27м. Вскрыша – 1:1. Состав: водорастворимые соли – 3.78%. SO3-0.72%. | Фракции, %: >0.5мм – 2.42 0.5-0.25 – 2.97 0.25-0.01 – 18.38 0.01-0.005 – 19.10 0.005-0.001 – 30.74 <0.001 – 26.23 Пластичность-7.79 | Кат. В+С1 – 0.771млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс.1500-1900м, осво-енный р-н, шоссе. Разведка, 1980-81г. Пригодны для кирпича "100". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 41056'с.ш. 74032'в.д. Джумгальс-кий район | Мелкое месторож-дение Чаекское | Лессовидные суглинки Q3 в составе террас р.Джумгал. Мощность 2.53м. Состав, %: SiO2-54.95-55.44; Al2O3 – 15.3-15.5; Fe2O3 – 5.6-6.3; CaO-10.65-10.74; MgO–3.27-3.82; SO3 – 0.26-0.82. Соли водораство-римые– 0.023-0.025. | Фракции, %: <0.05-54.6-87.13 >0.5мм –12.04-75.8 Пластичность – 7.1-13.45 t0 обжига - 10000 | Кат. А+В – 0.076 млн.м3 | М-ние разрабаты-вается. Выс.1650-2000м, освоенный р-н. Разведка, 1956г. Пригодны для кирпича "100". |
| 152 41024'с.ш. 74038'в.д. Акталинс-кий район | Крупное месторож-дение Алабуга | Лессовидные суглинки QII мощностью 60м. Состав, %: SiO2-43.58; Al2O3 –12.55; Fe2O3 – 5.05; CaO-13.3; MgO–2.95; SO3 – 0.78. Соли водораство-римые– 1.08% | Фракции, %: >0.5мм – 0.7 0.5-0.25 – 0.08 0.25-0.01 – 33.15 0.01-0.005 – 17.02 0.005-0.001 – 29.11 <0.001 – 19.46. Пластичность-4.68-7.47 | Кат. Р1 – 48млн.м3 | Перспективный резерв. Выс.1800м, частично освоенный р-н. Поиски, оценка, 1973г. Пригодны для кирпича "100". |
| 172 41024'с.ш. 75040'в.д. Тянь-Шань-ский район | Среднее месторож-дение Достук | Аллювиальные суглинки Q3 мощностью 3.6-17.0м. Состав: SO3 – 0.03%; соли водорастворимые– 0.47%. | Фракции, %: >0.5мм – 0.16 5-2 – 0.15 2-0.5 – 0.52 0.5-0.25 – 0.94 0.25-0.01 – 40.38 0.01-0.005 – 12.92 0.005-0.001 – 17.78 <0.001 – 26.53. Пластичность-4.06 | Кат.А+В+С1 – 7 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс. 2000-2100м, освоенный р-н, шоссе. Разведка, 1976г. Вскрыша отсутствует. Пригодны для кирпича "100". |
| 181 41026'с.ш. 76002'в.д. Тянь-Шань-ский район | Мелкое месторож-дение Нарынское (Нарынское II) | Лессовидные четвертичные суглинки в составе террас р.Нарын. Мощность 4.65-4.90. Состав,%: SiO2-50.4-52.3; Al2O3 – 12.56-14.67; Fe2O3 – 3.36-4.32; CaO-12.45-12.90; MgO –2.92-3.85; SO3 –0.24-0.63; п.п.п. – 13.37-13.93; СО2-8.41-9.29. | Фракции, %: >1мм – 0.60-23.64 0.1-0.25 – 0.24-11.17 0.25-0.05 – 4.03-26.67 0.05-0.01 – 18.40-48.73 0.01-0.005 – 4.65-38.09 0.005-0.001 –2.51-23.93 <0.001 – 0.9-31.82 | Кат.А+В- 0.505 млн.м3 | М-ние эксплуатируется. Выс. 2100м, освоен-ный р-н. Разведка, 1950г. Вскрыша 0.1-0.35м. |
| 180 41025'с.ш. 76002'в.д. Тянь- Шаньский район | Мелкое месторож-дение Заводское (Нарынское ) | Аллювиальные суглинки Q3, мощностью 20м. Состав, %: 49.18; Fe2O3 – 3.43; FeO – 1.10; ТiO2-0.55; MnO-0.08; Al2O3 –11.88; CaO-12.18; MgO –3.28; K2O – 2.48; Na2O-1.83; п.п.п. – 13.54; SO3 –0.05; водо-растворимые соли – 0.63. | Фракции, %: >0.5мм – 10.12 0.5-0.25 – 3.52 0.25-0.01 – 45.48 0.01-0.005 – 10.97 0.005-0.001 – 13.54 <0.001мм – 16.22. Пластичность 2-4.32, t0 обжига – 950-9800С | Кат.В+С1- 2.030 млн.м3 | М-ние подготовлено для освоения. Средне-горная зона, освоен-ный р-н. Предвари-тельная и детальная разведка, 1976г. Вскрыша отсутствует. Пригодны для кирпича "75". |
| 234 41017'с.ш. 74058'в.д. Акталинский район | Проявление Дюрбельджин | Пластообразная залежь суг-линков Q3. Мощность 2-5.7м. Состав: SO3–0.64%; соли водорастворимые –1.31%. | Фракции, %: >5мм – 0.46 0.5-1мм – 45.86 0.01-0.005– 11.90 <0.005 мм – 41.78 Пластичность –6.12 | Кат. А+В+С1 – 0.605 млн.м3 С2- 0.108млн.м3 Всего – 0.713 млн.м3 Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс.1900м, освоен-ный р-н, автодорога. Разведка, 1968-69г.г. Пригодны для кирпи-ча "150". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 41012'с.ш. 75041'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторож-дение Атбашинское | Лессовидные суглинки Q. Мощность 30-40м. Состав, %: SiO2-47.9-53.86; Al2O3 –11.3-17.45; Fe2O3 – 4.2-7.3; CaO-10.55-15.55; MgO–2.0-3.83; SO3–0.33-4.44; п.п.п. –12.05-15.17; соли водо-растворимые–0.02-0.32%. | Фракции, %: 0.005-0.001мм- 1.0-30.1 0.001-0.01 –3.2-26.0 0.01-0.05 –25.4-58.0 0.05-0.25–5.21-35.18 0.25-1мм – 0.39-5.67 >1мм –0.86-5.64. Пластичность – 1.65-14.85 | Кат. А – 0.092 млн.м3 | М-ние разрабатыва-лось Атбашинским кирпичным заводом. Выс.2000м. Частично освоенный р-н. Раз-ведка, 1951г. Пригод-ны для кирпича "100". |
| 257 41016'с.ш. 72052'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Тайлак | Залежь лессовидных суг-линков (1600-1150х100-300х 3-17.3м) Состав, %: SiO2-48.12-52.10; Al2O3+TiO2 – 14.02-16.62; CaO+MgO–9.54-12.86; SO3–0.92-1.34; Fe2O3 – 5.58-6.43; K2О+Na2O–3.69-5.18. Соли водорастворимые–1.02-1.13%. | Фракции, %: >0.5мм –0.58 0.25 – 2.86 0.25-0.01 – 30.07 0.01-0.005 – 11.78 0.005-0.001 – 25.16 <0.001 – 29.60. Пластичность 4.16-7.71 | Кат. В+С1 – 1.61 млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатывает-ся. Выс.2000-2100м, освоенный р-н. Раз-ведка, 1985, 1990г.г. Пригодны для кирпича "150". Вскрыша 0.2-0.4м. |
| Кварциты |
| 54 42000'с.ш. 75044'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Кочкорский (Аякбельче) | Поля кварцитов среди мета-морфических толщ R. Ширина полос кварцитов 200-500м. | SiO2–93-96 % FeO – до 1.56 % | Кат.Р1 – 545млн.м3 (~1.36млрд.т) | Перспективный объект. Выс. 2000-3000м, частично освоенный район. Общие поиски с поверхности, 1978г. |
| Абразивное сырье |
| Точильные камни |
| 273 41009'с.ш. 76027'в.д. Ат-Башинский район | Мелкое месторо-ждение Кынды (Безбельчир) | Горизонты кремней новаку-литового типа (200 х 30-70м) среди эффузивно-осадочных пород D1-2. Блочность 20х25-30м. | Кремень – до 80% | Кат.Р1 ~ 0.2 млн.м3 | Перспективно. Известно с 1965года. Условия неблагопри-ятные. Выс.3450м. |
| Соли и рассолы Каменная соль (галит) |
| 20 42008'с.ш. 75030'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Кочкорское (Чон-Туз) | 17 пластово-линзообразных тел каменной соли (30-300м х 0.5-40м) среди соленос-ных толщ Р. Отвечает требова-ниям марки "соль кормовая". | NaCl–50-99.25% (ср.61%) Na2SO4–11.56% CaSO4–12.23% MgSO4–0.25. Нерастворимый осадок –14.43%. Примеси B,Br,J,Li,Rb,Cs | Балансовые запасы , кат.: С1–2182т.т С2–1583т.т Всего –3765т.т | Месторождение раз-рабатывается шахт-ным способом. Выс.2100-2400м, освоенный район. Детальная разведка 1955-56г.г., 1981-83г.г. |
| 64 41044'с.ш. 74006'в.д. Акталинс-кий район | Проявление Бурамджарс-кое I | Галит-содержащий пласт, мощностью до 3м среди красноцветных отложений. | NaCl– 44-79.73% Na2SO4– 0.19-0.37% | Кат. С2 – 21 тыс.т | Мелкий объект для нужд местного живот-новодства. Выс.1370-1550м. Частично осво-енный район. |
| 154 41022'с.ш. 74039'в.д. Акталинский район | Проявление Кен-Ан | Среди отложений N протя-женный пласт галита мощ-ностью 3м. | NaCl– 65.11% Na2SO4– 0.03-0.49% СаSO4 – 4.28-12.81% | Кат.С2 – 175тыс.т | Источник кормовой соли для местного животноводства. Выс.2200-2300м. Поиски, оценка, 1975г. |
| 155 41022'с.ш. 74042'в.д. Акталинский район | Проявление Бойрюк-Туз | В отложениях N-галит-глауберитовый горизонт (1км х 10-22м). | NaCl– 74.55% Na2SO4– 0.12% СаSO4– 10.36%. Глина – 11.05% | Кат.С2 – 140.6тыс.т | Перспективный доступный объект для местного животновод-ства. Выс.2000м, освоенный район. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 41013'с.ш. 74025'в.д. Акталинский район | Проявление Нижне-Макмальское | 2 пласта галита (800 х 4.5-9м) в соленосных отложе-ниях N. Примеси глины и ангидрита. | NaCl–73.6-95.8% Na2SO4–0.1-0.5% CaSO4–0.86-2.41% J – 0.001% Br – 0.001% | Кат.С2–86 тыс.т | Эксплуатируется кус-тарно местным насе-лением. Выс.2050м, слабо освоенный р-н. Поисково-оценочные работы 1971-73г.г. |
| Сульфат натрия |
| 21 42008'с.ш. 75031'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Шабырколь | Линзы тенардита в глинисто-соленосной толще N, в т.ч. 3 наиболее крупные (10-180м х 0.4-3.5м). | Na2SO4–70.8-86% NaCl–2.11-10.45% MgSO4– 0.26% СаSO4– 0.09% | Тенардит: В+С1 – 78.75 т.т С2–19.50 т.т В+С1+С2 –98.25т.т Р1 – 60т.т. Всего – 158.25т.т | Самостоятельное зна-чение ограничено. Выс. 2300м, частично освоенный район. Предварительная разведка, 1955г. |
| 60 41056'с.ш. 74020'в.д. Джумгальский район | Крупное месторож-дение Кичи-Куль | Линзообразная залежь глау-берита (1700 х50-70м) в красноцветной толще N1-2. Залежь вскрыта скважинами на глубинах от 18 до 270.1м. | Глауберит: Na2SO4–23.5%. Плотность-2.8г/см3 В2О3-0.65% В2О3 в сухом ост. 48.7-238.1 мг/л | Кат. Р1 – 47 млн.т. Запасы бора не подсчиты-вались | Перспект. не изучен-ное м-ние. Выс.1900-2100м, освоенный р-н. Оценка с поверхности и на глубину, 1951-74г.г. |
| 226 41010'с.ш. 74015'в.д. Ак-Талинский район | Проявление Улутуз | Пласт галита (500х2.4-5.7м) и 4 пласта глауберита (100-480 х 0.5-5.5м) в глинисто-соленосной толще N. | Глауберит: Na2SO4–30% СаSO4–10.6-11.68% NaCl– 0.08% нераств.ост.–19.74% Галит: NaCl– 94.12-96.76% Na2SO4–0.13-0.3% СаSO4–0.03-0.54% MgSO4 – 0.05% J – 0.01% Br – 0.001% B – 0.0005% | Галит, кат.С2–25т.т. Запасы глауберита не подсчиты-вались | Неизученный мелкий объект. Выс.2050м. Поиски и оценка, 1927-73г.г. |
| 229 41019'с.ш. 74039'в.д. Ак-Талинский район | Проявление Актерек (Кульджа-Башат) | 6-7 горизонтов глауберитов мощностью 1.5-6м в гипсо-носно-соленосной толщи P-N. | Na2SO4–41.79-49.29% СаSO4–45.25-53.05% MgSO4 – нет NaCl – 0.08-0.19% Р2О3 – 0.59-1.2%. В коре выветривания: Na2SO4– 60.7 % СаSO4 – 31.5% NaCl – до 4% | Запасы не подсчиты-вались | Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегор-ная зона, частично освоен-ный район. Поиски и оценка с поверхности, 1948-53г.г. |
| Строительные материалы Бутовый и стеновой камень |
| Мраморы |
| 48 42007'с.ш. 75042'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Западно-Терскейское | Группа ксенолитов мра-моров среди гранитов О3. Мощность толщи 45-150м, длина до 1.7км, ширина более 50м. | Выход мраморов – до 65% Выход монолитов (0.2-3.0м3) – до 20% | Кат. Р2 - >100млн.м3 на глубину до 100м. | М-ние обладает боль-шим потенциалом. Объект выявлен в 1985г. при геолсъемке м-ба 1:50000. Условия благоприятные. Выс. 2400-3000м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 41054'с.ш. 76024'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Акташ (Кара-Куджур) | Толща белых мраморов R3(?) мелкокристалличес-ких массивных трещино-ватых. Площадь – 400х 300м, мощность – 295м. | Выход мраморной крошки – до 80% Плотность – 2.8г/см3 Пористость – 1.27% Водопогл. – 0.19% Предел прочн. – 205МПа Морозост. – 185МПа Истираем. – 0.63г/см2 | Госбаланс кат. А+В+С1 – 2.95млн.м3 | М-ние разрабатыва-ется. Разведано в 1973г. Условия благо-приятные. Выс. 3050-3400м. |
| Камень облицовочный Магматические породы |
| 33 42022'с.ш. 75050'в.д. Кочкорский район | Среднее месторож-дение Кызыл-Омпул | Штокообразные тела (150х100 до 750х250м) порфировых ири-зирующих высокодекорат. сиенитов Р. 9 участков: 4 – розовые сиениты,5 – серые. Средняя плотность–2.63г/см3, порис-тость- – 1.12%, водопогло-щение 0.17%, предел проч-ности при сжатии в сухом состоянии 135.5МПа, в водонасыщенном –110МПа. | Сиениты вы-сокоблочные, отвечают требованиям ГОСТ. Выход полированных плит 15-16м2/м3 | Кат. Р1: 15.0млн.м3 (по одному участку) | Перспективное, частично изученное м-ние. Выс. 1800-2800м, частично освоенный р-н. Поиски, 1980г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 10 42010'с.ш. 75005'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Окторкойское | В толще отложений Є-О2 четыре кондиционных пласта известняков мощн. от 100 до 255м. | Состав, %: СaO – 53.45-54.65 MgO – 0.43-1.21 SiO2 – 0.63-1.27 Al2O3 – 0.1-0.22 Р2O5 –0.05-0.4 СО2–42.93-43.89% | С2 – 15.857 млн.т | 1952-61г.г.–поиски, 1965г.-оценка. Условия благоприят-ные, выс. 2300-3200м; перспективно. |
| 87 41045'с.ш. 74040'в.д. Джумгальский район | Проявление Каракиченс- кое I | Толщи известняков С1 мощн. 275м с крутым (60-720) падением пластов. | Состав, %: СaO – 53.2-54.43 MgO – 0.62-1.22 SiO2 – 0.65-1.11 Al2O3– 0.11-0.17 Р2О5 – 0.01 СО2 – 43.0-43.41 Fe2O3–0.13-1.89 | С2 – 0.417 млн.т | 1965 –поисково-реви-зионные работы; условия благоприят-ные; выс.2800-3450м; перспективно. |
| 83 41038'с.ш. 74029'в.д. Джумгальский район | Проявление Кавакское | Пласт доломитизирован-ных известняков в осно-вании гипсоносной толщи D2-3. Мощность пласта 153 м, падение пологое (170). | Состав, %: СаСО3 – 70-83.74 MgСO3–11.94-17.7 SiO2+R2O3 – 2.8 СaO+MgO – 77-86 | А+В+С1 –9.1млн.т | 1959г. – дет.разведка. Условия благо-приятные, выс. 2500м; перспективно. |
| 157 41037'с.ш. 75002'в.д. Акталинский район | Крупное месторож-дение Сулу-Куртка (участки Левый и Правый борт) | Три пачки известняков в отложениях D3-С1, продук-тивны известняки второй пачки дл.1100-1500м, мощн. 200м. | Состав, %: СaO – 52.47 MgO – 1.24 SiO2 – 2.10 Al2O3 – 0.23 Fe2O3–0.09 | Р2 – 186.3 млн.т на глуб.150м | 1965г.–поиски. Условия относительно благо-приятные, выс. 2300-2600м. |
| 165 41037'с.ш. 75028'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Каратал | Известняки С1 – (1000м х 90м). | Состав, %: СaO – 52; 42 MgO – 1.29 SiO2 – 2.02 Al2O3 – 1.8 Fe2O3– 0.06 Р2О5 – 0.02 | Р2 – 12 млн.т | 1965г. – поиски. Условия благоприят-ные. Выс.2600-2700м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 41026'с.ш. 76009'в.д. Тянь-Шаньский район | Крупное месторож-дение Кенеш. | Изолированный выход из-вестняков площадью 0.24км2; в них продуктивный пласт мощн. 40м. | Состав, %: СaO – 53.74 MgO – 0.17 SiO2 – 1.23 Al2O3 – 0.23 Fe2O3– 0.33 п.п.п.- 43.33 SO3 – 0.1 Р2О5 – 0.02 | Р2 – 250 млн.т | 1973г. – поиски, условия благопр., выс. 2000-2200м. |
| 183 41024'с.ш. 76005'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Нарынское IV (Текесекринс-кое) | Известняки С1. | Состав, %: СaO – 52.96 MgO – 0.91 SiO2 – 2.54 Fe2O3– 0.65 Al2O3 – 0.58 п.п.п.- 42.96 | А+В+С1 – 623т.м3 или 1.675млн.т ТКЗ, 1976г. | 1955г. - дет.разведка тр. "Средазгеолнеруд". Условия благоприят-ные, выс.2170-2200м, до г.Нарына – 3.0км. |
| Известняки и доломиты для цемента |
| 88 41043'с.ш. 74042'в.д. Джумгальский район | Проявление Каракичинское | Среди эффузивов R3 – два горизонта кристаллических известняков протяженнос-тью 4-5км. | Состав, %: СaO – 53.9; MgO – 0.69; SiO2 – 1.56; Al2O3 – 0.25; Fe2O3 – 0.60; SO3 – 0.03; Р2О5 – 0.02; R2O – 0.9; СаСо3 – 95.4 гидравл.модуль –22.2 | С1 +С2 –0.902 млн.т Р1 ~ 5 млн.т | Предв. разведка 1956-57г.г. Условия небла-гоприятные, выс. 2750-3200м. |
| 102 41056'с.ш. 75015'в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Ак-Таш | Доломиты мощн. от 100 до 300м. | Состав, %: MgO – 20.35 – 20.6 | Кат.Р2 порядка 50 млн.т. | Исследовано ИГ АН Кирг. ССР в 1946-47г.г., условия слож-ные: выс.3500м. |
| 252 41001'с.ш. 75039'в.д. Ат-Башинский район | Крупное месторож-дение Грядовое | Среди терригенно-карбо-натной толщи С3 горизонт известняков – 8км х 4.5-150м. | Состав, %: СaO – 51.29-54.42 MgO – 0.55-1.20 SiO2 – 1.57-2.50 Al2O3 – 0.19-0.37 Fe2O3 – 0.38-0.76 К2О – 0.08-0.16 Na2O – 0.18-0.32 SO3 – 0.07-0.11 Р2О5 – 0.005-0.007 | Р1+Р2 – 104.0 млн.т | 1972г. – поисково-ревизионные работы. Условия относительно благоприятные, выс.3100м. |
| Мергели для цемента |
| 175 41036'с.ш. 75048'в.д. Тянь-Шаньский район | Проявление Джаныта-лапское | Среди пестроцветных пес-чанистых глин N – гори-зонт мергеля (300х10м). | Состав, %: СaO – 42.4 MgO – 2.13 SiO2 – 12.69 Al2O3 – 3.99 TiO2 – 0.16 SO3 – 0.10 Fe2O3 – 1.63 Р2О5 – 0.08 п.п.п – 34.52 | Р1 на глуб. 50м 0.420 млн.т | 1960г. – поиски. Условия благоприят-ные, выс.2000м, легко доступно; перспек-тивно. |
| Гипс для цемента |
| 167 41020'с.ш. 75031'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Бак-Терекское | Среди гипсоносных отло-жений N пласт гипса (5кмх1.5-14.5м) I и II сортов. | Состав, %: СaO – 32.48 SO3 – 44.5 Н2O – 19.33 SiO2 – 1.12 Al2O3 – 0.41 MgO – 0.52 Fe2O3 – 0.2 CO2 – 0.47% | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.571 В – 0.091 С1 – 0.691 Всего – 1.353 | Детальная разведка в 1960г. Условия благо-приятные, выс.2300-2500м; подготовлено к эксплуатации. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 22 42012'с.ш. 75033'в.д. Кочкорский район | Крупное месторож-дение Кочкорское | Сцементированные конгло-мераты N-Q1. Вскрытая мощность 30м. Фракции, %: 500-70мм – 27.0; 70-5 – 54.0; <5мм – 20.0. | В обломках – 74% изверженных по-род, 4% - выветре-лых. Щебень и гравий отвечают маркам Dp-8, U-16. Пески требуют промывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.712 В – 1.490 С1 – 2.274 Всего – 4.476 | Месторождение разрабатывается. Выс.1850м, освоенный р-н. Разведка, 1984г. |
| 171 41024'с.ш. 75037'в.д. Тянь-Шаньский район | Мелкое месторож-дение Нарынское | Валунно-гравийно-песча-ные отложения Q3 террасы р.Нарын. Мощность – 4-4.5м. Вскрыша – 0.5-2.5м. Фракции, %: >70мм – 29; 70-5мм – 56.0; <5мм – 18.0. | Обломки на 78% - изверженные поро-ды. Щебень и песок пригодны для бетона. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.007 С1 –0.301 Всего – 0.308 | Месторождение разраба-тывается. Выс. 2000м. Частично освоенный р-н. Разведка, 1984г. |
| 177 41027'с.ш. 75046 'в.д. Тянь-Шаньский район | Среднее месторож-дение Джанбулакское | Пойменные и террасовые песчано-гравийно-валунные отложения р.Нарын. Мощ-ность – 4-5м. Вскрыша – 0.1-2.4м. Фракции, %: 500-70мм – 43.2, 70-5мм – 42.0, <5мм – 14.8. | Обломки на 47.6% - изверженные поро-ды. Гравий и щебень отвечают ГОСТу для бетона "300". Песок требу-ет промывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 1.394 В – 2.427 С1 –6.556 з/б – 1.021 Всего – 11.398 | Месторождение не разрабатывается. Выс. 2000-2100м. Час-тично освоенный р-н. Разведка, 1976г. |
| Прочие неметаллические ископаемые Петролургическое сырье |
| 118 41056'с.ш. 75041'в.д. Кочкорский район | Среднее месторож-дение Тюлек | Покровы базальтов среди песчаниковых толщ Р. Состав: SiO2<50%, Σ Fe2O3< 18%. Содержание плавней – 24,6%. | Модуль кислотно-сти (1.5. Сырье соответствует высшей категории для производства минеральной ваты. | кат.Р1: 2.6 млн.м3 (~7.28 млн.т) | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 2700-2900 м, частично освоенный р-н. Поиски, 1992 г. |
| Асбест |
| 47 42006'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Проявление Укок | 12 участков асбестоносных серпентинизированных из-вестняков PZ1. Длина 100 м, ширина 20-30м, мощность 0.05-0.1м. Мощность про-жилков асбеста до 5-20см. Площадь участков 15-40 тыс.м2. | Асбест хризотило-вый. Содержание 0.67-1.41%. Пре-обладают низкие сорта. | Кат. С2: 11 тыс.т | Перспективный объект для местной промышленности. Выс.2500-3000м, частично освоенный р-н. Поисково-оценоч-ные работы, 1955 год. |
| Подземные воды Пресные воды |
| 18 42018'-42020 с.ш. 75024'-75031' в.д. Кочкорский район | Мелкое месторож-дение Шамсинское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых с песчано-гли-нистым заполнителем от-ложениях QIII-IV в долине реки Шамси. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево- магни-евая. Минерали-зация 0.2-0.5 г/л. | В-4.0тыс.м3/сут С1-23.6тыс.м3/cут В+ С1-27.6 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства Кочкорского района. |
| 19 42008'-42013 с.ш. 75023'-75028' в.д. Кочкорский район | Среднее месторож-дение Каракол-Шамси | Водоносный горизонт в рыхлообломочных отложе-ниях QIII-IV конуса выноса р. Каракол. | Воды гидрокарбо-натные кальцие-вые; гидро-карбо-натно-сульфатные кальциево-натри-евые. Минерали-зация 0.2-0.6 г/л. Общая жесткость 1.65-4.5мг-экв/л. | С1-156.4тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 159 41027'с.ш. 75002'в.д. Акталинский район | Среднее месторож-дение Куртка | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QIII-IV конуса выноса. | Вода гидрокарбо-натная кальциево-магниевая. Мине-рализация 0.45-0.47 г/л. Общая жесткость 3.4-3.8 мг-экв/л. | В+С1+С2-148.6 тыс.м3/сут | Для орошения земель. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 41028'с.ш. 76004'в.д. Тянь-Шаньский район | Крупное месторож-дение Нарынское | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QIII-IV конуса выноса. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево-магние-вая. Минерали-зация 0.24 г/л. | С1+ С2-232.1 тыс.м3/сут | Потребители– промышленные предприятие г. Нарына. |
| 235 41014'-41018'с.ш. 74056'-75000'в.д. Ак-Талинский район | Мелкое месторож-дение Дюрбельджин-ское | Подземные воды приуро-чены к верхнечетвертич-ным-современным аллюви-ально-пролювиальным от-ложениям. | Воды гидрокарбо-натно-сульфатные кальциево-магни-евые. Минерали-зация 0.2-0.4г/л. Общая жесткость 1.70-3.60 мг-экв/л. | С1-9.85тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 251 41003'-с.ш. 75035'в.д. Ат-Башинский район | Среднее месторож-дение Кара-Коюн | Водоносный горизонт в гравийно-галечных отло-жениях QII-IV долины р.Кара-Коюн на площади 19.2 км2. | Воды гидрокарбо-натно-сульфатные или сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магние-вые. Минерализа-ция до 0.1г/л. | В+С1+ С2-172.8тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| Минеральные воды |
| 271 41009'с.ш. 76028'в.д. Ат-Башинский район | Крупное месторож-дение Безбельчир-Арасан | Напорный водоносный го-ризонт в известняках D. | Воды гидрокарбо-натные натриево-кальцие-вые. Минерализация 2.3 г/л., t = 220С. | С1-800 м3/cут | Потребитель – Нарынский завод розлива. |
| 248 40033'с.ш. 75019'в.д. Ат-Башинский район | Крупное месторож-дение Чатыр-Куль | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QII-III. | Воды гидрокарбо-натные натриево-кальциевые и маг-ниево-кальцие-вые. Минерализа-ция 3.7г/л., СО2-2.8г/л | С1-1600 м3/cут | Потребитель – Нарынский завод розлива. |
| Термальные воды |
| 49 42005'с.ш. 75040'в.д. Кочкорский район | Среднее месторож-дение Кочкорское (Джуанарык-ское) | Напорный водоносный горизонт в песчаниках и конгломератах N1. | Воды хлоридные каль-циево-натриевые. Ми-нерализация 0.2-0.4г/л. t – 430С. | В-242 м3/сут С1-147 м3/cут В+ С1-389 м3/сут | Потребитель– Кочкорская спелеолечебница. |

### Ошская область

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые горючие ископаемые Каменный уголь. |
| 1 41003'с.ш. 73048'в.д. Узгенский район | Среднее месторож-дение Каргаша | Шахтное поле (10км2) в отл.J. Падение пластов 10-600; в туюкской св.J1 29 пластов угля, из них 12 кондиц. (мощн.до 1.74м). | Теплота сгорания 7672-8330ккал/кг зольн.-13.4-16.0% влага-1.27-3.0% летуч.-31.4-39.5% сера-0.69-0.79% | Общие запасы тыс.т: С2-129193 Р1+Р2 - 116189 | Разв.-1944-55гг. (ГКЗ- 245882т.т); 1971г.-пере-оценка (170515т.т); 1992г.-переоц. (С2-129193т.т). Уголь коксующ., легко обогат.2ГЖОВ. Перспект. |
| 4 40057'с.ш. 73042'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Зиндан | Пологая синкл. скл. СВ простирания. В зинданской св.J2–8пластов угля, из них 2-кондиц. (мощн. 0.78-6.0м). | Теплота сгорания 7151-8230 ккал/кг зольн.-5-31.5% влага-8.4-15.7% летуч.-27.7-36.0% сера-0.43-0.87% | Общ.запасы т.т.: В+С1-86, С2-11611 В+С1+С2-11697 Ресурсы Р1-6247 всего-17944, в т.ч. Госбаланс для откр.разраб. В-14, С1-72, С2-15 | Разв.-1942-45г. (ГКЗ: С1+С2-19719т.т.); 1971г.-переоц. (В+С1+С2-48051т.т.); 1987-90г.г. Поис.оценоч. работы (С2-11611, Р1-6247т.т.). Отраб. МП "Ырыс", уголь Г, кокс |
| 7 40051'с.ш. 73031'в.д. Узгенский район | Углепро-явление Тариелга (Таржалга) | Антикл.скл. СЗ простир., J отл. на ее крыльях. В зинданской св.J2- 4 пласта угля, кондиц.-1пл.(мощн. 2.09м, дл.1000м, глуб.100м). | Теплота сгорания 6928 ккал/кг зольн.-23-27.6% влага-1.83-4.83% летуч.-26-30.6% сера-1.5-2.36% | Прогнозные ресурсы кат.Р1 – 261т.т. | 1955-56гг.-поиск.оценоч. работы (скв.,шт.). На гл. 500м-С1-4500, С2-11200т.т. Всего 15700т.т. 1995г.-переоценка (Р1-261т.т.). Уголь Д. |
| 2/1 41000'с.ш. 73055'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Туюк | Шахтное поле-7км2. Пад. пластов под (15-550; в туюкской св.J1 34 угольн. пласта, из них 2 кондиц. (мощн. 0.9 и 1.21м). | Теплота сгорания 8433-8545 ккал/кг зольн.-7.2-13.8% влага-2.7-3.2% летуч.-30-34% сера-0.65-0.69% | Общ.запасы т.т.: С1+С2-31202 в т.ч. Госбаланс для открытой разраб.: С1-288 | Разв.-1944-47 и 1950-54гг. (ГКЗ А-642, В-17755, С1-10375, С2-2101т.т). Перео-ценка -1971г. (А+В+С1+С2-115242т.т), 1992г.-переоц. по новым кондиц.(С2-30914т.т). Уголь КО,Ж,ОС, отраб. АО "Туюк". |
| 5 40056'с.ш. 73046'в.д. Узгенский район | Углепро-явление Тургайтепе | Моноклиналь СЗ падения. В зинданской св.J2 три пласта угля, из них один кондиц. (мощн. 0.7-4.0м). | Теплота сгорания 8199 ккал/кг зольн.- 10.8% влага-2.7 % летуч.- 28.9% сера - 0.37% | Общ.запасы т.т.: С1+С2-816 в т.ч. Госбаланс для открытой разраб.: С1-454 | 1987-90гг.-поиск.оценоч. работы (С2-816т.т.). В 1992г.-ТКЗ: для открыт. разработки - 459т.т по кат.С1. Уголь Г, кокс. Разраб. АО "Жазы"; в 1998г. добыто 4.4т.т. угля. |
| 6 40053'с.ш. 73056'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Кара-Тюбе (Кара-Добо) | Отл.J смяты в ряд складок с пад. крыльев под (10-600; в низах туюкской св.J1 22 уголн. пласта, из них кондиц. - 5 мощн. 1.16-2.51м, глуб. от 600 до 1000м. | Теплота сгорания 8066-8479 ккал/кг зольн.- 5.4% влага - 4.1-5.2 % летуч.- 7.8-9.32% сера - 0.48-0.6% | Госбаланс, т.т.: С1-7, С2-188, С1+С2-195. Ресурсы Р1+Р2-40446. | 1941-45г.г. - разв. (В+С1+С2 - 98795тыс.т); 1971г.-пересчет (С1+С2-98662т.т); отраб. МП "Кумбельуголь". ТКЗ 1997г.: С1-7, С2-188т.т. Уголь Т, энергетичен. |
| 8 40051'с.ш. 73051'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Беш-Терек (уч.Зап.и Вост.) | Синкл. скл. с падением крыльев под (10-800; уг-леносны отн. чаарташской (J1) и зинданской (J2) свит; всего 15 угольн.пластов, кондиц.- 2, мощн. 1.25 и 224м, длиной 4150 и 7350м. | Теплота сгорания 8614 ккал/кг зольн.- 15.2-15.8% влага – 1.69-1.93 % летуч.- 25.1-26.2% сера – 0.7-0.85% | Общие запасы С2 – 6819тыс.т | Известно с 1939г.; 1941-45гг.-разв.(ТКЗ: В+С1+С2-8134т.т.); 1971г.-геолого-промыш. оценка (ТКЗ: В+С1+С2-11930т.т.). Уголь Т, энерг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 40050'с.ш. 74001'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Читты | Пологое ЮЗ крыло синкл. скл.СВ простир.; в отл. туюкской св.J1 12 пластов угля, из них 3 кондиц., мощн. 0.78-0.99м. | Теплота сгорания 7914-8414 ккал/кг зольн.- 2.6-14.3% влага – 0.62% летуч.- 9.24% сера – 0.46% | Прогнозные ресурсы кат.Р1 – 6605 тыс.т | 1945-46г.-поиск.оценен. раб. (ТКЗ: 14930т.т по кат.С2); 1971г.-переоц. (ТКЗ: 9147т.т. по кат.С2 и 16144т.т-зб). 1990-92гг.-поиски, переоценка (кат.Р1-6605т.т). Уголь ПА, энерг. |
| 16 40046'с.ш. 74002'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Аксур | Синкл. складка с пад. крыльев под (15-400; угленосны отл.J1 (туюкская и чаарташская св.) 5 угольных пластов мощн. 0.45-0.65м. | Теплота сгорания 8330 ккал/кг зольн.- 6.15% влага – 1.21% летуч.- 18.0% сера – 0.49% | Прогнозные ресурсы на глуб.600м, тыс.т: Р1-43000 Р2-81000 | 1990-92гг.-поиски. Уголь А, антрац. и Т. |
| 22 40043'с.ш. 74011'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Сурташ | Угленос. низы туюкской свиты J1; всего 20 пластов угля в т.ч. 7 мощн. 0.3м, 4 мощн. - 0.5м, суммарная мощность пластов 3.66м. | Теплота сгорания 8196 ккал/кг зольн.- 7% влага – 4% летуч.- 6% сера – 0.6% | Прогнозные ресурсы на глуб.600м, тыс.т: кат.Р1+Р2+Р3-44000т.т. | 1945-47гг.-геолсъемка; 1994г.-поиски. Уголь 1АВ, антрацит. |
| 49 40029'с.ш. 73026'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Алдыяр (уч.Ирису и Алдыяр) | Ирисуйская синкл. субмер. простирания с пологими (150-200) крыльями; в отл.J1 4 угольных пласта, 3 кондиц. (мощн.0.62-3.08м). | Теплота сгорания 7248-7669 ккал/кг зольн.- 22.9-33.2% влага – 3.26-9.75% летуч.- 40-53.3% сера – 0.4-1.53% | Общие запасы, тыс.т: С1-15817 С2-29218 С1+С2-45035, в т.ч. Госбаланс для откр.разр. МП: С1-435, С2-164, С1+С2-599 | 1935г. - поиски (ВКЗ: С1-12005, С2-135000т.т); 1974-75гг.-предв.разв. (С1+С2-45035т.т). Для откр. разраб. утв. ТКЗ запасы: уч.Ирису-1992г.- по кат.С1-319т.т.; уч.Алдыяр-МП "Жалын", 1995г.-С1-117, С2-164т.т. Уголь энерг., Г. |
| 107 40015'с.ш. 74022'в.д. Каракуль-джинский район | Углепрояв-ление Соку-Таш | J отл. залегают монокл. с падением пл. на СВ под (17-300; в туюкской св.J1, два пласта угля, 1конд. (мощн. 1.93м, длина 480м, гл.13м). | Теплота сгорания 6650-7150 ккал/кг зольн.- 19.9% влага – 6.26% летуч.- 31.9% сера – 0.69% | Госбаланс тыс.т. В-25, С1-73 В+С1-98 | 1971-73гг. - разв. (ТКЗ: В-26, С1-19, В1+С1-45т.т. на глуб. 12.8м); 1991г.-предв. разв. (ТКЗ: В-39, С1-73, С1+С2-112т.т). Для откр. разр. МП"Кон-Коргон" в 1992 ТКЗ утв.: В-25, С1 - 73тыс.т. Уголь Д, энерг. |
| Бурый уголь |
| 62/1 40022'с.ш. 72042'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Алмалык (разрез Алмалык и участок Восточный) | Синкл. с пологим (25-300) сев.крылом и крутым (500) южн.крылом; угленосны отл. J1-2 (кызылкийская св.); один кондиц.пласт угля сложного строен. мощн. от 1.5 до 104 м (ср.23.6м). | Теплота сгорания 7061 ккал/кг зольн.- 25.4 % влага – 7.06 % летуч.- 44.3% сера – 1.44 % Н-5-7%, С-71-76% N- 0.5-0.7% | Госбаланс по разрезу тыс.т.: А-3527, В-8330, С1-7380, С2-64 Всего – 19301 т Общие запасы: А+В-11857, С1- 17192, С2-45972, всего – 75021; Р1-29486 | Разраб. с 1903г.; разв.1955- 59г.г. (ГКЗ А-3571, В-5435, С1-6061, С2-5588т.т); доразв. 1973-79г.г. (ГКЗ: А-4779, В-9707, С1-7597, С2-207т.т). На разрезе добыто 6994 т.т угля. Уч.Восточный: поиски 1984-86гг. на гл. от 300 до 1400м (С1+С2-55720, Р1-29486т.т). Уголь 3Б, энерг. |
| 91 40016'с.ш. 72025'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Абшир (уч.Карьер-ный, Зап. и Вост.) мелкое | Останец J отл. надвину-тый на четв. конгломера-ты; угленосны отл.J1-2 (кызылкийская св.), всего 3 кондиц. пласта мощн. 1.2-88.3, ср.20.8 м, гл.500м. | Теплота сгорания 5806-6658 ккал/кг зольн.- 19.4-21.8% влага – 6.56-11.2% летуч. –41.2-45.4% сера – 1.78-4.5 % | Общие запасы (карьер, уч.Вост., Запад.), т.т. В-16147, С1-6060, С2-4007, зб.3674, всего 29888, в т.ч. Госбаланс: В-7813, С1-3428, С2-2795, зб.2945, всего 16981 | Поиски - 1949-50гг.; пред. разв. 1959-60 и 1971-73гг.; дет.разв. и доразв.-1960-82г.г. Карьер экспл. с 1967г., добыто 16161т.т угля. Разв. участков продолж. Уголь 3БФ, энерг., гуминовый уголь для удобрения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 108 40012'с.ш. 72016'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Бешбурхан | Отл. J и К слагают асси-метр. синкл. складку СВ простир. с пад. крыльев 25-400; угольный пл. в кызылкийской св. J1(1 пл. мощн.10м) и алмалыкской св.J2 (1 пл. мощн. 12.82м). | Теплота сгорания 6806 ккал/кг зольн.- 19.41% влага – 10.48% летуч. –37.5% сера – 1.62 % полукокс-71.75% смолы 2.16% | Гос.баланс, т.т.: В-20677 С1-16667 С2-797 всего 38141 зб - 4084 | Поиски 1980-82гг.; предв. и дет.разв.-1982-91гг. (ТКЗ: А+В+С1-37344т.т.). Уголь 3Б, энерг.топливо и сырье для получ. газа. Объект рентабелен для отработки, намечается эксплуатация. |
| 83 40019'с.ш. 72040'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Ятань (Жатан) | J отл. мощн. 190м слагают опрокинутую синкл. СВ простир.; угленосны отл. J1-2 (кызылкийская св.); шахтное поле 3.8х0.5км, один рабоч. пласт угля мощн. 24.4м. | Теплота сгорания 6599 ккал/кг зольн.- 21.35% влага – 9.68% летуч. –42.24% сера – 1.98 % | Общие запасы на глуб. 530м, тыс.т: С1-11691 С2-5045 С1+С2-16736 Госбаланс: С1 – 797т.т. | Поиски - 1955-87гг.; предв.разв. 1987-89гг. Отработка МП "Жатан" с 1998г., добыто 3.6т.т. угля. Рекомендуется постановка дет. разв. Уголь 3Б энерг. |
| 195 39044' с.ш. 72054' в.д. Алайский р-н | Мелкое месторож-дение Кызыл-Булак | Тектонический блок (100-300х1000м) J отлож. мощн. 170м; угленосны отл. нижней св.J1; один угольн. пласт мощн. 4.2-74.1м, крутопад. (>65-700) | Теплота сгорания 7573 ккал/кг зольн.- 12.3-15.6 % влага – 1.3-12.8% летучие–40.8-43.9% сера – 0.18-0.39% | Госбаланс, т.т: В-79, С1-1573, С2-2309, всего 3961. Р1-369. | Поиски 1993-94гг.; дет. разв. 1994-95гг. Экспл. фирмой "Кен" и АО "Ош-Пирим"; до 1999г. добыто ~ 119т.т. угля. Уголь 3Б, энерг. |
| 219 39037' с.ш. 72020' в.д. Алайский район | Среднее месторож-дение Норус-Куль (уч.Сары-Джилга и Кавык) | Сев. крыло синкл. субшир. прост.; угленосны отл.J1 (согульская св.); уч.Сары-Джилга-3пл. угля, 2 кондиц. (мощн.1.36-2.39м), уч.Кавык -3пл. угля, 1 кондиц. (мощн. 1.17м). | Теплота сгорания 5100 ккал/кг зольность- 18 % влага – 8 % летуч.–33.8-49.7 % сера – 0.3-1.1 % | Госбал.:С1-124т.т. Прогн.ресурсы на глуб 600м, т.т: Р1-79000, Р2- 136000; Р3-170000, всего 385000т.т. | Кавык - разв. 1971-79гг. (В+С1+С2-116т.т); отраб. 10.8т.т. Сары-Джилга-предв. разв. (С1-134т.т.); отработано МП "Медер" 10т.т. Уголь 3Б, энерг. |
| 182 39058' с.ш. 73012' в.д. Карасуйский район | Мелкое месторож-дение Ходжакелен (Хожокелен) | СВ крыло ассим. синкл. складки с пологим ЮВ (300) и крутым СЗ крылом; угленосны отл.J1 мощн.80м, 4 конд.пласта угля мощн. до 9.4м. | зольность- 10.3 % влага – 6.7-14.8 % | Госбаланс, т.т.: С1 - 62, С2 - 54, С1+С2 - 116 | Поиски – 1973-75гг. (Р1 –959т.т.), разв. уч.Кожо-келен II-1989г. (С1-60.2 т.т). Эксплуат. МП "Ала-Тоу". В 1998г. добыто 5.2 т.т угля. Уголь 3Б, энерг. |
| Металлические ископаемые Черные металлы Хром |
| 135 40007'с.ш. 72026'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Джейранское (Долейронское) | Диагонал. (СВ) зона (4км х 50км) катаклаза и серпентинизации интрузии пироксенитов (-D2. В ней разрознен. рудн. тела с гус-той вкрапленностью хромшпи-нелидов размером 10-15х0.5-1.5м. | Cr – 18.3 % | кат.Р1 – 0.366 млн.т | Перспективы незначитель-ные. В 1965г. геол. съемка м-ба 1:25000. Район освоен; выс.отм. 2960-3000 м. |
| 196 39045'с.ш. 73034'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Стас-2 | Зона дробления, анкеритиза-ции и хромитовой минерали-зации в эффузивах D длиной более 100м и мощностью 20м. | Cr – до 50 % Ni – 0.22 % Co – 0.055 % Hg – 0.01 % | кат.Р2 – Сr –0.024млн.т | Перспективы не ясны. В 1969г. геол. съемка м-ба 1:50000 с малым (53м3) объемом канав. Район высокогорный (3800м), труднодоступный. |
| Цветные металлы Алюминий Бокситы |
| 183 39059'с.ш. 73013'в.д. Карасуйский район | Рудопроявление Загара | Предъюрская кора выветрива-ния, вмещающая стратифици-рованные линзы аллитов и бокситоподобных пород (300-3200м х 8м). | Al2O3–21.91-39.98% сред.– 30.94% модуль – 1.0 | на 01.01.1995г. кат.Р1- Al2O3–96.5 тыс.т | Бесперспективное. Поиски с поверхности в 1970-1972г.г. (канавы, бороз. пр.). Высо-когорная зона (3300-3600м), не освоенный район. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь |
| 36 40032'с.ш. 73048'в.д. Каракульджинский район | Мелкое месторож-дение Терексу | Продуктивный пласт медистых песчаников (5000 х 70м) в составе красноцветной толщи К1-2 содержит пластообразное рудное тело - 300 х 1.96 м. | Cu – 1.06 % (0.18 – 3.03 %) | На 01.01.94г. Р2 – 135 тыс.т | Сохраняет перспектив-ность в качестве мелкого стратиформного мест-ния |
| 119 40012'с.ш. 73038'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Аккия | Линзовидные рудные тела (20-40м х 0.5-6м) с вкраплен-ностью халькопирита в блоках девонских известняков зажа-тых в зоне разлома. | Cu – 0.11-0.88 % | На 01.01.1977г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 120 40010'с.ш. 73038'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Чон-Блеули | 3 горизонта медистых песча-ников в толще К2. Мощности горизонтов 0.9-1.0; 1.4 м. | Cu – 0.16 % - 1.67 % - 1.13 % | На 01.01.1974г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перс-пектив не имеет. |
| 54 40026'с.ш. 74010'в.д. Каракульджинский район | Среднее месторож-дение Ойтал II (Кундук) | Горизонт медистых песчани-ков, глин, аргиллитов среди красноцветных толщ К1-2. | Cu – 0.17 % (0.02 - 2.81 %) | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 601.1 тыс.т | Потенциально-перспектив-ный объект, наращиваю-щий к востоку м-ние Ойтал - I. |
| 53 40026'с.ш. 74009'в.д. Каракульджинский район | Среднее месторож-дение Ойтал I (Кундук) | Горизонт медистых песчани-ков и аргиллитов (2000 х 10м) среди красноцветных толщ К1-2. | Cu – 0.17 % (0.24 – 1.32 %). | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 604.4 тыс.т | Потенциально-перспектив. объект стратиформного типа, расположенный в умеренно-освоенном р-не, на высотах до 2300м. |
| 65 40021'с.ш. 74013'в.д. Каракульджинский район | Рудопрояв-ление Терек | Горизонт медистых песчани-ков (2500 х 11м) в красноцвет-ной толще К1-2. | Cu – 0.22 % | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 78.6 тыс.т | Бесперспективное. |
| 66 40022'с.ш. 74013'в.д. Каракульджинский район | Мелкое месторож-дение Бура | Горизонт медистых песчани-ков (2000 х 17.5м) в составе красноцветной толщи К1-2. | Cu – 0.22 % (0.02-0.79 %) | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 125 тыс.т | М-ние сохраняет перспективу при положительных резуль-татах на м-ниях Ойтал I, II, продолжением которых оно является. |
| 67 40023'с.ш. 74022'в.д. Каракульджинский район | Рудопрояв-ление Узунайрек | Горизонт медистых песчани-ков (2500 х 3м) в составе красноцветной толщи К1-2. | Cu – 0.22 % | На 01.01.1982г. кат.Р2 : Cu – 21.4 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 216 39039'с.ш. 72016'в.д. Чон-Алайс-кий район | Рудопрояв-ление Водораз-дельное | В известняках D2-3– минерали-зованный штокверк (200 х 150м), включающий 3 рудн.зоны с размерами 140-200м х 10-22.5м, общей площадью 7850м2. | Cu – 0.53 % Ag – 20 г/т Pb – 0.3 % Zn – до 1.0 % Au – 0.12 – 46.6г/т среднее – 0.5 г/т Sn – 0.1 г/т | Кат.Р2: Cu – 1.1 тыс.т Ag – 4.24 т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 228 39027'с.ш. 72052'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Таш-Кюнгей- Ачикташское | Пестроцветные медистые песчаники и алевролиты К2, содержащие рассеянную страти-формную медную минерализа-цию. Мощность рудоносн. интерв. 0.2-1.0м, протяженность – первые км. | Cu – 0.08 –3.3 %, в т.ч. промышленные – 1.0-3.3 % Ag – до 100 г/т и > | Кат.Р2: Cu – 22.9 тыс.т | Перспективный район. Удаленный, слабо изучен-ный. Общие поиски м-ба 1:50000, 1995г. |
| 198 39046'с.ш. 73035'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Стас | Минерализованная зона дроб-ления (20 х 4м) в из-ках D3, несущая прожилково-вкраплен-ное халькопиритовое оруде-нение. | Cu – до 2.39 % | На 01.01.1972г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 39032'с.ш. 73025'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Кичкесу | 4 горизонта медистых песча-ников (1800-2700м х 1.89-2.74м) среди красноцветных толщ К1. | Cu – 0.10-0.14 % среднее – 0.12 % макс.-0.54 % | На 01.01.1995г. кат.Р1 : Cu – 13.8 тыс.т | Бесперспективное. |
| Свинец и цинк Свинец |
| 25 40038'с.ш. 73052'в.д. Кара-Кульд-жинский р-н | Рудопрояв-ление Аккорум | Два сфалерит-галенит-карбонат-кварцевых тела (150-300 х 0.38-2.7м) в зоне разлома среди песчаников С1. | Руд.тело 1: Pb – 11.07 % и руд.тело 2: Pb – 0.80 % | На 01.01.1981г. кат.Р1: Pb – 3.38т.т/3.44% | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 176 39059'с.ш. 72032'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Сарыджайлоо | Жильная зона (470 х 9м) в гранодиоритах Р1, включаю-щая десятки кварц-сульфид-ных жил (15-60 х 0.6м). | Pb – 0.8 % Ag – 64 г/т Au – 0.2-2.0 г/т среднее 0.8 г/т Sb – 0.3 % Cu – 0.32 % | кат.Р1: Pb – 169.2 т.т Au – 1.7 т Ag – 135.5 т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Высоко-горная зона (3000м), частично освоенный район. |
| 206 39041'с.ш. 72044'в.д.. Чон-Алайский район | Рудопрояв-ление Сарыкунгей | 8 мелких жил и жильных зон (15-157 х 1.5-7м) с полуокис-ленной галенит-полисульфид-ной минерализацией среди глинистых сланцев С2-3, прорванных малыми телами диоритов Р. | Pb – 0.66-4.34 % (до 31.12 %) Zn – 0.34 % (макс.5.26 %) Fe – до 46.69 % Sb – до 2.04 % Au- до 0.2 г/т Ag – до 45.9 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| Свинец, цинк |
| 157 40001'с.ш. 72030'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Акчукур | 5 мелких крутопадающих рудных линз (20-40 х 1.5-2м) в сланцевых толщах S1-2. | Pb – 2.3-28 % Zn – 0.45-5.75% Мо – 0.19-0.5 | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Поисковая детализация с поверхности, 1952г. (ка-навы, бороздовые пробы). |
| 148/1 40003'с.ш. 72040'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Мазар | Столбообразные мелкие (10-15м) тела окисленных сфалерит-галенит-полисульфидных руд в узлах сочленения разноори-ентированных трещин среди известняков С2. | Pb, Zn, Сu – 1% Ag – 0.2-557 г/т Au – до 9.4 г/т Sb – до 0.84 % | Нет сведений. | Самостоятельных перспек-тив не имеет. |
| 51 40029'с.ш. 73049'в.д. Каракуль-джинский район | Рудопрояв-ление Курган-Буйга | Минерализованные зоны – жильные штокверки, вмещаю-щие десятки кальцитовых жил с вкрапленностью и прожил-ками галенита, сфалерита, халькопирита среди глинистых сланцев С2-3. 3 штокверка – 180-250м х 3-20 х 20-50м. | Pb – 4.76 % Zn – 2.67 % Ag – 4.1-14.3г/т (макс. до 167 г/т) | На 01.01.1954г. кат.С2 – Pb - 6 т.т Zn – 1.78 т.т | Бесперспективное. |
| 27/1 40038'с.ш. 74026'в.д. Каракуль-джинский район | Рудопрояв-ление Мустер | Сближенные минерализован-ные зоны (1000 х 3-40м) кварц-карбонатного прожил-кования с вкрапленностью га-ленита и сфалерита в толще J2-3. | Pb – до 0.8 % Zn – до 1 % Ag – до 77.7 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Выс. 3700-4700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 39042'с.ш. 72024'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Теке-Салды | Мелкие контрастные поли-сульфидные рудные гнезда, жилы, штокверки (до 200 х 90м) в экзоконтакте грано-диоритов Р1 среди извест-няков D3-C1. | Pb – 5.6 % макс. – 16.6% Zn – 4.6 % Ag – 120 г/т макс.-883 г/т Cu – 0.67 % макс. – 5.92 % Sn – 0.32 % макс. – 0.46 % Au – до 46.6 г/т | На 01.01.1968г. кат Р2: Pb – 80 т.т Zn – 55 т.т Ag – 100 т Sn – 4 т.т Cu – 8 т.т | Объект для старательской отработки богатых руд. Выс.3000-3300 м, умеренно развитая инфраструктура. |
| 194 39044'с.ш. 72040'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Канджилга | Минерализованная зона (160 х 20м) на контакте гранодио-ритов Р1 с мрамором C1. | Pb – 7 % Zn – 1.7 % Ag – 54 г/т Au – 0.6-3 г/т среднее – 1.6г/т | Кат.Р2 – Pb – 120 т.т Zn – 24 т.т Ag – 86 т Au – 1.3 т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Выс. 3000м, частично освоен-ный район. |
| Редкие металлы Олово |
| 207 39042'с.ш. 71037'в.д. Чон- Алайский район | Мелкое месторож-дение Аллаудинс-кое | В апофизе граносиенитов Р2-Т, секущей мраморы С1, серия скарновых линз в полосе 140 х 0.3-4.5м. | Sn – до 10.86% ср. 1.57 % в скарнах: Bi – до 0.15 % BeO – 0.3 % Au- до 20 г/т Ag – 100г/т Pb- до 1.0% | Р1 на глуб. 45.0 м 2747 т | 1966-67г.г.–геолсъемка м-ба 1:5000; 1975-79г.г.-поиски м-ба 1:1000 (к-вы, шт, пробы); условия не благопр.; выс. 3600-3800м. |
| 208 39042'с.ш. 71038'в.д. Чон- Алайский район | Рудопрояв-ление Кызыл-Сай | Вдоль контакта известняков и терригенных отложений С –минерализованная зона (3000 х 2-50 х 500м). | Sn – 0.29 % Ag – 64.4 г/т | Р1 – 900 т (0.29 %) | 1974-82г.г. - детальные поиски; (к-вы, пробы); выс. 4000-4500м. |
| 220 39035'с.ш. 71058'в.д. Чон- Алайский район | Мелкое месторож-дение Сентябрьское | В сланцах S2-D1 и алевро-литах D3-С1 – два рудных тела в минерализованных дайках гранит-порфиров: 525 х 2.3 х 260м и 500 х 2.5 х 250м. | Sn – 0.44 % Au – 1.9 г/т Ag – 2.0-146.2г/т Pb- до 1.2 % Sb – 0.19 % As – 1.0 % | P1 на глуб 260м: Sn – 7165 т Au – 1.55 т | 1986-90г.г.–групповая геол-съемка м-ба 1:50000, поиски м-ба 1:5000 (к-вы, шурфы, борозд. пробы). Условия благопр., выс.2700-3200м, доступно; перспективно. |
| Олово, полиметаллы |
| 179 39057'с.ш. 72059'в.д. Карасуйский район | Мелкое месторож-дение Ходжа-Келды | В зонах экзо-эндоконтактов массива гранодиоритов Р1, прорывающих конгломераты С2 – 8 минерализованных зон, включающих 7 жильных рудных тел 37-167 х 2.1-250м и рудный штокверк 310 х 30 х 250м. | Sn- cр.0.25 % Pb – до 0.18 % Cu – 0.42 % Zn-0.10 % Bi- 0.05 % Au – до 1.1 г/т Ag – до 17.2г/т | На глуб. 250м Sn: С2-271.8т (0.69%) Р1-2299т (0.25%) Р2-1176т (0.21%) Всего – 3747.8т (0.25%) Ag- С2+Р1+Р2-70.3т (8.5 г/т) Au- С2+Р1+Р2-4.157т (0.5 г/т) Cu - Р1+Р2-34692т (0.42%) Pb - 14862т(0.12%) | 1981-84г.г.-поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы-430м, шт.-3700м, скв.-1353м); условия благопр., выс.2500-3100м, доступно; малоперспективно. |
| 181 39059'с.ш. 73006'в.д. Карасуйский район | Мелкое месторождение Каинды-Джилга | В зонах экзо-эндоконтактов массива гранодиоритов Р1- 7 линейных штокверковых зон 100-360 х 0.2-38 х 250м и скарновая залежь S=20000м2 | Sn- ср.0.08 % Ag – до 678 г/т Au – 4.7 г/т | Р2 на глуб.250м Sn- 9712т(0.08%) Ag –127т(13.9г/т) Au – 0.13т(4.7г/т) | 1983г. –поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы); выс. 3500-3800м. труднодоступно; не перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольфрам |
| 70 40022'с.ш. 72027'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Участок Заводской (Южно-Чонкойское) | В силурийских кремнистых, углисто-глинистых сланцах выделено 19 рудных пластовых тел (200-700 х 0.7-13.5 х 80-500м). | WO3 – 0.196% Cu – 0.08 % Zn – 0.02 % Pb – 0.01 % | Р1 – WO3 –23905 т | 1981-85г.г. - поисково-оценочные работы. Объект слабо изучен, условия благоприятные; южный фланг ртутного м-ния Чонкой; перспективно. |
| 159 40001'с.ш. 72035'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Карагойское | На контакте гранодиоритов Р1 с известняками С1-2 – скарновая зона (80-700 х 3-17 х 100м), включающая 5 рудных тел. | WO3 – 0.2 % Au – до 97.3 г/т Ag – 0.7-123 г/т As – 1.0-14.63% | Р1 – на глуб. 100м: WO3 –305 т Au – 1.67 т (6.2 г/т) | 1949-52, 1968, 1984-91г.г. –поиски (к-вы, шурфы). Выс.2900-3500м; перспек-тивы не выяснены. |
| 106 40013'с.ш. 73035'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Будалык | В терригенных отложениях С2, пронизанных дайками аплитов и гранофиров С3 – минерализованная зона (1600х100-250м), включаю-щая пять рудных жил и даек (35-40 х 4.0-8.2м). | WO3 – 0.17 % Cu – 0.12 % Bi – 0.07 % CaF2 – 3.0-7.38% | Р1 – на глуб. 100м: WO3 –1048 т Cu – 1073 т Bi – 628 т | 1973-75г.г.-поиски (к-вы, пробы); 1976г. геолсъемка м-ба 1:50000. Условия благопр., выс.2150-2600м, доступно, мощность рых-лых отл. до 17м. |
| 167 40004'с.ш. 73030'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Таушкан | В известняках С1-2 кварцевые и кварц-карбонатные жилы (30-120 х 0.6-2.0м) с рудной минерализацией. | WO3 – ср.1.2 % Pb – 0.71 % Au – 0.2 г/т Ag – 44.8 г/т | Р2 – на глуб. 100м: WO3 –504 т Pb – 930 т Au – 0.026 т | 1970-72г.г. геолсъемка м-ба 1:50000 и 1:10000 (к-вы, пробы). Условия весьма благопр., выс.2700-3000м. Перспективное |
| 225 39027'с.ш. 71039'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Бир-Суу | В эндо-экзоконтактах штока гранодиоритов С3- Р1, проры-вающего известняки и песча-ники олистостромы С1-2– штокверк разноориентиро-ванных рудоносных жил и прожилков кварца (250 х 350 х 150м). | WO3 –0.054 % Au – 0.3 г/т Ag –1.2-22.6г/т As – 0.02-0.3% | Р2 – на глуб.150м WO3 – 17718 т Au – 9.84 т | 1984-90г.г.–геолсъемка м-ба 1:50000. Условия благопр., выс.3400м, легко доступно; перспективно. |
| 187 39052'с.ш. 72059'в.д. Карасуйс-кий район | Рудопрояв-ление Джиптык-Су | В гранодиоритах С3 - Р1 и сланцах С1 – серия кварц-сульфидных жил, среди них одно рудное тело дл.150м и мощн. 1.5м. | WO3 –0.19 % | Р2 на глуб 100м 42 т | 1958г. – поиски м-ба 1:50000. Условия относит. благоприятные, выс.3200-3300м; не перспективно. |
| 188 39052'с.ш. 73000'в.д. Карасуйс-кий район | Мелкое месторож-дение Кальтабаз | В экзоконтакте гранодиори-тов С3-Р1, прорывающих из-вестково-терригенные поро-ды С1 среди гранат-пироксе-новых скарнов три жилооб-разных рудных тела (400-600 х 1.0-10 х 100м). | WO3 –0.35 % Сu – до 2.0 % Мо – до 0.3 % | На глуб 100м Р1 – 8139.6 т Р2 – 7060.5 т Р1+Р2 –15200.1 т | 1982г.-геолсъемка м-ба 1:50000, 1983г.-детальные поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы). Условия сложные, выс.3500-4200м, трудная доступность, перспективно. |
| 192 39048'с.ш. 72040'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Киндык | Скарновые тела на контактах гранодиоритов Р1 с известня-ками С3-Р1 сосредоточенные на 4 участках (200-2000 х 0.5-100 х 70-150м). Всего 30 скар-новых тел, из которых 13 руд-ных (10-200 х 0.3-10 х 10-150м). | WO3 –0.23-0.87% Сu – до 1.16 % Мо – до 0.2 % | 1941г. На глуб от 10 до 150м С1–1175т(0.27%) С2–1768т(0.25%) С1+С2 –2943т(0.26%) 1978г. Р1+Р2- 10000т | 1941-42г.г. поисково-оценоч-ные работы (к-вы, пробы); 1976-78г.г. - поиски м-ба 1:50000, 1:10000 (к-вы, пробы). Условия сложные, выс. 3650-4200м, |
| 193 39048'с.ш. 72046'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Курумды | Две линзовидные оруденелые скарновые залежи (420-140 х 0.5-15-30м) на контакте гра-нодиоритов Р1 и карбонатно-терригенных пород S2-D1. В гранодиоритах маломощные рудные кварцевые жилы. | В скарнах WO3 –0.20-3.25% В жилах WO3 –0.28-0.40% Ag – до 65.4г/т | Не подсчи-тывались | 1976-79г.г.–геолсъемка м-ба 1:50000. Условия сложные; выс. 4400-4500м; бесперс-пективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 39034'с.ш. 72007'в.д. Чон-Алайский район | Рудопроявление Буралбас | Вдоль контакта гранодиори-тов Р с известняками S2 – скарновая рудная залежь (100х0.3-0.5м). | WO3 –0.17 % | Р2 на глуб 50м WO3 –130 т | 1952г. – геолсъемка м-ба 1:200000 (пробы). Выс. 3200м, доступно, не перс-пективно. |
| Мышьяк |
| 153 40001'с.ш. 72017'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторож-дение Учкольское Участки: Северный, Западный, Восточный | Зоны дробления с кварц- ар-сенопиритовой минерализа-ции среди скарнированных известняков S2. | As - 5.3% Sb - до 0.11% Pb - до 0.52% WO3 - до 0.52% | Кат. Р1: As - 3.078т.т | Перспективное. Поиски 1954-55г.г. Экономические условия трудные. Выс. 3300-3500м. |
| 160 40004'с.ш. 72058'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторождение Турук 1 | Кварц-арсенопиритовые жи-лы (мощн. 0.1-2.4м) в мине-рализованной зоне (320х10м) на контакте гранодиоритов Р1 со сланцами S. | As - 3.98% Au - 1.2г/т Ag - 23.6г/т Cu - 0.25% Bi - 0.05% Sb - 0.18% | Кат. А+В+C1+C2 - 1.303т.т, в т.ч. А+В - 0.212т.т С1+С2- 1.091т.т Au - 0.154т Ag - 3.0т Sb - 0.23т.т Cu - 0.32т.т | В 1939-40г.г. -разведка (шт., шурфы), в 1960г. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы). Условия благоприятные. Выс. 2700м. |
| 164 40001'с.ш. 73005'в.д. Наукатскийрайон | Среднее месторождение Тепши - Чаир (участки Тепши, Чаир) | Зона дробления (700х100м) и сульфидной минерализации среди скарнированных извес-тняково-кремнистых сланцев С1. | As - до 6% Au - 0.2г/т Ag - до 7г/т Bi - до 0.01% | Кат. Р1: As - 45т.т Au - 0.024т Ag - 0.84т | Песрпективы незначитель-ные. Поиски 1957-59г.г., 1965-67г.г. Район экономи-чески освоен. Выс. 3200м. |
| 166 40001'с.ш. 73008'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторождение Джульчирак | Зона разлома (80-20м) с сульфидной минерализацией на контакте гранодиоритов Р и сланцев с прослоями известняков S2. | As - 2.34 до 10% Co - до 0.004% Au - 2.1 до 7.0г/т Cu - до 0.5% Zn - до 0.5% Ag - десятки г/т | Кат. С2: As - 3.5т.т Au - 1.0т Ag - 4.8т | Поиски 1957-59г.г., 1965-67г.г. Условия сложные. Выс. 2670-3200м. Перспек-тивы незначительные. |
| 215 39041'с.ш. 71056'в.д. Алайский район | Мелкое месторождение Кош-Каин | Серия кварц-арсенопири-товых жил (200х2м) в мраморах С2-3 и в экзокон-такте массива диоритов С3-Р1. | As - 15% | Кат. Р2: As ( 6т.т | Перспективы не ясны. М-ние известно с 1932г., изу-чалось в 1936г. и в 1953г. Условия сложные. Выс. 3500-3700м. |
| 186 39055'с.ш. 72041'в.д. Наукатский район | Крупное месторождение Кашка-Су | Зона брекчирования и сульфидной минерализации (500х15м) в экзоскарнах на контакте гранодиоритов Р1 с известково-кремнисто-слан-цевой толщей С2. | As - 7% Au - до 0.3г/т Ag - до 11.2г/т Р - 10% | Кат. Р1: As - 52.2т.т Au - 0.675т Ag - 25.2т Р - 75т.т | Перспективное. Изучен-ность объекта низкая, из-вестен с 1949г. Условия сложные. Выс. 4200м. |
| 185 39054'с.ш. 72038'в.д. Наукатский район | Среднее месторождение Бель-Алма | Зона дробления с кварц-арсе-нопиритовой минерализа-цией в экзоконтакте грано-диоритов Р1 с карбонатно-терригенной толщей. 9 жиль-ных тел (50-500х0.3-0.5м). | As - 20.26% Bi - 0.015% Со - 0.018% Sb - 0.05% Au - 0.7г/т Ag - 4.3г/т Мо ( 0.01% | Кат. С1+С2: As-13.11т.т Au - 0.05т Ag - 0.32т | Перспективы ограничены. Поиски 1938г., геолсъемка м-ба 1:50000 - 1976г. (к-вы, врезы - 1000м3, борозд. опроб. - 100пр.). Условия сложные. Выс. 4500-4700м. |
| Молибден |
| 184 39054'с.ш. 72036'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Сай Молибде-новый | Кварц - молибденитовые и кварц- молибденит-арсенопи-ритовые жилы (20-40мх0.05-0.2м) в гранодиоритах Р1. | Мо - до 0.6% Bi - 0.03-2.6% Au - до 0.7-10г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Ледниковая зона (4700м), не освоенный р-н. Поисковые работы с поверхности при геолсъемке м-ба 1:50000, 1973-75г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висмут |
| 142 40003'с.ш. 72018'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Горджал-гасай | Жильный штокверк в песча-никах С1, насыщенный десят-ками мелких (1-15 х 0.05-0.2м) висмутин-кварцевых жил и прожилков. | Bi - 0.02% | Нет сведений | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3100-3500м), слабо освоенный район. Геолсъемка м-ба 1:25000, 1963-65г.г. (к-вы, бороз. пр.). |
| Ртуть |
| 58 40026'с.ш. 72017'в.д. Араванский район | Мелкое месторож-дение Карачатыр | 14 крутопадающих зон лист-венитизации (80-350 х 5х50х 10-150м) в покровно-чешуй-чатом пакете метабазитов PR3, карбонатно-терригенных толщ С1-2, моласс Р1. | 0.01-3.44 %; среднее по месторож-дению-0.33% | На 01.01.1973г кат. С2: 176.7 т. | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Низкогорная зона (700-950 м), хорошо освоенный р-н. Поиски с поверхности, оценка на глу-бину 1968-73 гг. (к-вы, шурфы, штольни, скв.). |
| 60 40024'с.ш. 72022'в.д. Араванский район | Рудопрояв-ление Ак-Терек (в т.ч. участок Сары-Таш) | Минерализованные зоны (240 х1-3м) и плитообразные тела (40х1-3.85м) с кварц-диккит-киноварной минера-лизацией среди вулканитов D1 и терригенных толщ С2-3. | 0.08-0.66%, среднее – 0.14-0.23 % | На 01.01.1995г кат. С2: Ак-Терек-84.2 т Сары-Таш-14.5т Всего-96.9 т | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Изучено до глубины 700 м. Предва-рительная разведка 1950-52 гг. (к-вы,шурфы,скв.). Низ-когорная зона (1000-1300 м) |
| 61/1 40023'с.ш. 72021'в.д. Араванский район | Рудопрояв-ление Улуг-Тау | 4 мелкие жилы, прожилки, линзы (0.7-2.5 х 0.1-0.8 х 1-2.5 х10-20м) среди зоны листве-нитизации (1300х40м) по тектоническому к-ту углисто-кремнистых сланцев С1-2 и эффузивов D1-2. | В зоне – 0.01-0.06 %, в жилках, линзах – 2.87- 8.38 % | На 01.01.1995г жилы: кат. С2- 0.6т/7.58 %/ зона Р1–4.2 т /0.06 %/ С2+Р1 – 48 т | Бесперспективное. Низко-горная зона (1250-1300м), хорошо освоенный р-н. Поиски, оценка на глу-бину1944-52гг., (к-вы, шур-фы, шахта, скважины). |
| 61 40023'с.ш. 72025'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Чонкой | Крутопадающие линзы, стол-бы с киноварным орудене-нием (30-150 х 1-20 х 60-190 м) в составе 5 субширотных зон лиственитизации по серпентинитам (2.5км х 4-130 х 800-1250 м), среди вулканогенных (Є1, D1-2) и терригенно-кремнистых аллохтонных (S2) комплек-сов. | 0.01-16.5% среднее по месторож-дению 0.274% | На 01.01.2000г. С1-6.395 т.т С2-18.815 т.т забал.-0.848т.т | Крупное разведанное м-ние, эксплуатировалось до 1999 г., законсервировано. Низкогорная зона (1240-1300 м), хорошо освоенный р-н. Поиски,оценка, деталь-ная разведка 1950-1982г.г. (к-вы, шурфы, штольни, скважины). |
|  |  |  |  | Всего-26.058 т.т Отрасл.баланс: С2-2.513т.т Р1-5.0 т.т Р2-5.0 т.т |  |
|  |  |  |  | Всего-38.571т.т |  |
| 62 40022'с.ш. 72037'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Араван | Рудные тела гнездово-тре-щинного типа с кварц-диккит-киноварной минерализацией (1-20х0.7-4х10-20м) среди кремнистой толщи S2-D3. | 0.08-0.84 %, среднее – 0.32 % | На 01.01.1960г кат. С1: 150.8 т. | Бесперспективное. Низко-горная зона (1050-1300 м) Поиски предварительная, и детальная разведка, 1956-81гг., (канавы, шурфы, штольни, скважины). |
| 97 40014'с.ш. 72020'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Мечеть-Мия | Маломощная (0.3м) зона дробления среди известняков С2 с примазками киновари. | Hg-0.01 % | Нет сведений | Перспективы не ясны. Поиски м-ба 1:50000 (1965 г., 2 канавы). Выс. 2400 м. |
| 72 40020'с.ш. 72036'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Копурбаши | Линзовидное кварц-диккит-киноварное тело (360х1х60 м) в зоне крутопадающего разлома (2 км х 5-40м) среди песчано-сланцевых толщ S1-2. | 0.48 % | На 01.01.1995г кат. Р1: 269.6 т. | Неизученный на глубину объект. Низкогорная зона (1100-1300 м). Поиски с по-верхности, оценка на глубину, 1973-78 гг. (к-вы, шурфы, штольни). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 40020'с.ш. 72039'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Хошчан | 4 мелкие (5-20х0.35-5.5м) лин-зовидные кварц-диккит-кино-варные тела в плоскости взбросо-надвига (600х30-100м) среди песчано-сланцевых толщ S1-2. | 0.1-0.73 %, максим. 1.5-4.42 % средн. по руд-ным телам: 0.11-2.39% по м-нию-0.15% | На 01.01.1995г кат. Р1: 4.02 т. | Бесперспективное. Низко-горная зона (1200-1350 м), хорошо освоенный район. Поиски с поверхности, 1976-78 гг. (к-вы, шурфы). |
| 74 40020'с.ш. 72040'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Декабрьское | Мелкие линзы,гнезда (5-7 х 0.7-3.1х5-7м) с кварц диккит-киноварной минерализацией в составе 4-х крутопадающих зон минерализации (600 х700 х7-50м), в аллохтонных песчаных толщах S1-2. | 0.16 % | На 01.01.1995г кат. Р1: 65.9 т. | Бесперспективное. Низко-горная зона (1400-1550м), хорошо освоенный район. Поиски, оценка на глубину, 1973-78гг., (к-вы, шурфы, штольни). |
| 133 40008'с.ш. 72019'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Ялпак-Таш | Рудоносная зона (270х2.2-10м), окварцованных извест-няков С1 экранированных сланцами S. | до 0.05 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3000м). Поиски с поверхности, 1954-58гг., 1969-70 гг. (ка-навы). |
| 146 40003'с.ш. 72026'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Чалкан | Кварц-кальцит-киноварная линза (40х3.2 м) в минера-лизованной зоне (260х2.5-10м) среди вулканогенно-сланцевых толщ S1-2.. | 0.11 % (0.01-0.12%) | На 01.01.1995г кат. С1: 7.6 т. | Бесперспективное. Высоко-горная зона (2800-3000м), освоенный р-н. Предвари-тельная разведка 1953-54 гг. (к-вы, шурфы, штольни). |
| 136 40009'с.ш. 72034'в.д. Араванский район | Рудопрояв-ление Чачме | Окварцованные известняки С1 в зоне крутопадающего разлома, длина зоны 4 км. | 0.02-0.06 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2700 м), ос-военный район. Поиски с поверхности (канавы). |
| 104 40015'с.ш. 73027'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Комсомол | Секущие мелкие (15-40х0.2-6х 10-20м) жилы и гнезда с киноварным оруденением среди мелких разрывов и трещин в известняках С1-2. Рудоносная зона– 200х3-20 м. | 0.07-5.64%, среднее – 0.14%. | На 01.01.1995г кат. С2: 5.8 т. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2250-2550 м), освоенный район. Поиски и оценка на глубину, 1955-57гг. (к-вы, шурфы, штольни) |
| 105 40014'с.ш. 73026'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Кызылго | Мелкий разрыв в изв-ках С1, выполненный брекчией с прожилковой киноварью. Длина рудного тела 22 м, мощность 0.3 м. | 0.93-5.24% | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2350м), освоенный район. Поиски с поверхности, 1955-57гг. (пробы бороздовые). |
| 117 40010'с.ш. 73027'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Мурдаши | 6 жильных (10-150 х 0.5-2м) и пластообразных секущих и согласных тел с киноварным оруденением в изв-ках С1-2 под аллохтонным сланцевым экраном S1-2. | 0.04-3.54 %, среднее по рудным телам: 0.37% | На 01.01.1995г кат. Р1: 15.9 т. | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Среднегорная зона (2300-2500м), освоен-ный р-н. Поиски и оценка на глубину 1955-1957гг. (к-вы, штольни, скважины). |
| 121 40010'с.ш. 73057'в.д. Каракуль-джинский район | Среднее месторож-дение Зардобука | В сводовой части анти-клинали, сложенной изв-ками S2-D1 и надвинутыми вулканитами D1-2 - 12 соглас-ных и секущих минерализо-ванных зон и штокверков (30-160 х 5-90 х 20 м). | 0.01-5 %, среднее по месторожде-нию – 0.16 % | На 01.01.1973г. кат.С2: Hg-1213.1т /0.58 %/ кат. Р1: Hg-2500т /0.72 %/ Всего:3713.1т /0.16 %/ | Перспективный неразведан-ный объект. Высокогорная приледниковая зона (3850-4070 м), не освоенный р-н. Поиски с поверхности 1971-72 гг. (к-вы, шурфы, штольни). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 40009'с.ш. 73001'в.д. Араванский район | Рудопрояв-ление Шют | Минерализованная зона с ки-новарь-полисульфидным ору-денением (30х1-3м), в зоне надвига эффузивов S2-D1 на терригенные толщи С2. | 0.01 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Средне-горная зона (2300м), хорошо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1953, 65-67гг. (канавы). |
| 138 40009'с.ш. 73015'в.д. Араванский район | Рудопрояв-ление Алгатур | Крутопадающая кальцит-кварцевая жила (7х0.3м) с вкрапленностью киновари в эффузивах S2-D1, перекрытых аллохтонными изв-ками С2. | 0.01 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высоко-горная зона, частично освоенный р-н. Поисковые работы с поверхн. 1955, 65-67гг. (шурф). |
| 151 40005'с.ш. 73010'в.д. Карасуй-ский район | Рудопрояв-ление Джарыкташ | Минерализованная зона дробления в вулканитах D1, содержащая 2 гнезда кино-вари (400 и 600 см2). | 0.02 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Поиски с поверхности (канавы). |
| 139 40009'с.ш. 73027'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Асан-Коргон | Брекчирвоанные изв-ки С1 с вкрапленностью киновари в зоне разрыва длиной 20 м, мощностю 0.5 м. | 0.42 % | Не подсчиты-вались. | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3200 м), освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1964-65гг. (пробы бороздовые). |
| 141 40009'с.ш. 73056'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Каманчай | 6 кальцит-киноварных жил (1-25х0.05-0.3м) среди извест-няках S2-D1. | 1.5 % макс.- 14.8 % | Не подсчиты-вались. | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Прилед-никовая зона (4100 м), не освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1957 г.,1972 г. (канавы). |
| 191 39051'с.ш. 73044'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Муз-Бель | Мелкие рудные линзы с киноварью (до 30 х 2.5м) в трещинах, сопровождающих разрывную зону (1км х 2м) в из-ках D2-3 (15 рудных тел). | 0.08-0.44 % | На 01.01.1970г кат.Р2- 13.8т (2 р. тела). | Бесперспективное. Низко-горная зона (3700м), не освоенный район, граница с КНР. Поиски с поверхности 1959 г., 67-69гг. (канавы). |
| 190 39055'с.ш. 73048'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Кульджа-Баши | Минерализованная зона дро-бления (35х1-4м) в из-ках D2, с вкрапленностью киновари и халькопирита. | Hg - 0.01-0.07% Cu – 0.05-0.52% | Не подсчиты-вались | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3600м), не освоенный район. Поиски с поверхности, 1959 г.(к-вы). |
| 201 39045'с.ш. 73038'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Акташ-Айляма | Крутопадающая минерализо-ванная брекчия (60х2.5м) в из-ках С2, несущая вкраплен-ность киновари. | 0.25% (0.03-0.48 %) | Не подсчиты-вались | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3700м), слабо освоенный район. Поис-ковые работы с поверх-ности и на глубину, 1955-69гг.(канавы, штольни). |
| Ртуть, сурьма |
| 110 40008'с.ш. 72018'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Кокбелес Восточный (в т.ч. уч-к Перевальное | Джасперодная залежь мощн. 5-11м в зоне надвига сланцев S на из-ки С2, смятые в анти-клиналь. | Hg - 0.01-0.03 % макс. - 1.8% (на 0.5м) Sb - до 0.5% | Не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Среднегорная зона (2100м). освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1973-76г.г. (к-вы, шурфы). |
| 200 39045'с.ш. 73039'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Кулдама | 5 пластообразных (60-120х1.8 -7мх30-50м) согласных джас-пероидных тел и 7 секущих жил, гнезд, линз (25-300м х0.45-2.4мх12х150м) с анти-монит-киноварным орудене-нием в олистростромовой толще С1. | Hg - 0.01-0.78% по м-нию - 0.09% Sb - 0.03-4.61% по м-нию - 1.95% Au - до 0.2г/т Ag - 1-20г/т Pb - 0.1% Zn - 0.1% As- 0.01-0.3% | На 01.01.1987г. кат: С2 - Hg-531т Р1 - Hg-109.5т С2+ Р1 -Hg-640.5т С2- Sb-11т.т | М-ние частично оце-нено на глубину. Высокогорная зона (3300-3600м). Поиски с поверхности, оцен-ка на глубину 1958-61г.г., 1984-87г.г. (к-вы, шурфы, штольни, скв.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурьма |
| 155 40001'с.ш. 72023'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Гезарт Северный | Крутопадающие жильные зо-ны (90-280х1.2-4.5м) с кварц-антимонитовым и кварц-золото-полисульфидным ору-денением в аллохтонном сланцевом комплексе S1-2 над интрузией гранодиоритов Р1. | Sb - 1.5-20% (2.1%) Au - 1г/т | На 01.01.1993г. кат. Р1: Sb - 18.2т.т Au - 0.9т P2 -Sb-23.3т.т. Au - 1.1т Всего Sb -41.5т.т Au - 2т | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высокогорная зона, частично освоенный р-н. Поиски с поверхности и на глубину 1984-93г.г. (к-вы, скв.). |
| 124 40012'с.ш. 74027'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Иркеш | 28 рудных кварц-антимонито-вых секущих тел (до 40х1.5м) в тектоническом блоке из-ков С3-Р1. | Sb - 0.73-8.77% Au - до 0.3г/т Ag - до 1.5г/т | 1974г. кат. Р1- 2.3т.т/3.4% | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высокогорная зона, (3800м), слабо освоен-ный р-н. Поиски с повер-хности 1944,1974, 1980г.г. (к-вы, шурфы, штольни). |
| 125 40011'с.ш. 74026'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Карагатты I | 3 сближенные крутопадающие зоны, насыщенные кварц-ан-тимонитовой минерализацией в блоке из-ков 700х35х400м, среди терриген. толщи С3-Р1. Мощность р. тел достигает 10-24м, протяженность - десятки метров. | Sb-макс.-21.15% Ср. 0.5-4.31% Au – непосто-янно -до 0.1-0.3г/т Ag - 12-240г/т Zn - до 1% | Нет сведений | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высокогорная зона, (3200-3600м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности и на глубину 1972-80г.г. (к-вы, шурфы, штольни). |
| 128 40009'с.ш. 74024'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Тата | Три субпараллельные круто-падающие рудоносные зоны (70-700х0.5-9.6х100м) с кварц -антимонитовой минерализа-цией в песчано-сланцевых толщах С3-Р1. | Sb - 0.43% Au - до 1-3г/т Ag - до 3г/т As - до 1% и более | Нет сведений | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Высокогорная зона, (3200-3400м). Поиски с поверхности и на глубину 1974-80г.г. (к-вы, штольни). |
| 131 40007'с.ш. 74021'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Южное | Зона дробления в песчано-сланцевой толще С3-Р1 (700х0.5-3.5м), вмещающая участок (25х0.2-3м) с вкрап-ленностью антимонита, бер-тьерита, джемсонита. | Sb - 0.36-5.96% Au - 0.12-2г/т Ag - 0.2-0.9г/т As - 0.3-1% | Нет сведений | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3300-3600м), слабо освоенный р-н. Граница с КНР. Поиски с поверхности в 1974-80г.г. (к-вы). |
| 129 40009'с.ш. 74024'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Карагай | 3 сближенные крутопадающие зоны (160-700мх1-7.5мх200м) с кварц-антимонитовой мине-рализацией в песчано-слан-цевой толще С3-Р1. | Sb - 1.2-3.6% Au - 0.01-2.3г/т Ag - до 2г/т | Нет сведений | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3250-3450м), частично освоенный р-н. Поиски с поверхности 1977-80г.г. и на глубину (к-вы, штольни). |
| 174 39058'с.ш. 72019'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Капчигай Южный | 2 пластообразные залежи меж- формационных джаспероидов (60-250м х 2-10м) с полисуль-фидно-антимонитовой мине-рализацией. | Sb – 0.15-6.28% (ср. 3.06%) Au- до 1.14г/т Ag – до 16.2г/т As - до 1% | На 01.01.1982г. кат. C2 - 7.782т.т Р1 - 2.774т.т На 01.01.1996г. (дет. разв.) кат. С2: 1.14т.т | Перспективное. Возможна карьерная отработка части запасов. Высокогорная зо-на, освоенный р-н. Оценка с поверхности и на глубину, детальная разведка, 1977-96г.г. (к-вы, скв.). |
| 189 39054'с.ш. 73044'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Алик-Аликсуяк | 2 крутопадающих линзовид-ных кварц-антимонитовых те-ла (110х1.3мх100м) в плито-образных олистолитах из-ков в кремнисто-терригенном ма-триксе С1. | В р. телах: 11.3% и 4.15% макс. - 28%, ср. по м-нию - 7.72% Au - до 0.2г/т As - до 0.05% | На 01.01.1987г. Sb - 6.6т.т. | Самостоятельные перспек-тивы ограничены. Возмож-на разработка богатых руд. Высокогорная зона (3700-3900 м), слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1984-87г.г. (к-вы, шурфы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 39045'с.ш. 73038'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Алыбай | Мелкие кварц-антимонито-вые жилы (10-60х0.5-3.0м), гнезда в известняках D2, сопровождающие зоны минерализации (20-60мх 0.3-0.5м) Палеокарстовая полость (100х10-15м) с рудонос-ными джаспероидами. | Sb – 0.03-2% макс. 4-5% | Нет сведений | Бесперспективное. Высоко-горная зона, (3750), слабо освоенный р-н. Поисковые работы с поверхности, 1958, 60-62, 83-87г.г. (к-вы). |
| Сурьма, полиметаллы |
| 130 40008'с.ш. 74021'в.д. Каракульд-жинский район | Рудопрояв-ление Лесное | Крутопадающая минерализо-ванная зона (800х2.5мх550м) с полисульфидно - джемсонито-вым оруденением в песчано-сланцевых толщах D1-2. | Sb –0.12-8.73% (1.54%) Au – до 3г/т Ag- 2-50г/т | Нет сведений | Самостоятельных перспек-тив не имеет. Макроин-дикатор скрытого орудене-ния. Высокогорная зона (3100-3700м). Поиски с поверхности, 1974-77г.г. (к-вы, единичные штольни). |
| 173 39059'с.ш. 72018'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Кок-Деве | Крутопадающие линзообраз-ные тела (20х1.2-3.3м) с кварц-сульфоантимонитовым ору-денением среди из-ков С2, под сланцевым экраном С2 и S1-2. | Sb –0.08-1.2% (0.89%) Pb –0.2-(1% Ag- 100г/т и ( | На 01.01.1995г. кат. Р1: Sb – 67.5т | Бесперспективное. Высоко-горная зона (2900-3100м) Поиски с поверхности, 1967 -88г.г. (к-вы, шурфы). |
| 175 39058'с.ш. 72023'в.д. | Рудопрояв-ление Гезарт Левобереж-ный | Зоны брекчирования в из-ках С2, вмещающие лентообраз-ные залежи кварц-полисуль-фидно-антимонитовых руд (ширина-1-50м, мощн. 0.1-5м). | Sb –0.1-5.7% Au– 1.9-4.5г/т Ag –113-118г/т Pb – 0.7-1% As – до 1% | Нет сведений | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3500м). Поис-ки с поверхности. 1984-91г.г. (пробы бороздовые). |
| 177 39057'с.ш. 72043'в.д. Чон-Алайс-кий район | Рудопрояв-ление Тамдыкол | Кварцевая жила с антимонит-полисульфидной минерализа-цией (350х1-1.2м) в грано-диоритах Р1. | Sb –0.1% Au–0.1г/т | Нет сведений | Бесперспективное. Поиски с поверхности (к-вы). |
| 204 39042'с.ш. 72042'в.д. Чон-Алайский район | Рудопрояв-ление Коктоток | 5 крутопадающих минерали-зованных зон (200-350м х 0.2-5м) с анкерит-кварц-сульфо-антимонит - антимонитовым оруде-ем в карбонатно-терриг. (олистостромовой) толще С3. | Sb –0.11-3.5% Zn –0.1-3.55% Ag – 9-124г/т Au–0.01-0.9г/т As – до 0.3% Pb – до 3.15% | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3100-3400м), освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1979-84г.г., (к-вы, шурфы, штольни). |
| 205 39042'с.ш. 72043'в.д. Чон-Алайс-кий район | Рудопрояв-ление Юкос | Крутопадающая зона (200х2м) с анкерит-кварц-полисульфид-но-антимонитовой минерали-зацией во флишоидных тол-щах С3. | Sb –0.07-2.06% (0.75%) Zn – 0.02-1% Pb – до 0.12% | Не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Высоко-горная зона (3300-3600м), освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1981-84г.г., (к-вы). |

2.    Редкоземельные, редкие, рассеянные и

радиоактивные элементы, благородные металлы,

россыпные месторождения

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 149 40006'с.ш. 72055'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Куньдайлык – 2 (Сарыбулак, Дастарата, Куньдайлык – I, Корумду) | Минерализованные дайки аплитов и сиенит-порфиров Р, (100-500х0.5-10) в серицитовых сланцах PZ2. | (TR2О3– 0.11-0.203% Nb2O5– 0.02-0.94% Pb,Zn – до 0.4% Th – 0.014-0.054% Au - до 2г/т | На 01.01.1970г. кат. Р1: (TR2О3–1.9т.т/ 0.15% Nb2O5– 0.69т.т/ 0.065% | Бесперспективное. Вы-сокогорная зона (2000-3500м). Поиски с повер-хности, 1966-67г.г. (к-вы, шурфы). |
| 150 40006'с.ш. 72058'в.д. Наукатский район | Рудопроявление Талдык | 5 крутопадающих мине-рализованных даек торий-содержащих аплитов PZ? (375-750мх0.98-3.79м), секущих метаморфичес-кие сланцы PZ2. | Nb2O5– 0.0004-0.125% (0.031%) (TR2О3– 0.017% | На 01.01.1969г. кат. Р1: (TR2О3–0.63т.т Nb2O5– 1.15т.т | Бесперспективное. Низ-когорная зона (1800-2000м). Поиски с поверхности, 1966-69г.г. (к-вы). |
| Благородные металлы Золотосодержащие месторождения Золото |
| 11 40049' с.ш. 73059'в.д. Узгенский район | Рудопрояв-ление Тамчи | В терригенно-карбонатных породах S1-D минерализ. зона (200х2.5х100м), сопров. ли-нейными жильными шток-верками. | Au - 3.6г/т Ag - 80г/т Сu - 0.015%, Pb - 0.02% | Р2- на глуб. 100м Au - 0.45т Ag - 25.0т | 1981г. - ГДП м-ба 1:50000. Выс. 2600м, мощность рыхлых отложений до 9м, доступно. |
| 19 40043'с.ш. 73050'в.д. Кара-Куль-джинский район | Мелкое месторож- дение Кузгун | В карбонатно-терригеннные отложения Р1 минерализован-ная рудная зона (1000х50х100м). | Au - 1.2г/т | Р2- на глуб. 100м Au - 15.0т | 1981г. - ГДП м-ба 1:50000. Высота 3800м, доступно, не оценивалось. |
| 15 40046'с.ш. 74001'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Аксур | В известняках и мергелях S2-D минерализованная зона (750х300-400м), в ней 24 рудных тела (25-200х1.0-3.74м). | Au - 4.1г/т Ag - 76.6г/т As - до 22.0%, Pb - 3.8%, | На глуб. 50м С2 - 1.2т на глуб. до 300м - Р1-7.1т на глуб. 350м - Р2 - 11.6т С2+Р1+Р2 - 19.9т | 1981г. - поиски, 1981-83гг.- поисково-оценочные работы (канавы, шурфы). Высота 2300-2800м, доступно, перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 40001'с.ш. 72028'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Акарт | В терригеных образованиях S1-2 минерализованные дайки гранодиорит-порфиров Р1 и кварцевые рудные метасома-титы (ср. мощн. 4.0м, дл. - 40м) образуют рудную зону размером 90х7х50м. | Au - 12.0г/т Ag - 500г/т, Sb - 8.0%, Bi - 0.15%, Pb - 0.7%, Cu - 0.7%, WO3- 0.7%, As - 1.0% | На глуб.50м: Р2 – Au - 0.4т Ag - 39.8т Sb - 812.7т Bi - 118т Pb -551т Cu - 551т WO3- 551т As - 787.5т | 1985г.- детальн. поиски м-ба 1:10000-1:2000. Выс. 3050м, доступно, слабо изучено. |
| 147 40003'с.ш. 72031'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Алтынбешик | Среди сланцев S1 рудная минерализ. зона 291х2.85 х100м. | Au - 6.1г/т W- 0.01-0.1, до 1.0% As ( 1.0% | На глуб. 100м Р1 - 3.2т Р2 - 18.6т Р1+Р2 - 21.8т | 1986г.- поиски м-ба 1:2000 (шурфы, к-вы). Выс. 3000м, р-н не освоен, трудно-доступен, перспективное. |
| 161 40004'с.ш. 72055'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Турук (Чикильдак) | В экзоконтакте гранодиори-тов Р1 в сланцах и известняках S1 - две мине-рализованные зоны: 140х30х 100м и 400х30х100м. | Au - 3.92г/т As - до 4.02% Сu - 0.38% Ag - 9.57г/т | На глуб. 100м Au: С2 - 1.847т Р1 - 2.098т С2+Р1 - 3.945т As - Р1 - 1302.7т Ag - 9.619т | Известно с 1937г.; разведы-валось в 1939г на As; 1952г.- 1979г. - детальные поиски м-ба 1:10000-1:2000 (шт, скв., к-вы). Выс. 2300м, доступно, перспективное. |
| 152 40005'с.ш. 73034'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Аскалы | В песчано-сланцевых отл. С2 минерализ. жильн. зоны дл. 600м, мощн. 80м; одно руд-ное тело (50х1.5х100м). | Au - 4.0г/т Ag - 9.0-70г/т Сu - до 1.0%, Pb - 0.12%, As - 0.3%, Sb - 0.09% | Р2 на глуб. 100м 0.078т | 1984-87гг. - детальные поис-ки м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 2300-2650м, доступно, бес-перспективное. |
| 118 40011'с.ш. 73037'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Чекуло | В сланцах и песчан. C2 - 4 жильных рудн. тела мощн. 0.65-1.0м, дл. 60-90-м; сум-марн. дл. рудн. тел - 280м, ср. мощн. 0.85м. | Au - 3.8г/т Ag - 6-30г/т Сu - 0.05%, As - 1.0% | Р2 на глуб. 100м 0.271т | 1973-75гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы). Выс. 2100-2800м, доступно. |
| 77 40020'с.ш. 73047'в.д. Кара-Куль-джинский район | Мелкое месторож-дение Айтапан | В углеродистых сланцах С2 - линзовидная метасоматич. за-лежь дл. 260м, мощн. 4.85м. | Au - 5.47г/т Ag - 1.2-52.0г/т | Р1 на глуб. 100м 1.831т | 1973-75гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурф -7м). Выс. 2700-3300м, доступно. |
| 162 40004'с.ш. 73001'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Джамансай | В известн. S2, в экзоконтакте гранодиоритов Р1 минерали-зованная зона 900х5м, включ. ряд сульфидных тел суммарн. дл. 100м, мощн. 0.8м. | Au - 12.5г/т Ag - 0.4-174.2г/т Bi - 0.1-0.8% Pb, Zn - 0.1-1.0% As - 1.0%, Sb - 0.1 - 1.0% | Р1 на глуб. 40м 0.502т Р2 на глуб. 100м - 1.216т Р1+Р2 - 1.718т | 1965-67гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (45 к-в). Выс. 2700-3800м, трудная доступность, до дороги - 6 км. Перс-пективно. |
| 165 40002'с.ш. 73007'в.д. Кара-Суйский район | Рудопрояв-ление Джульчирак - 2 | В кремнист. сланцах и диа-базах S - минерализ. зона дл. 1500м, шир. 3-50м, вклю-чающая 5 жильных рудн. тел (5-40х1.3-5м) суммарн. дл. - 80м, мощн. - 3.0м | Au - 6.6г/т | Р1 на глуб. 40м 0.19т | 1965-67гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1976-78гг. - детальн. поиски м-ба 1:10000 (16 к-в через 40-50м). Выс. 2800-3100м, доступно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 40000'с.ш. 73006'в.д. Кара-Суйский район | Рудопрояв-ление Джульчирак | В эндо- экзоконтактах грани-тов Р, прорывающих крем-нистые сланцы S и из-ки D1-2, минерализ. зона S =1600м2 и два жильн. руд. тела сумма-рной дл. 70м, ср. мощн. 1.5м. | Au - 3.3г/т Ag - 6.9г/т | На глуб. 80м Р1 - 0.902т Р2 - 0.1т Р1+Р2 - 1.002т Ag Р1 -1.325т | 1965-67гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1976-78гг. - детальн. поиски м-ба 1:10000 (12 к-в). Выс. 2700м, доступное. |
| 168 40004'с.ш. 73033'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Таргалак | В песчано-сланцевых отл. С2 минерализ. зона дл. 150м, мощн. 5.5м и 8 рудных тел суммарной дл. 180м,ср. мощн. 3.53м. | Au - ср. 5.3 и 8.6г/т Cu - 0.12-1.97%, Pb - 0.012-0.3%; As - 0.9-1.0%, Sb - 0.05-0.3% | Р1 на глуб. 50м - 0.738т (8.6г/т) Общие ресурсы Р1+Р2 на глуб. 200м - Au - 2.361т (5.3г/т) | 1970-72гг. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000; 1984-87гг. - детальн. поиски м-ба 1:2000. Условия благопр., выс. 2100-2600м, северный фланг м-я Терек. |
| 169 40002'с.ш. 73033'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Каранаркас | Две минерализ. зоны: одна - в углистых филлитах R (1000х 10м), другая в песчано-сланц. отл. С3 (400х11.0м), в зонах 10 рудн. жильных тел суммарн. дл. 360м, ср. мощн. - 1.47м. | Au - 3.41г/т Cu - 0.07%, Pb - 0.9%, Zn - 0.9%, As -1.0%, Sb - 0.09% | Р1 на глуб. 50м - 0.243т | 1970-72гг. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000; 1984-87гг. - детальн. поиски м-ба 1:2000. Условия благопр., выс. 2100-2400м, северный фланг м-я Терек. |
| 170 40001'с.ш. 73032'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Каракала | В песчано-сланцевых отл. С2 минерализ. зона (400х3.2м), в ней 15 жильных тел(30-200х1-5.2м). | Au - 3.6г/т Ag - 1.0-81.5г/т, Cu - 0.07-2.5%, Pb - 0.02-0.3%, Zn - 0.02%, As -0.03-1.0, Sb-0.003-0.9% | Р1 на глуб. 200м по рудн. зоне - 2.448т (3.6г/т) Общие ресурсы Р1+Р2 на глуб. 455м 12.53т (2.0г/т) | 1970-72гг. - геолсъемка и поиски м-ба 1:50000 (52 к-вы, 2 шурфа); 1984-87гг. - де-тальн. поиски м-ба 1:2000. (к-вы). Условия благоприятные, участок месторождения Терек. |
| 171 40001'с.ш. 73031'в.д. Алайский район | Мелкое месторож-дение Терек | В песчано-сланцевых отл. С2 -. зона минерализ. (3000х350м) из 25 рудных жильных тел разм. 60-500х0.8-9.2м. | Au - 3.79г/т по карьеру ср. 6.7г/т Cu - до 9.35%, Pb - 0.2-0.3%, As -0.02-0.9% (ср. 0.15)%;, Ag-4-176.9г/т, ср. 16.5г/т Sb-0.42-0.9% | На глуб. 300м - Au - 45.607т (3.79г/т) На глуб. 30-50м по карьеру: Au - С2 - 0.831т (6.7г/т) | 1970-72гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1984-87гг. - детальн. поиски м-ба 1:10000-1:2000, 1991-95гг. - поиск.-оцен. ра-боты (к-вы, шурфы, скв.). Условия благопр., выс. 2200-3100м, доступно, р-н освоен. |
| 132 40008'с.ш. 74023'в.д. Каракульд-жинский р-н | Мелкое месторож-дение Пограничное | Зона дробления и сульфиди-зации среди песчано-слан-цевых отложений С3-Р1 в ЮВ крыле Иркешского разлома. Зона: 1300х6.5м. | Au - 0.85г/т Sb-0.04% Ag - до 3г/т | Кат Р2 - Au - 1.8т Sb - 0.24т.т. | Перспективное, не изученное на глубину. Фланги место-рождения Савоярды. Дета-льные поиски с поверхности 1977-80гг. |
| 209 39043'с.ш. 71041'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Караказык | На контакте гранодиоритов Р1 с изв. D - 4 скарновые залежи (1300-600х5-50м), в них 5 рудных тел дл. 60-150м, мощн. 1.0-18.4м. | Au - 4.3г/т, Cu - 0.9%, Ag - 48.3г/т | На глуб. 30-80м: Au - Р1 - 3.056т Р2 - 5.0т Р1+Р2 - 8.056т Cu - Р1+Р2 - 17536т Ag - 88.924т | 1975-79гг. - поиски, 1979-82гг. – поисково-оценочные работы (к-вы, шурфы, скв.- 890м). Высота 3350-3875м, труднодоступное, перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 39043'с.ш. 71043'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Левобережное | В зоне дробления на контакте доломитов D2-3 с гранодиори-тами Р1 скарновая залежь (800х50м), в ней 6 рудных тел площ. 20-1065м2. | Au - 14г/т, Cu - 1.3%, Ag - 37.9г/т Sb - до 1.0%, As - 0.1% | На глуб. 40-200м: Au: С2 - 1.696т на глуб. 200-520м Au: Р1 - 8.481т Р2 - 5.0т С2+Р1+Р2 - 15.177т Cu: 14848т Ag: 41.12т | 1975-79гг. - поиски, 1979-82гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы, шт. скв.). Выс. 3200-3700м, доступность сезонная; перспективное. |
| 212 39041'с.ш. 71040'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Право-бережное-Кимисдыкты | В зоне эндо- экзоконтакта гранодиоритов Р1 и изв. D2-3 две скарн. залежи (150х20м и 70х1.7м), прожилковая минер. зона (70х12.7м) и 6 жильн. рудн. тел (0.1-3.1х5-100м). | Au - 6.3г/т, Ag - 0.5-133.5г/т Cu - 0.3-1.53%, | На глуб. 60м - Р1 - 0.64т На глуб. до130м Р2 - 7.512т Р1+Р2- 8.152т | 1975-79гг. - поиск.-ревиз.. ра-боты (к-вы, шурфы, скв.). Выс. 3400-4300м, доступ-ность сезонная. |
| 214/1 39041'с.ш. 71042'в.д. Чон-Алайский район | Рудопрояв-ление Муз-Тюбе | В зонах вост. и южного экзо- эндоконтактов гранодиоритов Р с мраморами D2-3 - 6 скарн. рудн. тел разм. 8-150х0.5-5.0х20-50м. | Au - 6.0г/т, Cu - до 1.0%, Ag - 8.5-201.0г/т | Р1 на глуб. 20-50м - 0.555т | 1975-79гг. - поиск.-ревиз.. работы м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3400-4100м, доступность сезонная, перспективы ограничены. |
| 214 39041'с.ш. 71044'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Гранитное | На контакте гранодиорит. Р1 с изв. С1 - три скарн. рудн. тела (50-150х1-2м). | Au - 20.7г/т, Ag - 81.5г/т Cu - 1.0%, Sn - до 0.3%, As - 1.0% | Р2 на глуб. 50м - 1.24т | 1967г. - поиски м-ба 1:25000 1975-79гг. - поиск.-ревиз. работы (к-вы). Условия сложные, выс. 3900-4600м, трудная доступность. |
| 211 39042'с.ш. 71046'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Джунгурташ | В известняках и крем. сланцах С1 вблизи контакта с грано-диоритами Р1 минера-лизованная зона (2200х300-500м), в ней 9 рудных тел - дл. 90-110м мощн. 1.2-7.0м. | Au - 1.0-11.79%, ср. 2.49г/т, Cu - 0.36%, Bi - 0.03-0.9% Ag - 21.6г/т | Р1 на глуб.150м: богатые тела - 4.725т (10.6г/т); бедные тела - 4.842т (1.41 г/т) Всего Р1-9.567т (2.47г/т) Р2 - 9.284т (2.5г/т) Р1+Р2- 18.85т (2.49г/т) Cu: 139.4т Ag: 83.98т | 1966-67гг. - поиск.-ревиз. работы м-ба 1:25000; 1975-79гг. - поиски м-ба 1:10000; 1982-85гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы). Выс. 3100-3800м, доступно, перспективное. |
| 213 39039'с.ш. 71039'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Айдарбек | На контакте гранодиоритов Р1 с мраморами С1 7 скарн. рудн. тел дл. от 7 до 100м, мощн. 1-13.3м. | Au - 27.7г/т, Cu - 1.74%, Ag - 135.4г/т | На глуб. 10-50м Р1- 5.183т Р2 - 5.183т Р1+Р2 - 10.365т Cu - 5760т Ag - 25.032т | 1975-79гг. - поиск.-рев. работы м-ба 1:50000; 1979-82гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы). Выс. 3800-4200м, доступность сезонная. |
| 221 39033'с.ш. 71042'в.д. Чон-Алайский район | Рудопрояв-ление Сары-Таш | На контакте гранодиоритов Р1 с образ. полимиктового ме-ланжа (Р1) - минерализ. жиль-ная зона дл. 160м, мощн. 3.8м. | Au - 3.8г/т, Ag - 33.5г/т Pb - 0.15%, Sb - 0.07%, Hg - 0.015% | Р1 на глуб. 80м Au: 0.490т Ag: 4.32т | 1984-90гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; (к-вы, шурфы). Выс. 2900-3000м, доступно. Перспективы ограничены. |
| 222 39033'с.ш. 71053'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторож-дение Балыкты | Дайка гранодиорит-порфиров Р1 (1000х0.5-5.0м) в ней рудное тело дл. 410м, мощн. 2.15м. | Au 3.85г/т, Sb - до 0.19%, As - 0.8% | На глуб. 205м Р1 - 1.7т Р2 - 4.3т Р1+Р2 - 6.0т | 1984-90гг. - геолсъемка м-ба 1:50000; (к-вы, шурфы). Выс. 3000-3400м, доступно. Перспективы не установ-лены. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 39041'с.ш. 72021'в.д. Кадам-джайский район | Рудопрояв-ление Каук | В зальбандах даек диоритовых порфирит., прорывающих из-вестн. и доломиты D1- D3 - две минерализ. зоны 250-300х0.7-1.0 и скарновое тело (50х 3х25м). | Au - 5.94г/т, Cu - до 1.0%, Zn - 0.2%, Bi - 0.15%, Sn - 0.11% Ag - 122г/т | Р1 на глуб. 100м -0.423т Р2 - 0.86т Р1+Р2- 1.283т Ag - 23.2т | 1983-87гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы,). Выс. 3900-4200м, трудная доступность. |
| 227 39028'с.ш. 72054'в.д. Чон-Алайс-кий район | Рудопрояв-ление Джапаксу | На контакте песчаников К1 и известняков К2 - жильная руд-ная зона разм. 100х6х50м. | Au - 9.0г/т, Cu - 0.6% | Р2 на глуб. 50м -0.615т | 1994г. - геолсъемка м-ба 1:50000. Условия сложные, выс. 4300м, р-н не освоен и труднодоступен. |
| 180 39059'с.ш. 73004'в.д. Кара-Суйский район | Рудопрояв-ление Кашкасу | Минерализованная кварц-карбонатная зона дробления (700х1.8м) в кварцевых дио-ритах Р1. | Au - 0.41г/т | Кат. Р2 -1.2т (на глуб. 100м) | Малоперспективное. Поисково-оценочные работы, 1983г. |
| 172 40000'с.ш. 73031'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Сугут | В переслаивающихся слан-цах, алевролитах и извест-няках С2 - минерализованная зона (420х40м), в ней два жильных рудных тела дл. 50 и 100м, мощностью 0.5м. | Au - 18.57г/т, Ag - 5.52г/т | Р1 на глуб. 50м - 0.163т | 1970-72гг. - поиски (к-вы). Выс. 2200-2300м, перспек-тивное. |
| 197 39046'с.ш. 73036'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Коккия I | В гранодиоритах Р1 мине-рализ. зона (500х70х 100м), в ней 4 рудных тела суммарн. дл. 190м, мощн. 13.5м. | Au - 2.9г/т, Cu - 0.23%, Bi - 0.3%, Sn - 0.06%, WO3 - 0.09%, Co - 0.03% | Р1 на глуб. 100м - 0.186т | 1970г. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1984-87гг. - поиски (к-вы). Выс. 3850-4000м, труднодоступно; перспекти-вы ограничены. |
| 231 39022'с.ш. 73010'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Атджайлоу | Среди песчано-вулканоген-ных толщ С1-2 золото-кварцевые жилы и шток-веркообразные тела. Жилы - 20х1м, шток-верки от 50х30 до 200х100м. В жилах - свободное золото. | В жилах Au: 0.05-21.9г/т, в штокверках Au: 0.09-3.0г/т | Не подсчи-тывались | Неизученный объект. Постав-щик росыпного золота в бассейн р.Кызылсу, Кызыл-Арт. Съемка и общие поиски м-ба 1:50000, 1995г. |
| 232 39022'40” с.ш. 73012'в.д. Алайский район | Рудопрояв-ление Усуп | Серия разрозненных зон дробления (150х2м), золото-сульфидно-кварцевых жил (0.3-2.0х5-20м), штокверков (150х20м) среди зеленокамен-ных эффузивов С1-2. | В жилах Au: 0.012-5.0г/т, в тектонитах Au: до 8.6г/т | Не подсчи-тывались | Неизученный, трудно-доступный, высокогорный объект. Съемка и общие поиски м-ба 1:50000, 1995г. |
| Золото, медь |
| 230 39020'с.ш. 72018'в.д. Чон-Алайский район | Мелкое месторождение Медное | В штоке кварцевых диоритов Т3-J1, прорывающих вулкано-генные породы Т2-3, оруденелый кварцевый шток-верк площадью 0.5км2 и глуб. до 500м. | Au - 0.3 г/т Cu - 0.108%, Ag - до 63 г/т Pb - до 1.0%, Zn - 1.0%, Bi - 0.05%, Mo - 0.011% | Р2 на глуб. 500м Cu - 75600т Au – 2,100т | 1984-90гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото, полиметаллы |
| 14 40047'с.ш. 74001'в.д. Узгенский район | Рудопрояв-ление Чон-Туяк | В карбонатно-терригенных отложениях PZ2 минерализо-ванная жильно-прожилковая рудная зона (100х10х10 м). | Au-1.2 г/т Pb-1.5% Zn-1.2 % Cu-0.3 % Ag-12 г/т | P2- на глуб.100м Au-0.3 т Pb-3750 т Zn-3000 т | 1981г. геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы), выс.2200 м, доступно. |
| 20 40044'с.ш. 74002'в.д. Каракуль-джинский район | Мелкое месторож-дение Карабулак | Вдоль контакта метаморфи-ческих сланцев и песчаников D две минерализованные зоны размером 600-1000 х 4-7 м; | Au-2.0 г/т Pb-1.5% Zn-0.3 % Ag-14 г/т | P2-на глуб.200м Au-8.0 т Pb-120000 т Zn-24000 т | 1981 г.-геолсъемка масштаба 1:50000 (к-вы). Выс.3100 м, труднодоступно. Перспек-тивное. |
| 21 40044'с.ш. 74004'в.д. Каракуль-джинский район | Мелкое месторож-дение Качаларатур | Среди глинисто-серицитовых сланцев S2 – две минерализо-ванные зоны размером 1200-1500х1.0-5.0 м. | Au-1.0 г/т Pb-0.3% Zn-0.9 % Ag-100 г/т | P2-на глуб.200м Au-8.0 т Pb-24300 т Zn-72900 т | 1981г. - геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы). Выс.3000 м, труднодоступно. Перспек-тивное. |
| 24 40039'40( с.ш. 74023' в.д. Каракуль-джинский район | Мелкое месторож-дение Мустер | Минерализованная зона (1х 9км) среди песчаных толщ J2, содержащая полосы сульфи-дизированных брекчий и зоны карбонат-кварцевого прожилкования мощностью 3-40 м. | Au-0.2 г/т Cu-0.2 % Pb-0.5% Ag-21 г/т Zn-0.6 % Hg – 0.0015 % Bi – 0.004 % Sb-0.04 % | P2-на глуб.100м Au-22.0 т. Cu-22.0 т.т Pb-55.0 т.т Zn-660.0 т.т Hg –1.65т.т Bi – 4.4 т.т Sb-44.0 т.т Ag-2.3 т.т | Перспективный, неизучен-ный объект. Высокогорная зона (3600м), слабо освоен-ный район; геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, 1981 г. |
| 158 40002'с.ш. 72034'в.д. Наукатский район | Среднее место-рождение Актюбе-Карагойское. | В известняках, песчаник. и сл. С1-2, терригенных отл. S1-2, прорванных дайками диори-тов Р1 минерализованная зона (700х12х300 м), включающая: жилы, столбо-обр. тела в известняках и кремнисто-кварцевые метасоматиты. | Au-11.6 г/т Pb – 2.35 % Sb-0.7%; As-0.02-4.31% Ag-133.5 г/т Zn-5.05 % | P2-на глуб.300м Au-80.6 т Zn-210600 т Pb-98500 т. Sb-29.6 т.т Ag-9489 т. | 1949 г.- поиски на Рb (м-я Актюбе и Карагой); 1951 г.- поиск.оценочн.раб. с под-счетом запасов Рb; 1984- 91гг. – детальные поиски м-ба 1:10000-1:2000 на Au (шурфы, скв., к-вы). Выс. 2800-3800 м, р-н не освоен, доступен. Перспективное. |
| Золото, сурьма |
| 134 40008'с.ш. 72021'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Кокбелес | Зона надвига с джаспероид-ной залежью между толщей известн. С1 и песчан. доломи-тами С2; два рудных тела (270х3.94х3 м). | Au – 1.0 г/т Sb-3.0% Hg-до 0.2% | Sb-С1-1629 т. (3%) Р2 на глуб. 100 м: Au – 1.5 т | 1961 г.–поиск.-оцен. раб. 1968 г.- дет. поиски (шт., скв.). 1987 г. – поиск.-оцен. работы. 1992 г.- ревизия на Au. Выс. 2300 м, легкая доступность. |
| 144 40002'с.ш. 72023'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Абширское (Булат) | Минерализ. зона (400х5х200м), объединяющ. две полосы джаспероидов на контактах из-ков С2, сланцев С2,песч.-слан. отл. С2 со сл.S; всего 11 рудн.тел. разм. до 200х3х200 м. | Au – 1.5 г/т Sb-3.25% | Sb-В+С1 + з/б = 10548 т Р2 на глуб. 200 м Au – 1.5 т | 1946 г.- поиски; 1946-51 гг. разв. на Sb, 1992 г. – спец. работы на Au; 1973-76гг. – ГДП м-ба 1:50000. Выс. 2800м, р-н слабо освоен. Перспективное. |
| 148/1 40002'с.ш. 72040'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Мазар | В известняках С1 серия зон брекчирования с линзами и столбообразными телами сульфидных окисленных руд, объединенных в минерализ. зоны; Суммарная дл. зон 180 м, ср. мощн. 12 м. | Au – 5.6 г/т Sb-0.84 % Pb, Zn, Сu – 1.0 % As-до 1.0 % | Р2 на глуб.50м Au – 1.512 т Sb-2268 т Pb-2700 т Zn-2700 т Сu-2700 т | 1976-78 гг. – детальные поиски м-ба 1:10000-1:2000. Выс. 3200-3400м, доступно. Перспективы ограничены. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 40010'с.ш. 74023'в.д. Каракуль-джинский район | Рудопрояв-ление Придорожное | Среди песчаников и сланцев D1-2 минерализованная зона размером 200х2х100 м | Au – 1.1 г/т Sb-1.1 % | Р2 на глуб.100м Au – 0. 12 т Sb-1100 т | 1974 г.- поиски (к-вы, ли-нейно-точечн. пр.), высота 3300-3500 м, р-н не освоен, труднодоступный. |
| 126 40010'с.ш. 74025'в.д. Каракуль-джинский район | Мелкое месторож-дение Карагатты II | В карбонатно-песчаных отло-жениях С3-Р1 – 4 минерализ. зоны жильно-прожилкового типа разм. 52-600х3.6-9.5 м. | Au – 5г/т Sb-0.5 % Cu-0.012 % Pb-0.15 % Zn-0.3% Ag- 6 г/т As-1.0 % | Р1 на глуб.50м Sb-15340 т Р2 на глуб.25м Au – 0. 015 т | 1974,1977г.-детальные пои-ски м-ба 1:5000-1:2000 (к-вы, шурфы), выс. 3300 м, район не освоен, трудно-доступный. |
| 127 40009'с.ш. 74023'в.д. Каракуль-джинский район | Среднее месторож-дение Савоярды | Среди терригенных толщ S2-D1 и D1-2 крутопадающие жильные зоны. Наиболее круп-ные 350х4.6 м и 650х9.1 м. | Au – 6.5г/т Sb-0.73 % Ag-41.6 г/т Bi-0.06 % As-5-10 % | На 01.01.1977г. На глуб.300м Au:С2-2.066 т Р1-5.997 т С2+Р1-8.063 т Sb: С2+Р1 -40460т;Bi– 745т Ag-2.164 т На 01.01.1999г. кат.Р1: Sb-71.3 т.т./2.72 % | 1974 г. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1971-73гг.- поиски; 1974-77гг. поиск.-оценочн. работы (к-вы, шурфы, шт.); выс. 3000-3600 м, район не освоен, труднодоступен. Перспективное. |
| 217 39039'с.ш. 72017'в.д. Чон- Алайский район | Рудопрояв-ление Сарыдальча | В известн. D2-3-минерализ. зона (280х30 м) включ. 2 рудных тела дл. 20-40 м, мощн. 1.8 и 1.7 м и два линей-ных штокверка (100х20 и 140х100 м) с 5 рудн. телами. | Au – 2.25г/т Sb-5.14 % Pb-до 3.5%; Cu-0.5 % Zn-0.2%; As-1.0-23.0 % Ag-124 г/т | На глуб.20 м С2:Au-0.038 т Sb-323.8 т На глуб.100м Р1-Au: 1.113 т Sb~1500 т Au:С2+Р1-1.151т | 1980 г. - поиски м-ба 1:10000 1:2000; 1981-84гг.-детальные поиски (шурфы, к-вы). Выс. 3700-4200 м, доступность сезонная, р-н не освоен. |
| Золото, кобальт |
| 178 39059'с.ш. 73001'в.д. Кара-Суйский район | Крупное месторож-дение Чалкуйрюк-Акджилга | В субширотном грабене, слож. конглом. и олистостро-мовым гориз. С2. прорванны-ми гранодиоритами Р1-100 жильных рудных тел (45-1500м х 0.1-2.0 м) | Au – 5.75г/т Cо-0.7 % As-1.01 % | На глуб.400 м Au: С2-4.777 т Р1-9.19 т. Р2-98.783 т. С2+Р1+Р2-112.75 т Cо:С2+Р1-773.6т | 1939-48 гг.- предварительная разведка, 1957-60гг.-поиски; 1976-79 гг. поисково-оценоч-ные работы (к-вы, шурфы, шт., скв.). Выс. 2180-3000 м. Доступное. Перспективное. |
| Серебросодержащие месторождения Серебро, полиметаллы |
| 148 40004'с.ш. 72038'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Тура-Булак | 4 жильно-прожилковых кру-топадающих зоны с галенит-сфалеритовым оруденением в известняках и порфиритах D3-C1 размером 100-600 м х 1.7- 9м х 90-170 м. | Pb-1.83 % Zn-0.97 % Ag-93.7 г/т Au-0.87 г/т | На 01.01.1998г по кат.: Р1+ Р2 Pb-276..3 т.т Zn-147.2 т.т. Ag-1413 т. Au-1 т | Недоизученное на глубину месторождение. Высокогор-ная зона (3000 м), частично развитая инфраструктура. Поисковые и разведочные работы 1954-56 гг.,1984-91гг. |
| 123 40013'с.ш. 74028'в.д. Кара-Куль-джинский район | Рудопрояв-ление Талгый | Кварц-сульфоантимонитовая жила (20х0.1-0.5 м) среди пес-чано-сланцевой тольщи D1-2. | Ag-122-5546 г/т Sb-15.41 % Pb-6.75 % Cu-3.62 % | На 01.01.1941г по кат.: С2 Sb-4.52 т | Перспективный объект, требующий оценки на глу-бину.Высокогорная зона, неразвитая инфраструктура. Поисковые работы с по-верхности, 1974-1979 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 71 40021'с.ш. 72035'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Тюя-Муюн | Карстовые полости в извест-няках С1 вмещают 5 трубо-образных рудных тел сече-нием 20-100 м2, просле-женных на глубину 170 м | U3O2-1.5 % | С2-60 т | Рудопроявление отработано. Добывался в 1904-1914 гг. - радий, затем в 1922-28 гг. – барит. |
|  |  |  | Ra-3.31 % | С2-15.0 т |  |
| 92 40016'с.ш. 72026'в.д. Наукатский район | Рудопрояв-ление Бель-Урюк | 5 рудных тел (20-100 х 1.2-5.0 м) в рудоносной кремнистой толще S1. | 0.119 % | С2-38.55т в т.ч. | Бесперспективное. Район экономически освоен. Выс. 1480-1600 м. |
|  |  |  |  | Бал. – 34.03 т |  |
|  |  |  |  | Забал.-4.52 т |  |
| 39 40030'с.ш. 73035'в.д. Кара-Куль-джинский район | Мелкое месторож-дение Кызыл-Булак | 9 рудных тел (25-90 х 0.3-2.2 м х 300 м) в двух горизонтах медистых песчаников К1-2. | 0.04 % | С1-85.8 т | Разведано в 1956-58 гг. Район экономически освоен. Выс. 2000-2300 м. |
|  |  |  |  | Р1-510.0 т |  |
|  |  |  |  | С1+Р1-595.8 т |  |
|  |  |  |  | ГКЗ – 1960 г. |  |
| 40 40030'с.ш. 73044'в.д. Кара-Куль-джинский район | Рудопрояв-ление Токбай | 8 рудных тел (5-50 х 02-0.6 м) в виде струй среди пласта песчаника J. | 0.02 % 0.134 % | Р2-30-40 т | Бесперспективное. Пройдены штольни. |
| Россыпные месторождения Золото |
| 48/1 40027' с.ш. 73015'в.д. (СЗ) 40025' с.ш. 73018'в.д. (ЮВ) Узгенский и Кара-Суйский районы | Россыпе-проявление Кызылсу | Долинная россыпь, пойменная приплотиковая, длина 5000м, ширина 100м, с мощностью песков - 0.4м. | Au - 0.218г/м3 | Р1–43.8кг | 1964-65гг.- поиски, 1984-88гг.- поиски м-ба 1:25000. Условия благоприятные, выс. 1230-1290м, легко доступно, перспективно. |
| 64 40019' с.ш. 73027'в.д. (З) 40020' с.ш. 73040'в.д. (В) Алайский р-н | Мелкое месторож-дение Джусалы | Долинная пойменная россыпь, надплотиковая, длина 18000м, ширина 40м, с мощностью песков - 0.4-1.0м. | Au - 0.190г/м3 | Р1–12.2кг Р2–124.6кг Р1+ Р2–138.8кг | 1984-88гг.- поиски м-ба 1:25000. Условия весьма благоприятные. Выс. 1530-1750м, легко доступно, перспективно, золотины -0.5-2.6мм. |
| 140 40011' с.ш. 73029'в.д. (СЗ) 40008' с.ш. 73031'в.д. (ЮВ) Алайский район | Мелкое месторож-дение Гунолок | Долинная пойменная россыпь, приплотиковая, дл. 7000м, шир. 150м, с мощн. песков -1.0м. | Au - 0.190г/м3 | Р1–199.5кг | 1970-72гг.- поиски м-ба 1:50000. 1984-88гг.- поиски м-ба 1:25000. Условия благопр., выс. 1700-1750м, , перспективно, золотины -0.15-0.5мм до 4.3мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167/1 40001' с.ш. 73029'в.д. (ЮЗ) 40003' с.ш. 73033'в.д.( (СВ) Алайский район | Россыпе-проявление Таргалак | Долинная двухярусная рос-сыпь, пойменная, погребенная и террасовая. Террасовая - дл. 3000м, шир. 150м, с мощн. песков -1.0м. | Au - 0.103-0.212г/м3 | Р2-46кг -террасовая россыпь P2 -27кг- погребенная россыпь | 1970-72гг.- поиски м-ба 1:50000. 1984-88гг.- поиски Условия сложные, аллювий поймы сильно обводнен, погребенная россыпь на глуб. 40м. |
| 215/1 39039' с.ш. 71050'в.д. (СЗ) 39032' с.ш. 72007'в.д. (ЮВ) Чон-Алайс-кий район | Россыпе-проявление Коксуйское | Долинная пойменно-террасо-вая россыпь, длина 30.5км, ширина до 230м, всего 28 россыпных тел (5 - в пойме, 23 - террасовых). | Au – 0.250г/м3 | Р1–46.27кг | 1984-88гг. - поиски масштаба 1:25000. Условия благоприятные, перспективы ограничены. |
| 175/1 39057' с.ш. 72024'в.д. (ЮВ) 40000'с.ш. 72023'в.д. (СЗ) Наукатский район | Россыпе-проявление Чиле | Долинная пойменная россыпь, длина 21.0км, ширина. 250м, с мощностью песков - 1.0м. | Au - 0.051г/м3 | Р2–268кг | 1984-88гг.- поиски масштаба 1:50000. Условия благоприятные, выс. 2000-2400м, доступно; изучено слабо, плотик не вскрыт ввиду сильного водопритока в шурфах. |
| 184/1 39050' с.ш. 72030'в.д. (ЮЗ) 40000' с.ш. 72054'в.д. (СВ) Наукатский район | Россыпе-проявление Кичик-Алай | Долинная пойменная россыпь приплотиковая, длина- 40км, ширина 55м, с мощностью песков - 1.0м. | Au - 0.067г/м3 | Р2–107кг | 1984-88гг. - поиски масштаба 1:25000. Условия благоприятные, выс. 1900-3300м, изучено слабо, золотины - 0.15-0.8мм. Перспективы не выяснены. |

| 3. Нерудные полезные ископаемые |
| --- |
| Индекс квадрата и номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неметаллические ископаемые |
| Цветные камни Ювелирно-поделочные камни |
| 69 40021'с.ш. 72024'в.д. Наукатский район | Крупное месторож дение Улугтауское Халцедон цветной | Линзы и пропластки халце-дона среди кремнистых доло-митов (1 мощн. от 0.2 до 20.0м. | Размер монобло-ков 5х5х5см. По-лированные об-разцы имеют мато-вую поверхность | Кат Р2 - 100т.т | Халцедон может ис-пользоваться в качест-ве поделочного камня. |
| 26 40037'с.ш. 74001'в.д. Кара-Куль-джинский район | Проявление Бешмойнак Родонит | Родонитовое тело в кремнях размером 0.5х2.5м. Песрпек-тивная полоса 2.5кмх1-5м. | Родонит розовый, местами с желтым оттенком. Блочность от 150х100х100 до 250х250х150мм. | Кат Р2 - 40-50т | Рекомендуется проведе-ние специализирован-ных работ. Объект труднодоступный. |
| Поделочные камни |
| 61/1 40022'с.ш. 72021'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторождение Улутау (Улугтау) Оникс мраморный | Оникс в виде пластов натеков и столбов в пещере среди известняков S. Мощность натечных пластов 40см, дл. 7м. | Оникс полосчатый, концентрический, светло-желтый до темно- коричневого. Выход 43.8%. | Балансовые запасы оникса-сырца – кат.С1 - 167.9т, кат.С2 - 45.6т, кат.С1+С2- 213.5т кондицион-ного оникса: кат.С1 - 69.8т кат.С2 - 93.9т кат.С1+С2 -93.9т | Месторождение подго-товлено к освоению и частично разрабатывает-ся. Горно-технические условия удовлетвори-тельные. |
| 94 40017'с.ш. 72029'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторож-дение Бель-Урюк Оникс арагони-товый с попутным агатом | 1.5тыс. жил дл. 85-220м, мощн. 0.4-2.5м мраморного оникса на площади 1.5х 0.5 км, сложенной порфиритами D1. | Оникс бурый, по-лосчатый, плот-ный, крепкий, окварцованный. Выход сортового оникса - 40%, бло-чность до 0.5м3. | Кат. Р1 - 338т оникса-сырца | Объект перспективен. Горно-технические ус-ловия удовлетворитель-ные. |
| 113 40006'с.ш. 72023'в.д. Наукатскийрайон | Проявление Маляран Лиственит | Лиственитовые тела (4-15м х300м) в зоне тектонического контакта между терриген-ными отложениями S и вулканитами D. | Лиственит серо-зеленый, хорошо полируемый. Блочность - 300х300х300мм3. | Запасы не подсчитыва-лись | Рекомендуются специа-лизированные поиски. Горно-технические ус-ловия благоприятные. |
| 224 39030'с.ш. 72001'в.д. Чон- Алайский район | Проявление Сарыбулак Лиственит | Десять линзовидных тел лиственитов (0.5-5мх3-7м) в тектонической зоне. | Лиственит плотный, серо-зеленый | Кат. Р2 - 202.5м3 | Перспективы объекта не ясны. Экономические условия благоприятные. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 40026'с.ш. 73038'в.д. Кара-Куль-джинский район | Крупное месторож-дение Аджике Ангидрит | Горизонты ангидрита и гипсо-ангидрита мощностью 0.47-1.2м среди карбонатно-терригенных отложений Р. | Ангидрит массив-ный, коричнево-серый, м/з и с/з, легко пилится, хо-рошая полируе-мость. Блочность - 22.6%. Выход облицовочных плит - 15м2/м3 | Кат. С1+С2 - 1857.4тыс.м3 | Объект подготовлен к освоению. Экономи-ческие условия благо-приятные. |
| 27 40037'с.ш. 74024'в.д. Кара-Куль-джинский район | Мелкое месторож-дение Сулу-Сарыташ Оникс | Натечные образования мине-рализованных источников среди отложений J. Мощ-ность натеков достигает 0.25м. | Оникс янтарно-желтый до темно-коричневого, кон-центрически-зо-нальный, полос-чатый. Блочность до 20х20х20см. | Кат. Р2 - 1000т сырца. | Объект перспективный. Сложные горно-техни-ческие условия. |
| 55 40029'с.ш. 74022'в.д. Кара-Куль-джинский район | Мелкое месторож-дение Чон-Кулун Оникс мраморный | Два пласта оникса 15х0.75м и 12х0.55м среди известковых травертинов в терригенно-карбонатных породах С1. | Оникс полосчатый, медово-желтый и коричневый,блоч-ность 10х10х5см до 20см. | Кат. Р2 - 700т сырца | Объект перспективен. М-ние удаленное, высо-когорное. |
| Агрохимическое сырье |
| Торф |
| 13 40047'с.ш. 73021'в.д. Узгенский район | Среднее месторож-дение Чимбайское (Узгенское) | Месторождение приурочено ко 2-ой террасе р. Кара-Дарья. Болотные отложения представлены песчано-илис-тыми породами и в верхней части -торфом. Площадь залежи 50га, мощность 0.2-2.6м (ср. 1.14м). | Торф коричневый. Степень разложе-ния 15-30%, влаж-ность - 88%, сод. золы от 36.43 до 75.89% (ph) - 6.2-7.2 теплотворная способность - 1817-3505кал. | Кат. С1 - 539.512тыс.м3 | Торф пригоден для удобрения. |
| Химическое сырье |
| Барит |
| 96 40016'с.ш. 72029'в.д. Наукатскийрайон | Мелкое месторож-дение Бель-Урюк | Зона баритизации (78х2м) в кремнистых сланцах (, насы-щенная жилами и линзами барита (0.5-4мх0.1-0.7м) | BaO - 51.57-60.25% SiO2 - 3.8-12.9% Fe2O3 - 0.15-0.3% CaO - 0.53-2.9% BaSO4- 78.38-91.57% Уд. вес. 4.34 | кат. С1 -BaSO4-11.5т.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Объект для старательской отра-ботки. Выс. 1470м, осво-енный р-н. Поисковые и ревизионные работы на барит, 1959г. |
| Минеральные пигменты |
| 84 40019'с.ш. 72042'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Ятаньское | Среди отложений керамичес-ких глин, приуроченных к угленосным толщам J, зале-гают залежи пигментных глин. Мощность залежей 0.85-1.65м, протяженность значительная. | Fe2O3 - 4.89-13.92%, макс. - 22.86%. Глины дисперсные, пластичные пригодные для приготовления охры и мумии. | Кат. С2: 260тыс.м3 ((650т.т) | Перспективные объект с богатой гаммой крас-ных пегматитов. Низко-горная зона, хорошо ос-военный р-н. Поисково-оценочные работы, 1946,1961г. |
| Нерудное сырье для металлургии |
| Магнезит |
| 115 40010'с.ш. 72036'в.д. Наукатский район | Проявление Шамшалы | В выветрелых серпентинитах на площади 500-80мх5м встречаются гнезда и про-жилки магнезита размером 2х3-2х5см. | SiO2 - 33.89-37.3% Fe2O3 - 3.77-4.97% FeO - 1.82-2.42% Al2O3 -0.57-0.74% CaO - 0.42-0.7% MgO -38.6-39.5% | Кат. Р1 - 200тыс.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Выс. 1800м. Поиски с поверхности. 1971г. |
| Известняки флюсовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91 40017'с.ш. 72028'в.д. Наукатскийрайон | Крупное месторож-дение Наукат | Карбонатный массив извест-няков PZ2, площадью115км2. | CaО - 49.04-53.41% MgО - 0.56-1.25% СО2 -39.16-43.47% | Не подсчи-тывались. Практически неограничены | Опоисковано Флюсовой партией, 1942г. Общие поиски, 1966-68г.г. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье |
| Глины гончарные, огнеупорные, керамические |
| 3 40057'с.ш. 73043'в.д. Узгенский район | Проявление Янгыз-Янгакское | 2 наклонных пласта глин (200-4000мх4.86м) в составе угленосно-терригенной толщи J. | Глины жирные пластичные, реже – аргиллито-подобные | Не подсчиты-вались | Неизученный перспек-тивный объект. Выс. 1650-2000м, хорошо ос-военный р-н. Поиски на уголь, 1942-45г.г. |
| 81 40018'с.ш. 72038'в.д. Наукатский район | Проявление Ятанское – I | Пласты плотных тугоплавких пестроцветных глин в составе песчано-глинистой толщи J. Мощность пластов 1.5-2.6м. | SiO2 - 60.79% Al2O3 – 19.74% Fe2O3 –7% СаО – 1.25% MgО - 1.81% SO3 – 0.37% Число пластич-ности 8.1-27.92 tо плавления 1400-1540оС | Кат. С2 – 337.4т.м3 С1 – 188.0т.м3 Всего – 525.4т.м3 ((1.3млн.т) | Частично разведанный объект. Выс. 1250м, хо-рошо освоенный р-н. Разведка, 1957г., «Сред-азгеолнеруд». |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 12 40048'с.ш. 73021'в.д. Узгенский район | Среднее месторож-дение Мирза-Акинское | Желтовато-серые суглинки QII, мощность залежи 6-55м. Состав: SO3–0.5%; соли водорастворимые –0.44%. | Фракции, %: > 0.5мм – 0.27 0.5-0.25 – 0.10 0.25-0.01 – 51.31 0.01-0.005 – 13.01 0.005-0.001 – 15.96 <0.001 – 19.28. Пластичность-4.4 | Кат. А+В+С1 – 6.664 млн.м3 С2- 0.540млн.м3 Всего – 7.204 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Разрабатывается. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1956г., 1969-71г.г. Пригодны для кирпи-ча "175". |
| 56 40030'с.ш. 72011'в.д. Кадамд-жайский район | Среднее месторож-дение Мончинское | Пластообразная залежь лес-совидных суглинков Q2. Мощность 1-20м. Состав: SO3-0.78%, соли водорастворимые – 0.86%. | Фракции, %: 0.25-0.1мм –43.84-44.08 0.01-0.005 – 14.16-14.43 0.005-0.001 – 18.23-18.25 <0.001 –21.48- 22.65. Пластичность-5.32 | Кат. В+С1 – 3.566млн.м3, С2-10.261млн.м3 Всего – 13.827 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Выс.1390-1610м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1977-79г.г. Пригодны для кирпи-ча "100". |
| 33 40031'с.ш. 72052'в.д. Кара-Суйский район | Мелкое месторож-дение Ошское VII | Покровные суглинки Q2 мощностью 4.5-17м, пере-крытые пролювиально-делю-виальными отложениями мощностью 5-6м. Состав: SO3-1.65%, соли водорастворимые – 0.98%. | Фракции, %: > 0.5мм – 2.57 0.5-0.25 – 0.13 0.25-0.01 – 56.84 0.01-0.005 – 11.55 0.005-0.001 – 14.39 <0.001 – 14.51. Пластичность –4.58 | Кат. А+В+С1 – 0.009 млн.м3 С2 –0.148млн.м3 Всего – 0.157 млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатыва-ется. Выс.1090м, хо-рошо освоенный р-н. Разведка, 1978-79г.г. Пригодны для кирпи-ча "75". |
| 45 40027'с.ш. 72051'в.д. Кара-Суйский район | Мелкое месторож-дение Ошское VIII | Пластообразная залежь суглинков Q2 мощностью 1.1-19.8м (11.2м). Состав, %: Al2O3 – 11.26-12.58; Fe2O3 – 4.38-6.06. | Фракции, %: 0.06-0.5мм – 3-6 0.06-0.005 – 60-70 <0.001 – 15.64. Пластичность –2.52-5.08 | Кат. А+В+С1 – 2.293 млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатыва-ется. Выс.1100-1150м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1992г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 40016'с.ш. 72013'в.д. Наукаткий район | Мелкое месторож-дение Кызыл-Кийское | Залежь лессовидных суглин-ков Q4 мощностью до 8.7м. Вскрыша 0.1-0.2м. Состав, %: SiO2–45.36; Al2O3- 10.74; Fe2O3 – 4.39; СаО+МgО –18.11; SO3-3.13. Соли водораство-римые – 5.86%. | Фракции, %: <0.001 – 11.04 > 0.1мм – 62.18. Пластичность –4.55 | Кат. А+В+С1 – 2.640 млн.м3. Запасы учтены балансом кат. А+В+С1 – 0.347 млн.м3. | М-ние эксплуатир-ся Кызыл-Кийским заво-дом. Выс.1000м, хорошо освоен. р-н. Разведка, 1938, 1953, 1964г.г. Доразведка, 1973-74г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 86 40017'с.ш. 72018'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Найман | Современные покровные суглинки, мощностью 2-15м. Состав,%: Al2O3 - 10.0; Fe2O3 +TiO2-3.86; СаО+МgО–16.7-17.67. Водорастворимые соли –1.22 %. | Фракции, %: <0.001 –1.38-42.2 0.06 – 0.01–49.05. Пластичность – 0.98-5.35 t0 плавления 11650 | Кат. В+С1 – 1.345 млн.м3. Запасы учтены балансом. | Не разрабатывается. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1989г. Пригодны для кирпича "100". |
| 99 40015'с.ш. 72038'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Наукатское | Зелено-серые монтморилло-нитовые глины К2. Мощность 65-82м (73.5м). Состав: SO3–0.72-3.2%; соли водораство-римые – 0.2-3.06%, вскрыша 1:27. | Фракции, %: >0.5мм – 3.07 0.5-0.25 – 0.02 0.25-0.01 – 6.11 0.01-0.005– 6.39 0.005-0.001 – 27.93 <0.001 – 54.68. Пластичность 7-49 | Кат. В+С1 – 7.106 млн.м3 С2- 3.852млн.м3 Всего – 10.958 млн.м3. Запасы учтены балансом | Разрабатывается. Выс.1380-1580м, хо-рошо освоенный р-н. Разведка, 1973г. Пригодны для кера-мики. |
| Абразивное сырье Точильные камни |
| 218 39037'с.ш. 72020'в.д. Алайский район | Среднее месторож- дение Кавык | Пласты плотных кварцевых песчаников среди глинистых пород J1-2. | Качество не опре-делялось | Кат.Р1 ~ 1.2 млн.м3 | Перспективное. Извест-но с 1955г., обследо-валось в 1985г. Условия относительно благо-приятные. Выс.3000м. |
| Соли и рассолы Каменная соль (галит) |
| 226 39027'с.ш. 72010'в.д. Чон-Алайс-кий район | Мелкое месторож-дение Чон-Алай (Алайское, Тузское) | Гнездово-линзовидные тела каменной соли в горизонте (890 х 11.8м) мергелей К2. | NaCl–62% CaSO4– 8.46% СаCl2 – 1.41% MgСl2 – 0.1%. Нерастворимый ост. – 14.7% | Балансовые запасы , кат.: В- 317т.т С1–21258т.т. Всего– 21575т.т | Перспективный разве-данный объект. Выс. 2500м, удаленный, час-тично освоенный р-н. Детал. разведка, 1955г., поиски-оценка – 1978г. |
| Строительные материалы Бутовый и стеновой камень |
| Известняки и доломиты |
| 30 40035'с.ш. 72040'в.д. Араванскийрайон | Среднее месторож-дение Караултау | Пласт известняков С1 с тонкими прослоями гли-нистых сланцев. Извест-няки трещиноватые. Мощн- ность. пласта – 100-300м, длина до 3000м. | Выход щебня до 70% Блочность – 0.01-0.4м Водопогл. – 0.18% Прочность – до 540кг/м2 | Кат. С2 – 34.5млн.м3 на глубину до 40м, в т.ч. Госбаланс кат. С2 - 0.442млн.м3 | Перспективное. Из-вестно с 1948г., оцени-валось в 1957г., в 1965г. сырье пригодно для изготовления низ-ких (до 250) марок бетонов. Условия благоприятные. Выс. 900-1200м. |
| Камень облицовочный Мрамор |
| 154 40000'с.ш. 72020'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Абшир | Массивные светлосерые, белые полосчатые и беспорядочные мраморы С2. Средняя плотность – 2.71г/см3, водопоглощение – 0.15%, пористость – 1.83%, предел прочности при сжатии: – в сухом состоянии – 63.46МПа, в водонасыщенном – 52.42МПа. Коэф. МРЗ – 25. | Выход блочного камня – V группы – 37.7% | Кат. Р1: 30-40млн.м3 | Поисковый резерв. Средне-горная зона, освоенный р-н. Поиски, ревизия, 1975, 1985г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 40002'с.ш. 72027'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Акарт | Белые крупнокристаллические массивные мраморы С2. Площадь выхода 0.2км2, мощность пачки 500м. Прочность на сжатие: в сухом состоянии – 52.9-79.17МПа, в водонасыщенном – 55.5-70.8МПа, степень истираемости 1.51-1.83г/см2, средняя прочность 2.69-2.71г/см3. | Выход блоков I – V групп – 51.35%, выход полирован-ных плит – 12м2/м3 | Кат. А+В+С1: -3.127млн.м3. Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатывается. Выс. 2300-2400м, освоен-ный р-н. Разведка, 1987, 1992г.г. Вскрыша – 0.22. |
| Известняк-ракушечник |
| 35 40033'с.ш. 73025'в.д. Узгенский район | Среднее месторождение Сары-Таш | 3 пологопадающих пласта изве-стняка-ракушечника Р, общей мощностью 13.2м. Из-ки корич-неватые, желтовато-белые, пале-вые, раковинно-детритусовые. Средняя плотность – 2.19-2.32г/см3, водопоглощение – 4.16-6.65%, пористость – 16.60-23.09%, предел прочности при сжатии: в сухом состоянии – 41.81-51.13МПа, в водонасы-щенном – 29.7-43.7МПа. Коэф. МРЗ – 0.86-0.92, коэф. размяг-чения – 0.65-0.83. | Выход блоков I-IV групп – 62.2-73.0%. Выход готовых плит 16м2/м3-23.1м2/м3 | Кат. А+В: 16.946млн.м3. Из них числится на балансе на 01.01.2000г. кат. А+В: 14.239млн.м3. Забалансовые – 2.464. Всего: 16.703млн.м3 | М-ние разрабатывается. Выс. 1900-2200м, освоен-ный район. Детальная раз-ведка, 1978-79г.г. |
| 75 40019'с.ш. 73021'в.д. Алайский район | Среднее месторож-дение Сартала | Коричневато-белые, серые сло-истые и массивные известняки-ракушечники Р2. Площадь выхода 400х700м, мощность 8м. Залегание пологое. | Прогнозный размер моноблоков >1м3. Качество не изучено. | Кат. Р2: 2.0млн.м3 | Перспективное. Выс. 2000-2800м, освоенный р-н. Поиски, 1985г. |
| Доломит-известняк |
| 52 40025'с.ш. 73047'в.д. Кара-Кульджин-ский район | Среднее месторож-дение Кашкасу | Розовые доломитистые из-ки К. Длина пластов 1500м, ширина до 250м, мощность – 12м., предел прочности при сжатии 25.0МПа, коэф. размягчения 0.67. | Физические параметры отвечают ГОСТу. Размер моноблоков от 1х1.5м до 3х2х2м | Кат. Р2 – 4.0млн.м3 | Перспективное не изучен-ное месторождение. Среднегорная зона, освоенный район, близость автодороги. Общие поиски, 1981г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 17 40044'с.ш. 73008'в.д. Узгенский район | Проявление Узгенское (Покана- Адырское) | Три продуктивных пласта известняков Р – 350х43.0-60.5м. | Состав, %: СaO – 53.12-54.12 MgO – 0.2-1.5 Al2O3– 0.3-1.7 Fe2O3–0.1 –0.91 SO3 – 0.11-0.87 СО2 – 42.0-42.56 Н.О. – 1.08-2.32 | кат.А – 0.218 кат.В – 0.197 кат.С1 – 0.340 Всего – 0.755 млн.т | Разведано в 1956г. тр. "Средазгеолнеруд". |
| 31 40034'с.ш. 72043'в.д. Араванский район | Мелкое месторож-дение Кекликтау | Известняки S2, мощность 1.5км. | Состав, %: СaO – 55.0 MgO – до 0.44 SiO2 – 0.99 Al2O3+Fe2O3– 0.36 SO3 – 0.03 СО2 – 43.9 Р2О5 – 0.06 | Р1 +Р2 до 50 млн.т | 1956г.- поиски ЮКГЭ. Условия благопр., выс. 1390м, перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 40032'с.ш. 72046'в.д. Карасуйский район | Мелкое месторож-дение Ошское (Кырташтау) | Известняки D1, мощность 70-300м. | Состав, %: СaO – 52.24 MgO – 0.91 SiO2 – 1.21 Al2O3 – 0.49 Fe2O3 – 0.61 SO3 – 0.32 п.п.п.- 43.02 | кат.А – 8.9 кат.В – 13.453 кат.С1 – 20.859 Всего – 44.268 млн.т ТКЗ, 1957г. | 1942г.–поиски и отработ-ка; 1957г. – разведка и частичная отработка; эксп-луатируется Ошским КСМ. |
| 98 40013'с.ш. 72035'в.д. Наукатский район | Проявление Янги-Наукатское | Известняки С1, мощность 350-400м. | Состав, %: СaO – 54.93 MgO – 1.46 Al2O3 – 0.03 Fe2O3 – 0.05 Н.О. – 0.32 СО2 – 43.56 SO3 – сл. | С1 – 2.06млн.т | Разведано в 1955г. тр. "Средазгеолнеруд". Условия благоприятные, выс. 1100-1600м. |
| Известняки и доломиты для цемента |
| 78 40019'с.ш. 72002'в.д. Кадамджай-ский район | Среднее месторож-дение Кувасайское | 5 пластов известняков К, из которых три мощн. 45.0, 18.0 и 10м – продуктивны. | Состав, %: СaO – 51.6-55.34 MgO – 0.28-1.27 SiO2 – 0.49-4.3 Al2O3 – до 1.62 Fe2O3 – 0.24-0.63 SO3 – 0.1 - 0.74 | Госбаланс, млн.т: кат.В – 2.213 С1 – 9.258 С2 – 21.636 Всего – 33.107 | 1941, 52-54-57г.г. разведка; 1960г.-детальная разведка. Отрабатывается Кувасай-ским (Узбекистан) цемен-тным заводом. |
| 85 40010'-11'с.ш. 72016'-17'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Аксайское | Органогенные известняки С1 и С2, общей мощностью 450м. | Состав, %: СaO – 54.11; MgO – 0.62; SiO2 – 1.29; Fe2O3–0.28; TiO2–0.04; Al2O3 – 0.37; FeO – 0.10; P2O5 – 0.22; SO3 – 0.12 Cl–0.01; п.п.п.–42.86 | Госбаланс, млн.т: кат.А – 2.213 В – 57.086 С1 – 130.091 С2 – 160.958 Всего –379.307 | Разведано в 1978-79г.г. ЮКГЭ. Условия благопри-ятные. Подготовлено к освоению. |
| Глины и суглинки для цемента |
| 79 40020'с.ш. 72003'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Кувасайское (старые шурфы) | Пологая мульда разм. 1200-1500 х 200-250м, включаю-щая 4 пласта J глин общей мощностью 41.4м и один пласт глин Т мощн.14.9м. | SiO2–58.23; Fe2O3 + FeO –4.58; ТiО2-0.7; Al2O3–16.95; СаО– 2.34; MgO – 1.73; К2О+Na2O-2.72; | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.4 В – 1.231 С1 – 2.885 С2 – 0.504 | Разведуется с 1930г., за-пасы утв.ГКЗ СССР в 1969г. Условия благопр., выс.1000м, в 10км от Кувасайского цемзавода. |
| 85 40010'-11'с.ш. 72016'-17'в.д. Наукатский район | Крупное месторож-дение Аксайское | Суглинки Q2-3 мощн.72м и, подстилающие их, алевро-литы и аргиллиты D, мощн. от 220 до 440м. | Состав, %: SiO2–48.1; Al2O3–11.44; ТiО2-0.62; Fe2O3–5.22; СаО– 12.6; MgO – 2.92; Al2O3-3.7; P2O5–0.12; SO3–0.12; Cl–0.01; п.п.п.–14.9; кремнистый модуль – 2.8-3.0; глиноземн.–2.0-2.4 | Госбаланс, млн.т: алевролиты и аргиллиты В +С1 – 32.396 С2 – 48.043 Всего – 80.439 Суглинки: кат.А – 6.824 В – 15.068 С1 – 11.760 С2 – 58.879 Всего-92.441 | 1974-77г.г. –предв. и де-тальная разведка, запасы суглинков утв. ГКЗ СССР. Запасы алевролитов и аргиллитов приняты НТС. Условия благоприят., выс. 1700-2300м; м-е подготов-лено для освоения. |
| Гипс для цемента |
| 78/1 40018'с.ш. 72001'в.д. Араванский район | Проявление Кувасайское | Три пласта гипса (мощн. 3.74-14.23м) в гипсоносной толще К1. Гипс I сорта. | Состав, %: СaO – 29.75-33.46 MgO – до 0.8 SO3 – 38.87-48.0 СО2 – 0.10-5.32 Н2O – 16.98-20.24 R2O3 – 0.4-1.72 | Госбаланс, млн.т: кат.В – 0.196 С1 – 0.391 Всего – 0.587 ТКЗ, 1950г. | Детально разведано в 1950г. Условия благопри-ятные, выс.740-770м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 40016'с.ш. 72019'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Кырк-Кол | Пласт гипса (600 х 35.9-71.7м) в толще К2. Гипс I и II сортов. | Состав, %: СaO – 32.6-35.76 SO3 – 40.67-46.0 Н2O – 17.79-20.92 SiO2 – 0.03-6.68 Fe2O3 + FeO - 0.03-0.95 Na2O – 0.01-0.42 К2О – 0.01-0.5% | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.739 В – 2.413 С1 – 4.249 А+В+С1 –7.401 С2 – 0.748 Всего – 8.149 ТКЗ, 1983г. | 1952-55г.г. –поиски; раз-ведано в 1983г. Условия благоприятные, месторождение разрабатывается. |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 41 40029'с.ш. 72039'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Катта-Хаз | Аллювиальные песчано-гравийные отложения N-Q1. Мощность –30-70м. Вскры-ша – 7.5-10 м. Фракции, %: валуны – 25.5, гравий – 52.0, песок – 22.5. Глинис-тые и илистые частицы–2-6%. | Гравий, песок и щебень могут быть использованы для бетона марки "300". | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 1.819 С1 –9.700 Всего – 11.519 | Месторождение разраба-тывается. Выс.1000-1300м. Хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1977г. |
| 42 40028'с.ш. 72048'в.д. Карасуйс-кий район | Мелкое месторож-дение Южный городок (Уч-Яр) | Песчано-гравийно-галечни-ковые отложения N-Q1. Разведанная мощность – 20-30м, вскрыша (суглинки) – 2-13.4м. Фракции,%: валу-ны – 35.5, гравий – 39.1, песок – 25.4. | Обломки на 64.51%-кремнистые породы. Гравий и щебень мо-гут быть использ. для бетона "200", "300". Пески отвеч. ГОСТу для тяжелого бетона. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.994 С1 –2.475 з/б – 0.974 Всего – 4.443 | Месторождение не разра-батывается. Выс.1150-1260м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1972г. |
| 43 40027'с.ш. 72046'в.д. Карасуйс-кий район | Проявление Ак-Терек | Слабо сцементированная гравийно-песчаная толща N-Q1. Мощность – 67м. Фракции, %: валуны – 22.07, гравий – 50.65, песок – 27.33. Глинистые частицы в песке – 12.0%. | Щебень отвечает ГОСТу для бетона марок "200-400", пе-сок требует промыв-ки. | Госбаланс, млн.м3: кат. С1 –1.245 | Проявление не разра-батывается. Выс.900-1200м. Хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1973г. |
| 63 40022'с.ш. 72048'в.д. Карасуйс-кий район | Среднее месторож-дение Ак-Терек II | Толща песчано-гравийных отложений N-Q1. Мощ-ность – 68-90м, вскрыша 0-15м. Фракции, %: валуны – 18.0, гравий – 50.0, песок – 26.5, глина – 5.4. Вскрыша 0.24. | Валуны требуют дробления, песок – промывки. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 6.236 С1 –6.559 Всего – 12.795 | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс. 1170-1350м. Хорошо освоенный р-н. Разведка, 1984г. |
| 88 40016'с.ш. 72018'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Кырк-Кол | Песчано-гравийные отло-жений Q1. Длина залежи – 1500м, ширина –200м, мощ-ность – 3-60м. Вскрыша 2-11м. Фракции, %: валуны – 12.3, гравий – 58.8, песок – 28.9. Вскрыша 0.14. | Обломки на 94.7% из осадочных пород. Песчано-гравийная смесь отвечает тре-бованиям для изго-товления бетона, строительного раст-вора и т.п. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 2.028 С1 –1.994 Всего – 4.022 | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс.1640м, хорошо осво-енный р-н. Разведка, 1985г. |
| 47 40029'с.ш. 73003'в.д. Карасуйс-кий район | Крупное месторож-дение Каратайское | Валунно-гравийно-галечн. отложения поймы р.Талдык. Мощность – более 10м. Фракции, %: валуны – 3.7, гравий – 73.4, песок(<3мм) -22.9. Глинистые частицы в песке – 8-15%. | Гравий, щебень и песок (после промыв-ки) пригодны для бетона марки "300". | Кат.С1+С2 – 7.823 млн.м3: кат.Р1 –30млн.м3, в т.ч. песок – 10.5 млн.м3 Всего – 37.823 млн.м3 | Месторождение разрабатывается. Выс.1000-1300м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1977г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок строительный |
| 101 40016' с.ш. 72052'в.д. Карасуй-ский район | Мелкое месторож-дение Ошское | Пески К (0.8-2км х 5.8-10м), ширина – 40-300 м. | Пески мелкозернистые пригодны для произ-водства бетона и строит. р-ра. | Госбаланс, млн.м3: кат.С1–0.330 | М-ние разрабатывает-ся строительными ор-ганизациями г.Ош. Выс.1200м, хорошо освоен. р-н. Разведка, 1963; ревиз.,1969-72 г.г. |
| 102 40017' с.ш. 73008'в.д. Карасуй-ский район | Мелкое месторож-дение Карачукур | Два участка песков К2, мощностью 20-30м. Коэф-фициент вскрыши 0.6. | Пески мелко- и средне-зернистые, однородные кварц-полевошпатовые, загрязненность 6-10%. | Кат.Р2: 4.0 млн.м3 | Перспективное м-ние. Среднегорная зона, освоенный р-н. Поиски, 1985 г. |
| 103 40014' с.ш. 73020'в.д. Карасуй-ский район | Крупное месторож-дение Чыгырчик | Пески К, красновато-оран-жевые. Мощность песков 37м. Состав кварц-полевошпатовый. | Загрязненность глинист. частицами – 32.8%. Фракции >0.63мм– 31.9%; <0.14мм – 2.3%. Могут использоваться в строи-тельных растворах. | На 01.01.1985г. кат.Р2: 800 млн.м3 | Слабо изученное м-е. Качество сырья невы-сокое. Выс.2400-2600м, хорошо осв. р-н., шоссе. Поиски, 1969г., поиск.-оцен. раб.,1975,1985г.г. |
| Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита |
| 59 40023' с.ш. 72020'в.д. Араванский район | Крупное месторож-дение Улугтауское | Продуктивная толща кислых эффузивов S (фельзиты, кв.порфиры, альбитофиры, спилиты). Мощность толщи 800-1200м. | Средняя плотность порис-того щебня 530-730 кг/м3, песка –750-1000кг/м3. Сырье пригодно для про-изводства легкого запол-нителя бетона типа "кампорит". | Кат.Р2 – сотни млн.м3 | Перспективное. Выс.1100-1200м, хорошо освоенный р-н. Специализирован. поиски-ревизия, 1964г. |
| 46 40025' с.ш. 72053'в.д. Карасуйс-кий район | Крупное месторож-дение Ошское | Поля диабазов и их туфов S-D (5км х 700-900м). | Средняя плотность порис-того щебня 462-585 кг/м3, песка–650-880кг/м3. Мар-ка пористого щебня -"500-700", песка "900" | Кат.Р2 – сотни млн.м3 | Перспективное. Выс.1400-1500м, Хорошо освоен.р-н. Специализирован. поиски-ревизия. |
| Сырье для производства керамзита, аглопорита. |
| 114 40011' с.ш. 72024'в.д. Наукатский район | Среднее месторождение Айликсу | Углисто-глинистые сланцы S1 (3км х 100м). | t0 вспучивания 1000-11200С. Интервал вспучи-вания 110-1200С, коэфф. вспучивания 2.6-5.5, плотность керамзит. гравия 0.39- 0.87г/см3. | Кат.Р1 – десятки млн.м3 (~30 млн.м3) | Перспективный не разведанный объект. Выс.2200-2500м, освоенный р-н. Поиски, 1985г. |
| 116 40011' с.ш. 72043'в.д. Наукатский район | Мелкое месторождение Кыргызата | Глинистые сланцы S мощностью >200м. Площадь м-ния 220х520м. | t0 вспучивания 1170-12000С, t0 интервал 80-1500С, 120-1400С. Коэффиц. вспучи-вания 3.66-5.56. Плотность 1318 кг/см3. | Кат.В+С1 – 5.348 млн.м3 Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатыва-ется. Выс.1800-2300 м, хорошо освоен-ный р-н. Разведка, 1990г. |
| Прочие неметаллические ископаемые |
| Гипс |
| 68 40021'с.ш. 72008'в.д. Араванс-кий район | Мелкое месторож-дение Ордо-Шахское | Пласт гипса мощностью 18-33 м в толще К1. | Содержание гипса 85.48-93.59%, ан-гидрита 2.74-4.98 %. | Госбаланс, | М-ние не разрабаты-вается.Выс.1200-1300 м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1953-1954 гг. |
|  |  |  |  | млн.т: |  |
|  |  |  |  | кат. В-0.348 |  |
|  |  |  |  | С1-0.763 |  |
|  |  |  |  | Всего-1.111 |  |
|  |  |  |  | млн.т |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 40016'с.ш. 72023'в.д. Наукатский район | Среднее месторождение Абширсай-ское (Абширское) | 2 пласта гипса, мощностью 65 и 10 м в глинистой толще К2. | Содержание гипса 98.84%. Гипс от-носится к I сорту. | кат.С1-1.3 | Перспективный объект. Выс.1700 м, освоенный район. Обследование, поиски и оценка, 1952, 1955гг., 1958 г. |
|  |  |  |  | млн.т |  |
|  |  |  |  | кат.С2-26.4 |  |
|  |  |  |  | млн.т |  |
|  |  |  |  | Всего 27.7 |  |
|  |  |  |  | млн.т |  |
| 82 40019'с.ш. 72036'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Наукатское (западный и восточный фланги) | 5 пластов гипса мощностью 3.72-25.0м в терригенно-гип-соносной толще р. | Содержание гипса 93.1%. Ангидрит- 2.14%.Плотность- 2.22 г/см3. Гипс I и II сорта. | Госбаланс, кат.А-2.0.64 В-5.957 С1-8.545 Всего-16.566 млн. т. | М-ние разрабатывается. Выс. 1300-1550м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1957г. (Восточный участок), разведка, 1983, 1988 гг. |
| 76 40019'с.ш. 73028'в.д. Алайский район | Среднее месторож-дение Чигирчик | Гипсы мелового возраста мощностью 30-100м. Площадь распространения 3 км2. | Гипс (гипсоанги-дрит) – I сорта | кат. С2: более 38млн.м3 (~83.6млн.т) | Перспективное. Высо-кокачественное сырье. Выс.1900-2500 м, хорошо освоенный район. Поиски,ревизия, 1980г. |
| Подземные воды Пресные воды |
| 23 40037'-40046'с.ш. 73005'-73009'в.д. Узгенский район | Мелкое месторож-дение Куршабское | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых отложениях с песчаным заполнителем QIII-IV. | Вода cульфатно-гидро-карбонатная кальцие-вая. Минерализация 0.1-0.4г/л. Общая жест-кость 5.55-9.0 мг-экв/л. | А-18.9тыс.м3/сут В-7.0тыс.м3/сут С1-65.2тыс.м3/cут А+В+ С1-91.1 тыс.м3/сут | Потребители– пос.Ленинское и прилегающие населенные пункты. |
| 18 40044'с.ш. 73017'в.д. Узгенский район | Крупное месторож-дение Кара-Дарьинское | Подземные воды приуро-чены к аллювиально-про-лювиальным отложениям QII-IV конусов выноса. | Воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидро-карбонатные магниево- кальциевые. Минерализация 0.27-0.65г/л. Общая жесткость 3.7-7.6 мг-экв/л. | С1+С2-347тыс.м3/cут | Для водоснабжения г. Узген |
| 57 40027'-40030'с.ш. 72002'-72015'в.д. Араван-ский район | Крупное месторож-дение Туя-Муюнское | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых отложениях QII-IV. | Вода сульфатно-гидро-карбонатная натриево-кальциевая. Минерализация 0.5-2.5г/л. | А-128.066тыс.м3/сут В-133.141тыс.м3/сут А+В-261.207 тыс.м3/сут | Потребители– хозяйства Араванского района. |
| 80 40020'-40022'с.ш. 72007'-72024'в.д. Наукатский и Кадам-джайский районы | Среднее месторож-дение Караван-Кокджарское | Безнапорный водоносный горизонт в конгломератах, песчаниках, гравелитах QII-IV. | Вода гидрокарбонат-ная, реже сульфатная кальциево-натриевая, магниево-натриевая. Минерализация 0.3-0.6г/л. | В-67.8тыс.м3/сут | Потребители– хо-зяйства Кадамджайского и Наукатского р-нов, сельские населенные пункты (питьевое водоснабжение), г.Кызыл-Кия (техн.снабжен) |
| 109 40012'-40015'с.ш. 72012'-72024'в.д. Наукатский район | Мелкое месторож-дение Тахтекское (два участка: Западный, Северный) | Два водоносных горизонта (верхний безнапорный, нижний – напорный) в га-лечниковых отложениях с песчано-глинистым запол-нителем QIII-IV . | Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая и сульфатно-гидрокар-бонатная магниево-натриевая. Минерализа-ция 0.2-0.5 г/л. Общая жесткость 5-10 мг-экв/л | В-21.6тыс.м3/сут | Для водоснабжения г. Кызыл-Кия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 40033'-40041'с.ш. 72040'-72048'в.д. Кара-Суй-ский район | Среднее месторож-дение Акбуринское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с песчаным и песчано-гли-нистым заполнителем QIV. | Вода гидрокарбонатно- сульфатная кальциевая. Минерализация 0.2-0.4 г/л. Общая жесткость 3.6-6.9 мг-экв/л. | В-27.6тыс.м3/сут С1-115.0тыс.м3/сут В+ С1-142.6тыс.м3/сут | Потребители– ГАО “Текстильщик” г.Ош |
| 32 40033'с.ш. 72046'в.д. Кара-Суй-ский район | Среднее месторож-дение Ошское (Уч.Ош-Карасу) | Водоносный горизонт в пролювиальных галечни-ках и валунно-галечниках QII-IV, конусов выноса. | Вода гидрокарбонат-ная, гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая и кальциево-магние-вая.. Минерализация 0.2-0.9 г/л. | С1-129.6тыс.м3/сут | Для водоснаб-жение г.Карасу. |
| 34 40031'-40034'с.ш. 72056'-72058'в.д. Кара-Суй-ский район | Мелкое месторож-дение Мад ынское | Безнапорный водоносный горизонт в гравийно-га-лечных отложениях с пес-чаным заполнителем QIII- | Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая. Минерализация 0.3-0.4 г/л. Общая жесткость 3.7-5.3 мг-экв/л. | А-15.2тыс.м3/сут В-4.8тыс.м3/сут С1-4.4тыс.м3/cут А+В+ С1-24.4 тыс.м3/сут | Потребители– ГАО “Текс-тильщик” г.Ош |
| 44 40026'-40032'с.ш. 72048'-72050'в.д. Кара-Суй-ский район | Мелкое месторож-дение Ак-Бура | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с пес-чаным заполнителем QIV- | Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая. Минерали-зация 0.1-0.4 г/л. Общая жесткость 7.1 мг-экв/л. | В-30.5тыс.м3/сут | Потребители–г.Ош и Ошский пром-узел |
| 100 40014'-40018'с.ш. 72034'-72044'в.д. Наукатский район | Среднее месторож-дение Наукатское | Водоносный горизонт в галечниках, валунно-галеч-никах QII-IV-. | Вода гидрокарбонат-ная, гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая. Минерали-зация 0.3-0.4 г/л. Общая жесткость 0.8-5.5 мг-экв/л. | С1-176.2тыс.м3/cут | Для орошения земель |
| 29 40035'с.ш. 73036'в.д. Кара-Куль-джинский район | Среднее месторож-дение Каракульджа | Водоносный горизонт в гравийно-галечниковых отложениях QIII-IV конуса выноса. | Воды гидрокарбонат-ные кальциево-магние-вые. Минерализация 0.17-0.34 г/л. Общая жесткость 5.15 мг-экв/л. | С1+ С2-43.2тыс.м3/cут | Для орошения земель |
| Минеральные воды. |
| 10 40051'с.ш. 74005'в.д. Узгенский район | Среднее месторож-дение Карашуринское | Напорный водоносный го-ризонт в песчаниках, аргиллитах, алевролитах, сланцах, J1. | 1. Воды углекислые ги-дрокарбонатно-хлорид-ные натриевые. Мине-рализация 4.0-5.5 г/л СО2-1.0-1.9 г/л. | В-78 м3/сут С1-69 м3/cут С2-50 м3/cут В+С1+С2-125 м3/сут | Потребитель– завод розлива в г.Узгене, АО “Кара-Шоро”. |

### Чуйская область

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Металлические ископаемые Черные металлы Железо |
| 129 42040'с.ш. 76002'в.д. Кеминский район | Рудопро-явление Нижний Кемин | Зона разломов в экзоконтакте гранитов О3-S1 с известняками и сланцами Є-O2. В извест-няках 4 линзовидные залежи магнетита; в сланцах – 1 жила. Суммарная длина рудных тел – 360м, средняя мощность – 10м. | Fe – 35.9 % | кат.Р1 – 0,377 млн.т | Перспективы объекта незначительные. Изучен-ность ограничена поиска-ми в 1966г. Район освоен, рельеф среднегорный (2050-2100м). |
| Цветные металлы |
| Медь |
| 108 42043'с.ш. 75043'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Водопадное | 4 линзообразных сульфид-ных жилы (50-120 х 3-36.2м) в минерализованной жиль-но-прожилковой зоне тре-щиноватости в сиенитах Р. Оруденение халькопирит-полисульфидное. | Cu – 0.67 % (0.37-1.08 %) Au – 0.13- 0.7г/т макс. 1.5-7 г/т Mo – до 0.012 % TR – до 0.1 % | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы Cu –5.2 т.т Au – 0.428 т Мо – 52.9 т.т | Бесперспективное. |
| 41 42055'с.ш. 76014'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Тык-Кия | 2 жилообразных кварц-халь-копиритовых рудных тела (16-23 х 0.4-2м) в гнейсах PR1. | Cu – 0.5-3.15 % | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 139 42038'с.ш. 73042'в.д. Жайыльский район | Рудопрояв-ление Талбайтал | Линзовидное тело орудене-лых лимонитовых брекчий (220 х 1-10м) сопровож-дающие лимонитизирован-ную зону разлома в известняках О2-S1. | Cu – 0.8 % (0.015-7 %) Аu – 0.31 г/т (0.006-1 г/т) | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 214 42023'с.ш. 73049'в.д. Московский район | Рудопрояв-ление Даленское | 6 горизонтов медистых песч-ов в красноцветной толще песчаников D3-С1, испытавших регенерацию с образованием стратиформ-ных халькопирит-халькози-новых залежей субпласто-вых штокверков (5-1200м х 0.2-5.6м). | Cu – 0.1-7.2 % среднее – 2.62 % макс.–13.0-16.5% Аg – 7-458 г/т среднее – 30 г/т U – 0.001-0.1 % | На 01.01.1994г. кат.Р1 : Cu – 8.7 тыс.т Аg – 10 т | Объект для старатель-ской отработки богатых руд. Высокогорная зона (до 3100м), освоенный район. |
| 217 42028'с.ш. 74006'в.д. Московский район | Рудопрояв-ление Ачикташ | Минерализованная зона с окисленной кварц-халькопи-ритовой минерализацией в штоке гранит-порфиров Д1-2. Зона – 340 х 2.4-8.6м. | Cu – 3.03-17.10% среднее – 3.56% | На 01.01.1994г. кат.Р1 : Cu –11.1 тыс.т | Частично разведанный на глубину 235м объект для старательской отработки богатых руд. Высокогорная зона (3800м), освоенный район. |
| 218 42025'с.ш. 74006'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Байрек | Халькопирит-галенит-кварце-вая жила (30 х 0.1-0.6 м) в песчаных толщах D2-C1. | Cu - 0.95 % Pb – 0.25 % | На 01.01.1963г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 42026'с.ш. 74027'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Джеламыш | В гранитах О3 – рудная кварцевая жила размером 100 х 1.5м. | Cu – до 2.58 % среднее – 1 % Pb – 0.15 % Ag – до 6 г/т Au – 0.6 г/т | Прогнозные ресурсы: Cu – 3.1 тыс.т Au – 0.187 т | Бесперспективное. |
| 219 42022' с.ш. 74018' 'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Балыкты | Согласная линза орудене-лых песчаников (80х2м) с вкрапленностью халькопи-рита и борнита среди песчано-сланцевой толщи С1. | Cu – 0.8 % (среднее), макс.– до 1.26 % Pb – 0.11 % | На 01.01.1962г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 222 42021'с.ш. 74033'в.д. Панфиловс-кий район | Мелкое месторождение Туюк-Алаарча | Оруденелый пласт медис-тых песчаников и алевроли-тов в красноцветной обло-мочной толще D3-C1. 45 рудных тел в составе горизонта размером 1500 х 6м. | Cu – 0,83 % (0.2 - 3.45 %) Ag – 28,34 г/т (до 269 г/т) | На 01.01.1994г. кат.Р1 : Cu –54 т.т Ag –184 т | Потенциально-перспек-тивное стратиформное месторождение медис-тых песчаников, распо-ложенное в высокогор-ном (до 3500м) слабо освоенном районе. |
| 180 42029'с.ш. 75006'в.д. Иссык-Атинский район | Рудопрояв-ление Улук | 2 минерализованные зоны с пылевидной вкрапленостью сульфидов меди, сопровож-дающие межпластовые трещины в известняках С. Суммарная длина зон 1800м. Мощность 0.5-2м. | Cu – 0.11-1.09 % среднее-0.5 % | На 01.01.1951г. кат.Р2 : Cu –2.4 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 184 42031'с.ш. 75029'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Уйтабулгинс-кое | В песчаниках D3 – мине-рализованная лимонитовая брекчия (360 х 1-7м) | Cu – 0.5-0.86 % среднее-0.68 % Pb – 0.02-1 % Au – 0.4 г/т | кат.Р1 : Cu –2.44 тыс.т | Бесперспективное. |
| 181 42030'с.ш. 75024'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Токобайское | Жильный штокверк в песча-ной толще С2, сложенной мелкими (20-100 х 1.5-10м) жилами и линзами с кварц-халькопиритовой минерали-зацией. | Cu – 0.09-2.98 % Со – до 0.1 % | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 183 42030'с.ш. 75026'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Ашу-Кольтор | Мелкие кварц-халькопирито-вые жилы, линзы (5-20м х 0,5-4м), в зоне трещинова-тости среди песчаников | Cu – 0.48-5,05 % Ag – до 206,6 г/т Au – 0.2 г/т | На 01.01.1994г. кат.Р2 : Cu – 1,2 тыс.т | Бесперспективное. |
| 196 42037'с.ш. 75038'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Окторкой I | 4 экзоскарновые рудные зале-жи (25-200м х 0.6-22м) на кон-такте известняков PR2 и мас-сива гранодиоритов О3. | Cu – 0.3-0.84 % среднее – 0.45% Au – 0.2 г/т Ag - 3 г/т | кат.Р1 : Cu –2.7 тыс.т Au – 0.12 т | Бесперспективное. |
| 198 42037'с.ш. 75040'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Джаман-Карагайлю | Гнездообразное (5 х 5м) халь-копирит-кварц-лимонитовое окисленное рудное тело в брекчированных известня-ках D2-C1. | Штуфные пробы: Сu – 4.7-17.2 % | На 01.01.1962г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| Медь, полиметаллы |
| 216 42029'с.ш. 74005'в.д. Московский район | Мелкое месторож-дение Джарташ | 8 крутопадающих кварц-полиметаллических (халько-пирит-сфалерит-галенито-вых) жил в зоне разлома среди филлитовидных слан-цев О2, прорванных штоком гранит-пор-фиров О3. Жилы: 30-300м х 0.2-2.9 м. | Cu – 0.12-15.4 % Pb – 0.59-10.2 % Zn – до 0.53 % Au – до 0.6 г/т Ag – до 34.4 г/т | На 01.01.1956г. кат.В+С1+С2 : Pb – 17.8 тыс.т запасы Сu – не подсчитывались | Разведанное на глуби-ну месторождение, не имеющее самостоя-тельных перспектив. Высокогорная зона (3000-3700м), освоенный район. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 192 42036'с.ш. 75035'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Западный Талдыбулак | Пластовая залежь окислен-ных свинцовых англезитцер-руситовых руд в известня-ках, в составе терригенно-вулканогенных толщ Є-О2. Мощность залежи 3м, длина – первые метры. | Pb – 0,5-39.5% Zn – до 0.1 % Cu – 0,1 % Au – до 0.1 г/т | Прогнозные ресурсы не ясны | Не изученное на глуби-ну рудопроявления с богатыми рудами в зоне сульфидного обо-гащения. Среднегорная зона (2700м), хорошо разви-тая инфраструктура. |
| 226 42029'с.ш. 75005'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Кегеты (Кегетинское) | Минерализованная зона, сопровождающая разлом в песчано-сланцевых толщах С1. Оруденение прожилковое кварц-халькопирит-галенит-пирротиновое. Протяжен-ность зоны – 77м, мощность – 0.2-3м. | Pb – 0.69-1.82 % Cu – 1.5-6.22 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Частично разведанное на глубину штольнями рудопроявление с пре-обладанием медных руд. Самостоятельных перспектив не имеет. Среднегорная зона (2600м), слабо разви-тая инфраструктура. |
| Никель |
| 44 42054'с.ш. 76014'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Никелевая зона | Полоса лиственитов и сер-пентинитов с хром-никеле-вой минерализацией в зоне субши-ротного разлома среди гнейсов PR1. Длина полосы до 10 км, мощн. 50м. Распространены штокооб-разные и жилообразные рудные тела. | Ni – 0.01 % Cr – 0.01 % | Кат.Р1: Ni – 1.25 млн.т Cr – 1.25 млн.т (до гл.100м) | Месторождение не пред-ставляет практического интереса из-за низких содержаний металлов. Сложные горно-техни-ческие условия. Изу-ченность объекта ограничена поисками 1959 и 1966 г.г. |
| Кобальт |
| 182 42030'с.ш. 75025'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Токобайское | 8 мелких жил, линз, шток-верков с медно-кобальтовой минерализацией в песчани-ках С2. Размеры жил – 100х0.5-1.5м. | Co – 0.02-0.1% Ni – 0.01-0.1 % Cu – до 2.98 % | Нет сведений | Бесперспективное. |
| Свинец и цинк Свинец |
| 22 42056'с.ш. 75056'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Конор | Зона дробления (200 х 8м) с вкрапленностью галенита на контакте песчаников Є-О2 и дайки сиенитов Р. | Pb – следы -17.55 % Zn – 0.04-2.5 % Cu – до 0.7 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Вскрыто с поверхности Актюзским рудопрояв-лением в 1939г |
| 16 42056'с.ш. 76050'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Гематитовое | Линзообразная крутопадаю-щая залежь гематит-галенит-сфалерит-кварце-вых брекчий среди базаль-тов и андезитов С1. | Pb – 3.31-22.0 % Zn – 0.04-4.25 % Cu – 0.8-1.43 % Bi – 0.039-0.165% Ag – до 200 г/т | Кат.Р1 : Pb – 2.1т.т/4.94 % Zn – 0.36т.т/0.85 % | Возможна старательс-кая отработка богатых руд тела №1. Выс. 2300м, развитая инфраструктура. |
| 18 42053'с.ш. 75050'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Бешеке | Рудное гнездо (2.5 х 1.5м) среди кристаллических сланцев PR1. | Pb – 0.04-24.8 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 104 42043'с.ш. 75038'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Борубай | Мелкие линзовидные зоны окварцевания с галенитом среди раздробленных гра-нитов О1-2. | Pb – 0.02-2.24 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 100 42040'с.ш. 75040'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Талды-Булак | 8 крутопадающих минерали-зованных зон лиственити-зации (380-1200м х 10-150м) среди метаморфических сланцев PZ1. | Pb – 3.38 % Au – 0.1-5 г/т Ag – первые г/т | На 01.01.1963г. кат.Р1: Pb – 119,2 тыс.т | Разведанное на глубину перспективное месторож-дение. Выс. (до 2000м), хорошо развитая инфра-структура. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 42045'с.ш. 75047'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Байбиченсаур-Восточный | Крутопадающий линейный кварц-турмалин-полисуль-фидный штокверк (340 х 75м х 175м). | Pb – 0.4 % Mo – 0.01 % Ag – 15 г/т Примеси Sb, Bi | На 01.01.1993г. кат.Р2: Pb – 52 тыс.т Mo – 1.7 тыс.т Ag – 195 т | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 1500м. Развитая инфраструктура. |
| 28 42052'с.ш. 76001'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Чимбулак | Минерализованная зона дробления (170м х 1-30м), в вулканитах PZ, вмещающая рудное тело (90 х 11.7м) | Pb – 1.37 % Zn – 0.35 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 136 42033'с.ш. 73035'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Приозерное | Кварцевая жила (70 х 0.15-2.2) с вкрапленностью гале-нита, халькопирита, золота самородного в гранодио-ритах О1-2. | Pb – до 27 % Au – 0.1-502 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Объект для старате-льской отработки. Выс. 3500м, неразви-тая инфраструктура. |
| 235 42007'с.ш. 73026'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Арамсу | Кварц-флюоритовая жила (60 х 0.3-0.4м) с бедной вкрапленностью галенита, секущая песчаники D3-C1. | Pb – 0.96-2.82% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 145 42035'с.ш. 74001'в.д. Московский район | Рудопрояв-ление Бак-Пай (Ак-Су) | 2 сульфидизированные халь-копирит-галенит-кварцевая и баритовая жилы (2-10 х 0.15м) среди вулканогенной толщи D2. | Единичная проба Pb – 17.32 % Ag – 82 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 150 42031'с.ш. 74006'в.д. Московский район | Рудопрояв-ление Бультеке (Бультеке I и Бультеке II) | 11 галенит-кварц-карбонат-ных жил (10-190 х 0.05-10.3м) среди песчаников О2-3. | Pb – 0.28-32.61% Zn – до 0.14 % Ag – 1.4-514 г/т Au – следы-21.6 г/т Cu – 0.03-2.02% | Кат.Р1 на 1м углубки: Бультеке I – Pb – 12.8 т Бультеке II – Pb – 4.4 т | Один из объектов Ак-суйской группы. Час-тично разведано на глубину. Пригодно для старательской отработ-ки. Инфраструктура не развита. |
| 151 42030'с.ш. 74005'в.д. Московский район | Мелкое месторождение Белентеке | 4 галенит-кварцевые жилы (125-825 х 0.2-1.65) в терригенных красноцветных толщах О3, прорванных штоком плагиогранитов О3? | Pb по рудным телам: 3.96% на 1.48м 1.53% на 0.69м 2.55% на 0.55м 7.96% на 0.75м Zn – до 2.68 % Cu – до 0.21 % Au – до 1.6 г/т Ag – до 34.8 г/т | На 1958г. запасы свинца по кат.С2- 6.98т.т при содер. – 4.96 % | Разведанное на глуби-ну одно из месторож-дений Аксуйской группы. Не имеет самостоя-тельных перспектив. |
| 164 42030'с.ш. 74050'в.д. Иссык-Ати-нский р-н | Рудопрояв-ление Быты | Зона (170 х 1.5-2.5м) оквар-цевания и дробления в песчаниках О2. Оруденение – вкрапленное, галенитовое. | Pb – 1.08-11.91% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Выс. 3800м, инфраст-руктура не развита. |
| 232 42015'с.ш. 74021'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Учконур | Оруденелый участок (950 х 75м), насыщенный кварц-галенитовыми жилами и жильными штокверками (до 20 х 3м) в гранитах О3. | Pb – до 8.84 % средние содержания 1.77 – 8.23 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Потенциально перспек-тивный объект. Высо-когорная зона, слабо развитая инфраструк-тура. |
| 241 42000'с.ш. 74015'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Чукур-Бурунду | 2 галенит-кальцитовые жилы (25-50м х 0.5-1.0м) в зоне дробления в гранитном массиве О3. | Pb – 1.44 и 8.35 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 179 42035'с.ш. 75004'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Карагайлю-булак | 2 тесно сближенных галенит-кварцевые пологопадающие жилы (250 х 1.6м) в кристал-лических сланцах PZ1. | Pb – 1.64 % Zn – 0.1 % Ag – 32.4 % Au – 0.24 г/т As – 0.5 % | На 01.01.1982г. кат.Р1: Pb – 8 т.т Zn – 0.5 т.т Ag – 15 т | Cамостоятельных перспектив не имеет. Выс. 2500м. |
| 174 42035'с.ш. 75008'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Кегеты (свинцовое) | Окисленные кварц-галенито-вые жилы в зоне разлома (70 х 1.5м) среди песчано-сланцевых толщ О1-2. | Pb – 2.41-8.47 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Объект для старате-льской отработки. Выс. 1600м. |
| 105 42040'с.ш. 75040'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Талды-Булак-Новый (в том числе участок Чимбулак Восточный) | 4 минерализованные зоны в парагнейсах, вмещающие 21 кварц-карбонатное руд-ное тело (25-185 х 1-9м) с галенитом, сфалеритом, блеклыми рудами. | Pb – 4,49 % Zn – 0.36-1.05 % Ag – 4-79.6 г/т Au – 0.5 г/т | Кат.С2: Pb – 7,7 т.т Zn – 1.39 т.т Р1 - Pb – 7.7т.т | Месторождение с бед-ными рудами. Средне-горная зона (2100), развитая инфраструк-тура. |
| 190 42035'с.ш. 75033'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Шаркратма | Зона разлома с вкраплен-ностью галенита среди гранит-порфиров О2-3. | Pb – 1.19 % Zn – 0.53 % | На 01.01.1938г. Pb – 8.1 тыс.т | До 1930г. разрабатыва-лось старателями. Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 225 42029'с.ш. 75002'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Атджайлоо | Три крутопадающие галенит-кварцевые жилы (50-70 х 0.05-1м) в дайке гранитов D2-3, среди сланцев и эффузивов О2. | Pb – 1.05-16.77% Cu – 0.5 % Ag – до 37 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Оценено на глубину (штольни, скважины). Высокогорная зона (3500м). |
| Свинец, цинк |
| 24 42054'с.ш. 75059'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Ташкоро-Южное | 5 крутопадающих минер. зон (100-450м х 17-110м) с галенит-сфалеритовым ору-денением среди вулкано-генно-осадочных толщ С1. 2 зоны кварц-полевошпато-вых прожилков с берил-лием (150 х 2-5.4м). | Pb – 1.60 % Zn – 1.53 % Ag – 32.6 г/т Cd, Bi – 0.009% BeO – 0.93 % | На 01.01.1964г. кат.С2: Pb – 38.09 т.т Zn – 36.39 т.т Ag – 17.4 т Cd – 213.7 т Bi – 214 т BeO – 407 т | Самостоятельных перспектив не имеет. Средне-горная зона (2500м), частично развитая инфраструк-тура. |
| 27 42051'с.ш. 75056'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кара-Баткап | 19 кальцит-кварцевых жил (10-60 х 0.4-0.8м) с гале-нитом, сфалеритом, халько-пиритом в сиенит-порфирах Р? и зелено-каменных вулканитах (Є-О2). | Pb – 1.1 % Zn – 1.3-1.5 % | На 01.08.1952г. по кат.Р1: Pb + Zn = 1.5-2 тыс.т | Частично разведан-ное на глубину штоль-нями рудопроявле-ние, не имеющее промышленных перс-пектив. |
| 118 42050'с.ш. 75053'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Карабатпак Верхний | Галенит-кварц-флюорито-вый штокверк (500 х 300м) среди кварцевых порфиров D2-3. | Pb – до 1 % Zn – до 0.5 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 96 42040'с.ш. 75035'в.д. Чуйский район | Мелкое месторождение Боорду | Крупное, крутопадающая раздваивающаяся на глуби-не линзовидно столбообраз-ная минерализованная зона с размерами 800 х 5-52м х 400м, залегающая вдоль контакта разновозрастных гранитоидов. На флангах – 10 рудных тел длиной 50-360м, мощностью 1-16м, протяженностью по падению 40-200м. | По основ.телу сред. сод. в % Pb – 2.7; Zn – 0.9 Ag-26г/т Au-0.74г/т Cd –0.004%; As-0.04 На флангах в жилах: Pb-ср. - 2.58% Zn-ср. – 1.36% | На 31.03.1954г. Pb – кат.С1-105 т.т С2-5.7 т.т забал.-8.8 т.т С1+С2=110.7 т.т Zn – кат.В+С1-26.6 т.т; С2-4.9 т.т забал.- 6.1т .т В+С1+С2-31.5т.т Au -С1+С2 - 2.405т Ag - С1+С2 - 85.7т In –кат.С2 –2.6т Cd-кат.С2-102.7т Пирит-кат.С1+С2 - 821т.т. | Месторождение эксплуатировалось с 1953 по 1967г.г. В 1967г. законсервиро-вано. На балансе не числится. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 42040'с.ш. 75036'в.д. Чуйский район | Рудопро-явление Беркутское | Пластообразная орудене-лая кварц-карбонат-галенит-сфалеритовая залежь среди гранитов О1-2 разм. 155 х2м. | Pb (среднее)– 1.18 % Zn – 3.08 % Ag – 19-40.8 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 148 42033'с.ш. 74004'в.д. Московский район | Рудопро-явление Ашутор | Галенит-кварцевые жилы (50-100 х 0.1-1.5м) и дайки аплита D2(?) в тектонической зоне мощностью 40-50м среди песчаников О2. | Pb–до 1.36-6.02% Zn – 0.8-1.4 % Cu – до 0.1-0.4% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Аксуйская группа полиметаллических месторождений. Рудопроявление бесперспективное. |
| 165 42035'с.ш. 74058'в.д. Иссык-Атинский район | Мелкое месторождение Кокмойнок | 4 пологопадающих галенит-кварцевых тела (100-700 х 0.4-0.3м) и жильные мета-соматиты в среди слюдис-тых и кристаллических сланцев PR1. | Ag – 22 г/т Pb – 0.63 % Zn – 0.18-0.48% | На 01.01.1981г. по кат. Р2: Pb – 13.1 т.т Zn – 10 т.т Ag – 46 т | Бесперспективное. Среднегорная зона (2300м), развитая инфраструктура. |
| 239 42001'с.ш. 74012'в.д. Суусамыр-ский район | Рудопро-явление Мынг-Шайтан | Зона брекчированных гранитов О3 (130 х 20-25м) с галенитом. | Pb – 0.03-2.29% Zn – 0.09-0.86% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| 179 42035'с.ш. 75004'в.д. Чуйский район | Рудопро-явление Карагайлю-булак | Крутопадающая зона дробления (70 х 1.5-7.6м) и окварцевания с вкраплен-ностью галенита среди метаморфи-ческих сланцев О1-2. | Pb – 2.22-3.5 % Zn – 0.19-1.4 % | На 01.01.1966г. прогнозные ресурсы не подсчитывались | Самостоятельных перспектив не име-ет. Резервный учас-ток месторождения Туюкское. Выс.2500м, освоенный район. |
| 170 42035'с.ш. 75005'в.д. Иссык-Атинский район | Рудопро-явление Приозерное | Мелкие (40-250 х 0.2-5м) пологозалегающие ярусные жилы и жильные зоны в кристаллических сланцах и роговиках О1-2. | Ag – 11.8 г/т Pb – 0.66 % Zn – 0.5 % | По кат.Р2 на 01.01.1981г. Ag – 200 т Pb – 3 т.т Zn – 1.5 т.т | Бесперспективное. Отработано с поверх-ности древними рудо-копами. Убогие содер-жания Ag, Pb, Zn. Глубокие горизонты не оценивались. |
| 199 42039'с.ш. 75043'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Талдыбулак | Мощная зона смятия (4км х 0.5-1.25км) в метаморфи-ческих породах РZ1 с вкрапленностью галенита и сфалерита. | Pb – 0.54 % Zn – 0.54 % Ag – 10-2000г/т Au – до 5 г/т | По оценкам 1952-1964г.г. прогнозные ресурсы Pb – от 18 т.т до 120 т.т | Частично разведан-ное на глубину мес-торождение. Выс. 2200м. |
| Редкие металлы Олово |
| 19 42053'с.ш. 75050'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Лагерное | В метаморфических сланцах PR на контакте с грано-диоритами О1-2 – рудная зона 130 х 11.0м. | Sn – 0.1 % Bi – до 0.1 % | кат.Р2 –Sn – 430 т (0.1%) | 1968г. – поисково-ревизионные работы (канавы, шурфы, карта м-ба 1:5000); условия благопр., выс. 1800-2000м, доступно; не перспективно. |
| Вольфрам |
| 51 42052'с.ш. 76057'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Тартунчу-Кайсу | В метаморфических сланцах – 2 скарновых тела (25-55 х 1.5-3.0м). В базальтах О1 – штокверк (85-100м), в анде-зитах О2 – серия кварцевых жил (5-25 х 0.5-1.2м). | WO3 –до 0.15% | Р1 – на глуб.25м WO3 –184 т | 1959г. и 1976г. – поиски м-ба 1:50000, 1969г. – поиски м-ба 1:25000. Условия отно-сит. благоприятные, выс. 3300-3400м, район освоен. |
| 134 42050'с.ш. 76055'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Курагайлы-Булак | В метаморфических сланцах с прослоями мраморов – 2 скарновых рудных тела (25х1.5-1.8м). | WO3 – 0.15% Мо – 0.035% | Не подсчи-тывались | В 1935г. разведка (трест "Средазцвет-метразведка"); 1969г. – поиски м-ба 1:25000. Условия не благопр., выс. 3800-4000м, не перспективно. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мышьяк |
| 169 42035'с.ш. 75001'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Старотуюкское | Три рудные зоны (270х1.5м) среди катаклазированных об-разований PZ1 в эндокон-такте гранитов О3. В зонах кварц-сульфидные жилы. | As - до 1% Pb - до 1% Zn - 0.5% Ag - 16.7г/т Au-от 0.3 до 6г/т | Кат. Р1: As - 0.4т.т Pb -0.001млн.т Ag - 3.03т Au -0.036т | Перспективы невели-ки. Поиски 1964г., поисково-оценочные работы 1981г. Условия благоприятные. Выс 1650-1950м. |
| Молибден |
| 45 42052'с.ш. 76026'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Джангрыкское | В гранитах О3-S1 - 8 даек гранит-аплитов с Мо оруде-нением. Дайки - до 395х3.6м. | Мо - 0.023-0.919% макс. - 1.6% ср. - 0.034-0.09% | Кат. С2: Мо - 824т | Бесперспективное. Высокогорная-прилед-никовая зона (3400-4100м). Поиски, поиско-во-оценочные работы 1932-33г.г., 1941г. |
| 55 42052'с.ш. 77006'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Аксу IV | Скарновая залежь (100х25м) в метаморфических сланцах и известняках О1. | Мо – 0.069 % | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Высота 3800м, слабо освоенный район. Поисково-разведоч-ные работы 1942г. |
| 56 42050'с.ш. 77004'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Долон-Атинское | Рудный молибденит-кварц-полисульфидный штокверк (30х10м) в дайке гранит-аплитов О3. | Мо - 0.22% | На 01.01.1995г. кат Р2: Мо - 618.8т | Бесперспективное. Ледниковая зона ((4000м) Частично ос-военный район. Поиски, 1942г., съемка м-ба 1:50000, 1975г., единичные борозд. пр. |
| 138 42031'с.ш. 73036'в.д. Жайыльский район | Рудопрояв-ление Чулама | Минерализованная зона (650 х4-40м) с кварц-молиб-денит-полисульфидным оруденением в висячем крыле дайки грейзенизиро-ванных гранитов О1-2. | Мо - 0.14% | На 01.01.1975г. кат С2: Мо - 0.7т.т | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс 3500-3900м, час-тично освоенный р-он. Поиски с поверхности (1972-75г.г.) фрагмен-тарное бороздовое опробование. |
| 152 42030'с.ш. 74005'в.д. Сокулукский район | Рудопрояв-ление Белентеке-молибде-новое | Молибден-меднопорфировое оруденение в дайке-апофизе гранитного штока D1-2 среди песчано-сланцевой толщи O2-S1. | Мо - 0.01% макс. - 0.12% Cu - до 0.1% Bi - до 0.03% Ag - до 5г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс 3000м. Поиски с поверхности при геол-съемке м-ба 1:50000, 1981-86г.г. |
| 157 42031'с.ш. 74027'в.д. Сокулукский район | Рудопрояв-ление Адыген | Прожилково-вкрапленный штокверк с молибденитом размером 1х5х4м в гранитах О3. | Мо - 0.01-1% Bi - 0.07% Ag - 1-2.4г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Геолсъемка м-ба 1:50000, 1964-65г.г. (единичные канавы и бороздовые пр.) Выс. 3400м, ледниковый цирк. |
| 221 42029'с.ш. 74036'в.д. Сокулукский район | Рудопрояв-ление Алтын-Тор (молибде-новый) | Мелкий линейный штокверк из 50 крутопадающих параллельных молибденит-кварцевых жил (2.5мх0.1м) в экзоконтакте гранитов О3, среди филлитов О2. | Мо - 0.40-0.44% макс. -1.58% | На 01.01.1938г. кат Р2: Мо- 15т | Бесперспективное. Выс. 3125м. Поиски с поверхн., 1937,38г.г., съемка и поиски м-ба 1:10000, 1951-53г.г. (канавы, борозд. пр.). |
| 233 42018'с.ш. 74036'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Суек II | Кварк-молибденитовый штокверк в эндо- и экзокон-такте штока сиенитов Р1, прорывающего конгломе-раты О2. Штокверк – 50х2м. | Мо - 0.40-0.44% макс. -1.58% | На 01.01.1938г. кат Р2: Мо- 15т | Бесперспективное. Выс. 3125м. Поиски с поверхн., 1937,38г.г., съемка и поиски м-ба 1:10000, 1951-53г.г. (канавы, борозд. пр.). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молибден, вольфрам |
| 207 42026'с.ш. 73041'в.д. Жайыльский район | Рудопрояв-ление Заозерное (Джолджакши) | Штокверк кварц-молибденит-полисульфидных прожилков (50х10-12м) в гранитах О1. | Мо - 0.15% WO3 - до 0.57% Cu- до 0.5% | На 01.01.1995г. кат. Р1: Мо - 146т | Бесперспективное. Выс. 4000м, плохо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1949-50г.г., единичные бо-роздовые пробы. |
| Бериллий |
| 23 42055'с.ш. 75058'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Достук | 11 линзовидных крутопа-дающих минерализованных зон (31-500мх0.1-13.5м) среди вулканитов D2, несу-щие полисульфидно-берилл-фенакитовую минерализа-цию. | BeO - 0.111% | На 01.01.1965г. кат.Р1:1.62т.т/ 0.104% кат.Р2: 2,714т.т/ 0.116% ВеО - Р1+Р2 – 4,339т.т | Перспективное. Выс. 2400м, освоенный р-н. Поиски и оценка с поверхности, 1961-65г.г. (к-вы, борозд. пр.). |
| 25 42054'с.ш. 75059'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Кемин (Проявления 1, 2, 3) | 3 сближенных участка с фе-накит-кварц-полевошпато-выми жилами (до 50-210мх1-6.8м) и жильными штоверками (125х35м) в андезито-базальтах С1. | BeO - 0.01-2% Pb - 0.02-5.33% Cu - 0.02-1.15% | На 01.01.1986г. кат.С2: 464т ВеО | Бесперспективное. Выс. 2500м, хорошо освоенный район. Геолсъемка масштаба 1:25000, поиски с поверхности, оценка на глубину, 1959-65 г.г. (канавы, скважины, керн. и борозд. пр.). |
| 120 42049'с.ш. 75056'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кыртавулгин-ское | Минерализованная зона (300 х3-4м) в граносиенитах Р. | BeO - 0.01% La - 0.01% Ir - 0.1% Yb - 0.01% Th - 0.04% | На 01.01.2000г нет сведений | Бесперспективное. Выс. 1580м, освоен-ный район., поиски с поверхности, масштаб 1:10000, 1959г. (канавы, бороздовые пробы). |
| 36 42052'с.ш. 76007'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Калесай (в т.ч. участки Аномалия А, Альбититовое, Аплитовый) | 43 продуктивных жилооб-разных крутопадающих те-ла (7-250х1-30м) с фенакит-поли-сульфидным орудене-нием, в составе 4 минера-лизованных зон (100-1600м х2-200м) среди амфиболо-вых сланцев, прорванных дайками гранофиров Р. | BeO - 0.002-2.39% ср. - 0.127% в т.ч. по р. телам: BeO - 0.121-0.128% | На 1.01.1997г. по госбалансу кат.С1-10.17т.т С2 - 1.53т.т. С1+С2 - 11.7т.т. Р1 - 1.7т.т С1+С2 +Р1- 13.4т.т. | Детально разведан-ное в 1971г. на глуби-ну 500м (шт.,скв.) мес-торождение. Разработ-ботка возможна отк-рытым способом. Среднегорная зона (2400-2800м), освоен-ный район. |
| 32 42051'с.ш. 76004'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Комаровское (в т.ч. участок Туктугурская Брекчия) | Мелкий субширотный шток-верк с прожилковой фенакит-флюорит-альбитовой мине-рализацией в гранитах Р2. | BeO - 0.062-0.233% | Нет сведений | Бесперспективное. Среднегорная зона, освоенный район. Поисковые работы, 1968-69г.г. (канавы, штуфные пробы). |
| 162 42035'с.ш. 74044'в.д. Аламудунс-кий район | Рудопрояв-ление Кумбель II | Рудоносный грейзеновый штокверк (0.5х0.5км) в массиве гранитов О3, про-рывающих слюдистые слан-цы PZ1. | BeО - 0.003- 0.08% Nb - 0.004-0.007% Ta - 0.001-0.002% Li -0.03% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона, частично освоенный р-н. Геолсъемка м-ба 1:25000, 1963г., штуф-ные пробы. |
| Висмут |
| 21 42053'с.ш. 75051'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Контактовое | 3 висмутин-полисульфидно-кварцевые жилы (40-350м х 0.5-5м) в кристаллических сланцах PR1. | Bi - 0.05% Cu - 0.28% Pb - 0.3% Ag - до 30г/т Au - до 0.03г/т | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 1800-2100м, ос-военный р-н. Геол-съемка м-ба 1: 25000, 1962-63г.г., поиск.-оцен. работы 1968-69г.г. (к-вы, шурфы, борозд. пр.). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 121 42043'с.ш. 75054'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Кеминское | 3 минерализованные зоны (400-850мх30-150м) с висму-тин-бисмутит-полисульфидно -кварцевой минерализацией среди гранитогнейсов PR1. Линзообразные рудные тела - 15-60мх1-10м. | Bi - кат. С1 - 0.147% кат. С2 - 0.058% ср. - 0.055% | На 01.01.1976г. кат. С1 - 76.9т С2 - 1402.8т С1+С2-1479.7т Р1+Р2 -1837.6т Всего - 3317.4т | Низкогорная зона, хо-рошо освоенный р-н. Поиски и оценка на глубину 1966-67г.г., 1973-76г.г. (канавы, шурфы, шт., скв.). |
| 122 42043'с.ш. 75055'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Оробаши | Минерализованная зона мощн. 0.5-1.5м в граноди-орит-порфирах О3-S1. | Bi - 0.19% Pb - до 1% Au - 0.6-2г/т | Нет сведений | Бесперспективное. Низкогорная зона (1700м), освоенный район. Геолсъемка м-ба 1:25000. Поиски с поверхности 1964-66 г.г. (к-вы, борозд. пр.). |
| 38 42051'с.ш. 76008'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Гранитное | 2 субвертикальных линзо-образных тела (13-21х0.7-3.3м) минерализованных брекчий гранитов О3 с базо-бисмутит-халькопирит-квар-цевой минерализацией. | Bi - 0.037-0.94% Cu - 0.05-1.8% Pb - 0.15% Zn - 0.15% Мо - 0.015% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 2300м, плохо ос-военный р-н. Поиск.-оценочн. работы 1972-76г.г. (канавы, борозд. пр.). |
| 31 42051'с.ш. 76003'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Высокое | Жильная зона (400х120м) в кристаллических сланцах PR1 из 10 висмутин-бисму-тит-полисульфидно-кварце-вых жил (5-27х0.1-0.85х45-210м). | Bi - 0.124% | На 01.01.1976г. кат. С2 - 8.6т кат. Р2 - 26.2т кат. С1+Р2-34.8т | Самостоятельных преспектив не имеет. Выс. 2300м, хорошо освоенный район. Поиск.-оцен. работы 1972-76г.г. (к-вы, скв.,) |
| 177 42031'с.ш. 75004'в.д. Чуйский район | Рудопроявление Шаркратма (и участок Верхнее Атджайляу) | 4 висмутин-галенит-кварце-вые жилы (170-600мх0.7-1м) вдоль тектонического контак-та песчаников D3-C1 с грани-тами Р. | Bi - 0.004-0.4% Au - 0.03- 6.4г/т Pb - макс. 10.35% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 3200м, слабо освоенный р-н. Детальные поиски и оценка с поверхности, 1965-67г.г. (к-вы, борозд. пр.). |
| 178 42030'с.ш. 75006'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Кегеты (в т.ч. участок Атджайляу) | 3 висмутин-халькопирит-кварцевые жилы (360-1300 х 0.2-40м) в песчаниках D3-C1. | Bi - 0.14% Cu - - 0.59% (0.2-1.57%) Au - 0.1- 3 г/т Ag - 2 - 55г/т | На 01.01.1967г. кат. Р1+Р2 - Bi - 76.8т Cu - 292т | Бесперспективное. Выс. 2400-2700м, осво-енный район. Поиски и геолсъемка м-ба 1:25000 (к-вы, борозд. пробы). |
| 193 42036'с.ш. 75034'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Окторкой (№88) | Оруденелый штокверк (50х 60м) с вкрапленностью сульфидов в окварцован-ных известняках С. | Bi - 0.1-4% | Нет сведений | Неизученный объект. Выс. 3000м, геол-съемка м-ба 1:25000, 1960-63г.г. (штуф. пр.). |
| 194 42034'с.ш. 75010'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Кольтор | 4 висмутин - халькопирит-кварцевые жилы (5-15х0.05-0.3м) в песчаниках D2 -С1. | Bi - 0.2% Cu - 0.2% (0.1-2.97%) | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 2200-2550м. Геол-съемка м-ба 1:25000, оценка с поверхности (к-вы, борозд. пр.). |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 37 42051'с.ш. 76007'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Кутессай II | Редкоземельно-редкоме-тальный штокверк (200х75м), связанный с апикальными частями штокообразных тел гранофиров Р2. Руды иттро-синхизит-ксенотимовые. | TR2О3 –0.26% ZrО2 – 0.55-0.60% (0.57%) Th – 0.029% Pb – 2.58% Hf – 0.004% Zn – 0.52% Мо – 0.023% Вi-0.011% Ag-3.2г/т | TR2О3: Кат.В-40400т Кат.С1-1798т Кат.С2-3465т Кат.В+С1+С2- 20228т Pb-48.5тт(2.58%) Th-6.3тт(0.02%) Hf-0.39тт Вi-2.29тт Ag-61.1т | М-ние частично отра-ботано, законсервиро-вано. Среднегорная зона (2500м), хорошо освоенный район. Детальная разведка, 1946-58г.г. (канавы, шурфы, штольни, бурение). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тантал, ниобий |
| 33 42051'с.ш. 76006'в.д. Кеминский район | Рудопрояв ление Перевальное | 2 мелкие кварц-магнетито-вые жилы в гранитах Р. Мощность жил 1.2-1.3 м. | Nb2O5-0.026-0.1% Ta2O5-0.006-0.011% Sn-0.06-0.12% | Не подсчиты-вались | Бесперспективное. Среднегорная зона (2400м). Поиски с поверхности, 1964,72-74гг. (канавы, единич-ные пробы). |
| 236 42001'с.ш. 73044'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Бирган | Мелкие пегматитовые жилы (до 10х3м) в гранитах О3 | Nb2O5-0.031-0.083% Ta2O5-0.006-0.012% ZrO2 - 0.31-0.66% BeO-0.01% | Нет сведений | Бесперспективное. Высокогорная зона (3400м). Поиски с по-верхности, 1968-70гг., (канава). |
| Благородные металлы Золото |
| 58 42043'с.ш. 73029'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Гранитогорское Восточное | Среди песчано-сланцевых отложений D3-C1 три жильных рудных тела (100-150х0.2-1.6м). | Au – 6г/т Pb –0.62-35.7% Zn-0.07-0.22% Cu -0.47-3.4% | Р2 на глуб. 100м Au -0.403т. | 1950г. - поиски м-ба 1:25000 (канавы, шур-фы, скважины); усло-вия благоприятные; выс. 1200-2000м, перс-пективное. |
| 107 42044'с.ш. 75041'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление уч. Северный | В гнейсовидных гранодио-ритах O1-2 минерализован-ная зона (100х5-7м). | Au – 6.0г/т Cu -до 1.0% | Р2 на глуб. 50м 0.45т. | 1993г. - поиски м-ба 1:50000, выс. 1540м, перспективное. |
| 98 42040'с.ш. 75037'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кызыл-Булакское | В гнейсовидных гранитах O1-2 - 2 жильных рудных тела (40-70х0.7-1.4м). | Au – 2.7г/т Pb -1.18% | Р2 на глуб. 50м 0.271т. | Поиски при геолсъем-ке м-ба 1:50000, (кана-вы, скв.); выс. 1950м, легкая доступность, район освоен. |
| 42 42054'с.ш. 76014'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Высотное | На контакте сланцев (PR1) c плагиогранитами O1-2 мине-рализ. зона (200мх10-15м). | Au – 3.0г/т | На глуб. 100м Р2 -1.87т. | 1993г. -поиски м-ба 1:50000, выс. 3550м, доступно , р-н освоен, перспективное. |
| 40 42053'с.ш. 76012'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Коматор | Кварцевая жила в амфи-боловых сланцах протеро-зоя (600мх3.9м). | Au – 7.55г/т Pb – 0.4 % Zn-до 1.0 % Cu -0.07 % As-до 1.0% | На глуб. 90м С2 -2.74т. Р1- 3.83т С2+Р1 - 6.57т (7.55г/т) | 1995г. поисково-оцен. работы (канавы, скв.), высота 2900-3500м, легкая доступность, р-н освоен, по ТЭС раз-работка рентабельна. |
| 43 42051'с.ш. 76013'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Караултас | В амфиболовых сланцах PR- жильная зона (250-800мх2.5-15.0м). | Au – 1.265г/т | Р2- 3.6т | 1993г.- поиски м-ба 1:50000, выс. 3400м, район освоен. |
| 48 42053'с.ш. 76040'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Рассвет (Рассвет-Мамбетбулак) | Среди амфиболовых слан-цев O-серия кварцевых жил в зоне дл. 300м и мощн. 1.3м; рудное жильное тело 1.44х0.4х100м. | Au – 8.02г/т | Р2- 0.7т | 1954-56г.г. поисково-оценочные работы (к-вы, пробы); выс. 3000-3200м, доступно, перс-пективное. |
| 49 42052'с.ш. 76044'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Мамбет- Булак I | В зоне надвига вулканитов Є на мраморы О - серия минерализ. зон (80-400х0.9-13.0м) и рудных жил (100х3м). | Au – 3.2г/т | На глуб 100м Р1- 4.067т | 1997г. поиски при ГДП м-ба 1:50000, (канавы, пробы, литохимия); выс. 3050м, доступно, район освоен. |
| 50 42055'с.ш. 76054'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Алматы | Зона надвига сланцев О1-2 на терригенной толще О1-2; 4 минерализован. зоны березитизации разм. от 0.1х15 до 9.0х80м. | Au – 8.5г/т Cu -до 0.7 % Pb -0.45 % Bi -0.5% As- 1.0% Ag-от 40 до 1200г/т | На глуб 50м Р2- 0.467т | 1955г.- поиски; 1997г. -геол-съемка и поиски м-ба 1:50000, выс. 3400м, район освоен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 123 42048'с.ш. 76004'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Долпран | В метаморфических слан-цах PR и гранодиоритах О -15 рудных жил (18-500мх1.5-6.2м). | Au – 5.9г/т Cu -до 0.72% | На глуб.240м балансовые запасы С1-1.042т С2- 0.239т С1+С2 - 1.281т | 1949г.- поиски (канавы, шур-фы, шт.); 1950-55гг.- поиск. - оценочн. работы (канавы, шурфы, шт., скв.); запасы утвержд. в 1955г. Условия благопр., выс. 1800-2100м; дорога, ЛЭП в 5 км. |
| 130 42049'с.ш. 76013'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кокбулак Северный | В гнейсах и мигматитах PR - минерализованная зона (100м х 2.0м). | Au – 2.5г/т | Р1 на глуб. 50м 85.2кг. | 1993г.- поиски м-ба 1:50000 (канавы, пробы); выс. 3400м; легко доступно, район освоен. |
| 127 42043'с.ш. 76001'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Кызыл-Байрак | В пегматоидных гранитах минерализованная зона кварц-турмалиновых мета-соматитов (130мх12.0м) | Au – 6.4г/т Cu -0.36 % Zn -0.01 % Sb-0.05% | На глуб. 60м Р1-0.610т, Р2-1.385т, Р1+Р2 - 1.995т | 1993г.- поисково-оцен. работы (канавы, про-бы); выс. 1650м; дос-тупно, район освоен, перспективное. |
| 52 42056'с.ш. 77004'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кашкасу | В песчаниках и алевролитах О2 - жильная зона (100х3м) и рудная жила (15х3.8м) | Au – 5.5 г/т | На глуб. 50м Р2-0.206 т | 1970г.- геолсъемка и поиски м-ба 1:50000 (штуф. пробы); выс. 4200м; трудная дос-тупность, район не освоен, не изучено. |
| 53 42054'с.ш. 77008'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Приозерное | В песчаниках олистостро-мового комплекса О1-2 –ми-нерализованная зона (60-90х800м). | Au – 5.0 г/т | На глуб. 50м Р2-1.0т | 1997г.- поиски м-ба 1:50000 (штуфные пробы); выс. 3200м; трудная доступность, не изучено. |
| 135 42034'с.ш. 73033'в.д. Панфиловс-кий район | Мелкое месторождение Насоновское | На контакте гранодиоритов (О1-2) с вулканогенно-терриг. породами PZ1 - 10 пластовых скарновых рудных тел (100-450х0.3-4.0м). | Au – 8.0г/т Cu - 0.9% | На глуб. 100м С1- 3.254т С2- 0.778т С1+С2 - 4.032т Р1+Р2 на глуб 400м порядка 12-15т | 1955-59гг. - поисково-оценоч. работы (к-вы, шурфы, шт. -3128м). Выс. 3700-3950м, веч-ная мерзлота. Перс-пективное. |
| 137 42032'с.ш. 73034'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Приозерное | В кварцевых диоритах-мон-цонитах О1-2 и гранитах S - рудная жила дл. 220м, мощн. 0.15-2.2м. | Au – 6.23г/т | Р1 на глуб. 100м - 0.35 т | 1975г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1981г.- ГДП (к-вы, пробы). Условия сложные, выс. 3700м, доступ-ность сезонная. Перс-пективы ограничены. |
| 141 42031'с.ш. 73052'в.д. Жайылскийрайон | Рудопрояв-ление Кара-балтинское | В терригенной толще О1-2 серия кулисообразных квар-цевых жил и прожилков с пиритом, пирротином, халь-копиритом и др. Штокверк - 250х40м. | Au – 0.1-35.6г/т ср. 5г/т WO3 -0.3-0.5% | Р1 -4кг (10.1г/т) | Геолого-съемочные работы м-ба 1:50000 в 1977-81гг. (канавы, траншеи). Условия благоприятные, возле автодороги Бишкек-Ош, выс. 1700-1800м. |
| 213 42020'с.ш. 73046'в.д. Жайылскийрайон | Мелкое месторождение Алтын-Таш | В диоритах О3 и сиенитах D1 -три линейных рудных штокверка (220-320х25-44х200м). | Au – 3.24г/т Cu - 0.05-0.3% Ag - 0.1-86.0г/т | Р1 на глуб. 150-200м 4.1т | 1972г. - геолсъемка м-ба 1:25000; 1984-86гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы, литохи-мия). Выс. 3170-3700м; перспективное. |
| 210 42019'с.ш. 73043'в.д. Жайылский район | Мелкое месторождение Коргонташ | В полях развития вулка-нитов О1-2 и D1, прорванных сиенит-порфирами D1 - 4 рудных линейных штоквер-ка (150-300х30-50х200м). | Au – 3.6г/т | На глуб. 200м Р1- 1.5т Р2- 1.5т Р1+Р2 - 3.0т | 1972г. - геолсъемка м-ба 1:25000; 1984-86гг. - поиски м-ба 1:10000. Выс. 3400-3680м, изу-чено слабо, перспек-тивное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 42019'с.ш. 73045'в.д. Жайылский район | Мелкое месторождение Алтын-Маша-Отрадный | В вулканитах О1-2 и проры-вающих их интрузиях сие-нитов-шонкинитов О2 и грано-диоритов О3 два линейных штокверка (90-150х1.5-3.35х150м) и два жильных рудных тела (120х2.71х100м). | Au – 3.63г/т Ag - 0.4-4.6г/т | На глуб. 100-150м Р1- 1.822т Р2- 1.878т Р1+Р2 - 3.70т | 1972г. - геолсъемка м-ба 1:25000; 1984г. - поиски м-ба 1:10000. Выс. 3000-3400м, перспективное. |
| 212 42019'с.ш. 73047'в.д. Панфиловс-кий район | Мелкое месторождение Карабулак | В вулканитах О2 - два линейных штокверка (170-250х29.97-66.1х40-264м); в них 4 мелких (70-300х1.45-5.19х20м) и одно крупное (170х3.55х264м) рудных тела. | Au – 1.67-7.0г/т Ag - 2.09г/т | На глуб. 20-264м С1- 0.295т (4.7г/т) С2-1.99т (7.0г/т) Р1- 0.829т (6.0 г/т) С1+С2+Р1- 3.114т (6.4г/т) Общие ресурсы Р1 по зонам для открытой разработки 8.112т (1.67г/т) | 1958-63гг. - поиски; 1984-86гг.- дет. поиски (к-вы, шт.- 972м, скв.-138м). Условия бла-гоприятные, выс. 3150-3700м, доступно, до дороги и поселка 6км. |
| 149 42030'с.ш. 74001'в.д. Московский район | Рудопрояв-ление Белореченское | В алевролитах О3 два линейных штокверка (30х0.2-0.5х50м). | Au – 3.9г/т | Р2 на глуб. 50м 0.014т | 1964г. - поиски; 1981г. -ГДП м-ба 1:50000. Выс. 2050м, близость дороги, ЛЭП и пос.; изучено слабо. |
| 156 42036'с.ш. 74029'в.д. Аламудунс-кий район | Рудопрояв-ление Исалакман | В гранитах О3 минерализ. зона кварц-полевошпато-вых метасоматитов (2000 х 500м), в ней два рудных штокверка размером 18х1.5 и 17х6.6-12.7м. | Au – 12.49г/т Ag - до 14.67г/т | С2 на глуб. 10м - 0.055т Р1 на глуб 100м - 0.5т | 1960г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1981г. - ГДП м-ба 1:50000 (к-вы, пробы). Выс. 1900-2000м, легко доступно. Территория националь-ного парка. Рента-бельно для отработки. |
| 159 42037'с.ш. 74036'в.д. Аламудунс-кий район | Рудопрояв-ление Верхне Чункурчакское | В зеленых сланцах О1-2 - пологая рудная жила дл. 18м, мощность 1.64м. | Au – 4.2г/т Ag - 2.47г/т Cu - 0.3% | С2 на глуб. 10м - 0.038т | 1965г. - геолсъемка м-ба 1:50000, 1981г. -ГДП м-ба 1:50000 (к-вы, пробы). Условия благопр., выс. 2750м, легко доступно, перс-пективы ограничены. |
| 223 42023'с.ш. 74047'в.д. Панфиловс-кий район | Рудопрояв-ление Чолоктор | В песчаниках D3-C1 рудный горизонт (100х2х300м). | Au – 12.0г/т Ag - 30г/т Cu - до 1.0% | Р2 на глуб. 200м - 1.944т | 1988г. - геолсъемка м-ба 1:50000 и детальн. поиски м-ба 1:1000. Условия не благопр., выс. 3650м, район не освоен. |
| 176 42031'с.ш. 75003'в.д. Чуйский район | Рудопрояв-ление Шаркратма | В гранитах жильная рудная зона 300х10-20м; 4 рудных зоны в эффузивах (200-600х0.2-10.0м), в них 5 руд-ных жильных тел суммар-ной дл. 100м, мощн. 0.5м. | Au – 5.1г/т Cu - до 1.0%; Pb - 1.0%; Bi- 0.01-0.4% | Р1 на глуб. 50м - 0.038т | 1965г. - поиски; 1966-67гг. - поисково-оцен. работы (к-вы). Выс. 3100м, доступно, р-н освоен. |
| 195 42039'с.ш. 75040'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Талдыбулак Левобережный | В пологой зоне меланжа, разделяющей сланцы, гней-сы, амфиболиты PZ1 и сопровожд. дайками монцо-нит-диоритовых порфири-тов D-C, 9 слепых пласто-образных и трубообразных рудных тел дл. 150-1500м, мощн. 5-120м с глубиной залегания от 100 до 1000м. | Au – 6.1г/т Ag - 5.56г/т Sb - 1.0г/т Te - 2.02г/т Sc - 11.6 г/т | На глуб. 600м: С1-33.823т (6.04г/т) С2-30.702т (5.5г/т) Р1 -34.485т (4.8г/т) С1+С2+Р1 – 99.01т Ag - 102.7т (5.56г/т) | 1971-81гг. - поиски; 1983-90гг. - предвар. разведка (к-вы, 2 гориз. шт. с этажом 80м-7790м, скв. по сети 40х40м - 85395м); выс. 1700-2300м, легко доступно; подготовле-но к эксплуатации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 42039'с.ш. 75044'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Подгорная зона | В зонах трещиноватости мигматитов PR - 4 жильных рудн. тела 40-60 х 0.75-1.6 х 80м. | Au – 2.7г/т Cu - 0.06%; Bi- 0.05%; Pb - 0.08% | Р1 на глуб. 80м - 0.047т | 1969-71гг. - поиски; 1977-81гг. - поисково-оценоч. работы (к-вы, скв. - 559м). Условия благопр., выс. 1950-2000м. Перспективы ограничены. |
| 202 42039'с.ш. 75045'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Маловодное | В зонах трещиноватости мигматитов - 7 жильных рудн. тел (5-70х0.15-1.0м), суммарная дл. 110м, ср. мощность 0.5м. | Au – 7.0г/т | Р1 на глуб. 100м - 0.115т | 1969-71гг. - поиски м-ба 1:10000; 1977-81гг.-поиски (к-вы, борозд. пр.). Условия благопр., выс. 2000м. |
| 203 42038'с.ш. 75044'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Джильарык | В гнейсах и мигматитах R, прорванных гранитами R3, - 3 минерализов. зоны (70-300х0.5-0.8м) и 11 мелких линзовидных и жильных тел мощностью 0.25-1.2м. | Au – 4.2г/т Cu - до 1.0; Bi- 0.07%; Pb - 0.02-1.0% | Р1 на глуб. 100м - 0.302т | 1969-71гг. - поиски; 1977-79гг.- поисково-оцен. работы (к-вы, скв.2058м, бороздов. пр.- 560, геофизика). Условия благоприят., выс. 2100-2200м, легко доступно. |
| 187 42037'с.ш. 75033'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Лагерное | В зоне разлома вдоль контакта терриг. пород D3-C1 с гранитами О - рудная жила (40х0.8-3.0х100м). | Au – 5.1г/т Cu - 0.64-1.27; Pb - до 1.0%; Zn - 0.9% Ag- 17.8-34.0г/т | Р1 на глуб. 100м - 0.110т | 1959-67гг. - поиски и ревизия на Au (к-вы, шурфы, скв. -100м). Условия сложные, выс. 2100м, большая мощность рыхлых отложений. |
| 188 42037'с.ш. 75035'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Кенсу | В андезитах и туфах  - 3 рудных жильных тела (6-120х0.38-1.6м). | Au – 2.7г/т Pb - 0.01-1.0%; Zn - до 0.2%; Cu - 0.8%; Bi - 0.035%; As - 0.01-2.5% Ag - до 100г/т | Р1 на глуб. 100м - 0.150т | 1969-71гг. - поиски (к-вы, шурфы). Условия относительно благо-приятные, выс. 2400м, доступно, р-н освоен. |
| 191 42037'с.ш. 75037'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Карамокоо | В тектонических блоках известняков в минерализ. зоне 400х100м - 10 жильных рудн. тел дл. от 3 до 100м, мощн. 0.2-2.0м | Au – 19.0г/т Cu - 3.0%; Bi - 0.1% Ag- 2.6-4.0г/т | Р1 на глуб. 200м - 3.2т Cu- 5000т Bi - 168т | Известно с 1949г.; 1968-72гг.- поисково-оцен. работы (к-вы, шт.- 400м, скв. -1912м, шурфы). Условия бла-гоприятные, выс.2500м, доступно, перспектив-ное. |
| 186 42036'с.ш. 75032'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Куранджайляу | В песчаниках С1 и разрывных нарушениях 4 минерализ. зоны (360-1000х5-200м), в них 10 жильных рудных тел (30-150х0.6-6.1х400-500м). | Au – 15.5г/т Ag- 28.2г/т Cu - 0.32%; Pb - 0.4%; Zn -0.94%; As - 0.13% | На глуб. 450м С1-0.836т С2 – 1.157т С1+С2 1.993т | 1966-71гг.- предварит. разведка (штольни, скв.). Выс. 2000-2300м, р-н освоен. Подготов-лено к эксплуатации. |
| Золото, медь |
| 209 42020'с.ш. 73044'в.д. Жайылский район | Мелкое месторождение Сарыайгыр | В контактовой зоне шонки-нитового (О2) и гранодио-ритового (О3) массивов и в вулканогенной толще О1-2 - 7 линейно-штокверковых медно-порфировых руд. тел разм. 100-630х8-50х700м. | Cu - 0.18%, Pb - 0.2-0.4, Мо - 0.005-0.037%, Au – 0.21г/т, рений - 0.01-0.61г/т | На глуб. 700м Cu: Р1 - 372,812т.т., на глуб. 300м - Au - Р1 - 2.588т | 1967-72гг. - геолсъемка м-ба 1:25000, 1984-86гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). |
| 208 42020'с.ш. 73046'в.д. Панфиловс-кий район | Среднее месторождение Северное | Среди вулканитов О1-2 и D1, прорванных сиенитами О2, диоритами и габбро-дио-ритами О3, 6 штокверковых Au-Сu минерализ. зон разм. 150-800х2.6-80.0м. | Au – 0.46-5.4г/т, ср. по рудным телам - 5.4г/т Cu - 0.26%, Pb - 0.25-1.0%; Ag - 10-70г/т | Au: Р1 на глуб. 200м по рудным зонам 15.76т (0.57г/т), в т.ч. по руд-ным телам 7.429т (5.4г/т) Cu: Р1+Р2 на глуб. 700м по зонам 1863540т | 1972г. - геолсъемка м-ба 1:25000, 1964,1972, 1984-86гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3150-3700м. Перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 42040'с.ш. 75036'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Беркут | Зона Au-Cu порфирового оруденения в сиенитодио-ритах Р1. Ширина зоны - более 100м. | Cu - 0.1-1.28%, (max - 15.6%на 0.15м) Au – 0.1-0.5г/т (max - 89.7г/т на 1.85м) | Не подсчи-тывались | Перспективный объект золото-медно-порфирового типа. Высота 2000м. Осво-енный район. |
| 197 42037'с.ш. 75039'в.д. Кеминский район | Рудопрояв-ление Западный Талдыбулак | Туфопесч. О2 и конгломераты D3 прорваны дайками сиенит-порфиров и диоритовых порф.; 9 скарновых и жильных рудн. тел (50-200х0.6-6.0м). | Au - 1.8 г/т Cu - 0.65%, Zn - до 0.3, Pb - 0.1-21.7%, As - 1.0%, Sb - 0.07-0.3% Ag - до 20г/т | Р1 на глуб. 100м Au - 0.465т (1.8г/т) Cu - 1680т | 1969-71гг. - поиски м-ба 1:10000, 1986-93гг. - ГДП м-ба 1:50000 (к-вы, шур-фы). Выс. 2600-2800м, район освоен. Перспективы ограничены. |
| Золото, полиметаллы |
| 99 42040'с.ш. 75039'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Чимбулак Западный | В гнейсовидных гранитах О-4 жильных рудн.тела дл.50-100 м, мощн. 2-6 м. | Au – 3.34 г/т Pb – 13.57 % | Р1 на глуб.100 м.Au: 2.719 т Pb: 81400 т. | Поиски м-ба 1:50000 (к-вы, скв). Выс.1970м, легко доступно. Перс-пективное. |
| 140 42037'с.ш. 73043'в.д. Панфилов-ский район | Рудопрояв-ление Джарконуш-ское | В пес.сланцевых отл.О2, прорванных гранитами О3 и дайками PZ3, 27 рудных жил дл.20-70 м, мощн.0.08-0.6 м. | Au-9.9 г/т Pb-2.4% Ag-135.5г/т As-0.5 % | На глуб. 100м Р1: Au-0.143 т Pb-3300т Ag-195,8 т | 1950-51гг.-поиск.-оценоч. работы:1972-75гг.-детальные пои-ски (к-вы,шурфы, шт.) Выс.2000-2300м, легко доступно; перспектив-ное. |
| 168 42035'с.ш. 75003'в.д. Иссык-Атинский район | Мелкое месторождение Туюк | В эндоконтакте гранодиори-тов О1, прорывающих известняки PZ1, 11 пологих минерализо-ванных зон (50-100х1.1-2.9х 150-400 м) | Au-6.5 г/т Pb-5.25% Ag-239,4 г/т | Кат.Р1- Au-4.233т Pb-34170т Ag-155,17т | 1963-64гг,1977-81гг.-поисково-оценочные работы (канавы, шур-фы, шт., скв.).Условия благоприятные, выс.1700-2600м. Перспективное. |
| 173 42035'с.ш. 75004'в.д. Иссык-Атинский район | Рудопрояв-ление Кызылбелес | В гранодиоритах О3 три жильные рудные зоны (60-500х0.1-3.0х100м), в одной зоне – золоторудное тело – (40х1.75м.). | Au-1.2 г/т Pb-0.22% Zn-0.3 % Ag-5.6 г/т | P1-на глуб.100м. Au-0.369 т Pb-677 т Zn-924 Ag-1.7 т | 1978-81 гг.-поисково-оценочные работы (к-вы, шурфы). Выс. 2500 м доступно. Перспективное. |
| 171 42034'с.ш. 75003'в.д. Иссык-Атинский район | Рудопрояв-ление Приозерное | В прикупольной части инт-рузий гранодиоритов (О1) и порфирогранитов (О3), про-рывающих кристаллические сланцы PR, 38 рудных жильных зон (40-250х0.2-5.0м); в них 12 рудных тел размером 20-80х0.2-5.3 м | Au-1.74 г/т Pb-0.5% Zn-0.16 % Ag-1.8 г/т | P1-на глуб.100м Au-0.317 т Р2:Pb-30000 т Zn-15000 т Ag-200 т | 1977-81 гг. геолсъемка м-ба 1:50000 и поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы). Выс. 2700-2800м, район освоен. Перспективное. |
| Золото, висмут |
| 17 42055'с.ш. 75051'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение уч. Скальный | В гранодиоритах PZ3, прорывающих слюдяные сл. и мета-габбро PR, жильная минера-лизованная зона (150х8х75 м). | Au- 1.4 г/т Bi-0.16% Pb-0.6%; Cu-0.1 % Ag-до 104 г/т | Р2 на глуб.75м Au-0.315 т (1.4 г/т) Bi-360 т (0.16%) | Поиски м-ба 1:25000 (к-вы). Выс. 1800-2000 м, легкая доступность. Перспективы ограничены. |
| 20 42051'с.ш. 75048'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Мироновское (включает участки м-я Карабулак) | В разрывных нарушениях, секущих амфиболиты PR1, гранодиориты, монцодио-риты и аляскиты О3 - 7 руд-ных жил дл. 60-120 м, мощн. 0.45-1.31 м | Au- 2.3 г/т Bi-0.24% Pb-1.0; Cu-1.4 %, As-0.7 % Ag-51.8 г/т | На глуб.350м Au: С1-0.687 т С2-0.408 т з/б об.-0.454 т С1+С2 -1.095т. Bi: С1+С2 -1162т Cu-6600 т; Ag-24.9 т | 1964-70 гг. - предв. разведка, 1970-74 гг. детальная разведка. Объект нерентабель-ный. Район освоен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 42053'с.ш. 77006'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Аксу Западное | В экзоконтакте гранитов О3 полоса скарнов шир. до 1.0 км, включающая 5 скар-новых рудных тел суммарн. дл. 1900 м, мощн. 15 м. | Au до 7.0,ср. 0.5 г/т Bi-0.018% Pb-3.0%; Cu-0.69 %, Zn-0.21%, Ag-6.0 г/т | Р2 на 200м глуб. Bi-2814.6 т Cu-129830 т Zn-35592 т Au-7.1 т | Известно с 1942 г.; 1972-73 гг. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы). Выс. 3300 м, район не освоен, трудно досту-пен. Перспективное. |
| 172 42034'с.ш. 75004'в.д. Иссык-Атинский район | Рудопрояв-ление Кара-Арча | В известняках R3, вблизи контакта с интрузией диори-тов-кварцевых монцонитов О3, две рудные жилы дл. до 700 м и мощн. 2.0 м. | Au - 1.0 г/т Bi-до 0.1% Ag - 6.0 г/т Pb-до 1.0%; | Р2 на глуб. 100м. Au-0.42 т Bi-640 т | 1965 г.- поиски. 1977-81 гг. геолсъемка м-ба 1:50000. Выс.2400 м, доступно |
| Радиоактивные элементы Уран |
| 81 42044'с.ш. 74043'в.д. Кантский район | Рудопрояв-ление Серафимовс-кое | Пять пластообразных руд-ных тел (160-550 м х 0.38-2.63 х 60-155 м), в известковых глинах N. | 0.026 % | В – 31.371 т С1-32,104 т В+С1-63.475 т Р1-43.900 т В+С1+Р1-107.375 т | Благоприятные горно-эко-номические условия. Выс. 960-1200 м. |
| 234 42007'с.ш. 73025'в.д. Панфилов-ский район | Мелкое месторождение Арамсинское | Четыре рудных тела (20-200 х2.3-3.9м) в зоне дробления вдоль контакта гранит-порфиров с глинистыми сланцами D3-C1. | 0.170 % | С1-456.8 т С2-165.4 т Р1-184.0 т С1+ С2+ Р1- 806.2 т | Детальная разведка в 1962-63г. (штольни, скважины, шурфы, ка-навы). Район освоен, высота 2700-3000 м. |
| 227 42029'с.ш. 75008'в.д. Иссык-Атинский район | Мелкое месторождение Атджайлоо I | 132 рудных тела (1-18.0м х 0.1 –3.73 м) в горизонте песчано-сланцевых отложений D3-C1. | 0.071 % | Катег.: С1-17.04 т Р1-707.6 т С1+ Р1- 724.64 т | Приводораздельная часть Кыргызского хребта, высота 3140-3400 м. Предварит. разведка в 1948-51 гг. |
| Торий |
| 35 42052с.ш. 76006'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Куперлисай | Ториевая минерализация на контакте гранитов Р и амфиболовых сланцев в виде грейзенов и кварцевых жил. На м-нии два участка – Центральный и Южный. Размеры рудных тел 40-200х7-40 м. | Th-0.05 | В+С1+С- 694.92 т | Предварительная разведка в 1947-49 гг. |
| Россыпные месторождения Золото |
| 46 42051'с.ш. 76033'в.д. (З) 42052'с.ш. 76043'в.д.(В) Кеминский район | Среднее месторождение участок Верхний | Долинная пойменно–русловая и террасовая россыпь (17км х 200м), с мощн. песков – 12м | Au – 0.200 г/м3 | Р2 – 2700 кг | 1975г. – поиски при геол-съемке м-ба 1:50000 (канавы, шлихи). Золотины 0.4–0.5мм. Условия сложные, мощность торфов – 12м. |
| 47 42051'с.ш. 76035'в.д. (З) 42051'с.ш. 76039'в.д.(В) Кеминский район | Мелкое месторождение Чемчек | Пойменно – русловая и тер-расовая россыпь дл. 5.5км, шир. 400м, с мощн. песков – 0.5м | Au – 0.280 г/м3 | Р2 – 308 кг | 1975г. – поиски при геол-съемке масштаба 1:50000 (канавы, шур-фы, шлихи). Мощ-ность торфов – 15м., большая валунность. Золото мелкое. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 42042'с.ш. 76000'в.д. (ЮЗ) 42046'с.ш. 76012'в.д. (СВ) Кеминский район | Мелкое месторождение Кеминское-участок Новороссийс- кий | Долинная, пойменно – русловая и террасовая россыпь дл. 18км, шир. 200м. В ней рудное тело дл. 6000м, шир. - 200м, мощн.- 3.5м, мощн. торфов – 10м | Au – 0.200 г/м3 | Р2 – 840 кг | 1975г. – поиски при геол-съемке масштаба 1:50000 (канавы, шлихи). Золотины 0.4-0.5мм, до 1.5-2.0мм. Условия сложные: большая валунистость и глубина залегания. |
| 132 42048'с.ш. 76023' в.д. (ЮЗ) 42051'с.ш. 76032'в.д. (СВ) Кеминский район | Мелкое месторождение Кеминское-участок Джаинский | Долинная пойменно – русловая и террасовая россыпь дл. 14км, шир. 70м. Золото - россыпное тело дл. 1400м, шир. 70м с мощностью песков - 4.0м. | Au – 0.204 г/м3 | Р2 – 804.3 кг | 1975г. – поиски при геол-съемке масштаба 1:50000 (канавы, шлихи). Золотины 0.4-2.0мм. Условия сложные, мощность торфов 15м.. |
| 238 42012'с.ш. 73009'в.д. (З) 42013'с.ш. 73040'в.д.(В) Жайыльский и Панфило- вский районы | Мелкое месторождение Суусамырское | Долинная аллювиальная пойменно-русловая и тер-расовая россыпь дл. 42.9км, шир. 20-400м, 3 россыпных объекта: верхне-, средне- и нижне-Суусамырское дл. 9.4;22; и 11.5 км, шир.-100,50-400 и 20-70м. | Au – 0.457 г/м3 | Р1– 525.5кг | 1960-63гг. - поиски; 1983г. - поисково-оценочные работы. Условия благоприят.; перспективно, золотины 0.2-2.0мм. |
| 230 42017'с.ш. 73047'в.д. (Ю) 42019'с.ш. 73047'в.д. (С) Панфило- вский район | Мелкое месторождение Карабулак | Долинная россыпь. дл. 3000м, шир. 18.7м, с мощн. песков - 5.12м. | Au – 0,608 г/м3 | Госбаланс С2– 76кг | 1960-64гг., 1980-83гг. поисковые и поиско-во-оценочные работы; Условия благоприят.; выс. 2500-2800м, дос-тупно мощн. торфов 4.4м, золотины 0.2-0.5мм. Перспективно. |
| 229 42015'с.ш. 73045'в.д. (Ю) 42016'с.ш. 73045'в.д. (С) Панфило- вский район | Мелкое месторождение Такайлу | Долинная пойменно-русло-вая россыпь: длина 2400м, ширина 12м, с мощность песков 4-17м. | Au – 0.507 г/м3 | С2– 54,2 кг | Поисково-оценочные работы 1960-64гг., доизучено 1980-83гг. Условия благоприят.; высота 2200-2400м, мощность торфов 0.8-5.2м. Золотины 0.05-2.0мм, редко 3-4мм, бесперспективно., |
| 231 42015'с.ш. 73047'в.д. (Ю) 42016'с.ш. 73046'в.д. (С) Панфило- вский район | Мелкое месторождение Такайлинское террасовое | Террасовая россыпь. дл. 7600 м, ширина 20-40 м, с мощн. песков 0.2-8.8м; рудные тела - 200-600х20-250м. | Au – 0.390 г/м3 циркон - 5% сфен - 25% апатит | Госбаланс С2–132,1 кг | 1960-63гг. - поисково-оценочные работы; 1972г., 1980-82гг. - ревизия. Условия бла-гопр.; выс. 2250-2400м, мощн. торфов до 24м. Золотины 0.05-4.0мм. Перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неметаллические ископаемые |
| Пьезооптические и оптические материалы Кварц пьезооптический |
| 242 41058'с.ш. 74010'в.д. Панфиловский район | Проявление Кызылой | 5 мелких хрусталеносных пегматитовых жил, содержащих полости (0.3-0.4м) с горным хрусталем. | Размер кристалл-лов 0.1-10см. Единичные кристаллы являются кондиционными. | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. Выс.1800м, освоенный район. Общие поиски с поверхности, 1948-50, 57г. |
| Агрохимическое сырье Торф |
| 1 43014'с.ш. 74017'в.д. Сокулукский район | Среднее месторождение Камышановс-кое | Месторождение приуро-чено к пониженным участ-кам I и II террас р.Чу. Представлено 4 участками залежей торфа общей площадью 148.89га. Мощность залежи от 0.20 до 4.20м. | Торф тростниково-осоковый, заилен-ный, местами обвод-ненный. Степень разложения - 15-35%, зольность - 13.24-78.43%, кислотность (pН) 6.2-7.4, теплотвор-ная способность - 1134-4619кал. | Кат. А - 1143952м3 (уч. 1 и 4); кат С1 - 432900м3 (уч. 2 и 3) Всего кат.А+С1 - 1576852м3 | Дренажными работами месторождение почти полностью осушено. Эксплуатируется местным населением. |
| 77 42046'с.ш. 74036'в.д. Аламединс-кий район | Мелкое месторождение Чар | Месторождение приурочено к отложениям долины р. Ала-Арча. Два участка площадью 52.38м2. Мощ-ность торфа от 0.2 до 2.0м (ср. 0.78м). | Торф черно-бурый, влажный. Степень разложения 20-30%, зольность 16.68-68.12%, кислотность (pН) - 5.2-7.4 тепло-творная способность - 1171-3937кал. | Кат. А - 411.565тыс.м3 | Месторождение нахо-дится вблизи запове-дной зоны (водозабор). |
| 15 42051'с.ш. 75010'в.д. Чуйский район | Среднее месторождение Токмакское (Чуйское) | Месторождение приуро-чено к верхней террасе Красной речки. Мощность торфа - 0.4-2.7м (ср. 1.18м). Площадь торфяника 347.15 га. | Торф черно-бурый. Степень разложения 15-35%, влажность - 73-95%, зольность - 19.09-73.94%, кислотность (pН) - 6.6-7.4 теплотворная способность - 979-4109кал. | Утвержд. запасы кат. А - 2309185м3 Оставшиеся запасы кат.А - 1622.6тыс.м3 | Месторождение эксплуатировалось 14 лет до 1959 года. Запасы состояли на балансе. В 1960 году оставшиеся запасы 1622.6т.м3 с баланса сняты. |
| Химическое сырье |
| Бор |
| 124 42046'с.ш. 76004'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Балыксуйское | Турмалиниты на контакте метаморфических сланцев PR1? и гранитов О3. Площадь турмалинитов - 0.4 км2. | В2О3 - 3.54% | Кат. Р1: В2О3 - 1 млн.т | Перспективный объект. Выс. 1700-2000м, освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1960-72г.. |
| Серный колчедан |
| 215 42020'с.ш. 73040'в.д. Панфиловс-кий район | Проявление Туюкторское | 3 зоны пиритизации (3-5кмх 1.5-60м) в зонах разрывов среди метаморфитов О. | Нет сведений | Ресурсы пиритизиро-ванных руд - 5млн.м3 на глубину 20м. | Неизученный перспек-тивный объект. Высо-когорная зона (3300-3400м), слабо освоен-ный р-н. Поиски с по-верхности, 1949г. ревизия, 1969-72г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральные пигменты |
| 154 42037'с.ш. 74014'в.д. Сокулукс-кий район | Крупное месторождение Белогорское | Пигментные буровато-корич-невые сланцы в составе красноцветной толщи С1 (15кмх 4.5км). Мощность горизонтов 1-5м. | Fe2O3 - 3.63-15.46% MnO - 2.44-3.85% Часть глинистых сланцев удовлетв. требов. ГОСТа на неотмученную ох-ру; часть – отвеча-ет охре высшего качества. | Кат. Р1 на 10м углубки - 1.65млн.т | Перспективный объект. Разрабатывается местной промышлен-ностью. Выс. 1480м. Поиски, 1957г. |
| Нерудное сырье для металлургии Андалузит |
| 161 42036'с.ш. 74044'в.д. Чуйский район | Среднее месторождение Коктюбе | 2 пласта кварц-андалузит-мусковитовых сланцев (1.5км х20-100м) в толще PR1. | Андалузит-20-25% Al2O3 - 11-16.89% | Кат. Р1 - анда-лузит, сырье: 45млн.т (на глубину 100м) | Перспективный не изученный объект. Выс. 2400-2500м, час-тично освоенный р-н. Общие поиски, 1962г. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье Фарфоровый камень |
| 144 42036'с.ш. 74001'в.д. Московский район | Среднее месторождение Нижне-Аксуйское | Силлоподобная залежь суб-интрузивных кварцевых порфиров и фельзит-пор-фиров D2 (1.4кмх500м). | SiO2 - 79.57% TiО2 - 0.08% Al2O3 - 11.39% Fe2O3 - 0.46% FeO - 1.29% MgО - 0.34% CaО – 1.28% Na2O - 0.26% К2О - 2.93% Калиевый модуль – 11.26% | Кат. Р1: 14млн.т | Перспективн. объект. Сырьевая база для Сокулукского завода стройфарфора. Выс. 1300-1800м. Поиски, оценка, технологичес-кие испытания, 1994г. |
| Кварц-полешпатовые породы |
| 110 42046'с.ш. 75046'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Чолокское (Джиль-Арыкское) | Зона метасоматитов по липаритам (1кмх10-35м). | SiO2 - 75.82% TiО2 - 0.13% Al2O3 - 11.61% Fe2O3 - 1.75% FeO – 0.51% MgО – 0.25% CaО – 0.64% Na2O – 2.84% К2О - 4.86% Калиевый мо- дуль – 1.7 | Кат.: С2– липариты -43млн.т Р1- метасо-матиты – 1.5млн.м3 ((3.75млн.т) | Перспективн. объект. Выс. 1360м, хорошо освоенный район. Поисковые работы, 1974г. |
| Каолин |
| 66 42043'с.ш. 74003'в.д. Московский район | Проявление Аксуйское – I | Линза белых глин (500х1.25-2.25м) в составе аллювиальных галечников QII. | SiO2 - 61.42% Fe2O3 - 1.95% Al2O3 - 19.15% MgО - 0.9% TiО2 - 0.92% Na2O + К2О - 2.87% п.п.п. – 7.65% CО2 – 0.05% | Кат.: Р1- 0.3млн.м3 ((0.750млн.т) | М-ние разрабатывалось в 1947г. фарфоровым заводом для медицин-ских целей. Низкогор-ная зона, хорошо освоенный р-н. Поиски, 1946,1960,1971г.г. |
| 200 42039'с.ш. 75044'в.д. Кеминский район | Проявление Талды-Булакское | Линзы каолиновых глин мощность до 3.5м, в зоне дробления гранито-гнейсов PR? | SiO2 - 65.32% Al2O3 - 22.18% Fe2O3 - 0.9% CaО – 0.24% MgО - 0.6-2.6% SO3 – следы п.п.п. – 9.8% tо плавл. 1680оС | Не подсчи-тывались | Не имеет самостоя-тельного значения. Выс. 2000-2200м, ос-военный р-н. Поиски, 1946,1955, 1971г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глины гончарные, огнеупорные, керамические |
| 88 42050'с.ш. 75005'в.д. Иссык-Атинский район | Мелкое месторождение Ивановское | Горизонтальный пласт крас-ных глин мощн. 0.15-1м среди современных песчано-глинистых аллювиальных отложений. | SiO2 – 50-53% Al2O3 – 16.5-17% СаО – 3-5% Fe2O3+ TiO2 – 4.5-6% Число пластич-ности – 13-14 | Балансовые запасы кат. В+С1: 10.0т.м3 ((25т.т.) | Месторождение не от-рабатывается. Выс. 750м. Разведка, 1987г. |
| Глины и суглинки кирпичные |
| 59 42046'с.ш. 73037'в.д. Панфиловс-кий район | Мелкое месторождение Панфиловское | Четвертичные лессовидные суглинки мощностью 40м, в том числе разведанной –5-19м. Состав,%: SiO2 – 52.32-54.92; Fe2O3– 2.98-4.48; Al2O3 - 13.17-15.00; CaO- 10.6-12.4; MgO - 2.37-4.32; SO3 - 0.31-0.58. | Фракции, %: >0.25мм-0.55-6.63 0.25-0.05-2.32-58.87 0.05-0.005-40.22-96.77. Пластичность 4.62-6.30 | кат.В -598 т.м3 кат.С1 – 1371 т.м3 Запасы учтены балансом | Месторождение раз-рабатывается Каин-динским КСМ. Низко-горная зона, хорошо освоенный район. Раз-ведка, 1960г. Пригодны для кирпича "100" и "125". |
| 61 42044'с.ш. 73037'в.д. Панфиловс-кий район | Мелкое месторождение Орто-Арыкское | Лессовидные суглинки Q3, мощностью 2.8-15м. Соли – 0.89 %. | Фракции, %: >0.5мм-1.02 0.5-0.05-1.64 0.05-0.01-48.65 0.01-0.005-14.39 0.005-0.001-16.06 <0.001мм-18.24. Пластичность-3.94 SO3 - 0.1-1.03% | Кат.А+В+С1 – 0.666 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Сырьевая база кир-пичного завода "Кыр-гызаилкурулуш". Хорошо освоенный район. Разведка, 1960г. Пригодны для кирпича "100" и "125". |
| 64 42041'с.ш. 73047'в.д. Панфиловс-кий район | Крупное месторождение Кайнар | Лессовидные суглинки Q3, мощностью > 20м. Состав, %: SO3 – 0.65; SiO2 – 50.0; Al2O3 –14.80; Fe2O3– 4.00; CaO- 12.50; MgO – 3.50. Водорастворимые соли – 0.5-0.8 %. | Фракции, %: >0.5мм-0.55 0.5-0.25-0.17 0.25-0.01-46.96 0.01-0.005-13.92 0.005-0.001-17.78 < 0.001мм-22.74. Пластичность 5-5.35 | Кат.Р1 – 50 млн.м3 | Перспективный резерв. Выс. 1000-1200м. Освоенный район. Поиски, оценка, 1971г. Пригодны для кирпича "100" и "125". |
| 7 42056'с.ш. 74025'в.д. Кантский район | Мелкое месторождение Дмитриевское-2 | Лессовидные суглинки Q2, мощностью 10-15м. Состав,%: SiO2 – 52.74; Al2O3 +ТiО2–12.5; Fe2O3–4.63; CaO+ MgO - 12; K2O+Na2O-4.34; SO3 – 1.4. Раствори-мые соли – 1.03%. | Фракции, %: >0.5мм-1.07 0.5-0.06-3.41 0.06-0.01-53.9 0.01-0.005-12.12 0.005-0.001-11.76 <0.001мм-17.61 Пластичность-2.79 | Кат.В+С1 – 0.619 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс. 650 м, хорошо освоенный р-н. Разведка 1990г. Пригодны для кирпича "100". |
| 8 42057'с.ш. 74035'в.д. Кантский район | Мелкое месторождение Ала-Арчинское | Залежь коричневато-желтоватых суглинков Q3, мощностью 3.5-18м (11.63м) в составе аллювиальной террасы. | Фракции, %: 0.5мм-1.88 0.25-0.5мм-1.67 <0.001мм-15.85. Пластичность-4.92 Водорастворимые соли-1.8%: SiO2 – 15.86%; Al2O3- 12.71%; Fe2O3–5.65%; CaO - 10.6%; MgO –3.58%; п.п.п. –10.06% | Баланс: кат.В+С1 – 3502 т.м3 Запасы учтены балансом | М-ние разрабатывается. Выс. 680-700 м. Хорошо освоенный район. Разведка 1927-36г.г.. Пригодны для кирпича "150". |
| 67 42046'с.ш. 74006'в.д. Московский район | Крупное месторождение Широкое | Палевые, бурые лессовид-ные суглинки Q3. Мощность–10-80м, средняя-40м. Вскрыша –0.4м. Состав,%: SO3 – 1.64; SiO2 – 52.62; Al2O3 – 13.32; Fe2O3–5.17; CaO-11.07; MgO – 2.09; K2O+Na2O-3.08; п.п.п. – 11.74. Водораство-римые соли – 2.15%. | Фракции, %: >10мм-0.07 10-7-0.04; 7-5-0.06; 5-3-0.16; 3-2-0.17; 2-1-0.27; 1-0.5-0.21; 0.5-0.25-0.07; 0.25-0.1-46.10; 0.01-0.005-15.53; 0.005-0.001-17.91 <0.001мм-19.44 Пластичность-6.97 | Кат.А+В+С1 – 7965 млн.м3. Запасы учтены балансом | Разрабатывается Беловодским кирпичным заводом. Выс. 850-1100 м, хорошо освоенный р-н. Дет. разведка 1969г. Пригодны для кирпича "100". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 42046'с.ш. 74025'в.д. Сокулукский район | Мелкое месторождение Кызыл-Туу | Желтые, плотные, лессо-видные суглинки. Мощность–1.3-19.8 м (12.2м). Состав,%: SiO2 – 51.35; Al2O3 – 13.45; Fe2O3–4.99; K2O+Na2O - 4.75; CaO-10.48; MgO – 3.0; SO3 – 0.84. Водорастворимые соли – 1.26%. | Фракции, %: <0.01мм-48.9 <0.001мм-20.3. Пластичность-3.43-7.13 (4.5) | Кат.В+С1 – 2.37 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Выс. 1000-1100м, хоро-шо освоенный район. Разведка 1991г. Пригодны для кирпича "125". |
| 76 42047'с.ш. 74033'в.д. Аламединс-кий район | Крупное месторождение Орокское | Лессовидные суглинки Q2. Мощность – 4-28м. Состав,%: SO3 – 1.72; SiO2 – 52; Al2O3 – 13.0; Fe2O3–4.81; CaO+MgO – 12.38; соли – 1.66 | Фракции, %: >0.5мм-1.1 0.5-0.25-1.0 0.25-0.01-45.24 0.01-0.05-13.21 0.05-0.001-16.8. Пластичность-5.7 | Госбалансом учтены: кат. А+В+С1 – 16.007 млн.м3 С2– 10.914млн.м3. Всего (А+В+С1 + С2)-22.182 млн.м3 | М-ние разрабатывает. "Бишкекстройматериа-лами". Выс.1100м, хоро-шо освоенный район. Разведка 1970г.; 1974-75г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 80 42042'с.ш. 74041'в.д. Аламединс-кий район | Мелкое месторождение Койташ | Залежь лессовидных суглин-ков Q2, мощность – 8-20 м. Состав,%: SiO2 – 51.11; Al2O3 – 13.03; Fe2O3–4.79; CaO+MgO – 14.31; K2O+ Na2O - 4.11; SO3 – 9.4; соли водорастворимые – 0.98%. | Фракции, %: <0.001мм-21.34 <0.01мм- 53.78 0.01-0.05 - 36.64-62.44 >0.5мм-0.53. Пластичность-5.39 | Баланс: кат.А+В+С1 – 3.022 млн.м3 С2–1.440млн.м3 всего-5.012млн.м3 | Разрабатывается Выс.1400-1600 м, хорошо освоенный р-н. Разведка 1995г. Пригодны для керами-ческого кирпича. |
| 90 42041'с.ш. 75008'в.д. Иссык-Атинский район | Среднее месторождение Аджияр | Желтовато-серые лессовидные суглинки Q4, мощность–7-20м. Вскрыша 1:20.5. | Фракции, %: <0.005мм–31.99-44.73 0.01мм–0.005-7.33-19.26 0.5-0.01-42.32-57.36. Пластичность-4-6 SiO2 – 54.2%; Al2O3 –12.9%; Fe2O3 –5.1%; CaO-11.3%; MgO– 4.1%; SO3-2.5% | Учтены балансом кат.В+С1 – 1974 тыс.м3 | Месторождение раз-рабатывается. Выс. 1079-1200м, хоро-шо освоенный район. Разведка 1969, 1973, 1987 г.г. Пригодны для кирпича "100". |
| 93 42041'с.ш. 75018'в.д. Чуйский район | Среднее месторождение Бурана | Серые, палевые суглинки Q3, мощность–6-20м. Состав,%: Al2O3 – 13.47; Fe2O3 – 5.31; SO3 – 0.55-1.44; водорастворимые соли – 0.68-0.71. | Фракции, %: 0.5-0.25-0.43 0.25-0.01-48.12 0.01-0.005-11.16 0.005-0.001-16.29. Пластичность-3.33-11.21 | Кат.А+В+С1 – 13.576 млн.м3 Запасы учтены балансом. | Разрабатывается. Низкогорная зона (1200-1500м). Разведка 1968г., 1972-73г.г. Пригодны для кирпича "175", аглопорита –700. |
| 103 42044'с.ш. 75037'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Орловское | Лессовидные суглинки Q3, мощность суглинков –7-15м, вскрыша 0.2-0.6 м. | Низкодисперсное сырье. Пластич-ность-4.18, водо-растворимые соли-0.64% | Кат.А+В+С1- 1,921 млн.м3 Запасы учте-ны балансом. | Не разрабатывается. Низкогорная зона, хоро-шо освоен. р-н. Разведка 1991г. Пригодны для кирпича "125", морозо-стойкого. |
| 117 42048'с.ш. 75051'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Бурулдайское | Лессовидные суглинки Q2, мощность >10м. Cостав, %: SO3 – 0.54; SiO2 – 51.66; Al2O3 – 12.61; Fe2O3–5.24; CaO-12.26; MgO – 3.04. Соли водорастворимые – 0.88-0.95. % | Фракции, %: >0.5мм – 1.09 0.5-0.25-0.08 0.25-0.01-52.38 0.01-0.005-12.82 0.005-0.001-14.08 <0.001-15.42. Пластичность-4.87 | Кат.Р1 – 18 млн.м3 | Перспективное. Приоритет – цемент-ное производство на базе из-ков Карагай-либулакского м-ния. Выс.1450-1550м, освоенный район. Поиски, оценка, 1971г. Пригодны для кирпича "125", цемента. |
| 142 42039'с.ш. 73058'в.д. Жайыльский район | Мелкое месторождение Талды-Булак | Лесовидные суглинки Q3-4. Мощность 4.5-19.6м. Вскры-ша – 0.4-1м. Cостав, %: SiO2-51.61; Al2O3+ТiО2–13.07; Fe2O3-4.96; CaO+MgO – 14.04; Na2O+K2O-3.75; SO3–0.25-0.99; соли водораство-римые – 0.36%; сера суль-фидная –0.22. | Использование (ОСТ, ГОСТ): кирпич марок "100" и "125" | Кат.А+В+С1 – 2.191 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Сырьевая база Кара-балтинского кирпич-ного завода. Низкогор-ная зона, хорошо осво-енный район. Разведка, 1991г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243 42009'с.ш. 74005'в.д. Панфиловс-кий район | Крупное месторождение Джоуджурек | Озерные отложения глин и песка. Общая мощность пластов глин – 257м, отдельных слоев – до 78 м. | Глины плотные, пластичные. Качество не изучалось. | Кат.Р3 – 474 млн.м3 | Дальний неизученный перспективный резерв. Среднегорная зона. Освоенный р-н. Поиски, 1957г. |
| 166 42038'с.ш. 75001'в.д. Иссык-Атинский район | Мелкое месторождение Бельбулак | Лессовидные суглинки Q3 (800х400х5.4м) в составе аллювильных песчано-га-лечниковых террас. Cостав, %: SiO2-52.14; Al2O3–12.08; Fe2O3 -3.27; FeO – 1.36; CaO-9.62; MgO –3.35; Na2O-1.70; K2O-2.17; SO3-0.23-1.06; п.п.п.-12.45. | Фракции, %: >5мм – 0.06-6.0 0.5--.25-1.78-7.87 0.25-0.01-37.12-49.43 0.01-0.005-10.65-16.52 0.005-0.001-12.43-17.59 <0.001–13.25-20.92 | Кат. С2 – 172,8 т.м3 кат.Р1 – 3000 т.м3 | Слабо изученный объ-ект. Низкогорная зона (1550-1700м), хорошо освоенный р-н. Поиски, 1980 г.. Пригодны для кирпича "75". |
| 206 42033'с.ш. 75029'в.д. Чуйский район | Мелкое месторождение Кызыл-Туу | Камнеподобные глины Р с прослоями п-ков (0.1-0.7м) и запесоченных глин. Про-дуктивный горизонт имеет параметры 1000х100м. Cостав, %: SiO2-52.30; Al2O3 –14.80; Fe2O3 –6.50; CaO-4.71; MgO –4.81; Na2O+K2O-3.4; Н2О-7.01; п.п.п. - 6.18. | Фракции, %: 5мм – 0.02 0.5-0.25-0.37 0.25-0.05-6.0 0.05-0.01-9.56 0.01-0.005-10.08 <0.001мм – 54.90 Число пластич-ности – 12 t0плавления – 12100-12400 | Кат. А+В+С1 – 2.37 млн.м3. Запасы учтены балансом | Не разрабатывается. Сырьевая база Ток-макского кирпичного завода. Низкогорная зона, хорошо осво-енный р-н. Разведка, 1990г. Пригодны для кирпича "175". |
| Кварцевые пески |
| 89 42050'с.ш. 75005'в.д. Чуйский район | Крупное месторождение Ивановское –2 (участок-2) | Серые и желтовато – серые аллювиальные пески Q3 мощностью 9-40м. Состав, %: кварц – 50-90; полевой шпат – 5-20; слюды – 0.5; SiO2 - 62-73. | Фракции, %: <0.6– 73.42-82.45. Глинистые примеси – 16%. | Кат. А+В+С1 – 20.375 млн.м3 С2–7.015 млн.м3 __________________________ Всего 27.39 млн.м3 (~77млн.т). Запасы учтены балансом. | М-ние разрабатыва-ется Ивановским КСМ. Низкогорная зона, хо-рошо освоенный р-н. Разведка, 1960г. Пригодны для сили-конов. кирпича "100". |
| Тальк |
| 34 42052'с.ш. 76006'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Кулаганташ (Туктугурбулак) | 2 линзообразных субверти-кальных тела оталькован-ных серпентинитов и габброидов PZ1?. Парамет-ры тел: 150-350 х 2-12м. | Состав, %: SiO2 – 36.69; Al2O3 –1.32; Fe2O3 + FeO –7.48; СаО - 1.12; МgО –37.61; п.п.п. –15.97. Тальковый камень – 70% талька. Серпентинит оталькованный – 50% талька | Кат. Р2 : тальковый камень-0.102 млн.т; оталькованный серпентинит – 0.027млн.т. Всего – 0.129млн.т | Потенциальный источ-ник талька для мест-ной промышленности. Выс.2000-2300м, хорошо освоенный р-н. Общие поиски, 1986-93г.г. |
| Пиррофилит |
| 39 42053'с.ш. 76009'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Бешкарагай | Пирофиллитовая залежь (400 х 100м) в амфиболи-зированных габбро. | SiO2–41.98-45.76% Fe2O3 –5.02-6.24 % Al2O3 – 15.18-21.74% СаО – 1.06-6.77 % МgО – 0.15-0.8 % п.п.п. – 2.72-9.15 % Sобщ.<0.01; As-0.05 | На 1м углубки, кат.Р2: 98тыс.т (>5млн.т по всему объекту) | Перспективное м-ние. Выс.2400м. Общие поиски, 1993г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк |
| 131 42043'с.ш. 76012'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Ортокаинды | Фрагмент крутопадающего пласта (500х123х200м) из-вестняка доломитистого PZ1. | Состав, %: SiO2–3.79 TiO2 – 0.05 Al2O3 – 0.31 Fe2O3 – 0.37 СаО – 29.7 МgО – 21.77 Na2O+К2О – 0.32 п.п.п. – 43.39 | Кат.Р2 – 8.65млн.т | Перспективное м-ние. Выс.2000-2300м, осво-енный р-н. Поиски, 1971г., 1986-1993г.г. Известняк соответст-вует требованиям сте-кольной промышлен. |
| Соли и рассолы Каменная соль (галит) |
| 85 42044'с.ш. 74052'в.д. Кантский район | Среднее месторождение Джельды-Су (Норус) | Две линзы каменной соли (150х1.6 – 2.9х150м) в соле-носной свите Р. Предель-ная глубина залегания 11.4-30.8м. | Линза 1, %: NaCl – 62.52 Na2SO4 – 7.18 MgSO4 – 0.69 CaSO4 – 1.43. Нерастворимый осадок –20.09 | Балансовые запасы , кат.: В–73т.т С1–14т.т з/б–47598т.т всего–47685т.т | Детально разведан. м-ние кормовой соли. Учтено балансом. Не эксплуатируется. Низкогорная зона. Хорошо освоенный район. |
| Строительные материалы Бутовой и стеновой камень Интрузивные и вусканогенные породы |
| 74 42040'с.ш. 74022'в.д. Сокулукс-кий район | Среднее месторождение Джаламыш | Интрузия гранитов О3? в виде узкой полосы суб-широтного простирания. Граниты серо-розовые, крупнозернистые. Площадь массива–1.1км2. | Выход делового камня–50% Блочность от 0.6-0.7м до 2-3м в поперечнике | Кат. Р1 – 35млн.м3 на глубину 50м | Объект известен с 1966г. и предвари-тельно оценен в 1971г. Условия благо-приятные. Выс. 2000м. |
| 84 42040'с.ш. 74042'в.д. Аламудунс-кий район | Среднее месторождение Аламединское | Массив гранитов и грано-диоритов О3. Ширина выхода более 1000м, дл. свыше 5000м. | Выход делового камня –50%; Плотн. - до 2.63г/см3 Порист. – 3-5% Водопогл. –0.68% Предел прочн.– 129.6 МПа Коэф. разм. – 1.152 Морозост. – 100 | Кат. С2 – 10млн.м3 | Перспективное, с не-ограниченными запа-сами. Условия благо-приятные. Выс. 1900м. |
| 113 42040'с.ш. 75043'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Джиль-Арык (Байбичен-Саурское) | Крупный массив граноси-енитов Р (2.0х0.7км). | Выход делового камня –95-97%; плотн. до 2.65г/см3 Предел прочн.–2383кг/см2 Водопогл. – до 0.4% Износ – до 0.99% Морозост. – высокая Порист. – 3% Истираем. – до 0.3г/см2. | Госбаланс кат. А+В+С1 – 27.116млн.м3, кат С2 – 4.3млн.м3 Всего – 31.4млн.м3 | Объект разведывался в 1959-60г.г., 1983-84г.г. Условия благо-приятные. Выс. 1220-1360м. |
| 125 42044'с.ш. 76052'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Новороссий-ское | Массив лейкократовых гранитов О3 с крупными останцами мраморов. Длина – 210м, ширина – 140м. | Выход гранитов–81.1%; мраморов – 75.94% Предел прочн. –1111кг/см2 Водопогл. –0.23 % Плотность – 2.64г/см3 Предел прочн. –1345кг/см2 Истираем. – 0.34г/см2 Блочность – 18.12% | Госбаланс кат А+В+С1 –1.55млн.м3 (граниты+ мраморы) | Месторождение деко-ративно-строительно-го камня подготовлено к освоению и имеет возможность прироста запасов. Оно разве-дывалось в 1970 и 1990г.г. Условия бла-гоприятные. Выс. 1550-1620м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 143 42036'с.ш. 73059'в.д. Московский район | Мелкое месторождение Ак-Суу | Андезитовые порфириты D. Продуктивная площадь – 113900м2, мощн. до 80-190м. | Выход – 50% Предел прочн.–2099кг/см2 Пористость – 5% Водопоглощ. – 1.01% Истираем. – 0.009г/см2 Блочность – 0.1х0.8м | Госбаланс кат.А+В+С1 – 0.615млн.м3 | Объект подготовлен к эксплуатации. Он раз-ведан в 1993г., но недоизучен на глубину. Условия благоприятные. Выс. 1450-1400м. |
| 153 42039'с.ш. 74038'в.д. Аламединс-кий район | Среднее месторождение Чон-Курчак | Основная часть массива сложена гранодиоритами О полнокристаллическими ср/зернистыми. Площадь массива свыше 1.4км2. | Выход гранодиоритов – (50% Блочность – низкая от 0.004м3 до 0.1м3 Плотность – 2.6г/см3 Пористость –0.38% Водопогл. – 0.05% Предел прочн. – до 163.8Мпа | Госбаланс кат. Р1 (20млн.м3 на глубину 50м | Предлагается для дальнейшего изуче-ния. Оно известно с 1959г. и предвари-тельно исследовано в 1968г. Условия отно-сительно благоприят-ные. Выс. 1700 -2300м. |
| Камень облицовочный Мрамор |
| 126 42044'с.ш. 76003'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Новороссийс-кое | 2 пласта серовато-голубоватых и зеленоватых мраморов PR1 (1300-1400м х2-50м) Средняя плотность 2.64-2.69г/см3, пористость 1.1-2.7%, водопоглощение 0.1-0.9%, истираемость 2.1-2.41г/см2. Прочность на сжатие в сухом состоянии 66.5-93.9МПа, в водонасы-щен. 61.4-87.7МПа. | Выход блоков размером 0.38-2.7м3 –18.12%. Выход готовых плит 19.01м2/м3 | Кат.В+С1 – 1550 т.м3 Учтено балансом | Месторождение не эксплуатируется. Выс. 1500-1800м, освоен-ный р-н. Предвари-тельная разведка, 1969-70г.г. Хорошо обрабатывается, высоко-декоративное. |
| 175 42036'с.ш. 75010'в.д. Чуйский район | Среднее месторождение Кегеты | Белые, зеленовато-желтые пят-нистые и полосчатые мраморы PZ1. Плотность – 2.54-2.69г/см3, пористость – 0.37-2.3%, водо-поглощение – 0.03-0.1%, предел прочности при сжатии – 67.4-143.9МПа | Мрамор хорошо полируется. Выход блоков 0.3м3 – 10-15% | Кат. С2 –1.46млн.м3 | Выс. 2916м, частично освоенный район. Поиски, 1968, 1972г.г. |
| Магматические породы |
| 73 42040'с.ш. 74022'в.д. Сокулукский район | Крупное месторождение Джеламыш | 2 участка блочных гранитов О3. Граниты порфировидные, пестроокрашенные, серо-вато-розоватые. Средняя плотность – 2.55г/см3, пористость – 0.38%, , водопоглощение - 0.13%, коэф. МРЗ – 35 циклов, предел прочности при сжатии 141.2МПа. | Прогнозный размер блоков 4.27-14.7м3. Выход блоков 30% и 20-22%, выход плит 20-24м2/м3 | Кат. Р1– уч-к № 1 - 15млн.м3, уч-к № 2 – 0.3млн.м3. Всего по массиву -50млн.м3 | Перспективное м-ние. Среднегорная зона (1750-2550м), частично освоенный район. Поиски, оценка, 1968, 1994г.г. Хорошо полируется. |
| 83 42040'с.ш. 74041'в.д. Кантский район | Среднее месторождение Аламедин | Серые, розово-серые средне-зернистые пестроокрашен-ные диориты О1. Истинная плотность – 2.6г/см3, пори-стость – 1.5%, водопогло-щение - 0.12%, коэф. МРЗ – 25 циклов, предел прочнос-ти при сжатии 111.9-114.3 МПа. | Размер блоков 0.18-0.7м3. Породы хорошо обрабатываются и полируются. Выход стандартных блоков (12% | Кат. С2– 8млн.м3, в т.ч блоков -0.7м3 – 0.96млн.м3 | Выс. 1600-2280м, час-тично освоенный рай-он. Поиски, оценка, 1968г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 42048'с.ш. 75054'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Кыртывалга | Средне- крупнозернистые граниты Р, розовато-серые, розовые, буро-красные. Разведан-ный участок – 0.25км2. Средняя плотность – 2.6-2.62г/см3, пористость – 1.5-2.8%, водопоглощение - 0.3-0.4%, предел прочности при сжатии в сухом сос-тоянии 110-120МПа, в водонасыщенном – 105-115 МПа, МРЗ – 35, истирае-мость 0.5г/см2. | Выход блоков 32.2%, выход плит толщиной 10мм-8.1м2/м3 | Кат. В+С1: 4.74млн.м3 Запасы учтены балансом | М-ние подготовлено для освоения. Выс. 1400-1530м, освоен-ный район. Разведка, 1971г. |
| 147 42032'с.ш. 74001'в.д. Московский район | Среднее месторождение Аксу (Бультукское) | Светлосерые пестроокра-шенные декоративные дио-риты D. Средняя плотность –2.57г/см3, водопоглощение 0.13%, МРЗ – 35, пористость – 1.15%, предел прочности при сжатии 123.1-138МПа. | Прогнозный размер блоков 0.13-0.8м3. Средний выход стандартных блоков – 15% | Кат. С2: 18.0млн.м3 В т.ч. стандартные блоки 2.7млн.м3 | Перспективное. Выс. 1800-2000м, освоен-ный район. Поиски, оценка, 1967г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 26 42051'с.ш. 75055'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Бурулдайское (Кыргоуское) | Мраморизованные белые известняки (350х95х110м) Є в виде останца в массиве гранитов Р. | Состав, %: СaO – 54.79 MgO – 0.64 SiO2 – 0.68 Al2O3 – 0.53 Fe2O3–0.07 п.п.п. – 43.5 СаСО3 – 95 | А+В+С1 – 0.609млн.т Учтены балансом | Разведано трестом "Средазгеолнеруд" (ТКЗ 1955г.). Разраба-тывается предприяти-ем "Киргизспецгорне-руд". |
| 29 42053'с.ш. 76003'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Карагайли-булакское (уч.Южный) | Известняки О мощностью 550-600м. Выделено 9 про-дуктивных пластов (160-400 х 10-110м) суммарной мощ-ностью – 325м. | Состав, %: СaO – 47.28-54.53 MgO – 0.16-0.5 Н.О. – 1.7-14.07 СаСО3 – 84.6-97.7 МgCO3–0.33-0.96 | кат.В+С1 – 8461 тыс.т. Учтены балансом. Забалансовые - 4481 тыс.т | Подготовлено к освоению. |
| 240 42000'с.ш. 74013'в.д. Панфиловс-кий район | Крупное месторождение Джоуб-Курек | В метаморфической толще R2-3 пласты известняков (1000х5-200м). | Состав, %: СaO – 32.43-54.01 MgO – 0.16-19.44 SiO2 – 0.56-3.36 Al2O3 – 0.35-0.45 Fe2O3–0.39-0.59 TiО2 – 0.01 SO3 – 0.01-0.03 | С2 – на глуб.200м 450млн.т | 1955-70г.г.– поиски. Условия благоприят-ные, выс. 2300-2500м; перспективно. |
| 173 42035'с.ш. 75008'в.д. Чуйский район | Месторождение Кегетинское (уч.Северный) | Серые доломитистые из-вестняки С1 прослежены на 100м. Занимают площадь – 0.024км2. | Состав, %: СaO – 50.2-52.56 MgO – 0.97-1.48 SiO2 – 1.02-3.24 Al2O3 – 1.46-1.87 п.п.п. –41.38-41.63 SO3 – 0.3-0.48 | С1 – 162 тыс.т С2 – 216 тыс.т Учтены балансом Р1 – 0,98 млн.т | 1959г. – предварительная разведка. |
| Известняки и доломиты для цемента |
| 106 42043'с.ш. 75041'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Джиль-Арык | Известняки R, на трех участках имеют мощность 100м. | Состав, %: I и Центральный уч-к: СaO – 51.0-54.99 MgO – 0.15-1.12 SiO2+R2O3 – 2.93-4.09 RO2 – 0.52 CO2 – 41.2-44.14 | С2 – 520 тыс.т | Детально разведано в 1962г. Условия слож-ные; сырье для произ-водства портландце-мента и извести. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глины и суглинки для цемента |
| 57 42047'с.ш. 73031'в.д. Панфиловс-кий район | Проявление Аспаринское | Лессовидные суглинки мощностью 7.5м. | Состав, %: SiO2 – 52.05 Fe2O3 – 5.47 Al2O3 – 11.67 | С2 – 2.584 млн.т | Изучено в 1956г. тр. "Средазгеолнеруд.". Условия благоприятные. |
| 60 42046'с.ш. 73037'в.д. Панфиловс-кий и Кали-нинский р-ны | Проявления Ортоарыкское и Чаргалыкское | Два горизонта лессовид-ных суглинков мощностью по 10м и общей площадью 2.5 и 4.0га.. | Состав, %: SiO2 – 50.0 - 55.98 Fe2O3 – 3.3 - 76 Al2O3 – 9.2 – 18.65 | С2 – 7.314 млн.т | Изучены в 1956г. тр. «Средазгеолнеруд». Условия благоприят-ные, выс.700 - 900м, перспективно. |
| 14 42056'с.ш. 74054'в.д. Кантский район | Крупное месторождение Дмитриевское | Террасовые лессовидные суглинки. Мощность суг-линков (выше уровня грун-товых вод) – 2.4-11.4м. | Состав, %: SiO2 – 52.8 Fe2O3–4.49 Al2O3 –11.79 СaO – 9.74 MgO – 2.75 Na2O – 1.75 K2O – 2.2 SO3 – 0.73 | Госбаланс, млн.т: кат.А – 0.617 В – 1.925 С1 – 1.303 А+В+С1- 3.845 заб. – 1.012 Всего – 4.857 кат.С2 – 156.0 Итого – 160.857 | Детальн. разведка пр. «Средазгеолнеруд» и УГКирг.ССР в 1957-59г.г. Подготовлено к отработке, как сырье-вая база Канского ЦШК. |
| 68 42046'с.ш. 74009'в.д. Московский район | Проявление Кировское | Средне-верхнечетвертич-ные суглинки мощн. 10м. | Состав, %: SiO2 – 52.78 Al2O3 –12.44 Fe2O3–6.95 | С2 – 4.4 млн.т | 1956г. поиски тр. «Среазгеолнеруд». Условия благоприят., выс.700-800м. Перспективно. |
| Активные добавки в цемент |
| 109 42045'с.ш. 75045'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Чолокское | Липаритовые порфиры О площадью 136.8 тыс.м3. | SiO2–75.82; Fe2O3–1.75; FeO–0.57; ТiО2-0.13; MnO–0.02; Al2O3–11.61; СаО– 0.64; MgO – 0.25; К2О–4.86; Na2О–2.84; п.п.п.-1.13; Н2О–0.12; SO3–0.02; P2O5-0.01 Гидравл. активность от 27 до 64мг. на 1г добавки; плотность –2.65г/см3 | С2 – 112млн.т | 1972-73г.г. – предварит. разведка; условия бла-гоприятные, выс.1160-1210м. Резервный объект для Канского ЦШК. |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 63 42043'с.ш. 73048'в.д. Панфиловс-кий район | Среднее месторождение Карабал-тинское | Террасовые песчано-гра-вийно валунные отложения Q3 и Q4. Общая мощность – 6-150м, разведанная – 6-10.2м. Фракции, %: 500-200мм-8.36; 200-70-20.38; 70-40-13.23; 40-20-14.34; 20-10-10.54; 10-5-8.06; <5мм-26.07. | 69.55% обломков – изверженные породы. Дроблен-ный щебень отве-чает ГОСТу для бетона марки "300". Гравий и песок требуют обогаще-ния. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 1.064 В – 3.161 С1 – 7.935 Всего – 12.160 | Месторождение подго-товлено к эксплуата-ции. Выс.860-1000м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1983г. Вскрыша – 0.05-1.25м. |
| 2 43012'с.ш. 74015'в.д. Сокулукс-кий район | Крупное месторождение Нижне-Чуйское (уч.Камыша-новский) | Пойменные гравийно-галеч-ные отложения QIV. Фрак-ции, %: >70мм – нет; 70-5мм-27.7; <5мм – 55.0. | В обломках 61% изверженных по-род. Гравий, ще-бень и песок при-годны для бетона марок "200" и "300". | Кат. С1+С2 – 26.721 млн.м3 | Месторождение не раз-рабатывается. Выс.600м, хорошо освоенный район. Предварительная разведка, 1977г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 42051'с.ш. 74038'в.д. Аламудунс-кий район | Мелкое месторождение Аламединское | Пойменные песчано-гравий-но-валунные отложения (5кмх50м) в р.Аламудун. Фракции, %: валуны (>100 мм) – 32.5; гравий (5-100мм) – 52.6; песок (<5мм). | Зерна слабых пород до 1%. Гравий и щебень отвечает ГОСТУ, песок требует про-мывки. | На 01.01.2003г. кат.А – 2505 тыс.м3 Учтены балансом. | Месторождение расположено в черте города Бишкек. Разра-батывается. Выс.820-850м. Разведка, 1955, 1960г.г., доразведка, 1999г. |
| 65 42045'с.ш. 74002'в.д. Московский район | Мелкое месторождение Беловодское | Современные пойменные песчано-гравийно-галечни-ковые отложения мощностью 30м. Разведанная 0.5-10м. Вскрыша – 0.5м. Отложения содержат 61.7% фракции >20мм. | Состав, %: > 500мм – 1.71 500-350 – 10.73 350-200 – 11.38 200-70 – 10.64 70-40 – 12.01 40-20 – 11.98 10-5 – 9.10 < 5мм – 17.61 | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.722 С1 – 3.684 С2 – 2.869 Всего – 7.275 | Месторождение не разрабатывается. Выс.760-900м, хорошо освоенный район. Разведка, 1973г. |
| 71 42045'с.ш. 74018'в.д. Сокулукс-кий район | Мелкое месторождение Сокулукское | Гравийно-песчаный мате-риал в террасовых отложе-ниях р.Сокулук. Разведан-ная мощность 15м. Фракции,%: 700-70мм– 41.0; 70-5мм – 41.0; <5мм – 18.0. Вскрыша отсутствует. | Гравийная фракция 5-20мм отвечает требова-ниям ГОСТа. Песчано-гравийная смесь требует обо-гащения. Щебень отвечает требованиям ГОСТа. Песок требует обогащения. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.387 В – 0.727 С1 – 1.031 Всего – 2.145 | Месторождение подго-товлено для освоения. Низкогорная зона, хорошо освоенный район. Разведка, 1986г. |
| 75 42048'с.ш. 74032'в.д. Аламединс-кий район | Мелкое месторождение Башкарасу | Аллювиальные отложения QI–QII. Продуктивная мощ-ность 1.8-33.5м (ср.11м). | Состав, %: Валуны –45.7 Гравий – 32.4 Песок – 21.9 Модуль крупности–2.6. Сырье отвечает требованиям ГОСТа | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.498 С1 – 2.779 Всего – 3.805 С2 – 0.528 | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс.1050-1150м, хоро-шо освоенный район. Разведка, 1986г. |
| 78 42046'с.ш. 74039'в.д. Аламединс-кий район | Крупное месторождение Беш-Кунгей | Песчано-гравийная залежь N-Q1 длиной 1800м, при ширине 250-1200м и мощ-ности 200-1000м. Коэффи-циент вскрыши – 0.01. | Ср.содерж. фракций,: 20-500мм – 55% 5-20 – 19% 0-5мм – 26% Гравий и песок отвечают требованиям ГОСТа | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 43.023 С1 – 65.751 Всего -108.774 | Месторождение подго-товлено для освоения. Выс.1180-1500м, хоро-шо освоенный район. Разведка, 1988г. |
| 86 42046'с.ш. 74057'в.д. Иссык- Атинский район | Крупное месторождение Иссык- Атинское | Современные аллювиаль-ные пойменные-надпойм. отложения р.Иссык-Ата. Полная мощность 270м, разведанная–10м. Фракции,%: 500-200– 11.11; 200-70 –21.70; 70-40 – 14.02; 40-20 – 13.10; 20-10 – 9.21; 10-5 – 6.66; < 5мм – 24.11. | Гравий - прочный, морозостойкий "Dр-8", "Dр-12". Модуль крупности песков 2.73. Глинистых частиц – 6.69%. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 7.961 В –30.309 С1 – 76.791 Всего 115.661 | Месторождение разрабатывается. Хорошо освоенный район. Разведка, 1968, 1990г.г. |
| 91 42041'с.ш. 75009'в.д. Иссык- Атинский район | Мелкое месторождение Биррикенское | Современные пойменные-и террасовые гравийно-га-лечно-валунные отложе-ния. Вскрыша отсутствует. Фракции,%: > 500мм – 1.75; 500-350 –4.61; 350-200 – 6.82; 200-70 – 20.36; 70-40 – 15.78; 40-20 – 14.48; 20-10 – 10.06; 10-5 – 8.19; < 5мм – 17.95. | Щебень, гравий, песок отвечает ГОСТу. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.735 В – 1.777 С1 – 4.816 Всего – 7.328 | Месторождение не разрабатывается. Хорошо освоенный район. Разведка, 1985г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 42047'с.ш. 75020'в.д. Чуйский район | Крупное месторождение Токмакское (Шамсинское, в том числе Токмакское-3) | Современные валунно-га-лечные отложения конуса выноса р.Шамси. Мощность отложений 100м, разведан-ная – 10м. Вскрыша – 0.2м. | Валуны – 32% гравий – 48% песок – 20% глина – 3-3.5%. Сырье требует дроб-ления и обогаще-ния. | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 2.175 С1 – 2.425 С2 – 18.298 Всего – 22.898 | Месторождение разрабатывается. Выс.880-890м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1943г., дораз-ведка, 1971г., разведка, 1984г. |
| 111 42046'с.ш. 75047'в.д. Кеминский район | Проявление Быстровское | Валунно-гравийно-песчаные отложения Q3 долины р.Чу. Мощность – 70м, разведан-ная – 10-11.8м. Фракции, %: 500-700мм –2.0; 300-500 –4.0; 200-300 – 7.0; 150-200 – 9.0; 100-150 – 8.0; 70-100 – 8.0; 40-70 – 12.0; 20-40 – 13.0; 10-20 – 10.0; 5-10-9.0; < 5мм – 18.0. | Пески требуют промывки. Гравий удовлетворяет требованиям ГОСТа. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.337 В – 0.561 С1 – 0.552 Всего – 1.450 | Объект разрабатывается. Выс.1105м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1987г. |
| 114 42044'с.ш. 75050'в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Кеминское | Аллювиальные террасовые песчано-гравийные отло-жения Q3 р.Чу. Мощность 5.6-14.55м. Фракции, %: 500-200мм – 23.38; 200-70 – 17.61; 70-40 – 12.02; 40-20 –14.55; 20-10 – 7.74; 10-5 – 7.04; <5мм – 17.66. | Сырье в естест-венном виде сос-тоит на 67.55% из гравия крупных фракций, требую-щих дробления. Щебень отвечает ГОСТу, песок требу-ет обогащения. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.813 В – 1.919 Всего – 2.732 | Месторождение не разрабатывается. Выс.1130-1350м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1972г. |
| Песок строительный |
| 13 42058' с.ш. 74052'в.д. Кантский район | Мелкое месторождение Кантское (Васильевское) | Желтовато-красные пески QIII-QIV. Мощностью 2.27 м. | Пески кварц-полевошпатовые, разнозернистые. | Кат.: С1- 0.255 Учтено балансом. | Перспективное м-ние. Выс. 650 м, хорошо осво-еннный р-н. При-годны для строительн. растворов. Оценка, 1960г. |
| 87 42050' с.ш. 75005'в.д. Иссык-Атинский район | Среднее месторождение Ивановское (Ивановское-1 участок гидро-добычи) | Серые и желтоватые пески в составе пролювиально-аллювиальных отложений QIII. Вскрытая мощность 10.5-30м. 65.5% песков мелкозернистые, 27%-очень мелкие. | Пески полимикто-вые. Модуль круп-ности 1.6. Пески могут использо-ваться для строи-тельных растворов, а после отмывки для тяжелого бетона. | Госбаланс, млн.м3: А+В+С1-8.842: | М-ние разрабатыва-ется. Выс. 780-820м, хорошо освоенный район. Разведка, 1972, 1985гг. В 4 км к западу расположено м-ние кварцевых (силикат-ных) песков Ивановс-кое-2. |
| Кислые эффузивы – сырье для производства кампорита |
| 95 42049' с.ш. 75033'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Бешекинское | Кварцевые порфиры РZ2. Мощность покрова 50-70м. Эффузивы пригодны для получения крупных запол-нителей тяжелого бетона. | Средняя насыпная плотность щебня 460-610кг/м3, песка – 715-850кг/м3, что соответствует маркам кампорита "500-600"– щебень и "700-900" – песок. | Кат.С1 – 63.88млн.м3 | Месторождение перспективное. Выс.1650м, освоенный район. Поисково-оце-ночные работы, 1965г. |
| 32 42051' с.ш. 76006'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Карагайли-булак | Продуктивные фельзит-порфиры и кварцевые порфиры РZ2. Эффузивы пригодны для получения крупных заполнителей тя-желого бетона марки "300". | Средняя насыпная плотность щебня 503-635 кг/м3, пес-ка – 715-990кг/м3, что соответствует маркам кампорита "500-600"– щебень и "700-900" – песок. | Кат.С2 – 228.28 млн.м3 | Месторождение перс-пективное. Средне-горная зона, освоен-ный район. Специализированныепоисково-оценочные работы, 1964г. |
| Сырье для производства керамзита, аглопорита |
| 11 42053' с.ш. 74041'в.д. Аламудунс-кий район | Мелкое месторождение Фрунзенская ТЭЦ | Золоотвал ТЭЦ, площадь 150га, мощность отвалов 1-5м. | В заводских усло-виях получен аглопоритовый гравий марки "800" для бетона марок "75-300". | Кол-во золы >1.4млн.т (~0.7млн.м3). Ежегодный прирост золы – 0.150млн.м3. | Золоотвалы подго-товлены для промыш-ленного освоения. Детальная разведка, 1970г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 42034' с.ш. 74001'в.д. Московский район | Среднее месторождение Бультеке | Углисто-глинистые сланцы О2. Видимая мощность сланцев >600м. Средняя плотность – 2.4 г/см3. | Плотность керамзитового гравия 0.44 г/см3. t0 обжига – 11600С, t0 вспучивания – 1000С, коэффиц. вспучивания 6.14. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.107 В – 1.109 С1 – 1.061 С2 – 37.500 Всего – 39.777 | М-ние разрабаты-вается. Выс.1550-1700м, освоенный р-н. Разведка, 1969-70г.г. |
| 155 42032' с.ш. 74014'в.д. Сокулукский район | Крупное месторождение Шавай | Однородная толща углисто-глинистых сланцев О2. Мощ-ность сланцев 600-940м. Объемный вес – 2.68 г/см3. | Пригодны для произ-водства керамзитового гравия (ГОСТ) и щебня (ТУ), марок "М-400", "М-500". | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 2.996 С1 – 10.354 С2 – 35.888 Всего – 49.238 | М-ние подготовлено для промышленного освоения. Выс.1950-2300м, освоенный р-н. Разведка, 1989г. |
| Прочие неметаллические ископаемые Петролургическое сырье |
| 102 42041'с.ш. 75038'в.д. Кеминский район | Крупное месторождение Талдыбулак | Продуктивные базальты, долериты, спилиты D. Состав,%: SiO2 – 47.6-48.8; Al2O3 - 15.27-16.08; TiO2-0.79-1.08, CaO-5.7-7.0; MgO-3.66-4.11; FeO+Fe2O3– 10.18-11.81; SO3-0.47-0.57; К2O+ Na2O-6.8; п.п.п.-5.15-8.35; | Модуль вязкости 3.3-3.32. Не при-годны для получе-ния супертонкого штапельного во-локна. | Кат.Р1: 10-11 млн.т. | Объект с недостаточ-но изученной обла-стью применения. Среднегорная зона, освоенный район. Спецпоиски, 1993 г. |
| 153 42039'с.ш. 74010'в.д. Аламедин-ский район | Крупное месторождение Кашкасу (Кашакасу I) | Толща массивных базаль-тов D. Линейные параметры не приводятся. Состав,%: SiO2– 47.76; Al2O3–14.26; TiO2–0.95; Fe2O3–3.67; FeO–4.58; CaO– 9.67; Na2O–2.52; MgO–8.9; SO3–0.14; MnO–0.18; К2O–2.11; Р2О5–0.64. | Не изучались. Потенциальное использование – минеральная вата. | Кат.Р1: 40 млн.м3 (~112 млн.т) | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 1950м, освоенный р-н. Общие поиски, 1965 г. |
| 205 42039'с.ш. 75056'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Онорчекское | Силлоподобная залежь ба-зальтов (800х70-90 м) среди песчаниковой толщи Р. Со-став,%: SiO2 – 40.22 - 51.02; Al2O3–10.28-16.79; ТiО2–1.67-2.3; Fe2O3 – 9.77–14.43; FeO –2.57 - 5.89; CaO – 9.36 - 14.3; MgO – 4.08-8.29; SO3 – 0.06 -0.83; п.п.п.–3.61-9.18; K2O+ Na2O–2.99-4.98. | Модуль кислотно-сти 3.2-4.7. База-льты пригодны для производства минеральной ваты. | Кат.Р1: 2-2.5 млн.м3 (~5.6-7.0 млн.т) | Перспективный объект. Выс. 2500 м, слабо освоенный р-н. Большой объем вскрыши. Поиски, 1933, 1962-64 гг. |
| 204 42038'с.ш. 75050'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Сулу-Терек-ское | Пластовая залежь (960х15-80м) миндалекаменных ба-зальтов Р. Состав,%: SiO2 – 45.52; Al2O3–14-16; Fe2O3 – 10-12; FeO – 04-06; ТiО2–0.7-2.6; CaO – 13.4; MgO – 3-5; SO3 – 0.4 - 1.3; K2O + Na2O – 4.5; п.п.п.–8-10. | Модуль кислотно-сти 3.17, при кор-ректирующих до-бавках 1.5-2.02. t0 в жидкостном со-стоянии 1240-12800С. Вязкость расплава при t0 13800C-4.7-5.8. | В+С1: 1.40 млн.м3 (~2.9 млн. т). С2: 2.037 млн.м3 (~5.7 млн.т). Всего:3.447 млн.м3 (~8.6 млн.т). Госбаланс кат.В-0.764 млн.м3. С1- 0.637 млн.м3 Всего: В+С1–1.398 млн.м3. | Детально разведанное (1964г.) м-ние, подго-товлено для освоения. Выс.1450-1730м, осво-енный р-н. Запасы мо-гут быть увеличены. Диаметр волокна мине-ральной ваты – 7-10 микрон |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды Пресные воды |
| 3 42058'-43006' с.ш. 73033'-73050'в.д. Жаильский и Панфи-ловский районы | Среднее месторождение Аспаринское | Водоносный напорный го-ризонт в толще переслаи-вания гравия, галечников, песчаников, суглинков QII-IV, на площади 200 км2. | Воды гидрокарбо-натносульфатные кальциевые или натриевые. Минерализация до 0.5 г/л. | А-134.4тыс.м3/сут В-26.8тыс.м3/сут С2-30.5тыс.м3/cут А+В+ С2-191.7 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Жаильского и Панфиловского районов. |
| 6 42052'-42058' с.ш. 73042' 74000'в.д. Жаильский и Панфи-ловский районы | Крупное месторождение Калининское | Напорный горизонт в гравийно-галечниковых отложениях и песках QIII-IV, на площади 300 км2. | Воды гидрокарбо-натные, гидрокар-бонатносульфат-ные кальциево- натриевые или кальцие-вомагние-вые. Минерализа-ция до 0.2 г/л. | А-178.8тыс.м3/сут В-133.9тыс.м3/сут А+В-312.7 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Жаильского и Панфиловского районов. |
| 62 42040'-42052' с.ш. 73033'-73057'в.д. Жаильский и Панфи-ловский районы | Крупное месторождение Западно-Чуйское (три участка: Чалдоварский, Панфиловский, Карабалтин-ский) | Водоносный (горизонт в южной части – безнапор- ный, в северной – напор-ный) в валунно-галечни-ковых отложениях QII-IV, на площади – 560 км2. | Воды гидрокарбонат-ные кальциево-магние-вые. Минерализация 0.2-0.5 г/л. | А-136.8тыс.м3/cут В-234.2тыс.м3/сут С1-196.5тыс.м3/cут С2-269.9тыс.м3/сут А+В+С1+С2-832.4 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Жаильского района. |
| 4 42058'-43005' с.ш. 73051'-74010'в.д. Московский и Жаильский районы | Среднее месторождение Бештерекское (Четыре участка: Централь-ный, Южный, Сосредоточен-ный, Децентра-лизованные водозаборы) | Напорный горизонт в гравийно-галечниковых, гравийно-песчаных отло-жениях QII-IV, на площади 350 км2. | Воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Минерализация 0.1-.0.7 г/л. | А-110.7тыс.м3/cут В-50.1тыс.м3/сут А+В-160.8 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Жаильского и Московского районов. |
| 5 42052'-43010' с.ш. 74008'-74037'в.д. Сокулукский и Московский районы | Крупное месторождение Атбашинское | Напорный водоносный горизонт в гравийно-га- лечниковых отложениях . QIII-IV, на площади около 1000 км2. | Вода гидрокарбо-натносульфидная или сульфатно-гид-рокарбонатная кальциево-магни-евая. Минерали-зация до 1 г/л. | А-79.2тыс.м3/сут В-140.8тыс.м3/сут С1-88.2тыс.м3/cут А+В+С1-308.2 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Сокулукского и Московского районов. |
| 10 42048'-42056' с.ш. 74022'-74048'в.д. Кантский и Сокулукский районы | Крупное месторождение Ала-Арчинское | Горизонт безнапорный , мес-тами – напорный в галеч-никовых отложениях и песках QII-III. | Вода гидрокарбо-натно-сульфатная кальциево-магни-евая. Минерали-зация 0.1-0.7 г/л. | А-454.8тыс.м3/сут В-306.12т.м3/сут С1-60.48т.м3/cут А+В+С1+С2-821.47 тыс.м3/сут | Потребители – г. Бишкек и пригороды. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 42047'-42052' с.ш. 73057'-74024'в.д. Московский и Сокулукский районы | Крупное месторождение Центрально-Чуйское (Аксу-сокулукский участок) | Водоносный горизонт (без-напорный на юге, напор-ный на севере) в валунно-галечниковых отложениях с песчаным заполнителем QIII-IV, на площажи 350 км2. | Вода гидрокарбо-натная кальцииевая, кальциево-магни-евая. Минерали-зация 0.3-0.5 г/л. | А-97.3тыс.м3/сут В-173.6тыс.м3/сут С1-123.5т.м3/cут С2-205.8т.м3/cут А+В+С1+С2-600.2 тыс.м3/сут | Потребители - хозяй-ства Сокулукского района. |
| 70 42042' с.ш. 74015'в.д. Сокулукский район | Крупное месторождение сокулукское | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QII-III конусов выноса рр. Сокулук и Джеламыш. | Вода сульфатно-гидро-карбонатная. Минерализация 0.316 г/л. Об-щая жесткость <7 мг-экв/л. | В-143тыс.м3/сут С1-189тыс.м3/cут С2-100тыс.м3/cут В+С1+С2-432 тыс.м3/сут | Для водоснаб-жения с. Сокулук. |
| 79 42042'-42045' с.ш. 74030'-74043'в.д. Сокулукский и Аламудун-ский районы | Крупное месторождение Орто-Алыш-ское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых отложениях с пес-чаным заполнителем QII-III. | Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая. Минерализация 0.2-0.8 г/л. Общая жесткость 1.2-12.0 мг-экв/л. | А-159.8тыс.м3/сут В-401.8тыс.м3/сут А+В-561.6 тыс.м3/сут | Потребитель– г. Бишкек |
| 94 42040'-42050' с.ш. 74052'-75043'в.д. Кантский район | Крупное месторождение Токмакское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-га-лечниковых отложениях с песчаным и суглинистым заполнителем QII-IV. | Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая или магниево-кальцие-вая. Минерализация 0.1-0.3 г/л. Общая жесткость 2.7-4.9 мг-экв/л. | А-71.3тыс.м3/сут В-291.5тыс.м3/сут С2-1426тыс.м3/cут А+В+ С2-1788.8 тыс.м3/сут | Потребители–пред-приятие промышлен-ного комплекса и новые районы г.Токмак |
| 115 42044'-42048' с.ш. 75044'-75049'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Восточно-Чуйское | Безнапорный водоносный горизонт валунно-галечни-ковых отложениях с гравийно-песчаным запол-нителем QII. | Вода гидрокарбнатно-сульфатная кальциево-натриевая. Минерализация 0.2-0.3 г/л.Общая жесткость 1.6-4.4 мг-экв/л. | А-16.3тыс.м3/сут В-26.9тыс.м3/сут С1-94.6тыс.м3/cут А+В+ С1-137.8 тыс.м3/сут | Потребители– населенные пункты Кызыл-Октябрь, Быстровка, Чимкоргон, Белый Пикет и другие. |
| 116 42044'-42048' с.ш. 75045'-75053'в.д. Кеминский район | Среднее месторождение Боролдайское (участок Беше-кинской площа-ди) | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никах, гравийно-галечни-ках QII-III. | Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая. Минерализация 0.2-0.4 г/л. | А-6.05тыс.м3/сут В-7.95тыс.м3/сут С2-82.0тыс.м3/cут А+В+ С2-96.0 тыс.м3/сут | Потребители – с. Бо-ролдой и хозяйства Кеминского р-на |
| 167 42039' с.ш. 75002' в.д. Иссык-Атинский район | Крупное месторождение Иссык-Атин-ское | Подземные воды приуро-чены к аллювиально-про-лювиальным отложениям QII-III конуса выноса р.Ис-сык-Ата. | Воды гидрокарбонатно-сульфатные. Минерализация до 1.5 г/л. | С1+С2-889.9 тыс.м3/cут | Для орошения земель. |
| 189 42037'-42040 с.ш. 75034'-75037' в.д. Кеминский район | Мелкое месторождение Окторкойское | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никовых и галечниковых отложениях QII-III. | Вода гидрокарбо-натная магниевая-кальциевая. Минерализация 0.1-0.3 г/л. Общая жесткость 1.2-5.1 мг-экв/л. | А-6.1тыс.м3/сут В-8.3тыс.м3/сут А+В-14.4 тыс.м3/сут | Потребитель–Кыргызский горно-металлургический комбинат. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральные воды |
| 228 42027'с.ш. 74003'в.д. Жаильский район | Среднее месторождение Ак-Суйское (Джарташ) | Напорный водоносный го-ризонт в сланцах, песчани-ках, алевролитах О, PZ. | Воды углекислые, гидрокарбонатные кальциево-магние-вые. СО2-924-2332 мг-экв/л. Радон до 32 эман. Общая жесткость 0.7-6.2 мг-экв/л. Мине-рализация 0.7-1.3г/л. | А-114 м3/сут В-13 м3/сут С1-12 м3/cут А+В+ С1-139 м3/сут | Потребитель– завод розлива АО “Салкын”, СП “Бакай-Суу”. |
| Термальные воды |
| 82 42043'с.ш. 74042'в.д. Аламудун-ский район | Среднее месторождение Фурмановское | Термальные воды приуро-чены к зонам тектониче-ского дробления гранодио-ритов О3. | Воды хлоридные каль-циево-натриевые. Ми-нерализация 2.5 г/л. t = 41.50С. | С1-200 м3/cут | Потребители – ле-чебные учреждения г.Бишкек |
| 160 42036'с.ш. 74040'в.д. Аламудун-ский район | Среднее месторождение Аламединское | Термальные воды приуро-чены к тектоническим на-рушениям субмеридио-нального простирания в гранодиоритах О3-S1. | Воды гидрокарбо-натно-сульфатные кальциевонатрие-вые. Минерализа-ция 0.3-0.4 г/л. t = 530С, фтор – 8.0-11.0 мг/л. | А-170 м3/сут | Потребитель– профилакторий ТЭЦ. |
| 163 42036'с.ш. 74014'-74054'в.д. Кантский район | Крупное месторождение Иссык-Атин-ское | Напорный водоносный горизонт в песчано-слан-цевой толще О, прорван-ной гранодиоритами и гранитами-S. | Воды азотные хлоридно-суль-фатные натриевые. t=48-55.40С. Мине-рализация 0.2-0.3 г/л., кремнекисло-та–42-47 мг/л. | А-2200 м3/сут | Потребитель– курорт Иссык-Ата. |
| Термально-минеральные воды |
| 9 42050'-42055'с.ш. 74032'-74040'в.д. Кантский район | Среднее месторождение Фрунзенское | Напорный водоносный горизонт приурочен к пес-чаникам и гравелитам О. | 1. Воды азотные хлоридные каль-циево-натриевые. Минерализация 0.2-0.3 г/л. t = 39-400С. | 1. А-207 м3/сут | Потребители – лечебные учрежде-ния г.Бишкека. |
|  |  |  | 2. Воды азотные хлоридные каль-циево-натриевые. Минерализация 7-10г/л.,t = 39-400С. | 2. А-259 м3/сут Всего: А-466 м3/сут |  |

### Таласская область

| Номер объекта на карте | Масштаб и название объекта | Геологическая позиция, характеристика и параметры полезных ископаемых | Среднее содержание или качество полезных ископаемых | Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Металлические ископаемые Черные металлы |
| Железо, титан, ванадий |
| 125 42023'с.ш. 72039'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Бала-Чичкан | Рудоносное субгоризонтальное пироксенитовое тело (площадь 2км2, толщина до 150м) среди габбро-гипербазитовой интру-зии О1, прорывающей извест-няково-сланцевую толщу R2. Титано-магнетитовое оруде-нение занимает 1-20% объема интрузии. | Fe2O3-14.7% V2O5 – 0.115% TiO2-3.95% Au – до 0.15г/т | кат.Р1+Р2+Р3 Fe2O3-472.2 млн.т V2O3 – 3.694 млн.т TiO2 – 126.9 млн.т | Месторождение не изучено даже на поверхности. Ранее (1968,1987г.г.) работы были ограничены только поисковыми маршрутами и отбором единичных и штуфных проб. Район осваивается и доступен. Выс.отм. 2000-3000 м. |
| Цветные металлы |
| Медь |
| 1 42048'с.ш. 71044'в.д. Манасский район | Рудопрояв-ление Узунбулак | 8 линзовидных рудных тел (125-200м х 6.8-35м) в массиве гранодиоритов О1-2 нарушен-ных разрывами. | Cu – 0.2 % Au – до 0.2 г/т | На 01.01.1983г. кат.Р1: Cu – 46 тыс.т | Бесперспективное. |
| 3 42046'с.ш. 71049'в.д. Манасский район | Рудопрояв-ление Сугаты | Рудоносный линейный золото-медно-порфировый штокверк (300 х 60 х 300м), локализован. в малых телах сиенит-порфиров О1, прорывающих вулканиты Є. | Cu – 0.18 % Au – 0.17 г/т Мо – 0.02 % | На 01.01.1982г. кат.Р2: Cu –26.7 т.т Au – 2.5 т Мо – 2.9 т.т | Перспективы объекта связываются с оценкой глубоких горизонтов. Низкогорная зона (до 1700м), хорошо освоен-ный район. |
| 5 42046'с.ш. 71058'в.д. Манасский район | Рудопрояв-ление Ойджайляу | Пласт окварцованных изве-стняков PR1 с прожилково-вкрапленной медной мине-рализацией размером 250х3м. | Cu – 0.77 % (0.02 – 1%) | На 01.01.1986г. прогнозные ресурсы Cu –0.15 т.т | Бесперспективное. |
| Свинец и цинк Свинец |
| 69 42031'с.ш. 72026'в.д. Таласский район | Рудопрояв-ление Буденновское | 19 галенит-кварцевых жил и гнезд (20-130 х 0.4-3.66м) в массиве гранито-гнейсов и гранитов R2. | Pb – 2.14 % Zn – 0.42 % | Запасы на 01.01.1955г. Pb – 253 т Zn – 49 т | Разведанный на глуби-ну объект. В 1953-54г.г. разрабатывался карье-ром. |
| 150 42020'с.ш. 73021'в.д. Таласский район | Рудопрояв-ление Каракол | Рассеянная вкрапленность галенита, халькопирита, пирита в ороговикованных филлитах и песчаниках О1-2. | Pb – 3-10 % Cu – 0.1-0.3 % Ag – 10 г/т | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. |
| Свинец, цинк |
| 90 42021'с.ш. 71015'в.д. Кара-Буринский район | Мелкое месторождение Бабакан | 11 рудных сфалерит-галенит-пиритовых тел (10-150 х 1-4м) в зоне скарнирования извест-няков R3 в экзоконтакте гранитов S. | Pb – 0.3-6.47 % Zn – 7.73 % Ag –20.7-118.9г/т Cu –до 0.5 % | На 01.01.1952г. ориентировочные ресурсы: Pb – 20-25 т.т Zn – 1.59 т.т | Самостоятельных перс-пектив не имеет. Частично отработано древними рудокопами. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 42024'с.ш. 71015'в.д. Кара-Буринский район | Рудопро-явление Бабахан | 3 минерализованные зоны (50-300м х 50-100м) среди карбо-натно-терригенных толщ, вмеща-ющие 2 крутопадающих рудных тела (155х1.7х20 и 60х20х40м). | Pb – 0.76 % Zn – 2.63 % | На 01.01.1954г. кат.Р1 Pb – 1.21 т.т Zn – 4.20 т.т | Бесперспективное. |
| 143 42019'с.ш. 71050'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кургак (Кургак-Северный) | 5 сближенных рудных тел (25-38 х 0.5-2.45м) с прожилково-вкрапленным галенитовым оруденением в карбонатно-сланцевых толщах Є-О2. | Pb – 0.54-3.0 % макс. – 14.17% Zn – 0.85-2.11% макс.-12.85 % Ag – 0-134.8г/т макс. - 273 г/т | На 01.01.1953г. прогнозные ресурсы Pb –2.5т.т/0.4% | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 144 42018'с.ш. 71051'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Кызыл-Бель | 2 мелких (до 6 х 3.6 х 7.5м) тела богатых прожилково-массивных сфалерит-галени-товых руд в известняках Є-О2. | Pb – 1.49-9.58% среднее – 3.9 % Zn – 0.85-23.90% среднее – 8.74 % Ag – 38.5 г/т | На 01.01.1936г. на 20м углубки Pb – 220 т Zn – 520 т | Бесперспективное. Высокогорная зона (3000м), частично освоенный район. |
| 145 42018'с.ш. 71052'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Ельчи | 5 рудных лимонит-церрусито-вых тел мощностью 0.7м в минерализованной зоне (300 х 100м) среди карбонатно-сланцевой толщи Є-О2. | Pb – 1.61-2.54% Zn – 2.01-4.42% As – 1.97 % | На 01.01.1962г. прогнозные ресурсы Pb – 0.8 тыс.т Zn – 1.2 тыс.т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 48 42035'с.ш. 72017'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Котур | 3 галенит-флюорит-кварцевые жилы (60-250 х 0.6-2.9м) в гранито-гнейсах R2. | Pb – 2.35-4.7 % Zn – 0.43-1.38% | На 01.01.1955г. запасы на 1 м углубки по кат.С1 Pb – 78 т Zn – 28 т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 57 42033'с.ш. 72027'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Джангиз-Арча | Мелкие кварцевые жилы (до 80 х 3.1м) с вкрапленностью галенита среди филлитов и известняков РR2. | Pb – 1.63 % Zn – 0.47 % | Pb по кат.С1 – 0.27 тыс.т Zn – 0.17 т.т | Бесперспективное. |
| 124 42023'с.ш. 72014'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Тегерек | Трубообразные жилы и линзы (до 8м х 0.1м ) окисленных сфалерит-галенитовых руд в известняках Є-О2. | Pb – 1.06-1.83% Zn – 0.3-1.94 % | На 05.05.1944г. забалансовые запасы по кат. С1 - Pb–19.65т Zn – 91.92т С2 - Pb–60 т Zn – 250 т | Самостоятельных перспектив не имеет. |
| 155 42014'с.ш. 72017'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Карагаин (Карагаин I, Карагаин II) | Серия согласных (до 700м х 0.1-6м х 47м) зон с полиметалличес-ким оруденением среди песчано-сланцевой толщи Є-О2. 6 рудных тел (25-105м х 01.-1.1м х 47м). | Pb – 0.11-0.54% Zn – 0.03-0.3% На отдельных участках: Pb – до 6.66 % Zn – 0.3-1.53% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Разведанное на глу-бину штольнями рудопроявление, не имеющее самосто-ятельных перспектив. Выс.2500м, неразви-тая инфраструктура. |
| Редкие металлы Олово |
| 8 42044'с.ш. 72013'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Утор | В экзоконтакте кварцевых монцонитов О1 среди карбо-натно-терригенных пород R2 cкарновая зона (300 х 10-50м), включающая серию рудных тел (80 х 1-10м). | Sn– 0.37-1.0% ср. 0.59 % WO3-0.07-1.0% Be – 0.15% В-0.1 % Au – до 5 г/т | Р2 на глуб.40м Sn – 566 т (0.59%) | 1971г.– поиски м-ба 1:25000 (линейно-точечные и штуф-ные пробы): условия относительно благо-приятные, выс.2700-3500м. Труднодос-тупно. |
| 24 42038'с.ш. 72010'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кандым | На контакте гранитов, гнейсо-гранитов R с извест-няками R2 – рудные линзы в скарнах мощностью 1.0-9.0м. | Sn – до 0.5 % Cu-0.15% Zn-0.6% Bi – до 0.15 % As- до 0.4 % | Не подсчи-тывались | 1970г.– поиски (канавы); условия благоприят-ные; выс.2300м, дос-тупно; район освоен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 42037'с.ш. 72007'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Западная Караджилга | На контакте гранитов R2 с карбонатно-сланцевыми отл. R2 – скарновая зона (100-200 х 0.7-1.2м), в ней рудная линза разм. 20 х 6.0м. | Sn –0.08-0.37% ср. 0.23 % Bi – до 0.268% Cu-0.6% Pb – до 0.6 % | Не подсчи-тывались | 1972г. – поиски м-ба 1:50000 (канавы, бороз-довые пробы); усло-вия благоприятные, выс.1570-1650м, дос-тупно; не перспек-тивно. |
| 47 42034'с.ш. 72014'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Котур Нижний | На контакте гранитов, гней-согранитов R2 с карбонатно-сланцевыми отл. R2 – серия скарновых тел в зоне 300 х 30м. Два рудных тела с турмалином, флюоритом и слюдами (10-30 х 1-4.5м) | Sn –до 0.46 % ср. 0.35 % Cu – до 0.4 % Bi – до 0.06 % Ве – 0.01 % | P2 – на глуб.30м Sn – 400т (0.35%) | 1970-71г. – поиски (канавы, бороздовые пробы); условия бла-гоприятные, выс.1375-1450м, доступно; перспективы ограничены. |
| 53 42035'с.ш. 72018'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Кулан | На контакте гранодиоритов и известняков R2 две скарновые зоны (200-1000 х 20-100м), включающие 7 рудных тел (80-337 х 2.6-5.5м). | Sn –0.21-0.35% (макс. – 1.16%) ср. 0.25 % Cu–0.01-1.07% (ср. 0.17%) Pb –0.01-1.13% As – до 0.92% Zn – 1.12 % Li - -0.06 % | На глуб. 50-100 м С2 – 342 т (0.25 %) Cu- С2 – 2068т (0.17%) | 1964-71г.г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, бороз. пр.); условия благоприятные; выс.1820-1980м; перспективы ограни-чены. |
| 52 42034'с.ш. 72017'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Терексай | На контакте гранитов R2 и известняков R2 – 3 скарновых полосы (150-250 х 60-115м), включающие 12 рудных тел (15-170 х 0.7-5.4 м). | Sn –0.23-0.62 макс.-4.6 % ср. 0.44 % Cu – до 0.77% Pb–1.6 %; Zn–1.36 %; Bi - до 0.31 %; WO3 - 0.33 % | На глуб.100м С2 1329 т (0.44%) | 1967-68г. – поиски м-ба 1:10000 (канавы, шурфы). 1970-72г.г. поисково-оценочные работы (шт.), извлеч. Sn-65%; условия бла-гоприятн., выс.1450м. Перспективно. |
| 54 42034'с.ш. 72019'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Шаркратма | Ксенолит известняков в массиве гранитов R2 (200 х 20-60 х 70-120м). 2 линзовид-ных рудных тела (1.35-169 х 2-4.5м) | Sn –до 0.71 % ср. 0.28 % Cu – до 0.56 % As – 0.6 % Zn – 0.3 % | На глуб.100м С2 Sn – 863т (0.28%) | 1968-72г. – поиски (канавы, скважины). Условия благоприят- ные, выс.1500-1600м, доступно, перспективно. |
| 55 42034'с.ш. 72020'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Восточное | На южном экзоконтакте гранитов, гнейсо-гранитов R2, в сланцево-карбонатной толще R – две скарновые зоны (450-550 х 10-100м). Серия линзообразных рудных тел (50 х 1.0-25м). | Sn – 0.1-0.55 % ср. 0.36 % Cu – до 0.73% Zn – 1.0 % Li – 0.3 % | Р2 на глуб.60м Sn – 1200т (0.36%) | 1967-71г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, пробы, карты м-ба 1:1000, 1:500), условия благопр., выс.1880-2020 м, доступно, перспектив-но, встречены древние выработки 20х1.5х3м. |
| 74 42030'с.ш. 72034'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Береговое | На контакте гранодиоритов R2 и доломитизированных извес-тняков R - 2 зоны магнезиа-льных скарнов 100-500 х 20-120 х 160-250м в них 20 рудных тел (20-120 х 1.3-2.3м). | Sn – до 1.3 % по рудным телам 0.1-0.63% ср. 0.49 % Cu – до 0.8% Bi – 0.445% As – 0.6 % | На глубину 160-200м С2 – 2613т (0.49%) Р1-5.0 тыс.т (0.50 %) | 1968-69г.г. – поиски (литохимия, геофизи-ка); 1969-73г.г.-поиск.-оцен.работы (к-вы, шурфы, скв.); условия благоприятные, выс. 1500-1600м, легко дос- тупно, перспективно. |
| 126 42022'с.ш. 72037'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Чирканак | На контакте гранитов О2-S1 с доломитами и известняками R. - 3 зоны магнезиальных скарнов (200-480 х 50-150м), в них 4 рудных тела дл.30-150м, мощн. 1.0-5.15м. | Sn – до 1.77 % по рудным телам 0.3-1.18% ср. 0.36 % Cu – до 0.52% Zn – 1.45 % Вi – до 0.24 % Pb – до 0.4 % | На глуб.100м Sn: C2 –1335т (0.35%) P1-260т (0.43%) C2+P1-1595т (0.36%) Cu: C2-289т (0.52%) Zn: C2-371т(1.45%) | 1967-68г. – поиски м-ба 1:10000 (к-вы, шурфы с рассечками); условия благоприятные, выс. 2300-2800 м, доступно, перспективно. |
| 83 42029'с.ш. 73006'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Ташбулак | В зоне эндоконтакта гранит-порфиров (D2-3) – зона грейзе-низации (70х2м), включающая рудное тело (2.0-7.0м) кварц-альбит-амфиболового состава. | Sn – до 0.56% ср. – 0.34% | Не подсчи-тывались | 1966-68г.г. – поиски м-ба 1:50000 (к-вы, пробы); условия бла-гоприятные. Выс. 2500-2900м, легко доступно; не перспективно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово, полиметаллы |
| 99 42026'с.ш. 71039'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Сарымсак | В песчано-сланцевых отлож. PZ1 – 2 минерализованные зоны; рудное тело – 1050 х 0.71 х 100м. | Sn- cр.0.23 % Pb – 2.38 % Zn – 1.36 % Ag – 21.0 г/т Cu – 0.8 % Sb – 0.28 % | Р1 на глуб. 100м Sn- 444 т Pb – 5700 т Zn – 3490 т Ag – 5.5 т | Отработано древними рудокопами до уровня грунтовых вод; усло-вия благоприятные, перспективы ограни-чены. |
| Вольфрам |
| 37 42036'с.ш. 71054'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Гульдерек | В карбонатно-терригенных отложениях R3 в экзоконтакте гранитов S – три скарновых рудных тела (200-250 х 0.3-1.3м) | WO3 – ср.0.4% Sn- 0.2 % Мо- 0.05% Au – до 0.015г/т | Р1 на глуб.100м WO3 –584т Sn- 24 т Мо – 60 т | 1978-81г.г.-геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, пробы). Условия благо-приятные, выс. 1500м, легкодоступно. Перс-пективы ограничены. |
| 104 42027'с.ш. 71048'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Булак-Сай | На контакте гранитов S с известняками и роговиками (-O –два участка развития скарнов и грейзенов. | WO3 – 0.01-0.7% | Не подсчи-тывались | 1948г.-отрабатыва-лось старателями (к-вы, карьеры, шт); 1956-59г.г. поиски м-ба 1:10000; 1960-63г.г.-геолсъемка м-ба 1:25000. Условия благоприят., выс. 1500-1700м, доступно; отработано. |
| 122 42021'с.ш. 71046'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Вольфра-мовое | В алевролитах и песчаниках PZ1 –минерализованная зона (75-100 х 20-25м), включаю-щая 2 рудных тела. | WO3 – 0.2-1.0% Ag – 7.5-53.2 г/т | Р1 на глуб. 50м WO3 –562т (0.6 %) | 1963г.-геолсъемка м-ба 1:50000 (к-вы, шурфы, пробы). Усло-вия благоприятные, выс.-1950-2000м, доступно; бесперспек-тивно. |
| 142 42018'с.ш. 71046'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Конгур-Тюбе | В сланцах и алевролитах (-О – скарновая залежь (0.15км2), в ней два рудных тела (60х 1.0м). | WO3–0.02-0.78% Вi-до 0.27% Мо-0.048% в жилах – Au-до 1.4г/т Ag – до 1022г/т | Не подсчи-тывались | 1934г.-разведка (трест Средазредметразведка); 1950-52 г.г. - поиски; 1966г.- оценка жиль-ных тел. Условия благоприятные, выс.- 2700м, доступно; не перспективно. |
| Мышьяк |
| 123 42022'с.ш. 71048'в.д. Бакай-Атинский район | Крупное месторож-дение Уч-Имчек (включая участки Бостектыр и Конгур-Тюбе) | Зоны сульфидной минерали-зации среди песчано-слан-цевых толщ Є-О2, включаю-щие пластообразные и жиль-ные рудные тела (300х0.5-1.0м). | As - 8.37% Se - 5% Te - 15.5% Bi - 0.04% B2O3 - 0.007% на участке Конгур-Тюбе: Ag - 49.6г/т Au - до 7.2г/т Bi - до 0.1% | C1+C2 As - 65.2т.т Se - 2.7т Te -15.5т Bi -202т B2O3 - 397т P2: As -1.3т.т (13%) Ag -0.774т (49.6г/т) Au - 0.108т Bi - 5т | Объекты известны с 1926-37г.г., эксплуати-ровались в 1938-50г.г., в 1951г. законсерви-рованы. Условия бла-гоприятные, высота 2600-2800м, перспек-тивно. |
| Молибден, вольфрам |
| 17 42041'с.ш. 72019'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Джошинское | Грейзено-штокверковое тру-бообразное тело (14-32мх 70м) в зоне эндоконтакта гранитов (S), прорывающих толщу R3. | Мо - 0.03-0.19% WO3 - 0.08-0.25% | На 01.01.1942г. кат. С1+С2: Мо - 8.6т WO3 - 24.4т | Бесперспективное. Частично отработано. Среднегорная зона (2200-2800м). Поиски с поверхности 1935-1944г.г. (к-вы, пробы бороздовые). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 146 42018'с.ш. 71054'в.д. Бакай-Атин-ский район | Среднее месторож-дение Кепташ | Грейзены и экзоскарны над штоком гранитов (S) в кар-бонатно-терригенной толще PZ1. Площадь метасоматитов - 800х400м, размеры рудн. тел - 30-200х5-20м. | Мо - 0.17% WO3 - 0.03% BeO - 0.03% Cu - 0.24% | Кат. Р1+ Р2: Мо – 9244,6т WO3 – 1631,4т. | Перспективное, слабо освоенный р-н. Поиски и поиск.-оцен. работы 1963,66, 1883-85г.г. (к-вы, шурфы, борозд. пробы). |
| Бериллий |
| 89 42025'с.ш. 70056'в.д. Кара-Бурин-ский район | Мелкое месторож-дение Бахтиек | Десятки пегматитовых жил с берилл-редкоземельно-танта-лит-колумбитовым орудене-нием среди ороговикованных песчаников D2-3, прорванных массивом гранитов С3. 2 пег-матитоносные зоны (1350 х125м), 9 продуктивных тел (70-1300 х 0.9-30м). | BeO - 0.028-0.12% ср. - 0.043% | На 01.01.1963. кат. С2 - BeO - 410.2т кат Р1: BeO - 486.3т С2+Р1 - ВеО - 896.5т | Перспективное. Высокогорная зона (2600-3200м). Поисковые работы 1960-63г.г.(канавы, бороздовые пробы). |
| 131 42019'с.ш. 70056'в.д. Кара-Бурин-ский район | Рудопро-явление Урусайское | 13 бериллоносных пегмати-товых жил с вольфрамитом и молибденитом (11-80 х 0.02-0.18м) среди гранитов Р2. | BeO - 0.004-0.393% WO3 - 0.01-2.17% Мо - 0.007-0.142% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 3500м. Поисково-оцен. работы 1956-57г.г.(к-вы, шурфы, борозд. пр.). |
| 85 42028'с.ш. 71044'в.д. Бакай-Атин-ский район | Крупное месторож-дение Узун-Ташты | 20 пласто- и линзообразных залежей экзоскарнов (50-400мх5-100м) в ороговико-ванных терригенно-карбонат-ных толщах Є-О2, прорван-ных гранитами S. Реже встречаются кварц-полево-шпат-берилловые штокверки (0.125км2) в грейзенизиро-ванных гранитах S. Оруде-нение хризоберилл-берил-ловое. | BeO - 0.094-0.6% ср. 0.138% WO3 - 0.04% LiО2 - 0.094% | На 01.01.1997г. С1 - 6.6т.т /0.114%/ С2 - 26.0т.т /0.117%/ Р1 - 27.6т.т /0.019%/ С1+С2+Р1 - 60.2т.т. | Месторождение с бедными рудами, час-тично оцененное на глубину. Возможна отработка открытым способом. Выс. 1400-2000м, хорошо осво-енный район. Поиски с поверхности и оценка на глубину, 1986-91г.г., 1963-65г.г. (к-вы, шт., буров. скв., борозд. и керн. пр.). |
| 103 42027'с.ш. 71045'в.д. Бакай- Атинский район | Рудопрояв-ление Бакалы-Сай | 2 крутопадающие пластооб-разные зоны грейзенизации (85-95х1.5-4.3х40м) в грани-тах S. | BeO - 0.002-4.17% | Нет сведений | Бесперспективное. Выс. 1650м, освоенный район. Геолсъемка, поиски с поверхности и оценка на глубину 1956-60г.г. (к-вы, шт., бороздовые пробы). |
| 102 42026'с.ш. 71044'в.д. Бакай- Атинский район | Крупное месторож-дение Четынды | Штокверк (58тыс.м2) берил-лоносных прожилков среди метаморфических сланцев Є-О2 в кровле массива гранитов S. В пегматитовых прожилках встречаются редкие кристал-лы аквамарина и полупроз-рачного ярко-зеленого берил-ла, дл. 2-4см. | BeO - 0.026-0.071% ср. - 0.042% | На 01.01.1962г. кат.С1 - ВеО - 2.5т.т. С2 - ВеО - 3.5т.т. С1+С2 – ВеО - 6.0т.т | М-ние с бедными трудно-обогатимыми рудами. Выс. 2200-2450м, слабо освоен-ный р-н. Предварит. развед-ка, 1956-62г.г. (к-вы, шт., буров. скв., борозд. и керн. пр.). |
| 121 42022'с.ш. 71047'в.д. Бакай- Атинский район | Крупное месторож-дение Тюкту-Арча | 5 линейных штокверков (200-800мх14.5-22мх45-420м) в составе штокверковой зоны (1350мх400мх420м) среди метаморфических сланцев Є-О2 | BeO - 0.039-0.104% ср. 0.058% | На 01.01.1963г. кат.С1 - ВеО - 3.4т.т. С2 - ВеО - 3.3т.т. С1+С2 - ВеО - 6.7т.т Р2-ВеО-2.5т.т. С1+С2+Р1 -9.2т.т. | Месторождение с бедными рудами. Выс. 1650-2000м. Предва-рительная разведка, 1961-63г.г. (к-вы, шурфы, шт., борозд. пробы). |
| 130 42022'с.ш. 72046'в.д. Таласский район | Рудопрояв-ление Тушашу (№14) | Рудоносная дайка кварцевых порфиров D1-2 (500х5м) среди известняков PZ1. | Be - 3% (TR - 3% | Нет сведений | Перспективное. Среднегорная зона, освоенный район. Поиски с поверхности, 1958г, геолсъемка м-ба 1:50000, 1968-70г.г. (канавы, точечные и штуфные пробы). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висмут |
| 140 42017'с.ш. 71045'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Ичке | Зона лимонитов (70х1-20м) среди доломитов и известня-ков О. | Bi - 0.01% Pb - 0.2% Zn - 0.2% | Прогнозные ресурсы не подсчитывались | Бесперспективное. Выс. 3100м, слабо освоенный р-н. Геолсъемка и поиски м-ба 1:50000, 1963г. |
| Редкоземельные, редкие и рассеянные элементы Редкие земли |
| 4 42046'с.ш. 71050'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кара-Арча | Минерализованная зона (1.5кмх0.25км) в вулкано-генно-осадочных толщах Є-О, прорванных дайками основ-ного и среднего состава. | (TR2О3 –0.1% | Нет сведений | Бесперспективное. Низкогорная зона (1500м) Поисковые работы с поверхности, 1958 -59г.г. (к-вы). |
| 14 42043'с.ш. 71052'в.д. Бакай Атин-ский район | Рудопро-явление Согуты (Сугаты) | Минерализованные поля и зо-ны с кварц-флюорит-карбо-натной минерализацией среди эффузивов кислого и среднего состава Є-О. | (TR2О3 –0.1% Nb2O5– 0.02% LiО2 – 0.1% Th – 0.01% | Нет сведений | Неизученный перспективный объект. Низкогорная зона, освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1958-60г.г. (к-вы). |
| 15 42041'с.ш. 71053'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Каинды | Крутопадающие минерали-зованные зоны (60-220мх3.5-3.7м) в эффузивах Є-О, прор-ванных гранодиоритами О1. | (TR2О3 –0.08-0.267% ZrО2 – до 0.16% | Нет сведений | Бесперспективное. Низкогорная зона (2500м). Поисковые работы с поверхности, 1958-59г.г. (к-вы). |
| 50 42035'с.ш. 72019'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Караджилга, Караджилга – 5 | 11 крутопадающих минерали-зованных зон (220-1800мх160-260м) в гнейсо-гранитах R2, насыщенных десятками жил (4-610х0.15-4м) с монацит-ортит-торитовой минерализа-цией. | (TR2О3 –0.24-0.91% (0.70%) Nb2O5– 0.022-0.2% (0.116%) Th – 0.014-0.032% (0.020%) | На 01.01.1961г. Кат. С2 –(TR2О3 -6.7т.т Nb2O5– 1.16т.т Th – 0.26т.т | Самостоятельные перс-пективы незначитель-ные. Среднегорная зона (1800-2200м), освоенный р-н. Поиски с поверх-ности 1948-61г.г. (к-вы, шурфы). |
| 56 42033'с.ш. 72024'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кенкол (Аномалия № 1) | 2 крутопадающие минерали-зованные зоны (200-2.48м) с аппатит-ферриторитовой ми-нерализацией в филлитовых сланцах R2, прорванных дай-ками диоритов ((1), микро-гранитов (S), порфиров (Р). | (TR2О3Y–0.143% Th – 0.057% | На 01.01.1995г. Кат. Р2 :–(TR2О3 –167.5т Th – 66.5т | Бесперспективное. Низкогорная зона (1400-1700м). Поиски с поверхности, 1958-59г.г. (к-вы, шурфы). |
| 67 42032'с.ш. 72024'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кызыл-Таш | Кварцевые жилы и минерали-зованные зоны (50-180х0.5-15м) в гранито-гнейсах R2, не-сущие ильменорутил-ферри-торитовую минерализацию. | (TR2О3Y–0.188% (TR2О3 Cе– 0.038% Nb2O5– 0.068% Th – 0.117% Ta2O5- до 0.006% | На 01.01.1961г. Кат. С2 –(TR2О3 -48.2т Nb2O5– 14.6т Th – 24.96т.т | Бесперспективное. Низкогорная зона (1400-1500м). Поиски с поверхности, 1949-57г.г. (к-вы. шурфы, штольни). |
| Тантал, ниобий |
| 39 42038'с.ш. 72018'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Батамчал | Мелкие тела пегматитов (50-150х0.7-1.2м), во взаимосвязи со штоками диоритов О1 и гранит-порфиров S1, проры-вающих филлиты R2. | Ta2O5-0.013% Nb2O5-0.211% (TR2O3-0.01-0.2% | На 01.01.1966г кат.С1: Ta2O5-4.2т Nb2O5-70.0т | Бесперспективное. Низкогорная зона (1700-2100м). Поиски с поверхности и на глубину, 1963-66гг., (канавы, шурфы). |
| Литий, церий, торий, цирконий |
| 100 42027'с.ш. 71041'в.д. Бакай- Атинский район | Рудопро-явление Участок Дизельный | Грейзенизированные жилы гранитов и грейзенов (10-12х0.5м) со скоплениями берилла (0.15х 0.45м), среди гранитов S, прорывающих филлиты PZ1. | Li-0.098-0.53% макс.-0.7-1.5% | Нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет. Низкогорная зона (1800м), освоенный район. Поиски с по-верхности, 1960-63 г.г. (канавы). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Благородные металлы Золото |
| 13 42042'с.ш. 71051'в.д. Манасский район | Мелкое месторож-дение Кичик-каинды | В вулканогенно-осадочных породах Є-О1, прорванных интрузией гранитоидов, - 53 линзовидн. рудных тела (9-280мх0.2-40м). | Au – 5.6 г/т Cu – 0.3-1.0 % WO3 – 0.12-0.19 % Bi – до 0.5%, Pt – 0.01-3.0% | Р1 на глуб. 10-150м всего 2.368т, в т.ч. по 34 мелким линзов. телам 0.568т (11.9г/т). | Поисково-оценочные работы (канавы, скв.) в 1980-83гг.; выс. 1200-1520м, перспективно. |
| 14/1 42041'с.ш. 71052'в.д. Манасский район | Рудопро-явление Катранка | В вулканогенно-осадочных породах Є-О1 - 5 рудн. линзо-видн. тел (1.0-5.7мх0.2-5.3м). | Au – 14.43г/т | Р1 на глуб. 20м 0.026т. | 1980-83гг. - геолсъемка м-ба 1:50000 с поиск. детализ. (канавы, скв.); выс. 1100-1250м, перспективное. |
| 28 42040'с.ш. 72035'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Барколь (№9) | Блок осадочно-метаморфи-ческих пород O1-2 в зоне смя-тия; рудная жила - 50м х 0.2м. | Au – 10г/т Ag – 10г/т | Р1 на глуб. 25м 0.006т. | 1973 г. - поиск.-ревиз. работы (канавы, шурфы); выс. 2400-2600м, доступно, перспективы ограни-чены . |
| 91 42024'с.ш. 71017'в.д. Карабурин-ский район | Рудопро-явление Седловиное | В экзоконтакте плагиогра-нитов V (?) -, минерализ. зона дл. 200м с золоторудными телами мощн. 1.0м. | Au – 7.0г/т Ag- 2.9г/т Pb - 0.35% | Р2 на глуб. 100м 0.35т | Детальные поиски 1980-82гг. (канавы, пробы) выс. 2200-2500м, доступно; район освоен. |
| 105 42025'с.ш. 71046'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Бастырма | В гранитах - минерализ. жи-льная зона - 100х3.0м. | Au – 5.0г/т | Р2 на глуб. 100м 0.375т | Геолсъемка м-ба 1:50000; условия благопр., выс. 2450м, доступно; район освоен. |
| 120 42023'с.ш. 71046'в.д. Бакай-Атинский район | Мелкое месторож-дение Ширальджин | 7 жил в гранитах длиной до 596м, мощн. 0.55-1.8м. | Au – 4.68г/т Сu -0.71% | С2 -5.089т Р1 – 17,83 т С2+Р1 на глуб. 240м 22.919 т | Поиски 1950, 1982-84гг., 1992г. (канавы, борозд. пр., литохи-мия). Условия благо-приятные, выс. 1900-2900м, доступно; перспективное. |
| 119 42021'с.ш. 71046'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Сайбулун | В зоне разлома, секущего алевролиты PZ1, жила мощн. 1.5м, длиной 100м. | Au – 15г/т Cu - 0.5% | Р2 - 0.281т | Геолсъемка м-ба 1:50000. Условия бла-гоприятные, выс. 2100м, доступно; перспективное. |
| 135 42018'с.ш. 71020'в.д. Карабурин-ский район | Мелкое месторож-дение Таскаин | Зона меланжа (5кмх0.6-7.0км) среди филлитов и песчаников R2; минерализ. зона окварце-вания (4200х50м); внутри - рудное тело длиной 300м, мощн. 8.0м. | Au в минерализ. зоне – 1.0г/т , в рудном теле 4.6г/т | На глуб 100м: Р1 - 3.32т (4.6г/т) Р2 - 63.05т (1.0 г/т) Р1+Р2-66.37т (1.1г/т) | Геолсъемка м-ба 1:50000, выс. 2500-3800м, ледники; район не освоен; перспек-тивное. |
| 151 42014'с.ш. 71024'в.д. Карабу-ринский район | Мелкое месторож-дение Корумтор | Останец терриг.-карбонатных пород V и Є в кровле гранитного массива; кварце-вая жила (15х9м) с богатыми сод. Au и минерал. зона (1000х12м), сопровождаемая дайкой гранит-порфиров. | Au в минерализ. зоне – 2.0г/т , в рудном теле 10г/т | На глуб 100м: Р1 - 0.35т (10.0г/т) Р2 - 7.2т (2.0 г/т) Р1+Р2-7.55т (2.4г/т) | Геолсъемка м-ба 1:50000. Выс. 3026м, район не освоен и труднодоступен, перспективное. |
| 137 42017'с.ш. 71031'в.д. Карабурин-ский район | Рудопро-явление Койбулак | В сланцах R2 – минерали-зованная зона окварцевания дл. 200м и мощн. 70м. | Au – 1.2г/т , Cu - 1.0% | На глуб 50м: Р2- 3.5т | Геолсъемка м-ба 1:50000, условия небла-гоприятные, выс. 3600м, трудная доступность район не освоен, перспективы не ясны. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 42015'с.ш. 71042'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Постбулак 1 | Зона меланжа в кристаллич. сланцах и филлитах R2; минерализ. зона (4кмх150м); рудное тело (150мх2.0). | Au – по рудн. телу -8г/т , по зоне – 0.1 г/т, Cu - 1.0% Ag - 30г/т, As - 0.3% | На глуб.100м: Р1по рудному телу - - 0.6т (8г/т), Р2 по минер. зоне - 11.0т (0.1г/т) | Геолсъемка м-ба 1:50000. Условия бла-гоприятные, выс. 2400-2700м, доступно. |
| 153 42013'с.ш. 71040'в.д. Бакай-Атинский район | Рудопро-явление Постбулак II | Зона меланжа в известн. и филлитах R2; минерализ. зона (3.6кмх42м); рудное тело (240мх2.5м). | Au – по рудн. телу -4.0г/т , по зоне - 0.5 г/т, Cu - 1.0% Ag - 30г/т, Bi- 0.12% As - 0.3% | На глуб.100м: Р1- - 0.6т (4.0г/т), Р2 по минер. зоне - 18.9т (0.5г/т) | Геолсъемка м-ба 1:50000, (канавы). Условия относ. Благо-приятные, выс. 2500-3600м, доступно, район не освоен. |
| 46/1 42036'с.ш. 72010'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Чон-Арык | В гранитах PR2 кварцевая жила дл. 100м, мощн. 0.82м | Au – 3.2г/т | Р2 на глуб. 100м: 0.068т | 1957г. - поиск.-ревиз. рабо-ты. Выс. 1400м. Перспективы ограничены. |
| 30 42039'с.ш. 72034'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Чунгур- Утор V | В песчаниках и конгломератах О1 в экзоконтакте гранодио-ритов, две минерализ. зоны, дл. 260 и 500м, мощн. 30 и 50м, в них 10 жильных рудн. тел дл. 11.0-50м, мощн. 0.32-0.47м. | Au–3.3 г/т Pb - до 1.0 % Sb - 0.12 % Zn - 0.15 % As - 1.0 % Ag - 1.0-50г/т, | Р1 на глуб. 100м 0.146т | 1972г. - геолсъемка м-ба 1:50000; 1983-85гг. - поиски м-ба 1:10000 (к-вы., шурфы). Выс. 2800-3000м, легкая доступность. |
| 29 42039'с.ш. 72036'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Чонур (Чунгурское) | В эндоконт. интрузии кварц. диоритов-гранодиоритов, про-рывающей песчаники и алевр. Є2-О1, 12 жильных рудных зон дл. 110-1010м и мощн. 0.5-15м. | Au – 13.6г/т Cu -0.96 % Pb - 0.27% Ag - 18.6г/т | На глуб.200м: С2-0.112т (38.4г/т), Р1-0.176т (27.3г/т) Р2-1.786т (12.5г/т) С2+Р1+Р2-2.075т (13.6) Сu - С1+Р2 - 1461т, Ag - 2.832т | 1941-43гг. – разраба-тывался старателями, 1983-86гг. - по-иск.-оцен. работы (шт-946м, скв. -3763м, к-вы). Условия благопр., выс. 2400-2600м. |
| 31 42038'с.ш. 72036'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Барколь | В гранодиоритах, прорываю-щих эффузивно-осадочные породы Є2-О1, 10 жильных рудных тел дл. 5-150м, мощн. 0.1-1.5м и минерализ. зона вкрапленных руд (260х14х 200м). | Au – 2.19г/т Cu -0.0083 % Bi – 0.02-1.22% Ag - 7.5-147г/т | Р1 на глуб.25-50м по жилам -0.541т (13.26г/т) Р2 на глуб. 200м по вкрапл. ру- дам -4.098т (1.97г/т) Р1+Р2-4.639т (2.19г/т) Сu - 1726т Ag - 7.5т | 1941-45гг. – разраба-тывалось старателя-ми, 1992г. - поиски; 1983-85гг. - поиск.-оценочные работы (к-вы, скв. -3763м шт-946м). Выс. 2400-2600м, доступно, район освоен. |
| 59 42035'с.ш. 72036'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Куганды | В вулканогенно-терриг. толще PZ1 - минерализ. зона дл. 40м, мощн. 1.5м. | Au – 15г/т Cu -0.5-0.99%, Ag - 3-55г/т | Р1 на глуб.100м 0.270т | 1964-65гг. – геолсъем-ка м-ба 1:50000. Условия благоприят-ные, выс. 1900м, доступно. |
| 127 42021'с.ш. 72038'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Чебелкей | В эндоконтакте кварцевых диоритов О1-2, прорывающих гнейсы R2, минерализ. зона (800х100-250м), в ней 4 руд-ных тела суммарной дл. 170м, ср. мощн. 1.1м. | Au –5.2г/т Cu- 0.15 % Bi - 0.012 % As - 1.0% | Р1 н а глуб.100м 2.9т | 1983г. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы). Условия от-носит. благопр., выс. 3000-3150м, доступно. |
| 148 42017'с.ш. 72044'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Джеруй | В кварцевых диоритах О1-2 блоки гнейсов и кристалли-ческих сланцев R2. Минера-лизованный штокверк (2000х 400х1000м) столбообразной формы включает 4 рудных штокверка (110-250х40-200х 250-770м). | Au – карьер 5.5г/т подз. отр. 7.4г/т 3б. руды - 2.5г/т Ag - 1.1-1.2г/т, | На глуб.360-715м: карьер С1- 37.376т С2- 0.474т С1+С2 - 37.851т Подз. отраб. С1-34.016т (7.8г/т) С2-2.817т (7.1г/т) С1+С2 - 36.833т (7.4г/т) Всего С1+С2 - 74.684т (6.3г/т) з/б С1+С2 - 21.109т (2.5 г/т) | 1974г. – поисково-оценочные. работы; 1977-84гг. –предвари-тельная и детальная разведка; (шт -30.2 тыс.м, скв. - 48.9 тыс.м). Выс. 3200-3700м, доступно, район освоен. Подготовлено к эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 149 42017'с.ш. 72046'в.д. Таласский район | Рудопро-явление участок Аномальный | В кварцевых диоритах О1-2 - две минерализованные зоны (80-90х10-30м), в них 8 жильных рудных тел (20-80х0.8-7.0х40м) | Au - 6.0 г/т Bi - до 0.3 % Te - 0.15%, Ag - 5 г/т | Р1 на глуб. 40м 0.637т | 1982-84гг. - поиски (шт. -812м, скв. - 565м, к-вы). Условия благо-приятные, выс. 3000-3100м, доступно; перспективное (ЮВ фланг м-я Джеруй). |
| 80 42032'с.ш. 73004'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Коргонтоо | В осадочно - вулканогенных отл. О1-2 - 10 скарновых руд-ных тел (13-130х0.5-6.0м). | Au – 1.46г/т Cu - 0.1% Ag- 2.01г/т | На глуб. 50-100м С2 - 0.303т Р1- 0.152т С2+Р1-0.455т Cu - С2+Р1-355т | 1988г. - поиски (к-вы, про-бы). Условия благопр., выс. 3270-3300м, доступно. |
| 82 42032'с.ш. 73005'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Северо-Акташское | В известняках (1 прорванных дайками сиенит-порфиров, 3 жильных рудных тела дл. 10м, мощн. 0.2-0.6м. | Au – 8.93г/т Ag- 1.72г/т Cu - 0.17% | Р1 на глуб. 50м 0.4т | 1947-48гг. - поиски; 1988г.- поиски (к-вы, пробы), отрабаты-валось старателями. Выс. 3050-3150м, дос-тупно, мощность рыхлых отложений до 10м; перспективное. |
| Золото, медь |
| 60 42033'с.ш. 72046'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Талдыбулак | В диоритовых порфиритах О3-S, прорывающих вулканог.-терриген. толщи О2, штокверк золото-медно-порфировых руд площадью 80500м2 с глуб. оруденения(500м. | Au – 1.12 г/т, Cu - 0.2 % | Кат.Р1 Au -42.695т Cu - 76024т Мо - 3182т | 1960-67гг.- геолсъемка м-ба 1:50000-1:25000; 1977-80гг. - поиск.-оцен. работы (к-вы, шурфы, скв.). Выс. 1970-2100м, доступно. |
| 76 42030'с.ш. 72058'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Андаш (в т.ч. уч.Каракол) | В интрузии гранодиоритов D3-S - три рудные зоны эруп-тивных брекчий (1100-2300х100-150м), в них два рудных тела золото-медно-порфир. руд. (135-430х66-290х500м). | Au – 1.47 г/т, Cu - 0.5% | кат.С1: Au-20.452т Cu – 69789.2т кат.С2: Au-1,594т Cu – 5736т кат.С1+С2: Au-22.046т Cu – 75525.2т | 1982-85гг. - поиски; 1986-88гг. – поисково-оценочные работы (к-вы, скв., шт.). Выс. 2200-2600м, доступно, перспектив-ное. |
| 77 42030'с.ш. 72059'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Верхне –Узунбу-лакское | В гранодиоритоах О3-S - што-кверк золото-меднопорфиро-вых руд размером 140х110х 100м. | Au – 1.5 г/т, Cu - 0.5% | Р2 на глуб. 100м Au: 6.23т Cu: 20790т | 1988г. - поиски м-ба 1:10000. Условия благоприятные, дос-тупно, резервный объект при эксплуата-ции месторождения Андаш. |
| 81 42032'с.ш. 73005'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Акташ | На контакте гранодиоритов О3 с осадочно-вулканогенными породами О1-2 - 7 скарновых рудных тел дл. 80-700м, мощн. 1.0-35.0м. | Au – 2.86г/т, Cu - 0.59%, Ag - 9.79г/т | кат.С1: Au-12.27т Cu – 33422т кат.С2: Au-1,227т Cu – 1214т кат.Р1: Au-1,153т Cu – 1634т С1+С2+Р1: Au-15,65т Cu – 36270т Ag – 32,5т | 1935-49гг. – отрабаты-валось старателями на Au; 1988г.- поиски, 1990-92гг. – поисково-оценочные работы (к-вы, скв., шт.). Выс. 2800-3100м, доступно, перспективное. |
| 78 42031'с.ш. 73001'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Джерганак | На контакте гранодиоритов О3 с эффузивно-осадочными (О2) и карбонатно-терриген. (С1) породами - 7 скарновых руд-ных тел дл. 110-750м, мощн. 3.77-23.3м. | Cu - 0.40%, Ag - 1.52г/т Au – 0.16г/т As - 0.08% | На глуб. 200м Cu: С2 - 13680т Р1 - 41040т С2+Р1 - 54.720т.т. Ag: С2+Р1 - 20.588т Au: C2+Р1-2.116т | 1964-65гг. и 1978-80гг. - поиски (к-вы через 50-120м). Перспективное. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 42031'с.ш. 73003'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Тохтонысай | На контакте гранитов О3 с осадочно-вулканогенными породами О1-2 - 7 скарновых рудных тел дл. 80-700м, мощн. 1.0-35.0м. | Au – 0.6г/т Cu - 0.57%, Ag - 3.12г/т | Au: C2 - 8.544т Р1-11.92т С2+Р1 - 20.496т Cu: С2 - 99927т Р1 - 111130т С2+Р1 - 211057т. Ag: С2+Р1 - 110.799т | 1983-84гг. - детальные поиски (к-вы, шурфы, скв.). Выс. 2690-2900м, перспек-тивное. |
| 115 42026'с.ш. 73012'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Бакайташ | Вдоль контакта останца кровли мраморов, андезитов, амфиболитов Є1 с грано-диоритами О3 - 11 скарново-рудных тел разм. 60-270х1.3-26.3х100м. | Cu - 1.01%, Ag - 11.15г/т Au – 0.51г/т | На глуб. 100м Cu: Р2 -43.819т.т. Ag -Р2- 46.5т Au - Р2 - 2.1т | 1966-68гг.- геолсъемка м-ба 1:50000, 1985-87гг. - поиски м-ба 1:25000 (к-вы, шурфы, скв.). |
| Золото, полиметаллы |
| 68 42032'с.ш. 72026'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кара-Кунгей (Буденов-ское) | В гранитах PR3-9 кварц-суль-фидных жил длиной 20-100, мощностью 0.3-0.6 м. | Au-2.62 г/т Pb-2.24%; Zn-0.48 % | P1 на глуб.100 м Au-0.189 т. утв. запасы C1- Pb-452 т Zn – 97 т | В 1953 г. разведыва-лось на Pb с добычей руды::1957 г.-ревизия на Au. Выс.1600-1200м, легко доступ-но: перспективы огра-ничены. |
| 70 42031'с.ш. 72027'в.д. Таласский район | Рудопро-явление Кара-Кыштоу | В зоне эндо-экзоконтакта гра-нитов PR3 5 рудных жил раз-мером 40-90 х 0.7-18 м и две минерализованные .зоны дли-ной 60 и 250 м, мощностью – 40-12 м. | Au-1.89 г/т Pb-2.93% Zn-0.59 % | P1 на глуб.100м Au-0.25 т Pb-1168 т Zn-236 т | В 1953г. разрабатыва-лось на Pb, Zn (добы-то 1700 т свинцово-цинковой руды); 1957-поисково-оценочные работы. Выс.1700 м, доступно |
| Золото, висмут |
| 147 42018'с.ш. 72042'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Ашутор 2 | Слепой рудный штокверк (300х300 м) в кварц. диоритах R3; всего 25 рудных тел дл. 22-120м, мощностью 0.7-2.6 м. | Au 2.48 г/т Bi-0.1% Cu-0.3 %, Sb-0.07-0.5%; As-0.4-1.0 % | С2 на глуб. 80м. Au-0.984 т. Р1 на глуб. 240 м Au-2.953 т С2+Р1 Au-3.937 т Bi-1500 т | 1982-86 гг.- поиски; 1984-90 гг.- поисково-оценочные работы (шт., скв.). Выс.3800-3950м, доступно; рудные тела вскрыты штольней м-я Джеруй. Перспективное. |
| Серебро |
| 94 42025'с.ш. 71021'в.д. Кара-Бурин-ский район | Рудопро-явление Шток | 5 жилообразных тел (44-186 м х0.4-3.5 м) с окисленными сульфидами Ag, Pb, Zn в песчано-сланцевых толщах PZ1.. | Ag - 4.4 -1001.2 г/т среднее- 270 г/т | На 01.01.1985 г. – нет сведений | Самостоятельных перспектив не имеет, до глубины 80-100 м отработано древними рудокопами. Выс. 1800-2000м, освоенный р-н. Поисково-оценочные работы 1950-1953 гг. и 1962-1964 гг. (к-вы, штольни). |
| 92 42024'с.ш. 71019'в.д. Кара-Бурин-ский район | Мелкое месторож-дение Курубакаир I | 3 кварц-мангансидеритовые жильные зоны (400-600 х 0.5-1.5 м х 290м) в песчано-сланцевой толще PZ1.. | Ag-10-158.3 г/т Sb-до 1 % Cu-0.1-0.15 % Zn-до 0.2 % Bi- 0.1-0.3 % | Кат. Р1: Ag-500 т | Окисленные богатые руды отработаны древ-ними рудокопами. Выс.2300м, хорошо освоенный район. Детальные поиски 1978-82 гг. |
| 95 42024'с.ш. 71021'в.д. Кара-Бурин-ский район | Рудопро-явление Джолсайское (группа райониро-ваний) | 8 крутопадающих манган-си-деритовых жильных зон, в карбонатно-терригенных тол-щах R3. Размер жил и зон: 240-1550 х 0.2-3.0 х 10-300 м. | Ag-до 1000 г/т Sb-до 1 % Pb-до 0.4 % Zn-до 0.5 % | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. С поверхности отрабо-тано древними рудо-копами. Выс. 1800-2300 м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 96 42024'с.ш. 71023'в.д. Кара-Бурин-ский район | Среднее месторож-дение Джолсай | 4 минерализованные зоны в плагиогранитах S, суммарной длиной 2196 м при средней мощности 0.7-0.8 м. | Ag->400 г/т Pb-0-1.36 % Zn-0-0.28 % | На 01.01.1962г. кат. Р2: Ag ~ 2 тыс.т (на глуб.150 м) | С поверхности отра-ботано древними ру-докопами, в отвалах Ag до 120-180 г/т. Перспективный объект. Освоенный район. |
| 138 42019'с.ш. 71045'в.д. Бакай-Атин-ский район | Крупное месторож-дение Кумыштаг (в т.ч. участки Ташкоро, Аскалу, Басат,Бору-карагаттуу) | Сближенные субпослойные кварц-мангансидеритовые жи-лы в карбонатно-терригенных толщах R3. 10 пластообраз-ных жил размером-230-740 х 0.94-3.10 х 670-730 м. | Ag- 256.7 г/т Pb-0.45% Sb-0.57% Bi- 0.045% Cu-0.15 % | На 01.01.1984г. кат.С2+Р1: Ag-2.0 тыс.т Pb-27 тыс.т Sb-33,8 тыс.т Bi- 2.674 т.т Cu-8.7 тыс.т | Перспективное,частично оцененное на глу-бину. Выс. 2600-3000 м, развитая инфраст-руктура. |
| Серебро, полиметаллы |
| 141 42019'с.ш. 71047'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Левобе-режное | Кварц-манганосидеритовые жилы размером до 300х0.4- 2.5 м в песчано-сланцевых толщах PZ1. | Ag-553.5 г/т | На 01.01.1982г кат. Р1: Ag-788 т Bi-1.5 т.т Sb-15.0 т.т | Перспективное место-рождение, на глубину 50м отработанное древними рудокопа-ми. Выс. 2600-2800м, освоенный. Детальные поиски 1978-82 гг. (бурение). |
| Россыпные месторождения Золото |
| 97 42028'с.ш. 71031'в.д. (ЮЗ) 42033'с.ш. 71034'в.д. (СВ) Карабурин-ский район | Мелкое месторож-дение Карабура | Террасовая и пойменно-рус-ловая россыпь, дл.- 20км, шир. 300м. с глубиной залегания плотика 4-25м. | Au – 0.179 г/м3 | Р2 – 75.1 кг | 1957г.-поиски (шурфы, линии скв. "Эмпайр"); поиски при геол-съемке м-ба 1:50000 (шурфы). Условия благоприятные, выс. 900-1000м, доступно, валунность - 16-30%. Золото-0.25-1.0мм. |
| 98 42023'с.ш. 71027'в.д. (ЮЗ) 42027'с.ш. 71032'в.д. (СВ) Карабуринс-кий район | Мелкое месторож-дение Шибали | Долинная, пойменно-русловая россыпь, дл. - 20км, шир.200-250м. | Au – 0.200 г/м3 | Р2 – 800кг | Поиски при геол-съемке м-ба 1:50000 (редкая сеть линий шурфов); слабо изу-чено. Условия относи-тельно благоприят-ные, выс. 1250-1350м, доступно. Перспективно. |
| 136 42017'с.ш. 71029'в.д. (ЮВ) 42023'с.ш. 71027'в.д. (СЗ) Карабуринс-кий район | Мелкое месторождение Каинды | Долинная пойменно-русловая россыпь, дл. россыпи - 5км, шир. 5-60м, мощн. песков - 5м. | Au – 0..080 г/м3 | Р2 – 56кг | Поиски 1957г. (редкая сеть линий шурфов); условия относительно благопр., выс. 1500-2000м, доступно, валунность 40-45%. Перспективно. Золото мелкое 0.005-0.6мм. |
| 58 42039'с.ш. 72036'в.д. (С) 42032'с.ш. 72036'в.д. (Ю) Таласский район | Мелкое месторож-дение Чонур | Пойменно-русловая и терра-совая россыпь, дл. 15км, шир. 20-100м, выделено 2 рудных тела : в пойме - длин. 700м, шир. 20-100м и террасе - длин. 5000м, шир. 100м с мощн. песков 0.5-2.5 ср.2.0м. | Au – 0.400 г/м3 | Р2 – 400кг | 1953г. - спецпоиски (16 шурфов) и отра-ботк. 1957,. 1964-65гг. геолсъемка масштаба 1:50000.Условия бла-гоприятные; выс. 1600-2000м, золотины 0.1-1.5мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неметаллические ископаемые Цветные камни |
| Полудрагоценные камни |
| 6 42046'с.ш. 72002'в.д. Манасский район | Крупное месторож-дение Макбал Альмандин | Гранат-мусковитовые сланцы PR1, разрушенные с поверхнос-ти, образующие 9 россыпей альмандина (150-250х13-80м). Выход граната 10%. | Сод. граната-сырца от 2-5 до 11кг/м3. Размеры кристаллов 18-20мм. | Кат. С2 - 3256.7кг | Месторождение подго-товлено к отработке. Качество граната для галтовки отвечает тре-бованиям СТП-6-88. Учтено госбалансом. |
| 62 42028'с.ш. 71044'в.д. Таласский район | Проявление Узун-Ташты Аквамарин | Пегматитовые жилы (40-60 х 0.1-4м) с аквамарином. На выклинивании жил – мелкие скопления аквамарина. | Качество сырья не изучено | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективы объекта ограничены. Аквамарин имеет ми-нералогический инте-рес. |
| Ювелирно-поделочные камни |
| 19 42042'с.ш. 72021'в.д. Таласский район | Проявление Чалтасское Горный хрусталь, морион | 30 пегматитовых тел в грани-тах S. Размеры занорышей 0.15х0.25х0.9м. | Размеры кристаллов от 2-20смх1.5-8м | Запасы не подсчитыва-лись | Проявление перспек-тивное на ограночное сырье. Труднодоступный высокогорный объект. |
| 84 42031'с.ш. 73011'в.д. Манасский район | Проявление Акташ, Малахит | Малахитсодержащие скарны между гранитами О3 и изве-стняками Є-О. Линзовидные тела малахита размером от 10х3 до 150х10м. | Кондиционные разности малахита отсутствуют | Запасы не подсчитыва-лись | Перспективы объекта не ясны. Проявление дос-тупно, но горно-технические условия сложные. |
| 116 42025'с.ш. 73032'в.д. Манасский район | Проявление Каракол Горный хрусталь, морион, дымчатый кварц | 15 кварцевых и ряд пегма-титовых жил (4-12х1-3.5м) с занорышами мориона и дым-чатого кварца среди мета-морфитов PR1 и вулканитов D. Объем хрусталеносных гнезд - 0.025м3. | Кристаллы – 25-30см по оптической оси и 10-15см - по электрической | Запасы не подсчитыва-лись | Проявление перспек-тивно на ограночное сырье. Требуется оцен-ка объекта на глубину. Горно-технические условия сложные. |
| Поделочные камни |
| 43 42032'с.ш. 72046'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Учтерек Офикальцит | Две зоны офитизированных мраморов среди известняков и сланцев PZ1. Длина 1300м, мощн. от 1 до 10м. | Офикальцит полосчатый, зеленый, желтый, оливково-зеленый, белый. | Кат. Р1 - 15т.м3 | Перспективное. Блоч-ность от 0.2х0.2х0.2м до 0.8х0.9х1.2м. Моно-литы 0.2х0.2х0.2м сос-тавляют 20% горной массы. |
| 63 42033'с.ш. 72003'в.д. Бакай- Атинский район | Проявление Озгуруш-II Оникс мраморный | Линзообразные тела оникса в трещинах среди известняков Р3-N1. Мощность линз до 1 м, дл. 24-100м. Размеры блоч-ного камня до 300см3. | Оникс кремовый, м/з, полосчатый. Бездеффектные пластины дости-гают размера 2дм2. Выход пригодного оникса - 10.9% | Кат. Р2 -63.9т, условно годного оникса-сырца – 586кг | Перспективы ограни-чены. Горно-техничес-кие условия удовлет-вори-тельные. Оникс легко полируется до зеркального блеска. |
| 107 42027'с.ш. 71047'в.д. Кара- Буринский район | Крупное месторождение Кумыштаг Роговики, мрамор декоративный | Роговики цветные и мраморы в зоне экзоконтакта гранитов с отложениями PZ1. | Роговики полосчатые, зеленые, черные, фиолетовые, розовые. Выход блоков 20х25х30см 20%. Выход плитки 10.5м2/м3. | Балансовые запасы роговиков: А - 4.5т.т., С1 - 8.9т.т, всего - 13.4т.т. или 4.39т.м3, мраморов: С1 - 27.0т.м3 | Перспективы ограниче-ны. Объект доступен, к нему подходит авто-дорога. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 42032'с.ш. 72034'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Сулуташ Роговики декора-тивные | Пласты роговиков среди метаморфитов R. Длина их 1200м, суммарная мощн. 130м. | Роговики белые и серые, зеленые и сиреневые, черные, массивные и полосчатые. | Кат. С2 - 2800тыс.м3 | Месторождение под-готовлено к эксплуа-тации. Горно-техни-ческие условия благо-приятные. |
| 156 42014'с.ш. 72023'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Катойтор Мрамор белый статуарный | Мраморы на контакте извест-няков Є-О2 с граносиенитами D3-C1 прослежены на 300м. | Мраморы м/з, белые с голубова-тым оттенком. Блочность 1.0х1.0м. | Ресурсы объекта - 50тыс.м3 | Объект перспективный. Проявление высоко-горное, доступное. |
| Пьезооптические и оптические материалы Флюрит оптический |
| 18 42042'с.ш. 72020'в.д. Таласский район | Проявление Малый Чачой | Флюорит-кварцевая жила (700х1-2м) в гранитах S. | Флюорит белый, голубоватый и ро-зовый, прозрач-ный. | Запасы не подсчитыва-лись | Бесперспективное. Выс. 1000м, освоенный р-н. Специализированная ре-визия на флюорит, 1948-49г.г. |
| 49 42036'с.ш. 72018'в.д. Таласский район | Проявление Караджил-гинское | Кварц-флюоритовая жила (70х 1.5-1.8м) с массивным флю-оритом в сланцах PR1. В трещинах развиты друзы с кристаллами флюорита. | Кристаллы - 0.1-3.5см, цвет - сиреневый, зеленоватый. Бесцветные кристаллы – 7-8мм. | Из 75-80кг вынутого сы-рья конди- ционного не оказалось. Запасы не под- считывались | Бесперспективное. Выс. 1200м, освоенный район. Специализиро-ванные поиски с поверхности, 1960г. |
| Кварц пьезооптический |
| 158 42012'с.ш. 72044'в.д. Токтогульс-кий район | Проявление Тургаин | 50 тел пегматитов в гранитах О. В пустотах встречаются кристаллы горного хрусталя длиной до 10-15см. | Кристаллы свиле-ватые, имеют двойники и газово-жидкие включения | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. Выс. 2000-3900м, слабо освоенный р-н. Специализированные поиски с поверхности, 1962г (карьеры, шур-фы). |
| 159 42010'с.ш. 72042'в.д. Токтогуль-ский район | Проявление Мустор | 60 хрусталеносных шлировых пегматитов. Длина тел 0.5-20м, мощн. 0.2-1м. Встречаются полосы с кристаллами дымчатого кварца и мориона. | Кристаллы тре-щиноватые, с газово-жидкими включениями. | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. Выс. 2500-4000м, не освоенный район. Специализированные поиски с поверхности, 1962г. (к-вы, карьеры, опробование- 740кг). |
| 9 42044'с.ш. 72023'в.д. Таласский район | Проявление Душансай-Чоолу | 400 тел хрусталеносных пег-матитов в гранитах S. Крис-таллы кварца представлены раухтопазом, реже горным хрусталем и морионом. | Размер кристаллов 1-30смх5-50см, вес 0.1-50кг, в среднем - 2-4кг. | Запасы не подсчитыва-лись. Извле-чено 4200кг кристалло-сырья. | Выс. 3700м, частично освоенный р-н. Специ-ализированные дета-льные поиски с повер-хности, 1962г. (к-вы, карьеры). Качество сырья не отвечает требованиям промыш-ленности. |
| 18/1 42042'с.ш. 72020'в.д. Таласский район | Проявление Джошо | Хрусталеносные кварцевые жилы (170-180х0.1-0.5м) в гранитах S. | Друзы и отдельные кристаллы горного хрусталя. Длина кристаллов до 20см. | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. Сред-негорная зона, осво-енный р-н. Общие поиски, 1953-54г.г. |
| 18/2 42042'с.ш. 72021'в.д. Таласский район | Проявление Чалтасское | ( 30 пегматитовых тел в гранитах S1. В раздувах жил найдены кристаллы горного хрусталя, мориона, дымчато-го кварца. Размеры заноры-шей 0.15х0.25х0.9м. | Размер кристаллов 2-20см х 1.5-2см. | Запасы не подсчитыва-лись. | Перспективное. Выс. 3100-3300м, частично освоенный р-н. Общие поиски с поверхности, 1967г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 132 42019'с.ш. 70057'в.д. Кара-Бурин-ский район | Проявление участок Хрустальный (Урусайское) | Скопления горного хрусталя в миароловых пустотах пег-матитовых жил среди элювия-делювия гранитов Р2. | В обломках –проз-рачные кристаллы кварца достигают размеров 5см х 2-3 см. | Запасы не подсчитыва-лись. | Бесперспективное. Выс. 3350м, слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1956г. |
| 40 42037'с.ш. 72016'в.д. Таласский район | Проявление Башкысу-Батамчал | 500 хрусталеносных пегмати-тов в интрузии гранитов R2. Размер тел до 1.5х0.5м. В хрусталеносных полостях встречены морион, раухто-паз, аметист. Вес до 30-50кг. | Прозрачные крис-таллы кварца дос-тигают размеров 3-5см х 0.5-1см. | Запасы не подсчитыва-лись. | Выс. 3000-3700м, час-тично освоенный р-н. Специализированные детальные поиски с по-верхности, 1962г. (к-вы, карьеры). |
| Агрохимическое сырье Апатиты |
| 12 42043'с.ш. 71051'в.д. Манасский район | Проявление Айбольчо | Массив горнблендитов О1 с апатитовой минерализацией. Размер гнезд идиоморфных зерен апатита от 1 до 2.5см. Длина продуктивной площа-ди 900м, ширина 65м. | Ср. содержание апатита 4.41% | Кат. Р1 - Р2О5 - 0.35млн.т (до гл. 100м) | Проведены поиск.-оцен. работы. После обогащения 2-х проб получен качественный концентрат. Горно-технические условия благоприятные. |
| Фосфориты |
| 118 42021'с.ш. 71045'в.д. Кара-Бурин-ский район | Проявление Кумыштаг - I | Пачка сланцевых пород под известняками Є с повышен-ной фосфатностью | Р2О5 до 18% | Запасы не подсчитыва-лись | Проявление перспективное. |
| Селитра |
| 51 42033'с.ш. 72015'в.д. Таласский район | Проявление Дмитриевс-кое | Пласт селитроносного песча-ника в неогеновой толще. | Седержание селитры на поверхности - 8%, на глубине 5см - 5%, на глубине 1м - 2% | Запасы не подсчитыва-лись | До 1924г. проявление эксплуатировалось кустарным способом, дополнительное изу-чение не проводилось. |
| Химическое сырье Бор |
| 20 42041'с.ш. 72025'в.д. Таласский район | Проявление Терек | Крутопадающие турмалино-носные пегматиты, жила гра-нодиоритов, гранит-порфиров (70-100мх0.5-2-15-25м). | Содержание тур-малина достигает 50% массы. Крис-таллы турмалина размером до 0.5х 0.1-0.25м В2О3 - 0.17-2.03% (0.64%) | Запасы не подсчитыва-лись | Малоперспективное. Высота 3550м, слабо освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1953-57г.г. |
| 101 42028'с.ш. 71042'в.д. Таласский район | Проявление Чолок-Ташты | Бороносные экзоскарны с вкрапленностью и линзами аксинита. Датолитоносная зо-на (25х2.5м) с содержанием датолита до 10-12%. | В2О3 - 0.68 - 1.31% | Запасы не подсчитыва-лись | Малоперспективно. Среднегорная зона, освоенный р-н. Поиски с поверхности, 1956-60г.г. |
| 106 42025'с.ш. 71044'в.д. Бакай-Атинский район | Проявление Кумыштагс-кое | Бороносные экзоскарны по СЗ экзоконтакту гранитоидов S и метаморфических толщ PZ1. В скарнах - зоны турма-линизации (1.2-1.3кмх40-45м) с рудными линзами размером 200х75-100м. | В2О3 - 1.95 - 3.25% | Кат. Р1: руда - 1 млн.м3 Возможные ресурсы В2О3 не менее 54т.т/ 2% | Перспективный не изученный объект. Выс. 2200м. Поиски с поверхности, 1953-60г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серный колчедан |
| 23 42040'с.ш. 72008'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Ачик-Таш | 2 зоны пиритизации (2кмх 0.4км) в графитистых сланцах PR1?, содержащие 8 серноколчеданных залежей. | S -10-43% (ср. - 30%) | Госбаланс, млн.м3: 1.Серный ко-лчедан: кат. В - 1.617 С1 - 5.860 С2 - 3.365 Забаланс.-5.805 Всего - 16.647 2.Сера: кат. В - 0.493 С1 - 1.729 С2 - 0.976 Всего 3.198млн.м3 | Месторождение подго-товленное к освоению. Учитывается госбалан-сом. Выс. 1500-2000м, освоенный р-н. Пред-варительная и дета-льная разведки, 1933, 1946, 1956г.г. |
| Нерудное сырье для металлургии Андалузит |
| 26 42040'с.ш. 72025'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Кенкольское | Андалузитсодержащее руд-ное тело (2кмх300м) в пачке андалузитовых метаморфиче-ских пород PR1? (12кмх3км). | Андалузит - 25.5% Al2O3-22.97-23.77% SiO2 - 55.12-54.9% TiO2 - 1.04-1.07% Fe2O3-10.56-12.03% MgO -1.51-1.58% CaO - 0.36-0.7% К2О - 3.66-3.7% Na2O - 0.87-0.91% | Кат. Р1 - 75-80 млн.т | Перспективный объект. Выс. 3000м, частично освоенный р-н. Поиски, ревизия, 1936-62г.г., техноло-гическое изучение Институтом огнеупо-ров (г. Ленинград), 1962г. |
| 27 42040'с.ш. 72028'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Бала-Чичканское | В полях метаморфитов - толща андалузитовых пород (12км х 2км). | Андалузит - 40% | Кат. Р1 - анда-лузит, сырье: 600млн.т (на глубину 10м) | Перспективный не из-ученный объект. Выс. 3000м, частично осво-енный район. |
| Стекольное, керамическое, огнеупорное сырье Глины и суглинки кирпичные |
| 44 42033'с.ш. 71048'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Ключевское | Пластообразная залежь серых плотных суглинков Q3. Мощность суглинков 25м. Cостав, %: SO3 – 3.97; SiO2-50.68; Al2O3 – 12.03; Fe2O3–4.73; CaO-11.08; MgO – 2.90; Na2O+ K2O—3.79. Водорастворимые соли – 1.71%. | Фракции, %: >5мм – 2.06 5-2-1.24 2-0.5-0.99 0.5-0.25-0.49 0.25-0.01-52.01 0.01-0.005-10.50 0.005-0.001-13.24 <0.001мм-17.39. Пластичность–5.07 | Кат.В+С1 – 3.774 млн.м3 С2 – 2.091 млн.м3 _______________ Всего - 5.865 млн.м3. Запасы учтены балансом | Разведанный резерв Таласского кирпичного завода. Выс.1100м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1976-78г.г. Пригодны для кирпича "100", аглопорита- "700". |
| 139 42017'с.ш. 71044'в.д. Бакай-Атинский район | Мелкое месторож-дение Сары-Тектыр | Озерные, ленточные глины Q3. Мощность 20м. Cостав, %: SiO2-56.4; TiO2 –0.8; Al2O3 – 13.6; Fe2O3+ FeO - 5.6; CaO-4.9; MgO – 3.6; Na2O+ K2O-4.7. Водорастворимые соли – 1.47%. | Фракции, %: 0.01-5мм-43.42 <0.01 – 56.58 <0.001 – 20.43. Пластичность–6.14 | Кат. Р1 – 1.4 млн.м3 | Не эксплуатируется. Удалено от дороги. Выс.2100м, освоенный район. Детальные поиски, 1988-91 г.г.. Пригодны для кирпича "200". |
| 66 42031'с.ш. 72007'в.д. Бакай-Атинский район | Проявление Кен-Арал II | Лессовидные суглинки Q2 в 2-х надпойменных террасах р.Талас. Мощность 1.5-14 м. Вскрыша 1:36. Cостав, %: SiO2-53.15-49.84; Al2O3 – 12.39-12.32; CaO-10.61-10.12; Na2O+ K2O-3.99-5.49; SO3-0.87 и 3.23; водораствори-мые соли – 0.16 и 1.08%. | Фракции, %: >5мм – 0.72 и 1.3 5-1 – 0.5 и 1.02 1-0.5 – 0.59 и 1.42 0.5-0.25-1.79 и 1.59 0.25-0.01-53.43 и 48.84 0.01-0.005-11.8 <0.005мм-29.09 и 34.12. Пластичность– 5.4 и 5.55 | Кат. В+С1 – 0.378 млн.м3 | Не разрабатывается Выс. 990м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1976г.. Пригодны для кирпича "125". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 108 42028'с.ш. 72003'в.д. Бакай-Атинский район | Мелкое месторож-дение Урмарал | Суглинки, пластообразная залежь Q3 (1400 х 70-250 х 3.4-13.3м). Cостав, %: SiO2-53.79; Al2O3 – 12.72; Fe2O3+ FeO - 4.82; MgO – 2.2; CaO-9.84; Na2O+ K2O- 4.0; SO3 – 1.48; сера сульфидная – 0.26; соли водорастворимые– 1.11%. | Фракции, %: 0.5мм – 6.86 0.01-0.5-48.55-71.43 0.01-38.5 0.001-13.71. Пластичность – 3.3 | Кат. С1+С2 -1.650 млн.м3 | Резерв для Талас-ского кирпичного завода. Выс. 1250-1270м, осво-енный р-н. Разведка, 1989г. Пригодны для кирпича "100". |
| 110 42027'с.ш. 72033'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Буденовское | Суглинки Q2 среди 5-й и 6-й надпойменных терасс р.Таласс. Мощность 2-11м. Соли – 0.63%. | Фракции, %: <0.005мм – 37.9 2-10мм – 3.96; влажность естеств.–1.58%; гигроскопическая-10.49%; пластичность – 10.49; t0 обжига –10000С; общая усадка –3.2-5.1% | Кат.А+В+С1 – 3.782 млн.м3 С2 (уч-к Чкаловский)-5.279 млн.м3 Всего - 11.636 млн.м3. Запасы 3.782 млн.м3 учтены балансом | Не разрабатывается. Выс. 1750-1950м, освоенный район. Разведка, 1981-82г.г. |
| Кварциты |
| 16 42041'с.ш. 72007'в.д. Манасский район | Крупное месторож-дение Макбал (Ачикташское) | Кварцитовое ядро(12км х 2-4км) в кристаллических тол-щах PR1. | SiO2–91.8-98.13 % FeO – 0.02-1.8 %. Плотность – 2.63-2.9 г/см3. Пористость – 0.9. Водопоглощение–0.17 | Кат.Р1 – 137млн.т | Перспективное. Выс. 1800м, частично осво-енный район. Поиско-вые работы, 1948, 1979, 1983г.г. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Бутовый и стеновой камень Интрузивные и вулканогенные породы |
| 46 42035'с.ш. 72011'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Ольджобай | Массив гранитов R2. Породы серые, розовато-серые, красно-бурые. Площадь массива (1.5км2. | Выход гранитов – до 60%; Блоки мелкие – до 0.2х0.5м Плотн. – 2.71г/см3 Порист. – 0.62% Водопогл. – 0.32% | Кат. Р1 – 20млн.м3 | Объект опоискован в 1983г. и нуждается в оценке. Условия отно-сительно благоприят-ные, но местами – сложные. Выс. 1920-2400м. |
| 128 42023'с.ш. 72042'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Кульмамбес | Шток гранодиоритов О3-S с останцами в кровле мрамо-ризованных известняков. Размер штока 600 х 250м. | Выход гранодиорита – 87.2%; известняка – 12.8% Предел прочн. гран. – 1146кг/см2 Водопоглощ. – 0.25% Плотность – 2.88г/см3 | Госбаланс кат.А+В+С1 – 5.364млн.м3 С2 – 4.651млн.м3 Всего – 10.015млн.м3 | Объект подготовлен к эксплуатации. Открыто в 1981г., разведано в 1983г., р-н осваивается. Условия нелегкие. Выс. 2342-2500м. |
| Песчаники, конгломераты |
| 93 42026'с.ш. 71020'в.д. Кара-Бурин-ский район | Среднее месторож-дение Шильбилисай | Толща рассланцованных пес-чаников PZ1 с прослоями сланцев протягивается на 80км. При ширине 5-8км. | Технологические испытания не проводились | Кат Р1 – десятки млн.м3 (условно (50млн.м3) | Объект нуждается в доизучении. Он извес-тен с 1960г. Условия благоприятные. Выс. 1500м. |
| Мраморы |
| 88 42029'с.ш. 72038'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Чатбазарское | Пласт мраморов среди метаморфических сланцев, песчаников и конгломератов R2. Мощность пласта 120-130м, длина –1200м. | Выход облицовочных плит (3.9 до 5.6мг/м3) – 19.7% - мраморной крошки 80% Плотн. – 2.85г/см3 Пористость – 0.76% Водопогл. – 0.14% Предел прочн.-132.1МПа Морозост. – 147.6МПа Истираемость – 0.74 г/см2 | Госбаланс кат В+С1 – 23.7млн.м3 | Объект подготовлен к эксплуатации. Возможен прирост за-пасов. Он разведан в 1970-1973г.г. Условия благоприятные. Выс. 1740-1860м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Роговики |
| 86 42028'с.ш. 71044'в.д. Бакай-Атинский район | Проявление Четынды (Кумыштаг) | Толща роговиков Є-О2 крепких плотных массивных. Протяженность толщи – 250м, мощн. 50м. | Выход монолитов размером 20х25х 30см -20% Размером 0.4м3 – 2.8%, выход товарной плитки – 10.5м2/м3. | Кат. С1+С2 – 0.6млн.м3 | Объект подготовлен к освоению. Выявлен в 1969г., оценен в 1984г. Условия небла-гоприятные. Выс. 3512м. |
| Камень облицовочный Мрамор |
| 33 42038'с.ш. 71045'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Таласское | Мрамор R3, мелкокристалли-ческий пестроокрашенный, высокодекоративный. Средняя плотность – 2.71г/см3, порис-тость – 1.02%, водопогло-щение– 0.11%, предел прочности при сжатии: – в сухом состоянии -120.5МПа, в водонасыщенном – 107,9МПа, морозостойкость- МРЗ-25. | Выход кондицион-ных блоков -8%. Выход полирован-ных плит 13.6м2/м3 | Кат. С1+С2: 2.372млн.м3 | Разведанное место-рождениение. Ичкеле-таусская группа м-ний. Выс.1380-1520м, освоенный район. Поиски-оценка, 1986г. Для внешней и внут-ренней облицовки. |
| 34 42037'с.ш. 71048'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Чаарташ | Розовые, черные, серые, кре-мовые высокодекоративные мрамо-ры R3. Мощность – 150м, протяженность – 300м. Средняя плотность – 2.70г/см3, пористость – 1.02%, водопоглощение– 0.12%, пре-дел прочности при сжатии: в сухом состоянии -75.95МПа, в водонасыщенном – 72,09 МПа, МРЗ–50 циклов, истира-емость – 1.75г/см2. Вскрыша 0.4-0.64. | Выход блоков –11.3-14.7%. Выход полированных плит 12.9-12.8м2/м3 | Кат. В+С1: 2.427млн.м3. Запасы учтены балансом | Месторождение разра-батывается. Выс.1630-1765м., хорошо освоенный р-н. Разведка, 1985г. |
| 36 42036'с.ш. 71050'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Гульдерек | Серые и зеленые мраморы R3 различной густоты окраски. Мощность продуктивного плас-та – 170м. Средняя плотность – 2.72г/см3, предел прочности на сжатие: в сухом состоянии - 83.3МПа, в водонасыщенном – 75.0МПа, истираемость– 1.53г/см2. | Выход бло-ков –48.52%, блоков II-IV группы- 23.35%, . Выход полирован-ных плит 17.18м2/м3 | Кат. С1+C2 – 1.117. Запасы учте-ны балансом | М-ние разрабатывает-ся для Токмакского камнерезного завода. Выс.1100-1255м., освоенный р-н. Раз-ведка, 1988г. Хорошо полируется. Для внешней и внутренней облицовки. |
| 45 42035'с.ш. 71055'в.д. Бакай-Атинский район | Мелкое месторож-дение Ташкоро | Серые, св/серые, белые, полос-чатые и пятнистые декоратив-ные мраморы R3. Мощность пласта – 157м. Средняя плот-ность – 2.72г/см3, пористость – 1.08%, водопоглощение– 0.14%, предел прочности при сжатии: в сухом состоянии - 105МПа, в водонасыщенном – 95МПа, МРЗ – 25 циклов, истираемость– 1.42/см2. | Выход блоков III-V групп- 22.15%. . Выход полирован-ных плит 17.9м2/м3 | Кат.В+С1: 0.704млн.м3 С2 – 0.509млн.м3. Всего – 1.213млн.м3. Запасы учтены балансом | Месторождение разрабатывается. Выс.1100-1300м., хорошо освоенный р-н. Разведка, 1982-86г.г. Для внешней и внутренней облицовки. |
| 133 42018'с.ш. 71019'в.д. Кара-Буринский район | Среднее месторож-дение Туюктор | Пласт белоснежных мрамо-ров R2 с параметрами 900х370м. Объемная масса – 2.83г/см3, предел прочности при сжатии: в сухом состоянии – 2315г/см2, в водонасыщенном – 2029г/см2, водопоглощение – 0.15%. | Блочность 0.3-0.8м3. Мрамор хорошо полируется. | Кат.Р2: 3.3млн.м3 | Перспективное м-ние статуарного мрамора. Выс. 3000-3600м, неосвоенная зона. Поиски, 1987г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 134 42017'с.ш. 71017'в.д. Кара-Буринский район | Среднее месторож-дение Грозненское | Белоснежный тонкозер-нистый массивный мрамор R2. Длина пласта 300м, ширина – 30м, мощность 22м. | Хорошо полируется. Плотность-2.84г/см3, прочность при сжатии в сухом состоянии – 2246г/см2, в водонасыщенном – 2065г/см2, водопоглощение – 0.12% | Кат.С2: 2.0млн.м3 | Самостоятельных перспектив не имеет. Выс. 3000-3600м, плохо освоенный р-н. Поисково-оценочные работы, 1956г. |
| 160 42016'с.ш. 73001'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Джаргартское | 19 пластов голубовато-зеле- новатых высокодекоративных мраморов длиной 2км, шириной 800м. Мощность пластов – 2-15м. Плотность – 2.76г/см3, водопоглощение – 0.16%, предел прочности при сжатии: в сухом состоянии – 1067кг/см2, в водонасыщен-ном – 1017кг/см2, истираемость –1.23г/см2. | Мраморы хорошо полируются, но трудно обра-батываются. Выход блоков II-V гр. – 7.7-9.3%. Выход товарных плит – 9.2м2/м3 | Кат.: С2 –0.740млн.м3 Р1 - 0.225млн.м3. Всего – 0.965млн.м3 | Мелкий объект с уни-кальными декоратив-ными свойствами. Выс. 2800-3500м. Поисково-оценочные работы, 1978-1983г.г. Коэф. вскрыши 3.5-4.5. |
| Доломит, известняк |
| 65 42032'с.ш. 72005'в.д. Бакай-Атинский район | Крупное месторож-дение Ичкелетау | Известняки P-N, розоватых и желтоватых тонов, тонкозер-нистые. Средняя плотность – 2.43-2.63г/см3, пористость – 0.05-0.11%, водопоглощение 0.33-1.91%. Предел прочнос-ти при сжатии 66.5-148.0 МПа. | Прогнозный выход блоков >0.7м3 не менее 25%. Исключительно легко и хорошо принимает зеркальную идеальную полировку | Кат. Р1: 21млн.м3 | Перспективное не изу-ченное месторожде-ние. Низкогорная зона, освоенный район. Поиски, 1971г. |
| Магматические породы |
| 11 42042'с.ш. 71048'в.д. Манасский район | Среднее месторож-дение Каиндинское | Граниты S – розовато-крас-ные, массивные, крупно- среднезернистые, гранодио-риты О1 – серые. Грано-диориты/граниты: плотность – 2.77-2.60г/см3, водопоглоще-ние 0.19/0.10%. Предел проч-ности при сжатии в сухом состоянии 191.17/204.7 МПа, в водонасыщенном 173.66/168.0 МПа, истира-емость 0.24/ 0.16г/см2. | Выход блоков грано-диоритов 62.03%, гранитов – 62.45% Выход плит гранодиори-тов – 12.55м2/м3, гранитов – 13.1 м2/м3 | Кат. А+В+С1: серые граноди-ориты – 4.450млн.м3, в т.ч. балансовые -4.450млн.м3. Розовые граниты -4.551млн.м3, в т.ч. балансовые -4.415млн.м3. Всего 8.865млн.м3. Забаланс. – 1.466млн.м3 | Месторождение раз- рабатывается. Сред-негорная зона, осво-енный р-н. Разведка, 1980г. Декоративные, хорошо обрабатыва-ются. |
| 22 42040'с.ш. 71055'в.д. Манасский район | Крупное месторож-дение Аральское | Серые, розовато-серые, круп-но-среднезернистые порфи-ровидные гранодиориты О1. | Гранодиори-ты соответ-ствуют ГОСтам. Выход блоков 43%, выход плит 23-24м2/м3 | Кат. С1– 0.231млн.м3 С2– 17.548млн.м3 Р1– 3.04млн.м3. Всего -20.819млн.м3. Из них учтены балансом на 01.01.1998г. кат. С1+С2 – 0.879млн.м3 | Перспективный, частично изученный объект. Выс. 1370м, освоенный р-н. Поиски, оценка, 1995г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 42038'с.ш. 71051'в.д. Манасский район | Среднее месторож-дение Каиндинское II (Кичи-Каинды) | Горнблендиты PZ1, черно-зеленые слабо иризирующие, высокодекоративные. Средняя плотность – 3.17г/см3, пористость – 1.67%, водопоглощение - 0.28%, коэф. размягчения 0.75. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии 143.5МПа, в водонасыщенном – 109.2МПа. | Горнблен-диты –мелко-блочные, блоки V категории (>0.01м3). Возможны блоки 0.8м3. Породы легко пилятся, зеркально полируются | Кат. Р1: 15.4млн.м3 | Высокодекоративные породы для локальной облицовки и отделки. Выс. 1200-1300м, хо-рошо освоенный р-н. Поиски, 1978г. |
| 75 42031'с.ш. 72051'в.д. Таласский район | Среднее месторож-дение Джангы-Турмыш | Кирпично-красные мелкозер-нистые высокодекоративные мозаичные гранит-порфиры. Вкрапленники полевого шпата (25-60%) – розовые, желтые, серо-зеленые. | Размер блоков 0.49-1.68м3. Легко обрабатываются, полировка зеркальная | Кат. Р1: 4.5млн.м3 | Высокодекоративные породы. Неизученное месторождение. Выс. 1800-2200м, час-тично освоенный р-н. |
| 111 42027'с.ш. 72037'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Сутты-Булак | Семь участков серых, розовых, ярко-красных декоративных гранитов PZ. Средняя плотность – 2.57-2.64г/см3, пористость – 0.025-0.051%, водопоглощение 0.16-0.49%, предел прочности при сжатии 97-120МПа. | Размер блоков 0.8-2.5м3. Породы отвечают ГОСТ, полировка зеркальная | Кат. Р1: 52.0млн.м3 | Перспективное. Рекомендуется разведка. Выс. 1740-1960м, освоенный р-н. Поиски, 1971г. |
| Роговики |
| 87 41049'с.ш. 72029'в.д. Таласский район | Средне месторож-дение Сулу-Таш | Пласты декоративных серо-зе-леных, сиренево-серых, черных роговиков (1200-130х150м) среди углисто-кремнистых сланцев PR3. Прочность на сжатие в сухом состоянии 151.5МПа, в водо-насыщенном – 144.6МПа. Глубина зоны выветривания 9.8-30.5м. | Роговики прочные, морозостойкие, обраба-тываются трудно. Выход блоков 20.2%, объем блоков 0.06-0.61м3 Полировка зеркальная. | Кат. С2: 9.3млн.м3 | Малоперспективный объект с низкой востребованностью. Среднегорная зона, хорошо освоенный р-н. Общие и специали-зированные поиски, 1968-74г.г., 1986г. |
| Сырье для извести и цемента Известняки для извести |
| 64 42033'с.ш. 72004'в.д. Таласский район | Проявление Ленин-польское | Мелкозернистые известняки F-N в виде пласта мощностью от 8 до 20м. | Состав, %: СaO – 52.02 MgO – 0.2 SiO2 – 0.76 Al2O3 – 0.53 Fe2O3–0.05 СО2 – 43.04 SO3 - нет СаСО3 – 87-96 | Гобаланс, кат.А +В+С1– 2.457 млн.т: ТКЗ, 1956г. | 1955г. – разв. тр. "Средазгеолнеруд". Условия благоприятные. |
| 72 42030'с.ш. 72002'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Озгуруш | Известняки неогенового воз-раста. | Состав, %: СaO – 55.74 MgO – 0.32 SiO2 – 0.01 Al2O3 – 0.01 MnO – 0.01 К2О – 0.05 Na2O – 0.03 SO3 – 0.01 п.п.п. – 42.74 | кат.В+С1 – 5727,6 тыс.м3 (14262.0т.т.) баланс | 1975г.-разведка. Эксп-луатируется Талас-ким кирпичным заво-дом. Условия благо-приятные. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье для бетона и строительного раствора Песчано-гравийная смесь |
| 73 42030'с.ш. 72017'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Бешташское | Верхнечетвертичные пой-менные и надпойменные валунно-гравийно-галечные отложения. Общая мощность 4.4-11.4м, разведанная –8.36м. Вскрыша – 0.27м. Фракции, %: 500-70мм – 40.47; 70-40 – 12.0; 40-20 – 11.36; 20-10 – 9.64; 10-5 – 7.78; < 5мм – 18.75 | Сырье требует дробления и обо-гащения. Крупные фракции (>20мм) состав-ляют 63.8%. | Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.412 В – 3.343 С1 – 6.125 Всего – 9.880 | Месторождение не разрабатывается. Выс.1280-1340м. Хорошо освоенный район. Разведка, 1967г. |
| 113 42027'с.ш. 72045'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Карагойское | Надпойменные валунно-га-лечниковые отложения Q3. Мощность - 100м. Вскрыша 0.5-3.6м. Уровень грунтовых вод 30м. Фракции, %: 500-70мм–49.02; 40-70-11.35; 20-40-9.15; 10-20-6.12; 5-10 – 4.91; <5мм – 19.46. | Обломки на 91.65% из интрузивных пород. Щебень и гравий отвечают требовани-ям ГОСТа, песок тре-бует обогащения. | Кат. А+В+С1: 3.924 млн.м3 С2– 1.536млн.м3 Р1 – 30.0 млн.м3 Всего:35.560 млн.м3 Госбаланс, млн.м3: кат.А – 0.576 В – 0.504 С1 – 2.844 С2 – 1.536 Всего – 5.460 млн.м3 | Месторождение под-готовлено для освое-ния. Низкогорная зона, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1983г. |
| Песок строительный |
| 10 42041'с.ш. 71038'в.д. Манасский район | Мелкое месторож-дение Баласаринс-кое I (Баласару) | Горизонт песков площадью 1600х100м в составе тер-расовых отложений QII. Мощность песка 7 м. | Пески полимиктовые, мелко-средне-зернис-тые. Модуль крупнос-ти 0.68. Соответст-вует ГОСТу для строительных работ. | Кат.В+С1: 2.05 млн.м3 С2-1.50млн.м3 Р1 - 1.19млн.м3 Всего – 5.460 млн.м3 | М-ние не эксплуати-руется. Выс.850м, хорошо освоенный р-н. Разведка, 1986 г. |
| Сырье для производства керамзита, аглопорита |
| 20/1 42040' с.ш. 71040'в.д. Манасский район | Среднее месторож-дение Кировское | Филлиты и филлитовидные углисто-глинистые сланцы R (6км х 100-200м). | t0 вспучивания 1180-12000С. Объемная масса керамзита 0.7-0.8 г/см3. | Кат.Р1 - 30 млн.м3 | Перспективный не-разведанный объект. Выс.1150м, освоенный р-н. Общие поиски, 1983г. |
| 21 42040' с.ш. 71043'в.д. Кара-Буу-ринский р-н | Мелкое месторож-дение Ичкелетоо | 2 продуктивных пласта филлитовидных сланцев R3 мощностью 22-62м и 53-72м. Плотность – 2.63г/м3. | Сырье отвечает требованиям ГОСТа для производства керамзитовых щебня, гравия, песка марок "400-600", "900". | Госбаланс, млн.м3: кат.В – 0.440 С1 – 1.072 С2 – 1.638 Всего – 3.15 | М-ние подготовлено к освоению. Низкогорная зона, освоенный р-н. Разведка, 1993г. |
| Прочие неметаллические ископаемые Петрургическое сырье |
| 25 42039'с.ш. 72012'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Кенкол | Линзообразная залежь (2.6км х 150-600м) базаль-тов Р. Состав,%: SiO2 – 38.28-40.0; TiO2 – 2.5-3.25; Al2O3 – 11.62-14.37; Fe2O3–9.35-12.25; FeO-4.09-5.6; MnO-0.09-0.3; MgO-7.28 – 8.25; CaO – 9.15-10.44; Na2O–4.08-5.0; К2O–1.91-6.83; SO3-0.01-5.0; п.п.п.-2.84-7.08; | Модуль кислотности 1.12. Сырье относит-ся ко II категории для производства минеральной ваты. | Кат.Р1: 21 млн.м3 (~58.8 млн.т). | Перспективный неизу-ченный объект. Выс. 2100 м, освоенный р-н. Поиски, 1991 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Слюда |
| 7 42045'с.ш. 72004'в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Тюекарынс-кое | Мелкочешуйчатый муско-вит в составе гранат-кварц-мусковитовых кристал-лических сланцев PR1? | Содержание слю-ды в сланцах 58- 76 % (ср. 65 %). фракции %: 1мм- 8.0; -1+0.63–19.0; -0.63+0.315-28.7; -0.315+0.05-375; -0.05+0.0мм-6.8 | кат.Р1: 50.7 млн.т | Перспективное, слабо изученное м-ние. Выс. 2900 м, частично ос-военный р-н. Общие поиски, 1983 г. |
| Высококремнистое сырье |
| 114 42026'с.ш. 72051'в.д. Таласский район | Крупное Месторож-дение Баладжан | 3 пластообразных полосы светло-серых кварцитов R2-3 протяженностью 750м,3000 м, 2500м при ширине 90-170м, 110-220 м, 600 м соответственно. | Содержание крем-незема 98%. Воз-можно получение концентратов с со-держанием SiO2 – 99.7-99.8 %. | Баланс. С2 – 2807т.т. Р2-78 млн.т. | Объект подготовлен к освоению. Выс. 1800-2000м, хорошо осво-енный р-н, шоссе. |
| Асбест |
| 157 42013'с.ш. 72023'в.д. Таласский район | Проявление Беш-Ташское | Две полосы асбестовых прожилков на контакте извест-няков Є-Ο и гранитов О3. мощность 0.8–0.35м, длина до 3 м, глубина – 6.6 м. | Асбест-хризотиловый. Содержание асбеста – 9.4 %. | Кат. С1: 82.5 т | В 1925-26гг. м-ние раз-рабатывалось артелью. Выс. 2900 м, слабо освоенный р-н. Поиски, 1955 г., общие поиски, 1971-74 гг. |
| Подземные воды Пресные воды |
| 2 42045'с.ш. 71034'в.д. Манасский район | Крупное месторож-дение Покровское | Подземные воды приуро-чены к рыхлообломочным отложениям QIII-IV, слагаю-щим конус выноса реки Талас. | Воды сульфатно-гидро-карбонатные натриево-кальциевые и гидро-карбонатно-сульфатные натрие-во-кальциевые. Ми-нерализация до 1 г/л. | В-66.2тыс.м3/сут С1-170.5тыс.м3/cут С2-151.7тыс.м3/сут В+С1+С2-388.4 тыс.м3/сут | Потребители–орошаемые земли Манасского района. |
| 32 42034'-42038' с.ш. 71002' 71027'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Грозненское | Безнапорный водоносный горизонт в галечниковых и гравийно-галечниковых отложениях QII-IV. | Вода гидрокарбонат-ная кальциевая. Минерализация до 0.7 г/л. | А-56.7тыс.м3/сут В-43.2тыс.м3/сут А+В-99.9 тыс.м3/сут | Потребитель – Бакай-Атинский р-н |
| 61 42030'-42034' с.ш. 71004' 71011'в.д. Бакай-Атинский район | Среднее месторож-дение Коксайское | Безнапорный горизонт в валунно-галечниковых и мелко-галечниковых отло-жениях с песчаным и суглинистым заполните-лем QII. | Вода гидрокарбонат-но-сульфатная каль-циево-магниевая. Минерализация 0.1-0.8г/л. Общая жест-кость 0.6-7.8 мг-экв/л. | А-43.5 тыс.м3/сут В-71.9 тыс.м3/сут С1-51.0 тыс.м3/cут А+В+ С1-166.4 тыс.м3/сут | Потребитель – Бакай-Атинский район |
| 42 42030'-42036' с.ш. 71025' 71057'в.д. Бакай-Атин-ский и Кара-Буринский районы | Крупное месторож-дение Сулу-Бакаир | Конус выноса рр. Сулу-Бакаир и Урмарал, сложен-ный рыхлыми отложе-ниями QII-III. | Вода гидрокарбонат-ная, сульфатно-гидро-карбонатная магниево-кальциево-натриевая. Минера-лизация 0.2-0.38 г/л. Общая жесткость 2.5-7.0 мг-экв/л. | А+В+С1+С2-781.1 тыс.м3/сут | Вода используется на орошение земель. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 42026'-42028' с.ш. 72033' 72045'в.д. Таласский район | Мелкое месторож-дение Кульмамбес | Безнапорный водоносный горизонт в валунно- и гравийно-галечниках с пе-счано-суглинистым запол-нителем QIV. | Вода гидрокарбонат-ная, сульфатно-каль-циевая. | С1-1.7 тыс.м3/сут С2-6.9 тыс.м3/сут С1+С2-8.6тыс.м3/сут | Потребитель– проек-тируемые объекты Таласского ЗРК. |
| 109 42026' с.ш. 72016' в.д. Таласский район | Крупное месторож-дение Бешташское | Водоносный горизонт в рыхлообломочных отло-жениях QII-IV конуса выноса р.Бешташ. | Вода гидрокарбонатная сульфатно-кальциевая, реже гидрокарбонатная сульфатно-натриевая. Минерализация <1г/л. | В-23.8 тыс.м3/сут С1-60.1 тыс.м3/сут С2-119.8 тыс.м3/сут В+С1+С2-203.7 тыс.м3/сут | Потребители–хозяйства г.Таласа |
| 129 42022'-42025' с.ш. 72043' 72045'в.д. Таласский район | Среднее месторождение Тушашу | Безнапорный водоносный горизонт в валунно-галеч-никах с песчано-гравий-ным заполнителем QII-IV. | Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая. | А-2.3тыс.м3/сут В-3.9тыс.м3/сут С1-24.8 тыс.м3/cут А+В+ С1-31.0 тыс.м3/сут | Потребители–проектируемые объекты Таласского ЗРК. |